УДК 546.271+621.762

Искровое  плазменное  спекание  композиций  на  основе 
диборидов  циркония  и  гафния

Spark  plasma  sintering  of  compositions  based  on  zirconium 
and  hafnium  diborides

Чунаев В.Ю.1; Лямин Ю.Б.1; Портнова Е.Н.1; Пойлов В.З.2, д.т.н.;

Мали В.И.3, к.ф.-м.н.; Анисимов А.Г.3, к.ф.-м.н.

Chunaev Vladimir Yur’evich; Lyamin Yuriy Borisovich; 
Portnova Ekaterina Nickolaevna; Poilov Vladimir Zotovich; 
Mali Vyacheslav Iosifovich; Anisimov Alexsander Georgievich

uniikm@yandex.ru; pryamilova.en@gmail.com; poilov@pstu.ru; mali@hydro.nsc.ru; anis@hydro.nsc.ru

1ОАО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»

2Пермский национальный исследовательский политехнический университет

3Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН

Аннотация:

Проведено исследование искрового плазменного спекания (ИПС) керамики на основе диборидов циркония и гафния. Спрогнозировано образование побочных фаз в процессе ИПС композиций на основе ZrB2 и HfB2. Исследованы фазовый состав и микроструктура спеченных материалов.

Ключевые слова:

диборид циркония, диборид гафния, искровое плазменное спекание, термодинамические расчеты, фазовый состав.

Abstract:

The investigation of spark plasma sintering (SPS) of the ceramics based on zirconium and hafnium diborides was carried out. Probability of secondary phase formation during SPS of compositions based on ZrB2 and HfB2 was estimated. Phase composition and microstructure of sintered materials were studied.

Keywords:

zirconium diboride, hafnium diboride, spark plasma sintering, thermodynamic calculations, phase composition.

Реферат

Порошки диборидов циркония и гафния могут применяться при создании ультравысокотемпературных керамических материалов (УВТК), работоспособных в экстремальных условиях при температуре >2000°С в окислительной среде. Важнейшим этапом при получении керамики является процесс спекания порошковых композиций. Для консолидации ультравысокотемпературной керамики на основе ZrB2 и HfB2 все чаще применяется метод искрового плазменного спекания (ИПС). В настоящей работе проводили исследование ИПС композиций ZrSiYLa, ZrSiYAl, ZrLa, HfSiYLa, HfSiYLaCo, HfLa, в результате которого были определены их оптимальные параметры спекания. Расчетным методом спрогнозировано формирование новых фаз при ИПС данных композиций, а также исследованы фазовый состав и структура полученных УВТК. Наличие в керамике тугоплавких силикатных фаз, образованных при ИПС, может способствовать повышению окислительной стойкости материала.

Review

Zirconium and hafnium diborides can be applied for the construction of ultra high temperature ceramic materials exploited at extreme environment at temperatures more than 2000°С in oxidative flow. An important technological stage at the ceramic production is the sintering process of powder compositions. Spark plasma sintering (SPS) is nowadays widely applied for consolidation of ultra high temperature ceramics (UHTC) based on ZrB2 and HfB2. In present work the investigation of SPS process of ZrSiYLa, ZrSiYAl, ZrLa, HfSiYLa, HfSiYLaCo, HfLa compositions was carried out. Optimal parameters of the ceramics sintering were determined. Probability of secondary phase formation during spark plasma sintering was estimated. Phase composition and microstructure of obtained UHTC were studied. The presence of refractory silicate phases formed during the sintering in the ceramics can improve oxidation resistance of the materials.

Дибориды циркония и гафния входят в группу ультравысокотемпературных керамических материалов (УВТК) и представляют большой научный и практический интерес. Данные материалы обладают стойкостью к высокотемпературному окислению, в связи с чем могут применяться в особо ответственных элементах различных конструкций, подверженные воздействию окислительной среды при ультравысоких температурах.

Керамический материал на основе боридов циркония и гафния получают с использованием традиционных технологий по производству керамики, включая такие этапы как измельчение и смешивание исходных порошковых компонентов, холодное формование заготовки, спекание готового изделия и механическая обработка [1]. Из-за сильных ковалентных связей и низкого коэффициента самодиффузии в чистом виде порошки боридов циркония и гафния спекаются при температурах более 1950°С [2–5]. Для активации процесса спекания создают порошковую композицию на основе боридов путем введения спекающих добавок, таких как карбид и нитрид кремния, оксид и борид лантана [6, 7], силициды циркония, молибдена, тантала, титана [8–12] и др., которые также способствуют увеличению сопротивления материала окислению. Перспективным является применение метода искрового плазменного спекания (ИПС) для консолидации ультравысокотемпературной керамики, позволяющего спекать тугоплавкие материалы в течение нескольких минут при более низких температурах по сравнению с традиционными методами.

В данной работе проводили исследование искрового плазменного спекания шести композиций на основе диборидов циркония и гафния, имеющих следующие составы и условные обозначения:

- ZrB2 80об.% – SiC 20об.% с добавками Y2O3 3масс.%, La2O3 2масс.% (ZrSiYLa);

- ZrB2 80об.% – SiC 20об.% с добавками Y2O3 3масс.%, Al2O3 2масс.% (ZrSiYAl);

- ZrB2 – La2O3 2масс.% (ZrLa);

- HfB2 80об.% – SiC 20об.% с добавками Y2O3 3масс.%, La2O3 2масс.% (HfSiYLa);

- HfB2 80 об.% – SiC 20 об.% с добавками Y2O3 3масс.%, La2O3 2масс.%, Co3O4 2масс.% (HfSiYLaCo);

- HfB2 – La2O3 2масс.% (HfLa).

После спекания проводили исследование фазового состава и микроструктуры полученных керамических материалов.

Методики проведения исследований

В работе использовали порошки борида циркония (чистота 99,8%, средний массовый размер частиц dср~12,66 мкм), борида гафния (чистота 99,7%, dср ~16,01 мкм), оксида лантана (dср ~2,24 мкм), карбида кремния (dср ~4 мкм), оксида иттрия (dср ~984 нм), оксида алюминия (dср ~322 нм) и оксида кобальта (dср ~29 мкм). Ультрадисперсные порошки оксидов алюминия Al2O3 и иттрия Y2O3 были получены методом плазмохимического синтеза в компании Neomat Co (Латвия).

Спекание порошковых композиций проводили в Институте гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН на установке искрового плазменного спекания «LaBox-1575» (Sinter Land Inc., Япония) в вакууме при остаточном давлении газа 6-10 Па. Время выдержки при максимальной температуре составляло 3–4 мин.

Кажущуюся плотность и открытую пористость спеченного материала определяли методом гидростатического взвешивания. Теоретическую плотность рассчитывали аддитивным методом на основе литературных данных по плотности компонентов и содержания добавок в композициях [13].

Фазовый состав образцов после спекания определяли на дифрактометре «ДРОН-3» (CuКα-излучение). Микроструктурные исследования и элементный анализ образцов проводили с помощью электронного микроскопа высокого разрешения S-3400N японской фирмы Hitachi и приставки к микроскопу фирмы Bruker для рентгеноспектрального анализа.

Экспериментальная часть

Для определения оптимальных режимов спекания каждой композиции искровое плазменное спекание проводили в ручном режиме с регулировкой силы тока до достижения максимального уплотнения порошка, при этом определяли температуру завершения уплотнения (усадки) порошка, которое контролировали по кривой смещения. Высокотемпературная выдержка проводилась в течение 3–4-х минут.

Порошковая композиция ZrLa спекается до остаточной пористости менее 3% при температурах не более 1900°С и давлении 40МПа. Добавки SiC, Y2O3, La2O3, Al2O3 и Co3O4 уменьшают температуру спекания, что позволяет получать материал более высокой плотности близкой к 100%. Порошковые композиции ZrSiYLa и ZrSiYAl спекаются до остаточной пористости менее 0,7% и 1,3% при температурах не более 1800°С. Порошковые композиции на основе диборида гафния HfSiYLa и HfSiYAl спекаются до пористости 3–4,5% при температурах не более 1750°С. Из-за низкого содержания добавки и плохой спекамости диборида гафния образцы состава HfLa не достигли высокой относительной плотности даже при температуре спекания 2000°C и выдержке 4 мин и имели общую пористость 19,1–32,1%.

Введение ультрадисперсных добавок оксида алюминия и оксида иттрия совместно с добавкой карбида кремния позволило получить керамический материал на основе диборида циркония общей пористостью менее 2% при температуре спекания 1630–1700°С с выдержкой в течение 3-х минут методом ИПС.

Параметры процесса спекания композиций и физико-химические свойства (относительная плотность, общая пористость) полученных УВТК представлены на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1 – Диаграмма изменения температуры спекания (Т, оС),

относительной плотности и общей пористости керамики в зависимости 
от состава композиции

При искровом плазменном спекании под воздействием импульса электрического тока низкого напряжения и высокой энергии между частицами спекаемого порошка при высоких локальных температурах от нескольких до десяти тысяч градусов происходит возникновение искровой плазмы [14], при этом между частицами компонентов порошковой композиции могут протекать реакции с образованием новых фаз, которые оказывают влияние на свойства керамики, такие как трещиностойкость, прочность и высокотемпературную окислительную стойкость [4]. В связи с этим проводили оценку вероятности протекания реакций образования различных фаз при спекании керамики в диапазоне температур 0-5000°С расчетным методом с помощью программы HSC Chemistry 6.0. Из-за наличия в порошках боридов циркония и гафния и карбида кремния оксидных пленок при расчетах учитывали реакции компонентов с оксидами ZrO2, HfO2, SiO2. На основании расчетов изменения энергии Гиббса реакций, протекающих при спекании составов ZrSiYLa, ZrSiYAl, ZrLa можно заключить, что наиболее возможными являются реакции с образованием сложного оксида La2O3•2ZrO2 и силиката лантана La2Si2O7. Кроме того, возможно образование силикатов алюминия и циркония и сложного оксида Y2O3•2ZrO2. Из термодинамических расчетов следует, что наиболее возможными реакциями при искровом плазменном спекании составов HfSiYLa, HfSiYLaCo являются реакции, протекающие с образованием боридов кобальта CoB и Co2B, карбида кобальта Co2C, оксида кобальта CoO, сложных оксидов кобальта и лантана CoLa2O4 и Co3La4O10, а также La2Si2O7.

Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов УВТК после спекания показал, что в спеченной керамике присутствуют в основном фазы ZrB2, HfB2, ZrO2, α- и β-SiC, La2O3. В образцах ZrLa и HfSiYLa регистрируются фазы сложных оксидов LaBO3 и LaYO3.

В таблице 1 представлены сводные результаты термодинамических расчетов образования новых фаз при искровом плазменном спекании УВТК и рентгенофазового анализа спеченных керамических материалов.

Таблица 1

Основные и побочные фазы спеченной керамики, выявленные по результатам термодинамических расчетов и РФА

| Образец | ZrSiYLa | ZrSiYAl | ZrLa | HfSiYLa | HfSiYLaCo | HfLa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фазы, опреде-ленные по результатам расчетов | La2O3•2ZrO2 La2Si2O7 Возможно, Y2O3•2ZrO2 | Возможно, ZrSiO4, силикаты алюминия и Y2O3•2ZrO2 | La2O3•2ZrO2 | La2Si2O7 | La2Si2O7 CoB, Co2B, Co2С, CoO, CoLa2O4, Co3La4O10 | - |
| Фазы, выявленные РФА | ZrB2 α-SiC Возможно, ZrO2 | ZrB2 α-SiC Возможно, β-SiC и ZrO2 | ZrB2 ZrO2 Возможно, La2O3 и LaBO3 | HfB2 α-SiC La2O3 Возможно, β-SiC и LaYO3 | HfB2 α-SiC La2O3 Возможно, β-SiC | HfB2 La2O3 |

Анализ микроструктуры и элементного состава спеченной керамики также подтверждает наличие в образцах составов ZrSiYAl, HfSiYLa и HfSiYLaCo пограничных фаз, содержащих оксидные фазы лантана, иттрия, алюминия или кобальта (рис. 2). В таблице 2 представлено массовое содержание элементов в данных фазах.

Рис. 2 – Микрофотографии образцов составов ZrSiYAl (А),

HfSiYLa (Б) и HfSiYLaCo (В) после искрового плазменного спекания

(на микрофотографиях отмечены пограничные фазы)

Таблица 2

Массовое содержание элементов в пограничных фазах, выявленных  рентгеноспектральным анализом

|  |  | Массовое содержание элементов в пограничной фазе, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образец/Элемент | Zr | Hf | Si | La | Y | Al | Co | B | С* | O |
| А | ZrSiYAl | 10,79 | - | 10,18 | - | 4,72 | 1,60 | - | 34,39 | 29,68 | 8,66 |
| Б | HfSiYLa | - | 20,13 | - | 19,73 | 30,66 | - | - | - | - | 29,48 |
| В | HfSiYLaCo | - | 20,54 | 4,54 | 12,39 | 14,91 | - | 0,59 | 0,11 | 28,23 | 18,69 |

*Область анализа составляет 1-2 мкм, поэтому может захватывать близлежащие зерна карбида кремния. Также углерод может образовываться при взаимодействии электронного пучка с образцом.

Наличие в керамическом материале фаз La2O3•2ZrO2, La2Si2O7, ZrSiO4 может способствовать повышению окислительной стойкости керамики за счет образования тугоплавкого газонепроницаемого барьера.

Выводы

Введение при искровом плазменном спекании ультрадисперсных оксидных добавок совместно с добавкой карбида кремния в порошковые композиции позволяет получить керамический материал на основе диборидов циркония и гафния высокой кажущейся плотностью при более низких температурах спекания 1600–1800°С по сравнению с композициями с малым содержанием добавок ZrB2-2масс.%La2O3 и 
HfB2-2масс.%La2O3. При этом спекаемость композиций на основе диборида циркония выше, чем диборида гафния.

Проведенные термодинамические расчеты позволили спрогнозировать образование побочных фаз при ИПС исследуемых керамических материалов. Это также было подтверждено экспериментально при элементном и рентгенофазовом анализе спеченной керамики. Вторичные фазы располагаются по границам зерен боридов циркония/гафния и карбида кремния и имеют в своем составе оксиды (или сложные оксиды) лантана, иттрия, алюминия или кобальта. При искровом плазменном спекании в зависимости от исходного состава возможно образование побочных фаз La2O3•2ZrO2, La2Si2O7, Y2O3•2ZrO2, ZrSiO4, силикатов алюминия, LaYO3, CoB, Co2B, Co2С, CoO, CoLa2O4 и Co3La4O10. Наличие в керамике тугоплавких силикатных фаз может способствовать повышению окислительной стойкости материала.

Авторы выражают благодарность отделению испытаний и исследований ОАО «УНИИКМ» за организацию и проведение рентгенофазового анализа образцов керамики.

Литература

1. Балкевич, Л.В. Техническая керамика / Л.В. Балкевич // 2 изд. перераб. и доп. – М.: Стройиздат. – 1984. – 256 с.

2. Rangaray, L. Low-Temperature Processing of ZrB2-ZrC Composites by Reactive Hot Pressing / L. Rangaray, S.J. Surecha, C. Divakar, and V. Jayaram // Metallurgical and Materials Transactions A. – 2008. – V. 39(7). – P. 1496–1505.

3. Gasch, M.J. Ultra High Temperature Ceramic Composites / M.J. Gasch, D.T. Ellerby, S.M. Johnson // Handbook of Ceramic Composites (Ed.: N.P. Bansal), Kluver Academic Publishers, NY, USA. – 2005. – P. 197–224.

4. Bellosi, A. Fabrication and properties of zirconium diboride-based ceramics for UHT applications / A. Bellosi, F. Monteverde // Proc. 4th. European Workshop. «Hot Structures and Thermal Protection Systems for Space Vehicles» Palermo, Italy 26-29 November. – 2002. – P.65-71.

5. Zamora, V. Spark-plasma sintering of ZrB2 ultra-high-temperature ceramics at lower temperature via nanoscale crystal refinement / V. Zamora, A.L. Ortiz, F. Guiberteau, M. Nygren // Journal of the European Ceramic Society. – 2012. – 32. – P. 2529–2536.

6. Gozalez-Julian, J. Enhanced oxidation resistance of ZrB2/SiC composite through in situ reaction of gadolinium oxide in patterned surface cavities / J. Gozalez-Julian, O. Cedillos-Barraza, S. Döring et. al.  // J. Eur. Ceram. Soc. – 2014. – 34. – №16. – P. 4157–4166.

7. Paul, A. UHTC composites for hypersonic applications / A. Paul, D.D. Jayaseelan, S. Venugopal, E. Zapata-Solvas, et. al. // American Ceramic Society Bulletin. – 2012. – V. 91, №1. – P. 22–28.

8. Bellosi, A. Processing and properties of ultra-refractory composites based on Zr- and Hf-borides: state of the art and perspectives / A. Bellosi, S. Guicciardi, V. Medri, F. Monteverde, et al. // Boron rich solids: sensors, ultra high temperature ceramics, thermoelectrics, armor (Eds.: Orlovskaya N. and Lugovy M.). – 2011. – P. 147–160

9. Sciti, D. Fabrication and properties of HfB2-MoSi2 composites produced by hot pressing, pressureless sintering and spark plasma sintering / D. Sciti, L. Silvestroni, A. Bellosi // J. Mater. Res. – 2006. – 21. – P. 1460–1466.

10. Yadhukulakrishnan, Govindaraajan B. Spark plasma sintering of graphene reinforced zirconium diboride ultra-high temperature ceramic composites / Govindaraajan B. Yadhukulakrishnan, Sriharsha Karumuri, et al. // Ceramics International. – 2013. – 39. – P. 6637–6646.

11. Sonber, J.K. Investigations on synthesis of ZrB2 and development of new composites with HfB2 and TiSi2 / J.K. Sonber, T.S.R. Ch. Murthy, C. Subramanian et. al. // Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials. – 2011. – 29. – P. 21–30.

12. Orrù, R. Comparison of reactive and non-reactive spark plasma sintering routes for the fabrication of monolithic and composite ultra high temperature ceramics (UHTC) materials / R. Orrù, G. Cao. // Materials. – 2013. – 6 (5). – P. 1566–1583.

13. ГОСТ 473.4-81. Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод определения кажущейся плотности и кажущейся пористости. – Введ. 01.07.1982 г.

14. Suárez, M. In Challenges and Opportunities for Spark Plasma Sintering: A Key Technology for a New Generation of Materials, Sintering Applications / M. Suárez, A. Fernández, J.L. Menéndez, et al. // Ed. by D.B. Ertug, InTech. – 2013. – P. 319–342.