УДК 546

Создание  высокотемпературных  керамических  материалов

LaxGd2-xZr2O7  путём  гибридного  искрового  плазменного 
спекания  нанокристаллических  порошков

Симоненко Н.П. 1, к.х.н.; Сахаров К.А. 1; Симоненко Е.П. 1, к.х.н.;

Севастьянов В.Г. 1, член-корреспондент РАН; Кузнецов Н.Т. 1, академик РАН; Ваганова М.Л., к.х.н.; Лебедева Ю.Е. 2, к.т.н.; Осин И.В. 2;

Сорокин О.Ю. 2, к.т.н.; Гращенков Д.В. 2, к.т.н.

Nikolay P. Simonenko; Konstantin A. Sakharov; Elizaveta P. Simonenko; Vladimir G. Sevastyanov; Nikolay T. Kuznetsov; Mariya L. Vaganova; 
Yuliya E. Lebedeva; Ivan V. Osin; OlegYu. Sorokin; Denis V. Grashchenkov

n_simonenko@mail.ru; saharoff05@mail.ru; ep_simonenko@mail.ru;

v_sevastyanov@mail.ru; ntkuz@igic.ras.ru; yulia.ananieva@gmail.com;

os1981@list.ru; grashchenkovdv@mail.ru

1Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН

2Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ), Москва

2Federal State Unitary Enterprise «All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials» State Scientific Center of the Russian Federation, Moscow

Аннотация:

Изучен процесс гликоль-цитратного синтеза высокодисперсных оксидов состава LaxGd2-xZr2O7 со структурой пирохлора и исследован процесс создания на их основе высокотемпературных керамических материалов с применением гибридного искрового плазменного спекания.

Ключевые слова:

гликоль-цитратный синтез, оксид, пирохлор, керамика, гибридное искровое плазменное спекание.

Abstract:

The glycol-citrate synthesis of ultrafine pyrochlore-typeLaxGd2-xZr2O7was studied. Thepreparation of high temperature ceramic materials based on these oxides by hybrid spark plasma sintering was investigated.

Keywords:

glycol-citrate synthesis, oxide, pyrochlore, ceramics, hybrid spark plasma sintering.

Реферат

Был изучен процесс гликоль-цитратного синтеза нанокристаллических оксидов состава LaxGd2-xZr2O7 (x=0÷2), показано влияние условий термообработки и химического состава полученных порошков на укрупнение их частиц. Установлена зависимость температуры фазового перехода «флюорит–пирохлор» от степени замещения гадолиния на лантан. Методом гибридного искрового плазменного спекания синтезированных высокодисперсных оксидов получены керамические материалы соответствующего состава. С использованием ряда физико-химических методов изучена микроструктура и теплофизические характеристики полученных продуктов.

Введение

Как известно, динамичное развитие различных областей промышленности всё чаще ограничивается отсутствием современных материалов, способных длительно эксплуатироваться, в том числе в экстремальных условиях (при высоких температурах и больших её перепадах, в агрессивных средах и механических нагрузках). При создании подобных материалов в качестве компонентов активно применяются тугоплавкие оксидные и карбидные порошки, в том числе нанокристаллические [1–10]. Для поверхностной защиты и модификации изделий наносятся тонкие плёнки [11–15], а с целью повышения механических характеристик материалов в их объём вводятся упрочняющие добавки – волокна, вискеры, нано- и микротрубки [16]. При этом большое внимание сегодня направлено на создание высокотемпературных композиционных материалов, в том числе ультравысокотемпературных, способных длительно эксплуатироваться в агрессивных средах при температуре >2500°C [17–19]. При этом в последнее время в качестве перспективных компонентов высокотемпературных термобарьерных материалов применяются цирконаты редкоземельных элементов – оксиды со структурой пирохлора [20–22], обладающие уникальным сочетанием полезных свойств (высокая температура плавления, фазовая стабильность до температуры плавления, широкая область гомогенности, низкая теплопроводность, низкая проводимость по кислороду). Постепенно замещая катион РЗЭ другим металлом возможно осуществлять направленное формирование высокотемпературных материалов с заданными характеристиками. Таким образом, целью данной работы было изучение процесса гликоль-цитратного синтеза нанкристаллических оксидов состава LaxGd2-xZr2O7 (x=0÷2) и создание на их основе высокотемпературных керамических материалов методом гибридного искрового плазменного спекания полученных порошков.

Экспериментальная часть

Используемые реактивы – нитрат гадолиния Gd(NO3)3·6H2O“х.ч.”, оксид-дихлорид циркония ZrOCl2·8H2O “х. ч.”, оксид лантана La2O3 “х.ч.”, моногидрат лимонной кислоты C6H8O7·H2O “ч”, этиленгликоль C2H4(OH)2 “ч. д. а.” концентрированная азотная кислота “х.ч.”, водный раствор гидрата аммиака “ос. ч.”.

Синтез оксидов проводился по следующей методике: оксид-дихлорид циркония, нитрат гадолиния и оксид лантана растворяли в избытке концентрированной азотной кислоты, затем для замещения хлорид-ионов на нитрогруппы раствор подвергался термической обработке при кипячении в течение 30 мин. Далее для нейтрализации азотной кислоты и образования нитрата аммония к реакционной системе по каплям добавляли 5%-ный водный раствор гидрата аммиака. При достижении значения pH ~4 при перемешивании на магнитной мешалке прибавляли лимонную кислоту и этиленгликоль. Полученный раствор упаривали до вязкого состояния и переносили в фарфоровую выпарную чашку, которую далее нагревали до температуры ~250–300°С, в результате чего инициировалась экзотермическая окислительно-восстановительная реакция, сопровождающаяся вспениванием и приводящая к образованию целевого продукта, загрязнённого продуктами пиролиза.

После проведения синтеза остаточный углерод удаляли путем термообработки продуктов в течение 4 ч при 800°С на воздухе с применением муфельной печи (Utenos Elektrotechnika). С целью изучения процесса фазового перехода «флюорит–пирохлор» и влияния условий термообработки на укрупнение частиц порошки прокаливали в трубчатой печи при 1000, 1200 и 1400°С в течение 2 и 4 ч.

ИК-спектры пропускания порошков записывали на ИК-спектрометре ИнфраЛЮМ ФТ-08 в виде суспензии в вазелиновом масле на стеклах KBr.

Рентгенофазовый анализ (РФА) порошков проводили с использованием рентгеновского дифрактометра Bruker D8 Advance (излучение CuК, разрешение 0,02).

Растровая электронная микроскопия (РЭМ) выполнена на трехлучевой рабочей станции NVision 40, Carl Zeiss; элементный состав микрообластей определялся с помощью приставки для энергодисперсионного анализа EDX Oxford Instrumets. Термическое поведение материалов в окислительной атмосфере изучалось с помощью синхронного ТГА/ДСК/ДТА термоанализатора SDT-Q 600.

Изготовление керамических образцов проводилось путём гибридного искрового плазменного спекания (FAST/SPS + индукционный нагрев) полученных нанокристаллических оксидных порошков.

Результаты и их обсуждение

Непосредственно после экзотермической реакции, происходящей при нагревании загрузочной системы, получаемые оксиды имели насыпную плотность порядка 0,1 г/см3 и были загрязнены углеродсодержащими продуктами пиролиза. После прокаливания на воздухе образцы теряли от 15 до 30% первоначальной массы, при этом их насыпная плотность незначительно увеличивалась.

По данным рентгенофазового анализа, полученные оксидные порошки во всех случаях были рентгеноаморфными, что свидетельствует о том, что длительность и температура экзотермической реакции недостаточны для формирования упорядоченной кристаллической структуры продуктов. Последующая термообработка порошков с целью удаления углеродсодержащих остатков пиролиза приводит к формированию кубической решетки типа флюорита (рис. 2а).

ИК-спектроскопия порошков после различных режимов термообработки показывает, что по мере увеличения содержания гадолиния в образце положение полосы при 500 см-1 смещается в сторону больших волновых чисел, в случае чистого цирконата гадолиния эта полоса исчезает совсем.

Рентгенофазовый анализ порошков показал, что процесс роста кристаллитов становится более интенсивным при достижении более высокой температуры, чем при увеличении времени термообработки. Общая закономерность также состоит в том, что по мере увеличения содержания гадолиния в образце его кристаллиты в целом укрупняются менее интенсивно, что можно связать с повышением температуры плавления образца. Рефлексы малой интенсивности, указывающие на формирование структуры пирохлора, начинают появляться на дифрактограммах при 1200°С (время термообработки 2 часа) для составов La2Zr2O7 и La1,5Gd0,5Zr2O7, а при 1400°С – для всех составов, кроме Gd2Zr2O7.

Далее полученные нанокристаллические порошки состава LaxGd2-xZr2O7 (x=0÷2) подвергались гибридному искровому плазменному спеканию (FAST/SPS + индукционный нагрев) при 1600°С.

Анализ микроструктуры полученных материалов (рис. 1) свидетельствует о формировании поликристаллических образцов. При этом для цирконата лантана, обладающего наименьшей температурой плавления, средний размер зёрен (около 4 мкм) больше, чем для остальных продуктов. Установлено, что с увеличением содержания лантана пористость материалов увеличивается, а плотность практически линейно уменьшается.

Рис. 1 – Микроструктура полученных материалов состава LaxGd2-xZr2O7 (x=0÷2), полученных (сканирующая электронная микроскопия)

Рентгенофазовый анализ поверхности полученных керамических материалов (рис. 2б) показал, что в процессе гибридного искрового плазменного спекания для всех составов, кроме Gd2Zr2O7, произошёл фазовый переход «флюорит–пирохлор».

В ходе исследования также было изучено термическое поведение полученных материалов, а также определены зависимости их температурного коэффициента линейного расширения от температуры в диапазоне 20÷1600°С.

Рис. 2 – Рентгенограммы оксидных порошков состава LaxGd2-xZr2O7 (x=0÷2) после удаления остаточного углерода (а) и поверхности полученных материалов (б)

Заключение

Был ходе исследования изучен процесс гликоль-цитратного синтеза нанокристаллических оксидов состава LaxGd2-xZr2O7 (x=0÷2), установлено влияние условий термообработки и химического состава полученных порошков на укрупнение их частиц. Определена зависимость температуры фазового перехода «флюорит–пирохлор» от степени замещения гадолиния на лантан. Методом гибридного искрового плазменного спекания синтезированных высокодисперсных оксидов получены керамические материалы соответствующего состава. С использованием ряда физико-химических методов изучена микроструктура и теплофизические характеристики полученных продуктов. Показано, что варьируя химический состав оксидов LaxGd2-xZr2O7 (x=0÷2) возможно получение перспективных термобарьерных материалов.

Литература

- Патент 2407705 РФ. Способ получения нанодисперсных оксидов металлов/ Н.Т. Кузнецов, В.Г. Севастьянов, Е.П. Симоненко, Н.П. Симоненко, Н.А. Игнатов; опубл. 27.12.10, Бюл. № 36. 12 с.,

- Патент 2333888 РФ. Способ получения высокодисперсных тугоплавких карбидов для покрытий и композитов на их основе/ Н.Т. Кузнецов, В.Г. Севастьянов, Е.П. Симоненко, Н.А. Игнатов, Н.П. Симоненко, Ю.С. Ежов; опубл. 20.09.08, Бюл. № 26. 7 с.,

- Sevast’yanov V.G., Simonenko E.P., Simonenko N.P., Kuznetsov N.T.// Russ. J. Inorg. Chem. 2012. V. 57. № 3. P. 307–312. DOI: 10.1134/S0036023612030278,

- Simonenko E.P., Simonenko N.P., Sevastyanov V.G., Kuznetsov N.T.  // Russ. J. Inorg. Chem. 2012. V. 57. № 12. P. 1521–1528. DOI: 10.1134/S0036023612120194,

- Simonenko E.P., Derbenev A.V., Simonenko N.P., Sevastyanov V.G., Kuznetsov N.T.  // Russ. J. Inorg. Chem. 2015. V. 60. № 12. P. 1444–1451.DOI: 10.1134/S0036023615120220,

- Simonenko N.P., Nikolaev V.A., Simonenko E.P., Sevastyanov V.G., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2016. V. 61. № 8. P. 929–939.DOI: 10.1134/S0036023616080167,

- Simonenko E.P., Simonenko N.P., Derbenev A.V., Nikolaev V.A., Grashchenkov D.V., Sevastyanov V.G., Kablov E.N, Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2013. V. 58. № 10. P. 1143–1151.DOI: 10.1134/S0036023613100215,

- Sevastyanov V.G., Simonenko E.P., Ignatov N.A, Ezhov Yu.S., Simonenko N.P., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2011. V. 56. № 5. P. 661–672.DOI: 10.1134/S0036023611050214,

- Simonenko E.P., Ignatov N.A, Simonenko N.P., Ezhov Yu.S., Sevastyanov V.G., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2011. V. 56. № 11. P. 1681–1687.DOI: 10.1134/S0036023611110258,

- Симоненко Е.П., Симоненко Н.П., Ежов Ю.С., Севастьянов В.Г., Кузнецов Н.Т. // Ядерная физика и инжиниринг. 2014. Т. 5. № 4. С. 337–345,

- Патент 2521643 РФ. Способ получения наноструктурированных покрытий оксидов металлов / Н.Т. Кузнецов, В.Г. Севастьянов, Е.П. Симоненко, Н.П. Симоненко; опубл. 10.07.14, Бюл. № 19. 16 с.,

- Simonenko N.P., Simonenko E.P., Sevastyanov V.G., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2015. V. 60. № 7. P. 795–803. DOI: 10.1134/S0036023615070153,

- Simonenko N.P., Simonenko E.P., Sevastyanov V.G., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2016. V. 61. № 6. P. 667–673.DOI: 10.1134/S003602361606019X,

- Simonenko N.P., Simonenko E.P., Sevastyanov V.G., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2016. V. 61. № 7. P. 805–810. DOI: 10.1134/S0036023616070184,

- Simonenko N.P., Nikolaev V.A., Simonenko E.P., Sevastyanov V.G., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2016. V. 61. № 12. P. 1505–1511.DOI: 10.1134/S0036023616120184,

- Симоненко Н.П., Симоненко Е.П., Севастьянов В.Г., КузнецовН.Т.// Ядерная физика и инжиниринг. 2014. Т. 5. № 4. С. 331–336,

- Симоненко Е.П., Симоненко Н.П., Севастьянов В.Г., Гращенков Д.В., Кузнецов Н.Т., Каблов Е.Н. // Композиты и наноструктуры. 2011. № 4. С. 52–64,

- Sevastyanov V.G., Simonenko E.P., Gordeev A.N., Simonenko N.P., Kolesnikov A.F., Papynov E.K., Shichalin O.O., Avramenko V.A., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2014. V. 59. № 11. P. 1298–1311. DOI: 10.1134/S0036023614110217,

- Sevastyanov V.G., Simonenko E.P., Gordeev A.N., Simonenko N.P., Kolesnikov A.F., Papynov E.K., Shichalin O.O., Avramenko V.A., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2014. V. 59. № 12. P. 1361–1382. DOI: 10.1134/S0036023614120250,

- Sevast’yanov V.G., Simonenko E.P., Simonenko N.P., Sakharov K.A., Kuznetsov N.T. // Mendeleev Commun. 2013. V. 23. №1. P. 17–18. DOI: 10.1016/j.mencom.2013.01.005,

- Sevastyanov V.G., Simonenko E.P., Sevastyanov D.V., Simonenko N.P., Stolyarova V.L., Lopatin S.I., Kuznetsov N.T. // Russ. J. Inorg. Chem. 2013. V. 58. № 1. P. 1–8. DOI: 10.1134/S0036023613010178,

- Sevastyanov V.G., Simonenko E.P., Simonenko N.P., Stolyarova V.L., Lopatin S.I., Kuznetsov N.T. // Eur. J. Inorg. Chem. 2013. P. 4636–4644. DOI: 10.1002/ejic.201300253.