УДК 666.9-16

Изучение  влияния  введения  модифицирующих  оксидов  иттрия, циркония  и  гафния  на  синтез  и  свойства  композиционных материалов  на  основе  алюмосиликатной  стеклокерамики,  полученных с  применением  золь-гель  метода  и  искрового  плазменного  спекания

Studying  of  the  influence  of  modifying  yttrium,  zirconium  and  hafnium oxides  introduction  on  synthesis,  structure  and  properties  of  composite materials  on  the  basis  of  the  aluminium  silicate  glass-ceramics,  sinthesized using  sol-gel  method  and  spark  plasma  sintering

Чайникова А.С.1, к.т.н.; Щеголева Н.Е. 1, к.т.н.; Гращенков Д.В. 1, к.т.н.;

Модин С.Ю. 1; Осин И.В. 1; Шаракина Л.А. 1

A.S. Chainikova, N.E. Shchegoleva, D.V. Grashchenkov, S.Y. Modin, I.V. Osin, L.A. Sharakina

anna-chanikova@mail.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ), Москва

1Federal State Unitary Enterprise «All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials» State Scientific Center of the Russian Federation, Moscow

Аннотация:

С применением золь-гель метода и гибридного искрового плазменного спекания синтезированы порошки Sr-анортитовой стеклокерамики модифицированной тугоплавкими оксидами иттрия, циркония, гафния и композиционные материалы на их основе армированные нитридом кремния. Изучены процессы фазообразования и спекания, протекающие при их синтезе, диэлектрические и механические свойства композитов.

Ключевые слова:

алюмосиликатная  стеклокерамика, золь-гель метод

Annotation:

Using sol-gel method and hybrid spark plasma sintering the powders of Sr-anorthite glass-ceramics modified by  high-temperature yttrium , zirconium, hafnium oxides and composite materials on their basis reinforced by silicon nitride are synthesized. The phase formation processes and sintering proceeding at their synthesis, dielectric and mechanical properties are studied.

Введение

Одной из важнейших задач современного материаловедения является создание материалов функционального и конструкционного назначения для эксплуатации в условиях воздействия экстремально высоких температур, динамических нагрузок и агрессивных сред. Возможным способом решения данной задачи является разработка композиционных материалов на основе высокотемпературных стеклокерамических матриц (СККМ), которые по сравнению с полимерными матрицами характеризуются существенно более высокими рабочими температурами (>1000°С), повышенной термостойкостью, обладают хорошей окислительной и коррозионной стойкостью и в 2–4 раза легче металлических матриц. Данные преимущества СККМ обуславливают перспективность их применения в авиационной и космической технике, автомобилестроении, химической промышленности и атомной энергетике.

К числу наиболее высокотемпературных матриц СККМ, разработанных к настоящему моменту, относится стеклокерамика бесщелочных алюмосиликатных систем BaO-Al2O3-SiO2 и SrO-Al2O3-SiO2. Однако эксплуатация даже этой стеклокерамики ограничена температурами порядка 1400–1500°С, в то время, как создание современных и прорывных технологий требует повышения рабочих температур материалов >1500°С, наряду со снижением температур их синтеза. Возможным способом решения одновременно обеих задач является модифицирование стеклокерамики данных систем добавками тугоплавких оксидов иттрия, циркония или гафния. Интерес к модифицирующим добавкам данных оксидов обусловлен, с одной стороны, их высокими температурами плавления – 2380°С (Y2O3), 
2700–2850°С (ZrO2) и 2790–2890°С (HfO2), и способностью образовывать высокотемпературные соединения с оксидом кремния (гафнон, циркон). С другой стороны, в процессе традиционного синтеза (стекольная технология), эти оксиды могут выступать в роли катализаторов кристаллизации в алюмосиликатных системах, сдвигая процесс синтеза стеклокерамики в область более низких температур.

Среди способов получения высокотемпературной стеклокерамики наиболее многообещающим, с точки зрения снижения температур синтеза, является золь-гель метод, к основным достоинствам которого также относится возможность получения материалов с нанокристаллической структурой, обеспечивающей более высокие значения их механических и термических свойств.

Основной целью введения наполнителей в стеклокристаллические хрупкие матрицы является повышение, прежде всего их трещиностойкости и прочности. Наибольший эффект упрочнения может быть достигнут при использовании волокон на основе SiC. Однако в связи со сложностью и высокой стоимостью изготовления, как самих наполнителей, так и композитов на их основе, все большее число разработок в последнее время направлено на применение дисперсных наполнителей, наиболее перспективными среди которых являются частицы Si3N4, характеризующийся высокой температурой плавления (1900°С для β-Si3N4) малой плотностью (3184 кг/м3), выдающимися механическими свойствами 
(Е=260–330 ГПа, σизг.=600–1200 МПа) и низкими значениями диэлектрических характеристик (ε=7,9–8,14, tgδ·= 0,0006–0,0017 при частоте 35 ГГц) [1]. В последнее время в Китае активно проводятся исследования в области синтеза композитов с барийалюмосиликатными стеклокристаллическими матрицами и дисперсными наполнителями на его основе. Так, авторами работы [2] показано, что критический коэффициент интенсивности напряжений (К1С) исходной BAS стеклокерамики повышается до 8,9 МПа∙м1/2 при введении 
70 масс.% зерен нитрида кремния. Данное значение К1С является максимально-достигнутым к настоящему моменту при армировании стеклокерамической матрицы дисперсным наполнителем.

По литературным данным высокое содержание наполнителя приводит к тому, что температура синтеза данных СККМ высока и составляет порядка 1800°С. Вместе с тем, развитие технологии стеклокерамических композиционных материалов в последние годы демонстрирует преимущество применения метода и техники искрового плазменного спекания (SPS) для получения композитов. Это связано с тем, что золь-гель метод позволяет синтезировать исходные порошки с нанокристаллической структурой при пониженных температурах. Метод SPS, основанный на прохождении импульса постоянного тока непосредственно через заготовку, в свою очередь, дает возможность генерировать очень высокие скорости нагрева и охлаждения (до 
600°С/мин.) и достигать 100% уплотнения заготовки при более низких температурах и времени, чем обычный обжиг или горячее прессование. Материалы, полученные путем обжига методом SPS, характеризуются однородной мелкокристаллической структурой. Все это делает SPS экономически выгодной технологией. Кроме того, в ряде работ показано, что использование метода SPS приводит не только к высокой плотности, но и более высоким значениям механических свойств материалов, по сравнению с горячим прессованием.

Таким образом, целью данной работы являлся опробование методики синтеза золь-гель методом стеклокерамики на основе системы 
SrO-Al2O3-SiO2, модифицированной добавками оксида иттрия (Y2O3), диоксидов циркония (ZrO2), гафния (HfO2) и композитов армированных частицами нитрида кремния на ее основе методом искрового плазменного спекания, и исследование влияния природы модифицирующего оксида на процесс спекания и свойства композитов.

Методика исследования

Для приготовления золь-гель растворов использовали составы, соответствующие стехиометрическому составу стронциевого анортита (SrO∙Al2O3∙2SiO2, SA2S) с добавками Y2O3 (SY), HfO2 (SH) и ZrO2 (SZ). В качестве исходных компонентов использовали тетраэтоксисилан и неорганические растворимые соединения стронция, алюминия, иттрия, циркония и гафния. В качестве растворителя применяли изопропиловый спирт. Катализ гелеобразования осуществляли азотной кислотой. Исходные растворы готовили путем последовательного добавления компонентов.

В качестве наполнителей СККМ использовали промышленные порошки α-Si3N4 и β-Si3N4 с размером частиц 7 и 4 мкм, соответственно. Составы СККМ были обозначены как SS (SA2S + Si3N4), SYS (SYS + Si3N4), SHS (SHS + Si3N4)и SZS (SZS + Si3N4). Перемешивание исходных компонентов осуществляли путем совместного помола. Обжиг СККМ осуществляли на установке фирмы FCT (Германия) методом гибридного искрового плазменного спекания (HYB SPS).

В качестве основных методов исследования в работе использовали лазерную гранулометрию (Analysette 22 NanoTec, MicroTec, Fritsch, Германия), дифференциальную сканирующую калориметрию и термогравиметрию (ДСК/ТГ, STA 449 C Jupiter, Netzsch, Германия), рентгенофазовый анализ (РФА, дифрактометр D/MAX-2500, США). Прочность образцов при четырехточечном изгибе определяли с помощью испытательной машины T1-FR010THW A50 (Zwick Германия). Кажущуюся плотность измеряли методом гидростатического взвешивания. Определение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь проводили с помощью анализатора цепей ZVA50 (Rohde&Schwarz, Германия).

Результаты эксперимента

Время гелеобразования растворов SA2S без добавок составило порядка 24 часов. Для растворов с добавками время гелирования значительно увеличилось, вплоть до нескольких десятков суток в случае оксида иттрия. Это может быть обусловлено тем, что введение модифицирующих оксидов потребовало повышения отношений спирт/алкоксид (S) и вода/алкоксид (R) в исходных растворах, что привело к значительному увеличению в них количества воды и спирта по сравнению с раствором SA2S.

После завершения процессов гидролиза и поликонденсации гели подвергали сушке. Изучение высушенных гелей методом ДСК/ТГ совместно с масс-спектрометрией показало, что, независимо от присутствия добавок, в диапазоне температур 100–900°С происходит удаление из них кристаллогидратной воды и растворителя, а также разложение неорганических остатков солей исходных элементов. Происходящие физико-химические превращения сопровождаются значительными потерями массы – более 50%, которые стабилизируются лишь в области температуры 900°С.

Для полного удаления продуктов гидролиза и поликонденсации была проведена кальцинация высушенных гелей. По результатам изучения полученных порошков методами ДСК/ТГ и РФА было установлено, что в интервале температур 900–1400°С происходит их кристаллизация. Наблюдается образование моноклинного стронциевого анортита путем последовательных превращений силикатов стронция и гексагонального стронциевого анортита. Однако для порошков, содержащих добавки модифицирующих оксидов, образование моноклинной формы анортита смещено в область более низких температур. Так, в порошках SA2S полное разложение силикатов стронция с переходом в моноклинную форму анортита происходит при температуре выше 1360°С, в то время, как, по результатам РФА, порошки с добавками оксидов, термообработанные уже при 1300°С, содержат только моноклинный анортит.

Наряду со стронциевым анортитом в порошках, содержащих модифицирующие оксиды иттрия, гафния и циркония после обработки при температуре 1300°С было зафиксировано присутствие тугоплавких фаз иттрий-алюминиевого граната (Y3Al5O12), гафнона (HfSiO4) и циркона (ZrSiO4), соответственно.

Полученные после высокотемпературной обработки порошки SA2S, SY, SH и SZ подвергали совместному помолу с порошками α-Si3N4 и β-Si3N4. Гранулометрические составы полученных смесей СККМ показаны на рисунке 1. Преобладающий размер частиц составил 3, 3, 4 и 4 мкм для смесей SS, SYS, SHS и SZS, соответственно.

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |

Рис. 1 – Результаты гранулометрического анализа смесей SS (а), SYS (б), SHS (в) и SZS (г)

Изучение кривых линейной усадки смесей в процессе HYB SPS показало, что температура начала спекания СККМ лежит интервале 1100-1350 °С. Введение модифицирующих оксидов приводит к ее смещению в область более низких температур в ряду: SS → SHS → SZS → SYS (рис. 2). Зависимость относительной плотности синтезированных образцов СККМ от природы модифицирующего оксида носит аналогичный характер. Однако меньшая продолжительность спекания (рис. 2) в процессе изотермической выдержки при конечной температуре образца SZS привела к тому, что его плотность оказалась ниже плотности образца SHS (рис. 3).

Исследование механических свойств синтезированных образцов (рис. 3) показало, что максимальной прочностью характеризуются образцы, содержащие оксид иттрия. Это может быть обусловлено наиболее высокой их плотностью. Однако, несмотря на большую плотность образцов SHS и SZS по сравнению с SS, величина предела их прочности меньше, чем для SS.

Рис. 2 – Зависимость температуры начала спекания и продолжительности спекания при конечной температуре СККМ от природы модифицирующего оксида

Рис. 3 – Зависимость предела прочности при изгибе и относительной плотности СККМ 
от природы модифицирующего оксида

Диэлектрические свойства образцов представлены в таблице 1. Из таблицы видно, что минимальными значениями диэлектрической проницаемости характеризуются образцы без добавок модифицирующих оксидов, однако тангенс угла диэлектрических потерь снижается при введении оксида иттрия.

Таблица 1

Диэлектрические свойства образцов (на частоте 1010 Гц)

| Образец Свойство | SS | SYS | SHS | SZS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ε | 8,0 | 9,2 | 9,2 | 8,9 |
| tgδ | 0,0213 | 0,0075 | 0,0298 | 0,0250 |

Заключение

Таким образом, проведенное исследование показало, что введение модифицирующих оксидов иттрия, гафния и циркония оказывает влияние на температурный интервал кристаллизации в процессе золь-гель синтеза стронцийалюмосиликатной стеклокерамики. Для порошков, содержащих добавки модифицирующих оксидов, образование моноклинной формы анортита смещено в область более низких температур.

Температура начала спекания композитов при их синтезе методом HYB SPS снижается в ряду: SS → SHS → SZS → SYS. Температурный интервал спекания и свойства СККМ находятся в сложной зависимости от природы модифицирующего оксида и требуют дальнейшего более детального их изучения с точки зрения процессов структуро- и фазообразования, сопровождающих процесс спекания композитов, что является дальнейшим продолжением данной работы.

Литература

- Pierson H.О., Handbook of refractory carbides and nitrides. – New Jersey.: Noyes Publications, 1996. – 340 p.

- Ye F., Liu L., Zhang J., Meng Q. Synthesis of 30 wt%BAS/Si3N4 composite by spark plasma sintering //Composites Science and Technology. 2008. № 68. P. 1073–1079.