Влияние  реологических  добавок  на  текучесть  расплавов отечественного  полисульфона

Баранов А.Б.1; Симонов-Емельянов И.Д. 1; Суриков П.В. 1

1Московский технологический университет (Институт тонких химических технологий)

Аннотация:

Исследованы реологические характеристики расплава полисульфона отечественной марки ПСФ-190 с процессинговыми добавками разной природы: силсеквиаксановой, фторсодержащей иполиметилсилоксановой. Получены кривые течения ПСФ-190 с добавками при разном их содержании в широком диапазоне температур, скоростей и напряжений сдвига.

Показано, что функциональные свойства добавок существенно зависят от их термодинамической совместимости с ПСФ-190 при высоких температурах (290–320°С), растворимости и содержания. Установлено, что наиболее эффективно (в 2,5 раза) снижает вязкость ПСФ-190 введение 
2,5 масс. % силсеквиаксановой добавки.

Полисулфоны (ПСФ) являются аморфными термопластичными материалами конструкционного назначения с высокими теплофизическими, диэлектрическими и физико-механическими свойствами, однако при этом имеют высокую вязкость расплава, что затрудняет переработку материала в изделие сложной конфигурации. Повышение температуры снижает вязкость расплава, однако возникает опасность термоокислительной деструкции полимера и как результат ухудшение эксплуатационных характеристик и внешнего вида изделий. В связи с этим для снижения вязкости  используют процессинговые добавки различной природы: смазки, лубрикатны и др.[1].

В настоящей статье приводятся реологические данные и кривые течения для отечественного ПСФ марки ПСФ-190 с различным содержанием процессинговых добавок разной  химической природы в широком интервале напряжений, скоростей сдвига и температур переработки.

Объекты исследования

В качестве объектов исследования были выбраны: отечественный ПСФ марки ПСФ-190 (ОАО «Институт пластмасс») и процессинговые добавки разной химической природы и строения молекулярной цепи – олигомерный силсесквиоксан (ОСС), полиметилсилоксан (ПМС) и фторсодержащая добавка (ФД), которые обладают различной термодинамической совместимостью (растворимостью) с полисульфоном при температурах переработки (290–320°С).

Методы исследования

Реологические добавки вводили в ПФС-190 на двушнековом экструдере английской фирмы «Baker Perkins» марки МР-2015 при температуре рабочей зоны цилиндра 290–292°С, головки – 275–280°С, скорость вращения шнеков составляла 35–40 об/мин. Материал предварительно сушили при температуре ~145°С в течение 4 часов под вакуумом до остаточной влажности не более 0,05%.

Кривые течения снимали на капиллярном вискозиметре «Dуnisco»LCR-7000 (США) в широком диапазоне скоростей, напряжений сдвига в изотермическом режиме, при различных температурах 
(290–320°С). Рассчитывали энергию активации вязкого течения для отечественного ПСФ и композиций, содержащих процессинговые добавки. Эффект скольжения расплава ПСФ при течении оценивали по известной методике [2]. Данная методика позволяет оценить эффект скольжения на стенке капилляра в процессе течения полимера при разных скоростях, напряжениях сдвига и температурах, а также определить основные параметры скольжения полимера и оценить эффективность влияния процессинговой добавки на процесс течения [3].

Результаты и их обсуждения

Одной из основных характеристик для переработки расплавов полимеров является вязкость и кривые течения.

На рис. 1, 2 и 3 представлены кривые течения для ПСФ-190 и композиций с процессинговыми добавками ОСС, ПМС и ФД в интервале температур переработки.

Рис. 1 – Кривые течения для ПСФ-190 (1-3) и композиций на его основе с модифицирующей фторсодержащей добавкой (4,5) при ее содержании 0,1 масс. % (4) 
и 1,0 масс. % (5) при разных температурах: 290°С (1,4,5), 300°С (2,4,5) и 320°С (3,4,5)

Рис. 2 – Кривые течения для ПСФ-190 (1-3) и композиций на его основе 
с модифицирующей полиметилсилоксановой добавкой (4,5) при ее содержании 
0,1 масс. % (4) и 1,0 масс. % (5) при разных температурах: 290°С (1,4,5), 300°С (2,4,5) 
и 320°С (3,4,5)

Из данных, приведенных на рис. 1 и 2 следует, что введение реологических добавок ПМС и ФД в различных концентрациях в полимерную матрицу ПСФ-190 практически не оказывает существенного влияния на текучесть расплава в интервале температур 290–320°С. При этом  вязкость расплава практически не изменяется и не наблюдается эффекта скольжения, которое характерно при введении несовместимых смазок и разделении компонентов при течении. Вероятно, это связано с тем, что при высоких температурах 290–320°С происходит растворение малых количеств (0,1–1,0 масс. %) фторорганической и полиметилсилоксановой добавок в полисульфоне.

На рис. 3. представлены кривые течения для ПСФ марки ПСФ-190 модифицированные олигомерной силсесквиоксаной добавкой (ОСС).

а)						б)

Рис. 3 – Кривые течения для ПСФ-190 (1) модифицированные реологической добавкой ОСС при ее концентрации 1 масс. % (2), 2,5 масс. % (3), 5масс.% (4) 
при температурах 290°С (а) и 320°С (б)

Из рис. 3 видно, что наибольший эффект снижения вязкости расплава ПСФ-190 наблюдается при введении 2,5 масс. % олигомерного силсесквиоксана (ОСС). Дальнейшее увеличение содержания этой добавки до 5масс. % приводит к снижению текучести композиций. Аналогичные результаты были получены в работе [4], в которой было показано, что увеличение концентрации силсесквиоксана до 10 масс.% не приводит к снижению вязкости расплава ПСФ.

Из кривых течения видно, что при повышении температуры до 320°С влияние реологической добавки ОСС при концентрации 2,5 масс. % на вязкость расплава ПСФ-190 снижается, По-видимому это связано с ее растворением при повышении температуры до 320°С в ПСФ-190.

Энергия активации вязкого течения для ПСФ-190 с ОСС в количестве 2,5 масс.% уменьшается ~ в 2 раза по сравнению с полисульфоном (с 25 до 13 кДж/моль).

На рис. 4 представлена зависимость вязкости расплава ПСФ-190 с ОСС от скорости сдвига.

Рис. 4 – Зависимость вязкости при 290°С ПСФ-190 (1) и композиций с разным содержаниемпроцессинговой добавки ОСС: 1,0 масс. % (2), 2,5 (3), и 5,0 масс.% (4) 
от скорости сдвига

На рис. 4 показано, что для ПСФ марки ПСФ-190 с оптимальным содержанием реологической добавки ОСС (2,5 масс. %) в области низких значений скоростей сдвига (от 45 до 200 с-1) реализуется максимальное снижении вязкости в ~2–3 раза (с 6000 до 2000 Па∙с). Дальнейшее увеличение скорости сдвига (более 200 с-1) приводит к уменьшению влияния реологической добавки на текучесть расплава ПСФ. Вероятно, это связанно с увеличением  растворимости ОСС в ПФС-190 при высоких скоростях сдвига, при этом  вязкость расплава возрастает.

На рис. 5 приведены зависимости вязкости композиций на основе ПСФ-190 от содержания ОСС при постоянной скорости сдвига (630 с-1).

Рис. 5 – Зависимость вязкости при 290°С ПСФ-190 от содержания олигомерной силсеквиаксановой добавки ОСС

Из рис. 5 видно, что при введении ОСС в ПСФ марки ПФС-190 в количестве 2,5 масс. % наблюдается резкое снижение вязкости в ~2,5 раза (с 2000 до 850 Па*с) и улучшение его переработки в изделия. Дальнейшее увеличение содержания ОСС до 5 масс.% приводит к повышению вязкости до 1600 Па∙с. Вероятно, повышение вязкости при введении 5–10 масс.%[4] ОСС связано с достижением уже при содержании 2,5 масс.% предела растворимости ОСС в ПСФ-190 при 290°С. Известно [5], что при фазовом разделении, в области, лежащей между бинодалью и спинодалью диаграммы фазового состояния бинарной системы, формируется стабильная микроэмульсия  ОСС в полимере. Микроэмульсии подобного типа обладают экстремальными свойствами, в том числе, наблюдается эффект резкого снижения вязкости.

Из представленных данных можно сделать следующие основные выводы:

– показано, что химическая природа процессинговой добавки и ее содержание существено влияет на термодинамическую совместимость с ПСФ-190 в области высоких температур переработки (290–320°С), Установлено, что наиболее эффективной реологической добавкой является олигомерный силсесквиоксан (ОСС);

– определено оптимальное содержание ОСС добавки (2,5 масс. %) в ПСФ-190, при которой вязкость расплава полимера снижается в 
~2,5–3 раза (с 2000 до 850 Па∙с) в зависимости от температуры, скоростей и напряжений сдвига;

– разработана полимерная композиция с высокой текучестью и улучшенной перерабатываемостью на основе отечественного ПСФ-190 с новой реологической добавкой.

Литература

- Полимерные добавки. Справочник. Цвайфель Х. и др. Перевод с англ. под. ред. В.Б. Узденского, А.О. Григорова. СПб.: ЦОП «Профессия», 2011, 1139 с.

- Оценка эффективности действия и выбор реологических добавок для переработки полимерных материалов. И. Д. Симонов-Емельянов, П. В. Суриков, А. А. Юркин. М. МИТХТ. 2013г., 130 с.

- Симонов-Емельянов И.Д., Шембель Н.Л., Прокопов Н.И., Ушакова О.Б., Гервальд А.Ю., Суриков П.В., Марков А.В., Пашкин И.И. // Сб. «Методы определения технологических свойств наполнителей и полимерных материалов». М.: МИТХТ, 2014. С. 75.

- Paul J. Jonces, Robert D. Cook, and etc.OSSnanocomposite.New-Delhi.2010, р. 27.

- Кулезнев В.Н. Смеси полимеров М.: Химия, 1979, 279 с.