УДК 678.026.32

Многослойные  прозрачные  листовые  материалы  
на  основе поликарбоната

Золкина И.Ю., к.т.н.; Радзинский С.А., к.х.н.; Америк В.В., к.х.н.;

Андреева Т.И., к.т.н.; Балабанова В.А., к.т.н.; Пексимов О.Е.

Zolkina I.; Radzinskiy S.; Amerik V.; Andreeva T.; Balabanova V.;

Peksimov O.

pkplastik@mail.ru;  pkplastik@mail.ru; pkplastik@mail.ru; andreeva@instplast.ru, fizmeh@mail.ru

1АО «Институт пластмасс»

Аннотация:

Статья посвящена оптимизации условий отверждения абразивостойкого покрытия на изделиях из поликарбоната, которое существенно расширит их области применения.

Ключевые слова:

абразивостойкое термоотверждаемое силоксановое покрытие, термообработка, ударная вязкость.

Abstract:

The article is devoted to optimizing curing conditions for abrasive resistant coating on polycarbonate products, that will considerably extend their  sphere of using .

Keywords:

abrasive resistant thermosetting siloxane coating, heat treatment, impact toughness.

Реферат

В работе исследовано влияние технологических параметров отверждения абразивостойкого термоотверждаемого силоксанового покрытия на комплекс физико-механических свойств конечного изделия из поликарбоната. Установлено, что нанесение покрытия приводит к снижению стойкости поликарбоната к ударным нагрузкам, которую оценивали методом определения ударной вязкости по Шарпи на образцах с надрезом и при многоосном ударе методом падающего груза. Выбраны технологические параметры, при которых снижение ударной вязкости минимально.

Введение

Поликарбонат (ПК) – один из наиболее перспективных конструкционных оптически прозрачных термопластов. Широкое использование ПК определяется, прежде всего, уникальным сочетанием его свойств: высокой прочностью и жесткостью (высокие значения модуля упругости), высокой ударной прочностью, а также стабильностью размеров, оптической прозрачностью и длительным сроком службы изделий.

Основным недостатком ПК является низкая абразивостойкость поверхности, что существенно ограничивает области применения изделий из ПК. Повышение абразивостойкости поверхности полимерных материалов может быть достигнуто за счет нанесения на поверхность изделия защитного покрытия или за счет создания специальных композиционных материалов [1–3]. Повышению поверхностной прочности и стойкости к абразивному износу изделий из полимерных материалов путем нанесения покрытий в последние годы уделяется большое внимание, о чем свидетельствует значительное количество публикаций в патентной и научно-технической литературе [4–12].

В настоящей работе исследовано влияние технологических параметров получения термоотверждаемого силоксанового покрытия  на физико-механические свойства конечного изделия.

Описание приборов и методик

Деформационно-почностные показатели в режиме растяжения определяли по ГОСТ 11262 на лопатках типа 2, ударную вязкость по Шарпи на образцах с надрезом определяли по ГОСТ 4647-80 на маятниковом копре Zwick/Roell HIT 50P. Для образцов толщиной 3 и 4 мм использовали надрез типа В (острый), для образцов толщиной 10 мм – надрез типа А (прямоугольный).

Испытания образцов на сопротивление ударным нагрузкам определяли методом падающего груза при многоосном ударе на копре с падающим грузом Магнус 2000 по методике «МВИ-036-15» с учетом рекомендаций ИСО 6603-2:2000. Для поликарбонатных листов толщиной 10 мм была выбрана высота падения груза массой 20 кг, равная 2000 мм, что позволило изучить поведение покрытия при деформировании образцов под действием ударных нагрузок без пробоя (без разрушения).

Дифференциально сканирующую калориметрию (ДСК) проводили на приборе DSC8500 (Perkin Elmer, США) в соответствии с ГОСТ 21553, скорость нагрева 5°/мин.

Экспериментальная часть

В работе использовали ПК листы с двухсторонним УФ-защитным соэкструзионным слоем.

Термоотверждаемое силоксановое покрытие (ТСП) было предоставлено АО ГНИИХТЭОС. Оно представляет собой композицию силоксановых соединений, находящихся в смеси растворителей и отверждаемых при воздействии повышенных температур.

Нанесение покрытия на поверхность изделий из ПК включает в себя несколько стадий:

– нанесение покрытия в смеси растворителей на поверхность образа ПК

– удаление растворителей и отверждение покрытия.

Исследование  фазовых переходов, протекающих в термоотверждаемой силоксановой композиции (ТСК) оптимального состава при нагревании и отверждении, проводили с помощью ДСК. Кривые, полученные в результате эксперимента, представлены на рис. 1.

Рис. 1 – Кривая ДСК при отверждения ТСК

Из рисунка 1 видно, что при  отверждении ТСК протекает эндотермическая реакция, при этом максимальная скорость сшивки для ТСК наблюдается при Т=127°С. При более низких температурах также протекает реакция отверждения, но с меньшей интенсивностью.

На физико-механические свойства конечного многослойного изделия из ПК может влиять как воздействие на подложку растворителей, самого покрытия, так и температура отверждения ТСК.

В таблице 1 представлены результаты исследования физико-механических свойств исходного ПК листа и листа с покрытием, отвержденным при Т=120°С в течение 1 часа.

Таблица 1

Физико-механические свойства образцов ПК

| № п/п | Толщина образца, мм | Наличие покрытия ТСП | Деформационно-прочностные характеристики при растяжении (ГОСТ 11262) |  |  | Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом (ГОСТ 4647), кДж/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | σт, МПа | σр, МПа | εр, % |  |
| 1 | 3 | - | 64,9 | 64,4 | 106,6 | 29 |
| 2 | 10 | - | 68,3 | 53,3 | 62,0 | 43 |
| 3 | 3 | + | 70,0 | 60,0 | 103 | 20 |
| 4 | 10 | + | 72,1 | 50,1 | 16,0 | 32 |

Как следует из данных, приведенных в таблице 1, при нанесении покрытия наблюдается повышение предела текучести при растяжении (σт) материала и существенное снижение ударной вязкости образцов. Отрицательно влияние на величину ударную вязкости может оказывать воздействие как температуры отверждения, так и растворителей, входящих в состав ТСК.

Для исследования влияния растворителей на физико-механические свойства конечного изделия, на образец ПК наносили  смесь растворителей и сушили в течение 1 часа с подъемом температуры от комнатной до 70°С. Было показано, что при этих условиях растворители полностью удаляются [13]. При температурах до 70°С не наблюдалось заметного влияния растворителей на физико-механические показатели образцов.

Образцы ПК без покрытия  были подвергнуты температурной обработке при температуре 120°С, при этом время термообработки варьировалось от 1 до 7 часов  (таблица 2).

Таблица 2

Влияние температуры на свойства ПК

| Материал | Вид образца | Деформационно-прочностные характеристики при растяжении (ГОСТ 11262) |  |  | Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом (ГОСТ 4647) ак, кДж/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | σт, МПа | σР, МПа | εр, % |  |
| PC-007U (исходный) | лопатка типа 2 ГОСТ 11262 и брусок (80×10×3)мм ГОСТ 4647 вырезаны из листа, толщиной 3 мм | 64,9 | 64,5 | 120 | 29 |
| PC-007U (термообработаный 120°С, 1 час) |  | 70,7 | 59,7 | 95 | 22 |
| PC-007U (термообработаный 120°С, 7 час) |  | 69,6 | 52,2 | 89 | 20 |
| PC-007U (исходный) | Литьевой, лопатка тип 2 (170×10×4), брусок тип 2 (80×10×4) | 62,8 | 66,1 | 120 | 27 |
| PC-007U (термообработаный 120°С, 4 час) |  | 67,5 | 69,1 | 106 | 17 |
| Makrolon 3117 (исходный) |  | 61,7 | 59,3 | 89 | 22 |
| Makrolon 3117 (термообработаный 120°С, 4 час) |  | 69,5 | 58 | 78 | 13 |

Из приведенных данных в таблице 2 видно, что существенное влияние на физико-механические свойств ПК оказывает воздействие температуры. Аналогичное воздействие повышенных температур было обнаружено и для литьевых образцов ПК как отечественного, так и импортного производства. Выдержка образцов ПК при температурах 100-130°С, то есть ниже температуры стеклования, приводит к изменению физико-механических свойств материала. Однако при этом не наблюдается возрастания плотности и других изменений, обнаруживаемых методами рентгенографии [14]. Следовательно, это явление может быть объяснено только перестройкой структуры упорядоченных областей, уже имеющихся в полимере.

Нами было установлено, что при дополнительной термообработке образцов выше температуры стеклования ПК происходит снижение негативного воздействия термообработки при 120°С и частичное восстановление ударной вязкости (таблица 3).

Таблица 3

Физико-механические показатели листа ПК толщиной 3 мм при различных температурах отжига

| Режимы обработки при повышенных температурах | Деформационно-прочностные характеристики при растяжении (ГОСТ 11262) |  |  | Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом (ГОСТ 4647), кДж/м2 (3×10×80)мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | σт, МПа | σР, МПа | εр(50), % |  |
| исходный | 64,9 | 64,5 | 120 | 29 |
| выдержка при 120°С – 20 часов | 73,0 | 60,8 | 94 | 17 |
| 120°С – 20 часов, нагрев 120→150°С – 15 мин., выдержка 150°С – 15 мин, нагрев 150→165°С – 15 мин., выдержка 165°С – 30 мин, охлаждение на воздухе | 66,3 | 60,6 | 118 | 23 |
| 120°С – 20 часов, нагрев 120→180°С – 20 мин., выдержка 180°С – 15 мин, охлаждение на воздухе 15 мин | 66,4 | 59,6 | 108 | 22 |
| 120°С – 20 часов, нагрев 120→180°С – 20 мин, выдержка 180°С – 30 мин., охлаждение на воздухе 20 мин | 71,3 | 49,1 | 118 | 25 |
| 120°С – 20 часов, нагрев 120→200°С – 45 мин, выдержка 200°С – 1 час, охлаждение на воздухе 15 мин | 66,3 | 60,6 | 118 | 23 |

Как видно из данных, приведенных в табл. 3, отжиг листов ПК при температурах выше температуры стеклования позволяет увеличить значение ударной вязкости по Шарпи на образцах с надрезом. Наибольшее увеличение показателя ударной вязкости достигается при выдержке при 180°С в течение 30 мин (от значения 17 кДж/м2 до 25 кДж/м2).

Анализ данных таблиц 2 и 3 показал, что с уменьшением времени воздействия температуры, снижается падение ударной вязкости образцов ПК. Увеличение температуры отверждения ТСК, приводит к сокращению времени отверждения (таблица 4).

Таблица 4

Зависимость времени отверждения ТСК от температуры отверждения

| Температура отверждения, °С | Время отверждения, ч. |
| --- | --- |
| 100 | 1,5 |
| 120 | 1 |
| 130–135 | 0,5 |

Поскольку при температуре близкой к температуре стеклования ПК и выше может наблюдаться деформация изделия, то отверждение ТСК нежелательно проводить при температуре близкой к 145°С. В таблице 5 представлены физико-механические показатели образцов ПК после нанесения на них покрытия ТСП и отверждения при температуре 
130–135°С.

Таблица 5

Физико-механические показатели образцов ПК с покрытием ТСП

| № п/п | Толщина образца, мм | Время отверждения при Т=130-135°С, час | Деформационно-прочностные характеристики при растяжении (ГОСТ 11262) |  |  | Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом (ГОСТ 4647), кДж/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | σт, МПа | σр, МПа | εр (50) % |  |
| 1 | 3 | 0,5 | 62,0 | 56,0 | 101 | 23 |
| 2 | 10 | 0,5 | 65,4 | 63,0 | 75 | 40 |

Из данных таблицы 5 видно, что при отверждении покрытия ТСП при температуре 130–135°С в течение 30 минут происходит снижение ударной вязкости по Шарпи на образцах с надрезом  на ≈ 20% для образца толщиной 3 мм, а для образца толщиной 10 мм падение составляет всего 7%. Это возможно связано с тем, что образец толщиной 10 мм не успевает полностью прогреться за 30 минут.

Так же для определения ударной стойкости ПК листов к ударным нагрузкам с покрытием и без, применяли метод падающего груза. На рисунке 2 приведены кривые «усилие-деформация» образцов ПК без и с покрытием, наносимом при оптимальном режиме отверждения (температура отверждения 130–135°С, время отверждения 30 мин.).

Рис. 2 – Кривые «усилие-деформация» образцов ПК листов: №1 – исходный ПК лист; №2 – ПК лист с покрытием ТСП; №3 –ПК лист без покрытия термообработанный в режиме нанесения покрытия ТСП; №4 – ПК лист без покрытия выдержанный при комнатной температуре в течение 1 часа с растворителем с последующей термообработкой в режиме нанесения покрытия ТСП

На основании полученных зависимостей можно отметить, что термообработка поверхности ПК (с нанесением покрытия и без) приводит к уменьшению плато, связанного с вязко-текучими свойствами полимера. Однако следует отметить, что, несмотря на увеличение жесткости, высокая стойкость ПК к ударным нагрузкам сохраняется, и образцы не разрушаются при падении груза.

Использование оптимального режима отверждения ТСК позволяет сохранить на высоком уровне физико-механические свойства образцов ПК с термоотверждаемым силоксановом покрытием.

Выводы:

– Установлено, что нанесение термоотверждаемого силоксанового покрытия на поликарбонатные листы, а именно температура отверждения и растворители влияют на физико-механические свойства поликарбонатных листов.

– Наибольшее влияние на физико-механические свойства ПК оказывает продолжительность температурного воздействия, при этом происходит возрастание жесткости материала и снижение показателя ударной вязкости. Таки образом, для уменьшения отрицательного воздействия температуры необходимо сокращать время отверждения покрытия ТСП.

– Рекомендован режим отверждения термоотверждаемой силоксановой композиции (температура отверждения 130–135°С, время отверждения 30 минут), позволяющий минимизировать отрицательное воздействие температуры на физико-механические свойства поликарбонатных листов.

Благодарности

Авторы выражают благодарность сотрудникам лаборатории №17 АО «ГНИИХТЭОС» за предоставленный образец ТСК.

Литература

- S.J. Kim, Ho Jang. /Friction and wear of friction materials containing two different phenolic resins reinforced with aramid PULP/ Tribology International, 2000, V. 33, N. 7, P. 477–484.

- D.L. Burris, B. Boesl, G. R. Bourne, W. G. Sawyer. /Polimeric nanocomposites for tribological applications/ Macromolecular materials and engineering, 2007, Vol. 292, P. 387–402.

- W.G. Sawyer, K. D. Freudenberg, P. Bhimaraj, L. S. Schadler. /A study on the friction and wear behavior of PTFE filled with alumina nanoparticles/ Wear, 2003, V. 254, P. 573–580.

- Патент США /Абразивостойкие, отверждаемые УФ, твердые покрывные композиций/  US 4348462 428-412 C08F2/50.

- Европейский патент /Производство стойких к царапанию поликарбонатных формовок/ EP 0778859 C08J 7/04 C08L 69/00.

- Европейский патент /Поликарбонатный ламинат/ EP 1038907 C08J/04.

- Международная заявка / Стойкое к царапанию, препятствующие помутнению полиуретановое покрытие/ WO 9803575. C08J3/00.

- Патент Япония  /Защитные покрытия для поликарбонатных формовок/ JP 58196237. C08J7/04  International Coating for Plastics Symposium. 2001. Troy, June 4-6. M1.

- C. Charitidis, A. Laskarakis, S. Kassavetis, C. Gravalidis, S. Logothetidis. /Optical and nanomechanical study of anti-scratch layers on polycarbonate lenses/ Superlattices and Microstructures 36 (2004) 171–179.

- Стороженко П.А., Андреева Т.И., Федотова Т.И., Америк В.В., Левчук А.В., Радзинский С.А., Золкина И.Ю. /Кремнийорганические абразивостойкие покрытия поликарбоната, полученные методом золь-гель технологии// Материалы XI Андриановской конференции «Кремнийорганические соединения. Синтез, свойства, применение», Москва 2010 г., с. 162.

- Золкина И.Ю., Радзинский С.А., Усеинов А.С., Америк В.В., Андреева Т.И., Симонов-Емельянов И.Д. / Исследование защитных абразивостойких полимерных покрытий на оптически прозрачных полимерных материалах// Материалы международной молодежной научно-технической конференции «Новые материалы и технологии глубокой переработки сырья – основа инновационного развития экономики России» 2012 г.

- Усеинов А.С., Радзинский С.А., Кравчук К.С., Золкина И.Ю., Андреева Т.И., Симонов-Емельянов И.Д. /Физико-механические свойства силоксанового покрытия на полимерных подложках //Пластические массы, 2012, №4, С. 14–18.

- Золкина И.Ю. /Абразивостойкие оптически прозрачные полимерные материалы и изделия на основе поликарбоната/ дисс. канд. тех. наук., Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, 2013 г.

- Г. Шелл / Химия и физика поликарбонатов/ перевод с английского О.В. Смировой, С.Б. Ерофеевой, под ред. Д.х.н. Г.С. Колесниковой, «Химия», Москва, 1967 г.