УДК 678.744.3

Исследование  влияния  эксплуатационных  воздействий  на  свойства поликарбоната  для  деталей  авиационного  остекления

Research  of  influence  of  operational  impacts  on  the  properties 
of  polycarbonate  for  details  aircraft  glazing

Исаенкова Ю.А. 1; Мекалина И.В. 1, к.т.н.; Айзатулина М.К. 1; 
Сентюрин Е.Г. 1, к.т.н.

J.A. Isaenkova, I.V. Mekalina, M.K. Aizatulina, E.G. Sentiourin

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В данной работе рассматривается один из наиболее опасных эксплуатационных факторов – температурное воздействие, которое приводит к появлению трещин серебра. Представлены результаты по влиянию различных растворителей на стойкость к поверхностному растрескиванию («серебростойкость») акрилатных оргстекол и поликарбоната. Установлено различие в поведении ПК и серийных оргстекол при температурных воздействиях.

Работа выполнена в рамках реализации комплексного направления 15.4: Оптические материалы и материалы остекления («Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года») [1–5].

Ключевые слова:

полиметилметакрилатные оргстекла, поликарбонат, «серебростойкость», ударная вязкость, тяжи, растворитель.

Abstract:

In this paper we consider one of the most dangerous operational factors – temperature the impact of which leads to the appearance of “silver cracks” Results on influence of various solvents on resistance to the surface cracking fissuring are presented (“crack resistance”) of acrylate Plexiglas and polycarbonate. The difference in the behavior of polycarbonate and organic glasses at temperatures impacts.

Work carried out in the framework of the integrated areas of 15.4: Optical materials and glazing materials («Strategic directions of development of materials and technologies of their processing for the period up to 2030») [1–5].

Keywords:

polymethyl methacrylate plexiglas, polycarbonate, “crack resistance”, impact elasticity, solvent.

Введение

В настоящее время основными материалами остекления отечественной и зарубежной авиационной техники являются органические стекла, которые обеспечивают высокую надежность и оптические характеристики. Актуальность данной работы обоснована постоянным расширением требований и задач авиационной техники, многие из которых невозможно решить без совершенствования материалов и конструкций авиационного остекления. Поэтому проведение работы по созданию, оценке возможности применения в изделиях остекления специального, атмосферостойкого поликарбоната, имеет теоретическую и практическую значимость, позволяет решить задачу существенного повышения ударостойкости остекления, снижения себестоимости и отказ от применения импортных материалов[6].

Цели работы

В данной работе рассматривается один из наиболее опасных эксплуатационных факторов – температурное воздействие, которое приводит к появлению трещин серебра.

Поэтому целью работы является – исследование влияния температурных воздействий, и химической природы растворителей на свойства поликарбонатов для деталей остекления.

Задачи работы:

● определение растворителей для определения «серебростойкости» поликарбоната под действием напряжений растяжения и термоударов;

● Определение «серебростойкости» поликарбоната под действием напряжений, растворителей и термоударов.

Под действием растворителей, растягивающие напряжения, образующиеся в материале, активизируются, что позволяет визуально их оценить.

Объекты исследования

Объектами исследования было решено взять серийные оргстекла, такие как АО-120, СО-120, а также поликарбонаты различных производителей(зарубежного и отечественного производства): Makrolon и разработанный и паспортизованный в рамках тематики атмосферостойкий оптически прозрачный поликарбонат марки ВТП-8/ПК-ЭА-7,0 [7–8].

Трещины серебра на органическом стекле

С возрастанием эксплуатационных требований к авиационной технике (повышение надежности, увеличение ресурса, использование в различных климатических условиях на малооборудованных аэродромах, снижение себестоимости и др.) повышаются требования к оптической прозрачности, ударной прочности, атмосферостойкости материалов остекления летательных аппаратов. Благодаря высокой ударостойкости и оптическим свойствам при изготовлении пуле- и вандалостойких деталей остекления как военного, так и гражданского назначения актуально применение поликарбоната.

В процессе эксплуатации органические стекла подвергаются различным температурным воздействиям. При этом, как показал опыт эксплуатации, одним из наиболее опасных является возникновение напряжений в органическом стекле под действием термоударов на внешней стороне детали остекления. Величина напряжений, возникающих под действием термоударов, в несколько раз превосходит напряжения от аэродинамических нагрузок и внутрикабинного давления (избыточного давления) [9]. Эти напряжения могут достигать высоких значений и поэтому являются причиной не только образования трещин «серебра», но и значительного сокращения срока надежной эксплуатации деталей остекления. Трещины серебра – явление растрескивания поверхности оргстекла, получил название за серебристый отблеск. Трещины серебра - начало разрушения стекла, возникающие под действием растягивающих напряжений. Они подразделяются на невидимые и видимые невооруженным глазом.

Трещины серебра на органическом стекле, в зависимости от внешнего вида и факторов, их вызывающих, можно подразделить на следующие основные разновидности (рисунок 1):

- Ориентированные трещины серебра, возникающие под действием однооснорастягивающих напряжений.

- Ориентированные трещины серебра, возникающие под действием однооснорастягивающих напряжений, в сочетании с другими факторами (вода, растворители, температура, радиация, вакуум, искусственное или естественное старение, перепады температуры и др.).

- Неориентированные трещины серебра, возникающие в результате действия внутренних растягивающих напряжений, вызываемых отдельными факторами (растворители, радиальные механические напряжения, температура, радиация, влага, искусственное или естественное старение, перепады температуры и др.).

- Неориентированные трещины серебра, возникающие в результате действия внутренних или внешних напряжений, вызываемых комбинацией двух и более факторов (искусственное или естественное старение, совместное действие механических одноосных или двухосных напряжений и органических растворителей).

Рис. 1 – Ориентированное «серебро»; 2 – неориентированное «серебро»

В процессе механического нагружения органического стекла механизм появления и развития трещин серебра, независимо от размера, можно представить в следующем виде. Сначала появляются трещины, створки которых соединены ориентированным материалом «тяжи». Их увеличение или раскрытие связано со смещением материала в устье зародившейся трещины, и затем с разрывом «тяжей». Стенные участки устья трещины перемещаются неравномерно, в результате чего образуются новые «тяжи», которые растягиваясь и сдвигаясь выдергиваются из стенок трещины, оставляя следы в виде бороздок. Избыток деформированного материала после разрушения трещины остается на ее поверхности в виде валика. Таким образом, между субмикротрещинами серебра, сохраняющими «тяжи», и микро и макротрещинами, в которых видны только их следы-бороздки, существует различие. Субмикротрещины серебра, микро и макротрещины серебра в реальных материалах существуют одновременно и в дальнейшем превращаются в трещины разрушения [10–11].

Схематично этот процесс многостадийного роста трещин серебра представлен на рисунке 2.

Рис. 2 – Субмикротрещины (20–50 нм); 2 – микротрещины (с увеличением порядка 
40–100 раз); 3 – макротрещины; 4 – трещины разрушения

Подбор растворителей для определения серебростойкости оргстекол

Для различных оргстекол как ПК и ПММА необходимо было подобрать растворители. В случае с оргстеклом по существующей методике использовался ацетон. Для ПК нам было необходимо подобрать такой растворитель, который поможет проявить трещины серебра. Для этого растворитель не должен быть абсолютно индифферентен, но и не должен растворять образец. Растворитель действует как поверхностно-активное вещество. Он испаряется с поверхности, вследствие чего поверхностная энергия становится намного больше чем энергия внутренних слоев. Ослабляется межмолекулярная связь, что приводит к разрыву тяжей.

Ознакомившись с отечественной и зарубежной литературой, решено было взять такие растворители как толуол, н-пропанол, изопропиловый спирт, ацетон, этилацетат [12–13].

Были проведены испытания по определению серебростойкости с применением растворителей. В случае с ацетоном и этилацетатом образец в течение минуты начинает мутнеть, размягчаться, и не прикладывая никаких усилий верхний слой образца начинает расслаиваться и разрушаться (рисунок 3).

Рис. 3 – Испытания поликарбонатного органического стекла с применением ацетона

Для проведения дальнейших испытаний было решено взять раствор толуола с н-пропанолом и ИПС. Дальнейшие испытания показали, что ИПС не проявляет трещины «серебра», поэтому для исследования серебростойкости поликарбоната было решено использовать раствор толуола с н-пропанолом.

Следует заметить, что в данной работе мы впервые смогли оценить серебростойкость ПК, так как подобных испытаний ранее не проводилось.

Методики испытаний

После того как мы подобрали необходимы растворитель, мы приступили к испытаниям оргстекол. Первой выбранной методикой являлось «определение «серебростойкости» органических стекол под действием напряжений и растворителей». В данной методике предложен способ консольного нагружения образца из оргстекла, по длине которого возникают различные уровни напряжений, причем на внешней поверхности возникают напряжения растяжения. Каждый отдельный участок по длине образца исследуется последовательно при действии растворителя, фиксируется время до появления первых трещин «серебра». Этот метод позволяет на одном образце определить время появления трещин «серебра» в широком диапазоне напряжений вызывающих возникновение трещин «серебра». По результатам эксперимента построены зависимости времени появления первых трещин «серебра» от напряжения растяжения (рисунок 4).

Рис. 4  – Зависимость времени появления первых трещин «серебра» от величины напряжения и действия ацетона (оргстекло) и смеси толуола и н-пропанола (ПК) при консольном изгибе при комнатной температуре

В данной методике образец закрепляется в установке консольно и нагружают грузом. Груз рассчитывается от требуемой величины напряжений в верхнем слое. Каждый участок исследуется последовательно. В результате полученных данных можно сделать вывод что как импортный так и отечественный ПК находится на уровне серийного оргстекла СО-120.

Второй выбранной методикой является «исследование органических стекол на стойкость к термоударам». Термоудар – нанесение эксплуатационных дефектов в виде поверхностных термических напряжений. Методика заключается в последовательном проведении следующих операций: разогреве металлического индентора до заданной температуры, приложении основания разогретого индентора к поверхности оргстекла, снятии индентора, охлаждении стекла в естественных условиях до комнатной температуры. Величина напряжений, возникающих под действием термоударов, в несколько раз превосходит напряжения от аэродинамических нагрузок и внутрикабинного давления (избыточного давления). При термоударе происходит напряжение сжатия, так как материал стремится расшириться, а внутренние слои не дают это сделать. После прогрева при охлаждении поверхность стремится сжаться, а внутренние слои препятствуют. Поэтому происходит внутреннее растяжение поверхностного слоя.

Испытания проводились в температурном диапазоне от 100 С до 200 С в зависимости от марки оргстекла. По результатам эксперимента построены зависимости времени появления первых трещин «серебра» от температуры индентора (рисунок 5).

Рис. 5 – Зависимость времени до появления трещин «серебра» на поверхности стекол от температуры индентора

Выводы

По полученным данным можно сделать следующие выводы:

У серийных оргстекол трещины серебра появляются при температуре 110С, у ПК 150С, при увеличении температуры нагрева выше температуры размягчения на 20–40С у оргстекол наблюдается релаксация напряжений, и увеличение времени до появления трещин серебра, у ПК при увеличении температуры выше температуры размягчения релаксации не наблюдается, время до появления трещин серебра уменьшается, что может привести к накоплению опасных растягивающих напряжений.

В момент возникновения термоударов в органическом стекле возникают временные напряжения, которые прямо пропорциональны перепаду температур, коэффициенту термического расширения, модулю упругости. В диапазоне температур, близком к температуре стеклования материала, под действием термоударов могут возникать остаточные напряжения, в зависимости от температурных условий эти напряжения на поверхности стекла могут быть сжимающими (возникает упрочняющий эффект) или растягивающими, способными вызывать растрескивание и разрушение материала. При этом если закалочные остаточные напряжения, связанные с неравномерным охлаждением и изменением размеров в зависимости от коэффициента термического расширения материала не могут увеличиваться под действием повторных термоударов, то напряжения, возникающие из-за усадок материала, увеличиваются во времени при повторных циклах термоударов по закону, характеризующему термоусадку материала при данной температуре.

В данной работе впервые оценочно определена возможность определения остаточных напряжений поликарбоната и получены новые экспериментальные данные по влиянию возникновения остаточных напряжений под действием нагрузки и термоударов на «серебростойкость» поликарбоната.

Зависимости стойкости к растрескиванию от величины растягивающих напряжений применимы в качестве критерия для сравнения органических стекол и поликарбоната. Получены результаты исследований и графики зависимости времени до появления микротрещин – "серебра" от величины напряжений, которые позволяют:

– контролировать напряженное состояние деталей остекления на различных технологических стадиях переработки и в эксплуатации при выборочном контроле;

– устанавливать уровень допустимых технологических и эксплуатационных напряжений, которые в течение заданного времени не приводят к поверхностному растрескиванию материала.

В рамках данной работы определены растворители (толуол и н-пропанол) для определения «серебростойкости» поликарбоната под действием напряжений растяжения и термоударов, что позволило впервые оценить серебростойкость поликарбоната. Следует заметить, что стойкость к поверхностному растрескиванию («серебростойкость») поликарбоната ВТП-8/ПК-ЭА-7,0 под действием напряжений с применением растворителей находится на уровне серийного оргстекла СО-120 и зарубежного ПК «Макролон».

Так же установлено различие в поведении ПК и серийных оргстекол СО-120, АО-120 при температурных воздействиях (термоударах):

ПК

– Начало образования напряжений растяжения при температуре 150С;

– Повышение температуры индентора выше температуры размягчения приводит к уменьшению времени до появления трещин «серебра» на поверхности ПК - релаксации напряжений не происходит;

– Применение поликарбоната при температурах выше температуры размягчения может привести к накоплению опасных напряжений растяжения.

Оргстекла

– Начало образования напряжений растяжения в оргстеклах СО-120, АО-120 при температуре 110–120С;

– При повышении температуры индентора выше температуры размягчения на 20–40С происходит увеличение времени до появления трещин «серебра», что связано с процессами релаксации напряжений при температурах выше температуры размягчения на 20–40С.

Литература

- Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

- Каблов Е.Н. Шестой технологический уклад //Наука и жизнь. 2010. №4. С. 2–7.

- Каблов Е.Н. Материалы и химические технологии для авиационной техники //Вестник Российской академии наук. 2012. Т. 82. №6. С. 520–530.

- Каблов Е.Н. Авиакосмическое материаловедение //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2008. №3. С. 2–14.

- Каблов Е.Н. Авиационное материаловедение: итоги и перспективы //Вестник Российской академии наук. 2002. Т. 72. № 1. С. 3-12.

- Богатов В.А., Сентюрин Е.Г., Тригуб Т.С., Мекалина И.В. Органические стекла для авиационного остекления //Авиационные материалы: Науч.-технич. сб. М.: ВИАМ, 2007. С. 261–266.

- Мекалина И.В., Богатов В.А., Тригуб Т.С., Сентюрин Е.Г. Авиационные органические стекла //Труды ВИАМ. 2013. №11. Ст. 04. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 24.03.2015).

- Сентюрин Е.Г., Мекалина И.В., Айзатулина М.К., Богатов В.А. Акрилатные высокотемпературные органические стекла. Опыт применения. Перспективы //Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 2015. Т.58. №8. С. 22–24.

- Харитонов Г.М., Яковлев Н.О., Мекалина И.В. Влияние физико-механических характеристик оргстекол на напряжения в самолетном остеклении при аэродинамическом нагреве //Авиационные материалы и технологии. 2015. №S1. С. 56-60.Гудимов М.М. Трещины серебра на органическом стекле. М.: ЦИПКК АП, 1997. 260 с.

- Мекалина И.В., Сентюрин Е.Г., Климова С.Ф., Богатов В.А. Новые «серебростойкие» органические стекла //Авиационные материалы и технологии. 2012. №4. С. 45–48.

- Богатов В.А., Тригуб Т.С., Мекалина И.В., Айзатулина М.К. Оценка эксплуатационных характеристик новых теплостойких органических стекол ВОС-1 и ВОС-2 //Авиационные материалы и технологии. 2010. №1. С.21–26.

- Руководство по практической работе компании ROHM A Hulls Group Company. 2011 с. 7.

- Смирнова О.В., Ерофеева С.Б. Поликарбонаты. М.: «Химия» 1975. С. 165–168.