УДК 666.151:9-16

Высокопрочное  силикатное  стекло  для  изделий 
конструкционной  оптики

High  strength  silicate  glass  products  for  structural  optics

Солинов В.Ф. 1, д.т.н., проф.; Киселёва Т.Б. 1, к.т.н.;

Микуло Р.В. 1, к.т.н.

Solinov Vladimir Fedorovich; Kiseleva Tatiana Borisovna; Mikulo Raisa Vasilevna

info@intg.org; kiseleva@intg.org

1Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технического стекла»

1Joint Stock Company «Institute of Technical Glass»

Реферат

Рассмотрены дефекты промышленного листового стекла. Их массив можно разделить на две группы – дефекты поверхности и внутренние дефекты структуры. Дана краткая характеристика промышленных методов упрочнения листового стекла: закалки, ионного обмена, травления, нанесения защитных покрытий. Проанализированы физико-химические предпосылки образования внутренних дефектов стекломассы. Показано, что перспективным методом повышения структурной однородности и прочности стекла является метод механоактивации стекольной шихты.

Ключевые слова:

упрочнение стекла, закалка стекла, ионный обмен, травление, нанесения защитных покрытий, механоактивации стекольной шихты.

Abstract:

The present paper discusses the defects in industrial flat glass. An array of the said defects can be divided into two groups – surface defects and internal structural defects. A brief description of industrial methods for flat glass strengthening is given: tempering, ion-exchange, chemical etching and application of protective coatings. Physico-chemical conditions of formation of internal glass defects are analyzed. It is shown that a promising technique to improve structural homogeneity and glass strength is a method of mechanical activation of glass batch.

Keywords:

glass strengthening (hardening), glass tempering, thermochemical strengthening (hardening), chemical etching, application of protective coatings, mechanical activation of glass batch.

Натрийкальцийсиликатная система служит родоначальником для большинства составов современного листового стекла, одним из стратегических направлений которого является изготовление изделий конструкционной оптики, в том числе авиационного остекления и прозрачной брони. Изделия конструкционной оптики представляют собой многослойную композицию, состоящую из нескольких силикатных стекол, скрепленных между собой органическим полимером. Стекло выступает в роли основного рабочего элемента, принимающего на себя конструкционную и пиковые динамические нагрузки. Полимер обеспечивает удержание всех составных частей композиции вместе, а также поглощает энергию ударной волны.

Эксплуатационные характеристики изделий конструкционной оптики, прежде всего, зависят от свойств исходного стекла, наиважнейшим из которых является прочность. Поэтому к качеству авиационного стекла предъявляются повышенные требования по сравнению с листовым стеклом строительного назначения. С этой точки зрения увеличение конструкционной прочности листового стекла является одной из центральных задач современного материаловедения.

Теоретическая прочность силикатных стекол составляет 10 % от модуля упругости или 7000–12000 МПа. Реальная прочность стекла на сжатие – 500 МПа, на растяжение – 30–120 МПа [1]. Прочность «сырого» стекла, закладываемая при расчете композиции изделий конструкционной оптики, равна его минимальной прочности, которая  лежит в пределах 
30–50 МПа. Это говорит о том, что в процессе производства листового стекла, начиная со стекловарения и заканчивая его промышленной переработкой, имеет место образование и накопление дефектов, приводящее к снижению значений прочности более чем на 2 порядка.

Весь массив дефектов листового силикатного стекла можно разделить на две группы:

- Дефекты поверхности и приповерхностных слоев стекла

- Внутренние дефекты структуры стекла (стекломассы)

Дефекты стекла различаются не только по месту локализации, но и по механизму возникновения. Поверхностные дефекты вызваны нарушением целостности поверхностных слоев стекла, и образуются при его взаимодействии с окружающей средой. Они могут возникать с момента формирования ленты стекла во флоат-ванне, далее в печи отжига, в ходе дальнейших операций промышленной переработки, при хранении, транспортировке и эксплуатации стеклоизделий. Основные виды поверхностных дефектов это: внедрение олова и его оксидов, внедрение частиц огнеупорной кладки, твердых частиц ПГТ, локальные повреждения поверхности стекла валами тянульной машины, микротрещины Гриффитса, возникающие при абразивном действии пыли на стекло в твердом состоянии и т.д. Очевидно, чем дольше поверхность стекла находится в контакте с поражающими факторами, тем выше концентрация этих дефектов.

Внутренние дефекты структуры стекла связаны с особенностями физико-химических процессов, имеющих место при стекловарении, условиями варки и выработки стекла. К дефектам структуры стекла относятся: инородные включения – свили, в том числе слоистость стекла, непровар, частицы огнеупорной кладки; газовые включения.

Современные способы упрочнения стекла (табл. 1) в основном базируются на борьбе с вышеперечисленными дефектами. Только при ситаллизации увеличение прочности обеспечивается за счет превращения стекла из гомогенного изотропного материала в «композиционный» стеклокристаллический материал.

Таблица 1

Способы упрочнения силикатного стекла

| Поверхностные дефекты | Внутренние дефекты структуры |
| --- | --- |
| Формирование поверхностных сжимающих напряжений: - Закалка - Ионный обмен - Многослойное стекло - Ионная бомбардировка | Увеличение гомогенизации стекломассы: - Оптимизация температурно-временного режима варки - Применение ускорителей варки - Золь-гель технология - Синтетическая шихта - Механоактивация стекольной шихты |
| Удаление дефектного поверхностного слоя: - Механическое удаление (последовательная шлифовка и полировка абразивными порошками различной дисперсности) - Химическое стравливание водным раствором плавиковой и серной кислот - Лазерная полировка |  |
|  | Улучшение осветления - Оптимизация температурно-временного режима варки - Применение химических осветлителей - Бурление стекломассы |
|  | Ситаллизация |
| Обработка края стекла: - Лазерное термораскалывание - Механическая обработка |  |
| Нанесение защитных покрытий: - Временные полимерные покрытия - Постоянные неорганические покрытия |  |

В настоящее время при производстве изделий конструкционной оптики в АО «НИТС» применяются методы упрочнения стекла, основанные на локализации поверхностных дефектов: закалка, ионный обмен и их удалении: травление, обработка края стекла и нанесение защитных покрытий. Рассмотрим их более подробно.

Закалка стекла

Закалка стекла заключается в создании сжимающих напряжений в его поверхностных слоях глубиной до ~21% толщины листа, путем принудительной конвекции ударной воздушной струей. При термическом упрочнении стекла довольно просто получить сжимающие напряжения на поверхности от 80 до 100 МПа. В зависимости от степени упрочнения закаленные стекла можно разделить на две группы:

- Термоупрочненные – степень закалки 0,6–1,2; прочность на центрально-симметричный изгиб (ЦСИ) 80 – 120 МПа;

- Термозакаленные – степень закалки от 1,2 и более 2,0; прочность на ЦСИ 160–250 МПа.

При разрушении закаленного стекла образуются мелкие прямоугольные тупые осколки, размер которых зависит от степени закалки – чем она выше, тем осколки меньше. Поэтому закаленные стекла являются наиболее безопасными, они используются  в автомобильном остеклении, прозрачных антивандальных архитектурных элементах и т. д.

Для повышения степени закалки в АО «НИТС» в 60-х годах XX века был разработан способ [2], обеспечивающий максимально интенсивный теплоотвод с нагретой поверхности стекла. Комплекс проведенных исследований показал, что охлаждение необходимо организовывать по двухстадийному режиму: от 680 до 550°С – холодным воздухом, от 550°С и ниже – кремнийорганическими жидкостями. С помощью предложенного метода возможно достижение прочности стекла на ЦСИ до 400 МПа. Недостатком способа термофизического упрочнения является невозможность обработки разнотолщинных и тонкостенных изделий, а также сложный процесс очистки стекла от кремнийорганической жидкости.

На фирме Pilkington (Англия), развивая идею двухстадийного охлаждения, заменили кремнийорганическую жидкость на псевдоожиженный в холодном воздухе порошок оксида алюминия и тем самым устранили этот недостаток.

К другим общим недостаткам метода закалки относится сложность сохранения геометрии крупногабаритных изделий большой кривизны. При закалке стекол тонких номиналов (менее 4 мм) эта задача еще более усложняется.

В настоящее время в АО «НИТС» закалка применяется в основном для упрочнения плоских стеклозаготовок толщиной более 5 мм.

Ионный обмен (термохимическое упрочнение)

Метод ионного обмена основан на замещении в поверхностных слоях стекла щелочных ионов меньшего радиуса на щелочные ионы большего радиуса. В стекольной технологии ионный обмен осуществляют между ионами Li+→ Na+, Na+→ K+ в расплавах соответствующих солей. Внедрение более крупных ионов в поверхностные слои стекла приводит к образованию в них напряжений сжатия, глубина которых достигает 50–250 мкм и зависит от состава стекла. Прочность стекла на ЦСИ после ионного обмена составляет 400–800 МПа.

Упрочнение ионным обменом позволяет полностью исключить недостатки упрочнения методом закалки. Ионным обменом упрочняют стекла любых номиналов и самой сложной геометрии.

В промышленном листовом стекле доступном на Российском рынке содержится около 14 масс. % оксида натрия. Для ионообменного упрочнения такого стекла применяют расплав калиевой селитры с интенсифицирующими добавками. Однако упрочнение промышленных стекол из-за их состава проходит довольно медленно. Например, получение диффузионного слоя толщиной 80 мкм достигается при выдержке стекла в расплаве KNO3 не менее 6 суток.

Интенсификация ионного обмена требует применения стекол специальных составов, обогащенных оксидом алюминия, т. к. они обладают большими коэффициентами диффузии щелочных ионов за счет уменьшения силы связи со стеклообразователем и увеличенными проработанными слоями за более короткие промежутки времени нахождения в расплаве. Такие стекла серийно выпускаются за рубежом фирмами PPG (США), Schott Glass (Германия) и Saint-Gobain (Франция).

Нанесение защитных покрытий

В настоящее время интенсивно ведутся работы по предотвращению возникновения поверхностных дефектов в процессе формообразования и отжига листового стекла с помощью нанесения специальных защитных покрытий, как постоянных, так и временных. Постоянные покрытия наносят на поверхность стекла в момент выхода ленты стекла из флоат-ванны [3]. Эти покрытия должны быть абразивостойкими и предохранять поверхность стекла от воздействия внешней среды, механических контактов.

Временное защитное покрытие наносят в низкотемпературной (150–200°С) зоне печи отжига. Такой технологический процесс был внедрен специалистами АО «НИТС» в 1970-х годах на Константиновском заводе «Автостекло» (Украина). Полученные покрытия обеспечивали надежную защиту поверхности стекла от абразивного воздействия пыли и атмосферной влаги. Нанесения такого покрытия позволяло сохранить прочность стекла на ЦСИ на уровне 300–500 МПа. К сожалению, снятие защитного покрытия вызывает падение прочности (зависит от условий хранения стекла), в течение трех – пяти дней прочность падала до 
50–60 МПа.

Химическое упрочнение (травление)

Самые высокие значения прочности стекла получены при стравливании поверхностных дефектных слоев [4]. Установлено, что прочность стекла зависит от глубины снимаемого слоя, т.е. от эффективности удаления наиболее опасных дефектов.

Дефекты поверхности можно классифицировать по глубине их нахождения. Так, для стекла толщиной 5 – 6 мм они могут располагаться на глубинах:

– до 10 – 15 мкм (микротрещины Гриффитса);

– до 30 – 60 мкм (заполированные в процессе отжига мелкие царапины-посечки, наносимые кристаллами соединений олова, осажденными на валках рольганга при вытяжке стекла на границе ванны с расплавом олова, а также царапины, полученные в процессе транспортировки и эксплуатации);

– до 0,5 мм (структурные дефекты – пузыри и царапины, образованные в процессе выработки, а также кристаллические включения, вызванные технологическими нарушениями варки и формования стекла).

Как показали исследования, проведенные в АО «НИТС», наибольший эффект химического упрочнения достигается при травлении стекла на глубину не менее 250 мкм, что обеспечивает удаление практически всех поверхностных дефектов. Основным недостатком травленых стекол является проявление оптических дефектов и низкая абразивостойкость ювенильной поверхности. Поэтому они требуют обязательной защиты поверхности от воздействия внешней среды и механических повреждений, и могут быть использованы только в качестве внутренних стекол композиционных материалов. Для сохранения прочностных характеристик на свежепротравленные поверхности стекол наносят специальное покрытие на основе растворенных в этиловом спирте ПВБ пленок [5], либо в соответствии с патентами [6, 7] подогретые ПВБ и ПУ пленки.

Прочность незащищенных травленых стекол зависит от времени и условий хранения без нанесения покрытия. Положительным фактором для стабилизации прочности служит наличие в поверхностном слое сжимающих напряжений. При этом слой травления не должен превышать толщину сжатого слоя стекла. Наличие сжатого слоя тормозит образование поверхностных дефектов от воздействия внешней среды, увеличивая тем самым технологический промежуток времени от стадии травления до стадии нанесения покрытия. Этот способ получил название комбинированного способа. Достигаемые уровни прочности стекла при различных видах упрочнения показаны в таблице 2.

Таблица 2

Прочность стекла, достигаемая при различных методах упрочнения

| Состояние стекла | Прочность на ЦСИ, МПа |
| --- | --- |
| Сырое (исходное) | 30–100 |
| воздушная закалка | 120–180 |
| жидкостная закалка | 200–400 |
| ионный обмен | 450–800 |
| травление | 500–1200 |
| комбинированный способ | 800–1500 |

Способ травления широко используется АО «НИТС» в процессе изготовления многослойных изделий, при производстве ударопрочных композиций различного назначения.

Другие методы достижения высокопрочного состояния стекла

Как показывает практика комплексное применение методов упрочнения, основанных на модификации поверхности стекла, позволяет увеличить среднюю прочность стекла до 800–1500 МПа. Резерв дальнейшего повышения прочности следует искать в получении максимально гомогенного стекольного расплава с последующим сохранением его однородности во время всех технологических переделов.

Основным лимитирующим фактором при формировании однородного силикатного расплава является низкая скорость молекулярной диффузии, следствием которой является «наследование» распределения концентрации образующих стекло веществ от предыдущего этапа к последующему. Полнота взаимодействия между компонентами шихты до расплавления силикатов определяет состав первичного расплава, остаточный размер частиц, подлежащих растворению, отношение количества непрореагировавших частиц шихты к объему первичной стеклофазы. На следующем этапе, после завершения стеклообразования, на месте растворившихся кристаллических частиц формируется «ячеистая» структура расплава. Размер и количество «ячеек» находятся в прямой зависимости от размера и числа растворенных зерен.

Усреднение возникающих концентрационных градиентов возможно посредством интенсификации диффузионных процессов за счет увеличения температуры расплава. Однако по достижению 1550–1600°С увеличивается летучесть компонентов расплава, многократно убыстряется коррозия огнеупоров. Это приводит к сокращению компании печи и загрязнению стекломассы продуктами коррозии [4]. Кроме того, достижение таких высоких температур сопряжено с резким увеличением расхода энергоресурсов.

Альтернативным методом достижения высокой химической однородности стекломассы является минимизация вклада в стекловарение диффузионных процессов растворения и усреднения. Следуя принципу «наследования» легко прийти к выводу, что для этого необходимо максимальное сокращение размера растворяющихся частиц и областей неоднородности, что возможно за счет обеспечения максимальной степени превращения компонентов шихты в силикаты.

Активное силикатообразование возможно лишь в местах контакта зерен сырьевых материалов. На начальном этапе скорость взаимодействия ограничивается исключительно скоростью химических реакций, т.е. определяется химической активностью компонентов шихты. Формирование слоя продуктов приводит к разделению взаимодействующих поверхностей и возрастанию роли диффузии. Очевидно, что для интенсификации силикатообразования необходимо обеспечить высокую степень усреднения зерен шихты, максимально увеличить площадь контакта между ними и сократить их исходный размер.

Таким образом, для получения высокооднородного стекольного расплава необходимо:

•	Применение сырьевых материалов в максимально активной форме, в особенности это касается наиболее инертных компонентов – SiO2 и Al2O3.

•	Снижение размера зерен сырьевых компонентов, что приведет не только к увеличению площади контакта фаз, но и будет способствовать уменьшению слоя продуктов реакции.

•	Обеспечение максимальной однородности стекольной шихты.

В химической технологии гетерогенных процессов широко применяется операция измельчения сырья. Такой прием позволяет увеличить площадь контакта фаз и снизить толщину слоя продуктов реакции, что многократно повышает интенсивность химического взаимодействия.

Попытки внедрения тонкого помола сырьевых материалов в стекольное производство ведутся уже давно. В ранних работах основное внимание уделялось исследованию влияния размера кварцевого песка, как основного тугоплавкого компонента, на процесс стекловарения. Зарубежные и отечественные авторы отмечали многократное снижение времени провара шихты с уменьшением размера зерен песка [8].

В настоящее время интерес к возможности применения тонкого измельчения стекольной шихты для интенсификации стекловарения сохраняется. Исследования, проведенные на АО «Саратовский институт стекла» [9] показали, что использование шихты с тонкоизмельченным песком при варке стекла в периодической печи емкостью 500 кг, приводит к сокращению времени провара шихты на 20%, а времени осветления – более чем на 30%. Кроме того отмечено некоторое увеличение микрооднородности стекла, при сохранении плотности и макрооднородности на том же уровне.

Варка малощелочных алюмоборосиликатных стекол (типа пирекс) на основе тонкодисперсной шихты, полученной путем мокрого помола в планетарной мельнице, показала существенную интенсификацию стадии стеклообразования за счет сокращения времени растворения свободного кремнезема [10]. Кроме того бурное взаимодействие в шихте и раннее образование расплава говорит о перспективе снижения температуры варки данного стекла на 100–150°С.

Тонкодисперсная шихта нашла применение при синтезе стеклогранулята для получения пеностеклокристаллического материала [11]. Совместное измельчение маршаллита и кальцинированной соды до удельной поверхности около 1 м2/г позволило снизить содержание остаточного кварца в готовом стеклогрануляте (температура синтеза менее 900°С) в 1,5–2 раза по сравнению с исходной шихтой. Данный эффект достигается за счет равномерного распределения компонентов шихты при измельчении и развитой поверхности контакта фаз. Кроме того тонкий помол приводит к поверхностной аморфизации маршаллита, что увеличивает его химическую активность и ускоряет процессы взаимодействия в шихте.

В АО «НИТС» отмечено, что для успешного применения тонкомолотой шихты требуется оптимизация температурно-временных и гидродинамических условий варки. Для этого процесс стекловарения предлагается организовывать в печах новой конструкции, например, проводить тонкослойную варку стекла в наклонном канале печи [12,13].

Таким образом, тонкий помол шихты оказывает многофакторное влияние на процессы, происходящие во время стекловарения:

1)	Увеличивает начальную гомогенность сырьевой смеси и площадь контакта фаз при гетерогенном взаимодействии во время силикато- и стеклообразования.

2)	Сокращает время растворения непрореагировавших компонентов шихты, прежде всего кремнезема.

3)	Интенсивное механическое воздействие на вещество во время измельчения создает условия не только для образования новой поверхности, но и для увеличения его химической активности. Другими словами тонкий помол приводит к механической активации стекольной шихты или отдельных ее компонентов.

В совокупности это обеспечивает существенную интенсификацию образования стекольного расплава, причем, чем больше степень измельчения, тем более отчетливо проявляются данные эффекты. Применение тонкого измельчения при подготовке стекольной шихты отвечает всем требованиям, сформулированным выше, и является перспективным методом интенсификации стекловарения и получения высокооднородного высокопрочного стекла.

Таким образом, в настоящее время промышленное применение находят комбинированные методы упрочнения стела, основанные на модификации его поверхностных слоев: травление совместно с ионным обменом или закалкой. При этом достигается прочность стекла до 
1500 МПа. Дальнейшее увеличение прочности возможно за счет повышения однородности стекла, что может быть практически реализовано с помощью метода механоактивации стекольной шихты.

Литература

- Бартенев Г.М. Строение и механические свойства неорганических стекол. М.: Стройиздат, 1966. 216 с.

- Богуславский И.А. Высокопрочные закаленные стекла. М.: Стройиздат, 1969. 209 с.

- Пат. 2073658 РФ, 6 С 03 С17/245. Способ непрерывного упрочнения листового полированного стекла. / Авторы и патентообладатели: В. Ф. Солинов, Т. В. Каплина; опубл. 20.02.1997 г.

- Павлушкин Н. М. Химическая технология стекла и ситаллов: учеб. для вузов. М.: Стройиздат, 1983. 432 с.

- А.с. 333144 СССР. Способ изготовления многослойного остекления / И. А. Богуславский, И. М. Красовская, О. Н. Хализева; опубл. 03.05.1972 г.

- Машир Ю.И., Микуло Р.В., Ситкин А.Н. Солинов В.Ф., Шумилова Л.Г. Способ защиты поверхности стекла. Патент на изобретение РФ, №2578235 от 25.02.2016.

- Машир Ю.И., Микуло Р.В. Ситкин А.Н. Солинов В.Ф., Шумилова Л.Г. Способ упрочнения стекла. Патент на изобретение РФ, №2579043 от 02.03.2016.

- Романовский М.Б. Влияние степени измельчения шихты на процесс варки стекла. Дис.... канд. техн. наук. - М., 1959 - 153 с.

- Горина И.Н., Аблязов К.А., Бондарева Л.Н., Зверев Ю.В. Интенсификация реакций силикатообразования // Стеклопрогресс - XXI: Научные доклады. сб. – Саратов: ОАО "Приволжское книжное издательство", 2005. - С. 50–53.

- Жерновая Н.Ф., Третьяков И.В., Жрновой Ф.Е. Ультрадисперсная шихта для малощелочных алюмоборосиликатных стекол // Стекло и керамика. - 2012. - № 11. - С. 20–24.

- Казьмина О.В. Физико-химические закономерности получения пеностеклокристаллических материалов на основе кремнеземистого и алюмосиликатного сырья: Дисс.... докт. техн. наук / О.В. Казьмина; Томский политехнический университет. - Томск, 2010. - 350 с.

- Солинов В.Ф. Новая технология получения мелкодисперсной стекольной шихты и способ варки из нее стекла // Стекло и керамика. - 2005. - № 2. - С. 3–6.

- Пат. 004516  ЕАПО, С 03 В 5/00. Способ варки стекла / В.Ф. Солинов. - № 200301027; Заявл. 11.04.2003; Опубл. 29.04.2004.