УДК: 621.373.8

Перспективы  лазерной  резки  стекла  для изделий  остекления

The  prospects  for  laser  cutting  glass  for  glazing  products

Кондратенко В.С. 1, д.т.н.; Рогов А.Ю. 1

Kondratenko Vladimir Stepanovich, doctor of technical Sciences, 
Rogov Alexander Yurievich,

vsk1950@mail.ru; ray40@ya.ru

1Московский технологический университет

1Moscow technological university

Аннотация:

Статья посвящена анализу применений метода лазерного управляемого термораскалывания (ЛУТ) для резки изделий из стекла и других хрупких неметаллических материалов. На основе выполненного анализа сделан вывод о перспективности применения метода ЛУТ при изготовлении изделий остекления.

Ключевые слова:

лазерное управляемое термораскалывание (ЛУТ); резка стекла; изделие остекления; фонарь кабины самолета.

Abstract:

The article is devoted to applications of the method of laser managed thermosplitting (LUT) for cutting glass and other brittle non-metallic materials. On the basis of the analysis the conclusion about prospects of application of the method LOOT in the manufacture of glazing products.

Keywords:

laser controlled termoсracking (LCT); cutting glass; glazing product, the canopy of the aircraft.

Доля использования таких хрупких материалов, как стекло, сапфир, керамика, кварц, арсенид галлия, кремний и др. резко возрастает практически во всех отраслях производства. Также резко растет номенклатура изделий, использующих указанные выше материалы. К ним относятся изделия остекления транспортных средств и стеклоизделия архитектурного назначения, изделия твердотельных полупроводниковых приборов, оптики, микро- и оптоэлектроники. Существующие традиционные технологии обработки перечисленных хрупких неметаллических материалов, а именно, размерной резки и обработки поверхности, практически исчерпали свои возможности и требуют качественного изменения. В данной работе будут рассмотрены некоторые принципиально новые высокоэффективные технологии и современное технологическое оборудование для прецизионной обработки стекла и других многофункциональных материалов на основе метода ЛУТ, разработанного и запатентованного в России и за рубежом [1, 2].

Сущность метода ЛУТ заключается в следующем (рис. 1).

Рис. 1 – Схема образования микротрещины в процессе ЛУТ:

1 – обрабатываемая пластина, 2 – лазерный пучок, 3 – фокусирующий объектив, 
4 – форсунка, 5 – хладагент, 6 – микротрещина

При нагреве поверхности хрупкого материала 1 лазерным пучком 2 с длиной волны, для которого материал является непрозрачным, фокусируемым объективом 3 в зоне нагрева, в поверхностных слоях возникают напряжения сжатия. При подаче с помощью форсунки 4 хладагента 5 вслед за лазерным пучком, происходит резкое локальное охлаждение поверхности материала по линии реза. Создаваемый градиент температур обуславливает возникновение в поверхностных слоях материала напряжений растяжения, которые при определенных условиях могут превысить предел прочности материала, что приводит к образованию микротрещины 6.

Применение метода  лазерного  управляемого термораскалывания    (ЛУТ) при продольной резке флоат-стекла

Разработанный и запатентованный в России и за рубежом метод лазерного управляемого термораскалывания (ЛУТ) [1, 2] остается одним из наиболее эффективных методов прецизионной резки таких хрупких неметаллических материалов, как стекло, керамика, сапфир и полупроводниковые материалы. По сравнению с традиционной механической резкой алмазным или твердосплавным инструментом ЛУТ обеспечивает высокую скорость (до 1000 мм/сек) и точность резки. Кроме того, метод ЛУТ является безотходным, что обеспечивает высокую чистоту процесса и исключает загрязнение поверхности стекла при резке. Эти преимущества явились залогом успешного внедрения в мире процесса прецизионной лазерной резки методом ЛУТ широкого класса хрупких неметаллических материалов [3], в том числе, впервые в мире обрезки бортов флоат-стекла в процессе его выработки (продольной резки) в 2006 году в Саратовском институте стекла [4].

Как показали сравнительные испытания (табл. 1), лазерная резка методом ЛУТ обеспечивает повышение прочности кромки стекла в 5 и более раз.

Таблица 1

Прочность кромки флоат-стекла при различных методах резки

| Толщина стекла | 4 мм |  | 6 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность, МПа | Резка роликом | ЛУТ | Резка роликом | ЛУТ |
| Средняя | 16,4 | 79,2 | 18,7 | 104,3 |
| Минимальная | 10,1 | 28,4 | 5,1 | 66,5 |
| Максимальная | 24,0 | 158,1 | 32,0 | 168,1 |

В случае продольной резки флоат-стекла два режущих лазерных технологических модуля неподвижно фиксируются на раме в зоне охлаждения ленты стекла (рис. 1). Поскольку скорость движения ленты сравнительно невысока (например, для стекла толщиной 4 мм – 338 м/ч, а для 6-ти миллиметрового стекла – 234 м/ч), то для резки требуется лазер мощностью от 20 до 100 Ватт.

При поперечной резке скорость перемещения режущей головки относительно стекла составляет 300–600 мм/сек, и это накладывает определенные жесткие ограничения на параметры ЛУТ. Кроме того, температура стекла в зоне резки составляет 70–90С. Расчетные и экспериментальные результаты показали, что для обеспечения поперечной резки флоат-стекла со скоростью 450 мм/сек потребуется применение СО2-лазера мощностью  около 400–500 Вт.

Применение метода  ЛУТ при резке ЖК-панелей

Широкое применение метод ЛУТ получил при резке ЖК-панелей, состоящих из двухслойного стекла толщиной от 0,1 до 0,55 мм, а также резке защитных экранов мобильных устройств толщиной до 2,8 мм. На данный момент эти направления являются одними из самых интересных и перспективных на рынке обработки материалов для мобильных устройств.

На рис. 2 приведены сравнительные результаты резки свободной формы одного и того же стекла толщиной 0,4 мм методом ЛУТ (рис. 2, а) и скрайбированием с помощью пикосекундного лазера (рис. 2, б). Помимо пятикратного увеличения скорости резки (350 мм/сек при резке методом ЛУТ вместо 70 мм/сек скрайбированием) обеспечивается значительное повышение качества кромки стекла, а именно: уменьшение шероховатости поверхности в 240 раз (с Ra=1,2 мкм до Ra=0,005 мкм). При этом ширина реза методом ЛУТ равна нулю, в то время как при скрайбировании пикосекундным лазером ширина реза составляет 120 мкм.

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| Рис. 2 – Сравнение результатов различной лазерной резки стекла толщиной 4 мм: а) метод ЛУТ: ширина реза 0, шероховатость поверхности кромки Ra=0.005μm; б) скрайбирование: ширина реза 0,15 мм, шероховатость поверхности Ra=1.2μm |  |

Следует отметить ещё одно преимущество ЛУТ при изготовлении изделий из стекла и сапфира с повышенными требованиями к прочностным параметрам изделий – это пятикратное повышение механической прочности кромки при испытаниях на поперечный изгиб по сравнению с механической резкой (рис. 3), что обеспечивается отсутствием микродефектов вдоль линии реза, а также эффектом дополнительного термического упрочнения кромки изделия в процессе ЛУТ.

Рис. 3 – Испытание защитного экрана из стекла после ЛУТ на поперечный изгиб

С 2006 года на основании патентной лицензии [5] технология ЛУТ была внедрена и начала активно развиваться в компании “Foxconn Technology Group” (Тайвань).

Первоначально основным направлением развития технологии ЛУТ была разработка процесса резки и снятия фаски в одном технологическом цикле методом ЛУТ для экранов мобильных устройств. Для решения этих проблем был разработан новый способ притупления острых кромок изделий из хрупких неметаллических материалов с помощью лазерного излучения методом ЛУТ [6]. На рис. 4 показан общий вид лазерного технологического оборудования для обработки стекла в производстве экранов мобильных устройств и дисплейных панелей.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 4 – Фотографии лазерного технического оборудования GLCM-810A: а) фрагмент производственного участка; б) лазерный технологический комплекс |  |

Технические характеристики установки:

| мощность лазерного излучения для резки | 100–200 Ватт |
| --- | --- |
| мощность лазерного излучения для снятия фаски | 50–150 Ватт |
| режим работы обоих лазеров | непрерывный |
| длина волны излучения | 10,6 мкм |
| рабочий ход стола, не менее |  |
| по координате «X» | 1000 мм |
| по координате «Y» | 800 мм |
| точность позиционирования, не более | 0,010 мм |
| угол поворота объективов | 0 ÷ 360º |
| диапазон скорости резки | 50 – 500 мм/сек |
| точность габаритных размеров вырезанной пластины | ± 0,020 мм |
| размер установки LWH | 2400 18002200 мм |
| масса установки | 4800 кг |
| потребляемая мощность | 20 кВт |

В качестве примера на рис. 5 представлена фотография вырезанного экрана  i-Pod c элементом отделенной фаски методом  ЛУТ.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 5 – Фотография вырезанного экрана i-Pod c элементом отделенной фаски (а) и увеличенный (×60) элемент кромки экрана (б) |  |

При создании фонарей остекления современной авиационной техники, особенно военного назначения, особую актуальность приобретают возрастающие требования к теплостойкости, прочности, прозрачности, обзорности и весу изделия. Технологией, обеспечивающей выполнение этих требований, является процесс моллирования, при котором многослойный пакет тонких силикатных стекол превращается в сложный 3D-объект. Однако, в связи с большим размером заготовок, отдельные тонкие стекла не выдерживают деформирующих нагрузок и разрушаются.

Опыт применения метода ЛУТ демонстрирует повышение прочности вырезанных тонких стекол за счет отсутствия микродефектов вдоль линии реза и дополнительного термического упрочнения кромки.

Таким образом, метод ЛУТ может стать перспективной технологией подготовки пакета силикатных стекол, обеспечивающей бездефектное моллирование и создание сложно-профильных высокопрочных изделий остекления авиационной техники военного и гражданского назначения.

Литература

- Кондратенко В.С. Способ резки хрупких материалов / Патент РФ №2024441, МКИ5 СО3 В 33/02. – 1991.

- Kondratenko V.S. “Method of splitting non-metallic materials” / International patent (WO93/20015) – 1993.

- Кондратенко В.С., Наумов А.С. Развитие и внедрение технологий лазерного управляемого термораскалывания на международном рынке // «Вестник МГТУ МИРЭА». Москва. 2015. № 3(8). С. 1–11.

- Кондратенко В.С., Жималов А.Б., Солинов В.Ф., Каплина Т.В. Лазерная резка флоат-стекла в процессе его выработки // «Стекло и керамика». 2006. № 10. С. 3–5.

- Kondratenko V.S. Cutting method for brittle non-metallic materials / Patent № TW174620 (Taiwan). 2003-04-01.

- Кондратенко В.С., Наумов А.С. Способ притупления острых кромок изделий  / Патент РФ № 2426700 по заявке № 2009134857 от 18.09.2009. Опубл. 20.08.2011. Бюл. № 23.