Исследование  устойчивости  многослойного  остекления 
к  низкоскоростному  удару

Кондрашов С.В.1, к.ф.-м.н.; Богатов В.А. 1, к.т.н.

stasru_59@mail.ru; bva@mail.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

С помощью вертикального копра исследована стойкость многослойного остекления к воздействию низкоскоросного удара падающим грузом. Показано, что силикатное стекло с двух сторон ламинированное поликарбонатом в результате воздействия не пробивается, не дает вторичных осколков и может быть использовано в качестве безосколочного остекления. Так же показано, что представленная методика может быть использована для оценки изменения свойств поликарбоната при нанесении покрытий.

Ключевые слова:

поликарбонат, низкоскоростной удар, многослойное остекление.

Keywords:

polycarbonate, low speed impact, multiple glazing.

Для современных мегаполисов с большой плотностью населения характерно возрастание угрозы техногенных катастроф, природных катаклизмов и  террористических актов. Этот процесс в сочетании с увеличением площадей остекления в современных строениях может представлять потенциальную угрозу массового травматизма людей летящими или падающими сверху осколками хрупкого стекла. Мировой опыт решения проблемы основан на использовании безопасного остекления в местах массового скопления людей.

Задача создания безосколочного, безопасного остекления, имеющего способность противостоять актам терроризма и вандализма, с уменьшенным удельным весом, высокими физико-механическими и защитными характеристиками является крайне актуальной.

Цель проводимых в настоящей работе экспериментов состояла в исследовании устойчивости образцов защитного остекления различного состава изготовленных различными способами к воздействию удара. Испытания проводили с помощью системы для ударных испытаний с падающим грузом на базе вертикального копра CEAST 9350 с бойком на 5,020 кг. В качестве индентора использовали стальную полусферу с диаметром 12 мм.

Система  оснащена датчиком давления, который позволял измерять силу реакции образца на ударное воздействие индентора F. Помимо датчика давления система имеет датчик ускорения, который позволяет определять деформацию образца ε и скорость деформации γ. Система позволяет определить долю механической энергии, которая поглощается образцом Е. Значение энергии рассчитывают, как площадь под кривой силы в измеренной зависимости силы от деформации:

где: Е поглощенная энергия до точки i; F(ε) – зависимость силы от деформации.

Значение определяется по формуле:

где: t – время забор данных.

Забор данных прекращается или в момент изменению знака ускорения (при отбросе индентора назад в случае отсутствия сквозного пробития образца) или в момент прохождения индентора через толщину образца.

Образцы испытывали при ударе индентора с фиксированной энергией 200 Дж.

Для изготовления образцов защитного остекления были использованы:

– способ автоклавного формования с использованием склеивающей пленки Е 4700 по режиму: - нагрев до температуры (80±5)°С со скоростью 1°С/мин с одновременным подъемом давления до (3±0,1) атм;

– выдержка при (80 ± 5) °С и давлении (3±0,1) атм – 1 ч;

– нагрев до температуры (90±5)°С со скоростью 1°С/мин с одновременным подъемом давления до (4±0,1) атм;

– выдержка при температуре (90±5)°С и давлении (4±0,1) атм в течение 3 ч.

– способ безавтоклавного формования с использованием склеивающей пленки EVALAM по режиму: вакуумирование мешка, подъем температуры до 60°С со скоростью 5°С/мин, выдержка при этой температуре в течение 120 мин, подъем температуры до 90°С со скоростью 5°С/мин, выдержка при этой температуре в течение 60 мин, остывание в выключенном термошкафу до температуры 50°С, разгерметизация мешка.

– наклеивание на тыльную сторону силикатного стекла самоклеящейся бронирующей пленки.

На рисунках 1 а,б приведены зависимости силы реакции образца на индентор и зависимость энергии поглощенной образцом от времени измерения для образцов полученных способом автоклавного прессования.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1 – Зависимость усилия реакции образца а) и энергии, 
поглощенной образцом б) от времени

В таблице 1 приведены: состав исследованных образцов (использованы сокращения: ПК – поликарбонат, ОС – ориентированное органическое стекло АО-120, ПЛ – бронирующая пленка, С-силикатное стекло, ПУ-полиуретановая склеивающая пленка, ЕV склеивающая пленка EVALAM,  отсчет слоев начинается от слоя, который ближе всего расположен к индентору), величина поглощенной энергии Е, отношение массы осколков унесенных при ударе к массе исходного образца,

где Mi и Mf – масса образца до и после удара.

Таблица 1

Результаты исследования образцов защитного остекления на стойкость к удару.

| № обр. | Состав образца |  |  |  |  | Е Дж | ΔМ % | Результат воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 слой материал/ толщина мм | 2 слой материал/ толщина мм | 3 слой материал/ толщина мм | 4 слой материал/ толщина мм | 5 слой материал/ толщина мм |  |  |  |
| 1 | С/4 | ПУ/1,2 | ПК/0,8 | – | – | 47,2 | 42 | Сквозное пробитие |
| 2 | С/4 | ПУ/1,2 | ПК/3 | – | – | 162 | 52 | «Отдулина»* |
| 3 | С/4 | ПУ/1,2 | СО/2 | – | – | 32 | 9,3 | Сквозное пробитие |
| 4 | ПК/0,8 | ПУ/1,2 | С/4 | ПУ/1,2 | ПК/0,8 | 93 | 3,2 | Сквозное пробитие |
| 5 | ПК/3 | ПУ/1,2 | С/4 | ПУ/1,2 | ПК/0,8 | 196 | 4 | Сквозное пробитие |
| 6 | ПК/0,8 | ПУ/1,2 | С/4 | ПУ/1,2 | ПК/3 | 173 | 6,4 | Сквозное пробитие |
| 7 | ПК/3 | ПУ/1,2 | С/4 | ПУ/1,2 | ПК/3 | 171 | 0 | «Отдулина»* |
| 8 | СО/2 | ПУ/1,2 | С/4 | ПУ/1,2 | ПК/3 | 163 | 3,5 | Сквозное пробитие |
| 9 | ПК/3 | ПУ/1,2 | С/4 | ПУ/1,2 | СО/2 | 184 | 6,5 | Сквозное пробитие. Сильное зажатие индентора |
| 10 | С/4 | ПЛ/mil 4 | – | – | – | 6 | – | Сквозное пробитие. |
| 11 | С/4 | ПЛ/mil 10 | – | – | – | 6,5 | – | Сквозное пробитие. |
| 12 | С/4 | ПЛ/mil 4 | ПЛ/mil 10 | – | – | 18 | – | Сквозное пробитие. |
| 14 | ПК/3 | ЕV/0,9 | С/4 | ПЛ/mil 4 | ПЛ/mil 10 | 181 | – | Сквозное пробитие. Сильное зажатие индентора |

Как видно из приведенных рисунков в начальный момент воздействия (до 3 ms) величина силы подвержена сильным колебаниям, что естественно связать с образованием осколков силикатного стекла.

В большинстве случаев (за исключением образцов №2 и №7) после разрушения стекла величина нагрузки имеет ступенчатый характер (после достижения максимума, несколько снижается, некоторое время остается постоянной, а затем вновь уменьшается).

Из данных приведенных в таблице видно, что образец №2 (силикатное стекло, ламинированное с одной стороны поликарбонатом толщиной 3 мм) не имеет сквозного пробивания. Следовательно, вся энергия ударника (за вычетом малой части, затраченной на разбивание силикатного стекла) поглощается за счет деформации поликарбоната. Нагрузка достигает максимума (примерно через 9 ms), несколько снижается и в дальнейшем остается практически постоянной, что вероятно связано с достижением предела текучести и последующим течением материала под нагрузкой без его сквозного пробивания. При этом наблюдается максимальное отслаивание осколков от поликарбоната 52%. Образец поглощает 81% энергии удара.

Образцы стекла, ламинированые тонким листом поликарбоната и ориентированным органическим стеклом, поглощают существенно меньше энергии 23,5% и 16% соответственно. Более высокий процент образовавшихся осколков для образцов №№ 1,2 вероятно связан с большей (по сравнению с образцом №3) остаточной деформацией полимерного слоя.

Для образца 7 (силикатное стекло, ламинированное с двух сторон поликарбонатом толщиной 3 мм) кривая нагрузка-время является практически правильной параболой, что свидетельствует о почти упругом взаимодействии образца с индентором. Образец без сквозного пробивания (со стороны удара «вдавливание» с тыльной стороны «отдулина») отбрасывает индентор назад.

Как видно из приведенных данных, стекло ламинированное с обеих сторон, отличается меньшим количеством отделившихся осколков от 3 до 6,4%, однако является более уязвимым для сквозного пробивания. Использование для ламинирования наружного слоя композиции тонкого листа поликарбоната или ориентированного органического стекла (образцы №№ 6,8) приводит к сквозному пробитию тыльного слоя из поликарбоната толщиной 3 мм, в то время как образец №2 ламинированный лишь с тыльной стороны не пробивается.

Вероятной причиной наблюдаемого эффекта является сохранение осколков силикатного стекла между двумя ламинирующими полимерными пластинами. Подвергаясь сжатию со стороны индентора, осколки повреждают поверхность более мягких полимерных листов, действуют как надрезы и тем самым снижают их способность к деформированию. В то время как осколки силиката в образце №2 свободно вылетают из под индентора.

С точки зрения поглощения энергии удара в качестве внешнего слоя для ламинирования более предпочтительно использовать поликарбонат толщиной 3 мм. При одинаковой толщине такие образцы поглощают на 
10–12% энергии больше. Кроме того использование такого поликарбоната чрезвычайно затрудняет извлечение индентора после сквозного пробития образца, что может оказаться важным в случае попытки несанкционированного проникновения через защитное остекление.

Ламинирование тыльной стороны силикатного стекла «бронирующими» самоклеющимися пленками не приводит к поглощению энергии удара (поглощается всего лишь 3% падающей энергии). Синергическое увеличение доли поглощенной энергии до 9% в случае использования двух пленок может  быть связано с дополнительной диссипацией энергии при перемещении пленок друг относительно друга при растяжении индентором тыльного слоя.

Практически одинаковые результаты по  результату воздействия для образцов №№5, 9, 14, позволяют предположить, что в качестве склеивающего слоя может быть использована, помимо полиуретановой, более дешевая и технологичная пленка для безавтоклавного формования.

Таким образом, на основании приведенных экспериментальных результатов, можно сделать вывод о том, что защитное остекление с двухсторонним ламинированием силикатного стекла полимерными стеклами, позволяет уменьшить количество вылетающих осколков, поглощает большее количество падающей энергии, однако, является более уязвимым к сквозному пробиванию при ударе индентором.