УДК 678.5

Влияние  молекулярной  массы  на  ориентацию  
и  свойства  листов  из  ПММА

Моцинов П.В. 1; Власов С.В. 1, д.т.н.

trevorthefatman@gmail.com

1ФГБОУ ВО «Московский технологический университет (Институт тонких химических технологий)

Аннотация:

В докладе рассматривается влияние молекулярной массы на процесс ориентационной вытяжки и комплекс физико-механических характеристик образцов полиметилметакрилата (ПММА). Установлено, что деформационные характеристики ориентированных образцов ПММА возрастают в 10 раз при увеличении молекулярной массы с 0,52 до 
4,6×106 г/моль, что открывает новые возможности для переработки листов и пленок ПММА.

Ключевые слова:

полиметилметакрилат, молекулярная масса, ориентация, кратность вытяжки, физико-механические свойства

Abstract:

In present report influence of molecular weight on process of an orientation extract and a complex of physicomechanical characteristics of samples of polymethyl methacrylate (PMMA) is considered. It is established that deformation characteristics of the focused samples of PMMA increase by 10 times at increase in molecular weight from 0,52 up to 4,6×106 g/mol that opens new opportunities for processing of sheets and films of PMMA.

Keywords:

PMMA, orientation extract, molecular weight, mechanical properties.

Одноосное деформирование (вытяжка) полиметилметакрилата (ПММА) приводит к ориентации макромолекул, перестройке структуры и улучшению комплекса физико-механических характеристик.

Известно [2], что молекулярная масса приводит к существенному изменению как технологических, так и эксплуатационных свойств полимеров. С целью оптимизации параметров синтеза и получения ПММА с требуемой ММ специально для процесса ориентационной вытяжки изучали ее влияние на процессы ориентации и физико-механические свойства пленок и листов.

В докладе приводятся данные о влиянии молекулярной массы ПММА (от 0,52 до 4,6×106 г/моль) на ориентационные процессы и комплекс физико-механических характеристик ориентированных образцов, полученных при разной кратности вытяжки.

Объекты и методы исследования

В качестве объектов исследования были выбраны 8 изотропных образцов аморфного ПММА с разной молекулярной массой: от 
0,52×106 г/моль до 4,6×106 г/моль (ММ×106  г/моль – 0,52; 1,0; 1,83; 2,7; 3,3; 4,2; 4,3; 4,6). Размеры образцов, использованных для вытяжки, составляли: рабочая длина – 80 мм, ширина 10 мм и толщина ~0,6 мм. Образцы ПММА с разной молекулярной массой (ММ) были синтезированы в НИИ им. 
В.А. Каргина (г. Дзержинск).

Температура стеклования (Тст) для всех исследованных образцов ПММА составляла ~105°С и в диапазоне выбранных молекулярных масс практически не изменялась. Молекулярная масса кинетического сегмента ПММА составляет ~35000 г/моль. Количество подвижных сегментов в макромолекулах ПММА с различной ММ будет изменяться от 130 (ММ=4,6×106) до 15ед. (ММ=0,52×106). Содержание концевых участков макромолекул в единице объема для ПММА с ММ = 0,52×106 в ~10 раз больше, чем для высокомолекулярного полимера с ММ более 4×106. Концевые участки макромолекул характеризуются большей подвижностью и свободой перемещения в объеме, чем сегменты, составляющие молекулярную цепь [2], что должно оказывать влияние на деформирование и перестройку структуры ПММА при ориентационной вытяжке.

Одноосную вытяжку образцов ПММА с разными ММ осуществляли на модернизированной разрывной машине Gotech M-7000 (GOTECH Testing Machines Inc., Китай) в широкой температурной области – от 20°С до 160°С. Запись усилия деформирования (Р) осуществляли при разных кратностях вытяжки (λ) в автоматическом режиме. Скорость вытяжки образцов составила 1мм/с (0,16%/мин) в интервале кратности вытяжки от 
1 до λмах.

Вытяжку образцов ПММА осуществляли в двух температурных областях: от 23°С до Тст и выше Тст. В температурном интервале от 20°С до 105°С (ниже Тст) деформация при разрыве образцов ПММА с разной ММ не превышала 5–7%, что не позволяет вести процесс ориентации. Температура 130°С (выше Тст) соответствовала области высокоэластической деформации ПММА, что на 25оС выше температуры стеклования. Установлено, что при 130°С максимальная кратность вытяжки для образцов ПММА с различными ММ составляет ~2,0 (λмах=2,0) и практически не зависит от значения ММ. В связи с этим ориентированные образцы ПММА с разными ММ получали при кратности вытяжки от 1 до 2,0.

Значение напряжений (σ) при вытяжке образцов и относительной деформации (ε) определяли в автоматическом режиме на разрывной машине Gotech M-7000, оснащенной соответствующей компьютерной программой.

Степень ориентации (Fор) рассчитывали по параметру двулучепреломления Δn, который определяли для образцов с разной кратностью вытяжки с помощью поляризационного микроскопа с компенсатором ПКП Берека: Fop =Δn/Δnmax. Предельное значение параметра Δnmax для ПММА составляет 0,0008 при λмах=2,0 [1].

Плотность ориентированных образцов ПММА определяли титрометрическим методом.

Модуль упругости рассчитывали в области упругой обратимой деформации (не более 3% от εр) для всех ориентированных образцов.

Экспериментальная часть и обсуждение результатов

Неразрушающий метод определения параметра двулучепреломления Δn является наиболее объективным методом оценки ориентации макромолекул без нарушения структуры в оптически прозрачных образцах ПММА.

На рис. 1а и 1б приведены зависимости параметра Δn и Fор для образцов ПММА от λ и ММ при кратности вытяжки 1,5; 1,75 и максимальной λмах = 2,0.

а)					б)

Рис. 1 – Зависимость параметра (Δn) и степени ориентации Fор образцов ПММА 
от кратности вытяжки (а) при ММ равной 1,0 (1), 3,3 (2) и 4,6 х 106 г/моль (3) 
и от молекулярной массы (б) при разной кратности вытяжки: 1- λ = 1,5; 
2 – λ = 1,75 и 3 – λ = 2,0

Из рис.1 (а) видно, что с ростом ММ и λ наблюдается и увеличение степени ориентации (Fор). Так, при максимальной кратности вытяжки 
λmax=2,0, можно существенно увеличить степень молекулярной ориентации (с 38 до 80%) за счет возрастания ММ с 0,52 до 4,6×106 г/моль. С увеличением ММ степень ориентации макромолекул ПММА возрастает в 3,5–4 раза при заданной (постоянной) кратности вытяжки.

При небольших кратностях вытяжки (до ~1,75) зависимость (Δn) и Fор представляет собой линейную функцию от ММ и степень ориентации не превышает 68% при λ=1,5, а при λ=1,75–76%. Для максимальной λmax=2,0 при ММ=4,6×106 г/моль достигается максимальная степень ориентации – ~80%.

На зависимости Fор=f (ММ) (рис. 1 б, кривая 3) наблюдается перегиб при ММ=3,3×106 г/моль и λmax=2,0, а степень ориентации макромолекул ПММА несколько снижается с увеличением ММ. Вероятно, отклонение зависимости от линейной функции при λmax=2,0 и ММ≥3,3×106 г/моль связано с перестройкой и образованием субмикротрещин в структуре ПММА.

О перестройке и разрыхлении структуры образцов ПММА в процессе ориентации судили по изменению плотности. На рис. 2 приведены зависимости плотности образцов ПММА с ММ=0,52×106 (минимальной), 3,3×106 (средней) и 4,6×106 г/моль (максимальной) от степени ориентации Fор.

На зависимости плотности от Fор наблюдается три характерных участка: 1 – область разрыхления (до Fор≤30–40%, λ<1,2), 2 – область уплотнения (30–40% ≤Fор≤50–58%, 1,2≤ λ<1,75) и 3 – область постоянной плотности (Fор≥55–60%, λ≥1,75).

Рис. 2 – Зависимость плотности образцов ПММА с ММ – 0,52×106 (1), 3,3×106 (2) 
и 4,6×106 г/моль (3) от степени ориентации Fор

Как видно из рис. 2, в процессе ориентации структура ПММА при низких степенях ориентации (до 30-40%, λ<1,2) разрыхляется (на ~2%), а затем уплотняется (на ~10%) при росте Fор до 55–60% (λ ≥ 1,75).

Таким образом, перестройка структуры ПММА при ориентации проходит начальную стадию разрыхления и увеличения макромолекулярной подвижности для дальнейшего ее уплотнения и совершенствования.

Наиболее стабильная структура ПММА формируется при степени ориентации более 60% и ММ > 3,3×106 г/моль. Процесс разрыхления и уплотнения структуры ПММА существенно зависит от ММ и степени ориентации.

Наибольшее разрыхление структуры наблюдается у ориентированных образцов ПММА с ММ=0,52×106 г/моль. С увеличением ММ уменьшается разрыхление и возрастает плотность, которая достигает максимального значения (~1,28 г/см3) при максимальной 
ММ=4,6×106 г/моль и степени ориентации (рис. 3). Следует учитывать вклад концевых участков макромолекул ПММА в процесс структурообразования, который с ростом ММ способствует повышению плотности упаковки макромолекул.

Рис. 3 – Зависимость плотности образцов ПММА от молекулярной массы при разных степенях ориентации Fор (%): 1 – 40; 2 – 60 и 3 – 80%

Уплотнение структуры, уменьшение подвижности сегментов, увеличение густоты сетки в большей степени проявляется у ПММА при Fор более 30% (кратность вытяжки λ>1,2), что связано с образованием фибрилл, вытягиванием и сближением макромолекул с преодолением упругих сил, действующих в перпендикулярном направлении ориентации.

Физико-механические и деформационные характеристики ориентированных образцов ПММА определяются их структурой, параметры которой, как показано выше, зависят от ММ, степени ориентации, плотности и кратности вытяжки.

Нами впервые приводятся данные по комплексу физико-механических характеристик для ориентированных образцов ПММА с разной ММ, степенью ориентации и кратностью вытяжки.

На рис. 4 приведены зависимости разрушающего напряжения при растяжении (σр), модуля упругости (Е) и относительного удлинения при разрыве (εр) ориентированных образцов ПММА с разной ММ и степенью ориентации.

а) 				б)				в)

Рис. 4 – Зависимость σр (а), Е (б) и εр (в) неориентированных (1) и ориентированных 
(2-4) образцов ПММА от молекулярной массы при разных степенях ориентации Fор (%): 2 – 40, 3 – 60 и 4 – 80%

Для неориентированных образцов ПММА с увеличением ММ с 0,52 до 4,6×106 г/моль значение σр возрастает с 60 до 67 МПа (~10%), модуля упругости с 2000 до 2400 МПа (~20%) и εр увеличивается с 2,5 до 5,0% 
(~в 2 раза).

Увеличение степени ориентации приводит к существенному росту прочности ПММА и с увеличением ММ σр возрастает с 60 до 160МПа 
(~ в 2,6 раза). Модуль упругости у ориентированных образцов ПММА достигает максимальных значений ~5ГПа при λmax=2,0 и ММ=4,6×106 г/моль и возрастает в 2,5 раза по сравнению с неориентированными образцами.

Наибольший интерес представляет установленный факт увеличения деформации при ориентации образцов ПММА с ростом ММ.

Для неориентированных образцов ПММА значение εр составляет ~2,5 и 5% при ММ=0,52 и 4,6×106г/моль соответственно.

Установлено, что значение εр с увеличением ММ с 0,52 до 
4,6×106 г/моль возрастает в 6 раз (с 5 до 30%), причем кратность вытяжки и степень ориентации не оказывают существенного влияния на деформацию (повышение εр не более ~2–3%). Повышение ММ для образцов ПММА до 3,5–4,5×106 г/моль открывает новые возможности для переработки листов и пленок, обладающих большими деформационными характеристиками.

Вероятно, процесс ориентации и механизм перестройки структуры ПММА существенно зависит от длины цепей, ММ полимера, параметров сетки зацеплений, содержания концевых участков макромолекул и т.д.

Следует отметить, что нагрузка в структуре ориентируемого ПММА распределяется неравномерно. В первую очередь воспринимают нагрузку, и деформируются, так называемые, "дефектные" слабые места. К ним можно отнести элементы упаковки макромолекул, например дефекты складывания (нерегулярные элементы упаковки), петли складок, изгибы макроцепей, переходные участки, когда разворачиванию подвержены только некоторые участки макромолекулы. Количество таких "дефектных" слабых мест возрастает пропорционально длине макромолекулы (ММ) [6]. Так, для исследованных образцов ПММА, с увеличением ММ с 0,52 до 
4,6×106 г/моль количество "дефектных" слабых мест в структуре возрастает в 10 раз, а концевых участков снижается в 10 раз, что способствует перестройке структуры образцов при ориентации без разрыва сплошности. Учитывая вклад каждого сегмента в общую деформацию макромолекулы, и наличие слабых мест и концевых участков, как функцию ММ, можно полагать, что деформация возрастет в ~10 раз пропорционально увеличению ММ с 0,52 до 4,6×106 г/моль. Экспериментальные данные 
(рис. 4 в) подтверждают увеличение деформации при ориентации образцов ПММА пропорционально ММ (εр возрастает с 3 до 30%).

При деформировании ПММА происходит распрямление и вытягивание макромолекул, их ориентирование вдоль оси воздействия растягивающих напряжений, уплотнение и образование фибрилл, которые могут скользить относительно друг друга без разрушения, причем, чем больше ММ, тем в большей степени структура образца подвержена фибриллизации. В связи с этим фибриллизованные участки структуры, проскальзывая друг относительно друга, приводят к существенному повышению деформации (рис. 4в) и ориентированные образцы становятся более эластичными. Визуально это подтверждается возможностью завязывать в узлы ориентированные полоски ПММА с 
ММ≥3,5–4,6×106 г/моль без разрушения и образования трещин.

Нельзя также исключать образования субмикротрещин при ориентации ПММА и разрыхления за счет этого структуры ориентированного полимера, что сопровождается увеличением его деформации и повышением эластичности [7].

Установлено, что при максимальной кратности вытяжки ПММА (λmax=2,0) и степени ориентации (~80%) с увеличением молекулярной массы с 0,52 до 4,6×106 г/моль, происходит возрастание прочности – в 
2,6 раза, увеличение модуля – в 2,5 раза, а также улучшаются деформационные характеристики листов из ПММА, а значение εр  возрастает в 10 раз.

Таким образом, для достижения у ориентированного ПММА (степень ориентации не менее ~70%) максимальных значений прочности (160 МПа), модуля упругости (5 ГПа) и относительного удлинения при разрыве (до ~30%) для технологического процесса ориентации 
следует рекомендовать образцы с молекулярной массой не ниже 
3,3–4,6×106 г/моль.

Литература

1. Моцинов П.В., Власов С.В., Симонов-Емельянов И.Д. «Оценка параметров флуктуационной сетки при ориентации полиметилметакрилата», М.: 2016. Пласт. массы, №3-4. С. 37–41.

2. Тагер А.А. «Физикохимия полимеров», Научный мир, М.: 2007, 
С. 576.

3. Симонов-Емельянов И.Д., В.А. Ломовской, Полываная Е.Н., Трофимов А.Н., Шембель Н.Л. «Влияние молекулярной массы полиметилметакрилата на молекулярную подвижность и комплекс физико-механических характеристик», М.: 2008. Пласт. массы №12, С. 24–28.

4. Трофимов Н.Н., Канович М.З. «Прочность и надежность композитов», Наука, М.: 2014, с.421.

5. Калинчев Э.Л. «Свойства и переработка термопластов», Химия, М.: 1983, с. 48.

6. Ки Б. «Новейшие методы исследования полимеров», Мир, М.: 1996, с. 151.

7. Цой Б., Карташов Э., Шевелёв В.В. «Прочность и разрушения полимерных пленок и волокон», Химия, М.: 1999, с. 463.