# УДК 666.1.

Лазерное  удаление  токопроводящих  покрытий 
с  поверхности  гнутых  стекол

Laser  removal  of  conductive  coatings  on  the  surface  of  bent  glass

Солинов В.Ф. 1, д.т.н.; Солинов Е.Ф. 1, к.т.н.; Бучанов В.В. 1, к.ф.-м.н.; Каптаков М.О. 1; Курчатов И.С. 1; Кустов М.Е. 1;

Муравьев Э.Н. 1; Ревенко В.И. 1, к.ф.-м.н.

Solinov V. F., Ph. D., Solinov E. F., Ph. D., Buchanov V. V., Ph. D., Kaptacov M. O., Kurchatov I. S., Kustov  M. E.,

Muraviev E. N., Revenko V.I., Ph. D.

info@intg.org

1АО «Научно-исследовательский институт технического стекла», 
г. Москва

1Join Stock Company “Institute of  Technical Glass”, Moscow

Аннотация:

Рассмотрена задача удаления токопроводящих покрытий с поверхности гнутого стекла. Предложена методика лазерного нанесения отсечек на крупногабаритные стекла 3D-формы.

Ключевые слова:

лазер, удаление токопроводящего покрытия, гнутое стекло.

Abstract

The problem of removal of a conducting coating from the surface of bent glass is considered. The technique of laser drawing cutoffs on large-size 3D glasses – forms is offered.

Keywords:

laser, removal of a conducting coating, bent glass.

Реферат

Объектом описания является техника и методология лазерного удаления  токопроводящих покрытий с крупногабаритных 3D-стекол.

Была отработана методология снятия тонких покрытий со стекла сфокусированным излучением импульсно-периодического лазера с применением сканатора (двухкоординатного дефлектора) и длиннофокусного объектива.

По результатам проведённых работ было показано, что лазерное снятие покрытий осуществляется с более высокой точностью и однородностью полос, по сравнению с методом химического травления.

Введение

Для предотвращения обледенения и запотевания стекол в любых метеорологических условиях используют токопроводящие покрытия (ТПП). Всю площадь ТПП внутренней поверхности внешнего стекла разбивают на отдельные зоны, разделяемые полосами без покрытия, т.н. отсечками. Известно несколько способов удаления ТПП со стекла (нанесения отсечек). При удалении ТПП  химическим травлением [1]  в одном из вариантов способа предложено предварительно наносить защитную маску на обрабатываемую поверхность с последующим травлением кислотой. При этом часто случаются нарушение целостности поверхности материала, затекание кислоты под маску, отклонение формы снятия от заданной траектории и другие проявления ошибок при ручном труде.

Электрохимический способ снятия покрытий ускоряет процесс стравливания и повышает точность нанесения линий [2]. С целью повышения качества и производительности стравливание плёнки осуществляют путём пропускания переменного тока через межэлектродный промежуток с водным раствором электролита, образованный токопроводящей плёнкой и вертикально расположенной металлической пластинкой с электроизоляционными щёчками. Однако чёткость края полос оказалась невысокой. Кроме того, этим способом невозможно наносить мелкие элементы рисунка.

Известно также, что тонкие покрытия (например, In2O3-SnO2 ) с плоских неметаллических материалов (например, со стекла) можно снять сфокусированным лазерным излучением волоконного иттербиевого импульсно-периодического лазера с использованием сканатора с относительно короткофокусным объективом и двухкоординатного стола [3]. На плоском столе не сложно выдерживать постоянное расстояние от объектива сканатора до поверхности обрабатываемого объекта, а значит и стабильную интенсивность, при которой покрытие снимается, а подложка (обрабатываемый объект) сохраняет свою целостность и физико-химические свойства (например, оптические). Этот способ успешно применяется на практике и имеет ряд преимуществ перед распространённым способом, в основе которого лежит снятие покрытий путём травления кислотой.

Однако в случае работы с крупногабаритными 3D-изделиями его трудно применить по следующей причине. Выдерживание формы крупногабаритных силикатных стёкол при моллировании с точностью до 1.0 мм – чрезвычайно трудная задача. При отклонениях, больших вышеуказанных, при использовании относительно короткофокусных объективов, диаметр и площадь сечения пучка увеличиваются, интенсивность излучения при сохранении средней мощности лазера падает и процесс снятия плёнки прекращается.

Хорошие результаты показал метод отслеживания постоянства расстояния от объектива до объекта [4], в котором предложена система лазерной маркировки прозрачных или полупрозрачных материалов, в которую входят лазер с блоком управления, питания и охлаждения, структурный оптический корректор, размещённый между лазером и объективом, вспомогательные телескопические системы, оптический блок формирования маркировочного изображения. Система содержит также блок обеспечения сканирования и/или позиционирования, связанный с блоком формирования маркировочного изображения и зоной маркировки изделия, блок подачи изделия в зону маркировки и компьютер с программным обеспечением, управляющим технологическим процессом, и поэтому связанный со всеми блоками системы. Оптический блок этой системы содержит механическое или оптико-электронно-механическое средство отработки постоянства этого расстояния.

Это устройство действительно решает проблему выдерживания постоянного расстояния от объектива до объекта, влияющего на качество снятия тонких покрытий, но оно является сложным и дорогостоящим. Кроме того, оно предназначено для работы с плоскими стёклами и его трудно применить в случае обработки гнутых стёкол.

Описание установки

Фотография установки показана на рис.1. Она включает:

– робот с шестью осями вращения, три из которых задают точку на поверхности заготовки в трёхмерном пространстве, а две направляют луч лазера по нормали к поверхности заготовки в этой точке;

– импульсно-периодический лазер с блоком питания и управления;

– коллиматор;

– сканатор с длиннофокусной линзой объектива.

Рис. 1– Фотография устройства для нанесения отсечек

С целью смягчения требований к позиционированию заготовки, упрощения технологии обработки был разработан и опробован метод лазерного снятия ТПП, при котором использовался длиннофокусный объектив сканатора, закреплённого на роботе [5]. Фокус линзы сканатора располагался вблизи поверхности стекла. В реальности допускается вариация положения этого фокуса относительно поверхности в пределах некоторого расстояния L (см. рис. 2), в пределах которого отсечка отвечает требованием по качеству. Это расстояние должно превышать диапазон отклонений реального обрабатываемого объекта 3D-формы от заданной модельной формы.  При этом отклонения формы изделия от заданной (т. е. отклонение  положения фокуса между линзой и обрабатываемой поверхностью в пределах L/2) не имеет существенного значения.

Рис. 2 – Область перетяжки гауссовского пучка

Качество пучка характеризуют параметром M2, равному отношению действительной (экспериментальной) расходимости к расходимости того же лазера, если бы он излучал одномодовый гауссовский пучок. Концепция параметра M2, предложенная в 70-х годах прошлого столетия, позволяет не только характеризовать качество пучка одним числом, но также приближенно описывать изменение радиуса пучка вдоль луча с помощью простой процедуры, которая позволяет применить анализ гауссовских пучков для описания негауссовских лучей [5]. Pадиусом гауссовского пучка wz принято называть такое расстояние от оси пучка, на котором интенсивность излучения в e-2 меньше, чем на оси пучка. В некоторой плоскости, называемой горловиной пучка, гауссов пучок стягивается к минимальному радиусу w0 . В точке с координатой z вдоль оси пучка радиус пучка рассчитывается по формуле

w2z=w021+M2 λzπw022,                                       (1)

где λ-длина волны. При этом расходимость пучка связана с радиусом горловины формулой

θ=M2λπw0  .                                                        (2)

С другой стороны расходимость определяется отношением радиуса падающего на линзу коллимированного пучка к фокусному расстоянию линзы

θ=rF .                                                        (3)

Исходя из формул 1–3 необходиое фокусное расстояние объектива F можно рассчитать по следующей схеме:

1. Выбирается продольный размер Ŀ фокальной области перетяжки линзы из условия, что он будет превосходить диапазон отклонений формы стекол от заданной.

2. Задается диапазон [w0,wmax] допустимых изменений радиуса пучка относительно радиуса горловины w0, в котором происходит полное снятие тонких покрытий без повреждения подложки.

3. Из соотношений 1-3 нетрудно получить формулу для оценки фокусного расстояния

F=rπL2M2λk-1 .                                                (4)

Здесь r – радиус параллельного лазерного пучка на фокусирующей линзе сканатора,  k=wmax2/w02.

Установка работает следующим образом. Проводят позиционирование заготовки относительно комплекса робот-лазер. В блок управления роботом вводят программу схемы снятия покрытий, а в блок управления сканатором- программу работы сканатора.  Излучение лазера по оптическому кабелю направляют в коллиматор и затем в виде параллельного пучка в сканатор. Длиннофокусной линзой фокусируют  излучение на покрытие заготовки. Блоком управления комплексом осуществляют синхронизацию работы робота, лазера и сканатора. Сканатором формируют пятно облучения нужной конфигурации на поверхности заготовки, а роботом перемещают это пятно по заданной траектории.

Результаты

3D –заготовка из силикатного стекла толщиной 3 мм и размерами ориентировочно 1200×1000×500 мм с нанесенной методом вакуумного напыления плёнкой In2O3-SnO2 толщиной менее 1 мкм и областью сетки линий 1000×500×200 мм была подвергнута лазерному воздействию (нанесению сетки линий, т.е. нанесению «отсечек»). Этот процесс осуществлялся следующим образом. Стеклозаготовка устанавливалась в фиксирующее устройство, имеющее регулируемое положение в пространстве. Излучение импульсно-периодического волоконного иттербиевого лазера с длиной волны излучения 1,07 мкм и средней мощностью 50 Вт по оптоволоконному кабелю поступало в коллимирующее устройство, затем в сканатор (двухкоординатный дефлектор лазерного луча) и, через длиннофокусный (F=400 мм) t – объектив направлялось на покрытие стеклозаготовки. Все оптико-механические устройства были укреплены на последнем колене 6-ти осного робота немецкой фирмы KUKA. Сканатор по программе вычерчивал замкнутую фигуру (близкой по форме к кругу) сфокусированным лучом, а робот по своей программе перемещал эту фигуру по контуру «отсечек», создавая таким образом полосу обработки. Скорости вычерчивания сканатором круга и перемещения головки робота подбирались таким образом, чтобы пятна сфокусированного пучка лазера от двух соседних импульсов пересекались на половину диаметра. При полной мощности лазера (50 Вт), и ширине полос «отсечек» 3 мм линейная скорость перемещения головки робота составила 2 мм/сек. При этом покрытие полностью снималось, а основа (стекло) не теряло своих оптико-механических свойств. При фокусном расстоянии объектива сканатора 400 мм и отклонении диаметра пятна от минимального значения на 15%, длина перетяжки составила 8 мм, что вполне перекрывает допустимые отклонения формы стеклозаготовок от заданной. Качество снятия покрытия и сопротивление контролировалось с помощью микроскопа и мегомметра.

а)                                   б)

Рис. 3 – Фотографии участков отсечки:

а) отсечка, нанесенная химическим травлением;

б) отсечка, нанесенная лазерным способом

Исследование отсечек показало более высокое качество отсечек, полученных лазерным способом по сравнению со способом химического травления. Фотографии отсечек представлены на рис. 3. Как видно из рисунка, отсечка, нанесенная лазерным способом, имеет ровные неразмытые края. При химическом травлении вследствие подтека кислоты под маску происходит несанкционированное снятие ТПП с образованием острых углов (см. рис. 3), которые приводят к повышенной вероятности электрического пробоя.

Отсечки, нанесенные лазерным способом, имеют четко очерченные границы. Фотография границы отсечки показана на рис. 4. Точность нанесения отсечек была не менее 0,05 мм.

Рис. 4 – Фотография границы лазерной отсечки

(изображение отсечки расположено сверху)

Омическое сопротивление между разделёнными полями ТПП, измеренное мегомметром при напряжении более 2,5 кВ, превышало 
10 ГОм, что практически предотвращает ток утечки через отсечку.

Выводы

1. Была разработана технология лазерного нанесения отсечек, имеющая ряд преимуществ перед другими технологиями, а именно:

– возможность снятия токопроводящих  покрытий, как с плоских, так и с 3D-стеклоизделий;

– автоматизацию процесса;

– высокое качество и однородность полос (точность границ отсечек не менее 0,05 мм);

– высокую точность выполнения схемы (картинки) отсечек;

– высокую скорость процесса (линейная скорость перемещения головки робота составила 2 мм/с).

Литература

1. Любомирский А.В. Способ травления поверхности длинномерного металлического изделия. Патент РФ на полезную модель №: 88354, опубликовано  11. 10. 2009.

2. Бутенко В.А. Способ нанесения отсечек на электропроводящее поле изделий остекления. Патент РФ №1184216, заявлено 13.07.1983.

3. Чадин В.С. Стол для обработки неметаллических прозрачных материалов лазерным излучением. Патент РФ на полезную модель 
№ 130308 U1, заявлено 17.01.2013 г.

4. Агринский П.В., Агринский М.В.,Кахниадзе А.С., Горбатенков В.Б., Куприянов С.В., Манилов Ю.И., Самотин С.Ю. Система лазерной маркировки прозрачных или полупрозрачных преимущественно тонкостенных криволинейных изделий в конвейерном производстве. Патент РФ 34428 U1, заявлено 12.10.2003.

5. Бучанов В.В., Муравьев Э.Н., Курчатов И.С., Кустов М.Е., Ревенко В.И., Солинов В.Ф., Солинов Е.Ф. Устройство для удаления покрытий неметаллических материалов. Патент РФ на полезную модель №147137, заявлено, 27.10.2014.

6. Вейко В.П. Опорный конспект лекций по курсу «Физико-технические основы лазерных технологий». Раздел: Технологические лазеры и лазерное излучение.- СПб: СПбГУ ИТМО, ИТМО, 2005., 50 с.