УДК 666.3/.7:629.7.

Перспективы применения искрового плазменного спекания для создания высокотемпературных композиционных материалов

Гращенков Д. В.1, к.т.н.

1 Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ») (Россия, г. Москва)

Аннотация:

Рассмотрены основные аспекты применения гибридного метода искрового плазменного спекания для разработки и создания перспективных высокотемпературных керамических и металлокерамических композиционных материалов, обладающих высокой окислительной стойкостью при высоких температурах в окислительной среде, хорошей износостойкостью, отличными коррозионными свойствами. Обсуждены перспективы и преимущества  применения метода искрового плазменного спекания для консолидации различных классов материалов.

Ключевые слова: керамический композиционный материал, высокотемпературные композиционные материалы, метод гибридного искрового плазменного спекания, SPS/FAST.

Характерной особенностью развития авиационной техники является постоянное увеличение скоростей полета и маневренности летательных аппаратов (ЛА). Это неизбежно приводит к возрастанию аэродинамических нагрузок (давления) на агрегаты ЛА и к увеличению температуры на их поверхности. Особенно важным этот вопрос становится при сверхзвуковых скоростях полета. Например, для летательных аппаратов, работающих на скоростях 5 – 12 М, температура на поверхности может достигать 2000 °С, а силовые нагрузки до 10 т.

Для развития новых поколений перспективной авиационной и космической техники требуется создание совершенных материалов, обладающих высокими температурой эксплуатации, механической прочностью, эрозионной стойкостью. Данным условиям в большей степени удовлетворяют керамические и стеклокерамические материалы, а также композиционные материалы на их основе.

Керамические и волокнистые композиционные материалы отвечают высоким требованиям по удельной прочности и топливной эффективности двигательных установок, а также по уровню шума и показателям воздействия на окружающую среду.

Анализ методов получения керамических композиционных материалов показал, что основными методами получения такого класса материалов являются: реакционное спекание в инертной среде или в вакууме, CVI (химическая инфильтрация из газовой фазы, CVD (химическое осаждение из паровой фазы), метод горячего прессования в инертной среде или в вакууме, реакционное спекание и энергосберегающая золь-гель технология. Одним из новых и  наиболее перспективных методов является искровое плазменное спекание (spark plasma sintering -- SPS) [1-6]. SPS – это сравнительно новая, очень перспективная технология получения керамических и стеклокерамических композиционных материалов, основанная на прохождении импульса постоянного тока непосредственно через заготовку. При этом генерируются очень высокие скорости нагрева и охлаждения (до 600 ºС/мин.). Данный метод позволяет достигнуть 100% уплотнения заготовки при более низких температурах и времени, чем обычный обжиг или горячее прессование. Это позволяет исключить нежелательный рост зерен матрицы и деградацию наполнителя во время обжига, а также делает SPS экономически выгодной технологией.

Лидирующими компаниями по производству установок искрового плазменного спекания являются: FCT System GmbH (Германия), Sumitomo Coal Mining Co. Ltd. (Япония), SPS Syntex (Япония), Thermal Technology LLC (США) и др.

Основными преимуществами гибридного метода FAST/SPS по сравнению с классическим методом горячего прессования являются:

Сверхбыстрый нагрев и исключительно малая продолжительность рабочего цикла;

Низкий градиент температур по объему заготовки;

Кратковременность выдержки при температуре спекания;

Подавление роста зерна и получение равновесного состояния прессуемого материала;

Энергосберегающая технология, позволяющая сэкономить значительный объем электроэнергии по сравнению с традиционными методами спекания.

Успешно введенная в эксплуатацию во втором полугодии 2014 года в ГНЦ ФГУП «ВИАМ» установка искрового плазменного спекания с комбинированным нагревом (FAST/SPS + индукционный нагрев), внешний вид которой приведен на рисунке 1, позволяет создавать керамические композиционные материалы с повышенными физико-механическими характеристиками (прочность выше 400 МПа, микротвердость выше 20 ГПа) и плотностями близкими к теоретическим. Микроструктура данных материалов представлена на рисунке 2.

Рис. 1 - Установка гибридного искрового плазменного спекания для получения сверхвысокотемпературной керамики

Рис. 2 – Микроструктура керамического композиционного материала, полученного методом искрового спекания в плазме

Применение комбинированного (гибридного) метода нагрева, включающего в себя как метод искрового плазменного спекания FAST/SPS, так и индукционный нагрев за счет дополнительного интегрирования в систему индукционной катушки позволило значительно расширить спектр спекаемых соединений, в т.ч. тугоплавких, среди которых –металлические и керамические порошки, керметы, интерметаллические соединения и некоторые другие. Во ФГУП «ВИАМ» с применением гибридного метода FAST/SPS разработан ряд керамических композиционных материалов на основе тугоплавких соединений редких и редкоземельных металлов (гафния, тантала и др.) со следующими свойствами: рабочая температура –  1800-2000 °С  с кратковременными забросами температуры более 2000°С; термостабильность при рабочих температурах от 900 до 1200 с.; прочность при изгибе– 400-430 МПа.

Совместно с Институтом проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН (ИПМех РАН), МГТУ им. Н.Э. Баумана, ФГУП «ЦАГИ» им. профессора Н.Е. Жуковского, ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» проведены высокотемпературные стендовые испытания, которые показали высокую термохимическую стойкость керамического композиционного материала

Применение разработанных материалов и технологий позволит обеспечить работоспособность в окислительной среде элементов конструкций перспективных летательных аппаратов.

Обработка деталей из разработанных высокотемпературных керамических материалов крайне затруднена из-за их высокой твердости. Метод искрового плазменного спекания позволяет избежать дополнительной механической обработки материалов, так как в процессе консолидации керамических порошков возможно изготовление деталей с заданными размерами. При этом не тривиальной задачей является получение изделий сложной формы. Установка гибридного искрового плазменного спекания компании FCT позволяет изготавливать подобные изделия. Пресс-форма, разработанная во ФГУП «ВИАМ» позволила получить изделие из сверхвысокотемпературной керамики с равномерным распределением плотности, не требующее дополнительной обработки. Это стало возможным благодаря равномерному распределению тепла за счёт системы гибридного разогрева. Исследования на сканирующем электронном микроскопе позволили оценить плотность спеченного конуса (рисунок 3).

а							б

Рис. 3 – Изготовление деталей сложной формы методом искрового плазменного спекания: а, - детали сложной формы из высокотемпературного керамического материала, б,  – 3d- моделирование детали и микроструктура беспористого материала.

Гибридный метод искрового плазменного спекания также успешно применяется для развития технологий соединения деталей из керамических материалов. В силу своей специфики различные виды технологий получения керамических материалов имеют ограничения при получении изделий сложной формы, в то время как все большее количество изделий в авиации, космической отрасли, атомной энергетике, электронике требуется изготовлять в виде сложнопрофильных конструкций. В связи с этим актуальной является разработка различных технологических подходов для соединения керамических материалов [7, 8].

Во ФГУП «ВИАМ» разработан эффективный способ пайки карбидокремниевых малоразмерных деталей с применением гибридного метода FAST/SPS. Разработан состав и технология получения клеевой композиции на основе карбида кремния, которую в виде пастообразного припоя наносится на место соединения керамических деталей, после чего проводится пайка карбидокремниевых образцов на установке искрового плазменного спекания в режиме комбинированного нагрева. Разработанный состав припоя и технологические режимы пайки позволяют получать равномерный по своей структуре и беспористый шов (рис. 4).

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 4 – Микроструктура керамического композиционного материала: а - микроструктура керамического композиционного материала без соединения; б - микроструктура зоны соединения образцов керамического композиционного материала с применением композиции системы Si-C-SiC-B |  |

На рис. 4б представлена микроструктура паянного соединения, полученного из припоя оптимального состава. Граница раздела карбидокремниевого материала и шва еле различима, что косвенным образом подтверждает близость их фазовых составов. Это было также подтверждено результатами рентгенофазового анализа паянного соединения, который показал наличие модификаций β-SiC, α-SiC (15R, 6H) и незначительного количества карбида бора, углерода и кремния.

При проведении термоциклических испытаний карбидокремниевых образцов, соединенных клеевой композицией методом пайки с применением искрового плазменного спекания, отслоение происходило не по месту шва, а по объему карбидокремниевого материала (с образованием лунки) (рис. 5), что свидетельствует о прочности паянного соединения за счет образования диффузного слоя в месте пайки близкого по своему фазовому составу к соединяемому материалу. Хорошее смачивание в процессе пайки припоем материала-подложки способствует глубокой диффузии припоя в объем соединяемого материала. Высокая устойчивость паянного материала к термоциклическому воздействию обеспечивается близостью значений коэффициентов термического расширения соединяемых материалов и материала образующегося шва.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 5 – Внешний вид образцов после проведения экспериментов по термоциклированию: а - отслоение точно по шву; б - отслоение с образованием лунки) |  |

Метод искрового плазменного спекания также эффективно применяется для получения различных классов металлокерамических композиционных материалов. В ВИАМ, в частности, синтезированы металлокерамические материалы на основе карбосилицида титана - Ti3SiC2, который относится к соединениям MAX-фаз – семейству тройных соединений с формальной стехиометрией MnAXn, где М – переходный d-металл, А – р-элемент (Si, Ge, Al,S, Sn и др.), Х – углерод или азот, n = 1, 2, 3…

Подобно металлам карбосилицид титана Ti3SiC2  обладает высокой тепловой и электрической проводимостью, а также достаточно высокой стойкостью к тепловым ударам. Подобно керамике Ti3SiC2 обладает высоким модулем упругости, низким тепловым коэффициентом расширения, высокой теплостойкостью и превосходной жаростойкостью. Ti3SiC2  имеет слоистую кристаллическую структуру. Такое строение дает возможность локально в зоне концентрации механических напряжений деформировать зерна без макроскопического разрушения материала, в результате, расслоение, отклонение трещин, перемещение и поворот отдельных зерен действуют в качестве механизмов поглощения энергии при деформации. Это обеспечивает материалам на основе карбосилицида титана высокие прочностные характеристики, высокую трещиностойкость и стойкость к термоудару в сочетании с хорошей механической обрабатываемостью и химической стойкостью.

По результатам рентгенофазового анализа было показано, что соединения, полученные  процессе синтеза, имеют многофазную структуру.  В процессе искрового плазменного спекания образуется несколько соединений: карбосилицид титана - Ti3SiC2, карбид титана - TiC и низший силицид титана – Ti5Si3 (рис. 6). С увеличением температуры синтеза увеличивается доля основного продукта Ti3SiC2, что отражается в усилении рефлексов карбосилицида титана. Однако имеется существенное отличие в долевом соотношении фаз и их составе. Образец, синтезированный при 1300°C, представляет собой композиционный материал состоящий из двух фаз Ti3SiC2и TiC+Ti5Si3. Фаза TiC содержит промежуточный продукт синтеза низший силицид титана Ti5Si3. В результате того что в процессе синтеза температура нагрева была далека от температуры плавления, пористость образца значительна, а его плотность 4,56 г/см3. Фазы Ti3SiC2и TiC+Ti5Si3в образце имеют примерно равное долевое соотношение.

Рис. 6 – Рентгенограммы материалов системы Ti/Si/C синтезированных методом SPS при 1300°С и 1500°С.

Образец синтезированный при температуре 1500°C имеет более равномерную структуру. Материал представляет собой основу из Ti3SiC2, содержащую промежуточный продукт синтеза Ti5Si3с включениями карбида титана TiC. Пористость остается значительной, однако размер пор гораздо меньше и они имеют форму сфер.

Композиционные материалы на основе  карбида титана TiC, проявляющего высокую износостойкость, могут применяться для изготовления деталей узлов трения.

Таким образом, во ФГУП «ВИАМ» разработаны перспективные высокотемпературные керамические и металлокерамические композиционные материалы и покрытия с применением энергоэффективной технологии искрового спекания в плазме. Полученные материалы обладают высокими физико-механическими и эксплуатационными характеристиками, что делает их перспективными для применения в теплонагруженных узлах и деталях изделий авиационно-космической техники.

Литература:

- Licheri R., Orru R., Musa C., Mario Locci A., Cao G. Consolidation via spark plasma sintering of HfB2/SiC and HfB2/HfC/SiC composite powders obtained by self-propagating high-temperature synthesis //Journal of Alloys and Compounds. 2009. V. 478. P. 572–578.

- Ghaffari S.A., Faghihi-Sani M.A., Golestani-Fard F., Mandal H. Spark plasma sintering of TaC–HfC UHTC via disilicides sintering aids //Journal of the European Ceramic Society. 2013. V. 33. P. 1479–1484.

- Григорьев Е.Г. Особенности процессов уплотнения порошковых материалов при электроимпульсной консолидации/ Перспективные технологии консолидации материалов с применением электромагнитных полей // Тезисы докладов III научного семинара. М.: НИЯУ МИФИ. 2014. С.8-9.

- Kessel H.U. Sintered materials on the way to production by means of modern SPS technologies //Beichte der Deutschen Keramischen Geselschaft. 2009. V. 86. №10. P. 145–152.

- Tokita M. Spark plasma sintering (SPS) method, systems, and applications /In: Handbook of Advanced Ceramics. Chapter 11.2.3. 2013. P. 1149–1177.

- Zhang F., Ahmed F., Holzhuter G., Burkel E. Growth of diamond from fullerene C60 by spark plasma sintering //Journal of Crystal Growth. 2012. №340. P. 1156–1161.

- Солнцев С.С. Высокотемпературные композиционные материалы и покрытия на основе стекла и керамики. // 75 лет. Авиационные материалы. Избранные труды «ВИАМ» 1932-2007г: юбилейный  науч.-техн. сб.; Под. Общ. ред. Е.Н.Каблова. М.: ВИАМ.2007. С.90-99.

- Сорокин О.Ю. Керамические композиционные материалы с высокой окислительной стойкостью для перспективных летательных аппаратов (обзор) / О.Ю. Сорокин, Д.В.Гращенков, С.Ст.Солнцев, С.А.Евдокимов // Труды ВИАМ. . − 2014. – №6. – Ст. 08 (эл. журнал).