УДК 629.7.023.224

Реакционное  отверждение  –  новое  направление  создания высокотемпературных  стеклокерамических  покрытий 
для  защиты  перспективных  материалов

Reaction  cure – the  new  way  of  heat  resistant  glass-ceramic 
coatings  invention  for  protection  of  perspective  materials

Солнцев С.С. 1, д.т.н.; Денисова В.С. 1; Розененкова В.А. 1, к.т.н.;

Агарков А.Б. 1, Малинина Г.А. 1, к.х.н.

S.S. Solntsev, V.S. Denisova, V.A. Rozenenkova,

A.B. Agarkov, G.A. Malinina

vdenisova@outlook.com

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Рассмотрена возможность синтеза реакционноотверждаемых жаростойких покрытий для защиты авиационных никелевых сплавов и коррозионностойких сталей от высокотемпературной газовой коррозии. Показана необходимость исследования эффекта реакционного отверждения с целью разработки концепции создания принципиально новых реакционноотверждаемых высокотемпературных покрытий и материалов.

Ключевые слова:

реакционное отверждение, покрытие, высокотемпературная газовая коррозия.

Abstract:

The possibility of reaction cured heat resistant coatings syntesis was discussed for nickel alloys and corrosion-resistant steel protecion of hot corrosion. The relevance of investigation of reaction cure effect was shown in purpose of creating the conception of new reaction cured heat resistant coatings and materials synthesis.

Keywords:

reaction cure, coating, hot corrosion.

Реферат

Реакционное отверждение жаростойких покрытий для защиты различных материалов является в настоящее время наиболее актуальным направлением развития высокотемпературных материалов на основе стекла и керамики для применения в конструкции газотурбинных двигателей (ГТД). Синтезированы реакционноотверждаемые покрытия на основе фритт в системе BaO-Al2O3-SiO2, отработана технология их получения. Результаты исследований свидетельствуют об образовании сложной структуры, нехарактерной для жаростойких эмалей на основе туголпавких стёкол. Дальнейшие исследования реакционного отверждения позволят создать новый класс материалов и покрытий, работоспособных при сверхвысоких температурах эксплуатации и формируемых при температурах, близких к рабочим.

Введение

Стратегия развития материалов для авиационно-космической техники предполагает значительное улучшение их свойств и характеристик в результате создания качественно новых химических составов материалов и технологий их получения [1, 2]. К последним относятся, в частности, высокотемпературные реакционноотверждаемые покрытия и материалы. В отличие от жаростойких эмалей, которые широко применяются в авиационной и космической технике, но требуют обжига при температуре на 200–300°С выше, чем их рабочая температура, реакционноотверждаемые покрытия обеспечивают возможность повышения рабочих температур на 100–350°С в зависимости от типа и состава защищаемого материала – никелевый сплав, интерметаллидный материал или углеродкерамический композиционный материал. Важным преимуществом реакционноотверждаемых покрытий является возможность применения их при температурах равных и выше температуры обжига.

Информация о реакционноотверждаемых стекломатериалах и покрытиях на их основе впервые опубликована в работе [3], где рассмотрены составы стекол и технология покрытий на их основе для многоразовой плиточной теплозащиты американского космического челнока. Согласно упомянутой работе, реакционноотверждаемые стекла получали путем термической обработки смеси пористого высококремнезёмного стекла и борного ангидрида. Для получения на теплозащитных плитках покрытия из указанного стекла к нему добавляли тетраборид кремния. В качестве добавок рассматривались также гексаборид кремния, бор, силициды бора и их смеси.

При создании эрозионностойких покрытий для плиточной теплозащиты орбитального корабля «Буран» реакционноотверждаемые стекла не разрабатывались и не использовались из-за отсутствия в нашей стране в тот период промышленного производства высококачественных пористых высококремнеземных стекол. ВИАМ вынужден был инициировать организацию производства гарнисажных высококремнезёмных стекол, разработать технологию и начать изготовление в ВИАМе тетраборида кремния, что позволило затем разработать реакционноотверждаемые покрытия типа ЭВЧ-4 для плиток из супертонкого особо чистого кварцевого волокна [4]. Эти покрытия отличаются достаточно сложной технологией приготовления и нанесения. Однако температура их обжига всего на 20–30°С выше температуры эксплуатации (1250°С). В этой связи можно констатировать, что реакционноотверждаемые покрытия – это высокотемпературные покрытия на основе стекла, стеклообразующих компонентов и их соединений типа боридов, силицидов. Температуроустойчивость таких покрытий увеличивается в результате химических реакций окисления и стеклообразования при обжиге покрытия.

Известно, что кремний и бор являются наиболее распространенными стеклообразующими элементами. Стекла образуются при окислении кремния, бора, а также их соединений типа боридов и силицидов. Формирование реакционноотверждаемых покрытий стало возможным именно благодаря окислению бора и кремния при обжиге покрытий. Эффект реакционного отверждения был реализован и благодаря частичному окислению тетраборида кремния. Положение частиц тетраборида кремния в слое покрытия оказывает влияние на степень их окисления и на процесс реакционного отверждения при обжиге. Частицы тетраборида кремния, расположенные во внутренних слоях покрытия и на границе с материалом подложки, окисляются меньше, чем на поверхности покрытия и в слоях, прилегающих к ней. Образование боросиликатного стекла при окислении частиц тетраборида кремния на поверхности покрытия препятствует диффузии кислорода из атмосферы к внутренним слоям покрытия и, соответственно, окислению частиц тетраборида кремния в этих слоях.

По литературным данным [5], смесь оксидов бора и кремния в расплавленном состоянии полностью смешивается. В системе B2О3 – SiO2 могут выделяться обособленные наноразмерные области SiO2 и B2O3, которые рассматриваются как микроликвация. Отмечается также возможность полного растворения стабильной фазы SiO2 в боросиликатном расплаве. Отсюда следует, что структура и свойства реакционноотверждаемых покрытий определяются количеством образующихся при обжиге оксидов бора и кремния. Чем больше оксида бора, тем больше жидкой фазы при обжиге, тем больше легкоплавкого боросиликатного стекла, меньше вязкость, пористость и температура обжига покрытия. С увеличением содержания B2O3 в стеклах растёт число бороксольных групп [BO3]- за счёт уменьшения тетраэдрических [BO4]- структурных образований, что приводит к формированию двумерной структуры, более простой, чем комплексная трёхмерная, что и приводит к уменьшению вязкости. Однако дальнейшее окисление тетраборида кремния, рост содержания диоксида кремния, образование расплава боросиликатного стекла и его взаимодействие с матричным боросиликатным стеклом (92% SiO2 – 8% B2O3) приводит к росту содержания бора в четверной координации, уменьшению вязкости и росту температуроустойчивости. По литературным данным, увеличение B2O3 с 0,5 до 5 масс. % в системе B2O3-SiO2 приводит к уменьшению температуры размягчения с 1700°С до 1460°С, а вязкость при температуре 1400°С уменьшается с 2,61 Па·с до 1,9 Па·с. Незначительное изменение содержания борного ангидрида, диоксида кремния может привести к значительному изменению структуры покрытия и получению заданных свойств. В результате отмеченных процессов можно получить пониженную температуру обжига покрытия, при которой формируется поликомпонентное композиционное покрытие состоящее из матричного боросиликатного стекла, боросиликатных продуктов окисления тетраборида кремния и недоокисленных наночастиц тетраборида кремния. Химический состав и особенности структуры обеспечивают хорошую термостойкость и прочное сцепление покрытия с защищаемым субстратом.

Опираясь на опыт разработки реакционноотверждаемых покрытий для плиток из кварцевого волокна, в данной работе рассмотрена возможность применения принципов реакционного отверждения к высокотемпературным покрытиям для защиты никелевых сплавов, волокнистых уплотнительных и углеродкерамических композиционных материалов.

Реакционноотверждаемые композиционные материалы и покрытия для защиты авиационных никелевых сплавов и сталей

Успешное применение жаростойких силикатных эмалей в авиакосмической технике обусловлено их преимуществами: технологичность, высокая прочность сцепления с металлами и сплавами, отсутствие пористости и исключение диффузии компонентов из газовой среды к сплаву и из сплава в покрытие, ремонтоспособность, невысокая стоимость [6, 7]. Преимущества технологии нанесения позволяют получать эмалевые покрытия на крупногабаритных деталях сложной формы [8]. Исследования жаростойких эмалевых покрытий для защиты никелевых сплавов начались в 50-х годах ХХ-го века с создания жаростойкой эмали А-417 в США и эмали ЭВ-55А в ВИАМ , где токсичный оксид BeO, входящий в состав эмали А-417, заменен на MgO.

В отличие от известных зарубежных жаростойких эмалей авиационного назначения, основу которых составляют SiO2 (35–45% мас.) и BaO (30-40% мас.), в ВИАМ в 60-х годах прошлого века в системе 
BaO-Al2O3-SiO2 созданы высококремнеземные (содержание SiO2 55–65% мас.) многоборные жаростойкие эмали с малым содержанием ВаО 
(ЭВК – 103) на рабочие температуры 1000°С длительно, 1100°С кратковременно. Однако температура эксплуатации современных высокожаростойких никелевых сплавов типа ВЖ 171 достигает 1150–1250°С. Применение серийных эмалей для защиты указанных сплавов невозможно ввиду их неработоспособности при столь высоких температурах. Температуры эксплуатации и обжига эмалей в значительной мере определяются температурной зависимостью вязкости исходной фритты (стекла). Низкая вязкость фритты при температуре обжига эмали способствует получению сплошного глянцевого слоя, прочно закрепленного на металле. Достаточно высокая вязкость эмали при рабочих температурах обеспечивает возможность ее надежной эксплуатации в высокоскоростном газовом потоке. Решение проблемы высокотемпературной защиты сплавов силикатными эмалями осложнено также трудностями получения этих покрытий, поскольку требуется температура обжига 1350–1450°С, что приводит к короблению, разупрочнению и потере свойств деталей из жаростойких сплавов.

В качестве основы жаростойких реакционноотверждаемых покрытий для защиты никелевых сплавов и сталей выбраны фритты в системе BaO-Al2O3-SiO2 (рис.1), обеспечивающие получение высокой тугоплавкости стекол  и отличающиеся технологичностью при варке. Путём введения B2O3 в состав барийалюмосиликатных фритт и последующего спекания изготавливали реакционноотверждаемое стекло. Шликеры реакционноотверждаемых покрытий готовили путём мокрого размола реакционноотверждаемого стекла и специальных добавок, в качестве которых  использовали тетраборид кремния, дисилицид молибдена, бор и т. п. компоненты.

Рис. 1 – Диаграмма состояния системы BaO-Al2O3-SiO2

Свойства и особенности структуры реакционноотверждаемых покрытий исследованы методом высокотемпературной дилатометрии. Представлены результаты исследований образца реакционноотверждаемого покрытия с добавкой тетраборида кремния SiB4 20% масс. в сравнении с образцом серийной жаростойкой эмали. Исследования проведены с помощью электронного дилатометра  Netzsch DIL 402 PC-4. Показано, что результаты исследований образца серийной эмали могут быть представлены в виде дилатометрической кривой (рис. 2,[1]), характерной для стёкол, с температурой начала деформации Тнд=744°С. При этом дилатометрическая кривая образца реакционноотверждаемого покрытия (рис 2, [2]) имеет вид, свидетельствующий об образовании структуры, нехарактерной для стеклоэмалей.

Рис. 2 – Результаты дилатометрического анализа серийной жаростойкой эмали (1) и реакционноотверждаемого покрытия (2)

Для объяснения результатов дилатометрического анализа проведены дополнительные исследования плавкости образцов серийной жаростойкой эмали и реакционноотверждаемых покрытий с содержанием SiB4 от 1 до 20% масс. Суспензии шликеров исследуемых покрытий высушивали в конусообразных формах до получения твёрдых конусов радиусом 0,5 см и высотой 1 см. Образцы помещали печь и термообрабатывали при температуре 1200°С в течение 3 минут. Образец серийной эмали после термообработки имел форму капли, что свидетельствует о хорошем растекании, характерном для материалов на основе стекла (рис. 3, а). Образцы с добавкой SiB4 сохранили конусообразную форму. Образец с 20% масс. SiB4 не изменил форму и геометрических размеров, но поверхность образца имела стеклянный блеск, что свидетельствует об оплавлении поверхностных слоёв образца (рис. 3, б).

Рис. 3 – Внешний вид образов после испытаний на плавкость: а) образец из фритты серийной эмали, б) образец из материала реакционноотверждаемого покрытия

С целью дополнительного исследования реакционноотверждаемых покрытий определена прочность сцепления жаростойкого покрытия с подложкой из сплава ВЖ 171. Для стандартного удара образцов с покрытием использовали  тарированный сферический боёк заданной массы. Одновременное действие удара и деформация металла может приводить к скалыванию покрытия. Чем меньше площадь скола на поверхности образца с покрытием, тем выше сцепление покрытия с металлом. Сцепление покрытия с подложкой оценивали в процентах площади поверхности образца, с которой покрытие не скололось в результате приложения ударной нагрузки. Прочное сцепление покрытия со сплавом за счет переходных диффузионных слоев обуславливает надежность эксплуатации в условиях резких температурных перепадов. Известно, что структурные превращения в покрытиях при термообработке оказывают значительное влияние на совокупность их эксплуатационных свойств, в том числе на прочность сцепления покрытия с металлом. Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью в значительной мере определяет его термостойкость и жаростойкость в условиях эксплуатации температур выше 1000°С. В результате проведенных испытаний установлено, что прочность сцепления серийной жаростойкой эмали ЭВК-103 со сплавом ВЖ171 составляет 97%. Прочность сцепления реакционноотверждаемых покрытий составляет 100%, сколов после приложения ударной нагрузки не наблюдается. Высокая прочность сцепления реакционноотверждаемых покрытий обусловлена образованием переходного слоя, являющегося результатом взаимодействия покрытия с металлом при температуре обжига.

Методом просвечивающей электронной микроскопии проведён анализ микроструктуры образца реакционноотверждаемого покрытия. Результаты анализа свидетельствуют об образовании структуры «ядро-оболочка», где жидкая фаза боросиликатного стекла способствует оплавлению покрытия и препятствует окислению тетраборида кремния, что также способствует увеличению жаростойкости (рис. 4).

Рис. 4 – Микроструктура реакционноотверждаемого покрытия

Исследована жаростойкость серийного жаростойкого покрытия и реакционноотверждаемого покрытия на основе тугоплавкой фритты системы BaO-Al2O3-SiO2 и модифицирующих добавок, в том числе SiB4 в количестве 20 % масс. по ГОСТ 9.312-89. В качестве подложки выбраны жаропрочный сплав ВЖ 171 и коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Испытания для покрытий на сплаве ВЖ 171 проводили при температуре 1250°С в течение 100 ч. Испытания для покрытий на стали 12Х18Н10Т проводили при температуре 600°С в течение 100 ч. Результаты испытаний представлены в табл. 1.

Таблица 1

| Покрытие | Режим испытаний | Привес, г/м2·ч | Внешний вид после испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь 12Х18Н10Т |  |  |  |
| Серийное жаростойкое покрытие | 600°С – 100 ч | 0,025 с покрытием; 0,16 без покрытия | Цвет – зеленый, покрытие плотное, незначительные сколы на острых кромках |
| Реакционноот-верждаемое покрытие |  | 0,009 с покрытием; 0,16 без покрытия | Цвет – тёмно-серый, имеет стекловидный блекс, дефектов нет. |
| Сплав ВЖ 171 |  |  |  |
| Серийное жаростойкое покрытие | 1250°С – 100 ч | Покрытие неработоспособно; 1,5 без покрытия | Покрытие полностью скололось через 45 часов испытаний |
| Реакционноот-верждаемое покрытие |  | 0,09 с покрытием; 1,5 без покрытия | Цвет – тёмно-серый, присутствует незначительная матовость, сколов и трещин нет |

Установлено, что реакционноотверждаемые покрытия превосходят серийные жаростойкие эмали по уровню жаростойкости и могут использоваться для защиты  никелевых сплавов авиационного назначения при температурах до 1250°С и коррозионностойких сталей до 600°С.

Стеклокерамические композиционные реакционноотверждаемые покрытия для интерметаллидных сплавов и трещиностойких керамических композиционных материалов на основе керамообразующих полимеров

Интерметаллидные сплавы на основе Ni3Al, Ti-Al, с большой степенью гетерогенности имеют низкую технологическую пластичность и высокое сопротивление деформированию, как при низких, так и при высоких температурах. Это вызывает значительные трудности при изготовление деформированных полуфабрикатов и деталей с применением традиционных способов обработки давлением.

К наиболее эффективным и универсальным способам обработки малопластичных интерметаллидных сплавов с получением точных заготовок деталей относится деформирование в изотермических условиях в режиме сверхпластичности.

Освоение ресурсосберегающих технологий изотермического деформирования в режиме сверхпластичности потребовало разработки новых теоретических основ синтеза технологических покрытий с качественно новым уровнем свойств, обеспечивающих высокие термомеханические режимы объемного и локального деформирования труднодеформируемых интерметаллидных титановых и никелевых сплавов систем Ti-Al, Ti-Al-Nb, Ni-Al-Co.

Были исследованы новые композиции технологических покрытий на основе силикатных систем Na2O-B2O3-SiO2, BaО-Al2O3-SiO2 и модифицирующих добавок: бор аморфный, оксид алюминия, дисилицид молибдена. При обжиге эмали в отсутствие борированного дисилицида молибдена частицы тугоплавкой фритты не образуют высококачественного защитного слоя из-за высокой вязкости фритты. Для получения покрытия готовили смесь порошков дисилицида молибдена и бора, которую подвергали нагреву в безокислительной среде. В результате диффузионного процесса поверхность частиц дисилицида молибдена насыщается бором, образуется двухфазная система «дисилицид молибдена–бор». Приготовленную смесь из тугоплавкой эмалевой фритты и борированного дисилицида молибдена наносли тонким слоем на поверхность металла и обжигали. При обжиге покрытия борированные частички дисилицида молибдена окисляются кислородом атмосферы печи. На их поверхности формируется жидкая фаза из борного ангидрида. Одновременно идет окисление кремния с образованием его диоксида. Наружные слои жидкой пленки борного ангидрида вступают в реакцию с частицами тугоплавкой фритты, а внутренние – взаимодействуют с диоксидом кремния. В результате реакций внутренние слои этой пленки обогащаются диоксидом кремния. Образуется боросиликатное стекло, которое прочно закрепляется на дисилициде молибдена, защищает его от дальнейшего окисления, предупреждает развитие процесса «силицидной чумы». Внешние слои пленки борного ангидрида сплавляются с частицами тугоплавкой фритты, что приводит к получению высоковязкого боросиликатного промежуточного слоя, скрепляющего частицы фритты и дисилицида молибдена. Итогом этих процессов является формирование при умеренных температурах сплошного тугоплавкого покрытия.

Проведены исследования эффективности защитного действия и коэффициента трения исследованных композиций технологических покрытий интерметаллидных сплавов систем Ti-Al, Ti-Al-Nb, Ni-Al-Co по температурно-временным режимам изотермической штамповки: температура от 1000 до 1250°С, время выдержки до 5 часов.

Экспериментальные данные свидетельствуют, что состав реакционноотверждаемого покрытия ЭВТ 115 является оптимальным и обеспечивает снижение окисляемости образцов интерметаллидных сплавов Ti–AI, Ti-Al-Nb и Ni-Al-Co при температурах 1000°С и 1250°С в 
9-8-6 и в 7,35-6-5 раза соответственно по сравнению с образцами без покрытия. Методом рентгеноструктурного анализа установлено, что в покрытие ЭВТ 115 присутствует кристаллическая фаза Na2O∙B2O3∙2SiO2 аналогичная данбуриту, образовавшаяся кристаллическая фаза способствует повышению жаростойкости покрытия ЭВТ 115.

Микроструктура реакционноотверждаемого покрытия ЭВТ 115 гетерогенная, в стекломатрице распределены кристаллические частицы в виде разветвленных агрегатов. Заметного влияния модифицирующих добавок на микроструктуру покрытия ЭВТ 115 не обнаружено. Анализ полученных данных позволяет сделать заключение, что, дисилицид молибдена достаточно устойчив в стеклорасплаве системы Na2O-B2O3-SiO2 при температуре 1250°С.

Исследование влияния защитного покрытия ЭВТ 115 на технологические параметры деформации интерметаллидных сплавов систем Ti-Al, Ti-Al-Nb, Ni-Al-Co показало, что при изотермической штамповки на воздухе наблюдалось снижение усилий деформации на 15–20%, прикладываемых прессом для формоизменения заготовок, что в свою очередь, связано с уменьшением коэффициента трения на границе раздела штамп-металл на 30–50 %.

Применение стеклокерамического композиционного покрытия позволит реализовать ресурсосберегающую технологию изотермической штамповки на воздухе заготовок из интерметаллических сплавов систем Ti-Al, Ti-Al-Nb, Ni-Al-Co, получить экономию металла до 18%, повысить коэффициент необрабатываемой поверхности до 0,9, снизить трудоемкость процесса и себестоимость деталей на 30–50 %.

Создание поликерамической технологии позволило разработать трещиностойкий углерод-керамический композиционный материал (КМ) марки ВМК-12П с применением прекурсоров на основе керамообразующих полимеров типа поликарбосилана и полисилазана (ПКС21З-М).

Данный КМ не обладает достаточной температуроустойчивостью, вследствие низкой окислительной стойкости углеродных волокон, армирующих керамическую матрицу. Последняя не обеспечивает надежную защиту КМ вследствие недостаточной смачиваемости углеродных волокон и заполнения пор между углеродными волокнами.

Разработано гибридное реакционноотверждаемое покрытие для КМ, состоящее из двухслойного покрытия. Первый слой – реакционноотверждаемое покрытие. Это покрытие  состоит из стекломатрицы на основе системы BaO-Al2O3-SiO2 модифицированной тугоплавкими бескислородными соединениями MoSi2 и SiB4. Отличительной особенностью данного покрытия является протекание  химических реакций окисления и стеклообразования в процессе формирования и эксплуатации наноструктурированного керамического КМ. Причем температура обжига покрытия на 250–350°С меньше по сравнению с рабочей температурой КМ. Второй слой покрытия формируется из золя и модифицирующих добавок MoSi2 и SiB4. Покрытие формируется при комнатной температуре. Данное наноструктурированное покрытие является безобжиговым и изготавливается по золь-гель технологии.

Проведены испытания температуроустойчивости КМ с покрытием и без покрытия при температурах 1200–1250°С в течение 8 часов. Анализ полученных данных свидетельствует, что потеря массы образца без покрытия составляет 40%, с покрытием 0,5%. Внешний вид образца с покрытием после испытания практически не изменился. Покрытие тёмно-серого цвета, матовое, без следов трещин и сколов.

Композиционный материал ВКМ-12П с применением гибридного реакционноотверждаемого покрытия обладает следующими свойствами: плотность 1,8–2,0 г/см3, предел прочности при изгибе σ20°изг=200–300 МПа, рабочая температура 1000–1350°С, термостойкость по режиму 20↔1350°С – 50 циклов (без разрушения), излучательная способность ξ≥08.

Совместно с ФГУП «ЦИАМ»  изготовлены: жаровая труба, кольца, цилиндры, рассекатели, лопасти из керамического композиционного материала ВМК-12П с реакционноотверждаемым покрытием.

Жаровая труба из трещиностойкого углеро-керамического композицонного материала прошла испытания на стенде ФГУП «ЦИАМ» при температуре 1500°С в течение 30 минут с момента разогрева установки. Испытания были прекращены вследствие неверного крепления, что приводило к неравномерному обогреву. Проведенные испытания свидетельствуют, что для высокотемпературных испытаний тонкостенных образцов и изделий из углеродкерамических композиционных материалов необходимо предусмотреть специальные приспособления с целью  надежного закрепления испытуемых образцов, требуют усовершенствования и испытательные  стенды.

Лопасти из материала ВМК-12П прошли высокотемпературные испытания на стенде Ц-16. Условия испытания: температура 1200°С, скорость напора потока – 2 М. Лопасти прошли испытания без разрушения. Установлено, что основной вклад в обеспечение защиты углеродных волокон от окисления при температуре 1200°С вносит жаростойкое гибридное реакционноотверждаемое покрытие, сочетающее слой, формируемый при температуре ниже рабочей, и слой покрытия холодного отверждения.

Выводы

Опыт разработки реакционноотверждаемых покрытий для плиток из кварцевого волокна позволит создать принципы применения реакционного отверждения применительно к высокотемпературным покрытиям для защиты жаропрочных никелевых сплавов, интерметаллидных сплавов и углеродкерамических композиционных материалов, что позволит обеспечить защиту при сверхвысоких температурах эксплуатации и исключить разупрочнение и потерю прочности защищаемых материалов при формировании высокотемпературных силикатных покрытий.

Литература

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

- Каблов Е.Н., Солнцев С.С., Розененкова В.А., Миронова Н.А. Современные полифункциональные высокотемпературные покрытия для никелевых сплавов, уплотнительных металлических волокнистых материалов и бериллиевых сплавов //Новости материаловедения. Наука и техника. 2013. №1 (materialsnews.ru).

- Goldstein Н.В. et al. Reaction cured borosilicate glass coatings for low-density fibrous insulation // In: Plenum Press «Borate glasses. Structure, properties, application». N.-Y. 1978. Р. 623–634.

- Солнцев С.С. Некоторые особенности покрытий для плиток многоразовой теплозащиты орбитальных космических кораблей //Труды ВИАМ. 2014. №2. Ст. 1. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 07.11.2016). DOI: 10.18577/2307-6046-2014-0-2-1-1.

- Солнцев С.С. Высокотемпературные стеклокерамические материалы и покрытия – перспективное направление авиационного материаловедения //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2009. №1. С. 26–37.

- Солнцев С.С. Защитные технологические покрытия и тугоплавкие эмали. М.: Машиностроение. 1984. 256 с.

- Солнцев Ст.С., Розененкова В.А., Миронова Н.А. Высокотемпературные стеклокерамические покрытия и композиционные материалы //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 359–368.

- Солнцев С.С., Денисова В.С., Розененкова В.А. Жаростойкие эмали для защиты никелевых сплавов и сталей //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2016. №1. С. 22–28.