УДК 614.841.345

Волокнистые  теплозвукоизоляционные  материалы

Fibrous  heat-sound-insulating  materials

Беспалов А.С. 1; Бабашов В.Г. 1; Гращенков Д.В. 1

Bespalov A.S.; Babashov V.G.; Grashchenkov D.V.

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Обеспечение комфорта и микроклимата в салонах и кабинах пилота пассажирских самолетов достигается использованием теплозвукоизоляционных материалов. Наиболее широко применяются отечественный материал марки АТМ-1 и зарубежный Microlite AA blanket фирмы Johns Manville, отличающиеся наименьшей плотностью по сравнению с большинством волокнистых теплоизоляционных материалов. Приводятся характеристики материалов по теплофизическим параметрам, и отмечается их недостаток – невозможность обеспечения пожаробезопасности в аварийной ситуации. С ужесточением требований, предъявляемых к авиационным материалам, рассматриваются новые способы создания конкурентоспособных волокнистых теплозвукоизоляционных материалов.

Ключевые слова:

высокотемпературный, пожаробезопасный, теплозвукоизоляционный, волокнистый материал, гибкий, плотность, термостойкость.

Abstract:

Providing comfort and microclimate in the cabin and the pilot of passenger aircraft is achieved by using heat-sound insulation. The most widely used materials ATM-1 and Microlite AA blanket company Johns Manville, characterized by the lowest density in comparison with the majority of fibrous thermal insulation materials. The characteristics of materials on thermal parameters, and noted the drawback of them - the inability to ensure fire safety in an emergency. With the tightening of the requirements for aircraft materials, explores new ways to create competitive fibrous heat-sound insulation.

Keywords:

high-temperature, pireproof, heat-sound-insulating, fibrous material, flexible, density, heat resistance.

Обеспечение комфорта и микроклимата в салонах и кабинах пилотов пассажирских самолетов достигается в значительной мере использованием в нашей стране и за рубежом теплозвукоизоляционных волокнистых материалов – эффективных и технологичных. Разработки подобных материалов ведутся в рамках реализации комплексного научного направления 14.3 «Многофункциональные теплозащитные и теплоизоляционные материалы» [1], и разработчики материалов авиационного назначения стремятся к улучшению их технических характеристик [2] – [10].

Создание отечественных авиационных теплозвукоизоляционных материалов берет начало в 40-х годах ХХ века. Основными направлениями разработок в данной области в то время было создание материалов для изоляции салонов и кабин летательных аппаратов с относительно небольшим диапазоном рабочей температуры (от –60 до +60°С) и малой плотностью (ρ=25 кг/м3), а так же создание материалов для изоляции двигателей и трубопроводов горячего воздуха с более высокой рабочей температурой.

Первыми из волокнистых теплозвукоизоляционных материалов были разработаны стеганые материалы АТИМХ из хлопка и АТИМО из оленьей шерсти. Для придания негорючести материалам требовалось производить пропитку антипиреном, что приводило к повышению гигроскопичности и коррозионной активности, кроме того, плотность материалов достигала 
50 кг/м3.

Большим достижением была разработка в середине 50-х годов теплозвукоизоляционного материала ВТ4 из штапельного капронового волокна с плотностью 55 кг/м3. Позже, путем его рыхления и введения полиамидного клея был получен материал ВТ4С с плотностью 25 кг/м3. Впервые эти материалы был применены на первом реактивном пассажирском самолете Ту-104.

Однако использование органических волокон растительного и животного происхождения не позволяло без специальных пропиток получать негигроскопичный и негорючий теплозвукоизоляционный материал. Поэтому, дальнейшие исследования велись с использованием волокон неорганических. В частности, в 1955 году была разработана и освоена технология производства стекловолокнистого теплозвукоизоляционного материала АТИМСС с добавлением фенольного связующего, имеющего плотность 25 кг/м3.

Позже по ТЗ ВИАМ была разработана и смонтирована на базе ВНИИ Стекловолокна уникальная технологическая линия получения супертонкого стекловолокна диаметром не более 2,5 мкм и последующего формования материалов в виде стекломата. По разработанной технологии был создан самый легкий теплозвукоизоляционный материал АТМ-1 с плотностью 10 кг/м3 для салона и кабин всех типов пассажирских самолетов. Значительным недостатком материала было большое водопоглощение.

Помимо того, в те времена перед учеными стояла задача создания волокнистых теплоизоляционных материалов с большей рабочей температурой для двигателей, трубопроводов и других участков с высокими значениями температур поверхностей.

Так, в ВИАМ одним из первых подобных материалов был разработан мат АСИМ на основе непрерывного стекловолокна диаметром до 14 мкм. Позже были разработаны такие материалы, как АТМ-3 – мат из рыхлого слоя супертонкого стекловолокна с рабочей температурой до 450°С, АТМ-10 – мат из рыхлого слоя ультратонкого базальтового волокна с рабочей температурой до 700°С и АТМ-11 – полужесткий материал либо формовочная масса (мастика) на основе супертонкого кремнеземного волокна с рабочей температурой до 1000°С [11] – [12].

Основными направлениями исследований в этой области являются улучшение теплозвукоизоляционных характеристик, снижение веса и влагопоглощения. В настоящее время наиболее широко применяются в нашей стране отечественный теплозвукоизоляционный материал марки АТМ-1 и зарубежный Microlite AA blanket фирмы Johns Manville.

Эти материалы представляют собой маты из супертонких стеклянных волокон, склеенных связующим – фенольно-формальдегидной смолой. Свойства данных материалов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные характеристики материалов марок АТМ-1 и Microlit AA blanket.

| Наименование характеристик | Марка материала |  |
| --- | --- | --- |
|  | АТМ-1 | Microlite AA blanket |
| Диапазон рабочих температур, °С | -60 ÷ +150 | -60 ÷ +232 |
| Плотность, кг/м3 | 10 | 9,6 |
| Сорбционная влажность (при φ=98%), % | 9,6 | – |
| Горючесть при воздействии теплового потока: – продолжительность остаточного горения (не более), с – длина распространения пламени (не боле), мм | 3 51 | 3 51 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К), при 20°С | 0,041 | 0,036 |
| Коэффициент звукопоглощения при толщине 30 мм при частоте 125–4000 Гц | 0,1 ÷ 0,8 | – |
| Среднее значение коэффициента звукоизоляции (125–4000 Гц ), дБ | 2,8 (40 мм) | 14,8 (75 мм)* * ASTM E-90 |

Материалы АТМ-1 и Microlite AA blanket, хотя и являются трудносгорающими, но их термостойкость ограничивается температурой 450°С.

На фоне авиакатастроф, участившиеся за последнее время, когда во время пожара температура воспламенения керосина достигает 1200°С, данные материалы не способны противостоять распространению пламени, которое способно проникнуть внутрь салона.

Известные материалы АТМ-8 и ВТИ-14 на основе кремнеземных волокон обладают высокой термостойкостью (до 1200°С и 1100°С соответственно), но не могут быть использованы вместо АТМ-1 и Microlite AA blanket, так как имеют на порядок более высокий объемный вес (140–150 кг/м3), к тому же не обладают гибкостью, что затрудняет их применение в качестве теплозвукоизоляции корпуса салона и кабины, имеющих криволинейную поверхность. Поэтому возникла необходимость разработки нового материала, сочетающего низкую плотность и пожаробезопасность в аварийных ситуациях.

Разработка слоистого материала, состоящего из высокотермостойкого и низкоплотного слоев, а так же гибридного материала, сочетающего в себе термостойкие неорганические (кварцевые, кремнеземные, базальтовые) и низкоплотные органические (льняные, хлопковые) волокна, улучшит теплофизические и акустические характеристики за счет сочетания разноплотностных слоев волокнистых материалов и гибридного состава, обеспечив комфортные условия пассажиров в условиях полета в течение всего ресурса эксплуатации во всех климатических зонах, обеспечит низкую плотность и позволит защитить салон летательного аппарата от прогорания в результате возникновения аварийной ситуации, в частности, при воспламенении керосина на обшивке [13].

Ранее было экспериментально доказано, что коэффициент теплопроводности при высоких температурах волокнистой изоляции снижается при увеличении плотности материала. На рисунке 1 наглядно изображена зависимость теплопроводности волокнистого материала при разных значениях его плотности от температуры эксплуатации [14].

Рис. 1 – Зависимость коэффициента теплопроводности

волокнистых материалов от температуры

На основании этого в ВИАМ недавно был разработан волокнистый поверхностноупрочненный теплоизоляционный пожаробезопасный материал марки ВТИ-25У, представляющий собой двухслойный мат, первый слой которого состоит из формованного волокнистого материала на основе супертонкого кремнеземного волокна со связующим и гидрофобизатором, прошитый непрерывной кремнеземной нитью со вторым слоем – материалом на основе базальтового ультратонкого волокна, изображение которого представлено на рисунке 2.

Рис. 2 – волокнистый поверхностноупрочненный теплоизоляционный пожаробезопасный материал марки ВТИ-25У

Данный материал не только не способствует распространению пламени при воздействии теплового потока, но способен противостоять воздействию температур свыше 1100°С в течение не менее 15 минут, что соответствует требованиям Авиационных Правил (АП-25 Приложение F часть VII), в отличие от применяемых аналогов АТМ-1 и Microlite AA blanket, помимо того обладает повышенным коэффициентом звукоизоляции, что видно из таблицы 2.

Таблица 2

Основные характеристики материала ВТИ-25У в сравнении с аналогами

| Наименование характеристик | Марка материала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВТИ-25У | АТМ-1 | Microlite AA blanket |
| Рабочая температура, °С | 1200 | -60 ÷ +150 | -60 ÷ +232 |
| Плотность, кг/м3 | 25 | 10 | 9,6 |
| Упругость, % | 90 | – | – |
| Сорбционная влажность (при φ=98%), % | 2,0 | 9,6 | – |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К), при 20°С | 0,040 | 0,041 | 0,036 |
| Среднее значение коэффициента звукоизоляции (125–4000 Гц ), дБ | 15,5 (40 мм) | 2,8 (40 мм) | 14,8 (75 мм)* * ASTM E-90 |
| Средняя температура с тыльной стороны образца при одностороннем воздействии температуры 1100°С спустя 15 мин (АП-25 Приложение F часть VII), ° | 249 | – | – |
| Горючесть при воздействии теплового потока: – продолжительность остаточного горения (не более), с – длина распространения пламени (не боле), мм | 3 51 | 3 51 | 3 51 |

Помимо того, по значению коэффициента звукоизоляции материала ВТИ-25У превышает в 5,5 раз отечественный аналог АТМ-1 и превышает зарубежный аналог Microlite AA blanket при этом имея толщину образца практически в 2 раза меньше, что повысит уровень комфортности пассажиров в условиях полета. Стоит отметить, что одной из важнейших характеристик волокнистых материалов является их сорбционная влажность, проще говоря – влагопоглощение. Материал АТМ-1 способен за сутки сорбировать порядка 9,6% влаги, которая, как известно, способствует увеличению коэффициента теплопроводности и уменьшению коэффициента звукоизоляции, а также приводить к такому явлению, как «салонный дождь», когда при посадке летательного аппарата сконденсировавшаяся влага в объеме теплоизоляционного материала набирала критическую массу и, проходя через внутреннюю обшивку самолета, попадала в салон.

Разработанный материал ВТИ-25У обладает пониженным практически в 5 раз значением влагопоглощения, причем, проведенные лабораторные испытания показали, что влагопоглощение материала, при длительном воздействии насыщенной парами воды атмосферы, составляет не более 5 %, что будет способствовать сохранению теплофизических и аккустических характеристик материала на одном уровне в течение всего ресурса эксплуатации во всех климатических зонах.

В последнее время активно ведутся работы, связанные с арктической зоной. В основном это касается добычи углеводородов. К сожалению как показывает история, нередки аварийные ситуации на нефтяных платформах, сопровождающиеся воспламенением нефтепродуктов. В данный момент разрабатывается универсальное спасательное средство, которое будет способно эвакуировать персонал из опасной зоны, а также другие конструкции сложных технических систем для эксплуатации в арктической и субарктической зонах, характеризиующиеся пониженными значениями температур воздуха (до -60°С), повышенной влажностью и большим количеством перехода температуры через 0°С [15].

В рамках поставленных задач проекта Российского Научного Фонда были проведены разработки новых и усовершенствования существующих материалов, разработанных в ФГУП «ВИАМ» для адаптации их к условиям арктического и субарктического климата, в частности – модифицирование волокнистого поверхностноупрочненного теплоизоляционного пожаробезопасного материала марки ВТИ-25У. Была проведена обработка данного материала гидрофобизирующей кремнийорганической жидкостью 136-41 и проведены ускоренные лабораторные (стойкость к попеременному воздействию повышенной температуры и влажности (40°С, 95%) и пониженной температуры (-60°С) – 45 суток; попеременное воздействие пониженной и повышенной температур – 10 циклов; комплексное воздействие климатических факторов – 1 цикл) и натурные климатические испытания, в том числе в составе конструкций сложных технических систем – колесного вездехода «РУСАК 4х4» (рис. 3а), гусеничного вездехода «РУСАК» (рис. 3б) и нефтесборщика (рис. 3в).

а)					б)			        в)

Рис. 3 – Колесный вездеход «РУСАК 4х4» (а), гусеничный вездеход «РУСАК» (б) 
и нефтесборщик (в)

Результаты проведенных физико-механических, теплофизических и пожаробезопасных характеристик после климатических испытаний представлены в таблице 3.

Таблица 3

Основные характеристики образцов исходного и модифицированного материала 
ВТИ-25У после климатических испытаний

| Характеристика | Исходные |  | Климатические испытания |  | КПЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВТИ-25У | ВТИ-25У гидрофоб-ный | ВТИ-25У | ВТИ-25У гидрофоб-ный |  |
| Плотность, кг/м3 | 23 | 23 | 23 | 23 | – |
| Упругость, % | 92 | 92 | 88 | 89 | – |
| Гибкость, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | – |
| Влагопоглощение (φ=98%), % | 1,7 | 1,3 | 2,2 | 1,5 | 1,8 |
| Водопоглощение, % | 500 | 160 | – | – | – |
| Теплопроводность при 20°С, Вт/(м·К) | 0,04 | 0,04 | – | – | 0,05 (при 43°С) |
| Прогар при температуре 1100°С | 250 | 280 | – | – | 100 |

Как видно из проведенных исследований модифицированный материал марки ВТИ-25У обладает пониженным значением влагопоглощения по сравнению с исходным, что позволит улучшить эксплуатационные показатели в конструкциях сложных технических систем, эксплуатируемых в условиях арктического и субарктического климата.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №14-33-00032).

Литература

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.

- Беспалов А.С., Кузьмин В.В., Бабашов В.Г. Демпфирующий фитилящий материал на основе термостойких синтетических волокон // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2015. №1. Ст. 04. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 26.11.2014). DOI:10.18577/2307-6046-2015-0-1-4-4.

- Нефедов Н.И., Кондрашов Э.К., Пономаренко С.А., Горбенко О.М., Бузник В.М. Особенности строения фторпарафинов и покрытий на их основе // Все материалы. Энциклопедический справочник. №2. 2017 (в печати).

- Бузник В.М. Сверхгидрофобные материалы на основе фторполимеров // Авиационные материалы и технологии. 2013. №1. C. 29–34.

- Бузник. Сверхгидрофобные материалы на основе фторполимеров. // Авиационные материалы и технологии. 2013, №1, C.29-34.

- Buznik V.M., Vopilov Yu.T., Yurkov G.Yu., Ignat’eva L.N., Toropov A.N., Smirnov M.A. The structural features of fluorinated paraffinns.// Poly Science. Ser.A. 2015. N4, pp. 415-424.

- Галлямов М.О., Никитин Л.Н., Николаев А.Ю., Образцов А.Н., Бузник В.М., Хохлов А.Р. Формирование ультрагидрофобных поверхностей осаждением покрытий из сверхкритической двуокиси углерода // Коллоидный журнал, 2007, т. 69, № 4, с. 448-462.

- Бойнович Л.Б., Емельняненко А.М. Гидрофобные материалы и покрытия: принципы создания, свойства и применения// Успехи Химии. 2008. Т.77, №7, С.619-638.

- Китаева Н. С., Муханова Е. Е., Деев И. С. Высокотеплостойкие гидрофобные покрытия для теплозащитного материала на основе кварцевого волокна // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2013. №6. Ст. 03. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 26.02.2013).

- Беспалов А.С., Бузник В.М., Гращенков Д.В., Никитин Л.Н., Иванов В.К., Лебедь В.О., Чащин И.С.. Гидрофобизация пористых керамических материалов с применением технологии сверхкритического диоксида углерода // Неорганические материалы. 2016. Т. 52. №4. С. 431–437.

- Ивахненко Ю.А., Кузьмин В.В., Беспалов А.С. Состояние и перспективы развития теплозвукоизоляционных пожаробезопасных материалов // Проблемы безопасности полётов. 2014. №7. С. 27– 30.

- Кондрашов Э.К., Кузьмин В.В., Минаков В.Т., Пономарева Е.А. Нетканые материалы на основе термостойких полимерных волокон и межплиточные уплотнения //Труды ВИАМ 2013. №7. Ст. 05 (viam-works.ru).

- Каблов Е.Н. России нужны материалы нового поколения // Редкие земли. 2014. №3. С. 8-13.

- Ивахненко Ю.А., Бабашов В.Г., Зимичев А.М., Тинякова Е.В. Высокотемпературные теплоизоляционные и теплозащитные материалы на основе волокон тугоплавких соединений // Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 380-385.

- Бузник В.М., Каблов Е.Н., Кошурина А.А. Материалы для сложных технических устройств арктического применения. Научно-технические проблемы освоения Арктики // Российская академия наук. М.: Наука, 2015 . С. 275–285.