УДК 534.2

Акустические  характеристики  плоских  композитных  панелей

Зверев АЯ. 1, д.ф.-м.н.; Черных В.В. 1, к.ф.-м.н.

Zverev Alexander; Chernyh Valery

zverev@dubna.ru; v.v.chernyh@gmail.com

1Центральный аэрогидродинамический институт 
им. проф. Н.Е. Жуковского (ФГУП ЦАГИ), Московский комплекс

Аннотация:

Приведены результаты экспериментальных исследований по определению акустических и виброакустических характеристик многослойных композитных панелей различной толщины, установленных в проеме между реверберационными камерами. Исследованы 4 панели из композиционного материала на основе углеволокна с количеством слоев 5, 9, 12, 34. Определена звукоизоляция и коэффициенты потерь панелей.

Ключевые слова:

звукоизоляция; коэффициент потерь, композитная панель.

Abstract:

The experimental investigation results related to determining the acoustic and vibroacoustic characteristics of multilayer composite panels of various height installed in an aperture between two reverberant chambers are presented. Four panels made of carbon fiber reinforced plastics (CFRP) with number of layers 5, 9, 12 and 34 are investigated. Sound insulation and loss factors of panels are defined.

Keywords:

sound insulation, loss factor, composite panel.

Введение

В последние годы наблюдаются очевидные тенденции использования в авиастроении конструкций, выполненных из композиционных материалов. Эти конструкции значительно отличаются от металлических не только их упругими, инерционными и рассеивающими свойствами, но и существенной анизотропией. Большой опыт работы, накопленный в ЦАГИ при проведении исследований с классическими авиационными конструкциями, может быть эффективно использован при проведении исследований с современными конструкциями из композиционных материалов. В наших акустических и малошумных аэроакустических установках имеется возможность проведения широкого спектра экспериментальных исследований по определению виброакустических и динамических характеристик панелей, выполненных из композиционных материалов: звукоизолирующей способности, коэффициентов звукопоглощения конструкций; определению влияния структуры возбуждающих полей на виброакустические характеристики панелей, отсеков и моделей ЛА. Возможно проведение параметрических испытаний  по определению влияния того или иного параметра конструкции на ее виброакустические и динамические характеристики с выработкой рекомендаций по их оптимизации. Имеющийся опыт позволяет нам оптимизировать композитную конструкцию с учетом эффектов влияния пространственно-временной структуры аэроакустических полей на внешней поверхности самолета или других видов скоростного транспорта – поезда, автомобиля и т.п.

В данной статье представлены результаты экспериментальных исследований по определению звукоизоляции и виброакустических характеристик многослойных панелей различной толщины, изготовленных из композиционного материала на основе ткани из углеволокна.

Методика проведения испытаний

Экспериментальные исследования проводились в реверберационных камерах акустического стенда АК-11, подробное описание которого приведено в [1].

В экспериментах были задействованы четыре композитные плоские панели (КПП), изготовленные в конце 2016 года. Это многослойные панели, изготовленные на основе ткани СС600 из высокопрочного углеродного волокна Т300, связующего XT 118 и отвердителя 488/4. Габариты панелей 1.7×1.7 м, поверхностная масса одного слоя 0.6 кг/м2, толщина слоя 0.6 мм. Панели изготовлены с применением инфузионной технологии, температура полимеризации 22–24°С. Параметры панелей приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Параметры композитных панелей

| № п.п. | Название | Вес, кг | Толщина, мм | Кол-во слоев | Пов-я масса, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КПП-01 | 12 | ~3.6 | 5 | 4.15 |
| 2 | КПП-02 | 20.2 | ~4.5 | 9 | 7.0 |
| 3 | КПП-03 | 27.5 | ~7.0 | 12 | 9.5 |
| 4 | КПП-04 | 81.0 | ~18 | 34 | 28.0 |

Проведены испытания по определению звукоизоляции и акустической вибровозбудимости панелей при их возбуждении диффузным звуковым полем. При возбуждении панелей вибростендом определены такие их виброакустические характеристики, как коэффициент потерь на излучение, полный коэффициент потерь и отношение этих коэффициентов. Измерения проводились как на необлицованных панелях, так и панелях, облицованных вибропоглощающим материалом ВТП-1В толщиной 0.5, 1.0, 1.5 мм. Облицовка производилась со стороны КВУ полосами материала шириной 320 мм по всей площади панели (рис. 1).

Рис. 1 – Панель КПП-01, частично облицованная ВТП-1В

При проведении испытаний использовались следующие средства измерения, вспомогательные устройства и программное обеспечение:

1.	Микрофоны диффузного поля (тип B&K 4942), 10 штук;

2.	Источники звука (тип Yamaha DSR115), 4 штуки;

3.	Многофункциональная система сбора и анализа данных (тип B&K 3560C);

4.	Программное обеспечение PULSE (тип B&K 7700-N10).

5.	Вибростенд (тип B&K 4809);

6.	Усилитель мощности сигнала к вибростенду (тип B&K 2716);

7.	Импедансная головка (тип B&K 8001);

8.	Датчик виброускорений (тип PCB 352B10).

Оценка звукоизоляции проводилась с использованием стандартной процедуры ее определения методом реверберационных камер, описание которого приведено в работе [1]. В этой же работе изложена методика определения отношения коэффициентов потерь.

Для определения коэффициентов потерь и акустической вибровозбудимости  необходимо знать мощность колебаний панели.

Односторонний коэффициент потерь на излучение в реверберационную камеру (РК)  измеряется при точечном возбуждении обшивки панели вибратором с использованием уравнений баланса энергии:

,                                                    (1)

(2)

или

,                                                   (3)

где – мощность, излучаемая панелью в РК, – звуковая мощность, поглощаемая стенками РК,  – мощность колебаний панели.

В данной работе оценивалось излучение панели в обе стороны – в камеру высокого уровня (КВУ) и в камеру низкого уровня (КНУ).

определяется по соотношению

,                                            (4)

где  – круговая частота, , T – среднее время реверберации в РК, - средний по объему РК квадрат звукового давления, V – объем РК,  – параметры воздушной среды в РК.

Средний по объему РК квадрат звукового давления, так же как и среднее время реверберации, определялся по данным с пяти микрофонов, размещенных в РК и более чем на 1 м удаленных от ее стен.

Мощность колебаний панели определяется из соотношения:

,                                                      (5)

где

(6)

– масса панели; <а2> – средний по поверхности панели квадрат виброускорения, значение которого оценивалось по данным измерений виброускорения в нескольких точках.

Полный коэффициент потерь оценивается при точечном возбуждении панели вибратором по соотношению

,                                                   (7)

где  – мощность, поступающая на панель от вибратора.

измеряется и контролируется во время испытаний с помощью импедансной головки. Для ее определения используется соотношение:

,                                              (8)

где  – взаимный спектр силы и ускорения в точке возбуждения.

оценивается так же как при определении коэффициента потерь на излучение.

Акустическая вибровозбудимость есть отношение энергии колебаний панели  к энергии колебаний воздушной среды, возбуждаемых громкоговорителями в камере высокого уровня . Она может быть оценена на основе данных измерений средних уровней виброускорений на панели при ее акустическом возбуждении  и средних уровней звукового давления в КВУ

.                            (9)

Средний уровень виброускорений на панели при ее акустическом возбуждении  и средний уровень звукового давления в КВУ  определяются таким же образом, как это описано выше.

По результатам измерений акустической вибровозбудимости  и отношения коэффициента потерь на излучение со стороны камеры высокого уровня (КВУ) к полному коэффициенту потерь  можно определить плотность собственных частот панели. Для конструкций с достаточно высокой (>10 дБ) звукоизоляцией акустическая вибровозбудимость может быть представлена соотношением

,                                          (10)

где   – коэффициент потерь на излучение со стороны КВУ,  – модальная плотность панели,  – полный коэффициент потерь панели, 
 – плотность акустических мод в КВУ.

Плотность акустических мод в КВУ оценивается из выражения

(11)

Из соотношений (10) и (11) и известного параметра  производится оценка модальной плотности панели:

.                                         (12)

В результате испытаний получены значения звукоизоляции композитных панелей и ее виброакустических характеристик в 
1/3-октавных полосах частот в диапазоне 50–10000 Гц.  При этом результаты, полученные в полосах частот ниже 100 Гц и выше 5 кГц необходимо рассматривать как оценочные, так как в области низких частот не выполняются условия статистической однородности акустических и вибрационных полей, а в высокочастотной области проявляется эффект первого осевого резонанса вибростенда.

Результаты экспериментальных исследований

На рисунке 2 приведены измеренные значения звукоизоляции четырех композитных панелей при их возбуждении диффузным звуковым полем.

Рис. 2 – Звукоизоляция панелей без облицовки в диффузном поле

На рисунке 3 приведены значения звукоизоляции наиболее тонкой панели КПП-01 в исходном необлицованном варианте и при сплошной облицовке вибропоглощающим материалом ВТП-1В толщиной 1.5 мм с поверхностной массой 1.75 кг/м2.

На рисунке 4 представлены значения отношения коэффициента потерь на излучение к полному коэффициенту потерь для трех панелей без облицовки. Для наиболее толстой панели КПП-04 испытания с вибратором не проводились.

Рис. 3 – Влияние облицовки на звукоизоляцию панели КПП-01

Рис. 4 – Отношение коэффициента потерь на излучение 
к полному коэффициенту потерь для трех панелей без облицовки

Влияние облицовки на отношение коэффициентов потерь для панели КПП-01 показано на рисунке 5. Здесь приведены значения отношения коэффициента потерь на излучение к полному коэффициенту потерь для голой панели КПП-01 и для панели, сплошь облицованной материалом ВТП-1В толщиной 1.5 мм

Рис. 5 – Влияние облицовки на отношение коэффициентов потерь панели КПП-01

На рисунке 6 приведена иллюстрация того, как изменяются уровни вибраций по поверхности необлицованной панели КПП-01 при ее возбуждении диффузным звуковым полем. Здесь по оси ординат приведены уровни виброускорений относительно порогового значения а0=0.0003 м/с2. На этом же рисунке показано расположение точек измерения вибраций на панели. Красной точкой обозначено расположение вибратора.

Рис. 6 – Уровни виброускорений в различных точках панели КПП-01 при ее возбуждении диффузным звуковым полем

Как видно из этого рисунка, поле колебаний необлицованной панели достаточно однородно. Если не учитывать вибрации в центральной точке, то среднеквадратичное отклонение (СКО) не превышает 3 дБ (Таблица 2).

Таблица 2

СКО уровней виброускорений панели КПП-01

| f, Гц | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СКО, дБ | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.4 |
| f, Гц | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
| СКО, дБ | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.2 |

На рисунке 7 приведены значения коэффициента потерь на излучение и полного коэффициента потерь для голой панели КПП-01и облицованной слоем ВТП-1В толщиной 1.5 мм.

Рис. 7 – Коэффициент потерь на излучение и полный коэффициент потерь голой и облицованной панели КПП-01

Аналогичные результаты получены для других панелей и других толщин ВПМ. Кроме представленных здесь результатов получены также значения акустической вибровозбудимости панелей с покрытием и без покрытия, оценено излучение панелей в КВУ и КНУ, дана оценка модальной плотности панелей.

Выводы

Отработана методика определения акустических и виброакустических характеристик на панелях, выполненных из композиционного материала.

Экспериментально определены значения звукоизоляции и виброакустических характеристик композитных многослойных панелей различной толщины с разным количеством слоев.  Испытания проведены как с необлицованными панелями, так и с панелями, облицованными вибропоглощающим материалом ВТП-1В различной толщины.

Получены значения коэффициентов потерь на излучение, полных коэффициента потерь, акустической вибровозбудимости и модальной плотности панелей.

Определены эффекты влияния вибропоглощающего покрытия на звукоизоляцию и виброакустические характеристики панелей. Установлено, что облицовка панелей вибропоглощающим покрытием существенным образом влияет на их вибрационные, диссипативные и излучающие характеристики.

- Литература

- 1. Зверев А.Я., Черных В.В. Оценка эффективности применения вибропоглощающих покрытий с армирующим слоем при различных видах возбуждения подкрепленной панели. Доклады II Всероссийской научно-технической конференции «Функциональные материалы для снижения авиационного шума в салоне и на местности» 16 февраля 2017 г. М., ВИАМ.