Тенденции развития авиационных акустических материалов

Павлюк Б.Ф. к.х.н., Шульдешов Е.М.

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Рассматриваются вопросы развития авиационных акустических материалов. Описаны материалы для снижения шума в салоне и на местности гражданских воздушных судов, применяемые в настоящее время в изделиях. Дана оценка дальнейшему развитию трех классов материалов – материалы для звукопоглощающих конструкций, тепло-звукоизолирующие и вибропоглощающие материалы.

Ключевые слова: Звукопоглощающие материалы, теплозвукоизолирующие материалы, вибропоглощающие материалы.

Abstract: Questions of development of aviation acoustic materials are considered. Materials for noise decrease in salon and on the districts of civil air vehicles applied now in products are described. The assessment is given to further development of three classes of materials – materials for sound-proof designs, warm soundproofing and noise dumping materials.

Keywords:

Sound-proof materials, heatsoundproofing materials, noise dumping materials.

Вопрос снижения шума гражданских воздушных судов (ВС) можно разделить на две основные составляющие: шум в салоне летательного аппарата и шум на местности. Шум в салоне ВС является важным конкурентным преимуществом при продвижении изделий на мировые рынки и регламентируется местными законодательными актами, например, в нашей стране согласно ГОСТ 20296-2014 допустимый уровень шума не может превышать 80 дБ А в салоне первого класса и 85 дБ А в салоне туристического или эконом класса. Шум ВС на местности так же регламентируется местными законодательными актами, например в нашей стране предъявляются нормативы по шуму как при проектировании застройки вблизи аэропортов согласно ГОСТ 22283-2014 (шум не должен превышать 55 дБ А днем и 45 дБ А ночью), так и к гражданским ВС, требования к которым изложены в авиационных правилах часть 36. В большинстве развитых стран местные законодательные акты гармонизированы с нормами по шуму, которые устанавливает  комитет по защите окружающей среды от воздействия авиации Международной организации гражданской авиации (изложены в томе 1 Приложения 16). Несоответствие описанным нормам, которые периодически ужесточаются, приводит к запрету эксплуатации ВС, либо к уплате экологического налога, что делает эксплуатацию ВС экономически не целесообразным.

Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности отечественных ВС необходимо учитывать вопросы снижения шума, как в салоне, так и на местности. Традиционно одним из основных решений описанных проблем является применение звукопоглощающих материалов в конструкции ВС. Для снижения шума в салоне, как правило, применяется два класса материалов: тепозвукоизоляционные и вибропоглощающие. Для снижения шума на местности в составе двигательных установок (ДУ) ВС применяют звукопоглощающие конструкции (ЗПК).

Со второй половины ХХ века применяют однослойные ЗПК резонансного типа. В состав таких конструкций входят следующие элементы: входная перфорированная панель, сотовый  заполнитель высотой 15-25 мм и непроницаемое жесткое основание. Однослойные ЗПК работают в условиях высоких уровней звука (до 150-160 дБ) и высокоскоростного потока (М=0,3-0,5). Основный эксплуатационный недостаток однослойных резонансных ЗПК – это возможность гашения шума в узкой полосе частот (1500-3000 Гц). Кроме того, акустические характеристики таких конструкций изменяются в зависимости от режима работы двигателя.

Расширение диапазона звукопоглощения и повышение эффективности резонансных ЗПК может быть достигнуто путем использования многослойных ЗПК, состоящих из нескольких слоев резонансного заполнителя, каждый из которых обеспечивает звукопоглощение в определенной полосе частот.  Недостатком многослойных ЗПК является высокая удельная масса и трудоемкость изготовления.

Во ФГУП ВИАМ был разработан звукопоглощающий материал-конструкция предназначенный для применения в ЗПК ДУ ВС, состоящий из сот стеклосотопласта марки ССП-1-8Т и звукопоглощающего элемента, пропитанного гидрофобизирующим составом, расположенным внутри сот таким образом, чтобы достичь максимальных акустических характеристик при минимальной поверхностной плотности. Материалу присвоена марка ВЗМК-1.

Структура ВЗМК-1 пояснена на рисунке 1 (изометрическая проекция). Цифры на фигурах обозначают:

1 – слой ячеистой структуры (сотопласт);

2 – наполнитель.

Рисунок 1 - Изометрическая проекция звукопоглощающего материала.

Звукопоглощающий материал ВЗМК-1 имеет рабочую температуру 
150 °С, среднюю поверхностную плотность 3800 г/м2, объемную плотность 0,12-0,14 г/см3, влагопоглощение при φ=98% (в течение трех суток) в среднем 0,86% и является трудносгорающим (что удовлетворяет требованиям АП-25).

Коэффициент звукопоглощения материала ВЗМК-1 представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Коэффициент звукопоглощения материала ВЗМК-1 в диапазоне частот от 800 до 5000 Гц.

| Частота, Гц | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент звукопоглощения | 0,71 | 0,94 | 0,99 | 0,90 | 0,80 | 0,82 | 0,89 | 0,98 | 0,85 |

ЗПК с применением  ВЗМК-1 сочетает преимущества традиционных резонансных ЗПК (высокая прочность и стойкость к эксплуатационным воздействиям) и диссипативных материалов (широкий частотный диапазон  поглощения звука) при отсутствии необходимости изменения технологии изготовления ЗПК с применением нового материала, а также возможности настройки акустических характеристик без изменения массово-габаритных характеристик.

Перспективным в дальнейшем будет направление разработки ЗПК с применением сотового заполнителя, содержащего внутри ячеек мембранные или пористые слои, обеспечивающие настройку акустических характеристик. Требуется проработка вопроса применения материалов с пористыми слоями в условиях реального изделия, а также разработка математических моделей материалов.

Для защиты пассажиров и экипажа от воздействия аэродинамического шума, шума двигательных установок и перепада температур в конструкции летательных аппаратов используются теплозвукоизоляционные материалы. В настоящее время в отечественной авиакосмической технике применяются теплозвукоизоляционные материалы типа АТМ (авиационные теплоизоляционные материалы), представляющие собой рубленное стекловолокно, упакованное в мешки-пакеты из тканепленочного полотна.

Материалы АТМ не соответствуют современным требованиям по звукоизоляции, плотности, теплопроводности (>0,06 Вт/(м∙К)), толщине (≥10 мм) и имеют высокое влагопоглощение. За рубежом при создании теплозвукоизоляции все больше внимания уделяется полимерным газонаполненным материалам (пенопластам). Например, материалам на основе полиимидов. Полиимиды относятся к классу полимерных материалов, обладающих комплексом уникальных эксплуатационных свойств: диапазоном рабочих температур – от минус 196 до плюс 250–350 °С, пожаробезопасностью, коррозионной инертностью и грибостойкостью, устойчивостью к радиационному воздействию и УФ лучам, прекрасными диэлектрическими свойствами, низкой газопроницаемостью и т. д. Для теплозвукоизоляции используют эластичные полиимиды. Эластичные пенополиимиды (ЭППИ) являются уникальным материалом, отличающимся низкими плотностью и теплопроводностью, высоким звукопоглощением, огнестойкостью, широким диапазоном рабочих температур, эластичностью, химической стойкостью.

На основе ЭППИ за рубежом выпускается теплоизоляционный материал, который состоит из листового гибкого вспененного полиимида марки «Солимид» (фирма Jenier, США), облицованного с одной стороны полиимидной пленкой. За рубежом теплоизоляционные материалы на основе пенополиимида «Солимид» используются практически во всех самолетах фирмы Boeing, начато его применение в воздушных судах фирмы «Airbus».

Во ФГУП «ВИАМ» был разработан эластичный пенополиимид не уступающий по свойствам зарубежным аналогам. Важно отметить, что,  в рецептуре материала предусмотрены исключительно отечественные компоненты. В настоящее время в «ВИАМ» разработана технология получения трудносгорающего эластичного пенополиимида марки ВПП-1. Свойства материала в сравнении с аналогами представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сравнительные свойства гибких полиимидных пенопластов.

| Свойства | Значения свойств пенопластов |  |
| --- | --- | --- |
|  | «Солимид» | ВПП-1 |
| Плотность, кг/м3 | 7–10 | 7–10 |
| Теплопроводность, Вт/(м∙К), при °С: 20 150 | 0,046 0,072 | 0,043 0,051 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -190÷+200 | -60÷+250 |
| Время остаточного горения, с | 0 | 0 |
| Категория горючести | Трудносгорающий |  |
| Эластичность | Эластичный |  |

Таким образом, эластичный пенополиимид ВПП-1 не уступает по физическим свойствам и характеристикам пожарной опасности зарубежному аналогу марки «Солимид» (США) для применения в гражданских ВС. Материал паспортизован и рекомендован для теплоизоляции пневмо-, гидро- и маслосистем авиакосмической техники, в том числе трубопроводов сложной конфигурации, элементов системы кондиционирования воздуха (СКВ) летательных аппаратов.

По нашим оценкам наметившийся тренд на смену волокнистых материалов пенопластами будет сохраняться и в дальнейшем, поскольку пенопласты обладают улучшенными эксплуатационными свойствами (гигроскопичность, отсутствие усадки в процессе эксплуатации). Материалы волокнистого типа будут находить применение в условиях  высоких температур.

Другим эффективным способом снижения уровня шума и вибрации в кабине экипажа и пассажирском салоне является применение вибропоглощающих материалов в виде покрытий, которые наклеиваются на внутреннюю поверхность панелей фюзеляжа, перегородки и другие конструкции самолета, испытывающие повышенный уровень виброакустических нагрузок.

Наиболее распространёнными и эффективными вибропоглощающими материалами (ВПМ) являются слоистые, в т.ч. армированные ВПМ (к ним относятся как «constrained layer damping materials» с т.н. «ограничивающим» внешним армирующим слоем, так и «сэндвич-системы», состоящие из двух наружных жестких листов с полимерной прослойкой между ними). В настоящее время тенденция их использования сохраняется повсеместно, а различия в вариантах исполнения в основном относятся к составу полимерной композиции, из которой выполнены вибропоглощающие слои (поскольку именно их термодинамические свойства (температура стеклования) определяют работоспособность всего материала в тех или иных условиях, например, рабочий температурно-частотный диапазон), специальным требованиям, предъявляемым к материалам, и устранению недостатков ВПМ предшествующих поколений.

В ВИАМ разработаны вибропоглощающие материалы марок ВТП-1В, ВТП-2В и ВТП-3В являются вибропоглощающими покрытиями, а ВТП-4В и ВТП-1В-А относятся к армированным ВПМ.

Вибропоглощающий материал ВТП-1В (рис. 1а) получают методом экструзии расплава композиции на основе термопластичного полиуретана со специальными добавками. Он рекомендуется для применения в качестве покрытий, эластичных имитаторов силовых элементов фюзеляжа и вибродемпфирующих прокладок, работающих в диапазоне температур от -60 °С до + 80 °С и применяется на ТУ-214, ИЛ-96, ЯК-42, изделиях АО «Красмаш», ЗАО «Русавиаинтер», «ВЕМИНА Авиапрестиж», ЗАО НПФ «КВАНД-АСХМ» и др.

Слоистый вибропоглощающий листовой материал ВТП-2В состоит из слоя ВТП-1В, адгезионного слоя на основе модифицированного поливинилацетата (ПВА) и алюминиевой фольги, усиленной стеклосеткой. Вибропоглощающий материал ВТП-2В предназначен для работы в интервале температур от -60 °С до +80 °С, рекомендуется для использования в качестве покрытий панелей фюзеляжа в местах повышенной виброакустической нагрузки и применяется на изделиях ПАО «Компания «Сухой».

ВТП-3В – слоистый листовой вибропоглощающий материал (рис. 1а), состоящий из слоев ткани из арамидных волокон, армированного нетканого полотна из полиоксадиазольных волокон и пленочного связующего на основе сополимера фторопласта-4. Он рекомендуется для использования в качестве вибропоглощающего покрытия потолочных панелей вертолетов, воздуховодов различных транспортных средств и других конструкций, работающих в условиях одновременного воздействия повышенной вибрации и температур до 180 °С. Материал нашел применение в конструкции радио-оптических систем воздушного базирования для передачи информации, обнаружения и засечки излучений при космическом мониторинге.

Листовой вибропоглощающий материал ВТП-4В состоит из слоя вибропоглощающего термоэластопласта, армирующего слоя из алюминиевого сплава и адгезионного слоя на основе клея холодного отверждения и рекомендуется для применения в качестве покрытия силовых элементов фюзеляжа (стрингеров и шпангоутов) для снижения вибраций и структурного шума внутри салона самолетов. В частности, звукоизолирующая способность самолетной панели увеличивается благодаря применению данного материала в наиболее проблематичном диапазоне частот 250-800 Гц на 3-5 дБ.

Листовой армированный вибропоглощающий материал ВТП-1В-А включает вибропоглощающий слой из ВТП-1В и композиционный армирующий слой из клеевого препрега на основе стеклоткани и эпокси-каучуковой клеевой пленки и предназначен для использования в качестве покрытия деталей из ПКМ, подверженных воздействию вибрации.

Касательно структуры разрабатываемых вибропоглощающих материалов, существует мнение, что следующим этапом развития после создания армированных вибропоглощающих материалов, является использование «отстоящих» демпферов или «демпферов на относе» (stand-off dampers), суть которых состоит в увеличении сдвиговых деформаций в вязкоупругом слое за счет наличия «заполнителя», в качестве которого используется полимерная пена.

Перспективным направлением является внедрение вибропоглощающего слоя в структуру ПКМ с целью повышения их демпфирующих свойств, что также позволит понизить массовые затраты, связанные с использованием вибропоглощающих покрытий, и снизить трудоемкость по их нанесению.

Исследования, посвященные разработке ПКМ, обладающих вибропоглощающими свойствами, успешно проводятся за рубежом с начала 2000-х годов, о чем свидетельствует значительное количество охранной документации, принадлежащей таким фирмам как The Boeing Company, Hexcel Composited Ltd., Cytec Technology Corp., Goodrich Corporation и др., и научно-технических статей.