УДК 621.921.2

Опыт создания легких заполнителей со складчатой структурой для звукопоглощающих конструкций

Халиулин В.И. д.т.н., Константинов Д.Ю., Двоеглазов И.В., Батраков В.В. к.т.н.

Valentin Ildarovich Khaliulin, Doctor of Engineering, Dimitrii Yurievich Konstantinov, Igor Vladimirovich Dvoeglazov, Vladimir Vladimirovich Batrakov PhD.

pla.kai@mail.ru

1 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ)

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev (KNRTU-KAI)

Аннотация:

Рассматриваются перспективы создания звукопоглощающих конструкций на базе складчатых заполнителей. Осуждаются: физические предпосылки звукопоглощения, результаты исследования акустических свойств, возможные конструктивные решения и области применения, складчатых звукопоглотителей. Представлены технологические схемы и экспериментальные оборудование для формообразования складчатых конструкций из композитов.

Ключевые слова: Акустика, звукопоглощение, складчатые конструкции, транспортные средства, технология формообразования.

Prospects for production of sound absorbing structures based on folded cores are reviewed. The following topics are discussed: premises of sound absorption, results of acoustic studies, possible structures and applications of folded sound absorbers. Presented are processing schemes and experimental equipment for production of composite folded structures.

Keywords: acoustics, sound absorption, folded structures, transport, molding technology.

Введение

В работе обсуждаются перспективы и проблемы создания звукопоглощающих конструкций (ЗПК) на базе легких складчатых заполнителей. Под складчатыми заполнителями многослойных панелей понимаются тонкостенные рельефные конструкции с фасеточной поверхностью, разворачивающие на плоскость. У регулярных складчатых конструкций поверхность образована периодически повторяющимися комбинациями плоских граней [1].

Архитектура складчатых структур (СС) весьма разнообразна (рис. 1). В настоящее время существуют теоретические основы синтеза структур с заданными параметрами [2].

Рис. 1 - Варианты архитектурных форм складчатых структур

Наиболее простой и технологичной с точки зрения производства из композитов является гофрированная структура типа z – гофр. Накоплен опыт ее изготовления из всех типов полимерных композиционных материалов (ПКМ), включая стекло, угле, органо, базальто – пластиков, арамидных и сетчатых материалов (рис. 2).

Рис. 2 - Заполнитель со структурой z – гофр из  различных композитов

Физические предпосылки звукопоглощения

Далее, в настоящей работе, все исследования акустических свойств складчатых структур относится к z – гофру [3], [4], [5], [6], [7]. Рассмотрим z – гофр в составе многослойной панели, одна из обшивок которой перфорирована (рис. 3).

Рис. 3 - z-гофр в составе сэндвич-панели

Заполнитель со складчатой структурой делит объем между обшивками с образованием изолированных полостей зигзагообразной формы. Здесь, очевидно, следует ожидать потерю энергии звука за счет эффекта «камер» Гельмгольца. Кроме того, колебания воздуха в зигзагообразных каналах также будут способствовать падению звуковой энергии за счет изменения направления движения воздуха.

На рисунке 4 показаны панели с многоярусными заполнителями из нескольких z-гофров разной высоты. Контакт между гофрами осуществляется по зигзагообразным линиям. Предполагается, что все слои воздушно (акустически) проницаемые. Повышение эффективности звукопоглощения можно ожидать: за счет увеличения количества резонирующих камер, увеличения потерь на трение при колебании воздуха, как результат – расширение частотного диапазона звукопоглощения.

Рис. 4 - Многослойные звукопоглощающие конструкции

Складчатые заполнители могут входить в состав комбинированной ЗПК, реализующей эффект щелевого звукопоглощения за счет дополнительной резонансной камеры, расположенной за панелью c z-гофром (рис. 5).

Рис. 5 - Комбинированная щелевая ЗПК

Исследование звукопоглощающих свойств

В разное время звукопоглощающие свойства z-гофра исследовались в организациях: НПО Труд (г. Самара), NUAA (г. Нанкин, Китай), EADS (г. Мюнхен, Германия), ВИАМ (г. Москва), Авиамотор (г. Пермь), КНИТУ-КАИ (г. Казань). Первые испытания проводились в НПО Труд в сдвоенной камере с потоком. Результаты получили положительную оценку. Было отмечено эффективное звукопоглощение в более широком диапазоне частот, чем у сотовых ЗПК (рис. 6). С прекращением работ над двигателем НК 93ибыли приостановлены и акустические исследования.

Рис. 6 - Результаты акустических испытаний заполнителей типа z-гофр в СНТК им. Кузнецова Н.Д.

где 1 – звукопоглощении панели с сотовым заполнителем; 2 – с линейным гофром;

3 – звукопоглощение панели с заполнителем СС

Затем исследовались звукопоглощающие свойства z-гофра в Нанкинском Университете Аэронавтики и Астронавтики (NUAA). Опыты проводились в трубе Кундта с сечением 400х400 мм (рис. 7). Опыты дали обнадеживающий результат. В большинстве случаев был зафиксирован коэффициент звукопоглощения (α=0,85-0,95) в широком диапазоне частот, особенно в низкочастотной области.

Рис. 7 - Исследование звукопоглощающих свойств z-гофра в Нанкинском Университете Аэронавтики и Астронавтики

Положительную оценку акустических свойств получили складчатые структуры от исследователей EADS г. Мюнхен.

В тоже время исследования проведенные в КНИТУ-КАИ (г. Казань), Авиадвигатель (г. Пермь), ВИАМ (г. Москва) наоборот не показали какого-либо преимущества z-гофра над сотами, неткаными материалами из текстильных нитей, и металлической проволоки. Можно сделать предположение, что постановка эксперимента во всех трех случаях была сделана не корректно. Определение характеристик проводилось в трубах Кундта с диаметром рабочей зоны 70-90 мм. Размер структурных элементов образцов z-гофра был соизмерим с диаметром трубы. Таким образом исследовались фактически не свойства z-гофра как конструкции, а материала из которого он  был изготовлен.

Возможные области применения

Складчатые конструкции кроме функции звукопоглощения могут являться строительным элементом (заполнителем) сэндвич панелей. Поэтому целесообразно областью их применения могут быть летательные аппараты. В первую очередь, это снижение шума авиадвигателей (рис. 8) путем включения складчатых структур в состав мотогондолы.

Рис. 8 - Складчатый звукопоглотитель в составе мотогондолы авиадвигателя

Рассматривался вариант повышения акустической культуры фюзеляжа по программе «Вентилируемый фюзеляж» за счет расположения складчатого заполнителя между внутренней силовой оболочкой и аэродинамической внешней обшивкиой (рис. 9).

Рис. 9 - Схема применения складчатого заполнителя в составе фюзеляжа.

Широкая область применения z-гофра просматривается в кораблестроении. Например, облицовка стен машинного отделения для снижения уровня шума.

Складчатые заполнители могут найти применение в наземных шумопоглощающих экранах расположенных вдоль автомобильных  или железнодорожных путей.

Во всех перечисленных направлениях применения ЗПК на основе складчатых структур можно выделить присущие им положительные качества: эффективное звукопоглощение. Стойкость к действию агрессивных сред и окружающей среды, сохранение исходной структуры при длительном сроке эксплуатации и, как следствие, сохранение стабильных функциональных характеристик, возможность удаления конденсата из полости между обшивками, экономически оправданная стоимость изготовления и монтажа конструкций.

Технология изготовления

Разработано и изготовлено несколько образцов опытного оборудования для изготовления складчатых заполнителей. Принципиально можно выделить две технологические схемы [8]: синхронную и циклическую. При синхронной схеме (рис. 10) [9] гофр изготавливается из заготовки препрега ограниченного размера. Поэтому гофрированная деталь имеет ограничения по длине и ширине. Рельеф образуется одновременно (синхронно) по всей поверхности заготовки.

Рис. 10 - Опытное оборудование для синхронного складывания

При циклической схеме изделие производится из непрерывных лент путем выполнения комплекса последовательных операций в цикле (рис. 11) [10].

Рис. 11 - Оборудование для непрерывного циклического гофрирования

Получаемая деталь ограничена по ширине и «бесконечна» по длине.

Заключение

Целесообразно проведение адекватных акустических исследований для основных вариантов конструктивных решений ЗПК на базе складчатых конструкций.

ЛИТЕРАТУРА

- Халиулин В.И. О классификации регулярных рядовых складчатых структур I. Известия вузов Авиационная техника, №2, 2003, с 7-12.

- Халиулин В.И. О методе синтеза структуры складчатых заполнителей многослойных панелей. Известия вузов Авиационная техника, №1, 2005, с 7-12.

- Патент на полезную модель №73003 «Звукопоглощающая панель». Авторы: Халиулин В.И., Исмагилов М.Р., Шабалов А.В. Опубл. 10.05.2008. Бюл. №13.

- Патент на полезную модель №73004 «Звукопоглощающая панель». Авторы: Халиулин В.И., Плеханов А.С., Меняшкин Д.Г. Опубл. 10.05.2008. Бюл. №13.

- Патент на полезную модель №73005 «Звукопоглощающая панель». Авторы: Халиулин В.И., Плеханов А.С., Батраков В.В., Шакиров Т.Н. Опубл. 10.05.2008. Бюл. №13.

- Патент на полезную модель №73006 «Звукопоглощающая панель». Авторы: Халиулин В.И., Батраков В.В., Константинов Д.Ю. Опубл. 10.05.2008. Бюл. №13.

- Патент на полезную модель №73007 «Звукопоглощающая панель». Авторы: Халиулин В.И., Плеханов А.С., Шабалов А.В.

- Халиулин В.И., Батраков В.В. Технологические схемы формообразования зигзагообразного гофра. Известия вузов Авиационная техника, №2, 2005, с 68-72.

- Патент на изобретение №2118217 «Устройство для гофрирования листового материала». Авторы: Халиулин В.И., Двоеглазов И.В. Опубл. 27.08.98, Бюл. №24.

- Патент на изобретение №2256556 «Способ изготовления заполнителя с зигзагообразной гофрированной структурой». Авторы: Халиулин В.И., Батраков В.В., Двоеглазов И.В., Меняшкин Д.Г. Опубл. 20.07.2005, Бюл. №20.