УДК 534.2

Оценка  эффективности  применения  вибропоглощающих  покрытий с  армирующим  слоем  при  различных  видах  возбуждения подкрепленной  панели

Зверев АЯ. 1, д.ф.-м.н.; Черных В.В. 1, к.ф.-м.н.

Zverev Alexander; Chernyh Valery

zverev@dubna.ru; v.v.chernyh@gmail.com

1Центральный аэрогидродинамический институт 
им. проф. Н.Е. Жуковского (ФГУП ЦАГИ), Московский комплекс

Аннотация:

Приведены результаты экспериментальных исследований по определению акустических и виброакустических характеристик типовой самолетной панели, установленной в проеме между реверберационными камерами. Определена звукоизоляция и коэффициенты потерь панели при различных вариантах облицовки ее конструктивных элементов вибропоглощающими покрытиями с армирующим слоем из различных материалов. На основании результатов экспериментов установлено, что эффективность применения вибропоглощающих покрытий при акустическом возбуждении панели значительно ниже ожидаемой эффективности при ее возбуждении турбулентным пограничным слоем.

Ключевые слова:

звукоизоляция; вибропоглощение, армированные покрытия

Abstract:

The results of experimental studies by definition of acoustic and vibro-acoustic characteristics of the typical aircraft panel installed in an aperture between two reverberant chambers are presented. Sound insulation and loss factors of the panel at various variants of treatment its constructive elements by various constrained layer damping materials are defined. On the basis of experimental results it is established, that efficiency of layer damping treatment at acoustic excitation of the panel much less than expected efficiency at its excitation by a turbulent boundary layer.

Keywords:

sound insulation, vibrodamping, constrained layer damping.

Введение

Излучение звука упруго-инерционной системой при широкополосном возбуждении определяется двумя механизмами – инерционным и резонансным. Первый связан с непосредственным взаимодействием волновых составляющих возбуждающего поля с составляющими внутреннего акустического пространства. Упругая конструкция в этом случае служит пассивным барьером и степень ослабления передаваемой энергии определяется только ее инерционными свойствами. Второй связан с возбуждением колебаний упругой системы внешним полем и последующим переизлучением звука во внутреннее пространство. В этом случае эффективным средством снижения уровня вибраций и излучаемого шума является применение вибропоглощающих материалов. В зависимости от вида возбуждающей конструкцию нагрузки преобладает тот или иной механизм передачи энергии. Так, при акустическом возбуждении незадемпфированной фюзеляжной конструкции, в различных полосах частот преобладают различные механизмы передачи энергии. Как правило, при акустическом возбуждении оба механизма можно считать сопоставимыми. При псевдозвуковом возбуждении конструкции турбулентным пограничным слоем определяющей является резонансная передача энергии. Оба вида возбуждения реализуются в условиях полета. Псевдозвуковое возбуждение обшивки фюзеляжа проявляется на всех режимах полета.  Акустическое возбуждение характерно в области воздействия на фюзеляж акустической нагрузки от двигателя. Очевидно, что эффективность применения средств виброзащиты будет различной при различных видах возбуждения конструкции и ее оценку следует проводить различными методами. Эффективность применения средств вибропоглощения при псевдозвуковом возбуждении конструкции пульсациями давления турбулентного пограничного слоя можно оценить, измеряя отношение коэффициента потерь на излучение к полному коэффициенту потерь, учитывая тот факт, что в этом случае звуковая мощность, излучаемая конструкцией, прямо пропорциональна этому отношению коэффициентов потерь [1, 2].

Ослабление динамической реакции конструкции при ее облицовке демпфирующим покрытием происходит за счет увеличения потерь энергии в покрытиях, обладающих высоким внутренним трением. При механических колебаниях таких систем часть колебательной энергии переходит в рассеиваемое тепло, благодаря чему уменьшается доля энергии, приходящаяся на излучение. Одним из перспективных видов систем с демпфированием является конструкция с применением многослойных демпфирующих покрытий с подкрепляющими слоями. Впервые подобные конструкции были рассмотрены около полувека назад [3–5] и в настоящее время переживают свое второе рождение. В данной статье получена оценка эффективности нескольких вариантов таких покрытий при возбуждении панели диффузным звуковым полем и электродинамическим вибратором, в определенной степени моделирующими возбуждение обшивки самолета акустической нагрузкой от двигателя и полем пульсаций давления турбулентного пограничного слоя.

Экспериментальная установка

Экспериментальные исследования проводились в реверберационных камерах акустического стенда АК-11. Акустический стенд (рисунок 1) состоит из трех смежных звукомерных камер, одной заглушенной камеры (ЗК) с объемом свободного пространства 750 м³ и двух реверберационных камер (РК1 и РК2) с соответствующими объемами 210 м³ и 220 м³. Три камеры последовательно соединены двумя проемами 2.8×2.1 м, которые позволяют испытывать панели летательных аппаратов размерами 1.5×1.5 м и 2.2×1.5 м путем установки их в специальные кассеты и вставки.

Внутренние поверхности стен, пола и потолка реверберационных камер выполнены в виде плоскостей, не параллельных друг другу. Стены камер выполнены из монолитного железобетона толщиной 0.5 м. Для предотвращения структурных помех, камеры не имеют жестких связей друг с другом и с конструкцией здания. Они имеют раздельные фундаменты и установлены на специальные резиновые амортизаторы. Данная особенность конструкции значительно ослабляет структурную передачу шума между смежными камерами. Это приводит к существенному увеличению динамического диапазона при измерениях звукоизоляции, который  варьируется в зависимости от частоты в пределах 45–83 дБ.

Рис. 1 –  Схема звукомерных камер акустического стенда АК 11

В экспериментальных исследованиях использовалась плоская панель из дюраля с толщиной обшивки 1 мм. Излучающая поверхность панели соответствовала размерам проема между реверберационными камерами (1.5×1.5 м). Панель подкреплена силовым набором – 4 шпангоутами и 
9 стрингерами. Шаг шпангоута 495 мм, шаг стрингера 170 мм.

Для определения эффективности вибропоглощающих покрытий были изготовлены три типа опытных образцов материала на основе листового вибропоглощающего материала марки ВТП-1В из термопластичного полиуретана толщиной 2 мм, соединенного с армирующим слоем из листового алюминиевого сплава толщиной 0,5 мм или полимерных композиционных материалов на основе ткани из углеродного волокна либо стекловолокна. В таблице 1 представлены значения поверхностной массы и коэффициента механических потерь при Т=20°С и частоте 100 Гц (на подложке из алюминиевого сплава толщиной 1,0 мм) опытных образцов вибропоглощающего материала.

Таблица 1

Поверхностная масса и коэффициент механических потерь опытных образцов вибропоглощающего материала

| Тип опытных образцов вибропоглощающего материала | Поверхностная масса, кг/м2 | Коэффициент механических потерь |
| --- | --- | --- |
| Образцы с армирующим слоем из алюминиевого сплава | 3,55 | 0,16 |
| Образцы с армирующим слоем на основе ткани из углеродного волокна | 3,2 | 0,14 |
| Образцы с армирующим слоем на основе стеклоткани с углом выкладки наполнителя армирующего слоя 0° | 3,4 | 0,11 |
| Образцы с армирующим слоем на основе стеклоткани с углом выкладки наполнителя армирующего слоя 90° | 3,4 | 0,12 |

Покрытие было изготовлено в виде полосок шириной 40 мм и длиной 450 мм. Средняя масса одной полоски с армирующим слоем из алюминиевого сплава, углеткани и стеклоткани составляла соответственно 64, 57 и 62 г. Перед началом испытаний для удобства работы на все полоски были нанесены маркеры разного цвета, как это показано на рисунке 2.

Рис. 2 – Виды ВПМ и их маркировка

Методика проведения испытаний

В данной работе была определена звукоизоляция и отношение коэффициента потерь на излучение к полному коэффициенту потерь панели при различных вариантах облицовки ее конструктивных элементов.

Методика проведения акустических испытаний

Оценка звукоизоляции проводилась с использованием стандартной процедуры ее определения методом реверберационных камер. В испытаниях использовались следующие средства измерения, вспомогательные устройства и программное обеспечение:

Программно-аппаратный комплекс:

1.	Микрофоны диффузного поля (тип B&K 4942), 10 штук;

2.	Источники звука (тип Yamaha DSR115), 4 штуки;

3.	Многофункциональная система сбора и анализа данных (тип B&K 3560C);

4.	Программное обеспечение PULSE (тип B&K 7700-N10).

Блок-схема системы измерений при определении звукоизоляции приведена на рисунке 3.

Рис. 3 – Блок схема системы измерений при определении звукоизоляции

Вкратце суть методики проведения испытаний по оценке звукоизоляции самолетной панели сводится к следующему. Испытываемая панель устанавливается в проеме между реверберационными камерами. В камерах РК1 и РК2 располагаются по пять микрофонов и по два источника звука. Получение величины звукоизоляции панели происходит в два этапа. Сначала определяется разность средних уровней звукового давления между камерами РК1 и РК2. Для этого в камере РК1 – в интересующих полосах частот создается источниками звука диффузное звуковое поле. В камерах РК1 и РК2 определяются средние уровни звукового давления и находится их разность. После этого в интересующих полосах частот создается источниками звука диффузное звуковое поле в РК2 и определяется время реверберации. В результате получается величина звукоизоляции  панели для рассматриваемой полосы частот:

.                                       (1)

Здесь  – разность средних уровней между РК1 и РК2,  – площадь излучающей в РК2 поверхности,  – время реверберации в РК2,  – объем камеры РК2.

В результате испытаний получены значения звукоизоляции панели в 1/3-октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300 Гц.

Эффект  применения вибропоглощающего материала оценивался как разность звукоизоляции панели с ВПМ и «голой» панели.

Методика проведения виброакустических испытаний

При виброакустических измерениях использовался тот же программно-аппаратный комплекс, что и при проведении акустических испытаний. В дополнение к нему была задействована следующая аппаратура:

5.	Вибростенд (тип B&K 4809);

6.	Усилитель мощности сигнала к вибростенду (тип B&K 2716);

7.	Импедансная головка (тип B&K 8001);

Для проведения виброакустических испытаний была изготовлена подвеска для вибростенда в РК1, показанная на рисунке 4. Особенностью подвески является возможность возбуждения любой точки панели. В данной работе при всех измерениях панель возбуждалась в точке с координатами (0.943;0.61 м) относительно левого нижнего угла панели «белым» шумом в октавных полосах частот.

На вибростенде была установлена импедансная головка. С нее фиксировались значения сигналов с датчиков силы и ускорения.

Рис. 4 – Вибростенд на подвеске (вид со стороны КВУ)

Отношение коэффициента потерь на излучение к полному коэффициенту потерь измеряется при точечном возбуждении обшивки панели вибратором и оценивается по соотношению

,                                                     (2)

где  – звуковая мощность, поглощаемая стенками реверберационной камеры низкого уровня (РК2),  – мощность, поступающая на панель от вибростенда.

определяется по соотношению

,                                            (3)

где  – круговая частота, , T – среднее время реверберации в РК2,  – средний по объему РК2 квадрат звукового давления, V2 – объем РК2,  – параметры воздушной среды в РК2.

измеряется и контролируется во время испытаний с помощью импедансной головки. Для ее определения используется соотношение:

,                                                   (4)

где  – взаимный спектр силы и ускорения в точке возбуждения.

Измерения проводись в два этапа. Сначала с помощью импедансной головки определялась мощность, подводимая на панель от вибростенда, и определялся средний по объему РК2 квадрат звукового давления. Затем измерялось время реверберации в РК2. Далее по соотношениям (2-4) определялось отношение коэффициента потерь на излучение к полному коэффициенту потерь. Анализ проводился в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц.

Полученные значения отношения использовались для оценки «резонансной» звукоизоляции панели при ее возбуждении полем пульсаций давления турбулентного пограничного слоя  в соответствии с соотношением [1]:

.                                     (5)

Здесь  – коэффициент звукопроницаемости при нормальном падении звука;  – плотность собственных частот колебаний конструкции, нормированная плотностью собственных частот колебаний однородной тонкой пластины с теми же линейными размерами;  – функция безразмерных параметров.

Результаты экспериментальных исследований

В таблице 2 приведены значения звукоизоляции голой панели, а на рисунке 5 показаны эффекты ее увеличения при наклеивании в шпации полосок ВПМ различных видов.

Таблица 2

Звукоизоляция голой панели

| f, Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, dB | 18.8 | 15.5 | 16.8 | 18.3 | 16.4 | 19.5 | 19.7 | 20.8 | 21.4 | 21.2 |
| f, Hz | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |  |
| R, dB | 21.7 | 22.1 | 23.7 | 24.5 | 25.4 | 28.2 | 30.2 | 31.8 | 33.3 |  |

В каждом из четырех испытаний с применением ВПМ использовалось 27 полосок. Добавленная масса составляла 1,73 кг, 1.56кг и 1.65 кг соответственно для  материалов с армированием из дюраля, углеволокна и стекловолокна. Из рисунка видно, что эффективность применения ВПМ примерно одинакова для материалов с различным армированием. Незначительным преимуществом в области низких и высоких частот обладает материал с армирующим слоем из стекловолокна. В области частот 1000–2000 несколько более эффективен материал с армирующим слоем на основе углепластика.

Рис. 5 – Эффекты увеличения звукоизоляции панели (a) при облицовке шпаций (b) полосками разных материалов

На рисунке 6 для этих же вариантов панели в октавных полосах частот представлены результаты оценки отношения коэффициента потерь на излучение  к полному коэффициенту потерь  . Здесь же представлены значения, полученные для панели без облицовки. Из этого рисунка видно, что наиболее эффективным является материал с армирующим слоем на основе углеродного волокна.

Рис. 6 – Отношение коэффициента потерь на излучение к полному коэффициенту потерь для голой панели и панели с разными ВПМ

На рисунке 7 представлено сравнение эффектов повышения звукоизоляции панели при ее акустическом возбуждении (R_акуст) и ожидаемого повышения «резонансной» звукоизоляции панели в поле пульсаций давления ТПС (R_тпс) (по результатам измерения отношения коэффициентов потерь при точечном возбуждении панели вибростендом). Результаты приведены для случая, когда шпации панели облицованы полосками наиболее эффективного материала с армирующим слоем на основе ткани из углеродного волокна. Из рисунка можно видеть, что эффективность облицовки бортовой самолетной конструкции, подверженной воздействию турбулентного пограничного слоя,  значительно выше эффективности ее облицовки в случае, когда конструкция подвержена акустическому воздействию. Это объясняется тем, что при акустическом воздействии возбуждаются только длинноволновые формы колебаний конструкции, собственные волновые числа которых удовлетворяют соотношению . Такие формы довольно слабо демпфируются. При механическом возбуждении конструкции, так же как и при возбуждении турбулентным пограничным слоем возбуждается весь спектр ее собственных колебаний, включая коротковолновые формы, которые наиболее эффективно демпфируются вибропоглощающим материалом.

Рис. 7 – Эффекты увеличения звукоизоляции панели при ее облицовке материалом с армирующим слоем на основе ткани из углеродного волокна при ее звуковом (R_акуст) и псевдозвуковом (R_тпс) нагружении

Выводы

Определена эффективность влияния на звукоизоляцию панели и на ее виброакустические характеристики вибропоглощающих материалов с армирующим слоем из различных материалов. Показано, что наиболее эффективным является материал с армирующим слоем на основе ткани из углеродного волокна. Величина эффекта увеличения звукоизоляции в большой степени определяется видом возбуждающего конструкцию поля. Определено, что облицовка шпаций панели полосками ВПМ шириной 4 см приводит к увеличению звукоизоляции панели в области частот 500–2000 Гц  на величину 3–4 дБ при акустическом возбуждении и 8-10 дБ при ее возбуждении турбулентным пограничным слоем.

- Литература

- Ефимцов Б.М., Зверев А.Я. Колебания и акустическое излучение тонкостенных конструкций при неоднородном аэроакустическом возбуждении. Ученые записки ЦАГИ, т.40, №3, М., 2009г.– С. 60–69.

- Zverev, A. and Efimtsov, B. Comparative estimation of acoustic radiation of elasto-inertial structures excited by a turbulent boundary layer for two models of the cross spectrum, Proceedings of the 22th International Congress on Sound and Vibration, Florence, Italy, 12-16 July, (2015).

- Наумкина Н.И., Тартаковский Б.Д., Эфрусси М.М. Экспериментальное исследование некоторых вибропоглощающих материалов, Акуст. ж., 1959, 5, 2, 196-201.

- Кашина В.И., Тютекин В.В. Экспериментальное исследование армированных вибродемпфирующих конструкций, Акуст. ж., 1967, 13, 2, 887-890.

- Edward M., Kerwin J. Damping of flexural waves by a constrained viscoelastic layer. J.Acoust.Soc.America, 1959, 31, 9, 1183-1201.