Комбинированный  звукопоглощающий  материал  
для  двигательных  установок  воздушных  судов

Шульдешов Е.М. 1; Платонов М.М. 1, к.х.н.;

Краев И.Д. 1; Нестерова Т.А. 1

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В данной статье рассмотрены проблемы борьбы с шумом двигательных установок гражданских воздушных судов, являющиеся крайне актуальными в свете  планируемого с 2017 года ужесточения к требованиям по шуму на местности воздушных судов. Для решения данной задачи предложен разработанный во ФГУП «ВИАМ» комбинированный звукопоглощающий материал, сочетающий преимущества традиционных звукопоглощающий конструкций и пористых звукопоглощающих материалов.

Ключевые слова:

звукопоглощающий материал, коэффициент звукопоглощения, частотный диапазон, прочность на сжатие, гигроскопичность, поверхностная плотность.

Keywords:

sound-proof material, factor of sound absorption, frequency range, durability ﻿ on compression, hygroscopicity, surface density.

Нормы по уровню шума на местности, принятые комитетом охраны окружающей среды от воздействия авиации (КАЕП) международной организации гражданской авиации (ИКАО), носят рекомендательный характер, однако большинство развитых стран в случае эксплуатации воздушных судов не соответствующих описанным нормам взимают дополнительный экологический налог, что делает не целесообразным их эксплуатацию. Таким образом развитие гражданской авиации неразрывно связано со снижением шума воздушных судов (ВС).

Одним из наиболее эффективных способов снижения шума двигательной установки (ДУ) является использование в газовоздушных каналах звукопоглощающих конструкций (ЗПК), структура которых оптимизирована таким образом, чтобы распространяемый шум экспоненциально затухал при прохождении в канале, облицованном ЗПК.

В России в настоящее время используют различные модификации резонансных звукопоглощающих конструкций, включающих в себя перфорированную обшивку, заполнитель (сотовый, трубчатый и т.д.) и сплошную заднюю обшивку. Данные конструкции появились в гражданской авиации в 70-х годах прошлого века и получили название однослойных ЗПК. Недостатком данных ЗПК является узкий диапазон рабочих частот. Постоянное ужесточение требований КАЕП ИКАО привели к необходимости создания сначала двухслойных, а затем и трехслойных ЗПК для расширения частотного диапазона эффективного звукопоглощения. Однако увеличение количества слоев привело к значительному увеличению массы и трудоемкости изготовления ЗПК.

Для материалов, применяемых в ЗПК, необходим следующий комплекс свойств: высокие акустические и прочностные характеристики, низкая плотность, устойчивость материала к воздействию загрязнения, воды, агрессивных жидкостей. Важными преимуществами являются возможность изменения акустических характеристик при сохранении массово-габаритных параметров, а так же сохранение технологии создания и прочностных характеристик ЗПК изготовленного с применением материала.

За рубежом для решения описанной задачи фирмой Hexcel (США) был разработан материал, представляющий собой сотовый заполнитель с расположенной в каждой ячейке воздухопроницаемой мембраной, выступающей в качестве акустической сетки, получившей название Acousti-Cap. Данная компоновка позволила значительно расширить частотный диапазон эффективного звукопоглощения однослойных ЗПК с применением Acousti-Cap, при этом снизив вес и трудоемкость изготовления по сравнению с двухслойными и трехслойными ЗПК. При этом имеется возможность изменение акустических характеристик в процессе создания двигателя без существенного изменения прочностных и массово-габаритных характеристик.

Во ФГУП ВИАМ был разработан звукопоглощающий материал для предназначенный для применения в ЗПК ДУ ВС, состоящий из сот стеклосотопласта марки ССП-1-8Т и звукопоглощающего элемента, пропитанного гидрофобизирующим составом, расположенным внутри сот таким образом, чтобы достичь максимальных акустических характеристик при минимальной поверхностной плотностью. Материалу присвоена марка ВЗМК-1.

Структура ВЗМК-1 пояснена на рисунке 1 (изометрическая проекция) и рисунке 2 (вид сбоку). Цифры на фигурах обозначают:

1 – наполнитель;

2 – слой ячеистой структуры (сотопласт);

3, 4 – воздушные полости.

Рис. 1 – Изометрическая проекция звукопоглощающего материала

Рис. 2 – Звукопоглощающий материал вид сбоку

Звукопоглощающий материал ВЗМК-1 имеет рабочую температуру 
150°С, среднюю поверхностную плотность 3800 г/м2, объемную плотность 0,12–0,14 г/см3, влагопоглощение при φ=98% (в течение трех суток) в среднем 0,86% и является трудносгорающим (что удовлетворяет требованиям АП-25).

Коэффициент звукопоглощения материала ВЗМК-1 представлен в таблице 1.

Таблица 1

Коэффициент звукопоглощения материала ВЗМК-1

в диапазоне частот от 800 до 5000 Гц

| Частота, Гц | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент звукопоглощения | 0,71 | 0,94 | 0,99 | 0,90 | 0,80 | 0,82 | 0,89 | 0,98 | 0,85 |

В настоящее время во ФГУП «ВИАМ» налажен серийный выпуск  ВЗМК-1. Процесс изготовления включает  разрезание и размещение звукопоглощающего наполнителя, размеры которого выбираются заказчиком внутри слоя ячеистой структуры и приклеивание указанного наполнителя к стенкам ячеек, при этом разрезают и размещают внутри слоя ячеистой структуры звукопоглощающий наполнитель не отдельной ячейки, а всей панели за одну операцию. Звукопоглощающий наполнитель располагают на заданной высоте посредством вдавливания поверх него второго слоя из полимерного материала, с последующим его удалением, после чего проводят гидрофобизацию звукопоглощающего наполнителя и его приклеивание к стенкам ячеек посредством пропитки раствором на основе фтор- или кремнийорганического каучука.

Применение серийно производимого стеклосотопласта и предложенной компоновки материала (со свободными от наполнителя торцами, представляющими собой ребра сотопласта) позволяет сохранить существующую технологию изготовления ЗПК, а так же заложенную в них прочность, что значительно снижает стоимость внедрения материала, а так же повышает качество выпуска первых партий  конструкций.

В процессе создания ДУ от расчетов и чертежей до серийного изделия, как правило, происходит изменение характеристик ДУ (например, площади размещения ЗПК, изменение оборотов двигателя на определенных режимах и т.д.), что требует акустической доводки разработанной ДУ с утвержденными прочностными и массово-габаритными характеристиками.

Применяемые на данный момент резонансные ЗПК характеризуются четырьмя основными геометрическими параметрами: диаметром отверстий, толщиной перфорированного листа, процентом перфорации (отношение площади отверстий к площади перфорированного листа) и высотой сот. Таким образом, можно сделать вывод, что при настройке ЗПК резонансного типа, в процессе доводки ДУ может привести к изменению прочности, что является нежелательным фактором.

Иная картина наблюдается при использовании ЗПК с применением ВЗМК-1 – за счет наличия внутри ячеек сотопласта наполнителя гомогенного типа, присутствует как поглощение диссипативного так и резонансного типа, что дает во-первых, широкий рабочий диапазон, а также позволяют проводить настройку акустических характеристик материала без изменения параметров, влияющих на прочность, таких как толщина и пористость наполнителя, а так же его расположение в ячейке.

Таким образом можно сделать вывод, что ЗПК с применением  ВЗМК-1 обладает преимуществами как традиционных резонансных ЗПК (высокая прочность и стойкость к эксплуатационным воздействиям) так и зарубежного аналога (отсутствие необходимости изменения технологии изготовления ЗПК с применением нового материала, возможность настройки акустических характеристик без изменения массово-габаритных характеристик), хотя в отличии от перечисленных материалов и конструкций поглощение шума происходит по иному принципу, сочетающему резонансное и диссипативное поглощение.