УДК 544.032.65:536.2:536.4:621.762.04

Получение  градиентных  материалов  селективным  лазерным плавлением:  эксперимент,  моделирование,  технология

Manufacturing  of  gradient  materials  by  selective  laser 
melting:  experiment,  simulation  and  technology

Кривилев М.Д. 1, к.ф.-м.н.; Гордеев Г.А. 1; Анкудинов В.Е. 1;

Шутов И.В. 1; Ипатов А.Г. 1, к.т.н.; Матвеева Ю.Ю. 1;

Харанжевский Е.В. 1, д.т.н.

Krivilyov Mikhail, Gordeev Georgii, Ankudinov Vladimir,

Shutov Ilya, Ipatov Alexey, Matveeva Yulia, Kharanzhevskiy Evgeniy

mk@udsu.ru; gordeevgeorgii@gmail.com; vladimir@ankudinov.org;

shutiny@gmail.com; eh@udsu.ru

1Институт математики, информатики и физики, 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

1Institute of Mathematics, Informatics and Physics, Udmurt State University, Izhevsk

Аннотация

В работе рассмотрены результаты экспериментальных и теоретических исследований процессов селективного лазерного плавления (СЛП), на основании которых разработана и внедрена на нескольких промышленных предприятиях РФ технология производства градиентных материалов и покрытий.

Ключевые слова:

метод селективного лазерного плавления; композитные порошки; теплоперенос; многомасштабное моделирование; градиентные материалы.

Abstract:

In this paper, the results of experimental and numerical study of selective laser melting (SLM) are discussed. A new technology for manufacturing of gradient materials by SLM is developed and implemented at different industrial companies.

Keywords:

selective laser melting; composite powders; heat transfer; mutiscale simulation; gradient materials.

Реферат

Показано, что применение трехмасштабного численного моделирования процессов тепло- и массопереноса, сопряженных с  фазовыми превращениями, в пористой порошковой среде при действии лазерного излучения позволяет прогнозировать характеристики материалов, полученных аддитивными технологиями. Приведены примеры расчета эффективных теплофизических характеристик, термических градиентов, скоростей нагрева и закалки, характерных времен затвердевания зоны оплавления с использованием предложенного метода. На основе метода селективного лазерного плавления развит метод высокоскоростного лазерного плавления, который позволяет получать градиентные материалы с улучшенными триботехническими и каталитическими свойствами. Приведен пример решения и внедрения конкретной производственной задачи методами аддитивных технологий.

Введение

Развитие лазерной техники в последние десятилетия привело к созданию ряда перспективных промышленных технологий. К их числу  относится лазерный синтез функциональных покрытий на основе композитных металлических [1, 2] и металл-керамических [3] порошковых смесей. Улучшенные механические и электрохимические свойства получаемых покрытий объясняют их широкое применение в машиностроении, химической промышленности, медицине и энергетике [4, 5]. Обзоры [3, 6] последних достижений и методов в области создания композитных покрытий показывают их высокую практическую значимость и приемлемую себестоимость. Важную роль в дальнейшем развитии этой технологии играет создание теоретических основ синтеза композитных материалов. В части моделирования физико-химических процессов следует отметить работы российских групп [7, 8, 9] в последние годы, что привело к лучшему пониманию механизмов компактирования порошковых смесей.

В работе [10] нами предложен метод высокоскоростного лазерного плавления (ВЛП) композитных металлических порошков Fe-Ni, основанный на сверхбыстром лазерном нагреве локального участка порошкового слоя и последующем скоростном отводе тепла вглубь образца, при этом время одного цикла “нагрев-охлаждение”' составляет порядка 10-5 с. Обработка осуществляется при высоких значениях градиента температуры, поэтому предъявляются особые требования к подготовке порошка. Порошковая металлическая или композитная смесь подвергается размолу в высокоэнергетической шаровой мельнице планетарного типа до достижения размера частиц порошка не более 1 мкм. Следовательно, уменьшается и толщина каждого слоя многослойного покрытия. Высокая локальность скоростной лазерной обработки ультрадисперсных материалов позволяет избежать недостатков, присущих традиционным ЛС и ЛП технологиям, таким как термические напряжения, крупные поры, неровность поверхности с высокой шероховатостью. На стадии охлаждения после действия лазерного импульса происходит неравновесное высокоскоростное затвердевание расплавленной части порошка с формированием метастабильного структурного состояния. Особенностью структуры является система связанных пор разного масштаба: от наноразмерных пор до пор размером в несколько микрометров. Результаты исследований структуры показывают сложную зависимость структурных параметров спечённых слоёв от режимов лазерного излучения. Конечная пористость полученных покрытий зависит как от режимов лазерной обработки порошка, так и от химического состава порошковой смеси и распределения частиц по размеру. Твердость и износостойкость покрытий может сильно варьироваться при изменении энергетических характеристик лазерного излучения. Достижение оптимальных значений пористости и твердости спечённых покрытий позволяет повысить износостойкость в условиях как абразивного, так и нормального окислительного изнашивания в ряде случаев более чем на два порядка по сравнению со сплошными поверхностями деталей из таких же сплавов, что и наносимое покрытие. Кроме того полученные покрытия обладают уникальными электрохимическими свойствами [11]. Расчеты режимов лазерного плавления и оптимизация на их основе параметров обработки приведены в наших предыдущих работах [12–15].

Динамика консолидации металлических порошков и прогнозирование остаточной пористости в аддитивных технологиях

Процессы консолидации очень важны в аддитивных технологиях (АТ), поскольку механические свойства металлических изделий, полученных методом селективного лазерного плавления (СЛП), сильно зависят от остаточной пористости. В докладе представлены результаты комплексного анализа механизмов консолидации порошка при лазерном нагреве. Экспериментально исследована консолидация порошков железа в широком диапазоне режимов обработки методом высокоскоростного лазерного плавления (ВЛП) [10, 14, 16]. Характерная морфология поперечного сечения приведена на Рис. 1. Наблюдаются морфологии как с высокой остаточной пористостью (Рис. 1 (а, б)), так и беспористые образцы (Рис. 1 (г)).

Теоретически выполнен анализ сопряженного многофазного течения, переноса тепла и фазовых переходов в зоне оплавления методом фазового поля, адаптированным для АТ [17]. Расчет динамики консолидации порошкового слоя приведен на Рис. 2. Нелинейный характер процесса виден при средних и поздних стадиях консолидации. Отличительной особенностью процесса является то, что после объединения газовых пор в газовые пузыри они не выводятся на поверхность, а удерживаются в расплаве течением. В результате завершение консолидации существенно задерживается. Таким образом, механизм консолидации является двухступенчатым. На первой стадии длительностью до 10 мс происходит объединение газовых пор в газовые включения. Далее в интервале 
200–500 мс реализуется вывод газовых включений на поверхность.

Дополнительно изучен механизм консолидации при различных давлениях в зоне плавления. Показано, что переход к короткоимпульсной обработке способствует лучшей усадке порошка при сохранении подводимой энергии излучения. Изучены различные варианты упаковки частиц, включая одно- и двухмодальное распределения частиц по размерам. В работе исследовано увеличение скорости усадки и понижение остаточной пористости при использовании двухмодального распределения.

Рис. 1 – Металлографические изображения микрошлифов поперечного сечения образцов с одиночной дорожкой порошка карбонильного железа при разных параметрах лазерной обработки: а) Eimp= 2.2 Дж, τimp=4 мс, Rb=200 мкм, v=10 мм/с; б) Eimp= 1.1 Дж,  τimp=4 мс, Rb=200 мкм, v=10 мм/с; в) Eimp= 1.6 Дж,  τimp=4 мс, Rb=200 мкм, v=10 мм/с; г) Eimp= 3.4 Дж,  τimp=1.5 мс, Rb=400 мкм, v=20 мм/с. Мощность и длительность импульса Eimp и τimp  соответственно. Эффективный радиус и скорость сканирования лазерного луча Rb и v соответственно. Частота излучения υ=50 Гц. Использована стальная подложка толщиной 150 мкм

Рис. 2. Моделирование механизма консолидации порошка карбонильного железа. Красный и синий цвет соответствуют жидкой и газообразным фазам соответственно. Размер частиц порошка до плавления 4 мкм. Детальное описание модели и результатов приведено в [17]

Оптимизация процесса импульсного СЛП порошка железа

Проведенные исследования показали, что результаты моделирования плавления порошка при единичных лазерных импульсах можно интерполировать на весь интервал импульсной обработки СЛП. Благодаря такому анализу в работе подобраны оптимальные параметры лазерной обработки: Jmax – пиковая плотность мощности лазера, τimp – время лазерного импульса и Rb – эффективный радиус лазерного луча. Моделирование процесса СЛП осуществляюсь с помощью решения системы уравнений в частных производных, описывающих процесс теплопереноса, консолидации и усадки металлического порошка на макроскопическом масштабе [18]. Решение представленной системы осуществлялась с помощью компьютерного моделирования в коммерческом пакете COMSOL Multiphysic, использующем метод конечных элементов для решений уравнений в частных производных.

При моделировании СЛП-процессов в качестве исследуемой системы выбран порошок карбонильного железа с насыпкой h=100 мкм. Размеры частиц железного порошка составляют 3-6 мкм, что позволяет получить однородный насыпной слой с ε=0,62. Процесс СЛП оптимизировался по скорости качественного оплавления порошка. В первом приближении в качестве критерия качественного оплавления примем, что порошковый слой полностью оплавляется и формирует контактную зону с предыдущим слоем (подложкой). При этом температура в процессе СЛП не достигает температур, при которых начинается интенсивное кипение металлического порошка. В дальнейшем критерий качественного оплавления может уточняться, когда делаться акцент не только на скорости сплавления, но и на других характеристиках сплавленного слоя, например, на hm – глубине проплавления в подложку или  led – длине краев сплавленного трека и других. После визуализации серий компьютерных расчетов были получены диаграммы рациональных параметров лазерной обработки при СЛП (Рис. 3).

Рис. 3 – Диаграммы рациональных режимов лазерной обработки при СЛП железа: (сверху) зависимость оптимального значения параметра времени импульса τimp от параметров лазерной обработки, где Jmax  – пиковая плотность мощности лазера, Rb – эффективный радиус лазерного луча; (снизу) зависимость площади сплавленного порошка с подложкой Smelt в результате единичного лазерного импульса с параметрами лазерной обработки (Jmax, Rb) и τimp

Оценивая максимальную площадь сплавленного порошка с подложкой, необходимо учитывать также период лазерной генерации Timp при многоимпульсной обработке. Для оценки периода лазерной генерации Timp использовалась аналитическое приближение для релаксации теплового поля после мгновенного нагрева сплошной неограниченной подложки точечным источником тепла [19]:

| , | (1) |
| --- | --- |

где Tmax – максимальная температура, до которой будет релаксировать тепловое поле между лазерными импульсами, Tamb – температура окружающей среды, χ – коэффициент температуропроводности, ρ – плотность материала, Cp – теплоемкость материала. Формула (1) показывает степенную зависимость от настройки параметра энергии лазерного импульса Eimp. Оценивая скорость сплавления во всем порошком слое, важно учитывать как параметр Smelt (Рис.3), так и Eimp. Параметр τimp важен в меньшей степени.

Оптимальные параметры обработки порошка карбонильного железа можно оценить из Рис. 4 и формулы (1). В дальнейшем подбор других параметров лазерной обработки (расстояние между импульсами limp, расстояние между треками ltr) осуществлялся с помощью аналитических приближений или численного моделирования.  Таким образом, был разработан способ подбора оптимальных параметров лазерной обработки при СЛП порошка железа, где оптимизация проходила по скорости качественного оплавления порошка.

Рис. 4 – Диаграммы оптимальных режимов лазерной обработки при СЛП карбонильного железа: (сверху) зависимость энергии импульса Eimp от параметров лазерной обработки, где Jmax  – пиковая плотность мощности лазера, Rb – эффективного радиуса лазерного луча; (снизу) Snom, максимальная оценка скорости качественного сплавленная порошкового слоя с подложкой в зависимости от параметров лазерной обработки: (Jmax, Rb) и τimp

Антифрикционные металлометаллические композиционные материалы для высоконагруженных узлов трения, полученные методом селективного лазерного плавления

В работе получены результаты исследования микроструктуры, механических и триботехнических свойств изделий из металлометаллических композиционных материалов, сформированных высокоскоростным селективным лазерным плавлением [10, 14]. Основной целью разработки данных материалов являлось значительное увеличение нагрузочной способности и снижение коэффициента трения антифрикционных сплавов систем Sn-Cu. Описание структурно-фазовых превращений в зависимости от состава порошка и параметров лазерной обработки позволили детально описать механизмы формирования механических и триботехнических свойств получаемых компактов.

В работе использовался метод насыпки и выравнивания порошка, традиционный для метода селективного лазерного плавления. Толщина каждого слоя порошка составляла 100 мкм. Для получения конечной композиционной структуры подбирали дисперсный состав, способ смешивания и содержание компонентов на основе баббита марки Б83 и чистой меди (99,95%).  В качестве подложки использовали лист из нержавеющей стали, толщиной 2 мм.

Экспериментальное исследование образцов включало результаты рентгеноструктурного анализа, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии. Было установлено, что высокие скорости затвердевания при лазерной обработке приводят к формированию сильнонеравновесной структуры, в составе которой содержатся как наноразмерные включения интерметаллидов Sn-Cu различного стехиометрического состава, так и широкая гамма твердых растворов Sn(Cu). Такая структура может быть охарактеризована как металлометаллический композиционный материал. Детальное описание особенностей формирования композиционной структуры при высокоскоростном лазерном воздействии позволило обосновать низкое значение коэффициента трения, а также повышение нагрузочной способности в 2,5 раза в условиях гидродинамического трения и в 5 раз в условиях сухого трения  по сравнению с материалами, полученными в равновесных условиях.

Авторы выражают признательность за финансовую поддержку РФФИ, проект офи-м №14-29-10282, Министерству образования и науки РФ, проект № 2049 в рамках госзадания, ФГБУ  «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» по программе «УМНИК» и Российскому космическому агентству за частичную поддержку в рамках космических экспериментов «Перитектика» и «Кинетика».

Литература

1. Kruth J.P. Material incress manufacturing by rapid prototyping techniques // CIRP Ann. 1991. Vol. 40, N 2. P. 603–614.

2. Abe F., Osakada K., Shiomi M., Uematsu K., Matsumoto M. The manufacturing of hard tools from metallic powders by selective laser melting // J. Mater. Process. Technol. 2001. Vol. 111, N 1-3. P. 210–213.

3. Viswanathana V., Lahab T., Balanib K., Agarwalb A., Seala S. Challenges and advances in nanocomposite processing techniques // Mater. Sci. Eng. R. 2006. Vol. 54, N 5-6. P. 121–285.

4. Bourell D.L., Marcus H.L., Barlow J.W., Beaman J.J. Selective laser sintering of metals and ceramics // Int. J. Powder Metall. 1992. Vol. 28, N 4. 
P. 369–381.

5. Kruth J.P. Selective laser melting of iron-based powder // J. Mater. Process. Technol. 2004. Vol. 149. P. 616–622.

6. Шишковский И.В. Лазерный синтез функциональных мезоструктур и объемных изделий. Москва: Физматлит, 2009.

7. Князева А.Г., Сорокова С.Н., Поболь А.И., Горанский Г.Г. Моделирование процесса импульсного электроконтактного спекания твердосплавных порошковых композиций // Химическая физика и мезоскопия, Т. 17, №2, 2015, С. 239–252.

8. Гришаев Р.В., Мирзаде Ф.Х., Хоменко М.Д. Численное моделирование кинетики плавления микрочастиц при селективном лазерном спекании //Перспективные материалы. 2011. № 10. С. 135–142.

9. Кривилев М.Д., Афлятунова Д.Д., Анкудинов В.Е., Гордеев Г.А. Многомасштабное теоретическое описание структурообразования в ультрадисперсных системах //  Материаловедение, №1 за 2012, C. 2–6.

10. Харанжевский Е.В., Кривилев М.Д. Лазерное спекание нанокомпозитов Fe-Ni // Физика металлов и металловедение, т. 111, №1, 2011, С. 54–63.

11.  Решетников С.М., Харанжевский Е.В.,  Кривилев М.Д., Садиоков Э.Е.. Коррозионно-электрохимическое поведение композитных слоев на основе железа, полученных лазерным спеканием // Коррозия: металлы, защита, 2010, №9, С. 33–37.

12. Gordeev G.A., Ankudinov V.E., Krivilyov M.D., Kharanzhevskiy E.V. Optimization of processing parameters in laser sintering of metallic powders //  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2012, Vol. 27, 012079, 7 p. DOI:10.1088/1757-899X/27/1/012079.

13. Кривилев М.Д., Харанжевский Е.В., Гордеев Г.А., Анкудинов В.Е. Управление лазерным спеканием металлических порошковых смесей / Управление большими системами. Выпуск 31. М.: ИПУ РАН, 2010. 
С. 299–322.

14. Кривилев М.Д., Харанжевский Е.В., Лебедев В.Г., Данилов Д.А., Данилова Е.В., Галенко П.К. Синтез композитных покрытий при высокоскоростном лазерном спекании металлических порошковых смесей // Физика металлов и металловедение, 2013, Т. 114, № 10, С. 871–893.

15. Анкудинов В.Е., Галенко П.К., Кропотин Н.В., Кривилев М.Д. Функционал атомной плотности и диаграмма структур в модели кристаллического фазового поля // Журнал экспериментальной и теоретической физики, том 149, вып. 2, 2016, С. 343–356.

16. Патенты на изобретение РФ № 2443506, 2513670, 2514233, 2518466, №2553737, 2588962.

17. Krivilyov М.D, Mesarovic S.Dj., Sekulic D.P. Phase-field model of interface migration and powder consolidation in additive manufacturing of metals // Journal of Materials Science. 52 (8) (2017) 4155-4163.

18. Гордеев Г.А., Кривилев М.Д., Анкудинов В.Е., Харанжевский Е.В., Богданов А.А. Компьютерное моделирование селективного лазерного плавления порошка карбонильного железа // Материалы II Международной Конференции "Аддитивные технологии: настоящее и будущее", 16 марта 2016 г., Москва, ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, 2016. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 15 c.

19. Карслоу Г., Егер Д. Теплопроводность твердых тел // Издательство «Наука», М.  1964, 488 с.