УДК 678.073

Термопластичные  полимерные  материалы  для  FDM  и  SLS аддитивного  производства

Thermoplastic  polymer  materials  for  FDM  and  SLS 
additive  manufacturing

Ларионов С.А. 1; Петрова Г.Н.1, к.т.н.; Платонов М.М.2, к.х.н.

Larionov Sergey Alexandrovich, Petrova Galina Nikolaevna,

Platonov Maxim Mihailovich

50and50@mail.ru; petrovagn@viam.ru; plmm@bk.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

2 ООО «Химпродукт»

Аннотация:

В статье представлен перечень существующих технологий аддитивного производства изделий из полимерных материалов с их кратким описанием. Рассмотрены преимущества и недостатки наиболее популярных из них. Описаны достижения ФГУП «ВИАМ» в области разработки материалов для FDM и SLS аддитивного производства.

Ключевые слова:

3Д печать, материалы для аддитивных технологий, полиамид 12, полимерные порошковые композиции, селективное лазерное сплавление, модифицированный поликарбонат.

Abstract:

The article presents a list of existing technologies additive manufacturing of polymeric materials with a brief description. The advantages and disadvantages of the most popular ones. Presented achievements of VIAM in the field of development of materials for FDM and SLS additive manufacturing.

Keywords:

3D printing, materials for additive technologies, polyamide 12, polymer powder composition, selective laser sintering, a modified polycarbonate, fused deposition modeling.

Реферат

Тот факт, что методами FDM и SLS возможно получать функциональные детали, а так же перспективы использования широкой номенклатуры термопластов, в том числе со специальными свойствами, явилось предпосылками наших исследований в области создания материалов для данных аддитивных технологий.

Известно, что наиболее популярным SLS материалом является порошковый полиамид. Этот материал применяется для создания макетов, масштабных копий, функциональных моделей, т. е. моделей способных выполнить свою функцию, как деталь машины или устройства.

Основным подходом к созданию полимерных порошковых композиций на основе полиамида 12 (ПА12) был выбран метод, основанный на растворении гранулированного ПА12 в растворителе в присутствии центров кристаллообразования с последующей кристаллизацей полиамида.

Исследования показали, что введение небольшого количества минеральных наполнителей в качестве центров кристаллообразования позволяет получать порошковые композиции с более узким распределением частиц, не прибегая к дополнительной стадии рассева.

С целью оценки возможности переработки методом селективного лазерного сплавления произведено опробование разработанной термопластичной порошковой композиции на установке селективного лазерного сплавления порошков полиамидов и полистирола – «Formiga P110».

Помимо композиции для SLS технологии во ФГУП «ВИАМ» разработан материал на основе поликарбоната, модифицированного антипиреном и добавками, улучшающими его текучесть и технологичность для  3Д печати методом FDM. Данный материал  имеет в 2 раза больший ПТР по сравнению с исходным поликарбонатом, а также является самозатухающим и отвечает требованиям АП-25 по пожаробезопасности.

Введение

Работа выполнена в рамках реализации комплексного научного направления 13.2.: Конструкционные ПКМ («Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года») [1–4].

В настоящее время в связи с достижениями в области цифровых технологий и оборудования мировая инженерная наука претерпевает революционное развитие аддитивных технологий создания деталей и элементов конструкций.

Данные технологии позволяют быстро изготовить трехмерные опытные образцы конструкции, которые невозможно изготовить с применением традиционной технологии и проанализировать их свойства до начала массового производства.

Аддитивные технологии сегодня становятся мощным средством сокращения времени технологической подготовки производства, изготовления и повышения качества создаваемых объектов при переходе к производству новых изделий в авиастроении, машино- и приборостроении.

В настоящее время можно выделить следующие технологии послойного синтеза объектов [5–10]:

Технологии, основанные на  фотополимеризации:

- SLA (Stereo Lithography Apparatus) стереолитография - облучение слоя фотополимера УФ-лазером;

- PolyJet - напыление головкой капель фотополимера и засветка УФ-лампами через маску;

- MJM (Multi Jet Modeling) - многоструйное нанесение светочувствительного полимера с последующей засветкой.

Технологии, основанные на спекании и склеивании порошков и листовых материалов:

- SLS (Selective Laser Sintering) - спекание лазером порошков,

- InkJet - напыление головкой капель связующего, отверждающего порошок;

- LOM (Laminated Object Manufacturing) - склеивание и резка листовых материалов.

Технологии, основанные на тепловой обработке твёрдых материалов:

- FDM (Fused Deposition Modeling) - выдавливание расплавленной полимерной нити;

- DodJet - напыление головкой нагретого полимера и фрезерование.

Наиболее распространенными и имеющими достаточно большие области применения являются следующие методы аддитивного производства из полимерных материалов: SLA, SLS, FDM.

SLA (stereo lithography apparatus – Стереолитография

Технология подразумевает использование в качестве материала светочувствительного полимера. Фотополимер затвердевает только в том месте, где произошла засветка УФ излучением. Затем новый слой полимера наносится на затвердевший слой, и новый контур намечается лазером. Процесс повторяется до завершения построения детали.

SLS (selective laser sintering) – Селективное лазерное сплавление

Суть данного метода заключается в том, что тонкий слой порошка равномерно распределяется по поверхности основания камеры, где поддерживается инертная газовая атмосфера, которая предотвращает окисление порошка при нагреве. Под действием лазерного излучения частицы порошка плавятся, образуя монолитный слой. После формирования слоя основание камеры опускается на величину, соответствующую толщине слоя. Процесс многократно повторяется до завершения сплавления всех слоев согласно компьютерной модели. После сплавления последнего слоя блок медленно охлаждают.

FDM (fused deposition modeling) – Печать расплавленной полимерной нитью

Термопластичная нить диаметром 1,75 мм подаётся в экструзионную  головку, в которой нагревается до вязко-текучего состояния и выдавливается через сопло диаметром 0,1–0,3 мм на неподвижное основание по заданной траектории. Последующие слои ложатся на предыдущие и затвердевают по мере охлаждения. Детали, размеры которых превышают габариты рабочей зоны, можно изготавливать частями с последующей сборкой или склеиванием.

Ключевые преимущества и недостатки рассматриваемых технологий представлены в таблице 1.

Таблица 1

Преимущества и недостатки аддитивных технологий

| Техно логия | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| SLA | - Высокая точность позиционирования; - Высокое качество поверхности деталей; - Изготовление моделей любой сложности (тонкостенные и мелкие детали); - Довольно высокая, по сравнению с другими технологиями, скорость создания объекта; - Отсутствие технологических проблем с печатью (перегрев, расслаивание, обрушение под весом, сбой маршрута головки, плохое прилипание, отклеивание углов). | - Невысокая физическая прочность изготовленных объектов; - Ограничения в выборе материалов (только фотополимеров); - Необходимость в ультрафиолетовой засветке объекта после печати, для окончательного затвердевания; - Высокая стоимость оборудования. |
| SLS | - Возможность осуществлять печать объектов без использования поддерживающих структур, под нависающими поверхностями; - Возможно изготавливать функциональные изделия из полиамида. | - Высокая стоимость оборудования и расходных материалов; - Сложность и громоздкость оборудования; - Низкая влагостойкость полиамида. |
| FDM | - Возможность использования широкого ряда термопластов; - Низкая стоимость оборудования и расходных материалов; - Простая в изготовлении и ремонте механическая часть устройства; - Возможность использования обширной палитры цветов для печати. | - Ярко выраженная шероховатость поверхности. - Необходимость подбора адгезивного слоя основания для печати; - Возможны коробления деталей; - Необходимость в поддержках; - Чувствительность к перепадам температур во время процесса печати. |

Возможность получения функциональных детали методами FDM и SLS, а так же перспективы использования широкого ряда термопластичных материалов, в том числе имеющих специальные свойства, стимулируют исследования в области создания материалов для данных аддитивных технологий.

Ввиду того, что отечественных термопластичных порошковых композиций для переработки в изделия методом селективного лазерного сплавления на сегодняшний день не существует, их разработка является крайне актуальной задачей. Настолько же актуален и вопрос создания установок для переработки порошковых композиций в детали методом селективного лазерного сплавления.

Наиболее популярным модельным SLS материалом является порошковый полиамид. Этот материал применяется для создания макетов, масштабных копий, функциональных моделей, т. е. моделей, способных выполнить свою функцию, как деталь машины или устройства.

Полиамид относится к классу термопластичных полимеров и активно используется в элементах конструкций изделий авиационной техники, в том числе, отвечающих требованиям АП-25 по пожарной опасности [5–8].

Для изготовления порошковых композиций для SLS в работе были использованы гранулированные полиамиды ПА12Л и Rilsamid PA12. В качестве среды для растворения гранулята и кристаллизации порошков использованы растворители отечественного производства. В качестве центров кристаллообразования, для регулирования структуры, были опробованы следующие минеральные наполнители: наноразмерный диоксид кремния (аэросил), диоксид титана (TiO2), диоксид церия (CeO2), оксид алюминия (Al2O3).

Для создания полимерных порошковых композиций был выбран метод, основанный на растворении гранулированного полиамида в присутствии центров кристаллообразования с его последующей кристаллизацией. Были изготовлены экспериментальные образцы термопластичной порошковой полимерной композиции на основе полиамидов ПА12Л и Rilsamid PA12.

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии проведены исследования температур фазовых переходов образцов термопластичных порошковых композиций на основе полиамидов ПА12Л и Rilsamid PA12 (табл. 2).

Таблица 2

Свойства порошковых композиций на основе полиамида.

| Состав композиции | Температура плавления, °С | Температура кристаллизации, °С | Tпл-Ткр, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| Rilsamid PA12 | 181 | 152 | 29 |
| Rilsamid PA12+0,1% SiO2 | 181 | 153 | 28 |
| ПА-12Л | 190 | 169 | 21 |
| ПА-12Л+0,1% SiO2 | 198 | 171 | 27 |
| ПА-12Л+1% SiO2 | 198 | 176 | 22 |
| ПА-12Л+0,1% CeO2 | 199 | 175 | 24 |
| ПА-12Л+1% CeO2 | 188 | 168 | 20 |
| ПА-12Л+0,1% TiO2 | 188 | 170 | 18 |
| ПА-12Л+1% TiO2 | 190 | 165 | 25 |
| ПА-12Л+ 20 % Al2O3 | 200 | 169 | 31 |
| PA2200 (EOS), Германия | 184 | 153 | 31 |

Установлено, что температура плавления порошковых композиций на основе Rilsamid PA12 ниже, чем у композиций на основе ПА-12Л как исходной, так и содержащей наполнители. Такие наполнители, как Al2O3, CeO2 и наноразмерный SiO2 (аэросил), увеличивают температуру плавления порошковой композиции на основе ПА-12Л. Также установлено, что композиции  исходного Rilsamid PA12 и содержащего 0,1% аэросила, а также композиция на основе ПА-12Л с 20% Al2O3 имеют самые высокие значения разницы между точками плавления и кристаллизации (28–31°С). Таким образом, по характеристике разницы между температурами плавления и кристаллизации композиции на основе ПА-12Л и Rilsamid PA12 сопоставимы с PA2200 (EOS).

Методом сканирующей электронной микроскопии проведены исследования микроструктуры экспериментальных образцов термопластичных порошковых композиций на основе полиамидов ПА12Л и Rilsamid PA12. На рисунках 1.0–7.1 представлены наиболее значимые результаты.

| Рис. 1.0 – Структура порошка Rilsamid PA12 | Рис. 1.1 – Распределение по диаметру агрегатов частиц порошка Rilsamid PA12 |
| --- | --- |
| Рис. 2.0 – Структура порошка ПА12Л | Рис. 2.1 – Распределение по диаметру агрегатов частиц порошка ПА12Л |
| Рис. 3.0 – Структура порошка ПА12Л с добавлением 0,1% аэросила. | Рис. 3.1 – Распределение по диаметру агрегатов частиц порошка ПА12Л+0,1% аэросила |
| Рис. 4.0 – Структура порошка ПА12Л с добавлением 0,1% диоксида титана (TiO2) | Рис. 4.1 – Распределение по диаметру агрегатов частиц порошка ПА12Л+0,1% диоксида титана (TiO2). |
| Рис. 5.0 – Структура порошка ПА12Л с добавлением 20% оксида алюминия (Al2O3) | Рис. 5.1 – Распределение по диаметру агрегатов частиц порошка ПА12Л+20% оксида алюминия (Al2O3) |
| Рис. 6.0 – Структура порошка ПА12Л ускоренное охлаждение | Рис. 6.1 – Распределение по диаметру агрегатов частиц порошка ПА12Л, ускоренное охлаждение |
| Рис. 7.0 – Структура порошка PA2200 фирмы EOS | Рис. 7.1 – Распределение по диаметру частиц порошка PA2200 фирмы EOS |

Из микрофотографий видно, что порошок PA2200 фирмы EOS 
(Рис. 7.0–7.1) имеет частицы размером от 18 до 90 мкм и сглаженную поверхность. Это может свидетельствовать о постобработке порошка посредством механического воздействия с последующим рассевом композиции.

Установлено, что введение небольшого количества минеральных наполнителей в качестве центров кристаллообразования, позволяет получать порошковые композиции с более узким распределением частиц по диаметру, не прибегая к дополнительной стадии рассева.

С целью оценки возможности переработки методом селективного лазерного сплавления (SLS) произведено опробование разработанной термопластичной порошковой композиции на установке «Formiga P110». В результате опробования методом селективного лазерного сплавления из термопластичной порошковой композиции получены тестовые образцы (рисунок 8).

Рис. 8 – Тестовые образцы, полученные методом селективного лазерного сплавления из разрабатываемой термопластичной порошковой композиции

Установлено, что порошковая полимерная композиция может перерабатываться методом SLS, что позволяет использовать ее в качестве альтернативы импортному аналогу – полимерной композиции РА2200 фирмы EOS (Германия).

Развитие аддитивной FDM технологии  направлено на оптимизацию параметров синтеза деталей (выбор оптимального адгезивного слоя, толщины монослоя, скорости печати, ориентации полимерной нити при печати), а также на решение следующих материаловедческих задач: создание материалов со специальными свойствами, снижение усадки, оптимизация текучести расплава [15–17].

Помимо порошка для SLS аддитивной технологии во ФГУП «ВИАМ» разработан материал на основе поликарбоната, модифицированного антипиреном и добавками, улучшающими его текучесть и технологичность для  3Д печати методом FDM [18–20].

Использование в качестве основы термопластичной композиции поликарбоната обусловлено тем, что данный материал в настоящее время является одним из самых перспективных материалов, выпускаемых отечественной промышленностью.

Поликарбонат характеризуется удачным сочетанием физико – механических свойств, размерной стабильностью и хорошим декоративным видом, отвечает требованиям «Норм летной годности».

Разработанная на основе поликарбоната композиция полностью отвечает требованиям пожарной опасности по нормам АП 25 по горючести и дымообразованию.

Свойства разработанной композиции в сравнении исходным поликарбонатом приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателей |  |  | ПК марки РС-007 |  | ПК м. РС-007 + модификатор текучести + антипирен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физические свойства |  |  |  |  |  |
| Температура размягчения по ВИКа, С |  | 152 |  |  | 123 |
| Механические свойства |  |  |  |  |  |
| Предел текучести при разрыве, МПа |  |  | 20С | 53,0 | 56,8 |
|  |  |  | 80С | 35,4 | 37,8 |
|  |  |  | 120С | 27,2 | 12,5 |
| Относительное удлинение при пределе текучести, % |  |  | 20С | 7,6 | 11,0 |
|  |  |  | 80С | 8,1 | 11,5 |
|  |  |  | 120С | 9,1 | 11,9 |
|  | Технологические свойства |  |  |  |  |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин |  |  | 5,8 |  | 7,1-10,2 |
| Пожароопасные свойства |  |  |  |  |  |
| Время остаточного горения, с |  |  | 47 |  | 3 |
| Категория горючести |  |  | сгорающий |  | самозатухающий |
| Кислородный индекс |  |  | 26 |  | 31 |

Разработанная композиция имеет по сравнению с исходным поликарбонатом более высокую текучесть, значение ПТР повысилось более чем в 2 раза при введении модифицирующих добавок. Кроме того, она является самозатухающей и отвечает требованиям АП-25 по пожаробезопасности.

Исследованные композиции при повышенных температурах испытаний ведут себя как обычные термопласты, то есть при повышении температуры испытания несколько снижаются прочностные и повышаются деформационные свойства материала, однако для композиции, содержащей модифицирующую добавку, эти зависимости выражены более ярко по сравнению с исходным поликарбонатом. Однако даже при температуре испытания 120С прочность остается на достаточно высоком уровне.

По реологическим характеристикам материал сопоставим со стандартными материалами для FDM аддитивной технологии типа ABS и Nylon 618.

Заключение

Использование метода кристаллизации полиамидов из растворов позволяет получать полимерные порошки с фазовыми переходами, сопоставимыми с переходами базового материала для SLS PA 2200 фирмы EOS. Порошки, полученные из ПА12Л, имеют разница в температурах плавления и кристаллизации на уровне 26–30С. По результатам исследований установлено, что фракционный состав порошковой композиции и морфология частиц кардинально зависят от режима осаждения, природы и количества кристаллобразующих наполнителей.

Помимо композиции для SLS во ФГУП «ВИАМ» разработан материал на основе поликарбоната, модифицированного антипиреном и добавками, улучшающими его текучесть и технологичность для  3Д печати методом FDM. Данный материал имеет в 2 раза больший ПТР по сравнению с исходным поликарбонатом, а так же является самозатухающим и отвечает требованиям АП-25 по пожаробезопасности.

Литература

1. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

2. Каблов Е.Н. Материалы и химические технологии для авиационной техники //Вестник Российской академии наук. 2012. Т. 82. № 6. С. 520–530.

3. Каблов Е.Н. Авиакосмическое материаловедение //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2008. № 3. С. 2–14.

4. Каблов Е.Н. Тенденции и ориентиры инновационного развития России /Сб. науч.-информац. материалов.  3-е изд. – М.: ВИАМ. 2015. 
720 с.

5. Huang S.H., Liu P., Mokasdar A., Hou L. Additive manufacturing and its societal impact: a literature review // Int. J. Adv. Manuf. Technol. 2013. 67. С. 1191–1203.

6. Bikas H., Stavropoulos P., Chryssolouris G. Additive manufacturing methods and modeling approaches: a critical review// Int. J. Adv. Manuf. Technol. 2016.  83, С. 389–405.

7. Novakova-Marcincinova L., Kuric I. Basic and Advanced Materials for Fused Deposition Modeling Rapid Prototyping Technology// Manuf. and Ind. Eng. 2012. 11(1). С. 24–27.

8. Hill N., Haghi M. Deposition direction-dependent failure criteria for fused deposition modeling polycarbonate // Rapid Prototyping Journal. 2014. 20/3. С. 221–227.

9. R.D. Goodridge, C.J. Tuck, R.J.M. Hague Laser sintering of polyamides and other polymers // Progress in Materials Science 2012. 57, С. 229–267.

10. J.-P. Kruth, G. Levy, F. Klocke, T.H.C. Childs Consolidation phenomena in laser and powder-bed based layered manufacturing // Annals of the CIRP 2007.  56/2, С. 730–759.

11. Masood S.H., Song W.Q. Development of new metal/polymer materials for rapid tooling using Fused deposition modeling // Materials and Design. 2004. 25. С. 587–594.

12. Croccolo D., De Agostinis M., Olmi G. Experimental characterization and analytical modelling of the mechanical behavior of fused deposition processed parts made of ABS-M30 // Computational Materials Science. 2013. 79. С. 506–518.

13. Turner B., Strong R., Gold S. A review of melt extrusion additive manufacturing processes: I. Process design and modeling // Rapid Prototyping Journal 2014. № 20/3. С. 192–204.

14. Durgun I., Ertan R. Experimental investigation of FDM process for improvement of mechanical properties and production cost // Rapid Prototyping Journal.  2014. 20/3. С. 228–235.

15. Riddick J.C., Haile M.A., Wahlde R.V., Cole D.P., Bamiduro O., Johnson T.E. Fractographic analysis of tensile failure of acrylonitrile-butadiene-styrene fabricated by fused deposition modeling // Additive Manufacturing. 2016. 11. С. 49–59.

16. Dul S., Fambri L., Pegoretti A. Fused deposition modelling with ABS–graphene nanocomposites // Composites: Part A. 2016. 85. С. 181–191.

17.  Domingo-Espin M., Puigoriol-Forcada J. M., Garcia-Granada A.-A., Llumà J., Borros S., Reyes G. Mechanical property characterization and simulation of fused deposition modeling Polycarbonate parts // Materials & Design. 2015. 83. С. 670–677.

18. Каблов Е.Н., Семенова Л.В., Петрова Г.Н., Ларионов С.А., Перфилова Д.Н. Полимерные композиционные материалы на термопластичной матрице // Известия вузов. Сер.: Химия и химическая технология. 2016. Т. 59. №10. С. 61–71.

19. Петрова Г.Н., Румянцева Т.В., Бейдер Э.Я. Влияние модифицирующих добавок на пожаробезопасные свойства и технологичность поликарбоната // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2013. №6. Ст. 06 . URL: http://www.viam-works.ru.

20. Платонов М.М., Петрова Г.Н., Ларионов С.А., Барботько С.Л. Оптимизация состава полимерной композиции с пониженной пожарной опасностью на основе поликарбоната для технологии 3D печати расплавленной полимерной нитью.// Известия вузов. Химия и химическая технология. 2017. Т.60. №1. С. 87–94.