Формирование  кристаллографической  текстуры  и  структуры жаропрочных  никелевых  сплавов  в  процессе  СЛС

Медведев П.Н.1, к.ф.-м.н.; Тренинков И.А. 1, к.т.н.; Филонова Е.В. 1

Medvedev Pavel Nikolaevich; Treninkov Ygor Aleksandrovich;

Filonova Elena Vladimirovna

pnmedv@gmail.com,

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Поведена работа по исследованию формирования кристаллографической текстуры и структуры в жаропрочном никелевом сплаве при селективном лазерном сплавлении. Выявлено влияние на структуру таких параметров, как скорость штриховки и её стратегия, а также последующая термообработка.

Ключевые слова:

селективное лазерное сплавление, кристаллографическая текстура, структура.

Введение

Исследование структуры и свойств металлических материалов, изготовленных с помощью селективного лазерного спекания (СЛС), является важнейшим этапом в освоении этой критически важной технологии, развитие которой невозможно без глубокого понимания процессов, происходящих при формировании структуры. Одним из аспектов является исследование кристаллографической текстуры и связанной с ней анизотропии физико-механических свойств. Анизотропное поведение изделий может быть как положительным, так и отрицательным. Монокристалл Ni обладает наибольшим уровнем анизотропии модуля Юнга, отношение наименьшего значения для (100) и наибольшего в ориентировке (111) отличается практически в два раза. В зависимости от остроты текстуры в поликристаллическом образце меняется уровень анизотропии. Немаловажной является также возможность определения структурного состояния материала по особенностям текстуры.

Другим структурным аспектом, являющимся результатом протекающих процессов, является образование трещин. Сами по себе трещины – это негативное явление, однако их анализ и понимание причин возникновения дает информацию о формировании структура материала.

Материалы и методики

Объектом исследования являлись кубики 1×1×1 см из жаропрочного никелевого сплава ЖС6К-ВИ изготовленные по СЛС технологии. Варьируемые параметры – скорость прохождения лазерного луча и стратегия хода луча (шахматная островковая или диагонально островковая рисунок 1). Мощность лазера постоянная.

| Шахматная-островковая штриховка | Диагонально-островковая штриховка |
| --- | --- |
| Рис. 1 – Стратегия штриховки лазерного луча |  |

Съемку прямых полюсных фигур (ППФ) производили на рентгеновском дифрактометре DMAX/2500 фирмы Rigaku в монохроматическом Cu K-излучении. Съемка велась при фиксированном положении рентгеновской трубки и счетчика на рефлексе (220), а поворот образца осуществлялся с помощью специализированной текстурной приставки. Данные рентгеновского анализа характеризуют поверхностные слои образца толщиной равной глубине половинного ослабления отраженного пучка, которая в Cu K-излучении для никеля равна 10 мкм.

Построение карт ориентировок методом дифракции обратно отраженных электронов (EBSD) проведено на сканирующем электронном микроскопе Verius. Данные EBSD проанализированы с помощью программного обеспечения HKL Channel 5 Tango, а также MTEX для расчета анизотропии упругих свойств.

Металлографические шлифы сделаны для направления поперек направления построения образца. Фотографии поверхности выполнены на оптическом микроскопе фирмы Leika (модель) при увеличении х50. Анализ цифровых микрофотографий проведен с помощью программы ImageExpertPro и программы собственной разработки.

Экспериментальная часть

Анализ ППФ позволил утверждать, что при шахматной стратегии формируется кристаллографическая текстура {100}<110> – текстура кристаллизации подобная текстуре литья []. При диагональной штриховке наряду с текстурой кристаллизации формируется отдельные хаотично разбросанные пики, что указывает на протекание процесса рекристаллизации и, соответственно, росту зерна.

НС

НП

НС

НП

НС

НП

{110}

{110}

{110}

Скорость наплавки

Шахматная-островковая штриховка

Диагонально-островковая штриховка

{110}

{110}

{110}

НС

НП

ПН

НС

НП

ПН

НС

НП

ПН

ПН

ПН

ПН

Рис. 2 – ППФ {110} для различных стратегий и скоростей сканирования лазерного луча

На картах ориентаций образа изготовленного по СЛС технологии можно выделить зоны с зернами кристаллизации и рекристаллизации (рисунок 3). Зона кристаллизации характеризуется высокой долей малоугловых границ (границы красного цвета) вытянутостью формы зерен. На ППФ наблюдается текстура близкая к той, что зафиксирована при рентгеновской съемке текстуры {100}<110>. А в зоне частичной рекристаллизации зерна более равноосные и с малой долей малоугловых границ. На ППФ наряду с максимумами текстуры {100}<110> наблюдаются отдельные точечные максимумы хаотичной ориентации.

На основании выявленных особенностей  зерен первичной кристаллизации и рекристаллизации можно количественно оценить степень рекристаллизации. Для этого нужно рассчитать площадь зерен с ориентацией близкой к <100> (S<100>  ), поскольку именно она является маркером зерен первичной кристаллизации, и соотнести с площадью микрофотографии (Sполн) :

Rрекр = Sполн-S<100>Sполн,

где Rрекр  – степень рекристаллизации.

Зона частично рекристаллизованных зерен

Зона зерен первичной

кристаллизации

Рис. 3 – Карта распределения ориентаций в шлифе, с отмеченными характерными зонами первичной кристаллизации и частичной рекристаллизации

Связь остроты текстуры с уровнем анизотропии свойств никелевых сплавов можно показать на примере двух структурных состояний: первичной кристаллизации и полной рекристаллизации. Представлены карты распределения ориентаций (EBSD)  для двух таких состояний и рассчитанные по ним распределения модуля упругости в различных направлениях, построенные на стереографической проекции (рисунок 4). Для ППФ {100} в случае первичной кристаллизации характеризуется острой текстурой, максимальная полюсная плотность равна 7, в то время как текстура рекристаллизации более размытая и с низким уровнем полюсной плотности – 1,7. Для количественного описания уровня анизотропии свойств введем коэффициент отношение максимального модуля упругости к минимальному. Для образца с острой текстурой он равен 1,5, а для рекристаллизовонного состояния 1,1. Тем самым явно показана связь уровня анизотропии модуля упругости с остротой кристаллографической текстуры и структурным состоянием. В рекристаллизованной структуре зерен анизотропия падает. Также необходимо отметить распределение модуля юнга в плоскости образца. В направлении сканирования (±45о) модуль упругости самый низкий. Максимумы модуля упругости по ориентации совпадают с текстурными максимумами {111}, а минимумы с текстурными максимумами {100}.

230

228

226

224

222

220

218

216

214

Max

230 ГПа

Min

211 ГПа

Z

Y

X

260

250

240

230

220

210

200

190

Max

260 ГПа

Min

168 ГПа

Z

Y

X

(100)

(110)

(111)

(100)

(110)

(111)

Max 7

Max 1,7

{100}

{100}

Рис. 4 – Карты распределения ориентаций (EBSD) для образцов со структурой зерен первичной кристаллизации и полной рекристаллизации. Для этих состояний ППФ {100} и распределение модуля упругости

Рис. 5 – Зависимость степени рекристаллизации, термообработки

и количества трещин от скорости штриховки

Для выявления влияния отжига на структуру материала после СЛС проанализированы EBSD карты образцов с диагонально-островковой штриховкой и по различным скоростям прохождения лазера. Отжиг активизирует процесс рекристаллизации, что можно видеть на графиках зависимости степени рекристаллизации до  и после термообработки от скорости штриховки (рисунок 5а). Выявлено, что количество трещин уменьшается с увеличение скорости сканирования и степени рекристаллизации (рисунок 5б).   Этот  факт позволяет утверждать, что процесс образования трещин и процесс рекристаллизации являются конкурирующими. В результате охлаждения кристаллическая структура имеет большое количество дефектов, что в одном случае приводит к снятию  повышенных напряжений за счет образования трещин, а в другом за счет рекристаллизации.

Заключение

Проведена комплексная работа по исследованию формирования структуры и кристаллогафической текстуры в никелевом сплаве при СЛС. В качестве выводов из проведенной работы можно выделить следующее:

– при первичной кристаллизации формируется кристаллографическая текстура подобная текстуре литья {100}<001>;

– обнаружено протекание рекристаллизации в процессе построения образца по диагонально-островковой стратегии;

– при увеличении скорости сканирования  лазера наблюдается увеличение количества рекристаллизованных зерен и уменьшение доли трещин;

– при отжиге процесс рекристаллизации усугубляется вплоть до формирования полностью равноосной зеренной структуры;

– предложен способ оценки степени рекристаллизации и уровня анизотропии упругих свойств;

– процессы образования трещин и рекристаллизации являются конкурентными, при увеличении степени рекристаллизации уменьшается доля трещин.