УДК 661.687:666.32/36:66.085.1

ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ НИТРИДА КРЕМЕНИЯ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЕКАНИЯ

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Михайлов И.Г., Зайцев В.С., Лисаченко М.Г., Забежайлов А.О., Русин М.Ю.

Ilia G. Mikhailov, Vladimir S. Zaicev, Maxim G. Lisachenko, к.ф-м.н., Andrey O. Zabezhailov, к.ф-м.н., Mikhail Yu. Rusin, д.т.н.

willymoscow@gmail.com

АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина», г. Обнинск, Россия

Аннотация

Методом селективного лазерного спекания (СЛС), с последующей термообработкой в атмосфере азота N2, получен образец пористого керамического материала с основной фазой нитрида кремния Si3N4. Разработан метод подготовления керамического порошка к использованию на оборудовании СЛС. Демонстрируется возможность варьирования фазового состава материала и его микроструктуры в процессе печати. Изучена зависимость фазового состава, теплопроводности и пористости получаемого материала в зависимости от выбранных параметров процесса СЛС. Получены образцы изделий сложной формы.

Ключевые слова: селективное лазерное спекание, нитрид кремния, оксинитрид кремния

Porous Si3N4 main phased ceramic material was prepared by selective laser sintering (SLS). Process of preparing ceramics powder for use on SLS equipment was developed. The possibility to change phase composition during SLS process was demonstrated. Material phase composition and heat conductivity dependence on parameters of SLS process were studied. Complex-shaped ceramic parts were printed to demonstrate 3D printing possibilities.

Keywords: selective laser sintering, silicon nitride, silicon oxynitride

Реферат

В настоящем докладе представлены результаты, полученные коллективом авторов на предприятии ОНПП «Технология», по получению керамического материала с основной фазой нитрида кремния Si3N4 методом селективного лазерного спекания. Отличительной особенностью работы является разработка метода подготовления керамических порошков к использованию на оборудовании СЛС. Отработаны различные режимы спекания порошка кремния. Изучен фазовый состав получаемого материала в зависимости от используемых параметров процесса СЛС. Изучена теплопроводность и микроструктура различных образцов полученного материала. С использованием данных рентгенофазового анализа (РФА) демонстрируется возможность варьировать фазовый состав материала в процессе СЛС. Получены образцы изделий сложной формы демонстрирующие возможности метода СЛС.

Аддитивные технологии объединяют собой различные классы методов производства изделий, получаемых путем послойного добавления материала в процессе построения 3D объекта (от англ. аdd – "добавлять"). С помощью аддитивных технологий становится возможным создание объектов любой самой сложной формы.

В настоящее время развитие методов аддитивных технологий привело к возможности производства конструкционных изделий из металлических и полимерных материалов. Существуют научные работы, в ходе которых были получены образцы керамических изделий аддитивным способом. Однако в настоящее время не существует производственных конструкционных изделий из керамики, полученных аддитивными методами. [1-3]

Для получения образцов керамических изделий существует несколько различных методов 3D построения: спекание порошков лазерным излучением, экструзия суспензии керамических частиц, напыление на слой порошка фотоотверждаемых смол и др. [1-4]. Коммерчески доступным является стереолитографическое оборудование, производящее печать в фотомономерных суспензиях керамических частиц диоксида циркония ZrO2 или оксида алюминия Al2O3. В большинстве методов аддитивных технологий, керамическая порошковая композиция сохраняется неизменной в процессе построения объекта. В этих методах отсутствует возможность варьировать фазовый состав получаемого материала в процессе построения объекта.

Метод селективного лазерного спекания (СЛС) перспективен с точки зрения возможности гибкого варьирования фазового состава материала объекта в процессе построения. В этом методе порошковая композиция последовательно наносится тонкими слоями и затем обрабатывается лазерным лучом. Слои, локально спекаясь, приобретают цельность и прочность. В ряде случаев процесс спекания сопровождается химической реакцией. В работе [5] сделана попытка реакционного спекания порошка кремния в атмосфере NH3 в СЛС установке с целью получения керамики на основе Si3N4. В результате был получен образец, содержащий 85% по массе нитрида кремния. Следует заключить, что процесс СЛС пригоден для получения керамики с композиционным составом фаз. Интенсивность лазерного излучения влияет на объемную долю прореагировавшего материала. Анализ литературы не выявил информации об использовании процесса СЛС в качестве метода получения керамики с возможностью гибкого варьирования фазового состава.

Оборудование, проводящее 3D построение методом СЛС, очень чувствительно к используемому сырью. [6] Порошки пригодные к применению в процессе СЛС должны с легкостью наноситься в тонкие слои и скрепляться под воздействием лазерного излучения, поэтому, выбор порошковых композиций и получаемых материалов ограничен. Как правило, эти порошки содержат частицы округлой формы с узким распределением по размерам. Такие свойства придают порошкам сыпучесть, что делает их пригодными к нанесению в тонкие, плотные слои. Отсутствие пригодных к послойному нанесению коммерчески доступных керамических порошков приводит к необходимости поиска способов их получения.

Целью данной работы было получение и изучение материала на основе нитрида кремния методом селективного лазерного спекания.

Авторами работы был предложен метод решения проблемы нанесения порошковых композиций в оборудовании СЛС, заключающийся в приготовлении сыпучего гранулята на основе тонкодисперсных порошков, в частности  порошка кремния. Потенциально, метод позволяет подготовить и другие керамические порошки.

В результате разработана методика получения гранулированного порошка на основе порошка кремния с прочными округлыми гранулами необходимого фракционного состава. Полученный гранулят обладает хорошей сыпучестью и не образует комков. Данные свойства необходимы для качественного нанесения тонких, ровных и однородных слоев порошка в процессе работы установки СЛС. Более того, округлый гранулят лучше упаковывается. Нанесенный слой содержит меньше пустот, что положительно сказывается на относительной плотности получаемого материала. [6] Подтверждение фракционного состава гранул проводилось по изображениям, полученным на оптическом микроскопе (рис. 3).

Рис. 3 - Изображения полученного гранулята с использованием оптического микроскопа, слева – увеличение 15Х, справа – увеличение 75Х.

Полученный гранулят использовался для отработки режимов спекания и изготовления образцов на установке СЛС. Варьировались такие параметры, как толщина наносимого слоя, мощность и скорость сканирования лазерным лучом. Для изучения свойств и состава получаемого материала в зависимости от выбранного режима работы оборудования изготавливались образцы различных размеров и формы. Полученные образцы оценивались по таким параметрам, как толщина единичного спечённого слоя и пригодность текстуры поверхности к нанесению последующего слоя. В случае надлежащего качества и свойств получаемого спеченного слоя, а также полученной производительности процесса принималось решение о создании тестовой партии образцов для анализа. Изображения микроструктуры пластин, полученные с помощью оптического микроскопа, приведены на рис. 4. Исследования микроструктуры и фазового состава производились методами сканирующей оптической микроскопии, электронной микроскопии (СЭМ) и рентгенофазового анализа (РФА).

Рис.4 - Изображения микроструктуры пластин полученные с помощью оптического микроскопа

Было установлено, что в процессе построения под воздействием лазерного излучения, гранулы порошка оплавляются и стягиваются в агломераты различных размеров, окисляясь по поверхности. Вследствие этого процесса формируется единый скрепленный слой. Варьируя интенсивность излучения можно изменять толщину окисленного слоя и размеры агломератов. По данным РФА и СЭМ (рис. 5) материал получаемых образцов состоит из фазы аморфного диоксида кремния, располагающейся на поверхности гранул, и кубической фазы кремния. Кристаллическая фаза нитрида кремния отсутствует. С увеличением поверхностной энергии спекания лазерным лучом снижается относительный привес образцов после термообработки в атмосфере азота. Данный факт можно связать с увеличением объёмной доли аморфного диоксида кремния в связи с увеличением поверхностной энергии спекания лазерным лучом.

Рис. 5 - Микроструктура оплавленного агломерата связанных частиц и его поверхности

После отработки условий получения скрепленных слоев был получен образец в виде куба с размером ребра 10 мм (рис. 6).

Рис. 6 - Куб с размером ребра 10 мм., полученный послойно в процессе СЛС (слева) и изображение морфологии его поверхности, полученное с помощью оптического микроскопа (справа)

Полученный образец был подвергнут дальнейшей термообработке в атмосфере азота N2 при максимальной температуре 1500 C. В процессе дальнейших исследований найден способ, позволяющий увеличить скорость сканирования в 10 раз и увеличить в 1,5 раза толщину наносимого слоя. В результате был получен гироид в форме куба с размером ребра 18 мм (рис. 7).

Рис. 7 - Поверхность гироида в форме куба с размером ребра 18 мм.

Данный образец демонстрирует возможности аддитивных технологий.

Повышение скорости сканирования лазерным лучом позволило спечь образцы в широком интервале разброса значений поверхностной энергии спекания. Этот интервал содержал 12 различных режимов. В каждом режиме было получено по 3 пластины размером 10×10×3 мм. Также в соответствующих режимах построены пластины размером 3,4×3,4×2,4 мм. Полученные образцы были подвергнуты дальнейшей термообработке в атмосфере азота N2 при максимальной температуре 1500 C. Полученные образцы необходимы для определения коэффициента теплопроводности методом лазерной вспышки (LFA) в атмосфере воздуха до температуры в 600 С и для определения теплоёмкости при постоянном давлении методом ДСК соответственно. По геометрическим размерам пластин и их массам была определена геометрическая плотность, составившая 1,30 г/см3 для образцов, полученных в одном режиме СЛС. Изучение фазового состава вышеуказанных пластин, полученных при различных параметрах процесса СЛС методом рентгенофазового анализа (РФА) показывает возможность варьирования фазового состава материала, а именно: α-Si3N4 – 20÷30%, β-Si3N4 – 55÷65%, Si2N2O – 5÷15%, Ni2Si – 4%. Пользуясь полученными данными можно грубо оценить пористость материала на уровне 60%. На рис. 8 представлена зависимость коэффициента  теплопроводности от температуры для материала с пористостью 60% и фазовым составом α-Si3N4 – 25%, β-Si3N4 - 60%, Si2N2O – 11%, Ni2Si – 4%.

Рис. 8. - Зависимость теплопроводности λ от температуры для материала с основной фазой нитрида кремния пористостью 60% и геометрической плотностью 1,3 г/см3

Плотная керамика из нитрида кремния Si3N4 имеет коэффициент теплопроводности  на уровне 25 Вт/мК при температуре 20 С и снижается до 11 Вт/мК при температуре 1100 С. Следует заключить, что полученный пористый материал на основе нитрида кремния Si3N4 обладает на порядок меньшей теплопроводностью в сравнении с практически аналогичной, по фазовому составу, относительно плотной керамикой.

Исследованы первые партии образцов получаемого керамического материала в различных режимах спекания лазерным лучом и фиксированном режиме термообработки в атмосфере азота. Полученные данные, касающиеся различных свойств материала, следует считать предварительными. В настоящее время ведутся работы по статистическому подтверждению вышеуказанных свойств.

Выводы

- Разработан метод подготовки порошка кремния к использованию на оборудовании СЛС. Потенциально, метод позволяет подготовить любые керамические порошки. Возможно получение округлого гранулята разного фракционного состава с узким разбросом размеров гранул.

- Отработаны условия нанесения и спекания гранулята. Изучен процесс формирования прочного слоя скрепленных гранул. Изучен фазовый состав материала, получаемого процессом СЛС порошка кремния.

- Получены керамические образцы сложной формы из материала с составом фаз – Si3N4, Si2N2O, Ni2Si.

- Демонстрируется возможность гибкого варьирования фазового состава получаемого материала.

- Изучена теплопроводность получаемого материала в широком интервале температур.

Впервые на предприятии «ОНПП «Технология»» были получены образцы изделий сложной формы из композиционной керамики с основной фазой нитрида кремния с помощью метода СЛС.

## Список литературы:

- Deckers J.: Additive Manufacturing of Ceramics: A Review, J. Ceram. Sci. Tech., 05 [04], 245-260, 2014.

- Bandyopadhyay A., Bose S.: Additive manufacturing, Taylor & Francis Group, 2016.

- Gibson I.: Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing. Second Edition, Springer New York, Heidelberg Dordrecht London, 2015.

- П.В. Евдокимов, В.И. Путляев, академик РАН В.М. Ивлев, Е.С. Климашина, Т.В. Сафронова: Остеокондуктивная керамика с заданной системой сквозных пор на основе смешанных фосфатов кальция и щелочных металлов; Доклады академии наук, 2015, том 460, № 6, с. 677-681.

- B.R. Birmingham and H.L. Marcus – Solid Freedom Fabrication of Silicon Nitride Shapes by Selective Laser Reaction Sintering (SLRS), SFF Symposium, Texas, 1995

- Hagedorn, Y.-C., Wilkes, J., Meiners, W., Wissembach, K., Poprawe, R.: Additive manufacturing of Al2O3-ZrO2-ceramic parts by selective laser melting, Proceedings of the 5th International Conference on Additive Manufacturing, Loughborough University, 2010.

- Shishkovsky I., Yadroitsev I., Bertrand P., Smurov I., Alumina–zirconium ceramics synthesis by selective laser sintering/melting. Appl Surf Sci, 254, 966–70, 2007.

- Yen, H.C., Tang, H.H.: Study on direct fabrication of ceramic shell mold with slurry-based ceramic laser fusion and ceramic laser sintering, Int. J. Adv. Manuf. Technol., 60, 1009 – 1015, 2012.