УДК 669 – 15:621.793.6

О  возможности  синтеза  Al-B4C-композитов  с  помощью

аддитивных технологий  лазерного  напыления  и  прямого  электронно-лучевого плавления

Мишигдоржийн У.Л. 1, к.т.н.

Mishigdorzhiyn Undrakh Lkhagvasurenovich

druh@mail.ru

1Восточно-Сибирский государственный университет

технологий и управления

Аннотация:

В статье дана термодинамическая оценка вероятных химических реакций, протекающих в процессе спекания карбида бора и алюминия без защитной атмосферы. Проведены эксперименты в диапазоне температур 950–1100°С с интервалом 50°С.

Ключевые слова:

карбид бора, алюминий, композиционные материалы.

Abstract:

The paper presents the thermodynamic estimation of the probable chemical reactions occurring during the boron carbide and aluminum sintering without a protective atmosphere. Experiments were carried out in the temperature range 950–1100°C with an interval of 50°C.

Keywords:

boron carbide, aluminum, composite materials.

Реферат

В статье приведены вероятные химические реакции в системе B4С-Al-N2-O2 в интервале температур 950–1100°С. Вероятность их протекания оценивалась величиной потенциала Гиббса. Спекание порошков осуществляли в упомянутом диапазоне температур с интервалом 50°С. Соотношение Al/B4C брали как 1/5, 1/7,5 и 1/10 по весу.

Было установлено, что с повышением содержания алюминия в исходной смеси содержание азота и кислорода возрастает после спекания. При этом, содержание первого начинает превалировать с повышением температуры спекания. Установлено, что алюминий активно реагирует с азотом с образованием нитрида алюминия.

Введение

Композиты на основе алюминия, армированные твердыми частицами, являются эффективными композиционными материалами ввиду их высокой прочности и вязкости. Высокие механические характеристики данных композитов позволяют использовать их для деталей машин и аппаратов в автомобильной и аэрокосмической промышленности, а также в ядерной энергетике [1, 2]. Использование карбида бора в качестве наполнителя представляется наиболее перспективными в силу его более высокой твердости, химической и термической стабильности, по сравнению с другими армирующими элементами и соединениями (например, Al2O3 и SiC). Al-B4C-композиты получают сваркой трением с перемешиванием (Friction stir welding), литьем с последующим прессованием и экструзией, пропиткой и др. [3]. Перечисленные методы получения Al-B4C-композитов являются достаточно сложными и дорогостоящими процессами. Это обусловлено необходимостью достижения требуемых механических свойств, плотности и смачиваемости карбида бора алюминием [4]. Сложность технологии получения данных композитов ограничивает широкое их применение, несмотря на значительные перспективы использования данного вида материала. Помимо этого, получение изделий сложной конфигурации является затруднительным с использованием существующих технологий холодного и горячего прессования, а также литья.

Перспективным является возможность получения Al-B4C-композитов с применением аддитивных технологий. К аддитивным технологиям относят лазерное напыление (Laser deposition) и прямое электронно-лучевое плавление (Direct electron beam melting) [5]. Сущность данных технологий с применением концентрированных источников энергии заключается в создании деталей методами послойного спекания порошковых материалов, которые вводятся в зону воздействия электронного или лазерного луча через сопло. Получение трехмерных моделей из Al-B4C-композитов с помощью аддитивных технологий на данный момент не исследовано. Известны работы в области получения многокомпонентных покрытий на основе бора и второго элемента (Cr,V,Ti и др.) на поверхности сталей и сплавов с помощью электронного или лазерного луча [6, 7]. Применение данных технологий обработки поверхности материалов ограничивается восстановлением размеров деталей и получением заданных свойств на поверхности (износо-, жаро- и коррозионной стойкости и др.). Применение электронных или лазерных лучей ко всему объему изделия позволит создавать детали из 
Al-B4C-композитов со сложной конфигурацией, при этом сочетая высокую производительность и точность.

Целью данной работы является  разработка термодинамического обоснования для создания Al-B4C-композитов с применением концентрированных источников энергии.

В ходе выполнения работы планируется создать теоретическую и экспериментальную базу для синтеза Al-B4C-композитов с помощью аддитивных технологий лазерного напыления и прямого электронно-лучевого плавления. На данном этапе предполагается определить вероятные химические реакции в системе B4С-Al-N2-O2, моделирующей процессы спекания без защитной атмосферы. Для проверки адекватности модели планируется провести спекание порошков алюминия и карбида бора в разных пропорциях с использованием муфельной печи.

Методы исследования:

О возможности протекания реакции судили по величине изменения изобарно-изотермического потенциала (потенциала Гиббса):

∆GT0=∆HT0-T∆ST0                                             (1)

Для выполнения расчетов использовали приближенный метод [9]. Принимали, что стандартные энтальпии образования всех реагирующих веществ и их стандартные энтропии не изменяются с температурой, т.е. равны значениям соответствующих величин при 298,15 К:

∆HT0 = ∆H2980                                                  (2)

∆ST0 = ∆S2980                                                    (3)

Значения изобарно-изотермического потенциала были рассчитаны в интервале температур 950–1100°С. Термодинамические свойства реагентов взяты из справочных данных без учета полиморфных превращений [8]. В работе представлено ограниченное число реакций из множества возможных реакций в системе B4С-Al-N2-O2. Представленные реакции являются ведущими по мнению автора.

Спекание порошков осуществлялось при 950°С в муфельной электропечи СНОЛ 10/11 с цифровым микропроцессорным регулятором температур ТП-403. Использовались порошки карбида бора (ГОСТ 5744) и алюминия (ГОСТ 6058-73) с дисперсностью 50–70 мкм. Порошки предварительно замешивались на органическом клее и ацетоне до пастообразной композиции. Соотношение Al/B4C бралось как 1/5, 1/7,5 и 1/10 по весу. Полученную смесь утрамбовывали в формы и получали цилиндрические брикеты высотой 20±5 мм и диаметром 40±3мм. Брикеты  укладывали на стальную подложку и просушивали при температуре 50–100°С в течении одного часа в сушильной камере. После просушивания их помещали в предварительно нагретую до температуры спекания печь. Длительность выдержки составляла 4 ч. Охлаждение образцов проводилось на спокойном воздухе при комнатной температуре.

Рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) проводили на растровом электронном микроскопе JSM-6510LV JEOL с системой микроанализа INCA Energy 350 в Центре коллективного пользования «Прогресс» ВСГУТУ. Результаты РСМА даны с точностью до десятой доли процента. При этом, вероятность ошибки составляет 1–5%. Кроме того, в отношении легких элементов Be, B, C, N и F есть вероятность перекрытия Kα пиков. Поэтому, для определения содержания бора использовался эталон из карбида бора с содержанием бора 66–73% (вес.). Фазовый состав определяли на рентгеновском дифрактометре Bruker D8 в медном излучении с интервалом съемки 10–70°.

Результаты и обсуждения

Расчеты показали, что при 950-1100 °С карбид бора и алюминий могут активно взаимодействовать с кислородом и образовывать на поверхности стеклообразную пленку из борного ангидрида и оксида алюминия:

- 2B4C + 7O2 → 4B2O3 + 2CO

- B4C + 4O2 → 2B2O3 + CO2

- 4Al + 3O2 → 2Al2O3

На границе со стальной подложкой возможна реакция:

- B4C + 4O2 + Fe → 2B2O3 + FeO + CO

Термодинамически возможно формирование бората алюминия из образовавшихся оксидов:

- B2O3 + 2Al2O3 → Al4B2O9

Несмотря на оксидную пленку РСМА показал наличие кислорода по всей толщине пасты после спекания при 950°С. При этом, на поверхности затвердевшей композиции его содержание достигает 70-80%, в средней части – 22–40%, на границе с подложкой – 3–16%. Следовательно, кислород диффундирует через пленку оксидов и участвует в следующих вероятных реакциях с образованием атомарного бора:

- B4C + 4Al + 4O2 → 4B + CO2 +2Al2O3

- B2O3 + 2Al → 2B + Al2O3

- B4C + O2 → 4B + CO2

Образование атомарного бора также возможно по реакции диспропорционирования двухстадийно:

- 2B4C + 2B2O3 + 5O2 → 6B2O2 + 2CO2

- 3B2O2 → 2B + 2B2O3

Спектральный анализ участка композита, прилегающего к подложке, показал, что после спекания при 950°С содержание бора достигает 92.3% в пасте с соотношением 1/10 (Табл. 1). Это значительно превышает его содержание в исходной смеси. Вероятно, ведущими реакциями при спекании композита данного состава являются реакции с образованием атомарного бора (6-10).

Таблица 1

Элементный состав композиции на внутренней поверхности,

прилегающей к подложке, после обработки при 950°С

| Al/B4C | Содержание элементов, вес. % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | N | O | Al |
| 1/5 | – | 24.08 | 16.71 | 59.21 |
| 1/7,5 | 65.16 | 13.22 | 5.62 | 16.00 |
| 1/10 | 92.30 | – | 3.05 | 4.65 |

Помимо этого, было установлено, что помимо кислорода в объеме композита имеется азот, который также проникает через оксидную пленку. Наиболее вероятно образование нитрида алюминия по реакции (11):

11) N2 + Al → 2AlN

Известно, что данная реакция проходит в атмосфере азота в температурном интервале 800-1200 °С без доступа кислорода [9]. Данные о вероятности прохождения описанных выше реакций даны в таблице 2.

Таблица 2

Изменение энергии Гиббса (∆G) в зависимости от температуры.

| № | Реакция | ∆G, кДжмоль |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 950°С | 1000°С | 1050°С | 1100°С |
| 1. | 2B4C + 7O2 → 4B2O3 + 2CO | - 4387 | - 4343 | - 4300 | - 4256 |
| 2. | B4C + 4O2 → 2B2O3 + CO2 | - 2230 | - 2204 | - 2178 | - 2152 |
| 3. | 4Al + 3O2 → 2Al2O3 | - 2593 | - 2582 | - 2567 | - 2546 |
| 4. | B4C + 4O2 + Fe → 2B2O3 + FeO + CO | - 2386 | - 2361 | - 2336 | - 2311 |
| 5. | B2O3 + 2Al2O3 → Al4B2O9 | - 328 | - 319 | - 311 | -302 |
| 6. | B4C + 4Al + 4O2 → 4B + CO2 + 2Al2O3 | - 2915 | - 2884 | - 2853 | - 2822 |
| 7. | 2Al + B2O3 → 2B + Al2O3 | - 354 | - 352 | - 350 | - 348 |
| 8. | B4C + O2 → 4B + CO2 | - 328 | - 328 | - 329 | - 329 |
| 9. | 2B4C + 2B2O3 + 5O2 → 6B2O2 + 2CO2 | - 1736 | - 1731 | - 1727 | -1722 |
| 10. | 3B2O2 → 2B + 2B2O3 | - 441 | - 432 | - 425 | - 414 |
| 11. | N2 + Al → 2AlN | - 128 | - 118 | - 108 | - 98 |

Повышение температуры спекания до 1050°С для композита с соотношением 1/5 алюминия к карбиду бора приводит к повышению содержания азота, при этом содержание кислорода падает до нуля (Рис. 1,2 и табл. 3). Вероятно, оксид алюминия восстанавливается в атмосфере азота при повышенных температурах с образованием нитрида алюминия. Диффузия азота по всему объему пастообразной композиции является результатом ее длительного спекания в печи без защитной атмосферы. Очевидно, что в условиях обработки концентрированными потоками энергии частицы порошков композита не будут подвергаться столь длительному температурному воздействию. Тем не менее, необходимо учитывать, что процессы окисления и нитридизации будут протекать и за более короткий промежуток времени.

Спектрам 1 и 2 соответствует наибольшее содержание азота и алюминия (Рис. 2а, табл. 3). На изображении они представлены колониями дисперсных включений (Рис. 1). В спектрах 3-5 выявлено наибольшее содержание бора. Данные спектры соответствуют кристаллам различной формы и ориентации.

Рис. 1. Электронное изображение Al-B4C-композита с соотношением компонентов 1/5 на прилегающем к подложке участке после спекания при 1050°С с точками и участками набора РСМА спектров, ×500

Таблица 3

Элементный состав Al-B4C-композита

| Спектр | Содержание элементов, вес. % |  |  |  | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | N | Al | Fe |  |
| Спектр 1 |  | 39.50 | 59.41 | 1.09 | 100.00 |
| Спектр 2 |  | 43.44 | 56.56 |  | 100.00 |
| Спектр 3 | 82.45 | 11.78 | 5.77 |  | 100.00 |
| Спектр 4 | 70.66 | 21.33 | 8.00 |  | 100.00 |
| Спектр 5 | 90.69 | 6.79 | 2.53 |  | 100.00 |
| Спектр 6 | 64.57 | 19.51 | 15.38 | 0.54 | 100.00 |

а                                                                                 б

Рис. 2 – РСМА спектры 1 (а) и 5 (б) Al-B4C-композита

Рентгенофазовый анализ показал наличие трех фаз B4C, AlN и B0,47C0,23N0,30. Вероятно, алюминий активно реагирует с азотом воздуха с образованием нитрида алюминия по реакции (11). Наряду с нитридом алюминия был выявлен карбонитрид бора (Рис. 3). Наличие данной фазы в составе спеченного композита сомнительно. Известно, что BCN фазы имеют базовую решетку нитрида бора. Их синтезируют при давлении 
4–12 ГПа и температуре 800–1700°С [10]. Более вероятным выглядит наличие углерода с гексагональной решеткой с наиболее интенсивной линией при угле отражения 26,7°. В целом, появление нитридов в составе спеченного композита является положительным с точки зрения их высоких механических и физико-химических свойств.

Наличие кристаллического бора, предположительно образующегося по реакциям (6-10), в составе композита не подтвердилось. Вероятно, некоторое количество аморфного бора выделяется при спекании образцов с высоким содержанием карбида бора в исходном составе.

Рис. 3 – Рентгенограмма Al-B4C-композита после спекания при 1050°С

Выводы

- Содержание азота и кислорода в композите возрастает с повышением содержания алюминия в исходном составе.

- В воздушной среде в диапазоне температур 950–1100°С алюминий активно реагирует с кислородом и азотом, что приводит к формированию оксидов и нитридов алюминия соответственно. При этом, содержание последних начинает значительно превалировать с повышением температуры спекания.

- Карбид бора сохраняет стабильность в процессе спекания без защитной атмосферы, обнаружено лишь одно соединение с бором помимо исходного компонента.

Литература

- Torabi O. Synthesis of B4C, Al2O3, and AlB12 reinforced Al matrix nano composites via mechanochemical method [Текст] / O. Torabi and R. Ebrahimi-Kahrizsangi // Journal of Composite Materials, - 2011. - Vol. 46. - 
P. 2227–2237.

- Горшенков М.В. Высоконаполненные алюминиевые композиты, упрочненные борсодержащими частицами: структура и свойства [Текст]: Автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.16.09 / Горшенков Михаил Владимирович - М., 2013. - 19 с.

- Ranaa H.G. Fabrication of Al7075/B4C surface composite by novel Friction Stir Processing (FSP) and investigation on wear properties [Текст] / H. G. Ranaa, V. J. Badhekab, A. Kumara // Procedia Technology, - 2016. - Vol. 23. - P. 519–528.

- Halverson D.C. Processing of Boron Carbide-Aluminum Composites [Текст] / D. C. Halverson, A. J. Pyzik, l. A. Aksay, W. E. Snowden // Journal of the American Ceramic Society, - 1989. - Vol. 72. - P. 775–780.

- Manfredi D. Additive Manufacturing of Al Alloys and Aluminium Matrix Composites (AMCs) [Текст]: in Light Metal Alloys Applications / D. Manfredi, F. Calignano, M. Krishnan et al. // - 2014. - P. 1–34.

- Bartkowska A. Laser Surface Modification of Boronickelized Medium Carbon Steel [Текст] / A. Bartkowska, A. Pertek, М. Kulkа and L. Klimek // Optics & Laser Technology, - 2015. - Vol. 74. - P. 145–157.

- Krukovich M. G. Plasticity of Boronized Layers [Текст] / M. G. Krukovich, B. A. Prusakov, I. G. Sizov. - Springer, 2016. - 364 p.

- Glushko V. P. The Thermal Constants of Substances [Текст] / V. P. Glushko, V. A. Medvedev, L. V. Gurvich, V. S. Yungman. - in 8 Parts. - New York: Wiley, 1999. – 6592 p.

- Герасимов В. В. О химической природе «вскипов» при производстве монокристаллических лопаток из жаропрочных никелевых сплавов [Текст] / В. В. Герасимов, Г. И. Морозова, И. М. Тарасова // Технология металлов, - 2000. - № 7. - С. 7–8.

- Филоненко В. П. Фазообразование в системе B-C-N при высоких давлениях: структура и характеристики гетеро-графеновых и гетеро-алмазных частиц [Текст] / В.П. Филоненко, И.П. Зибров, В.А. Давыдов, М.В. Тренихин // Известия вузов. Химия и химическая технология. - 2015. - Т. 58, вып. 5. - С. 37-40. - Библиогр.: с. 40.