УДК 620.172.254

Анизотропия механических свойств при растяжении монокристаллического никелевого жаропрочного сплава ВЖМ8

V поколения

Anisotropy of mechanical properties in tension of single-crystal nickel 
heat-resistant alloy VZHM8 V generation

Соловьев А.Е. 1; Голынец С.А. 1; Хвацкий К.К. 1

Solovyov A.E., Golinec S.A., Khvatskiy K.K.

lab33@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Рассмотрены методы испытаний и оборудование для определения механических свойств при растяжении. Представлены полученные результаты экспериментальных исследований коэффициента Пуассона, статического модуля упругости, пределов текучести и прочности монокристаллов жаропрочного никелевого сплава ВЖМ8 трех кристаллографических ориентаций <001>, <011>, <111> в интервале температур 20–1000°С.

Ключевые слова:

жаропрочный никелевый сплав, коэффициент Пуассона, модуль упругости, предел текучести, предел прочности, кристаллографическая ориентация, анизотропия.

Abstract:

Reviewed test methods and equipment for determining the mechanical tensile properties. The results are presented of experimental studies of Poisson's ratio, static modulus of elasticity, yield stress and strength of single crystals of refractory Nickel alloy VZHM8 three crystallographic orientations <001>, <011>, <111> in the temperature range 20–1000°C.

Keywords:

heatproof Nickel alloy, Poisson's ratio, modulus of elasticity, yield strength, tensile strength, crystallographic orientation, anisotropy.

Реферат:

Проведены механические испытания на растяжение образцов монокристаллического никелевого жаропрочного сплава ВЖМ8 с кристаллографическими ориентациями (КГО) <001>, <011> и <111>. Определены температурно-ориентационные зависимости коэффициента Пуассона, статического модуля упругости, предела текучести и предела прочности.

Введение

Разработка материалов на основе металлических монокристаллов создает большие возможности не только для повышения эксплуатационных параметров изделий, работающих в экстремальных условиях, но и позволяет существенно увеличить температурно-временную стабильность и долговечность работы. Эффект анизотропии у монокристаллов дает дополнительные возможности для управления свойствами наряду с легированием, термомеханической обработкой и различного рода внешними воздействиями.

Выбор литого жаропрочного монокристаллического никелевого сплава ВЖМ8 в качестве объекта исследования обусловлен перспективностью его применения для монокристаллических лопаток турбины в двигателях следующего поколения.

В связи со значительной анизотропией физико-механических свойств монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов следует, что характеристики прочности при растяжении будут зависеть от кристаллографической ориентации (КГО) [1–3]. Поэтому для расчетов конструкционной прочности монокристаллических лопаток и ресурсного проектирования ГТД необходимы данные о температурно-ориентационной зависимости упругих и прочностных свойств этих сплавов, таких как статический модуль упругости, коэффициент Пуассона, предел текучести и прочности.

Материалы и методы исследования механических свойств при растяжении

Монокристальные заготовки сплава ВЖМ8 получали в промышленной установке для направленной кристаллизации УВНК-9А по методу LMC (Liquid Metal Cooling). Для зарождения монокристаллической структуры кристаллизуемого сплава с заданной кристаллографической ориентацией (КГО) использовали специальные затравочные монокристаллы (затравки) из сплава Ni-W, которые помещали в затравочные полости литейных керамических форм. Использование затравочной технологии литья позволило получить монокристаллы сплава ВЖМ8 с КГО <001>, <011>, <111> в аксиальном направлении [4].

Образцы для испытаний растяжение изготавливали из термически обработанных монокристаллических отливок сплава, продольная ось которых совпадала (в пределах 10 град) с одним из кристаллографических направлений <001>, <011>, <111>[5–6].

Для испытаний использованы гладкие цилиндрические образцы с расчетной длиной рабочей части 25 мм и диаметром 5 мм.

Методика проведения испытаний соответствовала ГОСТ Р 1497 «Методы испытания на растяжение», ГОСТ Р 9651 «Методы испытания на растяжение при повышенных температурах» [1] и СТО 1-595-33-444-2014 «Методика определения коэффициента Пуассона жаропрочных никелевых сплавов с монокристаллической структурой в интервале рабочих температур» [7].

Испытания проводили на испытательной машине KAPPA 50DS, оснащенной экстензометрами продольной и поперечной деформации [8]. Дополнительные экстензометры могут использоваться для проверки правильности установки образца. Схема крепления экстензометров продольной и поперечной деформации на образце для определения коэффициента Пуассона и статического модуля упругости представлена на рисунке 1.

Термопреобразователь

ТПП тип S

Датчик

поперечной

деформации

Датчик

продольной

деформации

Рис. 1 – Схема крепления экстензометров продольной и поперечной деформации  на образце для определения коэффициента Пуассона и статического модуля упругости

Экспериментальная часть.

В таблице 1 и на рисунке 2 представлены результаты испытаний и температурная зависимость статического модуля упругости монокристаллов сплава ВЖМ8 в трех кристаллографических направлениях <001>, <011> и <111> в интервале температур 20–1000°С.

Таблица 1

Значения модуля упругости монокристаллов сплава ВЖМ8 для КГО <001>, <011> и <111> в интервале температур 20–1000°С

| T, °С | 20 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E<001>, ГПа | 145 | 138 | 135 | 125 | 130 | 112 | 114 | 109 | 108 | 110 | 106 | 102 | 100 | 99 | 104 |
| E<011>, ГПа | 250 | 264 | 240 | 242 | 235 | 207 | 198 | 201 | 197 | 192 | 199 | 195 | 187 | 203 | 182 |
| E<111>, ГПа | 318 | 318 | 308 | 319 | 298 | 270 | 257 | 271 | 273 | 264 | 256 | 240 | 251 | 254 | 252 |

Продолжение таблицы 1

| T, ºС | 900 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E<001>, ГПа | 95 | 93 | 92 | 95 | 98 | 80 | 78 | 85 | 83 | 82 |
| E<011>, ГПа | 170 | 178 | 163 | 172 | 164 | 155 | 146 | 159 | 154 | 162 |
| E<111>, ГПа | 236 | 223 | 217 | 222 | 236 | 172 | 185 | 189 | 181 | 195 |

Рис. 2 – График температурной зависимости статического модуля упругости (E)

для монокристаллов сплава ВЖМ8 с КГО <001>, <011> и <111>

Видно, что по мере повышения температуры испытания от 20 до 1000°С модуль Юнга монотонно снижается. Наибольшим модулем упругости обладают монокристаллы с ориентацией <111>, а наименьшим – монокристаллы <001>. Промежуточные значения модуля Юнга характерны для монокристаллов <011>. Следует отметить, что анизотропия модуля Юнга сохраняется во всем исследованном температурном интервале 20–1000°С. Определенные температурно-ориентационные зависимости модуля Юнга исследуемых монокристаллов сплава ВЖМ8 подобны ранее найденным для никелевого жаропрочного сплава ВЖМ 4 [9].

В таблице 2, 3 и на рисунке 3, 4 представлены результаты испытаний и температурная зависимость предела прочности и предела текучести монокристаллов сплава ВЖМ8 в трех кристаллографических направлениях <001>, <011> и <111> в интервале температур 20–1000°С.

Таблица 2

Значения предела текучести монокристаллов сплава ВЖМ8 для КГО <001>, <011> и <111> в интервале температур 20–1000°С

| T, ºС | 20 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ0,2<001>, МПа | 942 | 974 | 985 | 977 | 950 | 1032 | 999 | 997 | 980 | 1000 | 1020 | 1094 | 1050 | 1050 | 1040 |
| σ0,2<011>, МПа | 1021 | 1022 | 1050 | 1020 | 1070 | 920 | 890 | 910 | 880 | 890 | 920 | 930 | 920 | 910 | 890 |
| σ0,2<111>, МПа | 1298 | 1248 | 1278 | 1310 | 1257 | 1287 | 1298 | 1240 | 1265 | 1310 | 1229 | 1205 | 1235 | 1210 | 1215 |

Продолжение таблицы 2

| T, ºС | 900 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ0,2<001>, МПа | 991 | 1050 | 970 | 1090 | 1080 | 775 | 755 | 805 | 780 | 795 |
| σ0,2<011>, МПа | 890 | 900 | 900 | 913 | 956 | 697 | 693 | 710 | 675 | 650 |
| σ0,2<111>, МПа | 1187 | 1050 | 1030 | 1080 | 1120 | 785 | 820 | 840 | 800 | 900 |

Рис. 3 – График температурной зависимости предела текучести (σ0,2)

для монокристаллов сплава ВЖМ8 с КГО <001>, <011> и <111>

Таблица 3

Значения предела прочности монокристаллов сплава ВЖМ8 для КГО <001>, <011> и <111> в интервале температур 20–1000°С

| T, ºС | 20 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σв <001>, МПа | 1346 | 1425 | 1415 | 1360 | 1375 | 1321 | 1294 | 1379 | 1205 | 1305 | 1351 | 1341 | 1280 | 1265 | 1245 |
| σв <011>, МПа | 1040 | 1044 | 1060 | 1040 | 1080 | 1050 | 1040 | 1030 | 980 | 1010 | 1000 | 1020 | 1030 | 1010 | 980 |
| σв <111>, МПа | 1680 | 1514 | 1612 | 1693 | 1573 | 1390 | 1350 | 1442 | 1465 | 1374 | 1337 | 1385 | 1350 | 1380 | 1355 |

Продолжение таблицы 3

| T, ºС | 900 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σв <001>, МПа | 1080 | 1050 | 1050 | 1160 | 1130 | 810 | 765 | 845 | 805 | 820 |
| σв <011>, МПа | 910 | 930 | 930 | 930 | 959 | 701 | 720 | 750 | 705 | 690 |
| σв <111>, МПа | 1200 | 1060 | 1070 | 1120 | 1160 | 785 | 840 | 850 | 805 | 910 |

Рис. 4 – График температурной зависимости предела прочности (σв)

для монокристаллов сплава ВЖМ8 с КГО <001>, <011> и <111>

В интервале 20–800°С монокристаллы имеют слабую температурную зависимость σ0,2. При дальнейшем повышении температуры наблюдается возрастание σ0,2 монокристаллов с КГО  <001> и <011> до максимальных значений при температуры 850°С, выше которой происходит разупрочнение сплава. Подобное изменение характеристики σ0,2 двухфазных монокристаллов НЖС при повышенных температурах объясняется аномальной температурной зависимостью предела текучести частиц интерметаллидной γ'-фазы [2]. При повышении температуры свыше 800°С происходит значительное снижение значений предела текучести всех трех КГО сплава. Что касается монокристаллов <111>, то для них характерно монотонное снижение пределов прочности и текучести во всем исследованном температурном интервале. Следует отметить, что до температуры 800°С имеет место значительная анизотропия пределов прочности и текучести монокристаллов трех ориентаций, тогда как выше этой температуры анизотропия практически вырождается.

Следует отметить, что монокристаллы сплава ВЖМ8 имеют более высокие значения предела прочности и предела текучести во всем исследованном интервале температур по сравнению с моно кристаллами другого рений-рутенийсодержащего сплава ВЖМ4 (таблица 4).

Таблица 4

Значения предела прочности и текучести монокристаллов сплава ВЖМ4 для КГО <001>, <011> и <111> в интервале температур 20–1000°С [3]

| T, ºС | 20 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ0,2<001>, МПа | 865 | 860 | 870 | 840 | 705 |
| σ0,2<011>, МПа | 890 | 800 | 810 | 800 | 810 |
| σ0,2<111>, МПа | 1230 | 1020 | 1020 | 990 | 790 |
| σв <001>, МПа | 1220 | 1270 | 1240 | 1020 | 725 |
| σв <011>, МПа | 900 | 850 | 980 | 870 | 800 |
| σв <111>, МПа | 1600 | 1440 | 1310 | 1090 | 830 |

В таблице 5 и на рисунке 5 представлены результаты испытаний и температурная зависимость коэффициента Пуассона монокристаллов сплава ВЖМ8 в трех кристаллографических направлениях <001>, <011> и <111> в интервале температур 20–1000°С.

Таблица 5

Значения коэффициента Пуассона монокристаллов сплава ВЖМ8 для КГО <001>, <011> и <111> в интервале температур 20–1000ºС

| T, ºС | 20 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ <001> | 0,46 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,43 |
| μ <011> [011] | -0,012 | -0,008 | -0,005 | -0,004 | -0,01 | -0,1 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,12 |
| μ <011> [100] | 0,78 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,81 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,75 | 0,77 | 0,8 |

Продолжение таблицы 5

| T, ºС | 900 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ <001> | 0,49 | 0,44 | 0,49 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,53 | 0,5 | 0,52 | 0,51 |
| μ <011> [011] | -0,14 | -0,15 | -0,16 | -0,15 | -0,16 | -0,25 | -0,22 | -0,18 | -0,2 | -0,22 |
| μ <011> [100] | 0,8 | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,88 |

Рис. 5 – График температурной зависимости коэффициента Пуассона (μ)

для монокристаллов сплава ВЖМ8 с КГО <001>, <011> и <111>

Для монокристаллов сплава ВЖМ8 с КГО <001> и <111> коэффициент Пуассона с увеличением температуры до 800°С повышается не значительно, при температурах выше 800°С наблюдается повышение коэффициента Пуассона.

Для монокристалла сплава ВЖМ8 с КГО <011> коэффициент Пуассона в азимутальном направлении [100] с повышением температуры возрастает, а для азимутального направления [011] коэффициент Пуассона является отрицательной величиной, возрастающей по абсолютному значению.

Заключение

1. Установлены закономерности температурной и ориентационной зависимости кратковременных механических свойств (Е, σ0.2, σB, μ)  монокристаллов сплава ВЖМ8 с ориентациями <001>, <011> и <111>.

2. Наибольшим модулем упругости обладают монокристаллы с ориентацией <111>, а наименьшим – монокристаллы <001>.  Промежуточные значения модуля упругости имеют монокристаллы <011>. Существенная анизотропия модуля упругости монокристаллов сплава ВЖМ8 сохраняется во всем исследованном температурном интервале 20‒1000°С.

3. В интервале температур 20–800°С предел текучести монокристаллов сплава ВЖМ8 имеет слабую температурную зависимость. При повышении температуры выше 800°С наблюдается возрастание этой характеристики до максимальных значений при температурах 850–900°С, при дальнейшем повышении температуры происходит значительное разупрочнение сплава.

4. В интервалах температур 20–800°С предел прочности монокристаллов сплава ВЖМ8 имеют слабую температурную зависимость. При температуре выше 800°С наблюдается существенное разупрочнение сплава.

5. Коэффициент Пуассона (μ) меняется различным образом изменяется в зависимости от кристаллографической (азимутальной) ориентации. Для монокристаллов с КГО <001> и <111> при температурах выше 800°С наблюдается повышение коэффициента Пуассона (с 0,43 до 0,56 для КГО <001> и с 0,28 до 0,42 для КГО <111>). Для монокристалла с КГО <011> коэффициент Пуассона в азимутальном направлении [100] с повышением температуры возрастает (c 0,78 до 0,89), а для азимутального направления [011] является отрицательной величиной, возрастающей по абсолютному значению (с |0,1| до |0,22|).

Литература

1. Каблов Е.Н., Голубовский Е.Р.. Жаропрочность никелевых сплавов.М.: Машиностроение, 1998. 464 с.

2.Шалин Р.Е., Светлов И.Л., Качанов Е.Б., Толораия В.Н., Гаврилин О.С.. Монокристаллы никелевых жаропрочных сплавов. - М.: Машиностроение, 1997. 336 с.

3. Светлов И.Л., Петрушин Н.В., Голубовский Е.Р., Хвацкий К.К., Щеголев Д.В., Елютин Е.С. Механические свойства монокристаллов никелевого жаропрочного сплава, содержащего рений и рутений // Деформация и разрушение материалов. 2008. №11. С. 26–35.

4. Устройство для получения отливок с монокристаллической структурой. пат. 2184010 Рос. Федерация; заявл. 07.12.00; опубл. 27.06.02. Бюл. №18.

5. Способ получения отливок с монокристальной структурой и изделие полученное этим способом: пат. 2185929 Рос. Федерация; заявл. 02.11.00; опубл. 27.07.02. Бюл. №21.

6.Толорайя В.Н. Каблов Е.Н. Остроухова Г.А. Структура и ростовые дефекты монокристаллов никелевых жаропрочных сплавов. // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2005. Тематическое приложение: Функциональные материалы. С. 190–202.

7. Хвацкий К.К., Голынец С.А., Соловьев А.Е. СТО 1-595-33-444-2014 «Методика определения коэффициента Пуассона жаропрочных никелевых сплавов с монокристаллической структурой в интервале рабочих температур».

8. Соловьев А.Е., Голынец С.А., Хвацкий К.К., Асланян И.Р. Проведение статических испытаний при растяжении на машинах фирмы Zwick/Roell. Электронный научный журнал «Труды ВИАМ». 2015. №8. URL: viam-works.ru: dx.doi.org/ 10.18577/2307-6046-2015-0-8-12-12

9. Петрушин Н.В., Светлов И.Л., Оспенникова О.Г. Литейные жаропрочные никелевые сплавы. Все материалы. Энциклопедический справочник. 2012.№5. С. 15-19; №6. С. 16–21.