УДК 669.245:620.178.322.2:539.389

Упруго-пластический  гистерезис  и  малоцикловая  усталость жаропрочного  никелевого  сплава  ВЖ175

Elastic-plastic  hysteresis  and  low  cycle  fatigue  of  superalloy  VZh-175

Беляев М.С. 1, к.т.н.; Горбовец М.А. 1 , к.т.н.; Шведов В.А. 1

Belyaev M.S. PhD, Gorbovets M. A. PhD, Shvedov V.A.

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Рассмотрено изменение параметров упруго-пластического гистерезиса в процессе испытаний на МЦУ при заданной деформации и температурах 20°С, 650°С, 750°С жаропрочного никелевого сплава ВЖ175. Определены пределы и другие характеристики МЦУ.

Ключевые слова:

малоцикловая усталость (МЦУ), жесткий цикл, петля гистерезиса, изменение напряжений, пределы МЦУ, сплав ВЖ175.

Abstract:

The change of the elastic-plastic hysteresis parameters were considered during the low-cycle fatigue tests at established deformation and temperatures 20°, 650°, 750°C for the superalloy VZh175. The limits and other characteristics of the LCF are

Keywords:

low cycle fatigue (LCF), hard cycle, hysteresis loop, stress alteration, LCF fatigue limit, superalloy VZh-175.

Реферат:

Исследование сопротивления малоцикловой усталости жаропрочного никелевого сплава ВЖ175 проведено при контроле размаха полной деформации △ε, при температурах 20°С, 650°С, 750°С. Были испытаны гладкие образцы диаметром 5,0 мм при симметричном цикле растяжения-сжатия R=−1.

В течение испытаний, в основном, наблюдается плавное изменение напряжений растяжения и сжатия. На стационарном участке испытаний ширина петли гистерезиса εн неоднозначно изменяется в зависимости от температуры.

Построены средние линии МЦУ и определены значения пределов выносливости на базе 104 циклов. Наиболее высоким пределом МЦУ сплав ВЖ175 обладает при комнатной температуре. Также определены иные характеристики МЦУ по параметру накопленной деформации εн.

Введение

Исследование сопротивления малоцикловой усталости (МЦУ) проводят для конструкционных материалов, подвергающихся в процессе эксплуатации усталостному нагружению. МЦУ является одной из основных характеристик прочности для жаропрочных материалов [1-4]. Малоцикловая усталость при заданной деформации в определенной степени моделирует эксплуатационное нагружение, при котором возникают малые пластические деформации, а число циклов нагружения составляет 104÷105ц. Такие условия реализуются, в частности, в деталях ротора авиационных ГТД при воздействии высоких температур.

При испытаниях на МЦУ в условиях заданной деформации происходит изменение таких параметров упруго-пластического деформирования, как возникающие напряжения и величина накопленной деформации. Определение этих параметров проводят, как правило, совместно с определением прочностных характеристик МЦУ и, в частности, характеристик разброса экспериментальных результатов. В нашей стране, несмотря на ряд выполненных исследований [5–7], имеется недостаток такой информации для сплавов применяемых в наукоёмких отраслях. Исследования в этом направлении широко проводят за рубежом [8–12].

В настоящей работе исследованы параметры упруго-пластического деформирования и характеристики МЦУ современного жаропрочного никелевого сплава ВЖ175 при комнатной и эксплуатационных температурах. Работа выполнена в рамках реализации комплексного научного направления 2.2. «Квалификация и исследования материалов» («Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года»)[2].

Материалы и методы

Высокопрочный жаропрочный сплав на никелевой основе ВЖ175-ИД предназначен для  эксплуатации при высоких температурах и значительных механических нагрузках в качестве деталей ротора авиационных ГТД. Он является сложнолегированным, дисперсионно-твердеющим сплавом, упрочняется интерметаллидной '-фазой, в состав которой входят (i, Cо, Сr)3 (Аl, Тi, Nв, Мо, W, V), карбидной и боридной фазами различных морфологий. Количество упрочняющей γ - фазы достигает 53% [13–18].

Заготовки дисков, из которых были изготовлены образцы для испытаний, имели однородную мелкозернистую структуру (рис. 1). Характеристики прочности сплава ВЖ175-ИД соответствовали требованиям НТД.

0

Зерно 20-30 мкм

500

500

Первичная  γ-фаза

×100                                                              ×500

Рис. 1 – Микроструктура сплава ВЖ 175

Испытания на МЦУ проведены на сервогидравлической машине 
LFV-100 при  контроле полной (упругой и пластической) деформации ɛ. Были испытаны гладкие цилиндрические образцы с диаметром 5,0 мм и длиной рабочей части 15 мм при частоте 1 Гц. В качестве параметра испытаний принята амплитуда цикла деформации εа.  Проводилась запись петель упруго-пластического гистерезиса. Испытания проведены при симметричном цикле растяжения-сжатия R=−1 при температурах 20°С, 650°С, 750°С. При температуре 650°С также проведены  испытания при асимметричном цикле деформирования R=0.

Результаты и их обсуждение

В процессе испытания образцов в каждом цикле деформирования осуществлялось построение петель упруго-пластического гистерезиса. Были измерены и проанализированы возникающие напряжения, а также величины накопленной пластической деформации Δεн, соответствующие ширине петли гистерезиса.

При симметричном цикле деформаций R=−1 и всех температурах испытания на стационарном участке параметр Δεн существенно не меняется в процессе испытаний. Однако, он неоднозначно изменяется в зависимости от температуры испытания при постоянстве таких условий, как заданный размах деформаций Δεt и число циклов N=Nр/2. Повышение температуры испытания от 20°С до 650°С вызывает уменьшение значения Δεн, тогда как последующее повышение температуры до 750°С приводит к возрастанию значения Δεн 
(рис. 2).

При числе циклов до разрушения меньшем N=2500 и больших значениях заданного размаха деформаций Δεt=1,6−1,3% в образцах реализуется симметричный или достаточно близкий к нему цикл напряжений. Если цикл напряжений несколько отклоняется от симметричного, то имеет место небольшое превышение напряжений растяжения до 100 МПа 
(рисунок 3).

Рис. 2 – Влияние температуры испытания на параметр Δεн, Δεt =1,0%, N=(Nр/2) Т=20°С N=6500 ц., Т=650°С N=2100 ц., Т=750°С N=1000 ц

При симметричном R=−1 и асимметричном R=0 циклах нагружения значения накопленной пластической деформации εн (при N=Nр/2) достаточно близки между собой при равных значениях заданного размаха деформаций Δεt (рис. 3).

Рис. 3 – Влияние коэффициента асимметрии цикла деформации Rε на параметры петли упруго-пластического гистерезиса Т=650°С, Δεt =1,0%, N= (Nр/2) R =−1, N = 2000 ц., εн = 0,0413% ; R = 0, N 1500 ц., εн = 0,0466%

При относительно низких значениях заданного размаха деформации Δεt=1−0,8% и числе циклов до разрушения превышающем N=2500 в образцах реализуется асимметричный цикл напряжений. Чем меньше заданная деформация и больше число циклов до разрушения, тем более асимметричным становится цикл напряжений, достигая минимального для настоящей работы значения R=−2,06.

Определение характеристик МЦУ проводилось по результатам статистической обработки данных с использованием линейного регрессионного анализа с одной независимой переменной. В качестве независимой переменной (неслучайной величины) рассматривался размах деформации, а зависимой переменной – усталостная долговечность (число циклов до разрушения).

Определены пределы МЦУ по деформации и другие характеристики МЦУ сплава ВЖ175, результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики МЦУ сплава ВЖ175 при комнатной и эксплуатационных температурах

| Температура испытаний (°C) | Коэффициент асимметрии R | Кол-во образцов n | Предел МЦУ на базе Nц (εt%) |  | Коэффициенты уравнения регрессии |  | Коэф. корреля-ции | Характеристики разброса lgN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103 | 104 | a | b | r | Дисперсия S12 | СКО S1 |
| 20 | -1 | 11 | 1,80 | 0,99 | 3,98 | -3,79 | –0,93 | 0,0227 | 0,151 |
| 650 | -1 | 11 | 1,31 | 0,86 | 3,65 | -5,49 | –0,92 | 0,0540 | 0,232 |
| 750 | -1 | 12 | 1,15 | 0,85 | 3,46 | -7,60 | –0,95 | 0,0700 | 0,265 |
| 650 | 0 | 11 | 1,30 | 0,86 | 3,65 | -5,72 | –0,97 | 0,0304 | 0,174 |

Уравнение средней линии усталости задано в форме N= ΔεtmC. После логарифмирования оно принимает вид lgN = a + blgΔεt. Средние кривые усталости построены в координатах lg∆εt-lgN. Кроме средних значений МЦУ определены характеристики разброса lgNр до разрушения – дисперсия S2 и среднее квадратичное отклонение (СКО) S [19].

На рисунке 4 приведены средние кривые усталости для температур 20°C, 650°C, 750°C и коэффициента асимметрии R=-1. Анализ результатов испытаний на МЦУ при симметричном цикле деформирования при R=−1 и трех указанных температурах показал (рис. 4), что сплав ВЖ175 обладает более высоким пределом МЦУ при комнатной температуре. Отчетливо наблюдается тенденция к сближению значений предела МЦУ при увеличении базы испытаний.

Рис. 4 – Кривые усталости сплава ВЖ175 при температурах испытания 20°С (1, ⚫), 650°C (2, ■) и 750°C (3, ♦)

В интервале долговечностей N=2×102−1,5×104 циклов средняя кривая усталости при температуре 650°C располагается выше, чем средняя кривая усталости при температуре 750°C, т.е. в указанном интервале долговечностей сплав ВЖ175 обладает более высокими значениями предела выносливости при температуре 650°C, нежели при температуре 750°C. При увеличении базы испытаний средние кривые усталости сближаются и на базе испытания N=104 циклов разность в пределах МЦУ составляет 0,01% и является минимальной. При увеличении базы испытания до N=1,5×104 циклов средние кривые усталости пересекаются, пределы МЦУ принимают равные значения. Следует отметить, что уменьшение тангенса угла наклона средней кривой усталости при повышении температуры испытаний не является типичным для жаропрочных никелевых сплавов.

По представленным результатам можно сделать вывод, что повышение температуры от 650°C до 750°C не оказывает существенного влияния на сопротивление сплава ВЖ175 малоцикловой усталости в области долговечностей 104 циклов при указанных условиях эксперимента.

Исследовалось влияние асимметрии цикла нагружения на характеристики малоцикловой усталости  при температуре 650°C. На рисунке 5 приведены средние кривые усталости для температуры 650°C и коэффициентов асимметрии R=-1 и R=0.

Рис. 5 – Влияние асимметричного приложения деформации на МЦУ сплава ВЖ175 при температуре испытания 650°C 1 – ■, R=−1, 2 - ⚫, R=0

В интервале долговечностей N=2×102−1,5×104 пределы МЦУ при коэффициентах асимметрии R=-1 и R=0 имеют очень близкие значения, а на базе N=104 циклов значение пределов выносливости совпадают εt=0,86%.

По представленным результатам можно сделать вывод, что изменение коэффициента асимметрии с R=-1 на R=0 не оказывает существенного влияния на пределы малоцикловой усталости в области долговечностей 104 циклов при температуре 650°C.

Определены характеристики и пределы МЦУ, для которых независимой переменной является накопленная пластическая деформация. Эта деформация определена как ширина петли упруго-пластического гистерезиса для числа циклов нагружения N=Np/2, где Np число циклов до разрушения. Накопленная пластическая деформация не характеризует прочность материала, она характеризует повреждаемость материала в процессе испытаний на МЦУ.

Обработка результатов испытаний была проведена так же, как в случае заданной деформации с применением процедур линейного регрессионного анализа. Были построены средние кривые накопленной пластической деформации в координатах lg∆εн-lgN (рисунок 6). Результаты статистической обработки представлены в таблице 2.

Видно, что средние значения пределов МЦУ, взаимное положение средних линий регрессии, а также значения других характеристик МЦУ значительно отличаются от тех, которые характеризуют МЦУ в случае заданной деформации. Пределы МЦУ, определенные на базе 104 циклов по критерию накопленной деформации, многократно ниже, чем пределы МЦУ, определенные по размаху заданной деформации.

Рис. 6 – Кривые накопленной пластической деформации сплава ВЖ175 при коэффициенте асимметрии R=-1 и температурах испытания 20°C (1, ●), 650°C (2,▲) и 750°C (3, ■), и коэффициенте асимметрии R=0 и температуре испытания 650°C (4,♦)

Таблица 2

Характеристики МЦУ по параметру накопленной деформации εн сплава ВЖ175 при комнатной и эксплуатационных температурах

| Темпе-ратура испыт. (°C) | Коэф. асим-метрии R | Кол. образ-цов n | Предел МЦУ на базе N=104 ц (εн%) | Коэффициенты уравнения регрессии |  | Коэф. корреля-ции | Характеристики разброса lgN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a | b | r | Дисперсия S12 | СКО S1 |
| 20 | -1 | 11 | 0,16 | 2,91 | -1,31 | –0,92 | 0,0254 | 0,1593 |
| 650 | -1 | 11 | 0,025 | 1,95 | -1,29 | –0,93 | 0,0482 | 0,2196 |
| 750 | -1 | 12 | 0,059 | 1,25 | -2,22 | –0,84 | 0,2181 | 0,4670 |
| 650 | 0 | 11 | 0,024 | 1,87 | -1,31 | –0,97 | 0,0306 | 0,1748 |

Вместе с тем, некоторые зависимости, связывающие деформацию и долговечность, нашли подтверждение при испытаниях по накопленной деформации. Во всём интервале долговечностей испытания максимальным пределом МЦУ сплав ВЖ175 обладает при комнатной температуре. При температуре 650°C переход от симметричного цикла (R=-1) к асимметричному (R=0) не оказывает существенного влияния на величину предела МЦУ и взаимное положение средних линий МЦУ.

Взаимное положение средних линий МЦУ при температурах 650°С и 750°С на рис. 4 и рис. 6 прямо противоположное. На рис. 4 более высокими пределами МЦУ сплав ВЖ175 характеризуется при температуре 650°С, хотя вблизи базы испытания 104 циклов значения пределов сближаются и уравниваются. На рис. 6 наоборот более высокими пределами МЦУ сплав ВЖ175 характеризуется при температуре 750°С и по мере возрастания базы испытания различие в значениях предела МЦУ возрастает.

Такое изменение взаимного положения средних линий МЦУ при переходе от заданной к накопленной деформации вполне объяснимо. При анализе петель гистерезиса установлено и на рис. 2 показано, что повышение температуры испытания от 650°С до 750°С вызывает возрастание ширины петли гистерезиса. Именно изменение системы координат, т.е. замена заданной деформации на накопленную, объясняет  взаимное изменение положения средних линий МЦУ.

В интервале долговечностей N=103−1,5х104 циклов средние кривые накопленной пластической деформации при температуре 650°C и коэффициентах асимметрии R=-1 и R=0 практически совпадают. Заметного влияния коэффициента асимметрии на величину накопленной пластической деформации не наблюдается (рисунок 6).

Выводы

- Ширина петли упруго-пластического гистерезиса εн на стабильном участке неоднозначно зависит от температуры испытания при других постоянных параметрах. При размахе деформации εt=1,0% и N=Nр/2 ширина петли изменяется в интервале εн=0,16÷0,05%.

- Наиболее высоким пределом МЦУ при симметричном цикле деформации R=−1 сплав ВЖ175 обладает при комнатной температуре. При комнатной и высоких температурах пределы МЦУ сближаются при увеличении числа циклов испытания. На базе N=104 циклов значения пределов выносливости располагаются в интервале εа=0,84÷1,0%. Переход от симметричного цикла деформации к асимметричному R=0 не оказывает существенного влияния на величину предела МЦУ.

- МЦУ сплава ВЖ175 при температурах испытания принятых в настоящей работе характеризуется относительно малыми значениями разброса S1 (СКО) логарифма числа циклов до разрушения lgNр относительно линии МЦУ сплава ВЖ175, соответствующей 50% вероятности неразрушения. Какая-либо тенденция зависимости дисперсии S2 и СКО S от температуры испытания отсутствует.

- Характеристики МЦУ, определенные по параметрам заданной и накопленной деформации различаются между собой. Характеристики МЦУ, определенные по параметру накопленной деформации, не являются характеристиками усталостной прочности, они оценивают величину накопленной усталостной повреждаемости в материале.

Литература

1. Иноземцев А. А., Ратчиев А. М., Нихамкин М. Ш. и др. Малоцикловая усталость и циклическая трещиностойкость никелевого сплава при нагружении, характерном для дисков турбин // Тяжелое машиностроение. 2011. № 4. С. 30–33.

2. Каблов Е. Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации  «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии. 2015. № 1. С. 3–33.

3. Терентьев В.Ф. Усталость металлических материалов. М.: Наука, 2003. 254 с.

4. Reed R.C. The superalloys: Fundamentals and applications. Cambridge University Press, 2006. 372 p.

5. Горбовец М.А., Базылева О.А., Беляев М.С., Ходинев И.А. Малоцикловая усталость монокристаллического интерметаллидного сплава типа ВКНА в условиях «жесткого» нагружения // Металлург. 2014. № 8. 
С. 111–114.

6. Беляев М.С., Терентьев В.Ф., Горбовец М.А., Бакрадзе М.М., Антонова О.С. Малоцикловая усталость жаропрочного никелевого сплава ВЖ175 в условиях жесткого нагружения // Деформация и разрушение материалов. 2015. № 9. С. 17–24.

7. Голубовский Е.Р., Светлов И.Л., Петрушин Н.В., Черкасова С.А., Волков М.Е. Малоцикловая усталость монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов при повышенных температурах // Деформация и разрушение материалов. 2009. № 8. С. 41–48.

8. Wright J.K., Carroll L.J., J.A. Simpson J.A. et al. Low cycle fatigue of alloy 617 at 850 °C and 950 °C // J. Eng. Mat. Tech. 2013. V. 135. N 7. P. 031005(1–8).

9. Zhong Z., Gu Y., Yuan Y. et al. On the low cycle fatigue behaviour of a Ni-based superalloy containing high Co and Ti contents // Mater. Sci. Eng. 2012. V. A552. P. 434–443.

10. Gao G., Duan S., Zhang  W. A study of high temperature low cycle fatigue life prediction for two superalloys // Journal of Engineering Research. 2015. Vol. 3. № 1. P. 114–126.

11. Gao G., Duan S., Zhang  W. Low cycle fatigue life prediction for GH 4133 at 5500C based on power-exponent function Journal of Engineering Research. 2015. Vol. 3, № 3. p.p. 111–124.

12. Maier G., Riedel H., Somsen C. Cyclic deformation and lifetime of Alloy 617B during isothermal low cycle fatigue // Int. J. Fatigue. 2013. V. 55. 
P. 126–135.

13. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С., Сидоров В.В. Приоритетные направления развития технологий производства жаропрочных материалов для авиационного двигателестроения // Проблемы черной металлургии и материаловедения. 2013. № 3. С. 47–54.

14. Ломберг Б.С., Овсепян С.В., Бакрадзе М.М. и др. Высокотемпературные жаропрочные никелевые сплавы для деталей газотурбинных двигателей // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 52–57.

15. Бакрадзе М.М., Овсепян С.В., Шугаев С.А., Летников М.Н. Влияние закалки на структуру и свойства поковок никелевого жаропрочного сплава ЭК151-ИД // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2013. №9. Ст. 01. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 12.02.2015).

16. Ломберг Б.С., Овсепян С.В., Бакрадзе М.М. Особенности легирования и термической обработки жаропрочных никелевых сплавов для дисков газотурбинных двигателей нового поколения // Авиационные материалы и технологии. 2010. №2. С. 3–8.

17. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С. Комплексная инновационная технология изотермической штамповки на воздухе в режиме сверхпластичности дисков из супер-жаропрочных сплавов // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 117–129.

18. Каблов Е.Н., Петрушин Н.В., Светлов И.Л., Демонис И.М. Никелевые литейные жаропрочные сплавы нового поколения // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 36–51.

19. Степнов М.Н., Шаврин А.В. Статистические методы обработки результатов механических испытаний: справочник. М.: Машиностроение, 2005. 400 с.