УДК 539.421

Методические  аспекты  определения  статической  и  усталостной трещиностойкости  слоистых  композитов  при  нагружении  по  моде I

Methodical  aspects  of  determining  the  static  and  fatigue  interlaminar crack  resistance  of  layered  composites  under  mode  I  loading

Яковлев Н.О. 1, к.т.н.; Ландик Д.Н. 1; Лашов О.А. 1; Крылов В.Д. 1

Yakovlev N.O., Landik D.N., Lashov O.A., Krylov V.D.

Nick_62@mail.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Рассмотрены методические аспекты экспериментального определения статических (GIС, GIR, GIth) и усталостных (коэффициенты кинетических кривых скорости роста межслоевой трещины усталости da/dN от скорости высвобождения энергии G или ΔG) характеристик межслоевой трещиностойкости слоистых полимерных композиционных материалов при нагружении в условиях отрыва (I мода разрушения). Для стеклопластика ВПС-47/7781 на основе стеклоткани Porcher 7781 и связующего ВСТ-1208 экспериментально определены значения критической GIС, при растрескивании GIR, и пороговой GIth вязкостей разрушения, а также коэффициенты кинетических кривых скорости роста межслоевой трещины усталости. Работа выполнена в рамках реализации комплексного научного направления 2.2: Квалификация и исследования материалов. («Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года») [1].

Ключевые слова:

межслоевая трещиностойкость, отрыв, скорость роста межслоевой трещины усталости, слоистый полимерный композиционный материал.

Введение

Полимерные композиционные материалы (ПКМ), широко внедряемые в различные отрасли промышленности, представляют собой сложную гетерогенную систему, состоящую из чередующихся слоев армирующего наполнителя, соединенных полимерной матрицей, что обуславливает сильную анизотропию их физико-механических свойств в зависимости от выбранного направления [1–7]. Наиболее слабые свойства слоистых ПКМ проявляются в условиях, когда нагружение в основном воспринимается полимерной матрицей, а не армирующим наполнителем.

Одной из таких характеристик является удельная работа расслоения (вязкость межслойного разрушения) GС. Это энергетическая характеристика межслоевой трещиностойкости, которая представляет собой предел отношения изменения упругой энергии, накопленной в образце при его нагружении, к бесконечно малому приращению площади межслоевой трещины

GIC= -1bdUda

Она определяется для условий нагружения отрывом в трансверсальном направлении (мода I), поперечного (мода II) и продольного (мода III) межслоевого сдвига.

| Отрыв (мода I) | Поперечный сдвиг (мода II) | Продольный сдвиг (мода III) |
| --- | --- | --- |

Рис. 1 – Моды разрушения

В настоящее время известно более 25 методов определение характеристик межслоевой трещиностойкости как для случаев чистых, так и смешенных режимов разрушения, отличающихся по геометрии образца и схеме приложения нагрузки [8–12]. Наиболее часто при разработке материалов, их общей (паспортизация) и специальной квалификации определяют величины удельных работ расслоения при статических испытаниях в условиях отрыва GIС по методу DCB (Double cantilever beam) и в условиях поперечного сдвига GIIС по методу ENF (End notch flexure). Однако исследованию усталостной межслоевой трещиностойкости при которой определяются кинетические кривые скорости роста межслоевой трещины усталости (СРМТУ) уделяется недостаточное влияние.

Стандартизированными в настоящее время являются методы определения характеристик межслоевой трещиностойкости по моде I:

– для статических испытаний: ASTM D 5528/D 5528M, ГОСТ Р 56815-2015 «Композиты полимерные. Метод определения удельной работы расслоения в условиях отрыва GIC»;

– для усталостных испытаний: ASTM D 6115 «ГОСТ Р 56793-2015 Композиты полимерные. Метод определения усталостного расслоения однонаправленно-армированных композитов».

Однако стандарты по усталостным испытаниям позволяют определить лишь характеристику пороговой вязкостей разрушения GIth, но не описывают процедуру получения кривой СРМТУ. В связи с чем, данная статья посвящена рассмотрению методических аспекты экспериментального определения статических (GIС, GIR, GIth) и усталостных (коэффициенты кинетических кривых скорости роста межслоевой трещины усталости da/dN от скорости высвобождения энергии G или ΔG) характеристик межслоевой трещиностойкости слоистых полимерных композиционных материалов при нагружении в условиях отрыва (I мода разрушения).

Материал

Для испытаний использовались стандартные образцы (рис. 2) по ASTM D 5528/D 5528M в виде двухконсольной балки (DCB) постоянного сечения шириной b и толщиной 2h из стеклопластика ВПC-47/7781 на основе равнопрочной стеклоткани Porcher арт. 7781 и высокодеформативной цианэфирной матрицы ВСТ-1208.

Рис. 1 – Образец стеклопластика ВПC-47/7781 при испытании на трещиностойкость

Методика и результаты

Критическая вязкость разрушения GIС

Для определения GIС проводили испытания образцов стеклопластика ВПC-47/7781 по ASTM D 5528/D 5528M. Усилие раскрытия прикладывалось к образцу через блоки нагружения так, что трещина расслоения распространялась за счет действия только нормальных напряжений (рис. 2). Нагружение происходило со скоростью 0,5 мм/мин.

Из существующих вариантов определения критической нагрузки РС по диаграмме «нагрузка – раскрытие»:

- РС = Рmax – максимальная нагрузка в процессе испытания;

- РС = РНЛ – нагрузка при отклонении диаграммы от линейной (нагрузка, соответствующая началу отступления от линейной зависимости между нагрузкой и перемещением);

- РС = РВИЗ – нагрузка в момент страгивания трещины (определяется визуально);

- РС = Р5% – нагрузка в точке пересечения прямой выходящей из начала координат, тангенс угла которой на 5% меньше тангенса угла линейного участка диаграммы «нагрузка - перемещение», осью абсцисс, или максимальная нагрузка на диаграмме, если она левее точки пересечения (рис. 3),

для расчетов использовали максимальное значение нагрузки, полученное в процессе испытания.

Рис. 3 – Способы определения критической нагрузки

Межслоевую вязкость разрушения GIС, определяли согласно:

- методу модифицированной балочной теории,

- методу калибровки податливости,

- методу модифицированной калибровки податливости (табл. 1).

Таблица 2

Методы расчета статической межслоевой вязкости разрушения по моде I

| Название метода | Формула расчета GIC | Схемы определения коэффициентов |
| --- | --- | --- |
| Метод модифицированной балочной теории | GIC=Pc2b∙3δa+Δ |  |
| Метод калибровки податливости | GIC=Pc2b∙nδa |  |
| Метод модифицированной калибровки податливости | GIC=Pc2b∙3PcC3/2A1h |  |

Где PС – критическая нагрузка, Н; δ – раскрытие трещины, мм; a – длина трещины, мм; C – податливость образца, мм/Н; Δ – поправка к длине трещины; n и А1 – коэффициенты.

В табл. 3 приведены средние значения параметров, использованных для расчета критического значения межслоевой вязкости разрушения, а в табл. 4 – величины GIС, рассчитанные по трем методам.

Таблица 3

Средние значений параметров

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| a0, мм | 47 |
| Pmax, Н | 119 |
| δmax, мм | 5,7 |
| Δ | 0,021 |

Таблица 4

Результаты испытаний на статическую трещиностойкость по моде I

(ν – коэффициент вариации)

| Материал | Метод А |  | Метод Б |  | Метод В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GIC, кДж/м2 | Коэффициент вариации, % | GIC, кДж/м2 | ν, % | GIC, кДж/м2 | Коэффициент вариации, % |
| ВПC-47/7781 | 0,85 | 5,6 | 0,88 | 6,3 | 0,88 | 5,4 |

Вязкость разрушения GIR при растрескивании

Известно, что значение межслоевой вязкости разрушения при растрескивании (с увеличением длины трещины a) GIR может возрастать по отношению к величине GIC.

Для однонаправленных композитов это связано с растрескиванием полимерной матрицы, образованием мостов из волокон, соединяющих берега трещины, при продвижении трещины. Для композитов на основе тканых армирующих наполнителей – с ветвление магистральной трещины, образованием параллельных трещин.

Для стеклопластика ВПC-47/7781 увеличения межслоевой вязкости разрушения с ростом длины трещины обнаружено не было (рис. 4а), т.е. GIR = GIC. Для примера приведены данные для углепластика на основе жгутового наполнителя – ВКУ-29 (рис. 4б), где такое увеличение явно выражено.

(а)

(б)

Рис. 4 – Зависимость величины вязкости разрушения от длины трещины расслоения для стеклопластика на основе тканого наполнителя – ВПС-47/7781 (а) и углепластика на основе жгутового наполнителя – ВКУ-29 (б)

Для аппроксимации зависимостей:

GIR=f(GIC, a)

или

GIR=f(GIC, a-a0)

обычно используют степенную функцию вида

GIR=A+B(a-a0)C

где А, В и С – константы.

Пороговая вязкость разрушения GIth

Скорость роста межслоевой трещины расслоения da/dN прямо пропорциональна движущей силе GImax и обратно пропорциональна величине межслоевой вязкости разрушения GIR для заданной длины трещины a.

Границами кривой скорости роста межслоевой трещины расслоения являются с одной стороны величина вязкость разрушения GIR при растрескивании, при которой наблюдается очень быстрый рост трещины, с другой стороны – величина пороговой скорости высвобождения энергии GIth, при которой не происходит роста трещины.

Для определения GIth после нахождения GIC проводят усталостные испытания при различных постоянных амплитудах раскрытия берегов трещины. Величину раскрытия находят по формуле

δImax=GImaxGICa0+∆aIC+∆2δIC					(1)

Отношение GImax/GIC для расчета δImax рекомендуется брать в диапазоне 0,15 – 0,40 с шагом 0,05. Коэффициент асимметрии цикла R для всех уровней GImax/GIC должен быть одним, например 0,1. Частота нагружения выбирается из диапазона 1 – 10 Гц.

В ходе испытания фиксируют изменения податливости от количества циклов. В качестве результата определяют количество циклов, соответствующих увеличению податливости (или падению жесткости) на заданную величину. Согласно ASTM D 6115 количество циклов определяется при увеличении податливости на 1 и 5 %.

Для нахождения GIth полученные данные в координатах «GImax-log(N)» аппроксимируют для диапазона циклов 0 ≤ N ≤ 106.

На рисунке 5 показаны аппроксимации количество циклов до падения жесткости на 1 (а), 2 (б), 5 (в) и 10 % (г) линейной, степенной, 3-х и 5-ти параметрической функциями, а на рисунке 6 зависимость определенной величины вязкости разрушения при растрескивании от величины падения жесткости для использованных аппроксимаций.

(а)							(б)

(в)							(г)

Рис. 5 – Аппроксимации количество циклов до падения жесткости на 1 (а), 2 (б), 5 (в) и 10 % (г) для заданных GImax функциями: 1 – линейной; 2 – степенной; 3 – 3-х параметрической; 4 – 5-ти параметрической

Интерполируя полученную зависимость до величины N = 106 циклов находят GImax = GIth.

Рис. 6 – Зависимость величины GIth для различных уровней падения жесткости для аппроксимаций линейной (+), степенной (x), 3-х (□) и 5-ти (○) параметрической функциями

Видно, что:

– линейная аппроксимация дает физически невозможные результаты (отрицательные значения);

– степенная аппроксимация за исключением случая паления жесткости на 1 % не адекватно описывает зависимость «GImax-log(N)»;

– аппроксимация 3-х и 5-ти параметрической функциями дает стабильные значения  GIth практически во всем исследованном диапазоне падения жесткости.

Кинетическая диаграмма межслоевой вязкости разрушения 
dadN = f(GImax / GIR)

Для построения кинетическая диаграмма межслоевой вязкости разрушения представляющей собой зависимость СРМТУ от величины GImax / GIR проводят усталостные испытания при различных постоянных амплитудах раскрытия берегов трещины. Величину раскрытия находят по формуле (1). Отношение GImax/GIC для расчета δImax рекомендуется брать в диапазоне 0,40 – 0,95 с шагом 0,1 – 0,05. Коэффициент асимметрии цикла R для всех уровней GImax/GIC должен быть одним, например 0,1. Частота нагружения выбирается из диапазона 1 – 10 Гц. В ходе испытания фиксируют изменения податливости от количества циклов.

На рисунке 7 приведена кинетическая диаграмма для стеклопластика на тканой основе ВПС-47/7781 и ее аппроксимации функциями:

– линейной

dadN=AGImaxGIRn

где log(A) = -1,53; n = 6,05;

–  4-х параметрической

dadN=CGImaxGIRm∙1-GIthGImaxn11-GImaxGIRn2

где C = 0,025; m = 4,8; n1 = 0,85; n2 = 5,85;

– 3-х и 5-ти параметрическими сигмоидальными.

Видно, что аппроксимации всеми параметрическими функциями дают близкие результаты, однако использование многопараметрических сигмоидальных функций представляется предпочтительным, поскольку они дают более консервативную оценку: СРМТУ при GImax / GIR < 0,25 нарастает медленнее (что ближе соответствует экспериментальным данным), а при GImax / GIR > 0,80 наоборот дают более высокие значения СРМТУ, что идет в запас.

GIth / GIR

Рис. 7 – Кинетическая кривая скорости роста межслоевой трещины усталости для стеклопластика на тканой основе ВПС-47/7781 и ее аппроксимации линейной (1), 
4-х (2), 3-х (3) и 5-ти (4) параметрическими функциями

Заключение

На примере испытаний стеклопластика ВПС-47/7781 на основе тканого наполнителя показана методология экспериментального определения:

– критической вязкости разрушения GIС;

– вязкости разрушения GIR при растрескивании;

– пороговой вязкости разрушения GIth;

– кинетической диаграммы межслоевой вязкости разрушения dadN = f(GImax / GIR).

Литература

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

- Ерасов В.С., Яковлев Н.О., Нужный Г.А. Квалификационные испытания материала – основа его безопасного и эффективного применения в конструкции //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 440–447.

- Каблов Е.Н. Материалы и химические технологии для авиационной техники //Вестник Российской Академии Наук. 2012. Т. 82. №6. С. 520–530.

- Ерасов В.С., Яковлев Н.О., Гладких А.В., Гончаров А.А., Скиба О.В., Боярских А.В., Подживотов Н.Ю. Испытания крупногабаритных конструкций //Композитный мир. 2014. № 1. С. 72–78.

- Власенко Ф.С., Раскутин А.Е. Применение полимерных композиционных материалов в строительных конструкциях //Труды ВИАМ. 2013. №8. Ст. 03 URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 10.02.16).

- Соколов И.И., Раскутин А.Е. Углепластики и стеклопластики нового поколения (Специальный выпуск) //Труды ВИАМ. 2013. №4. Ст. 09. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 10.02.16).

- Бабин А.Н. Связующие для полимерных композиционных материалов нового поколения (Специальный выпуск) //Труды ВИАМ. 2013. №4. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 10.02.16).

- Яковлев Н.О., Луценко А.Н., Артемьева И.В. Методы определения межслоевой трещиностойкости слоистых материалов //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2015. № 10. С. 57–62.

- Яковлев Н.О., Гуляев А.И., Лашов О.А. Трещиностойкость слоистых полимерных композиционных материалов (обзор) //Труды ВИАМ. 2016. (в печати).

- Крылов В.Д., Яковлев Н.О., Курганова Ю.А., Лашов О.А. Межслоевая трещиностойкость конструкционных полимерных композиционных материалов //Авиационные материалы и технологии. 2016.  № 1. С. 79–85.

- Финогенов Г.Н., Ерасов В.С. Трещиностойкость полимерных композиционных материалов при межслойных отрыве и сдвиге //Авиационные материалы и технологии. 2003. №3. С. 62–67.

- Гуляев А.И., Яковлев Н.О., Крылов В.Д., Шуртаков С.В. Микромеханика разрушения стеклопластиков при расслоении по модам I и II //Материаловедение. 2016. № 2. С. 13–22.