УДК: 538.945

Исследование эволюции геометрии составляющих компонентов композиционного Nb-Cu-Sn  стренда по слоям его поперечного сечения в процессе волочения

Investigation of the geometry evolution of components of the composite Nb-Cu-Sn strend on the layers of its cross section in the process of the drawing

Крылова М.В. 1; Глагазина Н.Ю.2;Петрова И.В.2; Цаплева А.С. 1; Алиев Р.Т.1; Зубок Е.А. 1; Алексеев М.В. 1; Абдюханов И.М. 1

Krylova Mariya; Glagazina Natalia; Petrova Irina; Tsapleva Anastasiia; Aliev Ruslan; Zubok Evgenii; Alekseev Maksim; Abduhanov Ildar

MVKrylova@bochvar.ru

1АО  «Высокотехнологический  институт неорганических материалов

им. академика А.А.Бочвара»,

Москва,  ул. Рогова , д.5а

2 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Н.Э.Баумана

г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1

Аннотация:

Представляемая работа посвящена исследованию структуры компонентов композиционного Nb3Sn сверхпроводника в процессе получения на разных диаметрах по коэффициентам разветвленности и искажения с уменьшением диаметра. Выявлены наиболее чувствительные к деформированию слои композита. Выданы рекомендации по ограничению логарифма суммарной вытяжки.

Ключевые слова:

Nb3Sn, сверхпроводники, коэффициент разветвленности, коэффициент искажения, режим деформации

Abstract:

The presented work is devoted to the investigation of the structure of the components of the composite Nb3Sn superconductor in the process of obtaining different diameters by the coefficients of branching and distortion with decreasing diameter. The most sensitive layers of the composite are deformed. Recommendations are given on limiting the logarithm of the total drawing.

Keywords:

Nb3Sn, superconductors, coefficient of branching, coefficient of branching, strain mode

Введение

В 2026 г. планируется запуск модернизированного Большого Адронного Коллайдера (БАК) в Европейском Центре Ядерных Исследований. Новый проект уже получил название High-Luminocity LHC (ускоритель высокой светимости). Предполагается повысить светимость магнитной системы более чем в 10 раз (3000 фб−1), что эквивалентно соответствующему повышению набора статистики столкновения частиц (к примеру, за 2017 год в планах набор интегральной светимости до 150 фб−1).  Модернизированный БАК High-Luminocity будет производить до 15 миллионов бозонов Хиггса в год, по сравнению с 1,2 млн, полученных в 2011 и 2012 годах.

Для такого крупного международного проекта требуется 40 тонн сверхпроводящего стренда на основе интерметаллического соединения Nb3Sn [1-3].  Требования к техническим характеристикам необходимых сверхпроводников нового поколения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Технические требования к характеристикам стрендов сверхпроводников на основе Nb3Sn нового поколения

| Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Диаметр, мм | 0,7 |
| Параметр медь/не медь, ед. | 1,05-1,25 |
| Шаг скрутки, мм | 14±2 |
| Направление скрутки | Правое |
| Критическая плотность тока (12 Тл, 4,2 К), А/мм2 | ≥2450 А/мм2 |
| RRR, ед. | ≥150 |
| Параметр n, ед. | ≥30 |
| Эффективный диаметр волокна, мкм | ≤50 |
| Минимальная длина куска, м | ≥ 1000 |

Для получения сверхпроводников на основе Nb3Sn со столь высокими электрофизическими характеристиками используется метод внутреннего источника олова, включающий в себя несколько операций сборки многоволоконных составных заготовок для формирования структуры с распределенными в поперечном сечении источников олова, каждый из которых окружен многоволоконной  Nb-Cu зоной, а также ниобиевым барьером.

Поперечное сечение такого Nb3Sn сверхпроводника приведено  на рисунке 1.

Рисунок 1 – Микроструктура (слева) и фрагмент микроструктуры (справа) поперечного сечения Nb3Sn сверхпроводника

Получение сверхпроводников такой сложной конструкции является трудоемким процессом, включающим в себя решение целого ряда научных  задач. Важное значение имеет сохранение заложенной при сборке финальной заготовки геометрии составляющих компонентов вплоть до стренда диаметра 0,7 мм. Нарушения расположения элементов композиции сверхпроводника, сильные искажения их формы влияют на плотность критического тока, значение параметра RRR, эффективный диаметр волокон, а также являются рисковым фактором высокой обрывности.

В рамках данной работы проведено исследование эволюции геометрии составляющих компонентов многоволоконного композиционного сверхпроводника на основе Nb3Sn в процессе многостадийного волочения для определения «пороговой» степени деформации, после которой наблюдаются значительный искажения элементов конструкции стренда и корректировка режима деформации.

В работе проводилось исследование 37 – субэлементного композиционного стренда на основе Nb3Sn, поперечное сечение которого приведено на рисунке 1.

Для исследований были отобраны образцы композита на промежуточных этапах волочения, на диаметрах 8,15 мм, 5,75 мм, 4,0 мм, 2,04 мм, 1,5 мм, 1,0 мм, 0,7 мм, 0,5 мм, 0,36 мм.

Были подготовлены шлифы поперечного сечения, получены их изображения на оптическом микроскопе, обработаны в графическом редакторе, проведен их сопоставительный анализ.

Для количественной оценки полученных изображений микроструктуры поперечных сечений в графическом редакторе разными цветами отмечены разноудаленные от центра ряды (слои) композиционных субэлементов, включающие в себя оловянную сердцевину в окружении Nb волокон в меди. Каждый субэлемент заключен в тонкий ниобиевый барьер и отдельно пронумерован. В целом комплекс субэлементов окружен медной оболочкой. Синим цветом обозначен центральный субэлемент, зеленым второй ряд от центра, желтым третьим, красным – четверый или крайний ряд субэлементов.

В качестве сопоставительных параметров были выделены:

- Коэффициент разветвления (соотношение реального периметра субэлемента к расчетному периметру субэлемента шестигранной формы) (в идеальном случае должно равняться 1)

- Коэффициент искажения. Соотношение длин отрезков наиболее удаленных и наиболее приближенных друг от друга вершин субэлемента, проходящих через центр субэлемента (в идеальном шестиграннике такое соотношение должно равняться или ~ 1,1547)

Эволюция изменения поперечного сечения при увеличении общей степени деформации представлена на рисунке 2.

| а – Ø 8,15 мм | б – Ø 5,75 мм |
| --- | --- |
| в – Ø 4,0 мм | г – Ø 2,04 мм |
| 279 ВИП6 С4 д1,5 х200 1-9 |  |
| д – Ø 1,5 мм | е – Ø 1,0 мм |
| ж – Ø 0,7 мм | з – Ø 0,5 мм |
| и – Ø 0,36 мм |  |
| Рисунок 2 – Эволюция изменения геометрии поперечного сечения изначально заложенных шестигранных субэлементов в композиционных Nb-Sn-Cu многоволоконных стрендах |  |

Коэффициент разветвленности

Как видно из рисунка 2 геометрия поперечного сечения сильно искажается, при волочении  с диаметра 8,15 мм до 0,36 мм. Суммированные значения коэффициента разветвленности представлены в виде гистограммы на рисунке 3. Как видно из гистограммы, наиболее чувствительным к деформации является крайний ряд субэлементов: если на диаметре 8,15 мм разветвленность всех рядов субэлементов находится на одном уровне, то с увеличением деформации наиболее деформированным и разветвленным становится именно крайний ряд (его коэффициент разветвленности на диаметре 0,36 мм на 12% выше, чем в среднем у остальных рядов). Именно с диаметра 2,04 мм его разветвленность значительно возрастает с 1,3 до 1,51.

Для остальных рядов субэлементов (центр, 2, 3 ряды) критической точкой является диаметр 1,0 мм, после которой происходит более резкое повышение разветвленности субэлементов с 1,14, 1,13 и 1,18 до 1,24, 1,23 и 1,3 единиц соответственно.

Таким образом, наименьшие искажения испытывают центральный и 2 ряд субэлементов, когда как 3 ряд искажается сильнее, а 4 наиболее существенно, по сравнению с остальными. Предположительно это связано с особенностями композиционной сборки. 1 и 2 ряд соприкасаются гранями с гранями смежных шестигранников 2 и 3 ряда соответственно. 4 ряд соприкасается с внешней медной трубой при наличии полостей и подвергается искажениям за счет стремления материала к заполнению пустот сборки, 3 ряд соприкасается с деформированным 4 рядом и также значительно подвергается искажениям.

Таким образом установлено, что сильная разветвленность формы элементов начинается у краевых субэлементов с диаметра 2,04 мм, что соответствует логарифму вытяжки в 5,85.

Рисунок 3 - Эволюция коэффициента разветвленности субэлементов Nb-Sn-Cu композита  с увеличением степени деформации

Коэффициент искажения

Наряду с коэффициентом разветвленности коэффициент искажения наглядно показывает степень деформированности субэлементов по сравнению с изначальной шестигранной формой. Расчетно это соотношение должно быть равно 1,1547. Чем больше это значение, тем более искаженным является субэлемент.

Аналогично по коэффициенту разветвленности 4 ряд является наиболее деформированным и по коэффициенту искажения. Уже на диаметре 8,15 мм этот параметр на 24% выше у крайнего ряда субэлементов, чем у остальных рядов в среднем и составляет 1,55 единиц. Резкое возрастание степени искажения у крайнего ряда субэлементов наблюдается, начиная с диаметра 1,0 мм, достигая на диаметрах 0,5-0,36 мм 2,19-2,28 ед., возрастая в 1,5 раза по сравнению со значением на диаметре 8,15 мм.

У 2 и 3 ряда субэлементов также наблюдается точка перехода, характеризующаяся резким возрастанием коэффициента искажения, начиная с 1,5 мм. Более существенно искажается 3 ряд, достигая к диаметру 0,36 мм коэффициента искажения 2,08 единиц, возрастая в 1,6 раза по сравнению с диаметром 8,15 мм.

В целом центральный ряд на каждом диаметре остается наименее искаженным, но точка возрастания его деформированности начинается на более ранней стадии 2,04 мм достигая к диаметру 0,36 мм значения 1,48 ед.

Таким образом, наиболее сильные искажения краевые субэлементы испытывают с 1 мм, что соответствует логарифму общей вытяжки 7,28.

Рисунок 4 - Эволюция коэффициента искажения субэлементов Nb-Sn-Cu композита с увеличением степени деформации

Заключение

Проведен анализ 37-субэлементного композитного Cu-Sn-Nb стренда на разных диаметрах (8,15 мм, 5,75 мм, 4 мм, 2,04 мм,  1,5 мм, 2,04 мм, 1,5 мм, 1 мм, 0,7 мм, 0,5 мм, 0,36 мм) по коэффициентам разветвленности и искажения с уменьшением диаметра.

Выявлено, что наиболее чувствительным к деформированию является 4 (крайний) ряд субэлементов.

Коэффициент разветвленности 4 ряда субэлементов на диаметре 0,36 мм на 12% выше, чем в среднем у остальных рядов субэлементов и составляет 1,51 единиц, а критическим переходом с резким возрастанием коэффициента разветвления является 2,04 мм. В целом с диаметра 8,14 мм до 0,36 мм коэффициент разветвления 4 ряда увеличивается на 30 %.

Коэффициент искажения 4 ряда субэлементов на диаметре 0,36 мм в 1,5 раза выше, чем в среднем у остальных субэлементов и составляет 2,19 единиц, критическим переходом с резким возрастанием коэффициента искажения является 1 мм. В целом с диаметра 8,14 мм до 0,36 мм коэффициент искажения 4 ряда увеличивается на 41 %.

Определено, что наименее искаженными являются 1-2 ряд субэлементов.

Коэффициент разветвления 1 и 2 ряда на диаметре 0,36 мм составляет 1,23-1,24 единиц, а критическим переходом с резким возрастанием коэффициента разветвления является 1 мм.  В целом с диаметра 8,14 мм до 0,36 мм коэффициент разветвления 1 и 2 ряда увеличивается на 11 %.

Коэффициент искажения 1 и 2 ряда на диаметре 0,36 мм составляет 1,48 и 1,56 единиц соответственно, а критическим переходом с резким возрастанием коэффициента разветвления является 1,5 мм.  В целом с диаметра 8,14 мм до 0,36 мм коэффициент разветвления 1 и 2 ряда увеличивается на 23,3 и 30 % соответственно.

Отмечено, что уже с диаметра 5,75 мм наблюдается резкое отличие рядов субэлементов по коэффициенту разветвленности слоев.

С диаметра 8,15 мм уже имеется резкое отличие рядов субэлементов по коэффициенту искажения.

Таким образом, для уменьшения коэффициентов разветвленности и искажения субэлементов необходимо ограничение по логарифму суммарной вытяжки, не превышающей 7,28.

Литература

1 https://home.cern/topics/high-luminosity-lhc

2 http://hilumilhc.web.cern.ch/

3 The High-Luminosity upgrade of the LHC: Physics and Technology Challenges for the Accelerator and the Experiment/ Burkhard Schmidt, CERN/ Journal of Physics: Conference Series 706 (2016) 022002/ October 2015

4 PRACTICAL LOW-TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS FOR ELECTROMAGNETS/ CERN Scientific Information Service–300/ July 2004

5 Progress in Nb3Sn RRP Strand Studies and Rutherford Cable Development at FNAL/ E. Barzi ; D. Turrioni ;  A. V. Zlobin/ IEEE Transactions on Applied Superconductivity Volume: 24,Issue: 3/ June 2014

6 Niobium Tin Conductors for High Energy Physics, Fusion, MRI and NMR Applications Made by Different Techniques/ E. Gregory, M. Tomsic, X. Peng, R. Dhaka, V. R. Nazareth, and M. D. Sumption/IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, VOL. 18, NO. 2/ JUNE 2008