УДК 531.2

Перспективы использования функционально-градиентных схем армирования в дисковых конструкциях тормозов на базе углерод-углеродных композиционных материалов.

Шмелев Д.С.1, Кулаков В.В. 1, к.т.н., Голубков А.К. 1, Давыдов Д.Д. 1,

shmelevdenis@bk.ru

1ОАО «АК «Рубин»

Аннотация:

Исследование проблемы формирования структуры композиционного углерод-углеродного материала с функционально-градиентной схемой армирования для авиационных тормозных дисков и анализ прочностных свойств полученного изделия.

Ключевые слова:

фрикционные углерод-углеродные материалы, функционально-градиентные материалы.

В тяжелонагруженных узлах трения самолетов в настоящее время широко применяются материалы на базе углерод-углеродных композиционных материалов (ФКУМ), имеющих значительные преимущества по эксплуатационным характеристикам в сравнении с ранее используемыми металлокерамическими фрикционными элементами (более высокая износостойкость, больший ресурс, малая масса). Основной особенностью тормозов на базе углерод-углеродных материалов является возможность использования более перспективных дисковых конструкций, в то время как металлокерамические материалы требуют применения исключительно секторных конструкций с усиливающими металлическими каркасами, в которых фрикционные качества обеспечиваются за счет секторных металлокерамических элементов, а прочностные за счет металлического каркаса.

Опыт применения углерод-углеродных материалов в тормозах самолетов, накопленный на АК «Рубин» показывает, что в ряде случаев обеспечение высоких фрикционно-износных показателей с требуемой прочностью дисков сталкивается с определенными проблемами, так как факторы, определяющие прочность композитов порой не являются идентичными с параметрами, влияющим на фрикционно-износные характеристики.

Функционально-градиентные материалы (ФГ материалы) – это относительно новый класс материалов, у которых наблюдается изменение структуры и механических свойств по глубине от поверхности. В настоящее время для изготовления ФГ материалов широко применяются различные легированные высокопрочные стали, однако использование данных схем армирования применительно к изделиям на основе углерод-углеродных композитов в литературе освещено весьма ограничено [1].

Решение данной задачи для производства тормозных дисков из ФКУМ с использованием ФГ схемы армирования позволит:

- регулировать свойства получаемых изделий, используя различные свойства слоев формируемого материала, используя материалы с разными свойствами для разных слоев;

- расширить сырьевую базу применяемых материалов для производства ФКУМ.

Необходимость выявления эффективности использования ФГ схем армирования при производстве ФКУМ связана с тем, что ФКУМ разработки ОАО АК «Рубин» имея высокую износостойкость в ряде случаев уступают по прочностным показателям зарубежным аналогам. Сказанное ограничивает более широкое применения существующих ФКУМ в тяжелонагруженных узлах трения в тормозных системах самолетов и наземной техники.

Проведенный анализ научно-технических работ и результатов собственных исследований показал принципиальную возможность направленного регулирования фрикционно-износных характеристик ФКУМ путем использования комбинированных ФГ схем армирования.  На данном этапе исследований была проведена работа по оценке перспективности изготовления тормозных дисков по схеме комбинированных типов армирования, в том числе и ФГ.

В общем случае, схемы армирования ФКУМ условно можно разделить на так называемые грубую и тонкую структуры. Грубая структура в композитах образуется в случаях, когда в качестве армирующих компонентов используются более толстые жгуты волокон (>5000 филаментов) при их длине более 6 мм. Известно, что для получения более высоких и стабильных фрикционных характеристик ФКУМ используется, как правило так называемая тонкая структура армирования, так как последняя обеспечивает более равномерное распределение армирующих компонентов по всему объему материала. Грубая структура армирования способствует повышению прочностных характеристик, но не имеет оптимальных фрикционных характеристик. Таким образом, для формирования структуры на основе ФГ армирования представляет интерес использование ФКУМ, имеющего тонкую структуру в качестве фрикционного слоя и грубую в качестве силового каркаса.

Типичная ФГ схема армирования предполагает разделение заготовки по слоям для обеспечения разделения функций каждого слоя. Схема заготовок представлена на рисунке 1

1 – фрикционный слой (материал с тонкой структурой, σизг=130-210 МПа); 2 – силовой каркас (материал с грубой структурой, σизг=50-90 МПа)

Рисунок 1 - Сложное объемное напряженно-деформированное состояние, возникающее в ФКУМ с ФГ схемой армирования

На рисунке 1 изображено сложное объемное напряженно-деформированное состояние изделия с ФГ схемой армирования. Аналогичные напряжения возникают и в материале однородного армирования, при отсутствии функционально-градиентных слоев. Однако, исходя из свойств ФКУМ, представленных в таблице 1, видно, что в значительной степени в них различаются пределы прочности на изгиб (более чем в два раза), таким образом, наиболее опасными для композитов с ФГ схемами армирования являются изгибающие напряжения, действующие на изделие. Вблизи отверстия, показанного на рисунке 1, напряжения на срез могут рассматриваться как сжимающие. Следовательно, слои материала выполняющие различные функции должны в целом сохранять общую прочность конструкции изделия и отвечать требованиям, предъявляемым к фрикционному материалу. Для сравнения, возьмем следующие параметры для силового и фрикционного слоев:

Таблица 1

Возможные диапазоны регулирования свойств ФКУМ на базе различных технологий

|  | Варианты с грубой структурой | Варианты с тонкой структурой |
| --- | --- | --- |
| Плотность, г/см3 | >1,80 | >1,80 |
| Предел прочности на сжатие, МПа | 150-230 | 130-180 |
| Предел прочности на изгиб, МПа | 130-210 | 50-90 |
| Коэффициент теплопроводности параллельно рабочей поверхности, Вт*К/м | 70-90 | 60-80 |
| Коэффициент теплопроводности перпендикулярно рабочей поверхности, Вт*К/м | 20-40 | 17-40 |
| Коэффициент трения | 0,2-0,4 | 0,18-0,25 |
| Линейный износ за торможение, мкм | 5-6 | 0,7-1,1 |

Из приведенной таблицы видно, что в зависимости от применяемых технологических приемов, можно управлять свойствами получаемых материалов в широких диапазонах. Однако, стоит учитывать тот факт, что изменение свойств не происходит независимо друг от друга, например, повышение коэффициента теплопроводности в перпендикулярном направлении ведет к снижению прочностных характеристик материала. Вместе с тем, общая тенденция такова, что материалы имеющие грубую структуру армирования в большей степени позволяют обеспечить прочностные характеристики ФКУМ (σизг до 210 МПа, σсж до 230 МПа), в то время как композиты с тонкой структурой имеют более высокие фрикционные свойства (низкие значения линейного износа, малый диапазон значений коэффициента трения). Выявленные особенности явились основанием для нижеследующих экспериментов для оценки реальности производства фрикционных дисковых тормозов на базе ФКУМ.

На первых этапах работы была выявлена принципиальная возможность совмещения в углерод-углеродных композитах класса 2d слоев с различными типами волокон, в частности, имеющих различную степень разделения исходных жгутов, их длину, температуру обработки и других факторов неоднородности армирующих компонентов, так как известно, что указанные характеристики могут в значительной степени влиять на такие параметры как прочность, жесткость и устойчивость, что в условиях сложнонапряженного нагружения дисков может привезти к отрицательным эффектам расслаивания и разрушения ответственных фрикционных элементов.

Предварительные эксперименты показали принципиальную возможность совмещения силового слоя с фрикционным. В результате проведенных работ были найдены основные технологические приемы, позволяющие реализовать функционально-градиентную схему армирования. На рисунке 2 показан срез материала в месте соединения фрикционного (тонкая структура) и силового (грубая структура) слоев (так называемая граница радела).

1

1

2

2

1 – фрикционный слой (материал с тонкой структурой), 2 – силовой каркас (материал с грубой структурой). Синей линией показана граница раздела

Рисунок 2 - Фотография микроструктуры границы раздела материала с ФГ схемой армирования на ранних стадиях уплотнения

Как видно из анализа микроструктуры материала с функционально-градиентной схемой армирования, на границе раздела удается получить довольно однородную структуру граничного слоя, неотличимую от структуры фрикционного и силового слоев. Данную границу раздела удалось получить используя оригинальный аэродинамический метод формования заготовки, позволяющий добиться плавного перехода от одного слоя к другому и избежать четкой границы раздела, являющейся в определенных условиях концентратором напряжения и способствующей расслаиванию полученного материала в процессе эксплуатации. Микроструктура показывает практически полное отсутствие расслаиваний и микротрещин, как на границе раздела двух материалов, так  и во всем объеме образца.

Практика показала, что в оптимальных режимах эксплуатации ФКУМ в реальных самолетах, можно обеспечить реальный фрикционный износ в диапазоне 0,9-1,6 мкм на сторону, из чего следует расчет минимально необходимой толщины фрикционного слоя:

H=2In

Где H – общий линейный износ, I – линейный износ слоя за одно торможение, n – требуемое количество циклов торможения. Таким образом, можно получить диапазон изменения H – от 1,8 мм до 3,2 мм суммарно. Слой с каждой стороны изделия, соответственно должен быть не менее 0,9-1,6 мм. Однако, с учетом необходимости запаса фрикционного слоя по толщине, его величина должна составлять 2-3 мм на сторону

При общей толщине изделия, например, 20 мм, толщина силового слоя должна находится в диапазоне от 16 до 14 мм:

Hc=20-H

Однако, за счет варьирования свойствами слоев и их толщинами, прочностные характеристики готового изделия будут изменяться. В данном случае, для примера, взят изгиб образца материала, имеющего толщину готового изделия, взятую равной 20 мм. При подобном нагружении, по сути, моделируется изгиб трехслойной балки (рисунок 3).

Рисунок 3 - Схема трехслойного стержня, работающего на изгиб

Для приведенного расчета использовалась постоянная высота h=20 мм, постоянная длина образца l=70 мм и постоянная ширина образца b=10 мм. Диапазон толщин образца t был принят в диапазоне от 1,3 мм до 2,95 мм. Изгибная жесткость данной конструкции определялась по следующей формуле[2]:

EJ=(Eфbh2t2+Eсbh312)

Формула для критического усилия при изгибе:

Pкр0=π2(EJ)t2

Для расчета критических напряжений изгиба вычислен момент стабильности для образца указанного сечения Wx:

Wx=(bh-t312+bt36+2bt(0,01-t2))/0,01

После чего, рассчитаны критические напряжения при изгибе образца по формуле:

σ=Pкр0l4Wx

В реальном изделии, действующие изгибающие напряжения меньше получаемых предельных на образцах по ряду причин (большие геометрические размеры изделия, большая площадь приложения давления на поверхность, и т. д.). Фактически, действующие изгибающие напряжения в диске в процессе реальной эксплуатации не превышают 55-70 МПа. Таким образом, полученные данные на образцах могут быть сопоставлены именно с этими значениями, так как разрушающие напряжения готового изделия выше, чем разрушающие напряжения образца на изгиб.

В результате выполненных расчетов, построен график зависимости разрушающих напряжений выбранного образца от толщины фрикционных слоев (рисунок 4):

Рисунок 4 - Зависимость предела прочности на изгиб трехслойного материала от толщины фрикционного слоя в зависимости от изгибной прочности силового слоя

На графике показана тенденция снижения общей прочности диска при увеличении толщины фрикционного слоя. Для расчета взяты материалы, обладающие различным пределом прочности на изгиб силового слоя. Красной линией отмечена величина действующего напряжения изгиба в реальном изделии. Как видно, материал, имеющий низкую прочность силового слоя (σизг=130 МПа) позволяет изготовить фрикционные слои толщиной не более 1,65 мм на сторону, чего недостаточно для обеспечения требуемого ресурса изделия. Использование материала с высокой прочностью силового слоя (σизг=210 МПа) уже позволяет изготовить фрикционный слой толщиной 2 мм, что является приемлемым, однако для использования в более энергонагруженных конструкциях также недостаточно.  Таким образом, при выборе толщины фрикционных слоев, они должны быть минимально возможными для сохранения прочностных характеристик материала и при этом должен сохранять фрикционные качества по всей рабочей глубине до границы раздела с силовым слоем. Как видно из графиков, при увеличении толщины фрикционного слоя, общая прочность образца в значительно меньшей степени зависит от прочности силового слоя, из чего следует два вывода:

- для больших толщин непрочных фрикционных слоев необходим выбор силового слоя с высоким пределом прочности на изгиб, значительно;

- толщина фрикционного слоя должна быть выбрана минимально возможной для обеспечения прочности изделия ввиду нелинейности графика зависимости прочности образца от толщины фрикционного слоя.

Для исследования работоспособности данного типа материала в условиях эксплуатации, была создана модель изделия из серийного материала и материала, имеющего функционально-градиентную схему армирования для определения коэффициента запаса прочности при условиях заклинивания изделия в процессе работы. Для сравнения, модель, использующая цельный серийный материал была подвержена таким же нагрузкам в программе SolidWorks. Данный опыт предполагал следующие условия его проведения:

- к изделию приложена перпендикулярная сила, согласно штатному режиму эксплуатации;

- изделие находится в условиях, соответствующих заклиниванию;

- производится сравнение коэффициента запаса прочности изделия в данных условиях.

Для моделирования данного эксперимента была создана модель, соответствующая модели тормозного авиационного диска, обладающая свойствами серийного материала. Для модели, иллюстрирующей поведение функционально-градиентной схемы армирования были созданы отдельно модели силового и фрикционного слоев, имеющих собственные физико-механические характеристики для расчета. Цельное изделие было создано путем сборки и фиксации слоев относительно друг друга, толщины слоев и их геометрия были выбраны в соответствии с расчетом, приведенным выше.

К каждой модели были приложены нагрузки, соответствующие эксплуатационным для данного изделия. Для имитации заклинивания тормозного диска наложены соответствующие ограничения на перемещения модели под воздействием приложенной силы. После чего, был произведен расчет методом конечных элементов с предварительно построенной сеткой на моделях. Данный метод позволил предварительно оценить возможность использования ФГ материалов в условиях реальной эксплуатации. В результате расчета приложенных нагрузок, для каждого изделия была составлена эпюра коэффициентов запаса прочности, показывающая, произойдет ли разрушение изделия при заданных условиях, а также покажет наиболее уязвимые и слабые места конструкции, требующие дополнительного усиления или изменения конструкции. Для заданных условий (эксплуатационный режим совместно с имитацией заклинивания тормозного диска), стандартное изделие из цельного ФКУМ показало минимальный коэффициент запаса прочности равный k=1,141, при этом видно, что данные значения получены только в небольших областях, близких к концентраторам напряжений конструкции (острые кромки, отверстия), в то время как основной объем материала имеет значительно более высокие коэффициенты запасов прочности (рисунок 5).

Рисунок 5 - Эпюра коэффициентов запаса прочности изделия, имеющего конструкцию сплошного армирования серийного материала

Для изделия, использующего функционально-градиентную схему армирования, видно допустимое изменение свойств в сторону уменьшения физико-механических характеристик, что сопровождается некоторым снижением коэффициента запаса прочности с k=1,141 до k=1,041 и увеличение площади, подвершенной деформации и повышенным нагрузкам, что видно по эпюре коэффициентов запаса прочности для данного типа армирования (рисунок 6)

Рисунок 6 - Эпюра коэффициентов запаса прочности изделия, имеющего функционально-градиентное армирование материала

Полученные результаты показывают, что несмотря на некоторое уменьшение физико-механических характеристик, они являются достаточными для обеспечения работоспособности ряда тормозных узлов.

Таким образом, показана принципиальная возможность создания ФКУМ с ФГ схемами армирования при использовании специальных технологических приемов, способствующих формированию плавной границы раздела между функциональными слоями. ФГ схема армирования может быть успешно реализована для использования в фрикционных композиционных дисках авиационной техники при обеспечении прочности на изгиб силового слоя не менее 210 МПа и толщины фрикционных слоев не более 2 мм.

Получение данных материалов позволяет расширить области использование углерод-углеродных композиционных материалов для различных фрикционных узлов авиационной и наземной тяжелонагруженной техники за счет возможности функционального разделения слоев изделия для выполнения конкретных функций. Данные схемы армирования могут быть использованы для создания других материалов на основе углерод-углерода, например, углерод-карбидокремниевых материалов.

Литература

- Marković S., Uskoković D. The master sintering curves for functionally graded materials // J. Eur. Ceram. Soc. 2009. V. 29, №11. P. 2309–2316.

- Алфутов Н. А. Основы расчета на устойчивость упругих систем, «Машиностроение», 1978