Проблемные задачи определения расчётных прочностных характеристик авиационных конструкционных материалов

Гриневич А.В., Ерасов В.С., Луценко А.Н., Лаптев А.Б., Кутырев А.Е., Скрипачёв С.Ю.

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Сформирована матрица предельных состояний, характеризующая основные пробелы в современной методологии прочностных испытаний материалов.

Ключевые слова:

расчетные характеристики, прочностные испытания

Основные отрасли промышленности – судостроительная, ракетная, авиационная, автомобилестроительная при разработке изделий, воспринимающих силовые нагрузки, руководствуются нормами прочности, разработанными в этих отраслях для обеспечения надёжности проектируемых конструкций. При этом силовые элементы конструкций изготавливаются из однотипных материалов – сталей, алюминиевых и титановых сплавов, что даёт основание для формирования единого подхода к определению исходных расчётных характеристик материала. [, ].

Поскольку весовое совершенство является доминирующим фактором в авиации,  разработчики летательных аппаратов ориентируются на материалы с предельной удельной прочностью. Предельная прочность материалов породила проблему «хрупкой прочности», явившейся причиной крупных катастроф в авиа и ракетостроении.  В авиации, где авария равносильна катастрофе, проблема всеобъемлющей оценки качества материалов для обеспечения безопасности и надёжности летательных аппаратов представляется исключительно важной, что и послужило основанием для анализа формирования расчётных характеристик материалов именно в авиационной отрасли [, ].

Проблема обеспечения надежности авиационных материалов может быть разделена на несколько важных разделов:

- Определение расчетных значений характеристик прочности материала сейчас понимается как значение, используемое при расчетах конструкции и не имеющее прямого отношения к полученным характеристикам материала. Эта ситуация приводит к конфликту и разобщенности деятельности инженеров-конструкторов и материаловедов. Для каждой конструкции должны применяться не расчетные характеристики прочности материала, а его реальные прочностные свойства с соответствующими коэффициентами запаса прочности. И для каждой конструкции коэффициент будет свой, что позволит в полной мере использовать свойства материала [].

- Определение коэффициентов запаса для конструкционных материалов должны определяться с учетом реальных условий эксплуатации, хранения и конструктивных особенностей изделия. На основании большого количества экспериментов было достаточно убедительно показано, что коэффициенты запаса, полученные на основании только лабораторных испытаний завышены и в реальных условиях, например при проведении натурных климатических испытаний конструкция имеет гораздо большую стойкость к внешним факторам, чем при ускоренных климатических испытаниях.

- Не разработаны нормативы использования теории безопасной повреждаемости материалов в конструкции, а это является важным экономическим рычагом повышения эффективности эксплуатации воздушного судна. Отсутствуют методические указания по определению прочностных характеристик тел с трещиной при одновременном воздействии эксплуатационных нагрузок и внешних воздействующих факторов, таких как температура и влажность.

- Особенно важным разделом в указанной проблеме является разобщенность материаловедов, конструкторов и инженеров, занимающихся эксплуатацией техники. Только совместными усилиями можно обеспечить прозрачность и доступность информации по свойствам материалов в конструкции в течении всего жизненного цикла, что позволит решить задачу не только определения свойств материала, но и создавать материалы со свойствами, гарантированными в течении жизни конструкции от ее разработки и изготовления до утилизации.

1. Определение «Расчетные значения характеристик прочности» материала

В Авиационных правилах (АП), являющихся основным директивным документом при проектировании летательных аппаратов, в части 25 (АП25) [1], рассматривающей Нормы лётной годности самолётов транспортной категории, в разделе «Д - Проектирование и конструкция» параграфом 25.603 «Материалы» предписывается:

«Пригодность и долговечность материалов, используемых для изготовления деталей, поломка которых может отрицательно повлиять на безопасность, должны:

а) Определяться по опыту или путём испытаний.

б) Соответствовать утверждённым техническим условиям, гарантирующим прочность и другие свойства, принятые в расчётных данных;

с) Оцениваться с учетом влияния окружающих условий, ожидаемых в эксплуатации, таких, как температура и влажность». [1]

Требования к материалам, заложенные в параграфе 25.603 АП25 вызывают ряд вопросов. Каким образом технические условия должны гарантировать свойства принятые в расчётных данных, если в них, как правило, представлены свойства материала, полученные при статических испытаниях гладких образов? Опыт эксплуатации высокопрочных материалов показал, что хрупкие разрушения конструкции возможны даже при удовлетворении всех требований технических условий.

Другой вопрос возникает по вопросу учёта влияния окружающих условий, ожидаемых в эксплуатации. Изначально, поскольку вопрос не имел ясного решения, проблема влажности, приводящая к коррозионным поражениям, «закрывалась» параграфом 25.609. «Защита элементов конструкции», который предусматривал, что «каждый элемент конструкции должен быть соответствующим образом защищён от снижения или потери прочности в процессе эксплуатации по любой причине, включая ... коррозию».

В последних редакциях АП25 требование по температуре и влажности введено в параграф 25.613 «Прочностные характеристики материалов и их расчётные значения». Пункт «с» параграфа 25.613 АП гласит, что  «... должно учитываться влияние условий окружающей среды, таких как температура и влажность на расчётные значения, применяемых в ответственных элементах или узлах конструкции материалов, если в диапазоне условий эксплуатации самолёта это влияние является существенным». Представление проблемы влияния влажности в пункте «с» параграфа 25.613 АП позволило снять неопределённость с базового параграфа 25.603 АП, определяющего применение материалов в конструкции, но при этом и усложнило ситуацию, поскольку нет чёткого понимания, что подразумевается под расчётными прочностными характеристиками конструкционных материалов.

С целью формализации выполнения параграфа 25.613 АП выпущен Рекомендательный циркуляр Авиарегистра [2], являющийся «...руководством по Методам Определения Соответствия нормативным требованиям АП25п.613 при применении в силовых элементах авиаконструкций металлических материалов». Циркуляр определяет «...подходы, процедуры, методы и количественные характеристики, с помощью которых обеспечивается выполнение нормативных требований».

Идеология документа закладывается в исходных определениях, которые работают на его содержание. Рассмотрение вопроса о расчётных характеристиках материала в условиях воздействия влаги невозможно без анализа РЦ – АП 25п.613 и исправления неточностей, затрудняющих однозначную трактовку данного документа.

Рассмотрим определение, данное термину расчётные прочностные характеристики. В РЦ АП25п.613 приводится следующее определение – «Расчетные характеристики материалов – уровни свойств материалов, принимаемые для определения гарантированной прочности и долговечности парка однотипных конструкций».  Ошибка определения заключается в переносе смысла с понятия «расчётных характеристик» на понятие «их уровней», т.е. значения свойств. Фактически произошла подмена понятия «расчётные характеристики» на понятие «расчётные значение характеристик». Следуя определению, необходимо определять расчётные характеристики для каждого «парка однотипных конструкций» и, по-видимому, условий их эксплуатации, что ставит под вопрос некоторого единого документа по расчётным прочностным значениям материалов.

Предлагаемая формулировка акцентирует разработчика конструкции на получение исходных стандартных характеристик материала, как это заложено в американских справочниках MIL HDBK и MМPDS. Этой же логике следует РЦ АП25-613 при получении исходных характеристик материалов, достоверность которых статистически обосновывается установлением заданного количества плавок и испытываемых образцов. По существу РЦ АП25-613 направлено на статистически обоснованное определение характеристик материалов, которые необходимы для оценки несущей способности, ресурса, календарного срока эксплуатации и безопасной повреждаемости конструкции воздушных судов.

Разработчики РЦ АП25п.613, осознав бесперспективность принятого определения, предлагают новое понятие, под которое подводятся прочностные характеристики материалов. Определение гласит: «Справочные (базисные) характеристики материалов – свойства материалов и их статистические параметры (средние значения, рассеяния, законы распределения, объемы выборок и т.д.), на основе которых формируются расчетные значения». Данное определение затушёвывает понятие «расчётные характеристики», приравнивая его фактически к «справочным характеристикам», поскольку понятия «уровни свойств» и «расчётные значения» эквивалентны.

Исходя из вышеизложенного, необходимо отделить понятия «расчётные прочностные характеристики материалов» и «расчётные значения прочностных характеристик материалов» и не определять одно через другое [, ].

Предлагается следующая формулировка: «Расчетные характеристики материалов – это характеристики материала, которые применяются для определения гарантированной прочности и долговечности конструкций». Предлагаемое определение выделяет характеристики «принимаемые для определения гарантированной прочности и долговечности конструкций» от характеристик, «ранжирующих» материалы по некоторому показателю, но не используемому в прочностных расчётах, как, например, ударная вязкость.

2. Применение теории безопасной повреждаемости материала

В РЦ АП25-613 представлены характеристики, необходимые для оценки прочности и живучести конструкции.

Для определения несущей способности воздушного судна заявлены следующие  характеристики материала, определяемые при статических испытаниях[, ]:

« σВ ()  -     временное сопротивление (предел прочности) при растяжении,

σ0.2 () -     условный предел текучести при растяжении,

σпц -         предел пропорциональности при растяжении,

σ-0.2сж -     условный предел текучести при сжатии,

τср    -     сопротивление разрушению при срезе,

σсм -     сопротивление смятию (МПа, кг/мм2);

δ -    относительное удлинение при разрушении (%);

Е    -     модуль нормальной упругости при растяжении (МПа, кг/мм2);

Есж   -     модуль нормальной упругости при сжатии (МПа, кг/мм2);

G    -     модуль упругости при сдвиге (МПа, кг/мм2);

μ    -     коэффициент Пуассона.

Диаграмма деформирования при растяжении и сжатии “σ – ε”.

Обоснование ресурса воздушного судна  опирается на оценку усталостной долговечности материала, которая представляется в виде кривой усталости. Кривая усталости – аппроксимирующая кривая совокупности точек в координатах  «-N», где  - действующее напряжение, как правило, максимальное напряжение цикла, а N - количество циклов до разрушения гладких или конструктивно подобных образцов (полоса с отверстием, цилиндрический образец с кольцевой выточкой, образец-проушина и т.д.). Кривые усталости N-F(,ασ,R,f) строятся при варьируемых - ασ, R и f , где ασ - теоретический коэффициент концентрации напряжений; R -  коэффициент асимметрии цикла нагружения; f - частота нагружения.

Оценка безопасной повреждаемости воздушного судна опирается на характеристики механики разрушения, которая открыла возможность определения прочности и усталостной долговечности твёрдого тела с трещиной. В РЦ АП25-613 представлены следующие характеристики трещиностойкости: КС, К1С - коэффициенты интенсивности напряжения при плоском напряжённом состоянии и при плоской деформации соответственно; скорость роста трещины усталости  или кинетическая диаграмма разрушения dl//dN – f (ΔК); пороговое значение размаха Кth – ниже которого трещина не развивается.

В РЦ АП25-613 расчётные прочностные характеристики материалов при действии температуры и влажности объединены одним разделом, в котором представлены следующие характеристики:

«K1scc- предельный уровень исходного КИН, при котором в условиях постоянно действующей нагрузки трещина при воздействии заданной среды не растет;

σпр - пороговый уровень напряжений, ниже которого не происходит замедленного коррозионного разрушения;

σкру - критическое напряжение, начиная с которого не происходит разрушение образца с концентратором напряжений, нагруженного постоянной нагрузкой, в заданной среде;

σ0.2/tТ°С - предел ползучести при температуре Т°С на временной базе t;

σtТ°С - предел длительной прочности при температуре Т°С на временной базе t;

“ εполз. - t ”, - диаграммы ползучести при разных напряжениях σ и температурах Т°С;

“σtТ°С – t”- диаграммы длительной прочности при температурах Т°С, на временной базе t».

В предлагаемый перечень характеристик, наряду с характеристиками, используемыми при расчёте гарантированной прочности и долговечности конструкций, включены «ранжирующие» характеристики, которые расставляют материалы в некоторый ряд по отношению к некоторому фактору. К ранжирующим характеристикам следует отнести σпр и σкру , которые оценивают прочность материала при воздействии коррозионной среды и постоянных напряжений, равно как, например, характеристику «ударная вязкость» - которая оценивая работоспособность стали и даже являясь приёмочным показателем, тем не менее, не фигурирует в качестве расчётной характеристики материала[, ].

Разработчики РЦ АП25-613, охватив практически все используемые конструктором прочностные характеристики материала, не ставили задачу анализа расчётных характеристик материалов. Однако данная задача представляется крайне важной в связи с длительными сроками эксплуатации авиационной техники, приближающимися к 25-35 годам, когда начинают сказываться коррозионные поражения.

Рассмотрим проблему расчётных характеристик с позиции предельных состояний материала, оценка которых необходима при определении прочности и надёжности конструкции.

Предельные состояния материала в конструкции определяются условиями нагружения: статической нагрузкой, длительной постоянной нагрузкой, а также, для большинства машин и механизмов, переменной нагрузкой.

Поскольку в настоящее время разрушение рассматривается как процесс образования трещины и её развитие до критического размера, а образование поверхностей раздела не трактуется как конечный этап разрушения с потерей несущей способности детали, то целесообразно рассмотреть предельные состояния, как для сплошного твёрдого тела, так и для тела с трещиной. Данный подход стал возможен с разработкой в 60-х годах американскими учёными механики хрупкого разрушения, как раздела механики твёрдого тела, рассматривающего возможность сохранения несущей способности твёрдого тела при наличии в нём  трещины. Идеология механики хрупкого разрушения получила развитие в работах отечественных исследователей. Механика хрупкого разрушения практически сняла проблему «хрупкой прочности», разработав критерии разрушения и методики их определения.

Принимая во внимание  деление твёрдых тел на сплошное твёрдое тело и тело с трещиной и три условия нагружения, получим шесть позиций, для которых необходимо установить характеристики, определяющие предельное состояние твёрдого тела. Это позиции: сплошное тело и тело с трещиной при статической нагрузке; сплошное тело и тело с трещиной при длительной постоянной нагрузке; сплошное тело и тело с трещиной при переменной нагрузке.

Изначально предельные состояния для сплошного тела и тела с трещиной определяются для нормальных лабораторных условий, когда температура испытаний и влажность соответствуют условиям испытаний стандартной лаборатории. На эти 6 позиций предельных состояний, которые можно рассматривать как исходные, может накладываться влияние внешней среды: температура, коррозионная среда, радиационные воздействия. Для авиации, учитывая требования АП25 (п. 603 и п.613), определяющими являются температура и влажность. Исходя из рассмотрения всех возможных сочетаний предельных характеристик, составим матрицу предельных состояний. Данную матрицу предельных состояний материала следует наполнить расчётными характеристиками, которые послужат основанием для оценки гарантированной прочности и долговечности материала в конструкции. Одновременно матрица предельных состояний позволит определить, какие характеристики должны определяться в ходе исследований, а также определить направления для разработки методик. Предложенная матрица предельных состояний позволяет установить направление изысканий, среди которых наиболее неизученным является влияние коррозионной среды на прочностные характеристики материалов, необходимые для оценки прочности и живучести конструкций.

Матрица предельных состояний  представлена в таблице 1.

Заполнение первого столбца таблицы 1, характеризующего материал при нормальных условиях лаборатории, когда температура 20-10+15, а влажность, соответствует лабораторной влажности, не представляет особых затруднений, поскольку расчётные характеристики для них установлены всей историей механических испытаний материалов и конкретизированы в  РЦ АП 25.613.

3. Прогнозирование воздействия внешних факторов

Однако, и при нормальных условиях испытаний и воздействия длительной постоянной нагрузки, возникает очевидное требование к их определению, опираясь на временной фактор. Для металлических материалов изменения расчётных значений не происходит и возможно использовать расчётные значения материалов, полученные при квалификационных испытаниях[, ]. Как показали испытания в ЦАГИ и ВИАМ, для алюминиевых сплавов Д16 и В95 после почти 35-летней экспозиции самолёта на аэродроме, статические и усталостные характеристики этих материалов соответствовали изначально полученным значениям. Проблема оценки несущей способности, по-видимому, возникнет для агрегатов летательного аппарата, изготовленных из композиционного материала, в связи изменением значений прочностных характеристик во времени. В связи с действием временного фактора на прочностные расчётные характеристики необходимо для данного случая разработать методики, надёжно прогнозирующие изменение прочностных характеристик во времени.

В ряде случаев, как правило, для алюминиевых сплавов необходимо оценить влияние температурных экспозиций на статические характеристики. В американском справочнике время экспозиции достигает 10000 часов.

Во втором столбце, рассматриваются расчётные характеристики при воздействии температуры. Естественно, что расчётные характеристики при повышенной температуре остаются в основном теми же, что и при нормальной, но определённые при высоких температурах. Однако действие температуры на материал приводит к появлению двух новых расчётных прочностных характеристик: предела длительной прочности - σTв/τ и предела текучести - σTε/τ. На вопрос - необходимы ли подобные зарезервированные характеристики для тела с трещиной, должны дать детальные исследования, поскольку механика разрушения рассматривает хрупкое состояние материала. Следует отметить, что принципиальных проблем в определении расчётных характеристик материалов при высоких температурах нет. При испытаниях в условиях повышенных температур исследователь имеет однородный по всему объёму материал. Проблемы, в данном случае, являются чисто методическими, связанными с оснасткой, используемой при испытаниях и временным интервалом самих испытаний[, ].

Несколько иная ситуация, когда рассматривается влияние влажности на расчётные характеристики. Для металлов наличие влаги приводит к коррозионным поражениям, а для неметаллов длительное воздействие влаги приводит к влагонасыщению и снижению прочностных расчётных характеристик. Для неметаллов ситуация при полном влагонасыщении аналогична испытаниям при высокой температуре, т.е. исследователь оперирует с материалом, который однороден по всему объёму.

При коррозионных поражениях повреждается поверхность. Причем механизм коррозии разнообразен – она может проявляться как общая, питтинговая, межкристаллитная и расслаивающая коррозия. Следующий осложняющий фактор – это время протекания коррозионных процессов, которое может занимать годы. Эти усложняющие обстоятельства привели к тому, что в настоящее время отсутствуют методики оценки расчётных характеристик в условиях воздействия влаги, фактически при воздействии коррозионной среды. При этом выполнено огромное количество исследований по изучению механизма коррозии различных материалов в различных средах. Методически они закреплены в ГОСТах и ASTM

Единственными стандартами, сочетающими совместное действие механической нагрузки и коррозионной среды, являются стандарты на расслаивающую коррозию и на определение вязкости разрушения в коррозионной среде[, ].

Исходя из вышеизложенного, рассмотрим детально третий столбик матрицы.

Очевидно, что расчётные характеристики, приведённые в первом столбце, распространяются и на условия воздействия температуры и влаги. Однако проблема состоит в том, как определить расчётные значения при заданных условиях воздействия, и каковы методики, позволяющие определить значения прочностных характеристик.

Для условий статического нагружения расчётные характеристики и их значения остаются такими же, как и полученные при нормальных условиях испытаний. Испытания, выполненные Г.А. Нужным, при оценке вязкости разрушения алюминиевых сплавов 1163Т и В95пчТ2 при разной скорости деформирования и в средах с разной концентрацией соли показали, что вязкость разрушения не изменилась. Априори можно утверждать, что и для статических испытаний сплошного тела действие среды будет незначимым.

Для сплошного тела возникает принципиальная проблема оценки расчётных значений, поскольку изначально любая ответственная деталь имеет антикоррозионное покрытие. Для сплошного тела параграф 603 АП25 предписывает обязательную антикоррозионную защиту и, следовательно, расчётные прочностные характеристики необходимо получать для системы «металл - антикоррозионная защита». Методики по определению расчётных характеристик для систем «металл - антикоррозионная защита» требуют своей разработки, как для условий длительной статической нагрузки, так и для случая переменного нагружения.  Логично проводить оценку прочностных характеристик, как с антикоррозионным покрытием, так и без него. Статические испытания в среде для сплошного тела представляются не нужными, в то время как для тела с трещиной они не лишены смысла. В данном случае влага соприкасается непосредственно с ювенильной поверхностью сплава и если влага будет обладать поверхностно – активным эффектом, то разрушение может произойти крайне быстро. Влага и содержащиеся в ней компоненты могут действовать как поверхностно активная среда (эффект Ребиндера) и, следовательно, характеристики вязкости разрушения для тела с трещиной, полученные при нормальных условиях, не всегда могут быть перенесены на условия влияния влаги без дополнительных испытаний. По-видимому, контрольная проверка на возможность проявления поверхностно – активного эффекта на материале с трещиной целесообразна, особенно для материалов с предельным уровнем прочности[, ].

Оценка прочностных характеристик при длительной постоянной нагрузке в условиях воздействия коррозионной среды для сплошного тела разбивается на две задачи: сплошное твёрдое тело с покрытием и без покрытия. Для испытаний материалов без покрытия разработан стандарт, предлагающий испытание гадких или с надрезом образцов при растяжении, циклично погружаемых в коррозионную среду. Данная характеристика является ранжирующей, однако может оказаться крайне полезной при локальной оценке прочности в условиях коррозионного воздействия. Для испытаний материалов с покрытием целесообразно разработать стандарт, оценивающий качество антикоррозионного покрытия.

Важное замечание, касающееся всех видов длительных коррозионных испытаний, как в условиях длительной постоянной нагрузки, так и при действии переменных напряжений – время испытания при воздействии коррозионной среды должно быть минимальным, т.е. должно быть «сжатие времени». По данным ЦАГИ коррозионные поражения на фюзеляже самолёта начинают появляться через 5-6 лет, и это не означает, что для оценки разнообразных разрабатываемых антикоррозионных покрытий испытания должны продолжаться столь же долго.

При испытании сплошного твёрдого тела в условиях переменных нагрузок возникают аналогичные проблемы, которые предполагают оценку материала с и без антикоррозионного покрытия. Для материалов без покрытия накоплен достаточно большой экспериментальный материал, критериальным показателем в котором выступает отношение предела выносливости образцов, испытанных без коррозионной среды, к пределу выносливости образцов, испытанных в коррозионной среде. Как показали многочисленные испытания различных алюминиевых сплавов, данный коэффициент находится в пределах 2,3-3,0. Однако, данные испытания являются ранжирующими, расставляя материалы в некоторый ряд при данных условиях испытаний, и усталостная долговечность материалов при испытании в коррозионной воде будет существенно различаться для разных частот испытаний. Возникает противоречие между скоростью коррозионного поражения и временным фактором реальных лабораторных испытаний[, ].

Переходя к определению прочностных характеристик для твёрдого тела с трещиной в условиях воздействия коррозионной среды, приходится констатировать наличие тех же трудностей, что и для сплошного тела, а именно, отсутствие методик оценки расчётных значений из-за временного фактора формирования коррозионных поражений, затрагивающих только поверхностные слои, соприкасающиеся с коррозионной средой.

Испытания в коррозионной среде при переменных нагрузках продемонстрировали существенно большее влияние частоты испытаний на рост трещины, нежели концентрация коррозионной среды. Многочисленные испытания по оценке скорости роста трещины усталости (СРТУ) в коррозионной среде являются «технологическими пробами» и не могут рассматриваться в качестве расчётных характеристик, что обусловлено влиянием частоты  на условия воздействия коррозионной среды.

Единственным стандартом ASTM по определению прочностных характеристик металлических материалов в условиях совместного воздействия механических нагрузок и коррозионной среды, является стандарт Е1681, направленный на определение предельных коэффициентов интенсивности напряжений (КИН) в условиях воздействия коррозионной среды. В рамках данного стандарта проводится оценка предельной величины КИН, при котором не происходит рост усталостной трещины. Испытания предполагают два вида нагружения: либо постоянной нагрузкой, либо в условиях заданной деформации. Очевидны недостатки каждого метода нагружения: в первом - возникают проблемы с реализацией температуры, во втором – нет определённости с действующей нагрузкой.

Разработка образца нового типа позволила снять проблему оценки нагрузки на образец, что открыло возможность исследования кинетики коррозионных поражений. Первые оценки дали парадоксальные результаты – при очевидном коррозионном поражении сплава В95пчТ2, имеет место рост КИН, что говорит, по-видимому, о «затуплении» трещины. Данная методика позволяет подойти к получению расчётных характеристик материала для определения критических состояний тела с трещиной при длительном воздействии нагрузки и коррозионной среды.

Решение проблемы определения расчётных значений при действии механических нагрузок и  коррозионной среды, лежит в плоскости ускорения коррозионного воздействия электрохимическим путём, что позволит «сжать время», на чём всегда настаивал А.Д. Жирнов [, ].

В заключение несколько слов о расчётных значениях которые могут назначаться или на основе статистических процедур, позволяющих сделать заключение о генеральной совокупности (базисы «А» или «В»), или на основе ограниченного объёма информации в виде технических условий (ТУ - базис «S»), что предполагает контроль каждой партии материала. Несмотря на то, что расчётные значения прочностных характеристик, принятые по ТУ, рассматриваются Федеральной авиационной администрацией США (FAA - аналог Авиарегистра) как «селективный отбор», в основном справочнике по расчётным характеристикам материалов (MMPDS - Metallic Materials Properties Development and Standardization) около 40% расчетных характеристик приведены по базису «S».

Выводы

Предложена матрица предельных состояний конструкционных материалов, определяющая область изысканий для оценки прочности и живучести конструкции. Дано определение расчётных характеристик материала, отделяющее их от ранжирующих характеристик, используемых для оценки чувствительности материала к некоторому действующему фактору.

Показано, что расчётные характеристики, представленные в РЦ - АП25.613 позволяют  определить предельные состояния материала при нормальных условиях и в условиях повышенных температур. Методики определения расчётных значений прочностных характеристик для переменной и длительной постоянной нагрузки в условиях воздействия коррозионной среды не разработаны.

Рассматривается методика по оценке вязкости разрушения при длительном воздействии нагрузки и коррозионной среды, расширяющая возможности стандарта ASTM E1681 поскольку обеспечивает возможность замера нагрузки в любой момент экспозиции и исследовать динамику коррозионного поражения.

Сформирована матрица предельных состояний, характеризующая основные пробелы в современной методологии прочностных испытаний материалов (Таблица 1).

Таблица 1

Матрица предельных состояний и расчётные характеристики материалов для их определения

| Состояние твёрдого тела | Условия нагружения | Расчётные прочностные характеристики материалов для определения предельных состояний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормальные условия | Температура | Влажность |  |
| Сплошное твёрдое тело | Статическая нагрузка | σв, σ0,2, σпц, μ, Е, δ, ψ, τср, σсм, σ0,2сж σ- F (ε) | σTв, σT0,2, μT, ЕT, δT, ψT, τсрT, σсмT, σT0,2сж | σв, σ0,2, σпц, μ, Е, δ, ψ, τср, σсм, σ0,2сж |  |
|  |  | Экспозиция при Т0С |  |  |  |
|  | Длительная постоянная нагрузка | [σв, σ0,2, σпц, μ, Е, δ, ψ, τср, σсм, σ0,2сж σ- F (ε)] – F(τ) | σTв/τ, σTε/τ | σп | ? |
|  | Переменная нагрузка | N = f (σ, Rσ, Kt) | N = f (σ, Rσ, Kt, Т) | ? | ? |
| Твёрдое тело с трещиной | Статическая нагрузка | Kс, KIс | KТс, KТIс | Kс, KIс |  |
|  | Длительная постоянная нагрузка | [Kс, KIс ] - F(τ) | KТс(τ), KТIс(τ) | K (τ) |  |
|  | Переменная нагрузка | dldN=F(∆K) | dldN=F(∆K,Т) | ? |  |

Литература

. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

. Каблов Е.Н., Старцев О.В., Медведев И.М. Обзор зарубежного опыта исследований коррозии и средств защиты от коррозии //Авиационные материалы и технологии. 2015. №2. С. 76–87.

. Тарасов В.Г., Касьянов В.Л., Адрианов А.В., Чернышев А.В., Шулькин В.М., Семыкина Г.И.. Экологическое состояние и донные сообщества бухт Патрокл и Соболь (залив Петра Великого, Японское море): прошлое и настоящее. Вестник ДВО РАН. Экология.  2005. № 1. С.3-18.

. Карпов В.А., Полтаруха О.П., Ковальчук Ю.Л. Исследование динамики коррозии стали 10 в Южно-Китайском море. Коррозия: материалы, защита. 2006. № 2. С. 21-24.

. Курс М.Г., Каримова С.А. Натурно-ускоренные испытания: особенности методики и способы оценки коррозионных характеристик алюминиевых сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2014. №1. С. 51–57.

. Лаптев А.Б., Луценко А.Н., Скрипачев С.Ю. Стандартизация климатической квалификации изделий. Стандарты и качество. 2016. № 11. С. 82-85.

. Лаптев А.Б., Барботько С.Л., Николаев Е.В., Скирта А.А. Статистическая обработка результатов климатических испытаний стеклопластков. Пластические массы. 2016. № 3-4. С. 58-64..

. 24.	Терентьев В.Ф., Бицофен С.Я., Кораблёва С.А.,Слизов А.К., Ашмарин А.А. Анализ структурных изменений трип-стали ВНС-9Ш при циклическом деформировании //Деформация и разрушение материалов, 2013. №6. С. 16-20.

. Hempel M., Hillnhagen E. Dauerschwingverhalten unterschiedlichhergestellter Schmelzen des Walzlagerstahles 100Cr 6 //Arhiv fur das Eiasenhuttenweisen. 1965. Vol. 36. № 12. S. 877-885.

. Ерасов В.С., Орешко Е.И., Луценко А.Н. Повреждаемость материалов при статическом растяжении. //Авиационные материалы и технологии. 2015. № 4. С. 91-94. dx.doi.org/10.18577/2071-9140-2015-0-4-91-94.

. Ерасов В.С., Нужный Г.А., Гриневич А.В. Об оценке повреждаемости металлических материалов методами механических испытаний. //Деформация и разрушение материалов. 2015.  №3. С. 42-47.

. Ерасов В.С., Подживотов Н.Ю. Методы оценки расчетных значений характеристик прочности авиационных материалов в России и за рубежом. //Комментарии к стандартам, ТУ, сертификатам. Приложение к журналу «Все материалы. Энциклопедический справочник». №12. 2013. С. 2-8.

. Ерасов В.С., Подживотов Н.Ю. Методы оценки расчетных значений характеристик прочности авиационных материалов в России и за рубежом. //Комментарии к стандартам, ТУ, сертификатам. Приложение к журналу «Все материалы. Энциклопедический справочник». №12. 2013. С. 2-8.

. Ерасов В.С., Байрамуков Р.Р. Роль фактора времени при проведении механических испытаний, обработке данных и представлении результатов. //Авиационные материалы и технологии. 2013. № S2. С. 62-67.

. Griffith A.A. The Phenomenon of Rupture and flow in solids. Roy. Soc., London,1921, v.221, Ser. A, p. 163-198.

. Ерасов В.С., Гриневич А.В., Сеник В.Я.  Коновалов В.В. Трунин Ю.П., Нестеренко Г.И. Расчётные значения характеристик прочности авиационных материалов. //Авиационные материалы и технологии. 2012. № 2. С.14-16.

. Ерасов В.С. Физико-механические характеристики как основные интегральные показатели качества авиационных конструкционных материалов. Методическое пособие ФГУП «ВИАМ», 2011. 16 с.

. Ерасов В.С., Нужный Г.А., Гриневич А.В., Терехин А.Л. Трещиностойкость авиационных материалов в процессе испытания на усталость //Труды ВИАМ. 2013. №10. Ст. 06. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 29.02.2016).

. Ахияров Р.Ж., Лаптев А.Б., Ибрагимов И.Г. Повышение промышленной безопасности эксплуатации объектов нефтедобычи при биозаражении и выпадении солей методом комплексной обработки пластовой воды //Нефтепромысловое дело. 2009. № 3. С. 44-46.

. Ахияров Р.Ж., Лаптев А.Б., Мовенко Д.А., Белова Н.А. Исследование аномально низкой коррозионной стойкости трубной стали теплообменной аппаратуры для нефтепереработки. //Нефтяное хозяйство. 2016. № 1. С. 118-121.

. Лаптев А.Б., Навалихин Г.П. Повышение безопасности эксплуатации промысловых нефтепроводов //Нефтепромысловое дело. 2006. № 1. С. 48-52.

. Ахияров Р.Ж., Лаптев А.Б., Ибрагимов И.Г. Повышение промышленной безопасности эксплуатации объектов нефтедобычи при биозаражении и выпадении солей методом комплексной обработки пластовой воды //Нефтепромысловое дело. 2009. № 3. С. 44-46.

. Ахияров Р.Ж., Матвеев Ю.Г., Лаптев А.Б., Бугай Д.Е. Ресурсосберегающие технологии предотвращения биозаражения пластовых вод предприятий нефтедобычи //Нефтегазовое дело. Электронный научный журнал. 2011. №5. С. 232-242. (дата обращения 01.08.2016 г.)