УДК 620.193; 534.84; 539.374

Перспективный  метод  электропереноса  атомов  легирующих элементов  в  алюминиевых  сплавах  магнитогидродинамической обработкой  расплава

Лаптев А.Б.1, д.т.н.; Первухин М.В. 2, д.т.н.; Белова Н.А. 1

Тимофеев В.Н. 2, д.т.н.; Мовенко Д.А. 1, к.т.н.

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (ФГУП «ВИАМ»), г. Москва

2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ),

г. Красноярск

Аннотация:

В рамках реализации проекта 16-43-242013 р_офи_м "Влияние индуцируемого электрического поля на ионы водорода в расплаве алюминиевого сплава" при поддержке ФБУ "Российский фонд фундаментальных исследований", правительства Красноярского края, Краевого государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» разработан метод магнитогидродинамической обработки (МГДО) алюминиевых расплавов. Проведенными исследованиями показано, что в расплаве часть атомов ионизируется, так как в электрическом поле возможен перенос только заряженных частиц – ионов. Атомы различных металлов ионизируются в расплаве в различной степени. По полученным результатам, степень ионизации различных элементов в порядке убывания можно представить в виде ряда железо – марганец – кремний – магний – лантан – цезий. Электронный газ в расплаве перемещается вдоль и противоположно вектору индуцируемого электрического поля и при увеличении тока приводит к перемещению всего расплава и перемешиванию. Для подтверждения гипотезы необходимо проведение дополнительных прецизионных экспериментов. Оптимизация процесса электропереноса в расплаве металла позволяет управлять концентрацией легирующих элементов в локальных объемах слитка и изменять концентрацию железа на 150 %, марганца и кремния – на 60%,  магния на 30 %, лантана на 18 % и церия на 12%.

Ключевые слова:

алюминиевые сплавы, магнитогидродинамическая обработка, электроперенос.

Введение

Накопленный опыт [1–4] в области разработки, применения и определения свойств алюминиевых сплавов авиационного назначения, позволяет утверждать, что механические характеристики легированных сплавов во многом определяются химическим составом фаз и их распределением в слитке. В таблице 1 приведены результаты ускоренных коррозионных испытаний деформируемых алюминиевых сплавов различных систем легирования [5]. Видно, что наличие легирующих добавок цинка и меди значительно снижают коррозионную стойкость сплавов и достигнутая в этих сплавах прочность нивелируется при эксплуатации в морском климате в течение 2–4 лет.

Таблица 1

Результаты исследований коррозионного разрушения алюминиевых сплавов 
после 4-х лет натурно-ускоренных испытаний с ПКХ

| Сплав | Vкорр, г/м2сут | МКК, мм | Глубина питтинга, мкм | РСК, балл | Потери σв, % | Потери δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-1461Т1 | 0,0327 | 0,13 | 228 | 2 | 10,1 | 45,1 |
| 1424Т1 | 0,0082 | Нет | 159 | 2 | 13,9 | 78,2 |
| 1370Т1 | 0,0217 | 0,4 | 273 | 2 | 21,1 | 89,2 |
| В-1341Т1 | 0,0177 | 0,14 | 149 | 6 | 14,2 | 73,2 |
| 1441Т1 | 0,0439 | 0,45 | 642 | 8-9 | 34,4 | 89,8 |
| В96ц3пчТ12 | 0,0349 | 0,21 | 360 | 8 | 12,1 | 89,4 |
| 1913Т3 | 0,0164 | Нет | 291 | 2 | 5,6 | 42,5 |
| В-1469Т1 | 0,0314 | 0,19 | 216 | 2 | 13,5 | 64,7 |

В последние годы в области литейного производства активно ведутся исследования по разработке таких физических методов, которые позволяют воздействовать на металл в момент формирования структуры, дают возможность управлять процессом кристаллизации металлов и сплавов, получать отливки с новым набором служебных свойств [6–9]. Одним из таких методов воздействия на кристаллизующийся расплав является метод токового воздействия. Полученные теоретические и практические результаты авторов [10–13] свидетельствуют о том, что под воздействием на расплав постоянного электрического тока, существует возможность перемещения легирующих элементов из тела отливки к ее поверхности. Однако стройной общепризнанной теории токового воздействия на расплав пока нет. Для эффективного использования электропереноса легирующих элементов и водорода в расплаве необходимо теоретическое описание и практическое  обоснование следующих гипотез:

- В расплаве часть атомов ионизируется, то есть может поддерживать электрический ток и перемещаться в расплаве.

- Атомы различных металлов ионизируются в расплаве в различной степени.

- Электронный газ в расплаве перемещается свободно и нейтрализует возникающие в объеме избытки положительных зарядов – ионов металлов.

- Оптимизация процесса электропереноса в расплаве металла позволяет управлять концентрацией легирующих элементов в локальных объемах слитка.

Вопросами электропереноса (ЭП) в жидких металлах исследователи начали заниматься с 40-х годов прошлого века. Особый вклад в развитие теоретических основ электропереноса в расплавах внесли С.И. Дракин, Д.К. Белащенко, В.А. Михайлов, П.П. Кузьменко, К. Шварц, Ц. Вагнер и др. [14–17].

Накопленные экспериментальные и теоретические данные позволяют предположить, что за счет воздействия на металлический расплав в литейной форме электрическим током можно получить литые изделия с повышенным содержанием легирующих элементов в поверхностном слое отливки. С помощью приложения токового воздействия на кристаллизующийся металлический расплав можно решать и другую обратную задачу – это снижение концентрации нежелательных химических элементов и соединений в рабочих слоях изделия и их перемещение в «нерабочие» зоны.

Различный режим пропускания электрического тока (постоянный, периодический, импульсно-периодический) может приводить к различным эффектам в металле. Постоянный ток характеризуется неизменными во времени силой, направлением и активным сопротивлением нагрузки. Воздействие на жидкий и кристаллизующийся расплав постоянным электрическим током обеспечивает электроперенос и активизирует химические превращения в расплаве между электрическими контактами, но имеет дополнительные энергозатраты, связанные с выпрямлением переменного тока. Импульсный ток характеризуется существенно нелинейным кратковременным характером протекания, который обеспечивается разрядкой накопителя электрической энергии на нагрузке. Импульсно-периодическое токовое нагружение жидкого и кристаллизующегося металла имеет определенные преимущества перед режимами постоянного и переменного тока [18]. Прежде всего – это более низкие энергозатраты при одновременном уменьшении потерь на нагрев металла. Но работы по изучению механизмов и поиску оптимальных схем такой обработки пока только начаты и находятся в стадии лабораторных исследований, а их результаты пока нельзя применить в реальных условиях литейного производства.

Примером работы по применению электропереноса для перераспределения легирующих элементов в расплаве алюминия является, например, диссертация [9], в которой испытан сплав АК12 (АЛ2, силумин), содержащий 12% Si. При эксперименте варьировались следующие параметры токового воздействия на расплав: плотность тока (от 3,9∙104 до 2,6∙105 А/м2), полярность электродов.

Полученные в процессе исследований обобщенные данные приведены в табл. 2.

Таблица 2

Электроперенос в алюминиевых сплавах [9]

| Элемент | Zn | Cu | Fe | Mn | Ti | Si | Al | Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масс. % в сплаве | 0,047- 0,071 | 0,117- 0,171 | 0,554- 0,719 | 0,021- 0,024 | 0,011- 0,012 | 2,445- 2,660 | 96,12- 96,47 | 0,022- 0,046 |
| ΔС, % | 3,4 | 10,3 | 4,8 | –3,2 | –44,6 | –15,9 | 0,2 | –4,8 |
| Направление движения | к аноду | к аноду | к аноду | к катоду | к катоду | к катоду | к аноду | к катоду |

Анализ данной работы, вышеперечисленных и [19, 20] по перемещению ионов в растворе электролитов определило теоретическую возможность и целесообразность использования метода магнитогидродинамической обработки (МГДО) для удаления водорода из алюминиевых сплавов.

Применение магнитной гидродинамики для литейного производства [21, 22] и [23] в основном направлено на электромагнитное перемешивание и создание в глубоких слоях расплава конвекции вблизи фронта кристаллизации. Таким образом, низкочастотные магнитные поля используются, чтобы воздействовать силой Лоренца на внутренние слои расплава на большой глубине.

Однако, применение магнитных полей и законы магнитной гидродинамики применимы не только для перемешивания и перекачивания жидких сред и расплавов. При подготовке электролитических сред используется метод магнитогидродинамической обработки (МГДО) для управления перемещением ионов в потоке и получения градиента их концентрации в объеме. Разработаны зависимости и программы для определения и математического расчета перемещения ионов в объеме потока электролита, направления их движения, с целью достижения таких эффектов, как снижение коррозионной активности минерализованных вод, предотвращения отложения солей жесткости в трубопроводах, обеззараживания воды и пр. [24, 25].

Метод МГДО электролитов основан на том [26, 27], что при движении заряженных частиц и ионов на них будет действовать в магнитном поле сила Лоренца. В каждой элементарной ячейке электролита, движущегося со скоростью u  0 в магнитном поле с индукцией В, индуцируется электрический ток.

При этом сила Лоренца

,                                                     (1)

Ее величина зависит от заряда (q), скорости его перемещения относительно магнитного поля (u), и индукции магнитного поля (В). При этом на положительно и отрицательно заряженные частицы действует сила Лоренца в противоположных направлениях.

Если рассмотреть бесконечно малый – единичный - объем жидкости, то при движении жидкости на содержащийся в ней единичный заряд действует сила Лоренца

f = uB,                                                              (2)

направленная перпендикулярно к направлению скорости движения технологической жидкости и к линиям индукции магнитного поля ( – электропроводность среды). Под действием этой силы Лоренца [28, 29]. происходит разделение зарядов с разными знаками, возникает разность электрических потенциалов между областями среды и, следовательно, индуцируется электрический ток.

Выбирая необходимое расположение вектора магнитной индукции относительно вектора скорости потока среды, можно целенаправленно воздействовать на ионы солей жесткости и перераспределять их в объеме среды так, как это требуется в конкретном случае.

При ламинарном стационарном течении электропроводящей жидкости со средней скоростью U в достаточно длинной прямоугольной трубе с шириной а, помещенной в однородное поперечное магнитное поле с индукцией В0, на заряженные частицы действует сила Лоренца, ориентирующая заряженные частица среды в объеме [30, 31].

Ввиду того, что перетекание тока со стенок трубы вне жидкости невозможно, то интеграл токов по сечению трубы должен быть равен нулю, то есть

.                                               (3)

Отсюда

.                                         (4)

При движении жидкости на содержащиеся в ней единичные заряды действует сила Лоренца f = uB0 (u – локальная скорость течения, U – скорость перемещения потока среды в магнитном поле), направленная перпендикулярно скорости и индукции магнитного поля. Под действием этой силы происходит разделение зарядов, возникает разность электрических потенциалов между стенками z = +b и z = -b и, следовательно, электрическое поле с напряженностью E, направленное параллельно силе f, но в противоположную сторону.

Плотность токов, текущих в жидкости, легко вычислить по закону Ома

,                                                    (5)

В разработанной лабораторной установке для МГДО расплава реализовано индуцирование пульсирующего электрического поля вращающимися источниками магнитного поля.

Расчет по формулам (1)–(4) индуцируемых в расплаве металла слитке приведен на рисунке 1, из которого видно, что токи варьируются от 2,2×103 до 3,7×104 А/м2

Рис. 1 – расчетные параметры индуцируемого в расплаве электрического поля

Методика проведения эксперимента и материалы

Для исследования влияния магнитного поля на алюминиевые сплавы различных систем легирования был рассчитан, разработан и изготовлен стенд, включающий в себя установку индукционного нагрева ИнтерСЭЛТ и установку для проведения МГДО (аналогичной [32]) с керамической формой для получения слитков цилиндрической формы.

Шихтовые заготовки алюминиевых сплавов размером 60×20×20 мм помещались в керамический тигель внутренним диаметром 30 мм и высотой 40 мм. Расплавление шихтовой заготовки производилось токами высокой частоты на установке ИнтерСЭЛТ. Нагрев производился при помощи двух виткового индуктора при колебательной мощности установки на уровне 2–3 кВт. Рабочая частота индуктора составляла 
35–36 кГц до полного расплавления шихтовой заготовки и доведения температуры расплава до 650°С. После полного расплавления расплав перемешивался керамическим прутком, с поверхности расплава удалялась окисная пленка и тигель с расплавом помещался в керамическую форму установки МГДО. После чего, включался двигатель привода магнитных дисков, а скорость его вращения устанавливалась на заданном уровне. МГДО производилась до отверждения расплава. Время кристаллизации каждого слитка составляла в среднем 3 мин.

В Таблице 3 приведена маркировка полученных образцов.

Таблица 3

Химический состав сплавов и маркировка образцов

| Марка сплава | Состав, % масс. | Без МГДО | Линейная скорость перемещения магнитного поля, м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,5 | 5,1 | 10,5 |
| 1417М | Лантан – 3,0; церий – 5,3; железо – 0,24; кремний – 0,05; остальное алюминий | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 6082 | Кремний – 0,7-1,3; магний – 0,8-1,2; марганец – 0,4-1,0; остальное алюминий | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| АК19 | Кремний 18,5; медь – 1,3; магний – 1,2; никель – 1,1; железо – 0,6; остальное алюминий. | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |

Фрактографическое исследование слитков проводили методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на сканирующем электроном микроскопе Tescan Vega 3 SBH, оснащенном энергодисперсионным анализатором X-Act производства Oxford Instruments. Для получения карт распределения основных химических элементов сплава была использована система анализа INCA Crystal.

Отливки распиливали по диаметральной плоскости вдоль направления движения магнитного поля. На каждой трети образцов: «низ», «середина» и «верх» от края до края по 5 точкам проводили замеры содержания легирующих элементов в алюминиевых сплавах. После соответствующего усреднения полученных результатов выполнено построение гистограмм изменения концентрации легирующих элементов в полученных в соответствии с табл. 3 маркированных слитках. Результаты приведены на на графиках (рис. 2–4).

Рис. 2 – Изменение концентрации легирующих элементов (%) по высоте слитка алюминиевого сплава 1417М после проведения МГДО расплава

Как видно из рис. 2, увеличение скорости МГДО не приводит к увеличению эффекта, а минимальная скорость МГДО позволяет изменить среднее значение концентрации элементов по ширине слитка: церия на 
12% и лантана на 18%.

Увеличение скорости вращения и, соответственно, возрастание токов индуцируемых в расплаве приводит к снижению эффекта электропереноса и даже некоторому реверсу, как например увеличение содержания лантана в нижней части слитка при максимальном токе (1.3 рис. 2).

На рис. 3 приведены относительные изменения (% масс.) содержания легирующих элементов между верхней и нижней частями слитков по отношению к их содержанию в сплаве без обработки (2.0 Рис. 3).

Из рис. 3 видно, что в верхней части слитка при режиме 2.1 и 2.2 растет, происходит электроперенос, железа и снижается содержание кремния при режиме 2.3 происходит изменение направления движения ионов железа и они переносятся в нижнюю часть слитка, что связано, по-видимому, с магнитогидродинамическим перемешиванием расплава при избыточных токах.

Рис. 3 – Изменение концентрации легирующих элементов (% масс.) по высоте слитка алюминиевого сплава 6082 после проведения МГДО расплава

Рис. 4 – Изменение концентрации легирующих элементов (% масс.) по высоте слитка алюминиевого сплава АК19 после проведения МГДО расплава

На рис. 4 приведены результаты МГДО расплава АК19, где механизм переноса легирующих элементов совпадает с электропереносом в сплаве 6082, в дополнение к которому здесь видно стабильное перемещение марганца, пропорциональное величине индуцируемого тока.

Шварц  [11] ввел в теорию, так называемую, электрогидравлическую силу, которая по физическому смыслу идентична силе Архимеда, и которая выталкивает ионы примеси из катодной области к аноду. Эпштейн и Паскин [12] считали, что к аноду должен двигаться компонент, обладающий сам в расплавленном состоянии большим электрическим сопротивлением. Качественные критерии Скауни, Эпштейна, Паскина и тем более Ангуса [13] имеют недопустимо много исключений из общего правила, не могут правильно предсказать во многих случаях даже знак эффективного заряда. Но попытки качественного теоретического анализа электропереноса показали необходимость учета силы электрон-ионного «трения», обусловленной движущимися от катода к аноду электронами. Они выявили тесную взаимосвязь явлений электропереноса и электросопротивления, поскольку оба явления определяются одними и теми же силами электрон-ионного взаимодействия.

Выводы:

1)	Проведенными исследованиями показано, что в расплаве часть атомов ионизируется, так как в электрическом поле возможен перенос только заряженных частиц – ионов.

2)	Атомы различных металлов ионизируются в расплаве в различной степени. По полученным результатам, степень ионизации различных элементов в порядке убывания можно представить в виде ряда железо – марганец – кремний – магний – лантан – цезий.

3)	Электронный газ в расплаве перемещается вдоль и противоположно вектору индуцируемого электрического поля и при увеличении тока приводит к перемещению всего расплава и перемешиванию. Для подтверждения гипотезы необходимо проведение дополнительных прецизионных экспериментов.

4)	Оптимизация процесса электропереноса в расплаве металла позволяет управлять концентрацией легирующих элементов в локальных объемах слитка и изменять концентрацию железа на 150%, марганца и кремния – на 60%, магния на 30%, лантана на 18% и церия на 12%.

ПОДДЕРЖКА: работа выполнена в рамках проекта 16-43-242013 р_офи_м "Влияние индуцируемого электрического поля на ионы водорода в расплаве алюминиевого сплава" при поддержке ФБУ "Российский фонд фундаментальных исследований", правительства Красноярского края, Краевого государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности».

Литература

1.	Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.

2.	Каблов Е.Н., Щетанов Б.В., Гращенков Д.В., Шавнев А.А., Няфкин А.Н. Металломатричные композиционные материалы на основе Al‒SiC // Авиационные материалы и технологии. 2012. № 6. С. 373-380.

3.	Каблов Е.Н., Старцев О.В., Медведев И.М. Обзор зарубежного опыта исследований коррозии и средств защиты от коррозии //Авиационные материалы и технологии. 2015. №2. С. 76–87. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-2-76-87.

4.	Курс М.Г., Каримова С.А. Натурно-ускоренные испытания: особенности методики и способы оценки коррозионных характеристик алюминиевых сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2014. №1. С. 51–57. DOI: 10.18577/2071-9140-2014-0-1-51-57.

5.	Миненко Г.Н., Смирнова Ю.А. Физическая модель воздействия электрического тока на процесс кристаллизации сплава//  Металлургия машиностроения.  2009. №3. С. 48–49.

6.	Курс М.Г., Лаптев А.Б., Кутырев А.Е., Морозова Л.В. Исследование коррозионного разрушения деформируемых алюминиевых сплавов при натурно-ускоренных испытаниях. Часть 1. // Вопросы материаловедения. 2016. № 1. С. 116–126.

7.	Spear M. The growing attraction of magnetic treatment // Process Engineering, 1992. – P. 143.

8.	Кононов Д.В., Лаптев А.Б., Бугай Д.Е. Опытно-промышленные испытания устройства для регулирования ионного состава воды в водооборотной системе НПЗ. Академический журнал Западной Сибири. 2013. Т. 9. № 4. С. 16–17.

9.	Куценко А.А. Исследование влияния электрического тока на структурообразование и свойства высококачественных отливок. Авт-т дисс. на соиск. учен. степ.  кандидата технических наук: 05.16.04 / Сибирский государственный индустриальный университет. Новокузнецк, 2014.

10.	Селянин И.Ф., Старовацкая С.Н., Куценко А.А., Куценко А.И. Воздействие постоянного электрического тока на формирование поверхностного слоя отливки / // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 2012. № 12. С. 34–36.

11.	Тимченко С.Л., Кобелева Л.И., Задорожный Н.А. Влияние электрического тока на структуру и свойства алюминиевого сплава// Физика и химия обработки материалов. 2011. №6. С.82–87.

12.	Epstein, S. Y., Paskin A. Atom Motion in Liquid Aeolus in the Presence of an Elektric Field// Phys. Lett. 1967. V. 24A. №6. Р. 309 – 310.

13.	Ахкубеков А.А., Карамурзов Б.С. Связь параметров диффузии и электропереноса компонентов бинарных расплавов при контактном плавлении// Письма в ЖТФ. 2002. Том 28. Вып. 2.  С. 60–66.

14.	Мальцева Ю.Ю. Разработка ресурсосберегающей технологии производства отливок из жаропрочных сплавов с использованием внутреннего электронагрева металла во время затвердевания : авт-т дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: специальность 05.16.04 – Рыбинск: Рыбинская государственная авиационно–технологическая академия, 2006. – 287 с.

15.	Новокрещенов В.В. Локальная электроимпульсная обработка кристаллизующегося алюминиевого сплава //  Вестник ЮУрГУ. № 39. 2012. С. 134–136.

16.	Fucheng, Zhang, Ming Zhang, Bo Li, Jianhui Li. Effect of high energy–density pulse current on solidification// Materials Science. 2007. 13(2). 
P. 120–123.

17.	Блатт Ф.Дж., Шредер П.А., Фойлз К.Л. и др. Термоэлектродвижущая сила металлов. М.: Металлургия, 1980. 248 с.

18.	Klemp D. Energetic states of positronium in liquids from the study of magnetic field effects and of spin conversion reactions // Chemical physics, 1993.  V. 69, № 8. P. 229.

19.	Luck W.A.P., Klein D., Rangsriwatananon K. Anti-cooperativity of the two water OH groups // J. Mol. Struct., 1997. № 416. P. 287–296.

20.	Ахияров Р.Ж., Рахимов С.Р., Матвеев Ю.Г., Лаптев А.Б., Бугай Д.Е., Латыпов О.Р. Методика расчета параметров магнитогидродинамической обработки для подготовки нефти на промыслах. // Нефтегазовое дело: электрон. науч. журн., 2011. № 5. 
С. 342–351.

21.	Ахияров Р.Ж., Николаев О.А., Ибрагимов И.Г., Лаптев А.Б., Бугай Д.Е. Применение магнитогидродинамической обработки для удаления сульфат-ионов из пластовых сред. // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2008. № 4. С. 41–47.

22.	Ахияров Р.Ж., Гоголев Д.А., Лаптев А.Б., Бугай Д.Е. Повышение эффективности деэмульсации водонефтяных сред путем их магнитогидродинамической обработки. // Нефтегазовое дело: электрон. науч. журн.,  2006. № 2. С. 27.

23.	Способ обработки потока технологической жидкости и устройство для его осуществления. пат. 2287492 Рос. Федерация, № 2005128408/15; заявл. 01.09.2005; опубл. 20.11.2006, Бюл. № 32.

24.	Способ обработки коррозионной среды. пат. № 2293707, Рос. Федерация, № 2005128408/15; заявл. 01.09.2005; опубл. 20.02.2007, Бюл. 
№ 3.

25.	Busch K.W., Busch M.A. Laboratory studies on magnetic water treatment and their relationship to a possible mechanism for scale reduction // Desalination, 1997. № 109. P. 131–148.

26.	Silvestrelli P.L., Parinello M. Structural, electronic and bonding properties of liquid water from first principles // J. Chem. Phys., 1999. № 111. P. 3572–3580.

27.	Дубоделов В.И., Захаров С.М., Мазанко В.Ф., Миронов В.М., Миронов A.B. Влияние переменного магнитного поля на диффузию в жидком алюминии Текст. // Материаловедение. 2003. №12. С. 27–29.

28.	Лаптев А.Б. Методы и агрегаты для магнитогидродинамической обработки водонефтяных сред: авт-т дисс. на соискание ученой степени доктора технических наук / ГОУВПО "Уфимский государственный нефтяной технический университет". Уфа, 2008.

29.	Брановер Г.Г., Цинобер А.Б. Магнитная гидродинамика несжимаемых сред. М.: Наука, 1970.  379 с.

30.	Кононов Д.В., Рахимов С.Р., Лаптев А.Б., Бугай Д.Е. Устройство для изменения окислительно-восстановительного потенциала воды и водонефтяных эмульсий. // Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: матер. междунар. науч.-практич. конф. Уфа: ГУП «ИПТЭР»,  2013. С. 451–453.

31.	Устройство для магнитной обработки жидкости. Патент 54035 на полезную модель. № 2005136584/22 Рос. Федерация заявл. 24.11.2005. Опубл. 10.06.2006 Бюл. № 16.

Работа выполнена в рамках реализации стратегического направления 18. Климатические испытания для обеспечения безопасности  и защиты от коррозии, старения и биоповреждений материалов, конструкций и сложных технических систем в природных средах («Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года»)