УДК 621.785.796

Распределение  микро- и  макронапряжений  в  поверхностных слоях никотрированных  конструкционных  сталей

Нечаев Л.М.1; Фомичева Н.Б. 1; Маркова Е.В. 1

nbf62@yandex.ru

1ФГБОУ  ВО Тульский государственный университет, г. Тула

Поверхностная повреждаемость высокопрочных материалов в процессе их изнашивания при трении скольжения обусловлена процессами направленного трещинообразования и имеет ту особенность, что периоды роста и распространения трещин могут быть корректно связаны с характеристиками напряжений. Механизм распространения трещины зависит от соотношения растягивающих и сжимающих компонент в фронте внешней волны напряжений, типа материала, а также ориентации зародышевой трещины относительно волнового фронта.

В работе изучали влияние микро- и макронапряжений на трещинообразование в поверхностных слоях  сталей после проведения никотрирования.

Была исследована конструкционная сталь 30ХН2МФА, никотрированная по двухступенчатому режиму при температуре 630°С: насыщение в атмосфере аммиака с малым азотным потенциалом в смеси "азот—аммиак", затем проводили обработку в среде, состоящей из аммиака (50%) и эндогаза (50%). При длительности первой стадии 3 ч, общая продолжительность процесса насыщения составляла 20 и 64 ч.

Анализ напряжений, проведенный рентгеноструктурными методами, показал, что на поверхности стали, как правило, формируется макронапряжения сжатия  (или ), которые усиливаются по мере заглубления в никотрированный слой. Начиная с некоторой толщины никотрированного слоя сжимающие остаточные напряжения начинают нивелироваться и переходят в растягивающее (или ).

Никотрирование в течение 20 часов, как видно из рис. 1 приводит к большому увеличению остаточных напряжений. Максимальные  наблюдаются у поверхности и они мало отличаются от таковых в никотрированных образцах. Увеличение предварительной деформации до 60% приводит к значительному снижению макронапряжений на поверхности и на глубине от 100 до 300 мкм.

Рис. 1 – Характер распределения остаточных напряжений по глубине никотрированного  при 64ч (а) и 20ч (б) слоя на стали 30ХН2МФА.

(Уровни предварительной деформации: 1) – 0%; 2) – 10%; 3) – 30%; 4) – 60%;

5) – без никотрирования при

При насыщении в течение 20 ч значительно изменяется эпюра остаточных напряжений по отношению к необработанному НХТО – состоянию (кривая 5). Минимальный уровень остаточных макронапряжений сжатия на поверхности карбонитридного слоя составил , а максимальный  достигает ~ 60…80.

Характерно, что большие  соответствуют более тонким никотрированным слоям с возрастанием уровня предварительной деформации максимальные макронапряжения сжатия смещаются вглубь от поверхности. При смещении скорости охлаждения благоприятные  уменьшаются и могут даже трансформироваться в растягивающие.

Статическая обработка данных по остаточным макронапряжениям показала, что с большей степенью достоверности их уровень по отношению к пределу прочности карбонитридного слоя  можно выразить следующим безразмерным соотношением:

(1)

или                                                      (2)

где n – некоторый модельный параметр, который для всех последуемых режимов НХТО – обработке конструкционных сталей изменяются от 0,3 до 0,5 (для случая макронапряжений  – это соответствует знаку «минус» в выражениях (1) и (2) и от 0,5 до 0,68 (для случая макронапряжений  – это соответствует знаку «плюс» в указанных формулах.

Литература

1. Власов В.М., Нечаев Л.М. Работоспособность высокопрочных термодиффузионных покрытий в узлах трения машин. -Тула.:Приокск.кн.изд-во,1994.-235с.

2. Нечаев Л.М., Фомичева Н.Б., Иванькин И.С. Определение параметров трещиностойкости никотрированных сталей // Современные наукоемкие технологии, 2007.-№5.- С.89–92