УДК 538.945

Исследование  влияния  кратковременного  нагрева  на  морфологию структуры  Nb3Sn  фазы  в  сверхпроводниках  для  ИТЭР

Study  of  the  short-term  heating  effect  on  the  Nb3Sn  phase  structure morphology  in  superconductors  for  ITER

Поштар А.C. 1; Дергунова Е.А. 2,3, к.т.н.; Цаплева А.С. 2; Мареев К.А. 2; Абдюханов И.М. 2, к.т.н.; Алексеев М.В.2; Рожнов А.Б. 1, к.т.н.

A.Poshtar1, E.Dergunova2,3, A. Tsapleva2,K.Mareev2, I. Abdyukhanov2,

M. Alekseev2, A.Rognov1

1 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

1National Research Technological University "MISiS"

2АО «Высокотехнологический институт неорганических материалов 
им. академика А.А.Бочвара»

2SC "High Technology Institute for Inorganic Materials named after Academician A.A. Bochvar"

3 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

3 National Research Nuclear University "MEPhI"

Аннотация:

Данная работа посвящена исследованию особенностей зеренной структуры Nb3Sn сверхпроводников для ИТЭР, которые подвергались кратковременному нагреву при высокой температуре  перед последующим диффузионным отжигом для формирования сверхпроводящей фазы. Проведен фрактографический анализ изображений зеренной структуры Nb3Sn слоев, исследованы особенности морфологии  сверхпроводящей фазы, проведен количественный анализ и рассчитаны размеры равноосных и столбчатых зерен интерметаллида. Показано, что  кратковременный нагрев приводит к увеличению размера зерен, что уменьшает суммарную протяженность межзеренных границ и может являться причиной снижения токонесущей способности сверхпроводника.

Ключевые слова:

Nb3Sn, сверхпроводники, структура, кратковременный нагрев, токонесущая способнсть

Abstract:

This work is devoted to study of the grain structure peculiarities of Nb3Sn superconductors for the ITER, which have been subjected to the short-term heating at high temperature before reaction for Nb3Sn phase formation. The fractographic image analysis of the Nb3Sn layers grain structure has been carried out, the superconducting phase morphology peculiarities have been investigated, the quantitative analysis has been performed and the sizes of the intermetallic compound equiaxed and columnar grains have been calculated. It was shown that short-term heating leads to increase in grain size, which reduces the total length of grain boundaries and may cause a reduction in current-carrying ability of the superconductor.

Keywords:

Nb3Sn, superconductors, structure, short-term heating effect, current-carrying ability.

Реферат:

Важнейшей задачей на данный момент является изучение влияния различных воздействий, которые могут повлиять на токовые характеристики сверхпроводников для ИТЭР. Для исследований зеренной структуры сверхпроводников проводился фрактографический анализ изображений. При проведении данного анализа исследовались особенности морфологии сверхпроводящей фазы, был проведен количественный анализ и рассчитаны размеры равноосных и столбчатых зерен интерметаллида. Сравнение результатов количественного анализа показало, что предварительный нагрев приводит к увеличению аспектного соотношения столбчатых зерен. Это может быть связано с замедлением процесса формирования слоя сверхпроводящей фазы, из-за образования тонкого слоя интерметаллида в процессе предварительного высокотемпературного нагрева, который является препятствием для диффузии олова в ниобиевое волокно.

Введение

В настоящее время идет изготовление токонесущих элементов для магнитной системы ИТЭР (Интернационального Термоядерного Экспериментального Реактора), в которых для магнитных катушек тороидального поля используются композиционные Nb3Sn сверхпроводники. Магнитная система тороидального поля ИТЭР состоит из 18 катушек, каждая из которых собирается из семи плоских двойных галет с проводниками длиной 415–760 м [1].

Проводник представляет собой сложную конструкцию,  состоящую из сверхпроводящих и медных стрендов, свитых в многосегментный кабель вокруг спирали из нержавеющей стали, образующей центральный канал охлаждения. Каждый сегмент и кабель в целом находятся в оплетке из стальной ленты и заключены во внешнюю стальную оболочку 
(рисунок 1) [2].

Рис. 1 – Стадии производства проводника для ИТЭР[3]

Целью данной работы явилось исследование возможного влияния кратковременного высокотемпературного нагрева до диффузионного отжига на структуру сверхпроводящего соединения Nb3Sn, образующегося в процессе диффузионного отжига,  и свойства сверхпроводящих стрендов. Высокотемпературное воздействие на композиционный Nb3Sn стренд может произойти при выполнении технологических операций в процессе изготовления из него токонесущего элемента (ТНЭ), например, при локальных нагревах в процессе сварки корпусов галет или высокотемпературной пайки для изготовления контактных соединений между отдельными секциями магнитной системы.

Методика эксперимента

Характеристики образцов

Образцы Nb3Sn стрендов для ИТЭР изготовлены «бронзовым» методом в условиях промышленного производства. Этот метод заключается в получении многоволоконного сверхпроводника путем совместной деформации композита, состоящего из ниобиевых волокон, распределенных в матрице из оловянной бронзы с последующим диффузионным отжигом, в ходе которого происходит диффузия олова из Cu-Sn матрицы в ниобиевые волокна и формирование сверхпроводящего интерметаллического соединения Nb3Sn.

Образцы стрендов (рисунок 2 а, б) диаметром 0,82 мм состоят из 
~9500 сдвоенных ниобиевых волокон в бронзовой матрице, содержащей 14,5 мас. %, Sn и 0,25 мас. %Ti.

Кратковременный нагрев. Для исследования были отобраны образцы стрендов от одной партии. Кратковременные высокотемпературные нагревы были проведены при температурах 755, 780 и 795°С с выдержкой 5 мин в электропечи сопротивления до диффузионного отжига. Отрезки стрендов длиной 2 м помещали в медный контейнер, заполненный хлопковой ватой, служившей источником окиси углерода, которая снижала окисление поверхности стрендов в процессе отжига. Контейнер с образцами помещали в предварительно прогретую до заданной температуры печь, по окончанию выдержки проводили охлаждение на воздухе.

Диффузионный отжиг. Для образования сверхпроводящего соединения Nb3Sn стренд подвергали диффузионному отжигу в вакууме(pост.<10-5 мм рт. ст.) по следующему режиму: (575°С-100 ч +650°С-100 ч).

Металлографический анализ для определения размеров структурных составляющих образцов проводили на оптическом микроскопе Leica DM IRM с увеличением до 1500 крат.

а                                                                          б

Рис. 2 – Общий вид (а) и фрагмент (б) поперечного сечения Nb3Sn стренда для ИТЭР

Количественный анализ. Особенностью технических многоволоконных Nb3Sn сверхпроводников является высокая дисперсность интерметаллических сверхпроводящих слоев, формирующихся на ниобиевых волокнах микронного размера, и их высокая хрупкость. Последнее свойство обычно используется для получения изломов образцов сверхпроводников для изучения строения сверхпроводящих слоев методом фрактографии. Получение изломов проводилось путем одноосного растяжения при приложении ударного нагружения, направленного по оси сверхпроводника, при комнатной температуре. Для количественного анализа зеренной структуры сверхпроводящего слоя проводилась съемка изображений изломов с помощью сканирующего электронного микроскопа JEOLJSM-6700Fс высоким разрешением. Для статистики снимали по 10 фотографий на образец таким образом, что на каждое изображение приходилось одно волокно интерметаллида (поперечный вид)и проводили по 25 секущих линий на одно изображение (волокно интерметаллида), на основе которых далее измеряли размер зерна интерметаллида.

Анализ полученных изображений изломов образцов сверхпроводников (рисунок 3 а) проводился следующим образом: с помощью программного обеспечения Image Expert Pro 3выполнялось выделение зон столбчатых и равноосных зерен. Границы зон обводили синим цветом (рисунок 3 б), что обеспечивало строгое разделение объектов анализа (зон). Затем на изображениях проводили секущие (рисунок 3 в), причем в зоне равноосных зерен – в произвольных направлениях, а в зоне столбчатых зерен относительно их ориентации в двух направлениях: поперечном и продольном. Также определяли аспектное соотношение столбчатых зерен, путем отношением длины столбчатых зерен к их ширине.

а)                                              б)                                           в)

а) исходное изображение; б) волокно с выделенными зонами;

в) волокно с проведенными секущими

Рис. 3 – Последовательность обработки изображений при анализе размера зерна

На секущих использовался инструмент «счетчик», при помощи которого указывалось количество пересечений линии с границами зерен. На каждое изображение приходилось в среднем  25 секущих и промерялось около 250 зерен.

С помощью описанного выше метода обработки изображения в данной работе проведен количественный металлографический анализ, включавший в себя анализ среднего размера равноосных и столбчатых зерен. В связи с тем, что слой сверхпроводящей фазы можно разделить на зоны с различным типом морфологии зеренной структуры, то были получены и обобщены массивы данных по каждому типу морфологии.

Измерение критических токов. После проведения диффузионного отжига было проведено измерение критических токов образцов по традиционной четырех- контактной методике в магнитном поле 12 Тл при 4,2 К на постоянном токе. Критический ток определяли на уровне чувствительности электрического поля – 0,1 мкВ/см. Погрешность измерения критических токов по данной методике составляет 2%.

Результаты эксперимента

Результаты металлографического анализа показали, что стрендах, подвергнутых кратковременному высокотемпературному нагреву (без последующего диффузионного отжига), образуется сверхпроводящий слой.

Образующиеся при повышенной относительно оптимальной температуры интерметаллические слои являются балластными, имеют грубую крупнозернистую структуру, на их образование расходуется значительное количество олова, содержащегося в матричной бронзе. В процессе последующей диффузионной термообработки эти слои препятствуют образованию на волокнах равномерных сверхпроводящих слоев с мелкозеренной структурой (рисунок 4). Такие стренды имеют значительно более низкие сверхпроводящие параметры.

| а) | б) |
| --- | --- |

а – фрагмент стренда в исходном состоянии (×1500);

б – фрагмент стренда после нагрева 780°С – 5 мин (×1500)

Рис. 4 – Структура поперечного сечения Nb3Sn стрендов, отожженных

при температуре от 750 до 780°С в течение 5 мин

Результаты структурного анализа сверхпроводящей фазы в образцах Nb3Sn стрендов представлены в виде гистограмм (рисунок 5), на которых для каждого из четырех исследованных вариантов термообработки показаны средние размеры равноосных и столбчатых зерен (в поперечном и продольном направлении), а также их аспектное соотношение. На гистограммах по оси Y представлен средний размер зерен. По оси X каждый столбец соответствует одному обработанному изображению волокна интерметаллида, а последний столбец (выделенный красным цветом) обозначает средний размер зерен для каждого образца (варианта).

а)                                                                   б)

в)                                                                      г)

а – равноосных зерен, нм; б – столбчатых зерен в поперечном направлении, нм;

в – столбчатых зерен в продольном направлении, нм;

г – аспектного соотношения столбчатых зерен

Рис. 5 – Гистограммы распределения размеров зерен сверхпроводящей фазы

в образцах Nb3Sn стрендов

Анализ гистограмм распределения размеров зерен в образцах после диффузионного отжига, отличающихся температурой кратковременного нагрева показал, что с увеличением температуры нагрева средний размер равноосных зерен увеличивается на 14%, причем разница между температурами 780 и 795°С незначительна. Это приводит к уменьшению суммарной протяженности межзеренных границ, которые в интерметаллических соединениях типа А-15 являются преимущественными центрами пиннинга флюксоидов и отвечают за уровень критической плотности тока сверхпроводящей фазы. Поэтому увеличение размера зерен в Nb3Sn слое, как правило, приводит к снижению токонесущей способности сверхпроводника в целом. Также было установлено, что с увеличением температуры кратковременного нагрева размеры столбчатых зерен в продольном направлении и значение аспектного соотношения несколько уменьшается(~13%).

Сравнительный анализ размеров зерен в образцах с кратковременным нагревом и без него (также представленных на рисунках 5 а-г) показал, что этот нагрев приводит к увеличению аспектного соотношения столбчатых зерен, т.е. к их большей вытянутости. Это может быть связано с замедлением процесса формирования слоя сверхпроводящей фазы из-за образования тонкого слоя интерметаллида в процессе кратковременного высокотемпературного нагрева, который препятствует дальнейшей диффузии олова в ниобиевое волокно, т.к. коэффициенты диффузии Sn через бронзовую матрицу и через слой интерметаллического соединения отличаются в несколько раз.

Для исследования влияния кратковременных нагревов на токонесущую способность  Nb3Sn стрендов были проведены измерения  критического тока образцов с предварительным кратковременным нагревом и без него после диффузионного отжига (таблица 1). Анализ полученных результатов показал существенную разницу в уровне токовых характеристик исследованных образцов. Как видно из таблицы 1 повышение температуры кратковременного нагрева образцов Nb3Sn стрендов приводит к снижению величины критического тока в магнитном поле  12 Тл при 4,2 К. Параметр n (показатель резистивного перехода), характеризует «крутизну» или степень «размытия» ВАХ и свидетельствует о качестве сверхпроводника.

Таблица 1

Результаты измерений критического тока в магнитном поле 12 ТлNb3Sn образцов с предварительным нагревом перед диффузионным отжигом и без него

| Режим отжига | Ic(0,1 мкВ/см, 4,2К), А | Параметр «n» |
| --- | --- | --- |
| 795°С, 5 мин + 575°С,100 ч +650°С,100 ч | 152 | 31 |
| 780°С, 5 мин+575°С, 100 ч +650°С,100 ч | 160 | 32 |
| 755°С, 5 мин +575°С, 100 ч +650°С, 100 ч | 173 | 35 |
| 575°С, 100 ч +650°С, 100 ч | 202 | 37 |

Таким образом, даже кратковременное высокотемпературное воздействие перед диффузионным отжигом приводит к существенному снижению токонесущей способности сверхпроводящего стренда, что необходимо учитывать при изготовлении из него изделий.

Выводы

Исследовано влияние кратковременного (в течение 5 минут) высокотемпературного нагрева (от 750°С до 795°С)перед диффузионным отжигом на зеренную структуру сверхпроводящего слоя в Nb3Sn стрендах для ИТЭР и их токовые характеристики. Установлено, что он приводит к образованию тонкого интерметаллического слоя на поверхности волокон, который влияет на морфологию зереной структуры формирующегося Nb3Sn сверхпроводящего слоя при последующем диффузионном отжиге по режиму 575°С,100 ч+650°С, 100 ч.

Проведен количественный фрактографический анализ зеренной структуры слоя Nb3Sn в сверхпроводниках, исследованы особенности морфологии сверхпроводящей фазы, проведены расчеты размеров равноосных и столбчатых зерен интерметаллида.

Установлено, что кратковременный высокотемпературный нагрев (с последующим диффузионным отжигом) ухудшает токонесущую способность сверхпроводника (с 202 до 152 А), увеличение температуры кратковременного нагрева (с 755до 795°С) приводит к увеличению размера как равноосных (с 79,36 до 92,18 нм), так и столбчатых зерен в поперечном направлении (с 67,48 до 71,3 нм). При этом отмечено, что в продольном направлении при повышении температуры столбчатые зерна несколько укорачиваются (с 244,55 до 277,66 нм), хотя форма их остается вытянутой. Аспектное отношение столбчатых зерен изменяется незначительно (с 4,17 до 3,45). Это снижает суммарную протяженность межзеренных границ и приводит к снижению токонесущей способности сверхпроводника после диффузионного отжига.

Этот результат необходимо учитывать при изготовлении токонесущих элементов на основе Nb3Sn сверхпроводников как для ИТЭР, так и для других крупных магнитных систем.

Благодарности

Авторы выражают благодарность сотрудникам криогенного участка АО «ВНИИНМ»  П.А. Лукьянову и М.В. Поликарповой за измерения критического тока исследованных образцов.

Литература

- A.K. Shikov, V.I. Panstsyrnyi, A.V. Vorob`eva, E.A. Dergunova, S.V. et al, “Microstructure and properties of Nb3Sn system of the international thermonuclear experimental reactor”, Metal Science and Heat Treatment, v.46,No.11-12, 2004

- A. Shikov, A. Vorobieva, E. Dergunova , I. Abdyukhanov, S. Balaev et al, «Investigations of bronze processed Nb3Sn wires with enhanced characteristics», (EUCAS 2007) Journal of Physics: Conference Series 97 (2008).

- Mitchell N., Devred A., Libeyre P., e.a. // Appl. Supercond.– 2012.– 
V. 22.– №3.