УДК 621.793.72

Наномасштабный  химический  анализ  материалов  
методом  атомно-зондовой  томографии  с 
фемтосекундным  лазерным  испарением

Рогожкин С.В.1; Лукьянчук А.А. 1; Разницын О.А. 1; Шутов А.С. 1; 
Никитин А.А. 1; Хомич А.А. 1; Искандаров Н.А. 1; Хорошилов В.В. 1

sergey.rogozhkin@itep.ru

1ФГБУ «Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»,  Москва, РФ

Аннотация:

Продемонстрированы возможности химического анализа на атомных масштабах на атомно-зондовом томографе ПАЗЛ-3D с фемтосекундным лазерным испарением, разработанном в НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ. Представлены результаты исследований ферритно-мартенситных сталей и сплава алюминия, продемонстрирована характеризация и визуализация особенностей с размером порядка десяти нанометров.

Ключевые слова:

атомно-зондовая томография, наноструктуры, сплавы, атомные карты.

Abstract:

The possibilities of chemical analysis on atomic scale at the PAZL-3D atom probe tomography with femtosecond laser evaporation developed at the National Research Center "Kurchatov Institute" ̶ ITEP are demonstrated. The results of investigations of ferritic-martensitic steels and aluminum alloy are presented; characterization and visualization of nano-sized features are demonstrated.

Keywords:

аtom probe tomography, nanostructures, alloys, atom maps.

Введение

В настоящее время наиболее перспективные разрабатываемые материалы и системы имеют особенности структуры на уровне размеров в несколько нанометров. Продвижение этих разработок в значительной мере сопряжено с развитием методик, позволяющих контролировать состояние материалов на этих масштабах. Наиболее сложной проблемой является одновременная характеризация пространственных особенностей и химического состава на масштабах близких к атомным. Именно в этой области размеров наиболее совершенной методикой является атомно-зондовая томография (АЗТ) [1]. Английское название этой методики: atom probe tomography (APT). АЗТ включает в себя  проекционный микроскоп (аналогичный автоионному микроскопу) и времяпролетный масс-спектрометр. Принцип проекционного микроскопа, использующийся в данном приборе, основан на по-атомном испарении образцов-игл с радиусом при вершине примерно 50 нм, что позволяет достичь полей, необходимых для испарения атомов с поверхности при положительном напряжении на образце менее 10 кВ. Напряжение на образце поддерживается на уровне, недостаточном для самопроизвольного испарения. Контролируемое испарение для реализации времяпролетной масс-спектрометрии атомов достигается за счет приложения импульсного воздействия – кратковременного увеличения потенциала на образце или воздействия лазерным импульсом. Испаренные атомы поочередно летят на позиционно-чувствительный детектор, и по координатам прилета на детектор и по времени их пролета можно восстановить распределение элементов в образце и их химическую природу. Длительное время основным направлением развития этой методики было использование импульсного электрического испарения атомов на поверхности образца-иглы. Существенным ограничением этого направления является невозможность его применения для анализа полупроводников и диэлектриков, а также ограничения в применении к исследованию металлов из-за образования оксидной плени на образцах при их приготовлении и последующей загрузке в вакуумную камеру томографа. Применение лазерного испарения в атомно-зондовой томографии началось только с появлением лазерных систем с длительностью импульса менее наносекунды, способных с высокой точностью сохранять параметры пучка в течении длительного времени [2]. Активация процесса полевого испарения с помощью лазера производится через возбуждение импульсом лазера электронной подсистемы поверхностного слоя и последующей передачи энергии атомам поверхности.

Несмотря на интенсивное распространение АЗТ в мире, в России эти исследования были сосредоточены в ИТЭФ, где с 2003 года эксплуатируется энерго-компенсированный оптический томографический атомный зонд ECOTAP (CAMECA), использующий электрическое испарение, позиционно-чувствительный детектор на основе оптической камеры и рефлектрон (для компенсации энергии вылетающих с запаздыванием ионов и улучшения разрешения по массе). В 2015 г. в  ИТЭФ был разработан и запущен атомно-зондовый томограф  с лазерным испарением ПАЗЛ-3D [3, 4].

Целью настоящей работы является демонстрация возможностей атомно-зондового томографа ПАЗЛ-3D, уже реализованных в настоящее время.

1. Методика и материалы

Прототип атомно-зондового томографа с лазерным испарением ПАЗЛ-3D, имеет линейную геометрию расположения образца и детектора с расстоянием между ними примерно 183 мм. Используемый детектор на основе линий задержки DLD120 фирмы Roentdek имеет диаметр чувствительной области 120 мм и эффективность детектирования ~60%. Используемая лазерная система TETA-25ST производства Авеста-Проект основана на  иттербиевом волоконном лазере, генерирующем импульсы длительностью 300 фс с максимальной частотой 50 кГц. Выходная гармоника имеет длину волны 515 нм, на которой проведена оптимизация параметров АЗТ исследования в настоящей работе. Пучок фокусируется на образце при помощи линзы с фокусным расстоянием 25 см. Используемый диапазон мощности от 1 до 100 мВт. Сбор данных можно производить при температурах 20–100 К. Скорость сбора данных может составлять до 
103 событий/с. Реконструкция данных проводилась специальным программным обеспечением, разработанным в НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ.

Для исследования были выбраны: ферритно-мартенситная сталь 
ЧС-139, дисперсно-упрочненная оксидами 12%-я хромистая сталь 
ODS 12Cr-1.1W-0.2V-0.3Ti-0.3Y2O3 (далее ODS 12Cr) и алюминиевый сплав Al-Mg-Si.

Все представленные данные были собраны при следующих параметрах эксперимента: постоянное напряжение на образце 2–9 кВ, длительность одного лазерного импульса – 300 фс, частота лазерных импульсов – 25 кГц, энергия одного импульса – 1–8 мДж, используемая гармоника – 515 нм, температура образца – 22–60 К, вакуум в процессе исследования поддерживался на уровне (5÷7)×10−10 Торр. Средняя интенсивность испарения 5 атомов на 1000 воздействий лазером. Для томографических атомно-зондовых исследований использовались образцы в виде иглы, с радиусом закругления кончика несколько десятков нанометров. Для приготовления АЗТ образцов на первом этапе из массивного материала вырезались заготовки с размером 0.3×0.3×10 мм3 с помощью электро-эррозионного станка. На втором этапе проводилось электро-химическое утонение заготовки до достижения формы вершины, необходимой для проведения атомно-зондового исследования.

Обработка экспериментальных томографических атомно-зондовых данных состояла из расшифровки полученных масс-спектров и анализа 3D распределений химических элементов в исследованных объемах. Для описания наноразмерных особенностей, обнаруженных в исследованных объемах, использовался  метод максимального разделения [1]. При этом вокруг каждого задетектированного атома объема строится сфера радиусом dmax. Если внутри данной сферы, оказалось Nmin атомов определенных химических элементов, то данный атом считается принадлежащим к кластеру. В данной работе процедура поиска оптимальных параметров [5] определения кластеров была выполнена отдельно для различных материалов.

2. Экспериментальная часть

2.1 Атомно-зондовая томография стали ЧС-139

В первой части данной работы представлены исследования сталей, которые в принципе могут исследоваться на атомных зондах с электрическим испарением, но, тем не менее, давали не достаточно большие объемы данных на атомном зонде ECOTAP. Примером такой стали является 12%-ная хромистая ферритно-мартенситная сталь ЧС-139. Элементный состав представлен в таблице 1. Эта сталь разработана в АО «ВНИИНМ» им. академика А.А. Бочвара, освоена металлургической и трубной промышленностью России. Она является важным примером дисперсионно-твердеющих сталей, обладающих повышенной жаропрочностью. В настоящей работе исследовалась сталь с традиционной термической обработкой: закалка от 1190°С, 25 сек и последующий отпуск при 720°С, 2ч.

Таблица 1

Химический состав стали ЧС-139 и обнаруженных особенностей

в  исследованных объемах этой стали методами АЗТ, ат. %

| Химический элемент | Объемное значение | Матрица | Фаза, обогащенная хромом | Атмосфера Коттрелла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cr | 12,6 | 11,5 | 53 | 17,8 |
| Si | 0,57 | 0,41 | 0,23 | 0,36 |
| Mn | 0,57 | 0,81 | 3,0 | 0,59 |
| V | 0,34 | 0,3 | 1,14 | 9,3 |
| N | 0,34 | 0,03 | 0,06 | 5,3 |
| W | 0,38 | 0,31 | 0,71 | 0,32 |
| C | 0,97 | 0,02 | 9,6 | 0,09 |
| Fe | 82,9 | 82,6 | 25,5 | 62,1 |
| Ni | 0,69 | 0,55 | 2,9 | 0,65 |
| Nb | 0,18 | 0,04 | 0 | 0,75 |
| Mo | 0,29 | 0,28 | 3 | 0,34 |

Методами атомно-зондовой томографии показано, что в объеме материала содержится значительное число наноразмерных кластеров, обогащенных атомами Cr, V, Nb и N (рисунок 1). На рисунке 2 представлено обогащение кластеров различными химическими элементами (превышение значений концентраций химических элементов в кластерах по отношению к их концентрации в матрице). Характерный размер кластеров лежит в диапазоне от 2 до 10 нм (см. гистограмму распределения кластера по размерам на рисунке 3). Однако встречаются кластеры, размеры которых достигают 20 нм. Состав кластеров не зависит от их размера. Объемная плотность кластеров в исследованных объемах ~ 1023 м–3. Помимо нанокластеров методами томографической атомно-зондовой микроскопии также были исследованы составы фазы, обогащенной хромом до 66% (по-видимому, карбонитрида) и атмосферы Коттрелла (см., таблица 1).

Рис. 1 – Атомная карта распределения ряда элементов в одном из исследованных объемов стали ЧС-139

Выполненные томографические атомно-зондовые исследования показали, что в стали ЧС-139 содержится значительное число наноразмерных кластеров, обогащенных Cr (~5 ат.%), V (~5 ат.%), 
N (~3 ат.%), Nb (~0,5 ат.%). Средний размер кластеров 6 нм, а их концентрация ~ 1023 м–3. Состав обнаруженных атмосфер Коттрелла, соответствует составу наноразмерных предвыделений, на которых закрепляются дислокации.

Рис. 2 – Гистограмма обогащения кластеров относительно матрицы в исходном состоянии стали ЧС-139

Рис. 3 – Распределение кластеров в стали ЧС-139 по размеру

Отметим, что аналогичное упрочнение нанокластерами ранее было обнаружено в малоактивируемой 12%-й хромистой ферритно-мартенситной стали ЭК-181 [6, 7]. Основное отличие состоит в отсутствии ниобия в кластерах, как и стали ЭК-181 в целом.

2.2 Атомно-зондовая томография стали ODS 12Cr

Другим примером сталей с повышенной жаропрочностью являются дисперсно-упрочненные оксидами (ДУО) стали. В основном, этот тип упрочнения достигается за счет механического легирования. В настоящей работе продемонстрированы результаты АЗТ исследования с лазерным испарением стали ODS 12Cr, упрочненной оксидами иттрия.  Эта сталь была разработана в Корейском исследовательском институте атомной энергии KAERI. Состав стали представлен в Таблице 2.

Таблица 2

Химический состав стали ODS 12Cr и обнаруженных особенностей в исследованных объемах этой стали методами АЗТ, ат. %

| KAERI | Объемное значение* | Матрица | Кластеры | Атмосфера Коттрелла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | - | 0.013 | 0.02 | 0.012 |
| O | 0,2 | 0.343 | 8.5 | 23.5 |
| Cr | 12,89 | 12.46 | 15.8 | 9.91 |
| V | 0,2 | 0.199 | 1.2 | 0.81 |
| Fe | 86,1 | 83.69 | 63.9 | 38.4 |
| Y | 0,15 | 0.180 | 3.3 | 9.3 |
| C | - | 0.0153 | 0.03 | 0.03 |
| Ti | 0,35 | 0.185 | 5.53 | 15.2 |
| W | 0,3 | 0.422 | 0.36 | 0.80 |
| Co | - | 0.060 | 0.06 | 0.06 |

* номинальный состав

Атомно-зондовые исследования ДУО стали обнаружили наноразмерные кластеры, преимущественно обогащенные относительно матрицы по V, Y, Ti, O и Cr (см, рисунок 4 и таблицу 2). На рисунке 4 представлены характерные атомные карты одного из исследованных образцов.

Рис. 4  – Атомная карта распределения ряда элементов в одном из исследованных объемов стали ODS 12Cr

Средний размер кластеров составил ~ 4 нм с объемной плотностью ~1023 м-3. Обогащение кластеров относительно матрицы представлено на рисунке 5.

В одном из объемов была обнаружена атмосфера Коттрелла, преимущественно обогащенная элементами, входящими в наноразмерные оксиды и кластеры: O, Y и Ti (см. таблицу 2).

Рис. 5 – Гистограмма обогащения кластеров относительно матрицы в исходном состоянии стали ODS 12Cr

Обнаруженные кластеры в дисперсно-упрочненной оксидами стали ODS 12Cr характерны для ДУО сталей (см, например [8, 9]). В стали ODS Eurofer, легированной ванадием, кластеры обогащены V, N, O и Y, a в сталях с добавками титана, кластеры обогащены Ti, O и Y. Исследованная в настоящей работе ДУО сталь легирована V и Ti одновременно. Обнаруженные кластеры также обогащены обоими элементами V и Ti.

2.3 Атомно-зондовая томография сплава Al-Mg-Si

На поверхности образцов из алюминиевых сплавов формируется прочных слой оксида, который затрудняет томографические атомно-зондовые исследования этих материалов при импульсном электрическом испарении.

При использовании лазерного испарения таких проблем не возникает. Алюминий легируют различными добавками для повышения прочности, например Mg. Эти сплавы хорошо обрабатываются давлением и свариваются. Легирование скандием сплава алюминий-магний увеличивает предел его текучести при сохранении плотности и коррозионной стойкости. В настоящей работе был исследован алюминиевый сплав Al-Mg-Si, состав которого представлен в таблице 3.

Таблица 3

Химический состав алюминиевого сплава и обнаруженных особенностей в исследованных объемах этого сплава методами АЗТ, ат. %

| Al-Mg-Si | Объемное значение | Матрица | Зоны Гинье - Престона |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 98.66 | 98.67 | 67.24 |
| Mg | 0.47 | 0.56 | 18.22 |
| Si | 0.49 | 0.35 | 13.7 |
| Sc | 0.32 | 0.31 | 0.36 |
| O | <0.01 | 0.05 | 0.12 |
| Cu | 0.01 | 0.03 | 0.35 |
| другие | ~0.06 | <0.03 | ~0.01 |

Томографический атомно-зондовый анализ обнаружил наноразмерные включения, обогащенные Mg и Si. На рисунке 6 представлены изоповерхности (поверхности одинаковой концентрации) с суммарным обогащением по магнию и скандию в 16%.

Обнаруженные включения имеют характерную длину порядка поперечного сечения исследованного объема (~50 нм) и 10 нм в ширину. Объемная плотность составляет 2×1022 м-3. Химический состав матрицы и включений показан в Таблице 3.

Известно, что распад пересыщенных твердых растворов в большинстве алюминиевых литейных сплавов начинается с образования атомных скоплений - зон Гинье - Престона, когерентно связанных с кристаллической решеткой матрицы. Форма зон Гинье - Престона определяется их поверхностной энергией и энергией упругой деформации матрицы, стремящимися к минимуму. При разнице в атомных диаметрах компонентов твердого раствора не более 3% форма когерентных образований определяется требованием минимума поверхностной энергии и близка к сферической, а при разнице более 5% решающим фактором является повышенная энергия упругих искажений матрицы за счет образования зон, что обусловливает тонкопластинчатую или дискообразную форму выделений. Когерентные выделения могут иметь также иглообразную форму, которая отвечает большей энергии упругой деформации матрицы, чем дискообразная, но меньшей, чем равноосная. Обнаруженные включения в сплаве Al-Mg-Si имеют вытянутую форму, и они преимущественно обогащены Mg и Si.

Рис. 6 – Изоповерхность обогащения Mg и Si на 16% по сравнению с матрицей.

Размер исследованной области 47×47×167 нм3

Заключение

В настоящей работе представлены данные томографического атомно-зондового анализа различных материалов на установке ПАЗЛ-3D с фемтосекундным лазерным испарением. Продемонстрировано исследование наноструктуры трех материалов: ферритно-мартенситной стали ЧС-139, дисперсно-упрочненной оксидами стали ODS 12Cr и алюминиевого сплава Al-Mg-Si. Во всех трех материалах обнаружены и исследованы упрочняющие наноструктуры. В сталях ЧС-139 и ODS 12Cr обнаружена высокая плотность нанокластеров. В стали ЧС-139 кластеры обогащены Cr (~5 ат.%), V (~5 ат.%), N (~3 ат.%), Nb (~0,5 ат.%), их cредний размер составляет 6 нм. В стали ODS 12 Cr кластеры обогащены V (~1 ат.%), Y (~3 ат.%), Ti (~5 ат.%), O (~8 ат.%)  и Cr (~3 ат.%), их средний размер ~ 4 нм. Объемная плотность кластеров в обеих сталях ~1023 м-3. Помимо кластеров в этих сталях были исследованы составы атмосфер Коттрелла. Показано, что они обогащены теми же элементами, что и нанокластеры, что указывает на то, что дислокации в этих сталях в основном закреплены на нанокластерах, либо включениях большего размера, но имеющих близкий состав. В сплаве алюминия Al-Mg-Si были обнаружены зоны Гинье-Престона, обогащенные Mg (~18 ат.%) и Si 
(~13 ат.%).  Эти образования имеют вытянутую форму и характерную толщину ~ 10 нм.

Литература

1. Miller M.K. Atom Probe Tomography. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. 2000. 239 p.

2. B. Gault et al. Atom Probe Microscopy. Springer Series in Materials Science, 2012. V. 160, 396 p.

3. Рогожкин С.В., Алеев А.А., Лукьянчук А.А., Шутов А.С., 
Разницын О.А. Прототип атомного зонда с лазерным испарением // Приборы и Техника Эксперимента. 2017. №3 (в печати).

4. Разницын О.А., Лукьянчук А.А., Шутов А.С., Рогожкин С.В., 
Алеев А.А. Оптимизация параметров анализа материалов методами атомно-зондовой томографии с лазерным испарением атомов // Масс-спектрометрия. 2017. Т. 14, № 1. С. 33–39.

5. Hyde J.M., Marquis E.A., Wilford K.B., Williams T.J. Atom probe tomography of reactor pressure vessel steels: Ananalysis of data integrity // Ultramicroscopy. 2011. V. 111. P. 440–447.

6. Рогожкин С.В., Агеев В.С., Алеев А.А., Залужный А.Г., Леонтьева-Смирнова М.В., Никитин А.А. Томографическое атомно-зондовое исследование жаропрочной 12%-ой ферритно-мартенситной стали ЭК-181 //  Физика металлов и металловедение. 2009. Т. 108, С. 612 – 618.

7. Рогожкин С.В., Искандаров Н.А., Алеев А.А., Залужный А.Г., Никитин А.А., Леонтьева-Смирнова М.В., Можанов Е.М. Исследование наномасштабного состояния ферритно-мартенситной стали ЭК-181 после различных термических обработок // Перспективные материалы. 2011. 
№ 5. С. 29–36.

8. Aleev A.A., Iskandarov N.A., Klimenkov M., Lindau R., Möslang A., Nikitin A.A., Rogozhkin S.V., Vladimirov P., Zaluzhnyi A.G. Investigation of oxide particles in unirradiated ODS Eurofer by tomographic atom probe // Journal of Nuclear Materials.  2011. V. 409. P. 65–71.

9. Rogozhkin S., Bogachev A., Korchuganova O., Nikitin A., Orlov N., Aleev A., Zaluzhnyi A., Kozodaev M., Kulevoy T., Chalykh B., Lindau R., Möslang A., Vladimirov P., Klimenkov M., Heilmaier M., Wagner J., Seils S. Nanostructure evolution in ODS steels under ion irradiation // Nuclear Materials and Energy. 2016. V. 9. P. 66–74.