УДК 621.452.225

Методы  проведения  экспериментальных  исследований работоспособности  элементов  конструкций  из  композиционных 
и  керамических  материалов  в  высокоэнтальпийном  потоке

Прохоров А.Н.1, к.т.н.; Александров В.Ю. 1, к.т.н.;

Рудинский А.В. 1, к.т.н.

Prokhorov Alexander; Alexandrov Vadim; Rudinskii Alexander

prokhorov@ciam.ru, aleksandrov@rtc.ciam.ru, alex012@ciam.ru

1 ГНЦ ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им П.И. Баранова» (ЦИАМ)

Аннотация:

Описана методика проведения огневых газодинамических испытаний образцов углерод-углеродных композиционных материалов (УУКМ) и модельных камер сгорания из УУКМ, разрабатываемых для теплонапряженных элементов конструкции перспективных аэрокосмических двигателей. Приведены схематично основные конструктивные особенности экспериментальной установки на присоединенном воздухопроводе, позволяющей проводить ресурсные автономные испытания элементов конструкций двигателей из УУКМ, применяемых в составе наиболее теплонапряженных участков газодинамического контура. Представлены впервые экспериментальные данные по исследованию стойкости элементов конструкции из композиционных материалов в окислительной среде продуктов сгорания углеводородного горючего и воздуха без потери работоспособности свыше 1000 секунд.

Ключевые слова:

методика огневых испытаний, углерод-углеродный композиционный материал, камера сгорания, высокоэнтальпийный воздушный поток.

Abstract:

The technique of performing gas-dynamic testing of carbon-carbon composites materials (CM) and model combustion chambers from CM, developed for heat-stressed design elements of promising aerospace engines is described. Schematically, the main design features of the experimental installation on the attached air line, allowing to carry out resource autonomous tests of engine components from the СМ, used in the most heat-stressed sections of the gas-dynamic circuit. Presents the first experimental data on stability of structural components made of composite materials in an oxidizing environment of the combustion products of hydrocarbon fuel and air without loss of efficiency of more than 1000 seconds.

Keywords:

fire tests method, carbon-carbon composites materials, combustion chamber, high-enthalpy air flow.

Реферат:

Цель настоящего исследования заключается в разработке методики и проведении огневых газодинамических испытаний изделий из композиционных и керамических материалов (элементов аэродинамических поверхностей и газовых трактов энергосиловых установок) в обеспечение их применения в изделиях ракетно-космической техники.

Разработана и изготовлена с применением аддитивных технологий высоко ресурсная экспериментальная установка, позволяющая в широком диапазоне режимных параметров (полное давление Р0=3…15 бар, температура Т0=1250…2900 К, скорость W=50…3000 м/с) проводить огневые испытания образцов композиционных материалов, модельных камер сгорания и элементов конструкции внешних аэродинамических поверхностей (входных кромок воздухозаборных устройств) высокоскоростных летательных аппаратов из УУКМ применительно к их условиям эксплуатации.

Проведены ресурсные испытания с регистрацией газодинамических параметров и теплового состояния модельных объектов из УУКМ при варьировании в заданных пределах параметров высокоэнтальпийного потока в соответствии с траекторными параметрами.

На экспериментальной установке созданы условия для подтверждения стойкости композиционных материалов в окислительной среде набегающего газового потока, определены пределы работоспособности, получены температурные поля поверхностей, омываемых высокотемпературным газовым потоком.

Вводная часть

Непрерывно возрастающий интерес к композиционным материалам с высокими прочностными свойствами при высоких температурах и низкой удельной плотностью (менее 1,9 г/см3) обусловлен разработкой новых технологий изготовления перспективных аэрокосмических двигателей в составе высокоскоростных летательных аппаратов.

Применение таких материалов при разработке теплонапряженных элементов конструкции дает ощутимое преимущество по сравнению с охлаждаемой конструкцией.

При различных технологиях изготовления, схем армирования и нанесения теплозащитных покрытий возникает множество вариантов материалов, реализация каждого из которых в изделиях без предварительных испытаний отдельных образцов и модельных элементов невозможна по причинам высокой стоимости.

Особое место в разработке и внедрении перспективных композиционных материалов занимают автономные испытания отдельных элементов в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным.

Таким образом, при обеспечении испытаний УУКМ, ставит определенные задачи проектирования испытательных стендов, моделирования тепловых, силовых и эрозионных нагрузок на объекты испытаний в земных условиях.

Методика исследования

Методика исследования состояла в экспериментальном определении на специальной установке стойкости образцов и макетов изделий из УУКМ в окислительной среде набегающего потока продуктов сгорания углеводородного горючего и воздуха.

Измеряемыми параметрами являлись давление и расходы компонентов смеси высокоэнтальпийного газового потока, температура наружной поверхности образцов и макетов изделий из УУКМ.

Оцениваемыми характеристиками теплового состояния объектов испытаний из УКМ, которые были получены на основе расчетных соотношений, являлись тепловой поток в стенку образцов, температура наружной поверхности стенки, скорость газового потока во внутренних полостях, эффективная степень черноты композиционного материала.

Экспериментальная часть

Для создания высокоэнтальпийного воздушного потока с кислородной компенсацией, моделирующего параметры после торможения воздуха, набегающего на летательный аппарат, использовался огневой подогрев (сжигание метана в кислородно-воздушной смеси) в камере сгорания генератора высокоэнтальпийного воздушного потока - огневого подогревателя (ОП). Рабочая часть установки на стенде приведена на рис. 1. Использование технологий проведения испытаний по схеме присоединенного воздухопровода (ПВП) позволяет обеспечивать достаточное время работы для воспроизводства давления и температуры набегающего потока воздуха, необходимых для создания условий протекания аэротермохимических процессов при горении в КС ПВРД и тепловых потоков и теплового состояния элементов ДУ.

Рис. 1 – Принципиальная схема специальной экспериментальной установки для проведения огневых испытаний образцов и макетов изделий из УУКМ

Принцип работы установки заключается в следующем. Воздух в огневом подогревателе 1 смешивается с кислородом, затем осуществляется подача метана и его горение в среде кислорода. Получаемая смесь газов с полной температурой T=1200…1450 К моделирует высокоэнтальпийный квазивоздушный поток. Поток проходит через критическое сечение огневого подогревателя 2, соединяющее огневой подогреватель и секцию топливоподачи 3. Высокая температура воздушного потока обеспечивает самовоспламенение углеводородного горючего, подаваемого через секцию топливоподачи. Полученная смесь продуктов сгорания с температурой T=1700…2800 К (в зависимости от расхода углеводородного горючего) попадает в секции камер сгорания 4, изготовленные аддитивными методами, истекает через критический участок в атмосферу. Образцы материала 5, устанавливаются в охлаждаемой оснастке 6 перед критическим участком так, чтобы поверхность образца омывалась продуктами сгорания. Модельные камеры сгорания 6 фиксируются перед критической вставкой 7 предназначенной для создания требуемого давления и скорости газового потока внутри полости модельной камеры сгорания.

Рис. 2 – Образцы, модельная камера сгорания и критическая вставка из УУКМ производства ОАО «УНИИКМ» при испытаниях на стенде НИЦ ЦИАМ

Проведенные согласно представленной методике огневые испытания образцов из различных типов углерод-углеродных композиционных материалов и теплозащитных покрытий в диапазоне изменения полной температуры газового потока 1700…2300 К и времени испытания 180…300 с позволили осуществить выбор типа материала и схем армирования и разработать на предприятии ОАО «УНИИКМ» технологию производства модельных камер сгорания, показавших высокую стойкость в окислительной среде высокоэнтальпийного потока и ресурс (до 1400 с для модельных камер сгорания и до 2200 с для критических вставок).

Выводы и рекомендации

- С применением аддитивных технологий разработана и изготовлена экспериментальная установка, позволяющая проводить длительные автономные испытания образцов изделий из УУКМ (элементов КС, кромок ВЗУ, критических вставок и др.) при заданных эксплуатационных режимах и времени работы высокоскоростных ПВРД.

- Проведены серии огневых испытаний теплонапряженных элементов конструкции (модельных КС) из окислительностойких композиционных материалов при варьировании в широком диапазоне полного давления 3…14,5 бар и температуры 2000…2500 К высокоэнтальпийного квазивоздушного потока в режиме реального времени.

- Впервые экспериментально получены данные, подтверждающие работоспособность элементов проточного тракта камер ГЛА (критической вставки из УУКМ) при высоких тепловых потоках с суммарным временем работы более 2200 секунд.

- В результате анализа экспериментальных данных по распределениям температуры на наружной поверхности стенок модельных КС из УУКМ, зарегистрированных тепловизором, получены температуры наружной стенки Тст.хол.=1640…1700 К и внутренней стенки Тст.гор.=1970…2030 К при интегральной степени черноты композиционного материала ε≈0,9 и температуре газового потока Т=2250…2550 К.