Разрушение  двухфазных  титановых  сплавов 
в  коррозионноактивных  средах

Наприенко С.А.1; Славин А.В. 1, д.т.н.

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Методом растровой электронной микроскопии исследованы особенности статического и малоциклового усталостного разрушения двухфазных титановых сплавов ВТ3-1, ВТ6, ВТ8, ВТ9, ВТ18У и ВТ22 в морской воде и воздушной атмосфере.

Исследован механизм малоциклового усталостного разрушения двухфазного титанового сплава ВТ3-1 в различных коррозионноактивных средах. Установлено, что локальная пластическая деформация в вершине усталостной трещины сопровождается химическим взаимодействием водных растворов NaCl и HCl с ювенильными поверхностями экструзий и интрузий с выделением водорода.

Ключевые слова:

двухфазные титановые сплавы, коррозионное растрескивание, замедленное разрушение под напряжением, малоцикловая усталость.

Введение

Высокая коррозионная стойкость двухфазных титановых сплавов, применяемых в авиационной технике морского базирования, не исключает развития процессов замедленного разрушения и коррозионного растрескивания высоконагруженных элементов конструкций [1].

Изделия авиационной техники, эксплуатирующиеся в условиях морского базирования, наряду с высокими силовыми нагрузками подвержены агрессивному климатическому воздействию. В этой связи вопросы повышения ресурса и надежности авиационной техники определяют актуальность и практическую значимость испытаний и исследований поведения двухфазных титановых сплавов в коррозионноактивных средах с целью определения механизма и кинетики развития разрушений [2, 3].

Снижение статической трещиностойкости двухфазных титановых сплавов в условиях воздействия коррозионноактивных сред, включая водный раствор хлорида натрия [4, 5], определяется сменой вязкого ямочного механизма разрушения в условиях воздушной атмосферы и пресной воды на хрупкий квазискол в морской воде [5-10].

Участие ионов хлора в процессе замедленного статического и усталостного разрушения двухфазных титановых сплавов в коррозионноактивных средах, согласно исследованиям методами потенциодинамического анализа и электрохимической импедансной спектроскопии [11] проявляется в разрушении защитной двухслойной пленки на поверхности титанового сплава, препятствующей проникновению водорода в сплав, снижении потенциала свободной коррозии и темпа пассивации.

Присутствие механических концентраторов напряжений и дефектов поверхности деталей и элементов конструкций в сочетании с воздействием агрессивной среды может способствовать развитию замедленного разрушения (коррозионному растрескиванию) двухфазных титановых сплавов при действующих напряжениях ниже расчетных. В условиях коррозионного растрескивания двухфазных титановых сплавов величина коэффициента интенсивности напряжений KIзр в вершине движущейся трещины может быть значительно меньше параметра KIC,, соответствующего условиям перехода трещины в закритическую стадию развития (долом) в условиях воздушной среды испытаний [6-10].

Результаты исследований механизма и кинетики развития коррозионных трещин  в двухфазных титановых сплавах [11-14], являются основой оптимизации химического состава, структуры и технологии производства изделий авиационного назначения [15-17].

Материалы и методы исследований

Для исследований механизма и кинетики развития коррозионных трещин в двухфазных титановых сплавах были изготовлены образцы из сплавов ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, ВТ18У и ВТ22. Химические составы сплавов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав двухфазных титановых сплавов

| Сплав | %, масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ti | Al | Mo | V | Zr | Nb | Fe | Cr | Sn | Si |
| ВТ3-1 | осн. | 6,1 | 2,4 | - | - | - | 0,4 | 1,2 | - | 0,2 |
| ВТ8 | осн. | 6,5 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
| ВТ9 | осн. | 6,3 | 3,2 | - | 1,2 | - | - | - | - | 0,3 |
| ВТ18У | осн. | 7,0 | 0,6 | - | 4,1 | 1,2 | - | - | 2,2 | 0,2 |
| ВТ22 | осн. | 4,8 | 4,2 | 4,9 | - | - | 1,3 | 1,2 | - | - |

Испытания проводили на образцах размерами 12х24х120 мм с боковой усталостной трещиной на сервогидравлической испытательной машине LFV-100кН производства фирмы Walter+bai ag по ГОСТ 25.506  Нагружение производилось по схеме трехточечного изгиба в воздушной атмосфере, в воде Черного моря, в нейтральных, щелочных и кислотных коррозионно-активных средах.

С целью определения механизма замедленного разрушения α- и β- фаз, были отобраны заготовки сплава ВТ3-1 на которые была наложена термическая обработка по режиму двойного отжига с нагревом в однофазной β- области до температур: 1050оС, 1 ч, охлаждение с печью, 520оС 2 ч, охлаждение на воздухе для получения структуры с крупным β- зерном и пластинчатой структурой, соответствующей 3 баллу по 10- балльной шкале макроструктур и 6-7 типу по 9- типной шкале микроструктур согласно ПИ 1.2.785-2009,  проявляющей большую чувствительность к условиям испытаний [17].

Образцы изготовили сечением 4х12 мм и длиной 60 мм с боковым надрезом глубиной 4 мм и радиусом в вершине r=0,15 мм, выполненным электроэрозионным способом.

Испытания образцов из сплава ВТ3-1 в условиях малоциклового усталостного разрушения выполнили на резонансной испытательной машине CRACKTRONIC при нагружении изгибающим моментом М с коэффициентом асимметрии цикла R=0,1 и частотой F=50 Гц.

Усталостные испытания образцов проводили в воздушной атмосфере, в дистиллированной воде и в коррозионноактивных средах.

Фрактографический анализ разрушенных образцов выполнили методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) и рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) на электронном микроскопе JSM-6490LV, оснащенном энергодисперсионным рентгеновским спектрометром INCA x-sight.

Состав продуктов взаимодействия коррозионноактивных сред с титановым сплавом на поверхности испытанных образцов выполнили методом масспектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и лазерным пробоотбором (ИСП-МС-ЛА) на масс-спектрометре iCAPQс с приставкой лазерного пробоотбора NWR 266.

Для исследований участия в микропластической деформации α- и β- фаз в процессе усталостного разрушения сплава ВТ3-1, образцы перед испытаниями подвергали механическому шлифованию, полированию и электрохимическому травлению в зоне роста усталостной трещины до выявления микроструктуры.

Результаты исследований

Испытания двухфазных титановых сплавов ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, ВТ18У и ВТ22 при изгибе в воздушной атмосфере и в воде Черного моря проводили с различными скоростями нагружения. Результаты испытаний показали различную склонность двухфазных титановых сплавов  к коррозионному растрескиванию в морской воде (таблица 2).

Таблица 2 – Свойства двухфазных титановых сплавов в морской воде и воздушной атмосфере.

| Среда | Скорость нагружения, мм/мин | KIзр, МПа∙м1/2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВТ3-1 | ВТ8 | ВТ9 | ВТ18У | ВТ22 |
| Воздух | 2 | 97 | 89 | 55 | 79 | 82 |
| Морская вода | 2 | 104 | 74 | - | - | - |
|  | 0,2 | 65 | 65 | - | - | - |
|  | 0,02 | 47 | 50 | 42 | 35 | 78 |
|  | 0,002 | 43 | 42 | 42 | 36 | 77 |
|  | 0,0002 | 33 | 38 | 37 | 31 | 61 |
| Пороговое значение KIзрmin (статика) |  | 34 | 38 | 41 | 33 | 72 |
| Пороговое значений ΔKImin * (МЦУ) |  | 25 | 36 | 30 | 18 | 42 |

* – при малоцикловой усталости для условий F = 0,05 Гц, Rσ = 0,1:

Фрактографические исследования методом РЭМ позволили выявить в изломах всех образцов титановых сплавов, испытанных в морской воде, зоны разрушения по механизму квазискола (рисунок 1 а, в, д, ж, к), не характерному для статического разрушения этих сплавов в воздушной атмосфере (рисунок 1 б, г, е, и, л).

Наряду с испытаниями с постоянной скоростью нагружения, проводили испытания при постоянном значении KIзр. По результатам испытаний образцов титановых сплавов при постоянном значении коэффициента интенсивности напряжений KIзр была выявлена зависимость скорости роста статической коррозионной трещины Vзр от величины коэффициента интенсивности напряжений K1зр (таблица 3).

Таблица 3 – СТАТИКА Результаты определения скорости роста трещины Vзр в образцах титанового сплава ВТ3-1 в морской воде при различных значениях КИН в вершине трещины KIзр

| КИН в вершине трещины KIзр, МПа∙м1/2 | Время развития трещины τзр, с | Длина трещины Lзр, мкм | Скорость роста трещины Vзр, мкм/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 34,95 | 14500 | 70 | 5·10-3 |
| 36,21 | 170 | 540 | 3,2 |
| 37,85 | 65 | 570 | 8,8 |
| 45,64 | 45 | 865 | 19,2 |

По результатам испытаний образцов двухфазных титановых сплавов, были  построены кинетические модели в виде полинома

Vзр=A+B∙KIзр-C∙(KIзр)2,

где A, B, C – коэффициенты полинома.

Определение  порогового значения коэффициента интенсивности напряжений KIзрmin производится путем решения квадратного уравнения относительно K1зр   при равенстве нулю Vзр:

B∙KIзрmin-C∙KIзрmin2=-A.

Рисунок 1 – Строение изломов образцов двухфазных титановых сплавов после однократных статических испытаний в воде Черного моря (а, в, д, ж, к) и в воздушной атмосфере (б, г, е, и, л):  а, б - ВТ3-1; в, г - ВТ8; д, е - ВТ9; ж, и - ВТ18; к, л - ВТ22.

Установлено, что пороговое значение коэффициента интенсивности напряжений KIзрmin, с большой точностью соответствует величине KIзр, полученной при минимальной скорости нагружения образцов в морской воде V = 2·10-4мм/мин (Таблица 2).

На образцах исследуемых титановых сплавов проводили испытания при циклическом нагружении в воде Черного моря при асимметрии цикла нагружения Rσ= 0,1 с различной частотой нагружения F и различными значениями ΔKI.

По результатам экспериментальных данных, были построены кинетические модели малоциклового усталостного разрушения титановых сплавов в морской воде при заданной величине асимметрии цикла нагружения Rσ в виде полинома:

Vмцукас=A+B∙∆KI+C∙F+D∙∆KI2+E∙F2+G∙∆KI∙F.

где: A, B, C, D, E, G – коэффициенты полинома;

Vмцукас - скорость роста трещины малоцикловой усталости в коррозионно-активной среде.

Кинетическая модель малоциклового усталостного разрушения двухфазного титанового сплава ВТ3-1 в морской воде при величине коэффициента асимметрии цикла нагружения Rσ=0,1 представляет полином первого порядка:

Vмцукас=3,25+1,6∙∆KI-175∙F.

Определение пороговых значений ΔK1min двухфазных титановых сплавов для фиксированных значений коэффициента асимметрии цикла нагружения Rσ и частоты нагружения F осуществлялось решением уравнения относительно параметра ΔK1 при условии Vмцукас = 0.

Испытания образцов при циклическом нагружении показали, что для двухфазных титановых сплавов  ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, ВТ18У и ВТ22 пороговая величина КИН ΔK1min для условий циклического нагружения  F = 0,5 Гц, Rσ= 0 в морской воде значительно ниже величины порогового значения КИН K1зр для условий статического развития коррозионной трещины в морской воде (таблица 2).

Фрактографические исследования изломов двухфазных титановых сплавов ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, ВТ18У и ВТ22 в зоне развития усталостной трещины в каррозионно-активной среде позволили установить, что рельеф поверхности трещин малоцикловой усталости в условиях воздействия морской воды идентичен рельефу статического разрушения этих сплавов в морской воде (рисунок 2) и представлен фасетками квазискола.

Для выявления химических элементов коррозионно-активной среды, определяющих, как механизм замедленного разрушения двухфазных титановых сплавов, так и лимитирующих скорость развития трещины, были выполнены эксперименты по разрушению образцов титанового сплава ВТ3-1 при испытаниях на МЦУ в различных коррозионно-активных средах, включая нейтральную, кислую и щелочную.

Испытания образцов из сплава ВТ3-1 в условиях малоциклового усталостного нагруженияя выполнили на резонансной испытательной машине при коэффициенте асимметрии цикла нагружения R=0,1 и частототе F=50 Гц. Размах величины изгибающего момента в процессе усталостных испытаний всех образцов составлял ΔМ=12 Н·м, что позволило ограничить количество циклов нагружения величиной N≤5·104, соответствующей диапазону малоцикловой усталости (МЦУ) согласно ГОСТ 25.502-79. Усталостные испытания образцов прекращали в момент снижения величины резонансной частоты нагружения ΔF=5%, что соответствовало длине усталостной трещины в образце около 4 мм.

Усталостные испытания образцов проводили в воздушной атмосфере, в дистиллированной воде и в коррозионноактивных средах:

- в  3,0% растворе NaCl марки ч.д.а. в дистиллированной воде;

- в  1,9% растворе HCl марки ч.д.а. в дистиллированной воде (по концентрации ионов Cl- эквивалентен 3% NaCl в воде);

- в 2,0% растворе NaOH марки ч.д.а. в дистиллированной воде (по концентрации ионов Na+ эквивалентен 3% NaCl в воде);

Рисунок 2 – Строение изломов образцов двухфазных титановых сплавов после усталостных испытаний в воде Черного моря:

а - ВТ3-1; б - ВТ8; в - ВТ9; г - ВТ18; д - ВТ22.

- в 2,0% растворе NaOH марки ч.д.а. в дистиллированной воде с добавлением дисперсной алюминиевой стружки с целью насыщения щелочного раствора водородом по реакции:

H2O+NaOH+Al=Na [Al(OH)4]+H2↑.                          (1)

Подвод дистиллированной воды и коррозионноактивных растворов  зону усталостного разрушения образцов обеспечивали, как с помощью капилляра, так и с помощью силиконового контейнера, установленного непосредственно на испытуемый образец.

Результаты испытаний, представленные в таблице 4, показали, что развитие трещины малоцикловой усталости в образцах из сплава ВТ3-1 в воздушной атмосфере, в дистиллированной воде и в щелочном растворе имеет вязкий бороздчатый механизм (рисунок 3а – г). Усталостное разрушение образцов из сплава ВТ3-1 в солевом и кислотном растворах проходит по механизму хрупкого квазискола (рисунок 3д). Статический долом всех испытанных образцов имеет вязкий ямочный механизм разрушения, свидетельствующий о высокой пластичности сплава ВТ3-1 (рисунок 3е).

5 мкм

а

10 мкм

г

10 мкм

в

5 мкм

б

Рисунок 3 – Механизмы разрушения титанового сплава ВТ3-1 в различных коррозионноактивных средах.

а – выход усталостной трещины на боковую поверхность образца в процессе испытания на воздухе;

б – формирование усталостных бороздок в процессе малоциклового усталостного разрушения образца в 2% водном растворе NaOH;

в)

г)

В результате выполненных исследований установлено, что в условиях малоцикловой усталости воздействие хлорсодержащих коррозионноактивных сред приводит к значительному (в 2-3 раза) снижению количества циклов N нагружения образцов до момента снижения резонансной частоты на ΔF=5% (таблица 4), соответствующего подрастанию усталостной трещины на глубину около 4 мм.

Таблица 4 – Результаты усталостных испытаний образцов сплава ВТ3-1 в различных коррозионноактивных средах с размахом изгибающего момента ΔМ =12 Н·м и коэффициентом асимметрии цикла R=0,1.

| № обр. | Среда испытаний | Количество циклов нагружения N до снижения резонансной частоты на ΔF=5% | Вид усталостного разрушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздух | 3,2·104 | Усталостные бороздки |
| 2 | Дистиллированная вода | 2,6·104 | Усталостные бороздки |
| 3 | Раствор 3% NaCl в дистиллированной воде | 1,1·104 | Хрупкий квазискол |
| 4 | Раствор 1,9% HCl в дистиллированной воде | 0,8·104 | Хрупкий квазискол |
| 5 | Раствор 2% NaOH в дистиллированной воде | 2,7·104 | Усталостные бороздки |
| 6 | Раствор 2% NaOH в дистиллированной воде с добавлением стружки Al | 3,3·104 | Усталостные бороздки |

Анализ методом РЭМ поверхности образцов из сплава ВТ3-1, испытанных в воздушной атмосфере, дистиллированной воде и щелочном водном растворе позволил выявить следы пластического деформирования поверхности в зоне развития усталостных трещин в виде полос пластического сдвига в системах наилегчайшего скольжения α- фазы (рисунок 4). При этом полосы пластического сдвига пересекают пластины β- фазы без признаков нарушения сплошности межфазных α/β границ.

5 мкм

а

5 мкм

а

Рисунок 4 – Полосы пластического сдвига в системах наилегчайшего скольжения α- фазы сплава ВТ3-1 (отмечены стрелками) в зоне развития усталостных трещин при испытаниях на воздухе.

При исследованиях поверхности образцов, испытанных с подачей коррозионноактивных сред посредством капилляра в зону роста трещин, в случае применения солевого и кислотного растворов, на боковых поверхностях образцов в зоне выхода на поверхность усталостных трещин была обнаружена пленка продуктов химических реакций (рисунок 5а, б).

100 мкм

в

1

2

3

4

5

6

г

10 мкм

д

б

10 мкм

100 мкм

а

Рисунок 5 – Продукты химической реакции взаимодействия 1,9% водного раствора HCl с ювенильными поверхностями сплава ВТ3-1 в зоне роста усталостной трещины.

а, б – морфология продуктов реакции в виде тонкой пленки;

в, г – участок анализа пленки методом РСМА, стрелами указаны зоны определения состава;

д – рентгеновский спектр химических элементов, обнаруженных в составе продуктов реакции в зоне 1.

Выявленные продукты химических реакций оказались нерастворимыми в воде. Анализ состава пленки методом ИСП-МС-ЛА позволил обнаружить в составе продуктов химических реакций значительное количество ионов хлора. Более детально морфология и состав пленки были исследованы методами РЭМ и РСМА, обладающими более высокой локальностью анализа.

В связи с тем, что под пленкой, толщина которой не более  1 мкм, находится титановый сплав, при анализе состава пленки методом РСМА происходит «подсветка» основы, так как глубина выхода рентгеновских характеристических спектров составляет около 2 мкм, что превышает толщину исследованной пленки.

С целью минимизации вклада излучения титанового сплава в результаты определения состава пленки методом РСМА, выбрали участок, на котором исследуемая пленка расположена над усталостной трещиной (рисунок 5в). Это позволило максимально рассеять в глубине усталостной трещины электронный пучок, прошедший сквозь пленку, и снизить влияние подложки на результаты анализа.

Методом РСМА установлено (рисунок 5г, д, таблица 5), что продукты реакции взаимодействия водных растворов HCl и NaCl с ювенильными поверхностями титанового сплава, образующимися в процессе циклического нагружения образца, представляют собой хлориды титана, в состав которых входят легирующие компоненты сплава ВТ3-1.

Таблица 5 – Химический состав пленки на поверхности образца из сплава ВТ3-1 после испытаний на малоцикловую усталость в условиях воздействия раствора 1,9% кислоты HCl в дистиллированной воде

| № зоны анализа | Содержание химических элементов, % масс. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ti | Al | Mo | Fe | Cr | Si | Cl |
| 1 | 75,0 | 2,4 | 0,9 | 0,4 | 1,6 | 0,2 | 19,5 |
| 2 | 79,1 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 16,0 |
| 3 | 75,2 | 2,9 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 19,0 |
| 4 | 75,6 | 2,9 | 1,6 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 17,9 |
| 5 | 79,0 | 2,3 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 16,0 |
| 6 | 79,0 | 2,3 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 16,0 |

Для подтверждения водородного механизма охрупчивания сплава ВТ3-1 в условиях малоциклового нагружения был выполнен эксперимент с добавлением дисперсной алюминиевой стружки в щелочной раствор с целью его пресыщения водородом по реакции (1).

Пересыщение щелочного раствора водородом не позволило изменить бороздчатый механизм малоциклового усталостного разрушения на хрупкий квазискол и ускорить рост усталостной трещины аналогично воздействию хлорсодержащих сред (таблица 4). Для получения эффекта охрупчивания водородом, растворенным в щелочной коррозионноактивной среде, испытуемый на малоцикловую усталость образец после снижения резонансной частоты на ΔF=5% был нагружен статическим изгибающим моментом, равным значению максимального момента при циклических испытаниях. После выдержки в течение 40 мин в условиях статического изгиба образец был разрушен и в зоне вершины усталостной трещины методом РЭМ были обнаружены участки подрастания статической трещины по механизму хрупкого квазискола.

Обсуждение

Полученный результаты свидетельствует о том, что механизм коррозионного растрескивания двухфазных титановых сплавов контролируется развитием диффузионных процессов в вершине трещины, имеющих свои кинетические параметры.

Наиболее высокой подвижностью в титане обладает водород, диффузия которого фиксируется при комнатной температуре.

Различие в механизмах и кинетике замедленного статического разрушения двухфазных титановых сплава в воздушной атмосфере и морской воде свидетельствует о том, что основным источником водорода, участвующим в замедленном разрушении, является не растворенный в сплаве водород, а водород, адсорбированный ювенильными поверхностями растущей трещины из коррозионно-активной среды.

В работе [11] показано, что фактором, способствующим наводораживанию титановых сплавов, являются растягивающие напряжения, формирующие диффузионный поток водорода в зону вершины растущей трещины.

Термодинамический анализ взаимодействия водных растворов NaCl и HCl с титановым сплавом показывает, что при запаздывании эффекта пассивации ювенильных поверхностей экструзий и интрузий, формирующихся в вершине усталостной трещины [18], энергетически выгодно развитие следующих реакций на поверхности титанового сплава в случае отсутствия пассивной пленки:

Tiт + 3NaClр-р + 3H2Oж = TiCl3т+ 3NaOHр-р+3H2г;                (2)

Tiт + 3НClр-р = TiCl3т+ 1,5H2г                                  (3)

Известно, что термодинамическая вероятность протекания химической реакции определяется знаком и величиной изменения свободной энергии Гиббса ∆G. Выражения для расчета энергии Гиббса реакций (2) и (3) при комнатной температуре можно представить в следующем виде:

;

.

С учетом значений термодинамических величин, представленных в таблице 6 [19], изменение свободной энергии Гиббса для реакции (2) составит: ΔG =-395 кДж/моль, для реакции (3): ΔG =-369 кДж/моль. Отрицательное значение изменения энергии Гиббса свидетельствует о самопроизвольном протекании реакций (2, 3).

Таблица 6 – Энергия Гиббса химических веществ [18]

| Энергия Гиббса | Химические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiт | NaClр-р | H2Ож | TiCl3т | NaOHр-р | H2 г | TiH2т | НClр-р |
| ∆G(298К), кДж/моль | 0 | -380,1 | -234,24 | -653,5 | -425,6 | 0 | -105,1 | -78,64 |

Образовавшийся по реакциям (2, 3) хлорид титана со временем подвергается гидролизу по реакции:

2TiCl3 + 3H2O + 0,5O2= 2TiО2 + 6HCl.

Взаимодействие коррозионноактивных хлорсодержащих растворов с ювенильными поверхностями титанового сплава в процессе его пластической деформации в вершине трещины является источником водорода, диффундирующего в сплав.

Полученные результаты подтверждают водородный механизм охрупчивания титанового сплава в коррозионноактивных средах и показывают, что эффективность насыщения ювенильных поверхностей, образующихся в процессе выхода полос скольжения в зону растущей трещины, существенно выше в случае развития на их поверхности реакций (2, 3), чем в результате адсорбции водорода, растворенного в коррозионноактивной среде.

Скорость развития хрупких трещин в условиях статического и циклического нагружения образцов из сплава ВТ3-1 в хлорсодержащих коррозионноактивных средах превышает скорость диффузии водорода в α- и β- фазах (0,17 и 0,59 мкм/с соответственно [5]). Это различие скоростей может быть объяснено транспортировкой атомов водорода в зону разрушения дислокациями, движущимися в полосах скольжения матричной α- фазы (рис. 4) [18].

Следует также отметить, что установленные различия значений порогового коэффициента KIзрmin интенсивности напряжений статического разрушения двухфазных титановых сплавов ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, ВТ18У и ВТ22 по механизму хрупкого квазискола в морской воде [20], свидетельствует о влиянии химического и фазового состава сплава на эффект водородного охрупчивания, обусловленный, в свою очередь, с кинетикой реакций (2, 3). В этой связи является актуальным исследование и учет влияния легирующих компонентов двухфазных титановых сплавов на механизм малоциклового усталостного и статического замедленного разрушения в коррозионноактивных средах при разработке перспективных жаропрочных титановых сплавов наряду с повышением комплекса эксплуатационных характеристик [16].

Выводы

Для двухфазных титановых сплавов ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, ВТ18У и ВТ22 определены пороговые значения коэффициентов интенсивности напряжений для условий статического развития коррозионной трещины в морской воде(KIзрmin) и условий циклического развития коррозионной трещины в морской воде(ΔKImin) при частоте нагружения  F = 0,05 Гц и асимметрии цикла нагружения Rσ= 0,1

В результате фрактографических исследований методом растровой электронной микроскопии установлено, что механизм разрушения двухфазных титановых сплавов ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, ВТ18У и ВТ22 в условиях воздействия морской воды одинаков для статического и малоциклового усталостного разрушения.

Установлено, что присутствие в коррозионноактивной среде ионов хлора приводит к смене бороздчатого вязкого механизма малоциклового усталостного разрушения на механизм хрупкого квазискола.

Установлено, что наиболее сильное снижение статической трещиностойкости KIзр двухфазных титановых сплава происходит в условиях воздействия морской воды и синтетической морской воды при этом снижение характеристики трещиностойкости обратно пропорционально скорости нагружения образцов.

Методом рентгеноспектрального микроанализа исследованы продукты взаимодействия водных растворов NaCl и HCl с ювенильными поверхностями экструзий и интрузий в вершине усталостной трещины образца из сплава ВТ3-1, состав которых позволил установить химические реакции, протекающие с образованием хлорида титана и выделением водорода.

Диффузия водорода в зону действия циклических растягивающих напряжений в вершине усталостной трещины и его транспортировка в зону разрушения дислокациями, движущимися в системах наилегчайшего скольжения матричной α- фазы, определяют высокую скорость развития усталостного разрушения квазисколом, превышающую скорость  диффузии водорода в сплаве ВТ3-1.

Литература

1. Колачев Б.А. Водородная хрупкость цветных металлов. М.: Металлургия, 1966. 256 с.

2. Каблов Е.Н. К 80-летию ВИАМ //Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2012. Т. 78. №5. С. 78-82;

3. Дроздовский Б.А., Проходцева Л.В., Новосильцева Н.И. Трещиностойкость титановых сплавов. М.: Металлургия. 1983. 192 с.;

4. Орлов М.Р., Наприенко С.А., Лавров А.В. Фрактографический анализ эксплуатационного разрушения диска компрессора высокого давления из сплава ВТ18У // Титан. 2014. №2. С. 16–21.

5. Орлов М.Р., Пучков Ю.А., Наприенко С.А., Лавров А.В. Исследование эксплуатационного разрушения лопатки вентилятора авиационного газотурбинного двигателя из титанового сплава ВТ3-1 // Титан. 2014. №4. С. 23–30.

6. Орлов М.Р., Наприенко С.А. Статическая трещиностойкость двухфазного титанового сплава ВТ3-1 в морской воде // Материаловедение. 2015. № 12 (225). С. 13–18.

7. Pilchak A.L., Young A.H., Williams J.C. Stress corrosion cracking facet crystallography of Ti-8Al-1Mo-1V // Corrosion Science. 2010. No. 52. P. 3289–3296.

8. Rusli R.H. Role hydrogen environment induced hydrogen embrittlement of Ti-8Al-1Mo-2V alloy // Materials Science and Engineering. A. 2008. No. 494. P. 143–146.

9. Горынин В.И., Паноцкий Д.А. Влияние структуры на коррозионно-механическую прочность высоколегированного титанового сплава системы Al–Mo–Zr–Nb–C // Вопросы материаловедения. 2009. №4 (60). С. 136–142.

10. Синявский В.С. Сопротивление титановых сплавов различным видам коррозионного растрескивания // Технология легких сплавов. 2010. №4. Р. 80–85.

11. Полянский В.М., Пучков Ю.А., Орлов М.Р., Наприенко С.А., Лавров А.В. Влияние растягивающих напряжений на коррозионную стойкость титанового сплава ВТ22 в водном растворе NaCl // Материаловедение. 2016. № 7 (232). С. 13–19.

12. Наприенко С.А., Зайцев Д.В., Попов М.А., Заводов А.В. Особенности разрушения титанового сплава ВТ41 при ударном (динамическом) нагружении при различных температурах //Авиационные материалы и технологии. 2016. №2. С. 60-68.

13. Проходцева Л.В., Наприенко С.А. Особенности разрушения титанового сплава ВТ41 в различном структурном состоянии при статическом и динамическом нагружении //Деформация и разрушение материалов. 2014. №2. С.42-47;

14. Проходцева Л.В., Филонова Е.В., Наприенко С.А., Моисеева Н.С. Исследование закономерностей развития процессов разрушения при циклическом нагружении сплава ВТ41 //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 407-412;

15. Каблов Е.Н. Шестой технологический уклад //Наука и жизнь. 2010. № 4. С. 2-7;

16. Кашапов О.С., Новак А.В., Ночовная Н.А., Павлова Т.В. Состояние, проблемы и перспективы создания жаропрочных титановых сплавов для деталей ГТД // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2013. №3. Ст. 02. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 18.11.2016).

17. Кашапов О.С., Павлова Т.В., Ночовная Н.А. Влияние режимов термической обработки на структуру и свойства жаропрочного титанового сплава для лопаток КВД // Авиационные материалы и технологии. 2010. №2. С. 8–13.

18. Штремель М. А. Разрушение. М.: Изд. Дом МИСиС, 2014. Кн. 2: Разрушение структур. 976 с.

19. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Л.: Химия, 1991. 432с.

20. Орлов М.Р., Наприенко С.А. Разрушение двухфазных титановых сплавов в морской воде // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2017. №1. Ст. 10. URL: http://www.viam-works.ru (в печати). DOI: 10.18577/2307-6046-2017-0-1-10-10.