УДК 539.422:691.175.3

Влияние  структурных  факторов  
на  межслоевую  трещиностойкость  ПКМ

Microstructure  influence  on  interlaminar  fracture 
toughness  of  polymer  composites

Гуляев А.И. 1, к.т.н.; Яковлев Н.О. 1, к.т.н.; Ландик Д.Н. 1

Gulyaev A.I., Yakovlev N.O., Landik D.N.

gulyaevai@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Определена межслоевая вязкость разрушения по моде I и II в условиях статического нагружения и проведен фрактографический анализ полимерных композиционных материалов (ПКМ), перспективных для применения в изделиях авиационного назначения.

Ключевые слова:

механика разрушения, межслоевая вязкость разрушения, фрактография, фазовая морфология, растровая электронная микроскопия

Abstract:

Static mode I and mode II interlaminar fracture toughness characteristics were defined and the fractographic analysis of polymer composites, perspective for aviation application, was carried out.

Keywords:

fracture mechanics, interlaminar fracture toughness, fractography, phase morphology, scanning electron microscopy.

Реферат:

Описаны механизмы распространения межслоевой трещины в стекло- и углекомпозитах на основе эпоксидных, полициануратных и бисмалеинимидных связующих и наполнителей различной текстильной формы. С применением растровой электронной микроскопии изучено влияние химического строения и фазовой морфологии матрицы, структуры армирования, а также температуры и климатических факторов на особенности микрорельефа поверхностей изломов. Показано, что в ПКМ на основе тканых наполнителей распространение трещины может происходить в условиях вклада моды, отличной от моды, предусмотренной схемой нагружения образца. Выявлено, что увеличение сопротивления росту трещин по моде I в однонаправленном углекомпозите при повышенной температуре обусловлено скреплением берегов трещины частично отслоившимися волокнами.

Введение

На протяжении последних десятилетий обозначился постоянный рост применения полимерных композиционных материалов (ПКМ) в различных отраслях промышленности [, ], что обусловлено высоким уровнем их удельных упруго-прочностных свойств. Одним из основных свойств ПКМ, определяющим их работоспособность, в том числе в поврежденном состоянии, является трещиностойкость []. С точки зрения обеспечения монолитности и несущей способности наиболее критической является межслоевая трещиностойкость. Данная характеристика определяется при реализации схем нагружения, при которых структурные составляющие ПКМ в наименьшей степени сопротивляются распространению трещин. Особые требования к уровню удельных упруго-прочностных свойств, ударо- и трещиностойкости, а также к сохраняемости данных свойств в условиях воздействия климатических факторов предъявляются к материалам, применяемым в изделиях авиационной техники [].

В настоящее время изучение структуры ПКМ на различных иерархических уровнях и установление её влияния на свойства материала проводят с целью совершенствования технологических режимов [], а также при прогнозировании сохраняемости свойств в течение длительных сроков эксплуатации []. Особое внимание уделяют формированию структуры, которая способствует повышению ударо- и трещиностойкости []. Исследование трещиностойкости ПКМ наиболее эффективно проводить с применением теоретических и экспериментальных методов механики трещин, включающих два основных подхода – феноменологический (макромеханический) и структурный (микромеханический) [3]. Макромеханический подход применяют при разработке методик экспериментальной оценки трещиностойкости материалов []. Микромеханика трещин основана на изучении влияния структуры полимерного материала на процессы распространения и торможения трещин [5]. Основные знания о процессах разрушения предоставляет фрактография: анализ поверхностей изломов в сочетании с информацией о структуре материала. Это важнейший инструмент прогноза при разработке материалов, экспертизы разрушений в эксплуатации, определения остаточного ресурса конструкций []. В настоящей работе фрактографический анализ применяли для выявления характерных особенностей микрорельефа изломов при различных условиях раскрытия межслоевой трещины. Работа обобщает цикл исследований по влиянию химического строения и фазовой морфологии матрицы, структуры армирования, а также температуры и климатических факторов на особенности разрушения ПКМ в условиях расслоения по модам I и II.

Материалы и методы

Объектами исследования в работе являлись ПКМ на основе эпоксидных, полициануратных и бисмалеинимидных связующих и наполнителей различной текстильной формы (таблице 1).

Таблица 1

Марки ПКМ и их состав

| № п/п | Марка материала | Армирующий наполнитель | Полимерная матрица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВКУ-28 | жгутовой углеродный наполнитель Torayca Ind. T-800HB | высокодеформативная эпоксидная, ВСЭ-1212 |
| 2 | ВКУ-39 | равнопрочная углеродная ткань фирмы Porcher Ind. (арт. 3692), саржа 2/2 | ВСЭ-1212 |
| 3 | БМИ-3/3692 |  | бисмалеинимидная, БМИ-3 |
| 4 | ВПС-47/7781 | стеклоткань Porcher (арт. 7781), 8-прядный сатин | высокодеформативная цианэфирная, ВСТ-1208 |
| 5 | ВПС-48/7781 |  | ВСЭ-1212 |

Межслоевую вязкость разрушения ПКМ в условиях отрыва (мода I) определяли по методу DCB (Double cantilever beam) согласно ASTM D5528 на образцах в виде двухконсольной балки прямоугольного сечения. Межслоевую вязкость разрушения ПКМ в условиях поперечного сдвига (мода II) определяли по методу ENF (End notched flexure) согласно ASTM D7905/D7905M и СТО ФГУП «ВИАМ» 1-595-30-421-2012 на образцах в виде балки прямоугольного сечения с расслоением. Испытания проводили на универсальных электродинамических испытательных машинах Instron ElectroPuls E10000 Zwick/Roell Z050.

Исследование распределения армирующего наполнителя в полимерной матрице проводили методом оптической микроскопии на шлифах углепластиков с применением металлографического микроскопа Leica DRIRM.

Фрактографические исследования проводили с применением метода растровой электронной микроскопии. На исследуемую поверхность изломов ПКМ наносили токопроводящий слой (слой платины толщиной 10–15 нм) на установке для ионного напыления JFC-1600. Исследование проводили на растровом электронном микроскопе Zeiss EVO MA 10 при ускоряющих напряжениях от 5 до 15 кВ. Были получены изображения поверхностей разрушения углепластиков в режиме вторичных электронов при увеличениях от ×100 до ×20000.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведены значения межслоевой вязкости разрушения GIС и GIIС для конструкционных ПКМ на основе углеродных и стеклянных наполнителей по данным работ [, ]; для сравнения приведены данные для ПКМ зарубежного производства T700/M21 и AS4/DAW.

Рис. 1 – Энергетические параметры межслоевой трещиностойкости конструкционных ПКМ в условиях отрыва GIС и поперечного сдвига GIIС
(выделены объекты фрактографического анализа)

Исследовано влияние фазовой морфологии полимерной матрицы стеклопластиков ВПС-47/7781 и ВПС-48/7781 на механизмы разрушения при испытании на межслоевую трещиностойкость []. Полимерные матрицы исследованных стеклопластиках представляли собой системы «реактопласт-термопласт». Существенным различием структурно-фазового состояния матриц являлось то, что для одной из них (триазиновой) была характерна однофазная структура, а в другой (эпоксидной) наблюдалось выделение фазы термопласта. Исследование было направлено на выявление структурных факторов, обуславливающих повышенную трещиностойкость данных стеклопластиков. В работе [12] представлены результаты исследований фазовой морфологии полимерных матриц и стеклопластиков на их основе, а также измерена межслоевая трещиностойкость при расслоении в условиях нормального отрыва 
(мода I) и поперечного сдвига (мода II) и проведен анализ изломов стеклопластиков.

Участки макроплоскости трещины, соответствующие её распространению по нитям основы, существенно различаются по микрорельефу в зависимости от типа раскрытия трещины. При расслоении по моде I поверхности разрушения характеризуются менее выраженным микрорельефом, чем при расслоении по моде II. Для поверхностей разрушения при расслоении по моде II характерны гребнеобразные структуры. Их формирование связано с тем, что в зоне перед магистральной трещиной напряжения сдвига индуцируют возникновение микрополостей под углом около 45о к плоскости магистральной трещины. Берега микрополостей начинают расходиться под действием локальных растягивающих напряжений, далее происходит слияние полостей с образованием характерной морфологии поверхности разрушения. При расслоении по моде II процессы микропластической деформации вовлекают большее количество материала и протекают более интенсивно. Именно с процессом гребнеобразования, который инициируется сдвиговой микропластической деформацией и в результате которого формируется более развитая поверхность разрушения, связывают повышение трещиностойкости при переходе от моды I к моде II.

Фрактографическая картина существенно усложняется в случае применения матрицы с фазовым разделением на уровне «реактопласт-термопласт». Анализ поверхностей разрушения стеклопластика ВПС-48/7781 показывает, что микротрещины, инициируемые у поверхности волокна, распространяются в полимерную матрицу до областей с непрерывной фазой термопласта. При продвижении трещины в фазу термопласта (полиарилсульфона) начинается интенсивная пластическая деформация этой фазы, при этом домены эпоксидного реактопласта пластически не деформируются. При сравнении поверхностей разрушения в условиях раскрытия трещины по моде I выявлено, что области непрерывной термопластичной фазы играют важную роль в диссипации энергии трещины независимо от того идет разрушение по основе или по утку. При разрушении по основе в условиях поперечного сдвига размер формирующихся гребней заметно меньше, чем в случае стеклопластика ВПС-47/7781. Это обусловлено тем, что в матрицах с выделившейся термопластичной фазой гребнеобразование не является доминирующим механизмом разрушения по моде II. Сдвиговая пластическая деформация фазы термопласта при разрушении как по основе, так и по утку и диссипация энергии при скольжении по межфазным границам «реактопласт-термопласт» обуславливают повышение энергетического параметра трещиностойкости при переходе от моды I к моде II.

Исследовано влияние структурного состояния углепластиков 
ВКУ-39 и БМИ-3/3692 на механизмы распространения межслоевых трещин. Для композиционных материалов на основе матриц с существенно различающимися диссипативными свойствами справедливо представление о том, что трещиностойкость ПКМ возрастает с ростом трещиностойкости полимерной матрицы. Одним из параметров, определяющих уровень трещиностойкости ПКМ, является толщина прослоек полимерной матрицы между слоями углеродной ткани и в межволоконном пространстве внутри жгутов наполнителя. Оценка данного параметра, относящегося к топологическому уровню организации структуры ПКМ, проведена с применением оптической микроскопии. Толщина прослоек матрицы в углепластике ВКУ-39 значительно превосходит данный параметр структуры углепластика БМИ-3/3692. Увеличение прослоек полимерной матрицы в межволоконном пространстве и/или между слоями армирующего наполнителя приводит в случае материалов на основе матриц с высокой трещиностойкостью к повышению межслоевой вязкости разрушения ПКМ, а в случае материалов на основе матриц с низкой трещиностойкостью к прямо противоположному эффекту – понижению межслоевой вязкости разрушения. На основании анализа микрофотографий и данных об уровне трещиностойкости полимерных матриц БМИ-3 и ВСЭ-1212 можно заключить, что организация структуры исследуемых углепластиков на топологическом уровне близка к оптимальной с точки зрения достижения требуемого уровня трещиностойкости композита.

Фазовая морфология матрицы углепластика ВКУ-39 характеризуется протяженными областями с непрерывной фазой, обогащенной полиариленсульфоном. Данная структура характерна не только для участков полимерной матрицы между слоями углеродной ткани, но и для межволоконного пространства внутри жгутов наполнителя. В полимерной матрице углепластика БМИ-3/3692 не выявлено признаков гетерогенности.

Микрорельеф поверхностей разрушения углепластика ВКУ-39 при расслоении по моде II имеет ряд характерных особенностей. Участки разрушения по жгутам основы, представленные репликами углеродных волокон в непрерывной фазе термопласта, практически не содержат гребнеобразных структур в межволоконных областях. Данная особенность указывает на высокую пластичность фазы термопласта в матрице углепластика ВКУ-39. При увеличении ×20000 выявлена морфология поверхности разрушения, сформировавшаяся в результате наволакивания непрерывной фазы термопласта на сферические эпоксидные домены. Для участков поверхности разрушения по утку наблюдается относительно гладкий рельеф, при этом при увеличении ×20000 выявлены некоторые фрактографические особенности, характерные для разрушения в условиях вклада моды I. Для областей переплетения характерно разрушение по границе раздела «волокно-матрица» без растрескивания матрицы.

Области разрушения углепластика БМИ-3/3692, соответствующие началу и окончанию распространения трещины по жгуту основы, несколько различаются по морфологическим особенностям. На участках начала движения трещины по основе наблюдаются как плато, характерные для расслоения в условиях нормального отрыва, так и гребни, характерные для расслоения в условиях сдвига. На участках окончания движения трещины по основе гребни практически отсутствуют. Можно предположить, что при нагружении углепластика БМИ-3/3692 по моде I распространение трещины по жгутам основы начинается по смешанной моде I-II, а заканчивается по моде I. В углепластике БМИ-3/3692 трещина в области переплетения образуется перед вершиной магистральной трещины независимо от моды расслоения.

Распространение трещины на уровне элементов тканого наполнителя по моде, отличной от моды, заданной схемой нагружения образца, является характерной особенностью разрушения исследуемых углепластиков на основе саржи 2/2. Вероятно, данная особенность распространения трещин обуславливает меньшие значения отношения GIIC/GIC ПКМ на основе равнопрочных тканей по сравнению с ПКМ на основе жгутов и однонаправленных тканей.

С целью изучения климатического воздействия на энергетические параметры трещиностойкости и механизм разрушения провели экспонирование образцов ВКУ-28 на открытой площадке Геленджикского центра климатических испытаний (ГЦКИ) ВИАМ, с суммарным воздействием факторов умеренно теплого климата.

Построены кривые сопротивления росту трещины (R-кривые) для образцов углепластика ВКУ-28 в исходном состоянии и после натурного экспонирования в ГЦКИ, испытанных при комнатной и повышенной температуре. Вид R-кривых показывает, что при испытании на трещиностойкость по моде I при комнатной температуре GIc углепластика ВКУ-28 не зависит от длины трещины. При повышенной температуре наблюдается рост GIc с увеличением длины трещины, при этом рост более выражен для образцов после натурного экспонирования. С точки зрения микромеханики разрушения возрастание работы расслоения связывают с отслоением волокон от матрицы по мере распространения трещины и диссипацией энергии нагружения при вытягивании частично отслоившихся волокон из полимерной матрицы и их разрыве. Реализация данного микромеханизма определяет различие вида R-кривых образцов ВКУ-28, испытанных при комнатной и при повышенной температуре. Вероятно, вышеописанный микромеханизм проявляется только при испытании образцов при повышенной температуре. Для установления правомерности данного предположения в работе проведен фрактографический анализ образцов после расслоения по моде I (рис. 2).

Рис. 2 – R-кривые и поверхности разрушения углепластика ВКУ-28, соответствующие началу (слева) и окончанию (справа)

распространения межслоевой трещины

Поверхности разрушения образцов углепластика, испытанных при комнатной температуре, характеризуются гладким микрорельефом. Характерная особенность поверхностей разрушения образцов, испытанных при 80°С, состоит в наличии волокон с признаками последовательно происходящих процессов: отслаивания, скрепления берегов трещины и разрыва. Отслоение происходит не только по границе «волокно-матрица», но и в условиях разрушения по границе между окружающим волокна слоем матрицы, обедненным термопластом, и объемом матрицы.

Заключение

Показано, что при одинаковом типе раскрытия трещин межслоевая трещиностойкость больше для ПКМ, в матрице которого термопласт формирует отдельную фазу. Фрактографический анализ показывает, что для стеклопластика ВПС-47/7781 (на основе матрицы ВСТ-1208) разрушение происходит преимущественно по границе раздела волокно-матрица, в то время как для стеклопластика ВПС-48/7781 (на основе матрицы ВСЭ-1212) характерны протяженные области разрушения по термопластичной фазе и по границе раздела «реактопласт-термопласт».

Доминирующие механизмы диссипации энергии при расслоении углепластика ВКУ-39 по моде I: пластическая деформация растяжения непрерывной фазы термопласта и разрушение по границе фаз «реактопласт-термопласт»; по моде II: сдвиговая пластическая деформация непрерывной фазы термопласта, трение на межфазных границах и наволакивание термопласта. Основным механизмом рассеяния энергии нагружения в углепластике БМИ-3/3692 является формирование гребней, инициируемое сдвиговой деформацией. Показано, что при разрушении по моде II углепластика ВКУ-39 трещина по утку распространяется в условиях вклада нормального отрыва, в то же время при разрушении по моде I углепластика БМИ-3/3692 трещина по основе распространяется в условиях вклада поперечного сдвига. Распространение трещины в условиях вклада моды, отличной от моды, предусмотренной условиями нагружения, является характерной особенностью разрушения исследуемых углепластиков. Вероятно, данная особенность распространения трещин обуславливает меньшие значения отношения GIIc/GIc ПКМ на основе равнопрочных тканей по сравнению с ПКМ на основе жгутов и однонаправленных тканей.

Показано, что при повышении температуры испытаний возрастает сопротивление ВКУ-28 инициированию и росту трещин и изменяется вид R-кривых. При комнатной температуре энергетический параметр трещиностойкости GIc не зависит от длины трещины. При повышенной температуре данный параметр возрастает с увеличением длины трещины, при этом рост более выражен для образцов после натурного экспонирования. Вид R-кривых образцов углепластика ВКУ-28, испытанных при повышенной температуре, обусловлен последовательно протекающими микромеханическими процессами: отслаивание по граничному слою «волокно-матрица» (также наблюдается разрушение по границе между слоем, обедненным термопластом, вокруг волокна и объемом матрицы), скрепления берегов трещины частично отслоившимися волокнами и их разрыв. Разрушение по границе между слоем, обедненным термопластом, и объемом матрицы сопровождается кавитационными процессами в термопластичной фазе, в результате которых рассевается значительное количество энергии, подводимой при нагружении образца с трещиной.

Литература

. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33.

. Раскутин А.Е., Соколов И.И. Углепластики и стеклопластики нового поколения (Специальный выпуск) //Труды ВИАМ. 2013. №4. Ст. 09. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 15.03.17).

. Бабаевский П.Г., Кулик С.Г. Трещиностойкость отвержденных полимерных композиций. М.: Химия. 1991. 336 с.

. Ерасов В.С., Яковлев Н.О., Нужный Г.А. Квалификационные испытания материала – основа его безопасного и эффективного применения в конструкции //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 440–447.

. Mimura K., Ito H., Fujioka H. Improvement of thermal and mechanical properties by control of morphologies in PES-modified epoxy resins //Polymer. 2000. Vol. 41. P. 4451–4459.

. Перов Н.С., Гуляев А.И. О необходимости учета эволюции структуры полимерных композиционных материалов с микрогетерогенной матрицей при прогнозировании срока их службы //Авиационные материалы и технологии. 2017. №1. С. 75–85.

. Pearson R.A., Yee A.F. Toughening mechanisms in thermoplastic-modified epoxies: 1. Modification using poly(phenylene oxide) //Polymer. 1993. Vol. 34. №17. P. 3658–3670.

. Яковлев Н.О., Гуляев А.И., Лашов О.А. Трещиностойкость слоистых полимерных композиционных материалов (обзор) //Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2016. №4. ст.12. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 15.03.17).

. Штремель М.А. Разрушение. В 2 кн. Кн. 1. Разрушение материалов. – М.: Изд. Дом МИСиС. 2014. 670 с.

. Яковлев Н.О., Гуляев А.И., Крылов В.Д., Шуртаков С.В. Микроструктура и свойства конструкционных композиционных материалов при испытании на статическую межслоевую трещиностойкость //Новости материаловедения. Наука и техника. 2016. № 1 (19). С. 9.

. Крылов В.Д., Яковлев Н.О., Курганова Ю.А., Лашов О.А. Межслоевая трещиностойкость конструкционных полимерных композиционных материалов //Авиационные материалы и технологии. 2016. № 1. С. 79–85.

. Гуляев А.И., Яковлев Н.О., Крылов В.Д., Шуртаков С.В. Микромеханика разрушения стеклопластиков при расслоении по модам I и II //Материаловедение. 2016. № 2. С. 13–22.