УДК 621.785.532

Влияние  содержания  водорода  в  рабочей  газовой  среде 
на  диффузионные  процессы  при  ионном  азотировании мартенситной  и  аустенитной  сталей

Хусаинов Ю.Г. 1; Рамазанов К.Н. 1; Есипов Р.С. 1

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Исследовано влияние содержания водорода в смеси рабочей газовой среды на диффузионные процессы при ионном азотировании сталей мартенситного и аустенитного классов. Установлено, что наличие водорода в рабочей пространстве вакуумной камеры способствует увеличению скорости роста азотированного слоя. Получена зависимость толщины упрочненного слоя и распределение микротвердости по глубине от состава газовой среды. Исследована микроструктура сталей после азотирована.

Ключевые слова:

ионное азотирование; диффузия; микротвердость; микроструктура.

Abstract:

The influence hydrogen content in the gas environment on the diffusion processes at the ion nitriding of the martensitic and austenitic steels was studied. It is established that the presence of hydrogen in the working space of vacuum chamber provides an increase in the speed of the nitrided layer. The microstructure of steels after nitrided is investigated. The dependence of the thickness of the hardened layer and the distribution of microhardness in the composition of the gaseous medium is obtained.

Keywords:

ion nitriding; diffusion; microhardness; microstructure.

Введение

На сегодняшний день повышение сопротивления износу поверхности деталей работающих в условиях трения является актуальной задачей. Одним из эффективных методов поверхностного упрочнения деталей машин и механизмов является азотирование в тлеющем разряде (ионное азотирование) [1]. Данный метод получил широкое распространение благодаря наличию множества преимуществ: высокая скорость насыщения; получение диффузионных слоев заданного фазового состава и строения; экологичность процесса [2]. Несмотря на все перечисленные преимущества ионное азотирование является длительным процессом (25–30 ч).

Известно [3, 4], что при азотировании в тлеющем разряде состав газовой среды оказывает существенное влияние на структуру, свойства и скорость роста упрочненного слоя. Так, использование рабочих сред, содержащих аргон и небольшого количества водорода (до 5%) позволяет повысить скорость диффузионного насыщения поверхности азотом. Водород, являясь хорошим восстановителем препятствует образованию окислов железа на поверхности обрабатываемой детали, которые затрудняют процесс азотирования [4]. Аргон, обладающий большой массой при бомбардировке поверхности создает многочисленные дефекты, способствующие ускорению процесса диффузии азота в металле [3]. Таким образом, регулирование состава рабочей газовой среды с целью повышения эффективности процесса ионного азотирования на сегодняшний день является актуальной задачей. Однако, в настоящее время отсутствуют данные о влиянии многокомпонентных насыщающих сред на технологические параметры обработки (температура поверхности детали, разность потенциалов между электродами) и не определено их оптимальное соотношение в рабочем объеме вакуумной камеры.

Методика проведения исследований

Эксперименты проводились на модернизированной установке 
ЭЛУ-5, предназначенной для проведения процессов термической и химико-термической обработки в вакууме.

Ионному азотированию подвергали термообработанные стали мартенситного и аустенитного классов. Химический состав и параметры термообработки сталей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Химический состав и параметры термообработки.

| Класс стали | Хим. состав, % | Термообработка |
| --- | --- | --- |
| Мартенситная | 0.10-0.16 C; 10.5-12.0 Cr; 1.5-1.8 Ni; 0.18-0.30 V; 0.35-0.50 Mo; 1.60-2.0 W | закалка 1050°С + отжиг 800°С |
| Аустенитная | ≤0.12 C; 17-19 Cr; 9-11.0 Ni; ≤0.8 Ti | закалка 1050°С |

Замеры микротвердости поверхности выполнялись на микротвердомере Struers Duramin-1/-2. Величина статической нагрузки, приложенной к алмазному индентору в течение 10 секунд составляла 
980,7 мН (100 г). Исследования микроструктуры образцов проводились с помощью оптического Olympus GX-51 и растрового электронного микроскопов JEOL-2100.

Результаты исследования и их обсуждение

Известно [5], что температура поверхности детали при азотировании в тлеющем разряде без дополнительного нагрева рабочего пространства вакуумной камеры (азотирование с холодными стенками) определяется энергией и плотностью потока заряженных частиц. Плотность потока ионов любого компонента газовой смеси зависит от его процентного содержания в вакуумной камере и давления среды, а энергия от массы частиц и напряжения между электродами. Таким образом при различном соотношении компонентов рабочего газа изменяется температура поверхности детали и технологические параметры обработки. Для определения технологических параметров ионного азотирования была получена зависимость напряжения между электродами от состава газовой среды в вакуумной камере при температуре процесса T=550 °С и давлении P=150 Па (рис. 2).

Рис. 2 – Зависимость разницы потенциалов между электродами, обеспечивающая температуру образцов Т=550°С, от содержания водорода в вакуумной камере

Анализ приведенной зависимости (рис. 2) показал, что при изменении содержания водорода в рабочей смеси от 10 до 30% для обеспечения заданной температуры обработки (550°С) необходимо повышать энергию потока частиц за счет увеличения напряжения разряда от 640 до 730 В. Это обусловлено тем, что при снижении концентрации аргона в газовой смеси происходит уменьшение плотности потока ионов аргона.

Термическую обработку сталей мартенситного и аустенитного классов осуществляют для стабилизации структуры и получения однородности свойств материала по всему его объему. На рис. 2 представлены оптические снимки микроструктуры сталей после термической обработки.

(а)	(б)

Рис. 3 – Микроструктура мартенситной (а) и аустенитной (б) сталей

после термической обработки

Результатом термообработки мартенситной стали является формирование структуры в виде различно ориентированных зерен мартенсита (рис. 2а). После закалки и отпуска твердость образца составила 365±10 HV100. Микроструктура аустенитной стали после закалки характеризуется однородной структурой зерен аустенита с наличием двойников и небольшого количества карбидов TiC по границам кристаллитов (рис. 2б). Твердость образца после термической обработки составила 190±10 HV100.

Для исследования диффузионных процессов были получены распределения микротвердости по глубине образцов (рис. 3).

(а)

(б)

Рис. 3 – Распределение микротвердости по глубине упрочненного слоя мартенситной (а) и аустенитной (б) сталей в зависимости от содержания водорода в вакуумной камере

Анализ результатов измерений показал, что распределение микротвердости по глубине характеризуется областью – I, где твердость монотонно уменьшается с увеличением расстояния от поверхности, затем наблюдается более резкое ее снижение (переходная зона – II) с последующим плавным выравниванием до твердости основного материала (область III). При сравнении зависимостей распределения микротвердости по глубине образцов установлено, что на мартенситной стали диффузионная область имеет более плавное снижение твердости и отсутствует резкая переходная область - II. Диффузионная зона в области основного материала в зависимости от класса стали представляет собой твердый раствор азота в феррите (α-фаза для мартенситной стали) или аустените (γ-фаза для аустенитной стали). Эффективное упрочнение поверхности сталей происходит при содержании водорода в вакуумной камере от 15%. При дальнейшем повышении содержания водорода до 30% твердость поверхности мартенситной стали увеличивается незначительно и находится в пределах 1650±30 HV100. Для аустенитной стали твердость поверхности возрастает от 820 до 1100±10 HV100 при изменении содержания водорода от 15 до 20% и практически не изменяется (1100±30 HV100) при дальнейшем его увеличении.

Диффузия азота в стали при ионном азотировании оценивалась скоростью роста упрочненного слоя. По результатам измерения микротвердости по глубине образцов получены зависимости толщины упрочненного слоя от содержания водорода в вакуумной камере (рис. 4).

Рис. 5 – Зависимость толщины упрочненного слоя от содержания водорода в газовой среде для стали мартенситного и аустенитного классов

Анализ зависимостей показал, что наличие водорода в вакуумной камере существенно влияет на диффузионные процессы и скорость роста упрочненного слоя. Установлено, что с повышением содержания водорода в газовой среде от 10 до 25% происходит увеличение толщины упрочненного слоя для мартенситной стали с ~20 до 170 мкм, а для аустенитной стали с ~10 до 90 мкм, что указывает на повышение диффузии азота вглубь материала образцов. Меньшая толщина азотированного слоя на аустенитной стали связана с низким коэффициентом диффузии азота в аустените и высоким содержанием легирующих элементов (в особенности хрома Cr), которые снижают диффузию азота [2]. Дальнейшее изменение содержания водорода в вакуумной камере от 25 до 30% сопровождается постепенным снижением скорости роста азотированного слоя, что приводит к уменьшению его толщины до 140 мкм для мартенситной стали и до 65 мкм для аустенитной стали. Снижение толщины упрочненного слоя, предположительно, связано с преобладаением процесса диффузионного насыщения поверхности водородом. При этом снижается диффузия азота в тонкий поверхностный слой материала [5].

При использовании газовых сред, необходимо учитывать явление водородного охрупчивания упрочненного слоя. Для исследования структуры азотированного слоя были получены растровые изображения поперечных шлифов образцов (рис. 6).

(а)

(б)

Рис. 6 – Растровые изображения поверхностного слоя мартенситной (а)

и аустенитной (б) сталей после азотирования при различном содержании водорода

в рабочей газовой среде

Результаты исследования структуры упрочненного слоя показали корреляцию с распределением микротвердости по глубине образцов. Структура сталей после ионного азотирования характеризуется наличием трех зон: I – зона монотонного уменьшения твердости, II - переходная зона, III - основа. Установлено, что в зависимости от содержания водорода в среде рабочего газа и класса стали морфология упрочненного слоя имеет существенные отличия. На мартенситной стали (рис. 5а) интенсивное трещинообразование наблюдается при содержании водорода в газовой среде от 25%, причем сколы приповерхностной области (I) носят локальный характер, а по границам зерен мартенсита наблюдаются трещины. На аустенитной стали (рис. 5б) при содержании в вакуумной камере водорода от 20 до 30% в приповерхностных участках зоны монотонного уменьшения твердости (I) наблюдаются трещины и сколы на всей области шлифа, что указывает на хрупкость упрочненного слоя. Приведенные выше данные свидетельствуют о диффузионном насыщении стальных образцов водородом, когда его содержание в вакуумной камере находится в диапазоне от 20 до 30%. Отсутствие трещин и сколов в поверхностном слое образцов, обработанных при содержании водорода 10 и 15% указывает на низкую диффузию водорода на поверхности вследствие низкой концентрации.

Выводы

В результате исследования влияния содержания водорода в рабочей газовой среде на диффузионные процессы при ионном азотировании сталей мартенситного и аустенитного классов установлено, что:

1. Эффективное упрочнение поверхности сталей мартенситного и аустенитного классов происходит при содержании водорода в вакуумной камере от 15%. При дальнейшем увеличении твердость поверхности сталей изменяется не значительно.

2. Изменение содержания водорода от 10 до 25% приводит к повышению диффузии азота вглубь материала. В результате этого, скорость роста азотированного слоя увеличивается. При содержании водорода свыше 25% в связи с преобладаением процесса диффузионного насыщения поверхности водородом происходит уменьшение диффузии азота и толщина упрочненного слоя уменьшается.

3. Наличие водорода в рабочей камере свыше 20% приводит к насыщению стали водородом, что вызывает водородное охрупчивание упрочненного слоя. В результате чего происходит разрушение приповерхностных областей азотированного слоя.

Литература

1. Каплун В.Г. Прогрессивные технологии упрочнения конструктивных элементов // Современные технологии в машиностроении. 2007. С. 388–403.

2. Лахтин Ю.М., Коган Я.Д. Азотирование стали. М.: Машиностроение, 1976. 256 с.

3. Пастух И. М. Нейтральные компоненты при азотировании в тлеющем разряде // Журнал технической физики. 2013. Т. 83, № 8. 
C. 144–147.

4. Каплун В.Г. Особенности формирования диффузионного слоя при ионном азотировании в безводородных средах // Физическая инженерия поверхности. 2003. С. 141–145.

5. Пастух И.М. Теория и практика безводородного азотирования в тлеющем разряде. Харьков: Харьковский физико-технический институт, 2006. 364 с.

6. Шаповалов В.И. Влияние водорода на структуру и свойства железоуглеродистых сплавов. М: Металлургия, 1982. 232 с.