УДК 669.7

Прочностные  и  технологические  характеристики  слоистых гибридных  материалов  на  основе  AL-LI  сплавов  для  применения 
в  крупногабаритных  элементах  планера  самолета

Strength  and  technological  properties  of  multilayer AL-LI based 
hybrid  materials  for  large air  frame  elements usage

Серебренникова Н.Ю.1, Антипов В.В. 1, к.т.н.; Гирш Р.И. 1

N.I. Serebrennikova, V.V. Antipov, R.I. Girsh

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В перспективных изделиях авиационной техники повышение весовой эффективности может быть обеспеченно применением новых материалов многослойной системы с использованием в них гибридных структур (алюминий-литиевых листов и прослоек стеклопластика). Такие материалы обладают высоким сопротивлением развитию трещины усталости, пониженной плотностью и повышенной прочностью, по сравнению с материалами из традиционных алюминиевых сплавов.

В работе при сравнительной оценке гибридных материалов с традиционными алюминиевыми сплавами оценивались варианты структур и свойства применительно к обшивкам гибридной панели крыла самолета, и возможности его изготовления в промышленных условиях.

Были определены на стандартных образцах свойства обшивки из слоистого гибридного материала на растяжение, сжатие, СРТУ, МЦУ. Рассмотрены результаты экспериментального определения устойчивости и несущей способности при статическом сжатии на четырехстрингерных конструктивно-подобных образцах.

Показана способность СИАЛов существенно повысить сопротивление распространению пламени при пожаре ввиду особенностей своей слоистой структуры и состава по сравнению с монолитными листами из алюминиевых сплавов.

Ключевые слова:

гибридный слоистый материал, СИАЛ, гибридная панель крыла, алюминий-литиевый сплав.

Abstract:

The weight efficiency in advanced aerospace products could be obtained by usage of new multilayer materials with a hybrid structure (aluminum-lithium sheets with fiberglass interlayer). These materials have higher crack resistance, lower density and higher strength in comparison with traditional aluminum alloys.

In this work the variants of structure and properties of hybrid materials  were evaluated in comparison with traditional aluminum alloys relating to hybrid wing panel cover. Also a possibility of industrial production of hybrid wing panel was observed.

Properties of multilayer hybrid material such as tensile properties, compressive strength, crack growth rate and low-cycle fatigue were evaluated on a standard samples. The results of experimental stiffness and load-carrying behavior measurements of quadruple-beam structurally similar sample were discussed.

The ability of GLARE to upraise the spread of fire resistance because of its layer structure and contents in comparison with conventional solid aluminum sheets was showed.

Keywords:

hybrid laminated material, SIAL, wing panel, Al-Li alloy.

Введение

Требования, предъявляемые к самолетным конструкциям, с каждым периодом развития авиации постоянно повышаются. Требования снижения веса конструкций, увеличения ресурса и надежности, снижения стоимости и трудоемкости в производстве – все эти и многие другие факторы требуют от разработчиков конструкционных материалов новых высокоэффективных (разработок) предложений, внедрения в конструкцию и освоение в производстве [1–4].

Во ФГУП «ВИАМ» в течение ряда лет разрабатывается и совершенствуется новый гибридный материал, представляющий собой сочетание разнородных по природе материалов, но совместимых по своим прочностным, технологическим и эксплуатационным качествам. Таким материалом является СИАЛ (С-текло И АЛ-юминий), сочетающий в себе слои алюминиевых материалов и прослоек стеклопластика.

Полный комплекс испытаний, проведенный специалистами ВИАМ, включает в себя и технологические отработки получения полуфабрикатов, прочностные, усталостные и коррозионные испытания, оценку технологических возможностей получения деталей конструкций и многое другое [5–7].

Специалистами ВИАМ разработаны практически все нормативные документы по направлениям: формообразования, механической обработке, клепке, сварке и других способов соединения деталей между собой. Определены с учетом конструктивно-технологических свойств этих материалов области использования СИАЛов в конструкциях самолетов. Комплексное понимание конструктивно-технологических возможностей этого материала на базе всех предыдущих исследований обеспечило возможность постановки задачи использования СИАЛов в силовых конструкциях планера.

Необходимо учитывать, что слоистый гибридный материал СИАЛ является конструируемым материалом с возможностью оптимального распределения силовых потоков за счет количества слоев в пакете и направлений укладки препрегов, армированных стеклонаполнителем.

Во ФГУП «ВИАМ» были разработаны и исследованы слоистые алюмостеклопластики класса СИАЛ на базе листов из сплавов Д16ч, В95оч, 1163 и 1441, которые могут быть рекомендованы к применению в листовых деталях конструкции самолета толщиной до ~2,5 мм, например, таких как обшивка фюзеляжа [8–10].

Наиболее сложными агрегатами по своим аэродинамическим формам поверхности и разнотолщинности по размаху являются панели крыла самолета. Сложной задачей в части оптимизации толщин, выбора марок алюминий-литиевых сплавов и полуфабрикатов, марок связующего в стеклопластиках и отработки, совмещенной с формообразованием, технологии изготовления гибридного материала целостной детали занимаются специалисты ВИАМ.

Предварительные работы по созданию гибридных конструкций крыла самолета с применением в обшивке слоистых материалов типа СИАЛ были начаты с учётом прочностных требований, полученных от специалистов ПАО «Туполев». Работа по подбору структур проводилась на десяти вариантах листовых заготовок слоистого гибридного материала, изготовленного автоклавным методом, применительно к обшивкам панелей крыла [11–13].

Разрабатываемые материалы прошли полный комплекс испытаний на статическую прочность и усталостные характеристики. Ведется отработка технологии формообразования фрагментов крыла. Результаты испытаний образцов, вырезанных из наиболее нагруженных зон с наибольшей степенью деформации при формообразовании, подтвердили стабильность характеристик и их ресурсную способность [14–16].

Дополнительно были выявлены повышенные огнестойкость и бронестойкость слоистых гибридных материалов типа СИАЛ, в отличие от традиционных алюминиевых сплавов [17].

Материалы и методы

Отечественные алюмостеклопластики СИАЛы – перспективный конструкционный слоистый гибридный материал, состоящий из тонких (0,3–0,5 мм) листов алюминиевых конструкционных сплавов (Al-Li сплавов пониженной плотности 1441 и В-1469, дуралюминов 1163 и Д16ч, высокопрочных В95пч/оч) и прослоек (0,2–0,5 мм) пластика с использованием клеевых препрегов, армированных высокопрочными стеклонаполнителями (рис. 1). Зарубежным аналогом являются материалы GLARE (GL – стекло, А – алюминий, RE–армирование), которые эффективно использованы в качестве обшивок фюзеляжа самолета А-380 компании «Airbus».

СИАЛы, имея главные преимущества по сравнению с монолитными алюминиевыми листами: высокой трещиностойкостью (на порядок выше сопротивлением росту трещины усталости – < 0,3 мм/кцикл при ΔК=31 МПа√м), пониженной плотностью (2,35–2,5 г/см3) на 10–15%, высокой прочностью (σв > 600 МПа), обладают уникальным комплексом других характеристик – высокими пожаростойкостью, коррозионной стойкостью и ударостойкостью. В результате всего этого повышаются живучесть, ресурс и весовая эффективность конструкций.

Рис. 1 – Структура пятислойного алюмостеклопластика типа СИАЛ

Ведется разработка слоистых гибридных материалов на основе металлических листов из Al-Li сплавов разной толщины и полимерных прослоек из клеевых препрегов с разным содержанием армирующего стеклонаполнителя. Таким образом, в материалах, применительно к обшивке панели крыла, целесообразно использовать не целиком многослойную композицию материалов типа СИАЛ/GLARE, а использовать СИАЛ только в зоне центральной части по толщине конструкции детали (рис. 2). Применяя в структуре слоистой обшивки крыла монолитные листы большей толщины ~ 1,5-2,0 мм наряду с тонкими листами толщиной 0,3-0,5 мм в СИАЛе.

Рис. 2 – Схема слоистого гибридного материала для обшивки крыла

Для обеспечения необходимых жесткостных характеристик панелей крыла в целом с использованием гибридных обшивок могут быть применены либо прессованные профили, либо профили из листа, сформированные стесненным гибом, из алюминиевых сплавов. Уменьшенные геометрические параметры профилей и увеличенный шаг установки на панели позволяют обеспечить снижение веса панели крыла самолета.

Крепление силового набора к гибридной обшивке обеспечивается набором типового крепежа (заклепки, болты). Требования к установке крепежа через гибридный материал практически не отличается от его установки на монолитную конструкцию обшивки.

В работе оценивались структура и свойства гибридной слоистой панели крыла, изготовленной в промышленных условиях Воронежского акционерного самолетостроительного объединения (ПАО «ВАСО»), на основе освоенных в металлургическом производстве Al-Li сплавов пониженной плотности (d=2,6–2,8 г/см3): монолитных листов толщиной 1,5–1,8 мм и стрингеров Z-образного сечения из прессованных стрингеров высокопрочного сплава В-1469Т1, и однонаправленного СИАЛа на базе тонких (0,3–0,4 мм) листов высокотехнологичного Al-Li сплава 1441Т11 пониженной плотности. Для соединения монолитных листов и СИАЛа применен специальный соединяющий препрег с уменьшенным содержанием стеклонаполнителя (~ 60% об.). В прослойках СИАЛа применяется однонаправленный клеевой препрег, армированный высокопрочными стекловолокнами (~ 60% об.).

Во ФГУП «ВИАМ» проведены всесторонние исследования гибридного слоистого материала. Оценку свойств, помимо стандартных образцов на растяжение, сжатие, СРТУ, усталость, проводили на конструктивно-подобных четырехстрингерных образцах - определили устойчивости и несущей способности при статическом сжатии, применительно к верхней панели крыла.

Испытания на сжатие однопролетных панелей проводились по типовой методике ФГУП "ЦАГИ". Гибридная панель торцевыми плоскостями устанавливалась на опорную плиту испытательной машины таким образом, чтобы центр жесткости сечения совпадал с центральной силовой линией нагружающих плит испытательной машины (рис. 3).

Рис. 3 – Четырехстрингерный конструктивно-подобный образец 
на испытательном стенде

Контроль за равномерностью нагружения по ширине осуществлялся с помощью тензорезисторов, установленных на образцах.

Деформирование образца происходило под действием непрерывно увеличивающейся равномерно-распределенной по их торцам сжимающей нагрузки с постоянной скоростью 1,25 мм/мин.

Нагружение конструктивно-подобного образца осуществлялось до исчерпания его несущей способности. Образец нагружали сжимающим усилием в несколько этапов (300 кН, 1000 кН, 1500 кН) с последующей разгрузкой до нуля после каждого этапа нагружения, с анализом тензометрии и визуальным осмотром испытываемого образца. Напряжения определяли с учетом фактических геометрических параметров конструктивно-подобного образца из слоистой гибридной панели.

Для оценки пожаростойкости (огнестойкости) СИАЛов проведены две серии испытаний горизонтально расположенных листовых образцов размером 220×220 мм (с размером рабочей зоны ~ 200×200 мм) на лабораторных установках при одностороннем воздействии пламени газовой горелки: открытого пламени и в закрытой камере.

Исследовалось шесть типов структур СИАЛа (толщиной 1,1 – 2,4 мм) на базе листов 1441РДТ11, Д16чАТ и клеевого препрега, армированного стекловолокнами при различной ориентации и количестве монослоев.

Результаты

Установлено, что гибридные слоистые материалы для обшивок крыла, благодаря своей многослойной структуре, строению и характеристикам исходных компонентов, обладают следующим свойствами (таблица 1):

• высоким сопротивлением развитию трещины усталости 
(dl/dN = 0,2-0,3 мм/кцикл при ΔК=31 МПа∙√м) (рис. 4), при этом развитие трещины тормозится волокнами и практически останавливается при длине в пределах 1 мм;

• пониженной плотностью на 10–15 % (c 2,78 до 2,45 г/см3), в основном за счет входящего в состав материала клеевого связующего с низкой плотностью (d~1,4 г/см3), а также листов из Al-Li сплавов с пониженной плотностью: среднепрочного сплава 1441 с d ~ 2,60 г/см3, высокопрочного сплава В-1469 с d~2,67 г/см3;

• высокой прочностью (σв > 710 МПа), которая обеспечивается суммарным эффектом от прочности алюминиевых листов и стеклянных волокон в препрегах.

Гибридный слоистый 
материал

∆К, МПа∙√м

dl/dN, мм/кцикл

Монолитный лист из сплава В95очТ2

Рис. 4 – Скорость роста трещины усталости (СРТУ) в слоистом гибридном материале и обшивке из монолитного сплава В95очТ2

Как показали наблюдения, слои стеклопластика на основе клеевых препрегов, армированных стекловолокном значительно тормозят зарождение и развитие усталостных трещин в листах из алюминий-литиевых сплавов. СРТУ в гибридном материале значительно меньше (более чем в 10 раз), чем в монолитном сплаве. Использование слоистого соединения позволяет существенно повысить сопротивление развитию усталостной трещины.

Результаты проведенных экспериментальных исследований устойчивости и несущей способности при статическом сжатии четырехстрингерных конструктивно-подобных образцов с обшивкой из слоистого гибридной материала приведены в таблице 2.

Таблица 1

Характеристики материалов толщиной ~ 5,0 мм для обшивок крыла (направление Д)

| Характеристики | Слоистый гибридный материал | Обшивка из плиты (листа) сплава В95очТ2 |
| --- | --- | --- |
| Плотность d, г/см3 | 2,45 | 2,85 |
| Временное сопротивление σВ, МПа | 710-730 | 510-520 |
| Предел текучести σ0,2, МПа | 450-460 | 430-440 |
| Модуль упругости Е, ГПа | 68-70 | 70-72 |
| Удельная прочность σВ/d, км | 29,0-29,8 | 17,9-18,3 |
| СРТУ (dl/dN), мм/кцикл (при ΔК=31 МПа·√м) | 0,15-0,20 | 2,3-2,7 |
| МЦУ: Nср, кцикл (f=5 Гц, σmах=157 МПа) | 200-220 | 180-200 |
| КИМ | 0,75 | 0,35 |
| Нагрузка потери устойчивости Pmax, кг | Четырехстрингерный образец размером 445×600 мм |  |
|  | 186 000-187 500 * | 157 000 ** |
| * экспериментальные значения, полученные при испытаниях двух конструктивно-подобных образцов из гибридной панели крыла; ** расчетное значение для образца из монолитной панели сплава В95очТ2 |  |  |

Таблица 2

Результаты испытания на сжатие четырехстрингерных конструктивно-подобных образцов

| Номер панели | Fфакт | Рmax | max | м.п.у. обш |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм2 | кН | МПа |  |
| 1 | 4 240 | 1860 | 438,7 | 438,7 |
| 2 | 4 292 | 1875 | 437,2 | 437,2 |

Анализ полученных результатов показал, что местная потеря устойчивости обшивки из слоистого гибридного материала происходила раньше, разрушение конструктивно-подобных образцов происходило в результате потери устойчивости силовых элементов – стрингеров.

В образцах напряжения местной потери устойчивости гибридной обшивки и напряжения потери несущей способности образца в целом совпадают и соответствуют max = м.п.у. обш  = 438,7 МПа при нагрузке Рmax1 = 1860 кН для образца № 1, max = м.п.у. обш  = 437,2 МПа при нагрузке Рmax2 = 1875 кН для образца № 2. Полная относительная деформация в материалах обшивки и стрингеров составила 0,64 %.

Как показывают результаты испытаний по оценке пожаростойкости (огнестойкости), СИАЛы способны существенно повысить сопротивление распространению пламени при пожаре ввиду особенностей своей слоистой структуры и состава по сравнению с монолитными листами из алюминиевых сплавов. У всех типов структур СИАЛа отсутствовало сквозное прогорание при воздействии пламени с температурой 950°С в течение 15 мин. Однако наблюдалось прогорание первого алюминиевого листа и двух монослоев первого слоя стеклопластика со стороны пламени (рис. 5). Сквозное прогорание также отсутствовало при температуре 1100°С при увеличении многослойности материала 4/3 (до семи слоев) и количества монослоев (до четырех) в слое стеклопластика.

В СИАЛах не происходит сквозного прогорания как результат противодействия распространению пламени двух факторов – наличия стекловолокон, создающих барьер огню, и расслоений материала, что позволяет проходить воздуху между слоями, действуя как дополнительный изолирующий эффект от пламени.

Как показали исследования, листы СИАЛа обладают высокими теплозащитными свойствами: со стороны, противоположной пламени, на расстоянии 100 мм, температура воздуха остается сравнительно низкой 
(не выше 120°С) в течение 5 мин.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 5 – Вид образцов СИАЛ-2-1 – 3/2 (0,90,0) с двух сторон после воздействия пламени 950С, 15 мин: одностороннее прогорание (а) и отсутствие прогорания со стороны, противоположной пламени (б)

Таблица 3 - Структура и результаты испытаний на пожаростойкость

исследованных СИАЛов на базе листов 1441

| Марка | Структура СИАЛ |  | Условия испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al лист / слой стеклопластика | Ориентация слоев препрега в слое стеклопластика | 950 ºС, 15 мин | 1100 ºС |
| СИАЛ-1-1 | 2/1 | 0/0 | Отсутствует сквозное прогорание | - |
| СИАЛ-2-1 | 2/1 | 0/90/0 |  | 15 мин - сквозное прогорание |
| СИАЛ-3-1 | 3/2 | 0/90 |  | 30 мин - сквозное прогорание |
| СИАЛ-2-1 | 3/2 | 0/90/0 |  | 60 мин - отсутствует сквозное прогорание |
| СИАЛ-5-1 | 3/2 | 0/90/0/90 |  |  |
| СИАЛ-3-1 | 4/3 | 0/90 |  |  |
| Д16чАТ, 1441РДТ11 | до 2 мм | - | сквозное прогорание до 2 мин | - |

Обсуждение и заключения

Результаты испытаний подтвердили возможность использования  перспективных гибридных слоистых композиционных материалов, как в растянутых зонах, так и в сжатых – для изготовления верхних и нижних панелей крыла. Применения этих материалов в конструкции позволит повысить весовую эффективность до 15 %, сопротивление скорости роста трещины усталости (более чем в 10 раз) за счет строения и компонентов слоистого гибридного материала, и увеличить несущую способность элементов конструкции при сжатии (до 20%) по сравнению с традиционными алюминиевыми сплавами.

Снижение веса конструкции достигается за счет применения в составе гибридного слоистого материала листов из Al-Li сплавов с пониженной плотностью (d~2,60 г/см3 для сплава 1441 и d ~ 2,67 г/см3 для сплава В-1469), а также за счет клеевого связующего с низкой плотностью (d~1,4 г/см3).

Повышение сопротивления скорости роста трещины усталости происходит благодаря слоям стеклопластика на основе клеевых препрегов, армированных стекловолокном, которые значительно тормозят зарождение и развитие усталостных трещин в листах из алюминий-литиевых сплавов.

Также гибридный слоистый материал обладает высокой прочностью (σв > 720 МПа), как суммарный эффект от прочности алюминий-литиевых листов и стеклянных волокон, входящих в состав клеевых препрегов.

Как показывает анализ, СИАЛы способны существенно повысить сопротивление распространению пламени при пожаре ввиду особенностей своей слоистой структуры и состава по сравнению с монолитными листами из алюминиевых сплавов.

Повышение ресурсных характеристик увеличивает межрегламентированные интервалы работ при эксплуатации воздушного судна. Обеспечивает повышение надежности.

При производстве деталей авиационного назначения исключаются на 60–70% доводочные работы при сборочных работах. Обеспечивается повышение КИМ до 0,75%.

Гибридный слоистый материал с использованием Al-Li листов разной толщины могут быть рекомендованы к использованию в самолетах нового поколения для изготовления верхних и нижних обшивок панелей крыла самолета, СИАЛы на базе тонких листов – для обшивок фюзеляжа, дублеров обшивок зон иллюминаторов, стенок гермошпангоутов, дублеров окантовок проемов фюзеляжа, стыковочных лент агрегатов планера, противопожарных перегородок; для конструкционного применения в крыльевых обшивках взамен монолитных плит (листов) из алюминиевых и алюминий-литиевых сплавов.

Необходимая конфигурация обшивки панели крыла формируется послойной выкладкой на технологической оснастке с последующей обработкой заготовки методом автоклавного формования при одновременном изготовлении слоистых гибридных заготовок, что позволяет изготавливать крупногабаритные формованные детали, такие как обшивки крыла.

Ширина и длина слоистых гибридных заготовок определяется существующими размерами Al-Li листов, что ограничивает изготовление деталей больших габаритов, как одно целое. Сотрудниками ФГУП «ВИАМ» разработаны методы соединения отдельных элементов конструкции. Данные методы сращивания позволяют изготавливать крыльевые панели требуемой длины и ширины с учетом технологических габаритов автоклавов.

Литература

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. № 1 (34). С. 3–33.

- Фридляндер И.Н., Колобнев Н.И., Сандлер В.С. Алюминий-литиевые сплавы. Энциклопедия. Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлические материалы. Т. II-3. /Под ред. И.Н. Фридляндера, Е.Н. Каблова. М.: Машиностроение. 2001. С. 156–185.

- Антипов В.В. Стратегия развития титановых, магниевых, бериллиевых и алюминиевых сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 226–230.

- Каблов Е.Н. ВИАМ: Продолжение пути //Наука в России. 2012. № 11. С. 16–21.

- Сенаторова О.Г., Антипов В.В., Лукина Н.Ф. и др. Слоистые металлополимерные композиционные материалы //Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 226–230.

- Сенаторова О.Г., Антипов В.В., Лукина Н.Ф., Сидельников В.В., Шестов В.В., Попов В.И., Ершов А.С. Высокопрочные, трещиностойкие, легкие алюмстеклопластики СИАЛ – перспективные материалы для авиационных конструкций //ТЛС. 2009. № 2. С. 29–31.

- Антипов В.В., Лавро Н.А., Сухоиваненко В.В., Сенаторова О.Г. Опыт применения Al-Li сплава 1441 и слоистого материала на его основе в гидросамолетах //Цветные металлы. 2013. № 8. С. 46–50.

- M. Plokker, D. Daverschot, T. Beumler. Hybrid structure solution for the A400M wing attachment frames // 25th ICAF Symposium – Rotterdam, 27-29 May 2009.

- Каблов Е.Н., Антипов В.В., Сенаторова О.Г., Лукина Н.Ф. Новый класс слоистых алюмостеклопластиков на основе алюминий-литиевого сплава 1441 с пониженной плотностью //Вестник МГТУ им Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». 2011. № SP2. С. 174–184.

- Шестов В.В., Антипов В.В., Сенаторова О.Г., Сидельников В.В. Конструкционные слоистые алюмостеклопластики 1441-СИАЛ //МиТОМ. 2013. № 9. С. 28–32.

- Антипов В.В., Орешко Е.И., Ерасов В.С., Серебренникова Н.Ю. Гибридные материалы для применения в условиях Севера //Механика композитных материалов. 2016. № 5. С. 1-18.

- Antipov V.V, Senatorova O.G., Beumber T, Lipma M. Investigation of a new fibre metal laminate (FML) family on the base of Al-Li alloy with lower density //Materials Science and Engineering Techology. 2012. № 4. P. 350–355.

- Серебренникова Н.Ю., Антипов В.В., Сенаторова О.Г., Ерасов В.С., Каширин В.В. Гибридные слоистые материалы на базе алюминий-литиевых сплавов применительно к панелям крыла самолета //Авиационные материалы и технологии. 2016. № 3. С. 3-8.

- Подживотов Н.Ю., Каблов Е.Н., Антипов В.В., Ерасов В.С., Серебренникова Н.Ю., Абдуллин М.Р., Лимонин М.В. Слоистые металлополимерные материалы в элементах конструкции воздушных судов //Перспективные материалы. 2016. № 10. С. 5-19.

- Podzhivotov N.Yu., Kablov E.N., Antipov V.V., Erasov V.S., Serebrennikova N.Yu., Abdullin M.P., Limonin M.V. Laminated metal-polimeric materials in structural elements of aircraft //Inorganic Materials: Applied Research. 2017. Vol. 8. № 2. P. 211-221.

- Антипов В.В., Серебренникова Н.Ю., Шестов В.В., Сидельников В.В. Слоистые гибридные материалы на основе листов из алюминий-литиевых сплавов //Авиационные материалы. 85 лет. Юбилейный научно-технический сборник. Под ред. Каблова Е.Н. 2017. № S. С. 212-224.

- Антипов В.В., Сенаторова О.Г., Сидельников В.В. Исследование пожаростойкости слоистых гибридных алюмостеклопластиков класса СИАЛ //Авиационные материалы и технологии. 2011. № 3. С. 36-41.