УДК 544.4, 547-311

Оптимизация  режимов  отверждения  эпоксидных  композиций

с  учетом  масштабного  фактора

The  optimization  of  curing  schedule  of  epoxy  compositions  taking 
into  account  a  scale  factor

Хасков М.А. 1; Мельников Д.А. 1; Дементьева Л.А. 1

Khaskov M.A., Melnikov D.A., Dementeva L.A.

khaskovma@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Рассматриваются общие принципы корректировки температурного режима при изменении масштабного фактора при отверждении эпоксидных композиций. Различный температурный градиент внутри образца в процессе отверждения и микрофазовое разделение индуцируемое полимеризацией, приводит к различным свойствам по объему образца.

Ключевые слова:

термореактивные связующие, эпоксидные связующие, масштабный фактор, кинетика отверждения, теплофизические свойства, микрофазовое разделение индуцируемое полимеризацией, диаграммы «Температура-Время-Превращение».

Abstract:

The general principles of time-temperature schedule correction during the curing the epoxy compositions and the changing the scale factor are considered. The kinetic data obtained using DSC method were treated taking into account the thermal physical properties of the system by finite difference method. The different temperature gradient and polymerization induced phase separation is proposed to result in different properties through the sample.

Keywords:

thermosetting polymers, epoxy binders, scale factor, curing kinetics, thermal physical properties, polymerization induced phase separation, Time-Temperature-Transformation diagrams.

Реферат

В работе рассматриваются общие принципы корректировки температурного режима при изменении масштабного фактора при отверждении эпоксидных композиций. Кинетические данные, полученные с использованием метода ДСК, обрабатывались с учетом теплофизических свойств методом конечных разностей. Предположено, что различный температурный градиент внутри образца в процессе отверждения и микрофазовое разделение индуцируемое полимеризацией, приводит к различным свойствам по объему образца.

Введение

Роль полимерных композиционных материалов (ПКМ) в современной промышленности, науке и технике достаточно трудно переоценить [1]. ПКМ используется как в добывающей, так и в обрабатывающей промышленности, причем основным типом используемых ПКМ являются композиты на основе термореактивных матриц. В основе формование данного вида ПКМ лежит отверждение термореактивных полимерных связующих,  которые при достаточно низких значениях теплоемкости и теплопроводности (коэффициент теплопроводности большинства аморфных полимеров варьируется в диапазоне от 0.1 до 1 Вт/(м*К) [2]), в большинстве случаев отверждаются с выделением существенного количества тепловой энергии. Наблюдаемая комбинация термохимических и теплофизических свойств приводит к технологическим трудностям формования ПКМ при увеличении масштабного фактора от миллиграммовых количеств до крупногабаритных элементов конструкций, поскольку образуемая в процессе отверждения тепловая энергия не успевает диссипироваться, приводя к локальным перегревам внутри образца. Это в свою очередь может приводить к возникновению существенных градиентов температуры и степени превращения, образованию структурных напряжений и механических деформаций образца, что может существенно понизить эксплуатационные свойства конечного материала.

Например, даже в лабораторных условиях при разработке полимерных связующих и клеев на основе термореактивных матриц часто необходимо изготовить достаточно объемные (массивные) образцы отливок для измерения физико-химических и физико-механических свойств, устойчивости к климатическому старению [3] и т.д.

Целью данной работы была оптимизация режима отверждения эпоксидной клеевой композиции при переходе от тонких слоев к блоку-заготовке, получаемой при отверждении навески в 200–300 грамм в специальной оснастке (блоковой форме) [4].

Материалы и методы

В качестве исходного клеевого связующего было выбрано экспериментальное клеевое эпоксидное связующее. Геометрические размеры отливки и стальная оснастка для ее изготовления представлены на рис.1. Измерения термохимических свойств проводились на дифференциальном сканирующем калориметре DSC 204 F1 Phoenix фирмы Netzsch в динамической атмосфере азота (180 мл/мин) и алюминиевых тиглях со скоростями нагревания 5, 10 и 20 К/мин. Обработку экспериментальных данных и расчеты проводились с использованием программного обеспечения Netzsch Proteus, Netzsch TermoKinetics и Netzsch Thermal Simulation, соответственно [5].

1

2

Рис. 1 – Геометрические размеры отливки (1) и стальная оснастка для 
ее изготовления (2)

Результаты

На начальном этапе была построена диаграмма «Температура-Время-Превращения» связующего, которая представлена на рис.2.

Для построения ТВП-диаграммы, приведенной на рис.2 использовали кинетическое уравнение отверждения, основанное на двух параллельных автокаталитических реакциях, зависимость температуры стеклования связующего от степени превращения и приближение теории трехмерных полимерных структур Флори, согласно которому при отверждении стехиометрического количества двухфункциональной эпоксидной смолы и двухфунционального первичного аминного отвердителя степень превращения при гелеобразовании не зависит от температуры и равно 58% [6].

Рис.2 – ТВП-диаграмма экспериментального клеевого связующего

Режим отверждения тонкого слоя связующего, когда вклад теплофизических свойств системы в процесс отверждения не столь существенен, может быть выбран лишь на основании термохимических данных, т.е. на основании реокинетики отверждения, представленной на рис. 2. Так, образец можно отвердить по Режиму 1 выдержав при температуре 150°С в течение 3 часов до витрификации связующего с последующим доотверждением выше максимальной температуры стеклования для протекания реакции в кинетически-контролируемом режиме при температуре 180°С (рис.2). Однако в случае, когда становится ощутимым вклад теплофизических свойств, выбор режима отверждения должен быть скорректирован с учетом теплопереноса внутри образца. Например, отверждение толстостенных отливок по режиму для тонких слоев может приводить к существенному саморазогреву изделия, и потере эксплуатационных свойств (рис.3-1).

Рис. 3 – Фотография отливки и расчетный температурный профиль внутри образца, отвержденной по режиму тонкого слоя (Режим 1)

Для корректировки режимов отверждения небольших изделий (рис.1) в лабораторных условиях для учета теплопереноса внутри образца может быть использована одномерная модель Томаса [3], учитывающая теплопроводность матрицы и коэффициент теплоотдачи, описываемый законом Ньютона-Рихмана:

λ*∂2T(x)∂x2+jR0*∂T(x)∂x+ρ*Cv*∂T(x)∂t=-Q*f(,t,T)  	(8);

Где λ - коэффициент теплопроводности (Вт/(м*К)), R0 - расстояние от центра (м, радиус цилиндра или сферы, половина толщины пластины), x - расстояние от центра (м), j - геометрический фактор (j=0 для пластины, j=1 для цилиндра, j=2 для сферы), ρ - плотность (кг/м3), СV - теплоемкость при постоянном объеме (Дж/(кг*К)), Q - теплота реакции (Дж/кг), t - время (с), T(x) - температура в точке x (К),  - степень превращения, f(,t,T) - функция, описывающая изменение степени превращения от времени и температуры.

В качестве начальных и граничных условий можно использовать:

-λ*∂T∂t=k(TS-TA)  для x=R0	(9);

T(x)=TS при x=R0	(10);

∂T∂x=0 при x=0	(11);

Где k – коэффициент теплоотдачи (Вт/(м2*К)), TS - температура на поверхности образца (К), TA – температура внешнего источника нагрева (K).

Учет теплофизических свойств по модели Томаса указывает на повышение температуры образца при отверждении по Режиму 1 вплоть до 350°С (Рис. 3–2). В этой связи, поскольку толщина «рабочей» зоны отливки, т.е. той ее части, которая будет использоваться для измерения физико-механических свойств, составляет 10 мм, температурный режим был скорректирован для данной толщины отверждаемого слоя. Расчетный температурный профиль внутри образца для скорректированного с учетом технологических промежутков для заливки связующего и удаления избыточного воздуха представлен температурно-временного Режима 2 представлен на рис.4а.

Рис. 4 – Расчетный температурный профиль внутри образца отвержденного по режиму 2

Как видно из полученного расчетного профиля, температурный градиент внутри образца не должен превышать 5°С. Действительно, полученная по Режиму 2 отливка внутри «рабочей зоны» имеет равномерный цвет и физико-химические свойства, такие как температура стеклования и степень доотверждения.

Стоит отметить, что во вспомогательной части отливки, в которой толщина образца варьируется от 10 до 25 мм (рис. 1), наблюдается изменение цвета образца (рис. 5-1). Данное различие может быть обусловлено явлением микрофазового разделения индуцируемого полимеризацией при отверждении образца. Как видно из рис. 4-2 расчетный температурный градиент во вспомогательной части отливки может достигать 15 градусов, причем температура в данной части варьируется от 140 до 175°С при достаточно быстром изменении степени отверждения от 20 до 60%. Согласно данным ДСК с температурной модуляцией для выбранного связующего при данных температурах и степенях превращения наблюдается локальное уменьшение теплоемкости, которое может быть связано с выпадением фазы, обогащенной термопластом (ПСК-1), и ее витрификации, поскольку температура стеклования ПСК-1 около 200°С [7]. Фаза, обогащенная полисульфоном, и может придавать отливке другой оттенок цвета во вспомогательной части отливки.

Рис. 5 – Образец во вспомогательной части, отвержденный по Режиму 2 (1) 
и наблюдаемое микрофазовое разделение индуцируемое 
полимеризацией (МфРИП) (2) [7]

Выводы

В работе рассмотрены общие принципы корректировки температурного режима при изменении масштабного фактора при отверждении эпоксидных композиций. Кинетические данные, полученные с использованием метода ДСК, обрабатывали с учетом теплофизических свойств методом конечных разностей. Предположено, что различный температурный градиент внутри образца в процессе отверждения и микрофазовое разделение индуцируемое полимеризацией, приводит к различным свойствам по объему образца.

Литература

- Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 7–17.

- Henry A. Thermal Transport in Polymers. Annual Review of Heat Transfer. 2013. V.17, Ch.13. P.485-520.

- Khaskov M.A. The using of thermal analysis methods for the construction of isothermal transformation diagrams of thermosets //Polymer Science, Series B. 2017.  V. 59, № 1. P. 51–61.

- Мельников Д.А., Громова А.А., Раскутин А.Е., Курносов А.О. Теоретический расчет и экспериментальное определение модуля упругости и прочности стеклопластика ВПС-53/120// Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн., 2017. №1. Ст. 8. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 08.03.2017). DOI 10.18577/2307-6046-2017-0-1-8-8.

- Khaskov M.A. Extension of the time–temperature–transformation diagram taking into account thermal properties of components for optimizing the curing of polymer matrix composites //Russian Journal of Applied Chemistry. 2016. V.89. №4. P.622–630.

- Хасков М.А. Построение диаграмм изотермического превращения термореактивных матриц на основании различных кинетических моделей// Клеи. Герметики. Технологии, 2017, № 5, С. 20–27

- Хасков М.А. Исследование микрофазового разделения в системе эпоксидный олигомер – аминный отвердитель – полисульфон методами дифференциальной сканирующей калориметрии с температурной модуляцией //Сборник трудов Седьмой Всероссийской Каргинской конференции «Полимеры-2017», стр.