УДК 620.16:620.186

Гибридная  технология  синтеза  алмазных  композитов:

формирование  металлизированного  покрытия  на  поверхности алмазных  частиц  и  повышение  эксплуатационных  свойств

Hybrid  technology  of  diamond  composites  synthesis:  formation 
of  metalized  coating  on  diamond  particles  surface  and  increasing 
of  operational  properties

Шарин П.П. 1, к.ф.-м.н.; Яковлева С.П. 1, д.т.н.; Попов В.И.2, к.ф.-м.н.

Sharin Petr, PhD (Phys-Math); Yakovleva Sofia, DrSci (Eng), 
Popov Vasily PhD (Phys-Math)

psharin1960@mail.ru; spyakovleva@yandex.ru; volts@mail.ru

1Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН

2Cеверо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова

Аннотация:

Экспериментально подтверждено формирование и сохранение металлизированного слоя на поверхности алмазной компоненты при синтезе алмазных композитов по разработанной гибридной технологии, что обеспечивает улучшение алмазоудержания. Изготовлены опытные и контрольные образцы алмазных карандашей, сравнительные испытания эксплуатационных свойств которых подтвердили эффективность новой технологии для создания высокоресурсного алмазного инструмента.

Ключевые слова:

алмазный инструмент, металлизированное покрытие, алмазоудержание, эксплуатационные свойства.

Abstract:

Experimentally confirmed the formation and preservation of a metallized layer on diamond surface in the synthesis of diamond composites by the developed hybrid technology that provides an improvement of diamond retention. Comparative tests of operational properties of pre-production and control samples of diamond dressers confirmed the efficiency of the new technology for the highly resourceful diamond tools creating.

Keywords:

diamond tool, metallized coating, diamond retention, operational properties.

Введение

Как известно, алмазный инструмент широко применяется в промышленности – строительной, металлообрабатывающей, горнодобывающей, камнеобрабатывающей, в геологоразведке и т.д. Увеличение скоростей обработки и расширение номенклатуры обрабатываемых материалов, освоение минерально-сырьевых ресурсов криолитозоны обуславливают необходимость повышения стойкости композиционных алмазных материалов (КАМ), используемых в рабочих элементах алмазного инструмента. Существует прямая связь между эксплуатационными показателями алмазного инструмента и прочностью закрепления алмазов в матрице. К примеру, кристаллы алмаза, чисто механически удерживаемые в матрице, выпадают из нее уже при обнажении приблизительно на треть диаметра [1]. В работе [2] экспериментально оценено, что по степени своего влияния на стойкость инструмента алмазоудержание превосходит сопротивляемость матрицы абразивному износу в соотношении 3:2.  В связи с этим теоретической основой проведенных в данной работе исследований является известный принцип повышения свойств композиционных материалов за счет улучшения закрепления наполнителя в матрице путем создания прочных химических связей между ними [3-4].   В алмазных композитах повышение адгезионного взаимодействия алмазной и матричной компонент и, соответственно, рост алмазоудержания достигаются металлизацией алмаза – предварительным покрытием алмазных частиц тонким слоем карбидообразующих металлов (Cr, Ti, W, Zr и др.), имеющих адгезию к алмазу и к материалу матрицы [5–8]. Вместе с тем использование предварительно металлизированного алмаза не получило промышленного применения при изготовлении широкого класса алмазных инструментов, работающих в условиях больших динамических и температурных нагрузок (алмазные правящие карандаши, гребёнки, буровые коронки, сегменты для отрезных пил). Это связано с тем, что в них применяются твердосплавные порошки, требующие повышенных температур спекания, при которых в результате возобновления контактного взаимодействия алмаза с ранее сформированным покрытием происходят графитизация алмаза и частичный распад покрытия [5, 8]. Очевидно, что обеспечение сохранности металлизированных покрытий алмазных частиц при спекании должно повысить эксплуатационные свойства алмазных инструментов.

Ранее нами были предложены новые способы получения КАМ с повышенным уровнем алмазоудержания [9-11]. Разработка гибридной технологии, объединяющей термодиффузионную металлизацию алмаза и спекания КАМ по предложенной схеме самодозируемой пропитки легкоплавким металлом в одном цикле работы вакуумной печи, позволила исключить необходимость повторного нагрева, ухудшающего качество металлизированного покрытия. Цель данной статьи – экспериментальное подтверждение формирования и сохранения металлокарбидного покрытия алмазных частиц и оценка эксплуатационных свойств образцов алмазного инструмента при использовании разработанной гибридной технологии спекания. Здесь необходимо отметить, что многие аспекты природы алмазоудержания до настоящего времени остаются недостаточно изученными; имеющиеся исследования в основном посвящены процессам металлизации кристаллов алмаза (в связи с чем в данной работе они не рассматриваются), а также разработке покрытий и идентификации продуктов реакций. Что касается влияния металлизированного алмаза на свойства алмазного инструмента в реальных условиях эксплуатации, то в публикациях преобладают патентные разработки. Поэтому комплексное изучение феноменологии алмазоудержания и свойств конкретных образцов алмазного инструмента имеет важное значение для разработки научных основ получения высокоэффективных КАМ инструментального назначения.

Материалы, образцы и методы исследования

Материалы и образцы. В работе использованы природные алмазы, преимущества которых по сравнению с синтетическими обусловлены большей твердостью и термостойкостью, а также более низким   коэффициентом трения с металлом, что представляет собой резерв для улучшения свойств КАМ. В качестве матричного был выбран твердосплавный порошок ВК-6: анализ существующих инструментальных КАМ показывает, что наиболее высокие эксплуатационные характеристики имеют матрицы на основе порошков системы WC-Co [5, 8]. Базовой технологией, примененной в работе, является спекание в вакууме с пропиткой легкоплавким металлом (использована медь). Ввиду плохой смачиваемости алмаза расплавом меди, а также слабой адгезии между ними, при изготовлении алмазных композитов с пропиткой медью вводят улучшающие адгезию небольшие добавки хрома. Хром, как карбидообразующий элемент, также используется для металлизация алмазных зёрен.

Для исследований были подготовлены два вида спеченных в вакууме композитов системы Салмаз-Cr-ВК6-Cu: образцы, моделирующие условия формирования промежуточных слоев при высокотемпературном взаимодействии природного алмаза с хромом (рис. 1, а), и образцы правящих алмазных карандашей с металлизацией алмазной компоненты (рис. 1, б). Модельные образцы были получены в стальных пресс-формах Ø2 мм, в которые последовательно засыпали для последующего прессования в форме стержня слой порошка ВК6 толщиной около 10 мм и слой порошка хрома марки ПХА ТУ 14-141-01-94 толщиной не менее 1 мм. Перед спеканием на плоскую поверхность спрессованного стержня со стороны слоя хрома устанавливали полированное зерно алмаза массой ≈0,03 кар так, чтобы его полированная сторона плотно прилегала к стержню. В этом положении образцы удерживались с помощью специального приспособления и располагались в камере вакуумной печи.

а                                   б

Рис. 1 – Схемы сборки модельного образца (а) и правящего карандаша (б): 
1 – алмазные зерна;  2 – брикет порошка хрома; 3 –брикет порошка ВК6;
 4 – стальной корпус; 5 – брикет порошка меди, 6 – керамическая лодочка

В правящих карандашах, соответствующих по типоразмеру карандашу 3908-0081 ГОСТ 607-80 «Карандаши алмазные для правки шлифовальных кругов», зерна алмазного сырья ХV «а-2» группы (зернистость 315/250, 250/200) общей массой 1 кар укладывали в три слоя по 16 штук в каждом слое. Ячейки для спекания карандашей системы Салмаз-ВК6-Cr-Cu снаряжали согласно стандарту производства, но с дополнительным технологическим приемом, создающим условия для металлизации в процессе спекания: зёрна алмаза перед укладкой в твердосплавную шихту обволакивали с помощью пластификатора (10-15%-го раствора канифоли в этиловом спирте) частицами мелкодисперсного порошка хрома для образования равномерной хромовой оболочки.

Для проведения сравнительных испытаний эксплуатационных свойств инструмента с металлизацией и без металлизации алмазной компоненты были изготовлены однотипные контрольные образцы карандашей системы Салмаз-ВК6-Cu из алмазного сырья той же партии, что и опытные образцы карандашей с металлизацией алмаза.

Все группы образцов спекали по разработанной гибридной технологии [9-11] и при типичной циклограмме работы вакуумной печи для спекания с пропиткой медью алмазных твердосплавных инструментов.

Методы исследования. Для изучения образовавшейся при спекании переходной зоны алмаз-хром-матрица, специальные образцы предварительно разделяли при комнатной температуре методом нормального отрыва с фиксацией соответствующего усилия. Структуру и химический состав каждой из образовавшихся поверхностей, а также шлифы опытных карандашей исследовали методами растровой электронной микроскопии на приборах JEOL JSM-6480LV и HITACHI-TM3030, оснащенных рентгеновскими энергодисперсионными спектрометрами. Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализы выполнены на дифрактометре Bruker D8 Discover c системой GADDS (General Area Detector Diffraction System) в немонохроматизированном СuК -излучении (λ = 1,5406 Å). Для обработки спектров применен пакет программного обеспечения DIFFRACPlus. При фазовом анализе использована стандартная библиотека ICDD PDF-2 Release 2007.

Основные результаты и их обсуждение

Основные процессы при режимах гибридного спекания. На начальном этапе спекания специальные образцы нагревали до 600°С, и поддерживали температуру на этом уровне определённое время для распада пластификатора и удаления образовавшихся паров и газов. Затем температуру повышали до значений, близких к точке плавления меди (около 1080°С), и выдерживали образцы при этой температуре для уплотнения твердосплавного брикета и формирования каркасно-матричной структуры, характерной для вольфрамокобальтового связующего [12]. Одновременно в результате контактного взаимодействия алмаза с частицами обволакивающего его порошка хрома, начиналось формирование металлизированного покрытия. На заключительном этапе нагрев быстро доводили до температуры плавления меди (около 1100°С) с выдержкой не более 5 мин. В этот период завершается металлизация поверхности алмаза и происходит пропитка твердосплавного брикета медью. Жидкая медь поднимается вверх по микрокапиллярам, последовательно пропитывая брикет и пористый слой из спекшихся друг с другом частиц хрома. При заполнении медью всего объёма брикета и достижении ею границ металлизированного покрытия, образовавшегося на поверхности алмаза, капиллярный эффект исчезает, пропитка самопроизвольно прекращается [10]. Спекание завершается охлаждением печи до комнатной температуры. Аналогичным образом, за исключением некоторых несущественных деталей, происходит спекание металлизированных правящих карандашей.

Исследование хром-карбидного слоя в модельных образцах. Усилие разъединения алмаза со стержнем составило 48,9 Н, что соответствует прочности соединения образцов около ≈ 16 МПа  (Ϭотр межфазного соединения рассчитывали по формуле Ϭотр = F/S, где F – усилие отрыва, Н; S – площадь пятна контакта, то есть рабочей площадки ограненного алмаза).

Изображения общего вида поверхностей раздела алмаза и твердосплавного стержня, а также карты распределения на них основных химических элементов (углерода, хрома и меди) приведены на рис. 2. Видно (участки, показанные стрелками 1 на рис. 2), что разъединение образцов произошло преимущественно по телу кристалла алмаза с переносом его отколов на поверхность стержня. На отдельных участках центральной части образца (отмечены стрелками 2 и 3 на рис. 2) разрушение прошло по границе покрытие – стержень. Это связано с недостаточной пропиткой медью металлизированного хромсодержащего слоя, в результате чего его локальное сцепление с твердосплавным стержнем оказалось ниже сцепления с алмазом. Тем не менее, величина прочности соединения образцов указывает на обеспечение при заданных в эксперименте условиях достаточно высокой адгезии алмаза и твердосплавной матрицы за счет образования МП, прочно соединённого с алмазом химической связью.

а                                                    б

Рис. 2 – Макроизображения поверхностей разрыва специального образца и карты распределения на них химических элементов: а – со стороны алмаза; б – со стороны твердосплавного стержня. РЭМ

Образование хром-карбидного покрытия на поверхности алмаза подтверждается результатами РФА периферийных участков, расположенных вне зоны непосредственного контакта алмаза со стержнем, на которых зарегистрированы фазы карбидов хрома Cr3C2, Cr7C3 и Cr23C6; хром обнаруживается в виде следов, что указывает на сильную карбидизацию за счет взаимодействия хрома с углеродом алмазных частиц. В целом, на дифрактограммах зафиксированы фазы, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Фазовый состав поверхностей раздела контакта алмаз-твердосплавный стержень, спеченного в присутствии хрома

| Фаза, параметры решетки (нм), пространственная группа симметрии | Поверхность раздела со стороны алмаза | Поверхность раздела со стороны твердосплавн. стержня |
| --- | --- | --- |
| С (алмаз) а = 0,3566; Fd-3m | + | + |
| Cr3C2 а = 0,5527; в = 1,1488; с = 0,2828 Pnma | + | + |
| Cr7C3 а = 0,7014; в = 1,2153; с = 0,4532 Pmcm | + | + |
| Cr23C6 а = 1,0659; Fm-3m | + | _ |
| CrO3 а = 0,0574; в = 0,0856; с = 0,0479 Ama2 | + | _ |
| Cr (следы) а = 0,2872; Im-3m | + | + |
| Co а = 0,355; Im-3m | _ | + |
| Cu а = 0,3615; Fm-3m | _ | + |
| С (графит, следы) а = 0,2522; с = 4,3245; R-3m | + | _ |

На рис. 3, а, б видно, что разрушение кристалла алмаза произошло путём транскристаллитных каскадных сколов, причем образовавшиеся отколы, прочно сцепленные с металлокарбидным покрытием, оказались перенесены на поверхность твердосплавного стержня (рис. 3, б). Это означает, что прочность связи кристалла алмаза с твердосплавным  стержнем превысила собственную прочность кристалла алмаза.

а	                                        б

Рис. 3 – Микроизображения поверхностей разрыва специального образца со стороны кристалла алмаза (а) и со стороны твердосплавного стержня (б)

Исследование хром-карбидного слоя в алмазных карандашах. Анализ структурно-фазовой организации переходной зоны алмаз-матрица в алмазных карандашах системы Салмаз-Cr-ВК6-Cu проведен на поперечных шлифах. Малая толщина переходной зоны (около 6-9 мкм, как видно на рис. 4, а) и интенсивные рефлексы от кристалла алмаза затрудняют непосредственную идентификацию ее фазового состава с помощью рентгеновской дифрактометрии. Однако, поскольку исходный состав шихты обоих типов образцов одинаков, температурно-временные режимы спекания идентичны, то состав переходной зоны опытных карандашей должен быть аналогичен фазовому составу переходной зоны специальных образцов. Анализ РЭМ-изображения поперечного сечения этой зоны в карандашах и карт распределения в ней химических элементов позволяет получить информацию о ее фазовом составе, а также о строении и процессах массопереноса.

На рис. 4, а видно, что переходная зона плотно прилегает к алмазу, повторяя контуры его поверхности. В таблице 2 приведены количественные данные о химическом составе участка, ограниченного окружностью на рис. 4, а. Присутствие в переходной зоне всех основных элементов матрицы опытного карандаша свидетельствует о достаточно интенсивном массопереносе при заданных в эксперименте  условиях  спекания за счет различных транспортных механизмов (через газовую фазу и диффузию).

а

б

в

г

е

д

Рис. 4 – РЭМ-изображение поверхности шлифа образца опытного карандаша на границе алмаз-матрица (а, режим обратно рассеянных электронов) и карты распределения на ней углерода (б), хрома (в),
 кобальта (г), вольфрама (д), меди (е)

Таблица 2

Химический состав переходной зоны алмаз-матрица опытных карандашей

| Химический элемент | Содержание, масс. % |
| --- | --- |
| Углерод | 42,57 |
| Вольфрам | 26,11 |
| Хром | 17,11 |
| Кобальт | 10,33 |
| Медь | 1,97 |
| Кислород | 1,96 |

Прежде всего можно отметить, что светлые зёрна карбида вольфрама механически проникли в переходную зону, внедрившись в хромовую оболочку алмаза, сформировавшуюся на этапе прессования шихты в брикет. Однако на рис. 4, а видно, что зёрна карбида вольфрама не соприкасаются с поверхностью алмаза.  Карта вольфрама (рис. 4, д) также иллюстрирует этот факт. На карте углерода (рис. 4, б) четко обозначен контур алмаза и заметна узкая полоса углерода, повторяющая контуры алмаза. Ее меньшая интенсивность указывает на связанное состояние углерода в ней. Это обстоятельство в совокупности с картиной распределения хрома (рис. 4, в), также повторяющего контур алмаза, подтверждает образование на его поверхности субмикронной металлокарбидной прослойки-покрытия. На карте кобальта (рис. 4, г) видно, что при спекании он доставлен в переходную зону через газовую фазу. Механического внедрения зёрен кобальта в переходную зону, как это имеет место в случае карбида вольфрама, не обнаруживается (по крайней мере, на анализируемом участке). Это ожидаемый результат, обусловленный как низким (6% по массе) содержанием кобальта в исходной шихте, так и невозможностью перехода кобальта в жидкую фазу при использовавшихся температурах нагрева. Распределение меди 
(рис. 4, е) показывает, что жидкая медь, пропитав твердосплавную шихту и практически остановившись на границе переходной зоны, в некотором количестве присутствует в ней. По-видимому, основным механизмом транспортировки меди в переходную зону является жидкофазная диффузия и перенос атомов через газовую фазу.

Таким образом, анализ модельных образцов и алмазных карандашей показал образование и сохранение металлизированного покрытия при режимах спекания по экспериментальной гибридной технологии.

Сравнительные испытания. Эффективность разработанной  гибридной технологии  подтверждается сравнительными испытаниями опытных и контрольных образцов правящих алмазных карандашей. Для испытаний использован стенд, выполненный на базе точильно-шлифовального станка с полуавтоматической подачей карандаша на врезание. Правке подвергались круги марки ПП 150х20х32 63С40K-L из зеленого карбида кремния на керамической связке, обладающие повышенной стойкостью к истиранию и предназначенные для шлифовки деталей из твердых материалов (чугун, природные и искусственные камни, твердосплавный режущий инструмент). Испытания проведены согласно рекомендациям ГОСТ 607-80 «Карандаши алмазные для правки шлифовальных кругов» при следующих режимах правки: рабочая скорость круга 35 м/сек, скорость поперечной подачи 0,05 мм/ход; охлаждение и удаление шлама осуществлялись водой с расходом20 л/мин.

В ходе испытаний измеряли линейный износ шлифовальных кругов, рассчитывали их объём, снятый алмазными карандашами до полного износа всех алмазных слоев, и определяли основной эксплуатационный показатель функциональных свойств карандашей – удельную производительность. Как видно из таблицы 3, удельная производительность опытных карандашей превосходит аналогичный показатель контрольного карандаша на 12,81 см3/мг (39%). Очевидно, что прирост эксплуатационных свойств опытных алмазных карандашей обеспечен повышением алмазоудержания при образовании на нем высокоадгезионного металлизированного покрытия.

Таблица 3

Результаты сравнительных испытаний удельной производительности q алмазных карандашей  при правке кругов 63С40K-L

| Тип правящих карандашей | Вид шлифования | q, см 3/ мг (1слой) | q, см 3/ мг (3 слоя) |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольные карандаши системы Салмаз-ВК6-Cu | Круглое наружное | 10,97 | 32,91 |
| Опытные карандаши системы Салмаз-Cr-ВК6-Cu |  | 15,24 | 45,72 |

Выводы

- Разработана и реализована гибридная технология синтеза алмазно-абразивных композитов, совмещающая термодиффузионную металлизацию алмазной компоненты карбидообразующим переходным металлом (хромом) со спеканием по схеме самодозируемой пропитки (медью) и обеспечивающая сохранение металлизированного покрытия в процессе изготовления алмазного инструмента.

- Исследована природа продуктов, образующихся на границе контакта алмаз – матрица в присутствии хрома, подтверждено формирование и сохранение металлизированного покрытия при разработанных технологических режимах спекания, что повышает адгезионную активность матрицы и уровень алмазоудержания за счет образования прочных химических связей.

- Сравнительные испытания алмазных карандашей подтвердили эффективность   использования   термодиффузионной металлизации алмазных частиц для увеличения прочности их закрепления в твердосплавной матрице и повышения эксплуатационных свойств алмазного инструмента. Удельная производительность алмазных карандашей  с  металлизированной алмазной компонентой   на 39  % превышает аналогичный показатель  карандаша с базовой матрицей.

Литература

- Hsieh Y. Z., Lin S. T. Diamond tool bits with iron alloys as the binding matrices // Materials Chemistry and Physics. 2001. Vol. 72. N 2.  pp. 121–125.

- Коновалов В.А., Шатохин В.В. Взаимосвязь прочности закрепления зёрен в связке со стойкостью алмазно-абразивного инструмента // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника, технология его изготовления и применения: /Сборник научных трудов ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины. Киев,  2009.  №12.  С. 508–513.

- Формирование структуры композиционных материалов и их свойства / Б.В. Гусев, В.И. Кондращенко, Б.П. Маслов, А.С. Файвусович. М.: Научный мир, 2006. 560 с.

- Balasubramanian M. Composite Materials and Processing.  CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014.  598 p.

- Исонкин А.М., Богданов Р.К. Влияние металлизации алмазов на показатели работоспособности буровых коронок // Науковi працi ДонНТУ. Серiя «Гiрничо-геологiчна». 2011.  № 14 (181).  С. 158–163.

- Tillmann W.,   Tolan M., Lopes-Dias N. F. Influence of chromium as carbide forming doping element on the diamond retention in diamond tools //International Conference on Stone and Concrete Machining (ICSCM).  2015.  Т.3.  P. 21–30.

- Schubert T., Trindade B., Weißgärber T.,  Kieback B. Interfacial design of Cu-based composites prepared by powder metallurgy for heat sink applications // Materials Science and Engineering. 2008. V. 475. № 1–2. 
P. 39–44.

- Алмазосодержащие абразивные композиты / Судник Л.В., Витязь П.А., Ильющенко А.Ф. Минск: Беларуская навука, 2012.  319 с.

- Шарин П.П., Лебедев М. П., Гоголев В.Е., Ноговицын Р.Г., Слободчиков П.А. Способ изготовления алмазных инструментов. Патент РФ № 2478455. Опубл. 10. 04. 2013.

- Шарин П.П., Лебедев М.П., Яковлева С.П. и др. Способ пропитки алмазосодержащих брикетов легкоплавкими металлами и сплавами. Патент РФ № 2580264. Опубл. 10.04.16.

- Шарин П.П., Никитин Г.М., Лебедев М.П., Атласов В.П., Гоголев В.Е., Попов В.И. Способ получения композиционной алмазосодержащей матрицы с повышенным алмазоудержанием на основе твердосплавных порошковых смесей. Патент РФ RU2015132568A. Опубл. 2017-01-10.

- Шарин П.П., Яковлева С.П., Гоголев В.Е., Васильева М.И. Структурная организация высокоизносостойких алмазосодержащих композитов на основе твердосплавных порошков, полученных методом спекания с пропиткой медью // Перспективные материалы. 2015. № 6. 
C. 66–77.