УДК 621.791.1

Освоение  сварки  трением  с  перемешиванием  применительно 
к  конструкции  крыла  самолета

Friction  stir  welding  development  in  wing  panel  construction

Пантелеев М.Д. 1, Лукин В.И. 1, д.т.н.; Саморуков М.Л. 1, Скупов А.А. 1

Panteleev Mikhail Dmitrievich, Lukin Vladimir Ivanovich,

Samorukov Maxim Lvovich, Skupov Alexey Alexeevich

weld_lab@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В рамках концепции верхней сварной крыльевой панели из высокопрочного алюминий-литиевого сплава В-1469 разработана технология сварки трением с перемешиванием и изготовлены фрагменты сварной панели. Проведенные испытания на устойчивость при сжатии показали, что применение сварных панелей позволит снизить вес крыла до ~10 %, увеличить устойчивость и несущую способность до ~30 %.

Ключевые слова:

cварка трением с перемешиванием, прессованная панель, высокопрочные алюминий-литиевые сплавы.

Abstract:

Within the concept of welded upper wing panel a friction welding technology of V-1469 alloy was developed to produce a component part of friction stir welded panel. Laboratory testing of compressive resistance revealed a 10% weight efficiency and 30% load capacity increasing.

Keywords:

friction stir welding, pressed panel, high strength aluminum-lithium alloys.

Реферат

С целью повышения весовой эффективности конструкции крыла за счет замены клепаных и болтовых соединений совместно с ПАО «Туполев» разработана конструкция гибридной сварной крыльевой панели из высокопрочного алюминий-литиевого сплава третьего поколения 
В-1469.

Выбран инструмент и отработаны технологические параметры сварки трением с перемешиванием. Сварные соединения показали высокие значения механических характеристик. На оптимальном режиме изготовлено два фрагмента сварной панели крыла, один из которых был усилен гибридными накладками. Проведенные во ФГУП «ЦАГИ» испытания фрагментов прототипа сварной и сварной гибридной панелей крыла на устойчивость при сжатии показали, что применение сварных панелей позволит снизить вес крыла до ~10%, увеличить устойчивость и несущую способность до ~30%.

Введение

Алюминий-литиевые сплавы вызывают наибольший интерес у конструкторов авиационной и ракетной техники благодаря их повышенным удельным и эксплуатационным характеристикам, коррозионной стойкости по сравнению с традиционными сплавами [2–6].

Для получения массивных конструкций летательных аппаратов необходимо применять технологии их соединения с обеспечением высокой удельной прочности и низкого удельного веса. Применение механического соединения (клепка, болтовые соединения и др.) панелей крепежными элементами приводит к увеличению веса всей конструкции, а также к увеличению количества зон с концентрацией напряжений. Альтернативой механическому соединению являются технологии сварки. Наиболее распространенными процессами являются методы сварки плавлением, однако для соединения панелей изготовленных из перспективных алюминий – литиевых сплавов типа В-1469 этот процесс не применим, так как вызывает образование горячих трещин в шве и околошовной зоне и приводит к разупрочнению соединения под воздействием термического цикла сварки [6–10]. Для соединения панелей из алюминий-литиевых сплавов целесообразно использовать сварку трением с перемешиванием (СТП), так как она позволяет обеспечить малое тепловложение и, соответственно, меньшее структурно-фазовое изменение в зоне термического влияния (ЗТВ), уменьшить разупрочнение, остаточные напряжения и деформации [11–18].

Материалы и методы

Работа проводилась на фрагментах прессованной двухстрингерной панели высокопрочного алюминий-литиевого сплава В-1469Т1 толщиной 10,0 мм, изготовленных на ОАО «КУМЗ», рисунок 1. Разделка под сварку была сформирована фрезерованием до чистоты поверхности Rz 20. В качестве подготовки поверхности перед сваркой проводили химическое травление.

Рис. 1 – Панель из сплава В-1469

Сварной фрагмент панели крыла изготовлен на промышленной установке Power Stir 100, рисунок 2.

Рис. 2 – Промышленная установка для сварки трением с перемешиванием, ФГУП «НПО «Техномаш»

Методы исследования и геометрические размеры образцов для определения механических характеристик (σв, α, KCU) сварных соединений соответствовали ГОСТ 6996-66.

Испытания на устойчивость при сжатии сварного фрагмента панели проводили в лаборатории испытательного центра ФГУП «ЦАГИ».

Результаты и их обсуждение

С целью повышения весовой эффективности конструкции крыла за счет замены клепаных и болтовых соединений совместно с ПАО «Туполев» разработана конструкция гибридной сварной крыльевой панели из высокопрочного высокотехнологичного свариваемого алюминий-литиевого сплава В-1469 [17].

Совместно с ФГУП «НПО «Техномаш» проведено исследование влияния технологических параметров сварки трением с перемешиванием на характер формирования сварных соединений. Исследование микроструктуры сварных соединений заготовок прессованных панелей установило наличие четкой границы, разделяющей шов и околошовную зону. В сварном шве наблюдаются равноосные зерна размером до 5 мкм и незначительные выделения интерметаллидной фазы, которые увеличиваются в 2–3 раза при переходе в зону термомеханического воздействия. В зоне термомеханического воздействия присутствуют, как мелкие равноосные, так и вытянутые зерна основного материала, 
рисунок 3.

| а |  |  |
| --- | --- | --- |
| зона набегания х100 б | зона сварного шва х100 в | х100 зона отставания г |
| Рис. 3 – Макроструктура (а) и микроструктура зоны набегания (б), отставания (г) и ядра сварного шва (в) |  |  |

Выбран сварочный инструмент и выявлен диапазон технологических параметров (скорость сварки (Vсв), скорость вращения инструмента (ω), осевое давление (P), угол наклона сварочного инструмента (αи)), обеспечивающий оптимальное качество сварных соединений заготовок прессованной панели.

Сварные соединения заготовок прессованной панели высокопрочного алюминий-литиевого сплава В-1469 были исследованы внешним осмотром и рентгеновским методом неразрушающего контроля, рисунок 4.

| Рис. 4 – Рентгеновские снимки сварных соединений, выполненных на различных режимах |  |
| --- | --- |

Определены механические свойства сварных соединений образцов, вырезанных из фрагмента панели, полученного СТП на оптимальном режиме, таблица 1.

Таблица 1

Механические свойства сварных соединений из фрагмента прессованной панели высокопрочного алюминий – литиевого сплава В-1469

| Механические свойства образцов сварных соединений |  |  | Механические свойства основного материала | Коэффициент ослабления сварного соединения, (σв св.соед./ σв осн. мат.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| σв, МПа | KCU, кДж/м2 | α, град | σв, МПа | K |
| 430 – 435 433 | 304 – 283 293 | 72 | 640 | 0,67 |

На оптимальном режиме сварки изготовлены фрагменты панели крыла для дальнейших исследований, рисунок 6.

Рис. 6 – Сварной фрагмент панели крыла, выполненный СТП

Для одного из двух фрагментов прототипа сварной панели крыла, сваренных в НПО «Техномаш», были изготовлены и наклеены гибридные накладки, рисунок 6, применяемые для усиления зоны сварного шва и увеличения жесткости конструкции. В качестве материалов гибридных накладок выбраны углепластик и стеклопластик на основе клеевого препрега горячего отверждения: стеклопластик КМКС-2м.120-Т64, углепластик ВКУ-30К.Р14535. Технология приклеивания гибридных накладок исключает термическое воздействие на панель, которое может привести к короблению панели и сделает её непригодной для дальнейшего использования.

Другой фрагмент прототипа сварной панели крыла использовался для оценки влияния на силовые характеристики панели гибридных накладок.

| Гибридные накладки |  | Основной материал панели: алюминий-литиевый сплав В-1469 Подслой клея ВК-25 Стеклопластик КМКС-2м.120-Т64 Углепластик ВКУ-30К.Р14535 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 6 – Схема усиления сварной панели крыла гибридной накладкой |  |  |

Фрагменты прототипа сварной и сварной гибридной панелей крыла переданы во ФГУП «ЦАГИ» для проведения их статических испытаний на сжатие в лабораторных условиях, рисунок 7.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 7 – Фрагменты панелей крыла после проведения статических испытаний на сжатие в лабораторных условиях: а – фрагмент сварной панели крыла, б – фрагмент сварной гибридной панели крыла (с двух сторон) |  |

Результаты экспериментального определения силовых характеристик панели, включая прочностные (местной потери устойчивости – м.п.у., и несущей способности – Pmax, σmax) и жесткостные характеристики (Е’Fфакт) двухстрингерных панелей приведены в таблице 2. В этой же таблице приведены результаты предварительных расчетов, выполненных ПАО "Туполев" и ФГУП "ЦАГИ".

Таблица 2

Результаты испытаний фрагментов панелей крыла на сжатие

| № | Тип панели | Эксперимент |  |  |  | Расчет, Рmax, кгс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рmax, кгс | σmax, кгс/мм2 | м.п.у. обш, кгс/мм2 | Жесткость E’Fфакт·107, кН·мм2 | ПАО «Туполев» | ФГУП «ЦАГИ» |
| 1 | Фрагмент сварной панели крыла | 109100 | 56,29 | 45,0 | 1,52 | 83000 | 98000 |
| 2 | Фрагмент сварной гибридной панели крыла | 69920* | 28,99* | - | 1,90 | - | - |

* Нагружение проводилось до расчетных нагрузок панели-прототипа, которые при эксперименте фрагмента не приводили к потере его устойчивости

Расчет показывает, что при выполнении условия по весовой эффективности (не менее 10%), фрагмент прототипа сварной гибридной панели крыла имеет более высокие характеристики жесткости, чем аналогичный фрагмент без гибридных накладок. Проведен сравнительный анализ полученных экспериментальных результатов с расчетами, проведенными ПАО «Туполев», ФГУП «ЦАГИ», а также с максимальной расчетной нагрузкой, под которую проектировалась панель-прототип – верхняя панель центроплана самолета Ту-204СМ, выполненная из сплава В95очТ2 (таблица 3).

Таблица 3

Результаты расчетов и испытаний фрагмента сварной гибридной панели крыла, сравнение их с панелью-прототипом центроплана самолета Ту-204СМ

| Наименование панели |  | Нагрузка потери устойчивости Pmax, тс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет ПАО «Туполев» | Расчет ФГУП «ЦАГИ» | Эксперимент |
| Прототип | Двухстрингерная панель из В95очТ2 центроплана Ту-204СМ | 70* | - |  |
| Результат | Фрагмент сварной панели крыла | 83 | 98 | 109 |
| Увеличение несущей способности |  | 16 % | 29 % | 36 % |
| Весовая эффективность |  | 10 % |  |  |

В результате сравнительной оценки панели-прототипа из сплава В95очТ2 (самолета ТУ-204СМ) с разработанным фрагментом прототипа сварной панели крыла достигается весовая эффективность 10%, и повышается несущая способность до 36%.

Выводы

Показана принципиальная возможность создания сварной крыльевой панели самолета Ту-204СМ из высокопрочного алюминий-литиевого сплава третьего поколения В-1469.

Проведенные во ФГУП «ЦАГИ» испытания на устойчивость при сжатии показали, что применение сварных панелей позволит снизить вес крыла до ~10%, увеличить устойчивость и несущую способность до ~30%.

Повышение весовой эффективности и несущей способности за счет успешного внедрения сварных панелей открывает перспективы дальнейшего применения алюминий-литиевых сплавов в штампо-сварных конструкциях изделий авиационной и космической техники.

Литература

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» //Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.

- Каблов Е.Н., Лукин В.И., Оспенникова О.Г. Перспективные алюминиевые сплавы и технологии их соединения для изделий авиакосмической техники. 2-ая международная конференция и выставка «Алюминий-21. Сварка и пайка». Тезисы доклада.2012. С. 8.

- Шалин Р.Е., Ефремов И.С., Яровинский Ю.Л., Лукин В.И. Опыт проектирования и изготовления крупногабаритных конструкций из алюминиево-литиевых сплавов изделий ракетно-космической техники. //Сварочное производство. 1996. №11. С. 14–18.

- Каблов Е.Н., Лукин В.И., Оспенникова О.Г. Сварка и пайка в авиакосмической промышленности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Сварка и безопасность». 2012. Т. 1. С. 21–30.

- Антипов В.В. Стратегия развития титановых, магниевых, бериллиевых и алюминиевых сплавов. //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 157–167.

- Грушко О.Е., Овсянников Б.В., Овчинников В.В. Алюминиево-литиевые сплавы: металлургия, сварка, металловедение. М.: Наука, 2014. 296 с.

- Лукин В.И., Иода Е.Н., Скупов А.А., Пантелеев М.Д. Особенности лазерной сварки высокопрочных алюминий-литиевых сплавов // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн., 2016. №10. Ст.07. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 19.12.2016 г.). DOI: 10.18577/2307-6046-2016-0-10-7-7.

- Скупов А.А., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д. Новые присадочные материалы для сварки высокопрочных алюминий-литиевых сплавов // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн., 2016. №9. Ст.04. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 19.12.2016 г.). DOI: 10.18577/2307-6046-2016-0-9-4-4.

- Дриц А.М. и Овчинников В.В. Результаты исследований свариваемости высокопрочных сплавов системы Al-Cu-Li-Mg, легированных серебром, скандием и цирконием. //  Технология легких сплавов, 2011. №1. С. 29-38.

- Шалин Р.Е., Ефремов И.С., Яровинский Ю.Л., Лукин В.И. Опыт проектирования и изготовления крупногабаритных конструкций из алюминиево-литиевых сплавов изделий ракетно-космической техники. // Сварочное производство, 1996. №11. С. 14–18.

- Лукин В.И., Оспенникова О.Г., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д. Сварка алюминиевых сплавов в авиакосмической промышленности. // Сварка и диагностика, 2013. №2. С. 47–52.

- Лукин В.И., Иода Е.Н., Базескин А.В. и др. Особенности формирования сварного соединения при сварке трением с перемешиванием алюминиевого сплава В-1469 // Сварочное производство, 2012. №6. С. 30–36.

- Лукин В.И., Иода Е.Н., Скупов А.А., Пантелеев М.Д. Разработка технологии сварки трением с перемешиванием высокопрочных алюминий-литиевых сплавов В-1461 и В-1469 // Новости материаловедения. Наука и техника. 2014. № 5. URL: http://www.materialnews.ru (дата обращения 19.12.2016).

- Лукин В.И., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д., Скупов А.А., Овчинников В.В. Сварка трением с перемешиванием высокопрочных алюминий-литиевых сплавов В-1461, В-1469 // Сварочное производство, 2015. №7. С. 21–25.

- Lukin V.I., Ioda E.N., Skupov A.A., Ovchinnikov V.V. Friction stir welding of V-1461 and V-1469 high strength aluminium–lithium alloys. // Welding International. 2016. Vol. 30, №.7. P. 552–556.

- Лукин В.И., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д., Скупов А.А и др. Влияние термической обработки на механические свойства и коррозионную стойкость сварных соединений высокопрочных алюминий-литиевых сплавов // Сварочное производство, 2016. №6. С. 40–43.

- Лукин В.И., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д., Скупов А.А. Влияние термической обработки на характеристики сварных соединений высокопрочных алюминий-литиевых сплавов. // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн., 2015. №4. Ст.06. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 19.12.2016 г.). DOI: 10.18577/2307-6046-2015-0-4-6-6.

- Романенко В.А., Клочкова Ю.Ю., Клочков Г.Г., Бурляева И.П. Прессованная панель из алюминий-литиевого сплава В-1469 // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн., 2016. №8. Ст.01. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 19.12.2016)  DOI: 10.18577/2307-6046-2016-0-8-1-1.