УДК 538.911

Математическая  модель  лазерной  наплавки

Хамидуллин Б.А.1; Цивильский И.В.1, к.т.н.; Нагулин К.Ю.1, к.ф.-м.н.; Гильмутдинов А.Х.1, д. ф.-м.н.

bakor23@gmail.com, icivv@mail.ru, knagulin@mail.ru, albert.gilmutdinov@kai.ru

1Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ

Аннотация:

Представлены результаты математического моделирования плавления металлического материала подложки лазером и формирования кристаллической микроструктуры наплавочного валика при лазерной наплавке меди на сталь, а также никеля на алюминиевую подложку. Моделирование выполнено в пакетах ANSYS Fluent и Matlab.

Ключевые слова:

лазерная наплавка, математическое моделирование, кристаллизация, вычислительная газовая динамика

Annotation:

This paper presents the results of mathematical modeling of the melting of a metal substrate (steel and aluminum) by a laser beam and the formation of  microstructure of a crystallization of the clad during the laser welding process. The modeling has been performed using the ANSYS Fluent and Matlab packages.

Keywords:

laser cladding, mathematical modeling, crystal growth, computational fluid dynamics.

Введение

В лазерных аддитивных технологиях на точность производства конечного изделия, его внутреннюю структуру и прочностные характеристики ключевое влияние оказывают макроскопические условия: режим работы и мощность лазера, газовая динамика, скорость подачи порошка. Ввиду высокой стоимости порошковых материалов для аддитивного производства, оптимизация режимов наплавки экспериментальными методами требует существенных временных и финансовых затрат. Кроме того, без фундаментального понимания особенностей лазерной наплавки любые попытки подобрать режимы функционирования установки будут малоэффективны.

В данной работе описан подход к математическому моделированию лазерной наплавки представлены результаты моделирования плавления металлического материала подложки лазером и микроструктуры зоны расплава при лазерной наплавке, применяемых в аддитивных лазерных технологиях.

1. Моделирование плавления металлического материала подложки. Основные уравнения модели и метод решения		Плавление металлического материала положки лазером в присутствие газа при атмосферном давлении моделируется как смесь двух жидкостей, двухфазная модель. Фазы могут проникать друг в друга. В модели решаются уравнения импульса, на основании которых рассчитываются относительные скорости для описания движения дисперсных фаз. У модели следующие ограничения:

- Используется раздельная схема решения (в нашем случае, метод SIMPLE[1]).

- Все управляющие уравнения модели решаются последовательно, друг за другом, получая тем самым для каждой ячейки набор значений: u,v,w,p,T,k,ε. Алгоритм эффективен в плане использования оперативной памяти, потому что дискретизированные уравнения достаточно записать в памяти всего 1 раз. Однако метод несколько медленнее сходится, чем совместный метод. Сравнение схем раздельного и связанного метода показано на рис. 1.

- Сжимаемой может являться только одна фаза. В нашем случае – смесь воздуха и аргона. Поэтому расплавленный металл рассматривается, как несжимаемая жидкость.

- Химические реакции между компонентами игнорируются.

- Используется дискретизация по времени первого порядка.

- Используется k-ε модель турбулентности [2] с двумя уравнениями и действует только для газовой фазы. В жидкости течение рассматривается в ламинарном приближении, что обоснованно: скорость конвективного течения в ванне расплава не превышает 2 мм/с.

Уравнение непрерывности для смеси записывается в следующем виде:

∂ρm∂t+∇,ρmvm=m	(1)

Здесь vm – скорость движения, усредненная по массе фракций:

vm=1ρmk=1nαkρkvk	(2)

где средняя плотность смеси: ρm=k=1nαkρk. В нашем случае число фракций равно двум (n=2), αk – объемная фракция k - ой фазы, m – массоперенос в результате эффекта кавитации.						Для нахождения поля скоростей, решается обобщенное уравнение импульса (Навье-Стокса), получающееся в результате алгебраического сложения уравнений для каждой отдельной фазы смеси. Результирующее уравнение выглядит следующим образом [3,5]:

∂ρmvm∂t+∇,ρmvmvm=-∇p+∇µm∇vm+∇vmT+ρmg+F++∇k=1nαkρkvdrift,kvdrift,k		(3)

Здесь F – силы давления набегающего на субстрат потока газа из сопла, µm – вязкость смеси:

µm=k=1nαkµk	(4)

Относительная скорость движения -ой жидкой фазы выражается соотношением:

vdrift,k=vk-vm	(5)

Уравнение баланса энергии смеси записывается в следующей форме: ∂∂tk=1nαkρkEk+∇,k=1nαkvkρkEk+p= ∇,ke∇T  ++k=1nαkIe-ka(k)r	(6)

Первый член в правой части уравнения (6) определяет теплообмен за счет эффекта теплопроводности, а второй – наличие объемного источника тепла за счет поглощения лазерного излучения веществом. Вводится эффективный коэффициент теплопроводности, ke, равный сумме обычного коэффициента теплопроводности и теплопроводности, обусловленной турбулентными эффектами. Коэффициент поглощения лазерного излучения, ka(k)зависит от фазы смеси, и для газа считается пренебрежимо малым. Тем самым, эффективное поглощение идет только в субстрате. В уравнении (6) удельная энергия несжимаемой фазы совпадает с энтальпией этой фазы,Hk, а для сжимаемой фазы выражается формулой:

Ek=Hk-pρk+vk22	(7)

Относительная скорость скольжения фазы (или просто относительная скорость) определяется, как скорость вторичной фазы (жидкий металл) относительно скорости основной фазы (газа):

vslip=vprimary-vsecondary	(8)

Она связана с относительной скоростью движения смеси следующим соотношением:

vdrift,secondary=vslip-k=1nαkρkρmvslip,k	(9)

Данное соотношение следует из требования локального равновесия между фазами в пределах небольших пространственных промежутков. Относительная скорость представляется в форме:

vslip=ρm-ρsecondarydsecondary218µseconadryfdraga	(10)

Здесь dsecondary – диаметр частиц (капель) вторичной фазы, а функция переноса, в зависимости от числа Рейнольдса, выражается по Шиллеру:

fdrag=Re≤100:1+0.15 Re0.687Re>100:0.0183 Re	(11)

Ускорение движения фазы зависит от ускорения свободного падения и адвекции от соседних частиц (капель) смеси:

a=g-vm,∇vm-∂vm∂t	(12)

Из уравнения неразрывности (1) для вторичной фазы, в итоге получаем объемную фракцию вторичной фазы[4] (индексы «secondary» у фаз и плотностей для простоты опущены):

∂∂tαρ+∇,αρvm=-∇,αρvdrift	(13)

Для моделирования турбулентных эффектов в смеси, однофазная k-ε-модель турбулентности расширяется для режима расслоенных течений[5]. Такая модель подходит для трехфазных течений, у которых две фазы близки по плотности: расплав субстрата и расплав наплавляемого порошка. Уравнения динамики кинетической энергию вихрей,k, и энергию диссипации вихрей,ε, выглядят следующим образом:

∂∂tρmk+∇,ρmvmk=∇,μt,mσk∇k+Gk,m-ρmε

∂∂tρmε+∇,ρmvmε=∇,μt,mσk∇ε+εkC1εGk,m-C2ερmε		(14)

Gk,m=μt,m∇vm+(∇vm)T:∇vm

ЗдесьCiε соответствуют константам стандартной однофазной k-ε-модели, а плотности и скорости фаз смеси вычисляются через объемные фракции следующим образом:

ρm=i=1Nαiρi	(15)

vm=1ρmi=1Nαiρivi	(16)

Турбулентная вязкость определяются соотношением:

μt,m=ρmCμk2ε	(17)

Для случая, когда турбулентность во всех трех фазах (металл-металл-газ) играет существенную роль, необходимо решать уравнения на k и ε для каждой фазы в отдельности.

Условия и результаты моделирования

Проведено моделирование лазерной наплавки частиц меди на подложку из нержавеющей стали. Частицы медного порошка имеют диаметр 100 мкм, массовый расход порошка составляет 30 г/мин. Объемные расходы несущего и защитного газа составляют: 16 и 2 л/мин соответственно.  Расстояние от конца сопла до подложки: 2 см. CO2-лазер работает в расфокусированном режиме моды TEM00, формируя на поверхности подложки пятно радиусом 9 мм. Мощность моделируемого лазера составляет 1 КВт.

а)

б)

Рис. 1 – а) Распределение скоростей в полужидкой фазе металла и газе в процессе наплавки. Фрагмент вертикального среза расчетного домена. Цифры внизу соответствуют времени в секундах с момента включения лазера и начала подачи порошка. б) Векторы скоростей жидкой фазы металла в ванне расплава в момент времени 1 с после включения лазера. Пунктиром показана внутренняя граница ванны расплава – переходное состояние «твердое тело – жидкость».Vmax = 1 мм/с.
Vmin = 0.0016 мм/с

Хаотичное безвихревое распределение скоростей в начальный момент времени на (рис. 1a) и (рис. 1б) соответствует аморфному фазовому состоянию вещества подложки. На (рис. 1б) показан момент подъема поверхности ванны расплава, граничащей с газом. Сообщенный набегающим потоком газа импульс передается далее вглубь наплавленного эллипсоида, где встречает отталкивание от твердого металлического «дна» бывшей ванны расплава – волна начинает распространяться вширь и возвращается к бортикам ванны расплава, тем самым препятствуя растеканию наплавленной смеси металлов. Несмотря на то, что внешняя поверхность наплавленного валика жидкая, и осаждаемые частицы меди должны ей хорошо захватываться, с ростом высоты эллипсоида увеличиваются нисходящие скорости на его поверхности. Этот процесс вызывает перенос вновь нанесенного жидкого материала к краям – тем самым основание эллипсоида начинает расширяться, а его высота при данных условиях достигает своего теоретического максимума. Следовательно, тепловое лазерное воздействие на валик дольше, чем 8 секунд, нецелесообразно – валик начинает расплавляться и растекаться.

Рис. 2 – Распределение скоростей в жидком металле и газе в момент 7 с после начала наплавки. Хорошо прослеживается форма наплавленного эллипсоида.

Рис. 3 – Объемные фракции материала подложки (сталь), материала наплавляемого порошка частиц (медь) и аргона

Объемные фракции (αi)трех фаз смеси (сталь, медь и аргон) представлены на (рис. 3). Красный цвет соответствует 100% присутствию данного вещества, а синий – 0%. Видно, что перемешивание жидкого материала подложки (сталь) с расплавленными частицами порошка (медь) происходит не полностью: в ванне расплава и наплавленном холмике, образующих эллипсоид расплава, содержится 35% стали и 65% меди. Для последующих наплавленных слоев различие будет только увеличиваться, вплоть до 100% присутствия меди.

Пояснение к методу расчета

В данном методе уравнение коррекции давления отличается от однофазного течения, принимая следующую форму:

k=1n∂∂tαk+∇,αkvk'+∇,αkvk-1ρkl=1nmlk=0	(18)

В этом уравнении vk' означает поправку для скорости k - ой фазы. Поправки скоростей, в свою очередь, являются функциями поправок давлений.

Объемные фазы получаются из уравнений неразрывности фаз. В дискретизированной форме уравнение объемной фракции k - ой фазы записывается в виде:

ap,kαk=nbanb,kαnb,k+bk=Rk	(19)

Причем, сумма всех объемных фракций αi по условию нормировки равна 1.

Моделирование микроструктуры зоны расплава при лазерной наплавке

При моделировании процессов наплавки особый интерес представляет не только форма наплавленного валика и области перемешивания металлов подложки и порошка, но и микроструктура переходного слоя между подложкой и валиком, а также от валика к валику.

Расчетная сетка содержит два типа детализации: со средним размером ячейки 100 мкм (для моделирования расплава на макромасштабе с целью получения фронта расплава) и с размером ячеек 1 мкм (для моделирования расплава на микромасштабе с целью получения микрокристаллической структуры). Расплавленная смесь металлов подложки и наплавляемого порошка рассматривается, как ньютоновская жидкость, и ее динамика описывается уравнениями Навье-Стокса, турбулентность не учитывается, поскольку характерные пределы числе Рейнольдса составляют 50 – 100 (при средней скорости течения расплава до нескольких см/c и характерном размере 0.1 – 1 мм) – и течение можно рассматривать в ламинарном режиме.

Уравнение неразрывности:

∂ρ∂t+∇,ρu=0	(20)

Уравнение движения:

∂ρu∂t+u∇ρu=∇,μlρρl∇u-∇p-K0μlρρlu-ui+ρg	(21)

Уравнение сохранения энергии:

∂(ρH)∂t+∇,ρuH=∇,κ∇T-∇,ρHl-ρH(u-ui)	(22)

Эволюция свободной поверхности границы раздела фаз (интерфейса):

∂φ∂t+u∇φ=0	(23)

где u – это скорость движения жидкой фазы;ui – скорость на свободной поверхности (на интерфейсе); ρ, κ, H – усредненные плотности, коэффициенты теплопроводности и энтальпии жидкой и твердой фаз; ρl, μl и Hl – плотность, динамическая вязкость и энтальпия только жидкой фазы; φ – объемная фракция жидкой фазы в расчетной ячейке, равная нулю в случае, когда в ячейке находится твердая фаза, при этом на границе раздела фаз φ=1/2; K0 – коэффициент проницаемости переходной области «твердая фаза – жидкая фаза», которая рассматривается как пористая субстанция. Для описания динамики кристаллизации применяется метод фазового поля[6]. Вводится понятие фазы ϕ(или фазового поля) – как безразмерный параметр порядка, равный нулю в жидкой фазе и единице – в твердой (кристаллической) фазе. Уравнение динамики фазы:

τ∂ϕ∂t=-dΨdϕ	(24)

Здесь τ– константа, а Ψ – потенциал свободной энергии в формулировке Ландау-Гинзбурга[7]:

Ψ=12ε2∇ϕ2+14ϕ4-12-13mϕ3+14-12mϕ2dr	(25)

Полином четвертой степени относительно ϕ в круглых скобках принимает локальные минимумы в точках ϕ=0 и ϕ = 1 для любых значений параметраmв интервале  -0.5≤m≤0.5, причем этот параметр отвечает за термодинамическую силу переноса. ε – малый параметр, характеризующий толщину переходного слоя. Учет анизотропии при кристаллизации формулируется в предположении, что ε зависит от направления нормали к интерфейсу, совпадающему с антиградиентом фазы.

Тогда дифференциальное уравнение на фазу (24) записывается следующим образом:

τ∂ϕ∂t=-∇,∇ϕ2ε∂ε∂v+∇,ε2∇ϕ+ϕ(1-ϕ)(ϕ-12+m)	(26)

Это уравнение выполняется во всей расчетной области. Здесь v – вектор направления движения границы раздела фаз (интерфейса). Для удобства учета угла анизотропии (θ)роста кристаллов и формулировки уравнения динамики фазы только на границе раздела, параметр ε записывается в форме: ε=εσ(θ), где ε – среднее значение параметра по интерфейсу. А остальные параметры переписываются так:

σθ=1+δcosωθ0-θ

τ=εβ	(27)

m(T)=εf12=απ1tgcpcvTe-T

Финальное уравнение динамики интерфейса выглядит следующим образом:

vn=βσθf-βϵσθ2+12∂2∂t2σθ2	(28)

Здесь vn – скорость движения интерфейса в проекции на его нормаль; σθ – функция анизотропии, зависящая от угла анизотропии θ, силы анизотропии δ и порядка анизотропии ω (в нашем случае = 4); ϵ – кривизна поверхности раздела; параметр m зависит от локальной температуры T и температуры фазового равновесия Te.

Баланс энтальпии фаз на микромасштабе описывается уравнением:

∂T∂t=∆T+K∂ϕ∂t	(29)

Здесь параметр K – это скрытая теплота кристаллизации, обратно пропорциональная скорости охлаждения расплава. Уравнения динамики расплава на макромасштабе решаются на тетраэдральной сетке методом SIMPLE. Уравнения на микромасштабе также решаются полунеявным методом SIMPLE, но уже на равномерной гексаэдральной декартовой сетке для исключения коррекции скошенности ячеек, что на микромасштабе может приводить к вычислительным артефактам. Для стабильности решения шаг по времени для микромасштаба выбирался согласно отношению средних размеров ячеек макро- и микро-сетки. Моделирование на макромасштабе и микромасштабе выполнено в пакетах ANSYS FLUENT и MATLAB, соответственно.

Результаты моделирования кристаллизации ванны расплава в подложке и формирования кристаллического слоя

Для начала была смоделирована кристаллизация ванны расплава в процессе лазерной наплавки монослоя частиц никеля диаметром до 2 мкм на алюминиевую подложку. Быстро расплавляющийся алюминий на фоне медленно плавящегося никеля в данном случае образует своеобразную суспензию – взвесь частиц никеля в жидком алюминии. После нанесения первого слоя частиц никеля, лазерное воздействие прекращается, и расплав начинает застывать. На (рис. 4а) и далее цветовая градация рисунков соответствует значению фазы ϕ. Черным показан никель, серым – алюминий. Видно, что в условиях средней диффузии, размягченные частицы никеля равномерно распределяются внутри ванны расплава за счет внутренних течений алюминия. По мере охлаждения, частицы никеля выступают в роли центров кристаллизации. Для анизотропии, равной 4, они образуют крестообразные кристаллы с многочисленными ответвлениями на дендритных «ветвях» (рис. 4а). Хорошо заметно конкурирующее влияние соседних центров кристаллизации на результирующую структуру кристалла.

а)

б)

Рис. 4 – а) Моделирование кристаллизации расплава при исходном размере частиц никеля 1 – 2 мкм. Черным показан никель, серым – алюминий. б) Моделирование кристаллизации расплава при средней диффузии при исходном размере частиц никеля до 10 мкм

Аналогичные расчеты были проведены и для моделирования наплавки более крупных частиц никеля (диаметром до 10 мкм с вариацией 10%). При этом, средняя плотность получившегося сплава оказывается выше (рис. 4б) чем в случае мелких частиц порошка (рис. 4а). Однако для крупных частиц длина кристаллических дендритов примерно в 1,5–2 раза меньше. Это может привести к хрупкости полученного изделия, поскольку механические интерметаллические связи между компонентами расплава будут слабее.

Для моделирования создания композитного градиентного материала методом лазерной наплавки через равные промежутки времени материал порошка искусственно чередовался: Ni, Al, Ni, Al и т.д. Частота чередования подобрана таким образом, чтобы толщина каждого нового слоя не превышала 0,1 мм. Это необходимо для того, чтобы внутренние течения, приводящие к перемешиванию металлов, были минимальны за счет уменьшения ванны расплава вследствие уменьшенного времени воздействия лазера на обрабатываемую поверхность.

Рис. 5 – Моделирование кристаллизации расплава при чередовании порошков в процессе наплавки: никель-алюминий-никель-алюминий и т.д. Черным показан никель, серым – алюминий. Размер частиц Ni до 10 мкм. Размер частиц Al до 20 мкм

Ввиду слабой диффузии, вызванной сокращенным временем воздействия лазера на субстрат, дендриты от соседних наплавленных слоев соприкасаются по практически прямой горизонтальной линии (рис. 5), в которой, очевидно, получившееся изделие будет хрупким.

Заключение

Разработана математическая модель, позволяющая предсказать динамику формирования наплавочного валика и его внутреннюю микроструктуру в процессе лазерной наплавки. Смоделировано нанесение медного порошка на подложку из стали и никелевого порошка на алюминий. Установлено, что тепловое лазерное воздействие, превышающее 8 секунд, нецелесообразно, поскольку валик начинает растекаться. Моделирование микроструктуры валика показало, что для крупных частиц длина дендритов примерно в 1,5–2 раза меньше, чем для частиц, диаметр которых в 10–20 раз меньше. Это приводит к хрупкости полученного изделия.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (госзадание №9.3236.2017/ПЧ) и в рамках госконтракта № 14.Z50.31.0023 по 220 постановлению.

Литература

- J. Ferziger, M. Peric, Computational Methods for Fluid Dynamics. Springer-Verlag, 2001

- H. Versteeg, W. Malalasekera, An introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method. Pearson Education, 2007

- M. Darwish, F. Moukalled, Convective Schemes for Capturing Interfaces of Free-Surface Flows on Unstructured Grids. Numerical Heat Transfer Part B 49: 19–42, 2007

- P. Atzberger, P. Kramer, C. Peskin, A Stochastic Immersed Boundary Method for Fluid-Structure Dynamics at Microscopic Length Scales, Journal of Computational Physics, vol. 224, Issue 2, 2007

- Mixture Model, Fluent users guide, ©ANSYS, Inc., 2009

- W. Zhang, T. DebRoy,T. A. Palmer, J. W. Elmer Modeling of ferrite formation in a duplex stainless steel weld considering non-uniform starting microstructure, Acta Mater. 53, 4441–4453 2005

- J. Choi, L. Han, Y. Hua Modeling and experiments of laser cladding with droplet injection, ASME J. Heat Transfer 127, 978–986 2005.