УДК 621.762.242

Порошковый  гидридно-кальциевый  интерметаллид  TiNi

Касимцев А.В. 1, д.т.н.; Шуйцев А.В. 1, к.т.н.; Маркова Г.В., д.т.н. 2, Володько С.С. 1; Юдин С.Н. 1

Kasimtsev A.V., Shuitsev A.V., Markova G.V., Volodko S.S., Ydin S.N.

1ООО «Метсинтез»

2ФГБОУ ВО «ТулГУ»

Аннотация:

Приведены результаты исследования структуры и механических свойств порошкового интерметаллида TiNi, полученного гидридно-кальциевым методом. Установлено отсутствие паразитных фаз Ti2Ni и TiNi3 на всех технологических этапах производства: от порошка до деформированного полуфабриката.

Ключевые слова:

TiNi, порошковая металлургия, гидридно-кальциевый синтез

Annotation:

The results of the investigation of the structure and mechanical properties of the TiNi powder intermetallide obtained by the hydride-calcium method are presented. The absence of parasitic phases of Ti2Ni and TiNi3 was established at all technological stages of production: from powder to deformed semi-finished products.

Keywords:

TiNi, powder metallurgy, calcium hydride synthesis.

Реферат

Данная работа посвящена исследованию структурообразования порошкового TiNi, полученного гидридно-кальциевым методом, в ходе консолидации и пластической деформации. Отмечено преимущество гидридно-кальциевого метода при получении гомогенных порошков сплавов на основе интерметаллического соединения TiNi. Показано, что фазовый состав материала сохраняется на всех технологических этапах производства: от порошка до деформированного прутка. Установлено, что после пластической деформации порошковый TiNi обладает высокими характеристиками прочности и пластичностью, удовлетворяющую требованиям ТУ 1-809-253-80.

Создание устройств и приборов нового поколения требует более активного использования материалов с эффектом памятиформы (ЭПФ) с заданным уровнем функциональных и механических свойств. Наиболее перспективными с этой точки зрения являются сплавы на основе интерметаллического соединения TiNi. Помимо ЭПФ никелид титана обладает высокой демпфирующей способностью, сверхупругостью, антикоррозионными свойствами в сочетании с высоким уровнем механических характеристик.

Традиционными способами производства никелида титана являются вакуумно-индукционная и вакуумно-дуговая плавки/переплавы. Основным недостатком данных технологий является отсутствие химической и фазовой стабильности, связанное в основном с выделением непостоянных количеств паразитных фаз системы Ti-Ni (Ti2Ni и TiNi3) при кристаллизации слитка, приводящей к нестабильности проявления функциональных свойств, зависящих от температурного положения критических точек начала (Мн и Ан) и конца (Мк и Ак) прямого и обратного мартенситного превращения [1–3].

Анализ структуры литых слитков показал, что помимо основной фазы интерметаллида TiNi, в слитках всегда присутствуют посторонние фазы – Ti2Ni, TiNi3 и др., – общее содержание которых непостоянно и составляет, как правило, от 5 до 20 % масс. [2–4]. Образование этих фаз связано с процессами ликвации при кристаллизации слитка, которые невозможно подавить особенно для слитков большой массы. Вероятно, что методом литья невозможно получить даже небольшие слитки сплава TiNi, в структуре которых отсутствовали бы посторонние фазы, а содержание фазы TiNi (В2 или В2 + В19) приближалось к 100%.

В работах [4–5] отмечено крайне негативное влияние посторонних фаз, особенно фазы Ti2Ni, на пластичность и функциональные свойства сплавов на основе соединения TiNi. В связи с этим весьма актуальной представляется разработка технологий, позволяющих получать сплавы с содержанием основной фазы TiNi близкой к 100%, и изучение свойств таких сплавов. Возможно, что отсутствие посторонних фаз в сплаве TiNi сузит разброс функциональных свойств и улучшит механические характеристики.

Весьма перспективным, на наш взгляд, является разработка технологии получения никелида титана на основе гидридно-кальциевых порошков. В работах [6-7] показана возможность получения однофазных порошков различных интерметаллидов, включая NiTi. Общая схема получения интерметаллида TiNi гидридно-какльциевым синтезм может быть выражена следующей реакцией:

TiO2 + Ni + 2CaH2 → TiNi + 2CaO + 2H2				(1)

Продукты реакции подвергают гидрометаллургической обработке водой и растворами соляной кислоты для удаления оксида кальция.

В таблице 1 приведены результаты химического и фазового анализов экспериментальных партий порошка TiNi, полученных в результате гидридно-кальциевого синтеза и требования ТУ 1-809-394-84 на литой сплав ТН1.

Таблица 1.

Химический состав порошка TiNi

| Партия | Химический состав, % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основные элементы |  | примеси, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ti | Ni | С | Сo | Fe |  | Si | N | О | H | Σ прочих примесей |
| ТУ 1-809-394-84 (ТН1) | основа | 53,5-56,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 0,013 | 0,3 |
| TiNi (I) | основа | 55,04 | 0,043 | 0,002 | 0,05 |  | 0,036 | 0,062 | 0,26 | 0,027 | 0,14 (Ca) |
| TiNi (II) | основа | 56,1 | 0,05 | 0,003 | 0,11 |  | 0,14 | 0,06 | 0,23 | 0,031 | 0,15 (Ca) |
| TiNi (III) | основа | 55,58 | 0,058 | 0,001 | 0,10 |  | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,025 | 0,11 (Ca) |
| TiNi (IV) | основа | 55,75 | 0,077 | 0,001 | 0,34 |  | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,028 | 0,23 (Ca) |
| TiNi (V) | основа | 55,9 | 0,067 | - | 0,1 |  | 0,01 | 0,015 | 0,1 | 0,031 | 0,13 (Ca) |
|  | Фазовый состав, объемная доля фаз, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B2 |  |  |  |  | B19’ |  |  |  |  |  |
| TiNi (I) | 35 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |
| TiNi (II) | 66 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
| TiNi (III) | 67 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |
| TiNi (IV) | 67 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |
| TiNi (V) | 84 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |

Из данных таблицы 1 видно, что гидридно-кальциевым методом возможно получать порошок сплава TiNi, удовлетворяющий требования ТУ 1-809-394-84 на литой сплав ТН1 без наличия посторонних фаз Ti2Ni и TiNi3. В дальнейшем все исследования проводили с использованием порошка TiNi (V) (далее по тексту TiNi).

На рисунке 1 показана дифрактограмма порошка сплава TiNi. Как видно из спектра в материале сплава присутствуют только аустенитная B2 и мартенситная B19’ фазы.

Рис. 1 – Дифрактограмма порошка сплава TiNi, полученного гидридно-кальциевым методом

На рисунке 2 показана морфология порошинок сплава TiNi, полученного гидридно-кальциевым методом. В основном это агломераты губчатого строения из отдельных сросшихся частиц, обладающие развитой формой поверхности. Встречаются порошинки, более равновесной формы, близкой к сферической (рисунок 2а). Размеры частиц меняются в пределах от нескольких единиц до нескольких десятков микрометров.

| а | б |
| --- | --- |
| в | Рис. 2 – СЭМ-изображения порошинок интерметаллида TiNi (а, б) (А – структура аустенита; М – структура мартенсита)и изображения в отраженных электронах (в) |

Высокая степень однородности частиц по составу подтверждается и измерениями состава различных порошинок: подавляющее большинство частиц имеет состав вблизи эквиатомного. Средний измеренный по 25 частицам состав оказался 49.8 ± 0.8 ат. % Ti.

Для получения компактных заготовок из порошков интерметаллида TiNi была выбрана схема гидростатического прессования с последующим вакуумным спеканием. В результате проведённых экспериментов были получены компактные заготовки, плотность которых достигала 98 % от теоретической [8–10]. Так же следует отметить, что в результате консолидации происходит рафинирование сплава по содержанию примесей внедрения, таким как кислород, азот и водород (таблица 2), таким образом компактная порошковая заготовка полностью удовлетворяет требованиям ТУ 1-809-394-84 на литой сплав ТН1.

Таблица 2

Изменение содержания примесей внедрения при консолидации порошка TiNi

| Образец | Содержание примесей внедрения, масс. % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | О | N | H |
| исходный порошок TiNi | 0,10 | 0,015 | 0,031 |
| прессование + спекание | 0,09 | 0,012 | 0,0028 |

В [11] отмечено, что термомеханическая обработка (ТМО) способна существенно улучшить комплекс функциональных свойств сплавов на основе TiNi. Компактные порошковые заготовки были подвергнуты двум схемам ТМО: ротационная ковка (температура деформации 600 и 900°С) и экструзия (900°С). На рисунке 3 приведены фотографии структур порошкового сплава TiNi в компактном состоянии и после различных видов ТМО.

|  | а б |
| --- | --- |
|  | в г |
| Рис. 3 – Микроструктура порошкового гидридно-кальциевого TiNi в исходном состоянии после консолидации (прессование + спекание) (а), после деформации ротационной ковкой при 600 (б) и 900°С (в) (вдоль направления деформации) и после экструзии при 900°С (г) (вдоль направления деформации) |  |

После спекания и высокотемпературной деформации (в независимости от схемы деформации) структура характеризуется полиэдрической формой зерен с большим количеством тройных стыков с углом разориентировки около 120°. При понижении температуры деформации до 600°С наблюдается существенное измельчение зерна, что подтверждается результатами количественного металлографического анализа (таблица 3), границы зерен искривленные, однако их форма остается достаточно равноосной.

Таблица 3

Результаты количественного металлографического анализа

| Образец | Средний размер, мкм |
| --- | --- |
| TiNi прессование + спекание | 92±6,6 |
| TiNi ротационная ковка 900°С (вдоль ковки) | 38±4,2 |
| TiNi ротационная ковка 600°С (вдоль ковки) | 4±0,8 |
| TiNi экструзия 900°С (вдоль направления деформации) | 24±4,1 |

Крупнозернистость структуры, равновесная форма зерен и спрямленные границы после высокотемпературной деформации при 900°С соответствуют стадии собирательной рекристаллизации, а мелкозернистая неравновесная структура, сформированная после ротационной ковки при 600°С отвечает скорее стадии первичной рекристаллизации. Полученные результаты соответствуют приведенным в литературе данным [12], согласно которым деформация сплава ТН1 выше 600°С приводит к развитию процессов динамической рекристаллизации, а ниже 600°С – динамической полигонизации.

В таблице 4 приведены результаты рентгеноструктурного анализа. Сплав после спекания и ТМО при 900°С имеет структуру, состоящую из фаз одного состава – аустенит В2 или В2 + R-мартенсит. После ковки при 600°С в структуре сплава обнаруживается фаза Ti2Ni3, появление которой может быть обусловлено старением, вызванным пластической деформацией, как отмечено в случае для литого материала [12].

Таблица 4

Фазовый состав порошкового TiNi на разных технологических стадиях

| Образец | объемная доля фаз, % |  |  |  | Параметр решетки В2 фазы, анг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B2 | B19’ | R | Ti2Ni3 |  |
| исходный порошок TiNi | 84 | 16 | - | - | 3,011 |
| прессование + спекание | 100 | - | - | - | 3,008 |
| ротационная ковка при 600 оС | 87 | - | - | 13 | 3,017 |
| ротационная ковка при 900 оС | 83 | - | 17 | - | 3,011 |
| экструзия при 900 оС | 100 | - | - | - | 3,011 |

Из данных приведенных в таблице 4 видно, что параметр решетки В2 фазы сплава TiNi в различных состояниях мало меняется при высокотемпературной деформации, однако деформация при 600°С приводит к увеличению параметра решётки в аустенитной В2-фазы, по-видимому, вследствие изменения концентрации никеля в В2-фазе при выделении частиц интерметаллида Ti2Ni3 [5, 11].

В целом фазовый состав исходного гидридно-кальциевого порошкового сплава и компактных прутков из него остается стабильным и соответствует области существования соединения TiNi, а различные режимы термодеформационной обработки не приводят к появлению посторонних фаз, за исключением ковки при 600°С, что характерно и для литого материала.

В таблице 5 приведены результаты измерения механических свойств экспериментальных образцов в сопоставлении с требования ТУ 1-809-253-80 на горячекатаные прутки из сплава ТН1.

Таблица 5

Механические свойства порошкового деформированного сплава TiNi

|  | σв, МПа | σ0,2, МПа | δ, % | E, ГПа | Микротвер-дость, HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУ 1-809-253-80 | 539,4 | 294,2 | ≥10 | - | - |
| прессование + спекание | 980 | 480 | 3,56 | 44,59 | 420±16 |
| ротационная ковка при 600°С | 820 | 480 | 17,8 | 68,76 | 295±4 |
| ротационная ковка при 900°С | 1390 | 600 | 14,5 | 52,80 | 398±5 |
| экструзия при 900°С | 1250 | 780 | 13,1 | 67,83 | 330±10 |

Из полученных данных следует, что порошковый гидридно-кальциевый сплав на основе интерметаллида TiNi обладает высокими характеристиками прочности (σв, σ0,2) как в спеченном, так и в деформированном состоянии. Тем не менее, необходимый уровень пластичности (δ>10%) достигается только после деформации. Объясняется это, очевидно, формированием более мелкодисперсной структуры.

В дополнении следует отметить, гидридно-кальциевый метод позволяет синтезировать не только порошок интерметаллида TiNi, но и сплавы на его основе с достаточно низким содержанием примесей. Результаты химического анализа экспериментальных партий порошков сплавов на основе гидридно-кальциевого интерметаллида TiNi, легированны Nb и Hf, приведены в таблице 6.

Таблица 6

Химический состав порошка TiNi

|  | Химический состав, % масс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основные элементы |  |  |  | примеси, не более |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ti | Ni | Nb | Hf | С | Сo | Fe | Si | N | О | H | Σ прочих примесей |
| TiNiNb | основа | 50,7 | 4,0 | - | 0,041 | - | 0,057 | 0,01 | 0,043 | 0,036 | - | 0,1 (Ca) |
| TiNiHf | основа | 43,4 | - | 27,1 | 0,053 |  | 0,064 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | - | 0,1 (Сa) |

На рисунке 4 показаны дифрактограммы сплавов TiNiNb и TiNiHf.

Рис. 4 – Дифрактограммы порошков сплавов TiNiNb и TiNiHf, полученных гидридно-кальциевым методом

Из анализа дифрактограмм видно, что в порошках превалирует мартенситная фаза B19’, при этом в сплаве TiNiNb присутствует 
R-мартенситная фаза, а в TiNiHf – фаза Hf2Ni3Ti.

Заключение

Показана принципиальная возможность получения гидридно-кальциевых порошков интрметаллида NiTi, отличающихся высокой гомогенностью и стабильностью по химическому и фазовому составам.

Порошковый сплав TiNi сохраняет структуру, состоящую из фаз одного состава (В2, R, или В19’) на всех технологических этапах – от исходного гидридно-кальциевого порошка до деформированного прутка.

Термомеханическая обработка при 600 и 900°С обеспечивает комплекс механических свойств (σв, σ0,2, δ) выше требований ТУ 1-809-253–80.

Литература

1. Касимцев А.В., Маркова Г.В., Шуйцев А.В., Свиридова Т.А., Володько С.С. Изменение структуры и свойств порошкового гидридно-кальциевого никелида титана при ротационной ковке // Технологии легких сплавов, 2016. №3. С. 44–52.

2. Коллеров М.Ю., Ильин А.А.. Полькин И.С. Файнброк А.С., Гусев Д.Е., Хачин С.В. Структурные аспекты технологии производства полуфабрикатов из сплавов на основе никелида титана // Металлы, 2007. №5. С. 77–85.

3. Коллеров М.Ю., Александров А.В., Гусев Д.Е., Шаронов А.А. Влияние шихтового материала и метода выплавки на структуру и эффект запоминания формы слитков сплава на основе никелида титана // Технологии легких сплавов, 2012. №2. С. 87–93.

4. Попов Н.Н., Сысоева Т.И., Прокошкин С.Д., Ларькин В.Ф., Ведер-ников И.И. Исследование механических свойств и реактивных напряжений сплавов с памятью формы системы Ti-Ni-Nb // Металлы, 2007, № 4. С. 62–70.

5. Shape Memory Materials / Edited by Otsuka K., Wayman C.M. – Cam-bridge University Press, 1998, 284 p.

6. Касимцев А.В., Левинский Ю.В. Гидридно-кальциевые порошки металлов, интерметалидов, тугоплавких соединений и композиционных материалов. М.: Изд-во МИТХТ. 2012. С. 247

7. Касимцев А.В., Свиридова Т.А. Особенности кристаллического строения интерметаллидов, полученных гидридно-кальциевым методом // Металлы. 2012. №3. С. 93–104.

8. Касимцев А.В., Маркова Г.В., Шуйцев А.В., Левинский Ю.В., Свиридова Т.А., Алпатов А.В. Изменение структуры при консолидации гидридно-кальциевых порошков интерметаллида TiNi // Металлург 2014. № 11. С. 108–114.

9. Маркова Г.В., Касимцев А.В., Шуйцев А.В., Свиридова Т.А. Особенности структурообразования спеченного интерметаллида TiNi // Материаловедение 2015. № 3, С. 31–35

10. Касимцев А.В., Маркова Г.В., Шуйцев А.В., Левинский Ю.В., Свиридова Т.А., Алпатов А.В. Порошковый гидридно-кальциевый интерметаллид TiNi // Известия ВУЗов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2014. № 3. С. 31–37.

11. Сплавы никелида титана с памятью формы. Часть 1 / В.Г. Пушин, С.Д. Прокошкин, Р.З. Валиев и др. - Екатеринбург: УрО РАН, 2006. - 439 с.

12. Коллеров М.Ю., Гусев Д.Е., Шаровой А.В., Александров А.В. Формирование структуры сплава ТН1 при деформации и термической обработке // Титан. 2010. № 3. С. 4–10.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержки гранта РФФИ 17-03-00360 А