УДК 678.4:536.46

Перспективные  кремнийорганические  резины 
пониженной  горючести

Perspective  organosilicone  rubbers  with  the  lowered  combustibility

Наумов И.С., к.т.н. 1;  Петрова А.П. 1, д.т.н.;

Барботько С.Л. 1, к.т.н.; Чайкун А.М. 1, к.т.н.; Елисеев О.А. 1

Naumov Igor Svyatoslavovich, Petrova Aleftina Petrovna,

Barbotko Sergey Lvovich, Chaykun Aleksandr Mikhaylovich,

Eliseev Oleg Aleksandrovich

admin@viam.ru)

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В работе представлены результаты экспериментальных исследований в области разработки термо-морозостойких кремнийорганических резин, обладающих пониженной горючестью, на основе отечественных каучуков, для применения их в уплотнительных узлах технических устройств, в том числе подвергающихся в процессе эксплуатации экстремальным термическим нагрузкам.

Ключевые слова:

кремнийорганическая резина, антипирен, горючесть, гидроксид магния.

Abstract:

In work results of pilot studies in the field of development of the thermo-frost-resistant organosilicone rubbers possessing lowered combustibility, on the basis of domestic rubbers, for their application in seal assemblies of engineering devices, including being exposed while in service to extreme thermal loadings.

Keywords:

organosilicone rubber, flame retardant, combustibility, magnesium hydroxide.

Реферат

Исследованы физико-механические и эксплуатационные характеристики, а также горючесть образцов вулканизатов кремнийорганических резиновых смесей на основе различных каучуков отечественного производства, в том числе с добавлением в них антипирена – тонкодисперсного гидроксида магния. Изучено влияние данного антипирена на свойства образцов кремнийорганических резин – горючесть, морозостойкость, термостойкость, упруго-прочностные характеристики. Исследована возможность создания морозостойких кремнийорганических резин пониженной горючести для использования их в условиях арктического климата.

Введение

Работы проводились в рамках Стратегического направления 15.2 «Наноструктурированные, аморфные материалы и покрытия» [1].

В настоящее время большинство серийно выпускаемых резин являются горючими материалами, за исключением ряда резин на основе галогенсодержащих каучуков [2, 3]. Однако такие резины обладают сравнительно невысокой морозостойкостью (минус 20 – минус 40°С).

Разработка резин уплотнительного назначения, не поддерживающих остаточное горение или тление после воздействии на них открытого пламени, представляется актуальной в силу ужесточения требований пожарной безопасности, предъявляемых к элементам конструкции воздушного судна, в соответствии с Авиационными правилами АП-25, приложение F, часть I (все конструкционные и декоративно-отделочные материалы должны обладать пониженной горючестью – не поддерживать самостоятельного горения и тления). При этом все резины авиационного назначения, используемые для изготовления уплотнительных деталей, наряду с пожарной безопасностью, должны также сохранять на высоком уровне основные эксплуатационные характеристики, такие как упруго-прочностные свойства, атмосферо-, озоно-, термо-, морозостойкость [4, 5].

Резины, предназначенные для эксплуатации в узлах конструкций изделий авиационной и космической техники, должны обеспечивать работоспособность в расширенном температурном интервале – от минус 65 - минус 70°С до 300–350°С [6–9]. Однако не для всех узлов конструкции необходим столь широкий температурный интервал эксплуатации.

Как правило, чем шире диапазон рабочих температур резины, тем выше стоимость изделий из неё, так как полимерной основой таких резин являются каучуки специального назначения, синтез которых требует использования дорогостоящего сырья и высоких трудозатрат на переработку (например, высокомолекулярные кремнийорганические блок-сополимеры лестничного строения).

Поэтому наиболее рациональным решением является использование в узлах, не эксплуатирующихся в максимально широком температурном диапазоне, менее термо-морозостойких, но при этом более дешёвых и технологичных резин.

Целью работы являлась разработка кремнийорганических резин, обладающих пониженной горючестью, на основе трёх разных типов каучуков, для изготовления деталей, предназначенных для эксплуатации в среде воздуха в расширенном интервале температур, а также изучение влияния использованного антипирена на горючесть, физико-механические и эксплуатационные свойства полученных резин.

Размер частиц антипирена влияет на свойства резин, поскольку известно, что с увеличением размеров частиц наполнителей происходит заметное ухудшение физико-механических характеристик резины [10].

Использование антипиренов на основе гидроксидов металлов (алюминия, магния), в отличие от галоген,- фосфор,- азотсодержащих антипиренов, не наносит вреда здоровью человека вследствие отсутствия в их составе летучих токсичных соединений. Их антипирирующее действие основано на отщеплении молекул воды с эндотермическим эффектом при воздействии повышенной температуры и разбавлении образующихся горючих парогазовых продуктов термоокислительной деструкции. Выделяющийся водяной пар дополнительно препятствует доступу кислорода к зоне горения.

При выборе между гидроксидами алюминия и магния в качестве антипирена, было отдано предпочтение гидроксиду магния, поскольку он обладает лучшей термостабильностью (температура разложения 300–320°С против 190–210°С у гидроксида алюминия). Температура разложения антипирена должна быть близка к температуре термодеструкции полимера, и выше температуры его переработки. Так как в процесс изготовления кремнийорганических резин обязательно входит вторая стадия вулканизации ‒ термостатирование при температуре не менее 200°С для отвода летучих веществ, образующихся в ходе первой стадии вулканизации (прессование), то гидроксид алюминия не подходит в качестве антипирена для таких резин.

Основным показателем, характеризующим работоспособность уплотнительных резин при отрицательных температурах, является коэффициент морозостойкости резин по эластическому восстановлению после сжатия (Кв). Термостойкость уплотнительных резин наиболее достоверно можно охарактеризовать при помощи показателя относительной остаточной деформации сжатия (ОДС) [2,11].

Объекты и методы исследований

Основными объектами исследования являются высокомолекулярные кремнийорганические каучуки, используемые в качестве полимерной основы для создания резин пониженной горючести: каучук марки «Термосил-УП», представляющий собой кремнийорганический блок-сополимер лестничного строения, являющийся продуктом гетерофункциональной поликонденсации полифенилсилсесквиоксана (ПФССО) и дихлорполидиорганосилоксана; метилфенилсилоксановый каучук марки СКТФВ-803; метилвинилсилоксановый каучук марки СКТВ.

В работе были использованы серийно выпускаемая резиновая смесь марки ИРП-1338 НТА на основе каучука СКТВ и экспериментальная резиновая смесь повышенной морозостойкости производства ВолгГТУ 
(г. Волгоград) на основе каучука СКТФВ-803.

Вулканизующим агентом для резин на основе каучука «Термосил-УП» выбран дифенилгуанидин (ДФГ). Первую стадию вулканизации проводили в гидравлическом вулканизационном прессе в течение 
30–40 мин, вторую – в термошкафах в течение 2–3 суток, с постепенным подъёмом температуры до заданного значения.

Для вулканизации резин на основе каучуков СКТФВ-803 и СКТВ, как правило, применяются пероксидные вулканизующие системы. Наличие винильных звеньев позволяет проводить вулканизацию малыми количествами пероксидов, не оставляющих активных остатков и обеспечивающих образование более густой и упорядоченной вулканизационной сетки. Первую стадию вулканизации проводили в гидравлическом вулканизационном прессе в течение 20–30 мин, вторую – в термошкафах в течение 6–24 ч.

Каучук марки «Термосил-УП» можно рассматривать как нанокомпозиционный материал, в котором полифенилсилсесквиоксан-полидиметилсилоксановый блок-сополимер наполнен не до конца сконденсированными ПФССО непосредственно в процессе синтеза.

В качестве антипирена использовался тонкодисперсный поверхностно модифицированный гидроксид магния отечественного производства марки «ФРАМИТЕКС 02-97» (средний размер частиц 
~2 мкм).

В работе использованы следующие методы исследования резин.

Условная прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве и сопротивление раздиру резин определялись при помощи разрывной машины Zwick/Roell Z2.5 при скорости растяжения образца 
500 мм/мин в соответствии с ГОСТ 270-75 и ГОСТ 262-73.

Определение твёрдости по Шору А производилось на микротвердомере ТИР 2033 в соответствии с ГОСТ 263-75.

Показатели горючести резин в среде воздуха определялись в камере горючести согласно Авиационному стандарту пожарной безопасности материалов АП-25, прил. F, часть I и ОСТ 1 90094-79.

Определение коэффициента морозостойкости по эластическому восста-новлению резин (Кв) проводилось на специальной установке в соответствии с ГОСТ 13808-79.

Определение относительной остаточной деформации сжатия резин проводилось в соответствии с ГОСТ 9.029-74.

Термогравиметрический анализ резин проводился при помощи синхронного термоанализатора марки Netzsch STA 449 F1 в среде атмосферного воздуха и аргона при скорости нагрева 20°С/мин в соответствии с ГОСТ 29127-91.

Исследования микроструктуры резин проводили методом растровой электронной микроскопии (ГОСТ 21006-75) на срезах. На поверхность образцов наносили токопроводящий слой (слой платины толщиной 10-15 нм) на установке для ионного напыления JFC-1600. Исследование проводили на растровом электронном микроскопе Zeiss EVO MA 10 при ускоряющих напряжениях от 15 до 20 кВ. Были получены изображения микроструктуры резин в режимах вторичных и обратно отраженных электронов.

Экспериментальная часть

На основе каучука марки «Термосил-УП» получена самозатухающая резина, работоспособная в интервале температур от минус 70 до 350°С на воздухе.

Основные свойства резины марки ВР-38М на основе каучука «Термосил-УП» представлены в таблицах 1-3.

Таблица 1

Горючесть и физико-механические свойства образцов резины марки ВР-38М на основе каучука «Термосил-УП»

| Продолжи-тельность остаточного горения и (или) тления, с | Классифи-кация образца по ОСТ 1 90094-79 | Условная прочность при растяжении, МПа | Относитель-ное удлинение при разрыве,% | Относитель-ное остаточное удлинение после разрыва, % | Твёрдость, усл. ед. Шор А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | самозатух. | 5,8 | 220 | 7 | 58 |

Таблица 2

Упруго-прочностные свойства резины марки ВР-38М на основе каучука 
«Термосил-УП» после ускоренного теплового старения

| Условия ускоренного теплового старения | Условная прочность при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | Твёрдость, усл. ед. Шор А |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздух / 300ºС / 168 ч | 5,6 | 160 | 60 |
| Воздух / 300ºС / 336 ч | 5,0 | 90 | 71 |
| Воздух / 350ºС / 24 ч | 5,8 | 110 | 64 |
| Воздух / 350ºС / 48 ч | 5,0 | 60 | 82 |
| Воздух / 350ºС / 72 ч | 4,6 | 30 | 93 |

Таблица 3

Основные эксплуатационные характеристики образцов резины марки ВР-38М 
на основе каучука «Термосил-УП»

| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению (Кв) |  |  | Относительная остаточная деформация сжатия (ОДС) в среде воздуха, % |  |  | Сопротивление раздиру, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| при Т = -60°С | при Т = -65°С | при Т = -70°С | после 200°С, 24 ч | после 250°С, 24 ч | после 300°С, 24 ч |  |
| 0,64 | 0,61 | 0,40 | 32 | 58 | 86 | 17,8 |

Установлено, что резина марки ВР-38М на основе каучука «Термосил-УП» является самозатухающей без добавления антипиренов. Верхний температурный предел эксплуатации резины ВР-38М составляет 350ºС длительно (в течение 2–3 сут.). Нижний температурный предел эксплуатации находится в районе минус 70°С.

Проведен ТГ-анализ образцов резины марки ВР-38М, который показал, что:

– как в среде воздуха, так и в среде аргона, начало разложения резины приходится на температуры 400–420°С;

– в среде аргона процесс деструкции образцов резин протекает более плавно; благодаря этому точка перегиба ТГ-кривой резин в среде аргона имеет более высокие значения температуры.

Дополнительное введение антипиренов в состав каучука «Термосил-УП» не требуется по двум причинам: во-первых, каучук без использования антипиренов позволил создать самозатухающую резину; во-вторых, температуры разложения всех антипиренов, использованных в работе, ниже температуры начала разложения резины марки ВР-38М, в связи с чем они будут неэффективными в составе резины такой термостойкости.

Исследования в области создания резин пониженной горючести на основе силоксановых каучуков СКТВ и СКТФВ-803

Ранее было установлено, что для получения самозатухающей резины (согласно АП-25, Приложение F, часть I; ОСТ 1 90094-79 – время остаточного горения и/или тления не более 15 с в вертикальном положении образца при продолжительности воздействия пламени на резину, равной 12 с) на основе резиновой смеси марки ИРП-1338 НТА, необходимо введение в неё 65 мас. ч. тонкодисперсного поверхностно модифицированного гидроксида магния марки «ФРАМИТЕКС 02-97» [12–15].

На резиносмесительных вальцах в резиновую смесь марки ИРП-1338 НТА и в резиновую смесь на основе каучука СКТФВ-803 вводился антипирен «ФРАМИТЕКС 02-97» в количестве 65 мас. ч. (на 100 мас. ч. каучуковой основы).

В резиновую смесь на основе ИРП-1338 НТА также вводились красители ‒ жаростойкие тонкодисперсные керамические пигменты зелёного, красного и синего цветов производства Дулёвского красочного завода (ДКЗ) ‒ по 10 мас. ч., а также технический углерод марки П-514 (3 мас. ч.).

Следует отметить, что резиновая смесь ИРП-1338 НТА изначально имеет белый цвет за счёт того, что в её рецептуру входят титановые белила пигментные, что затрудняет создание резин тёмных оттенков на основе резиновой смеси ИРП-1338 НТА. Полученные цветные резины имели светлые оттенки зелёного, красного и синего цветов (рис. 1).

Резине на основе ИРП-1338 НТА, модифицированной 65 мас. ч. «ФРАМИТЕКС 02-97» и пигментами, была присвоена марка ВР-42.

Рис. 1 – Стандартные образцы-цилиндры из резины ВР-42 в различном цветовом 
исполнении

Экспериментальная резиновая смесь на основе каучука СКТФВ-803 разработки ВолгГТУ имеет чёрный цвет за счёт того, что содержит в своём составе технический углерод. В силу этого обстоятельства, создание резины других цветов (кроме чёрного) на основе данной резиновой смеси весьма затруднительно, за исключением резин серых оттенков – для этого необходимо добавление титановых белил пигментных.

Из полученных резиновых смесей методом двухстадийной вулканизации были изготовлены стандартные образцы резин и исследованы их физико-механические характеристики, горючесть, а также морозо- и термостойкость [16, 17].

Данные по физико-механическим свойствам резин и их горючести представлены в таблице 4.

Таблица 4

Горючесть и физико-механические свойства резин на основе силоксановых каучуков

| Наименование резины | Продолжи-тельность остаточного горения и (или) тления, с | Классифика-ция образца по ОСТ 1 90094-79 | Условная прочность при растя-жении, МПа | Отн. удлинение при разрыве,% | Отн. остаточное удлинение после разрыва, % | Сопро-тивление раздиру, кН/м | Твёр-дость, усл. ед. Шор А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИРП-1338 НТА (ТУ 38 0051166-2015 с изм. 1) | >60 | сгорающий | 10,6 | 470 | 3 | 28,2 | 59 |
| ВР-42 белая (без пигментов) | 12 | самозату-хающий | 6,9 | 310 | 5 | 20,4 | 69 |
| ВР-42 тёмно-серая (+ 3 мас. ч. тех. углерода П-514) | 0 | трудно-сгорающий | 7,0 | 310 | 5 | 20,7 | 69 |
| ВР-42 чёрная (+ 10 мас. ч. тех. углерода П-514) | 0 | трудно-сгорающий | 6,9 | 310 | 5 | 20,5 | 69 |
| ВР-42 светло-красная (+ 10 мас. ч. красного жаростойкого пигмента) | 11 | самозату-хающий | 6,4 | 270 | 7 | 18,7 | 70 |
| ВР-42 светло-синяя (+ 10 мас. ч. синего жаростойкого пигмента) | 9 | самозату-хающий | 6,5 | 280 | 6 | 19,2 | 71 |
| ВР-42 светло-зелёная (+ 10 мас. ч. зелёного жаростойкого пигмента) | 14 | самозату-хающий | 6,5 | 280 | 7 | 19,1 | 71 |
| Резина на основе СКТФВ-803 из ВолгГТУ (исходная) | >60 | сгорающий | 7,8 | 470 | 5 | 23,8 | 56 |
| Резина на основе СКТФВ-803 из ВолгГТУ + 65 мас. ч. «ФРАМИТЕКС 02-97» | 2 | самозату-хающий | 6,2 | 360 | 10 | 21,1 | 66 |

Данные по коэффициенту морозостойкости по эластическому восстановлению резин (Кв) приведены в таблице 5.

Таблица 5

Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению (Кв) резин на основе силоксановых каучуков

| Наименование резины | Температура испытания, °С | Значение Кв (погрешность измерения ±0,01) |
| --- | --- | --- |
| ИРП-1338 НТА (ТУ 38 0051166-2015 с изм. 1) | минус 50 | 0,64 |
| ВР-42 белая |  | 0,46 |
| ВР-42 тёмно-серая |  | 0,46 |
| ВР-42 чёрная |  | 0,45 |
| ВР-42 светло-красная |  | 0,44 |
| ВР-42 светло-синяя |  | 0,45 |
| ВР-42 светло-зелёная |  | 0,44 |
| ИРП-1338 НТА (ТУ 38 0051166-2015 с изм. 1) | минус 55 | 0,52 |
| ВР-42 белая |  | 0,22 |
| ВР-42 тёмно-серая |  | 0,23 |
| ВР-42 чёрная |  | 0,23 |
| ВР-42 светло-красная |  | 0,21 |
| ВР-42 светло-синяя |  | 0,22 |
| ВР-42 светло-зелёная |  | 0,21 |
| Резина на основе СКТФВ-803 из ВолгГТУ (исходная) | минус 65 | 0,51 |
| Резина из ВолгГТУ + 65 мас. ч. «ФРАМИТЕКС 02-97» |  | 0,46 |
| Резина на основе СКТФВ-803 из ВолгГТУ (исходная) | минус 70 | 0,35 |
| Резина из ВолгГТУ + 65 мас. ч. «ФРАМИТЕКС 02-97» |  | 0,31 |

Анализируя данные, представленные в таблицах 4 и 5, следует отметить, что дополнительное введение в резиновую смесь ВР-42 технического углерода в количестве всего лишь 3 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука заметно снижает её горючесть, делая данную резину трудносгорающим материалом. Поскольку технический углерод П-514 не является антипиреном, то можно предположить, что он, обладая средним размером частиц порядка 50 нм, сыграл здесь роль наномодификатора, изменяющего надмолекулярную структуру или химизм термодеструкции полученной резины таким образом, что она полностью перестаёт поддерживать самостоятельное горение и тление. Дальнейшее увеличение количества технического углерода в резиновой смеси до 10 мас. ч. позволило создать резину ВР-42 насыщенно-чёрного цвета, и при этом практически не оказало влияния на её свойства.

Установлено также, что температурный предел хрупкости (Тпхр) резины ВР-42 тёмно-серого цвета (содержащей в качестве пигмента 3 мас. ч. технического углерода П-514) составил минус 65°С, а Тпхр резины на основе СКТФВ-803, модифицированной антипиреном, находится на уровне ниже минус 70°С.

Необходимо отметить существенно лучшую морозостойкость резины на основе СКТФВ-803 по сравнению с резиной ВР-42. Это объясняется различием в строении каучуков СКТВ и СКТФВ-803. У каучука СКТФВ-803, в отличие от каучука СКТВ, практически отсутствует кристаллизация за счёт наличия в его структуре более объёмных фенильных звеньев, затрудняющих данный процесс [6-8].

Дополнительные исследования морозостойкости показали, что резина ВР-42 сохраняет способность к эластическому восстановлению до минус 56°С – резина, вероятно, кристаллизуется. Однако, несмотря на этот факт, она не охрупчивается вплоть до минус 66°С, сохраняя определённую степень эластичности. Такое поведение при воздействии отрицательных температур встречается, например, у некоторых резин на основе фторкаучуков, и носит название «техническая морозостойкость» [18–20].

На рисунке 2 демонстрируется уровень снижения горючести резины на основе СКТФВ-803 из ВолгГТУ после модифицирования её тонкодисперсным антипиреном – гидроксидом магния марки «ФРАМИТЕКС 02-97» в количестве 65 мас. ч.

(а)                                           (б)

Рис. 2 – Стандартные образцы-пластины резин после испытания на горючесть согласно АП-25, Приложение F, часть I; ОСТ 1 90094-79:

(а) ‒ резина на основе СКТФВ-803 из ВолгГТУ (исходная);

(б) ‒ резина на СКТФВ-803 из ВолгГТУ + 65 мас. ч. «ФРАМИТЕКС 02-97»

Время воздействия пламени горелки на образцы составляло 12 с. Если самостоятельное горение образца не прекращалось в течение 60 с после окончания воздействия пламени, образцы принудительно тушили водой.

Следует отметить, что длина обугливания образцов резин, охарактеризованных по АП-25 как самозатухающие (см. табл. 1), не превышает 
5 мм, а у трудносгорающей резины ВР-42 тёмно-серого и чёрного цвета – 
1 мм. Падение капель при горении отсутствует у всех резин, т.к. они представляют собой поперечно-сшитые эластомеры, не подверженные плавлению при повышенных температурах.

Также были проведены исследования термостойкости резиновой смеси ВР-42 в различном цветовом исполнении, и получены результаты испытаний упруго-прочностных характеристик резины ВР-42, изготовленной из резиновой смеси после хранения в течение 3 и 6 месяцев.

Данные по упруго-прочностным свойствам резины ВР-42 после ускоренного теплового старения на воздухе (ГОСТ 9.024-74) приведены в таблице 6.

Данные по накоплению резиной ВР-42 относительной остаточной деформации после сжатия (ОДС) при воздействии повышенных температур на воздухе (ГОСТ 9.029-74) приведены в таблице 7.

Результаты испытаний упруго-прочностных свойств резины ВР-42, полученной из резиновой смеси после хранения в течение 3 и 6 мес., представлены в таблице 8.

Таблица 6

Упруго-прочностные свойства резины ВР-42 после ускоренного теплового старения при 200°С в течение 24 ч на воздухе

| Наименование резины | Условная прочность при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве,% |
| --- | --- | --- |
| ВР-42 белая | 6,1 | 260 |
| ВР-42 тёмно-серая | 6,2 | 260 |
| ВР-42 чёрная | 6,2 | 260 |
| ВР-42 светло-красная | 5,9 | 250 |
| ВР-42 светло-синяя | 6,1 | 260 |
| ВР-42 светло-зелёная | 6,0 | 250 |

Таблица 7

Относительная остаточная деформация после сжатия  (ОДС) резины ВР-42 после 
воздействия повышенных температур на воздухе

| Наименование резины | Режим испытания (температура / время) | ОДС, % |
| --- | --- | --- |
| ВР-42 белая | 150°С / 24 ч | 21,1 |
| ВР-42 тёмно-серая |  | 23,2 |
| ВР-42 чёрная |  | 24,5 |
| ВР-42 светло-красная |  | 20,6 |
| ВР-42 светло-синяя |  | 20,5 |
| ВР-42 светло-зелёная |  | 20,8 |
| ВР-42 белая | 200°С / 24 ч | 23,9 |
| ВР-42 тёмно-серая |  | 27,0 |
| ВР-42 чёрная |  | 28,6 |
| ВР-42 светло-красная |  | 23,1 |
| ВР-42 светло-синяя |  | 22,9 |
| ВР-42 светло-зелёная |  | 23,7 |

Таблица 8

Упруго-прочностные свойства резины ВР-42, полученной из резиновой смеси ВР-42 после хранения в течение 3 и 6 мес.

| Наименование резины | Срок хранения резиновой смеси | Усл. прочность при растяжении, МПа | Отн. удлинение при разрыве,% |
| --- | --- | --- | --- |
| ВР-42 белая | 3 месяца | 6,8 | 310 |
| ВР-42 тёмно-серая |  | 7,0 | 300 |
| ВР-42 чёрная |  | 6,9 | 300 |
| ВР-42 светло-красная |  | 6,3 | 260 |
| ВР-42 светло-синяя |  | 6,5 | 270 |
| ВР-42 светло-зелёная |  | 6,4 | 280 |
| ВР-42 белая | 6 месяцев | 6,7 | 300 |
| ВР-42 тёмно-серая |  | 6,7 | 300 |
| ВР-42 чёрная |  | 6,7 | 290 |
| ВР-42 светло-красная |  | 6,2 | 260 |
| ВР-42 светло-синяя |  | 6,3 | 260 |
| ВР-42 светло-зелёная |  | 6,2 | 270 |

Из анализа данных, представленных в таблицах 6 и 7 видно, что резина ВР-42 полностью сохраняет работоспособность, в том числе, в качестве уплотнительного материала, после воздействия на неё температуры 200°С в течение 24 на воздухе, поскольку накопление ОДС и падение её упруго-прочностных характеристик носят незначительный характер.

Из сравнительного анализа данных, представленных в таблицах 4 и 8, следует, что образцы резины ВР-42, изготовленные из резиновой смеси после хранения в течение 3 и 6 месяцев, практически не теряют условную прочность и относительное удлинение по сравнению с образцами резины, полученными из резиновой смеси ВР-42, не подвергавшейся хранению.

Также были определены упруго-прочностные свойства резины ВР-42 в тёмно-сером цветовом исполнении (трудносгорающей) после циклического воздействия пониженной и повышенной температур 
(Т=-60°С…+60°С,  по 2 часа, 10 циклов с 15 мин. выдержкой при комнатной температуре между температурами). Установлено, что упруго-прочностные характеристики резины ВР-42 после указанного воздействия практически не изменились: условная прочность при растяжении составила 6,9 МПа, относительное удлинение при разрыве – 310%.

Рис. 3 – Микроструктура резины ВР-42 при увеличении ×1000

Исследование микроструктуры резины ВР-42 показало, что распределение антипирена по объёму резиновой смеси происходит равномерно (рис. 3).

Выводы

1. Разработана самозатухающая резина, работоспособная на воздухе в интервале температур от минус 70 до 350°С, на основе высокомолекулярного кремнийорганического блок-сополимера «Термосил-УП» без дополнительного введения в её состав антипиренов, что связано, вероятнее всего, с лестничным строением его макромолекул и интенсивным образованием кокса при горении, препятствующего дальнейшему распространению пламени.

2. На основе серийно выпускаемой метилвинилсилоксановой резиновой смеси марки ИРП-1338 НТА получена термо-, морозо-, атмосферостойкая резина пониженной горючести марки ВР-42 в различном цветовом исполнении: белая, светло-красная, светло-зелёная, светло-синяя, серая, чёрная. Резина ВР-42 белого цвета и светлых оттенков является самозатухающей, а тёмно-серого и чёрного цвета – трудносгорающей, при сохранении на хорошем уровне физико-механических свойств (условной прочности, относительного удлинения, остаточного удлинения, сопротивления раздиру, твёрдости).

3. Из экспериментальной резиновой смеси на основе каучука СКТФВ-803 разработки ВолгГТУ (г. Волгоград) получена самозатухающая кремнийорганическая резина чёрного цвета при незначительной потере основных физико-механических характеристик. Следует отметить, что по морозостойкости полученная резина существенно превосходит резину марки ВР-42, но имеет при этом более высокую стоимость (~ в 2–3 раза).

Авторы выражают благодарность коллегам из ВолгГТУ (г. Волгоград) за любезно предоставленный образец экспериментальной резиновой смеси на основе каучука СКТФВ-803.

Литература

1. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33

2. Большой справочник резинщика. В 2 ч. М.: ООО «Техинформ». 2012. 1385 с.

3. Шетц М. Силоксановый каучук. СПб.: Химия. 1975. 192 с.

4. Горение, деструкция и стабилизация полимеров /Под ред. Г.Е. Заикова. СПб.: Научные основы и технологии. 2008. 422 с.

5. Горючесть и дымообразующая способность полимерных материалов авиационного назначения /Под ред. Р.Е. Шалина, Б.И. Паншина. М.: ВИАМ. 1986. 104 с.

6. Барботько С.Л., Шуркова Е.Н. О пожарной безопасности материалов, используемых для изготовления внешнего контура самолетов //Пожаровзрывобезопасность. 2011. Т. 20. №10. С. 19–24.

7. Camino G., Lomakin S. // Fire Retardant Materials. Eds., A.R. Horrocksand D. Price, CRC Press, Boca Raton, FL, 2001, USA.

8. Барботько С.Л. Пожаробезопасность авиационных материалов // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 431–439.

9. Барботько С.Л. Пути обеспечения пожарной безопасности авиационных материалов // Российский химический журнал. 2010. Т.LIV. №1. 
С. 121–126.

10. Наумов И.С., Петрова А.П., Чайкун А.М. Резины уплотнительного назначения и снижение их горючести //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2013. №5. С. 28–35.

11. Наумов И.С., Петрова А.П., Барботько С.Л., Елисеев О.А. Резины с пониженной горючестью // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2016. № 4. С.27-33.

12. Наумов И.С., Петрова А.П., Барботько С.Л. Повышение пожарной безопасности резины на основе силоксанового каучука // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2015. № 3. С. 30–35.

13. Наумов И.С., Петрова А.П., Елисеев О.А., Барботько С.Л. Экспериментальные исследования в области создания кремнийорганических резин с пониженной горючестью // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2015. №10. Ст. 09. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 10.10.2016). DOI: 10.18577/2307-6046-2015-0-10-9-9

14. Наумов И.С., Петрова А.П., Барботько С.Л., Чайкун А.М., Ваниев М.А., Демидов Д.В. Цветные и чёрные уплотнительные резины пониженной горючести на основе силоксановых каучуков // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2017. № 5. С. 24–31.

15. Наумов И.С., Чайкун А.М., Елисеев О.А. Российские и международные стандарты на методы испытаний резин, сырых резиновых смесей и высокомолекулярных каучуков //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2014. № 11. С. 4–13.

16. Авиационные правила. Гл. 25. Нормы летной годности самолетов транспортной категории. 3-е изд. М.: ОАО Авиаиздат. 2009. 274 с.

17. ОСТ 1 90094–79. Полимерные материалы. Метод определения горючести декора-тивно-отделочных и конструкционных полимерных материалов.

18. Елисеев О.А., Краснов Л.Л., Зайцева Е.И., Савенкова А.В. Переработка и модифицирование эластомерных материалов во всеклиматических условиях //Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 309–314.

19. Чайкун А.М., Елисеев О.А., Наумов И.С., Венедиктова М.А. Особенности морозостойких резин на основе различных каучуков // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2013. №12. Ст. 04. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 04.10.2016).

20. Чайкун А.М., Наумов И.С., Петрова А.П. О возможности использования резин в  Арктических условиях //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2016. № 5. С. 13–22.