УДК 621.791.042

Новые  присадочные  материалы  для  сварки  высокопрочных алюминий-литиевых  сплавов

New  filler  materials  for  welding  of  high-strength  
aluminum-lithium  alloys

Лукин В.И. 1, д.т.н.; Скупов А.А. 1; Пантелеев М.Д. 1

Lukin Vladimir Ivanovich,  Skupov Alexey Alexeevich, 
Panteleev Mikhail Dmitrievich

weld_lab@viam.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация

В данной работе показано, что применение присадочного материала, легированного РЗМ, повышает стойкость против образования горячих трещин и механические свойства сварных соединений высокопрочных алюминий-литиевых сплавов по сравнению с показателями, полученными для варианта сварки с использованием серийного присадочного материала.

Ключевые слова:

присадочные материалы, сварка, алюминий-литиевые сплавы, редкоземельные металлы, легирование алюминиевых сплавов.

Abstract

In this work, the application of filler material, alloy rare earth elements increase resistance to hot cracking and mechanical properties welds of high-strength aluminum-lithium alloys compared with filler alloy of repetition work was shown.

Keywords:

filler materials, welding, aluminum-lithium alloys, rare-earth metals, modification, alloying of aluminum alloys.

Реферат

Существующие присадочные материалы не обеспечивают получения оптимального сочетания характеристик прочности, пластичности и стойкости против образования горячих трещин сварных соединений высокопрочных алюминий-литиевых сплавов. В данной работе показан характер влияния системы легирования присадочного материала на значения трещиностойкости высокопрочных алюминий-литиевых сплавов, выявлен характер распределения редкоземельных и переходных металлов в сварном шве. Использование новых присадочных материалов повышает механические свойства сварных соединений высокопрочных алюминий-литиевых сплавов по сравнению с показателями, полученными с использованием серийного присадочного материала.

Введение

В настоящее время интерес к использованию редкоземельных металлов (РЗМ) для металлургического производства и создания новых материалов с исключительными свойствами в нашей стране неуклонно растет. Объемы производства и потребления РЗМ в промышленно развитых странах мира уже на протяжении нескольких десятилетий являются показателями экономического развития. Использование РЗМ в металлургии основано на их высоком химическом сродстве к кислороду, сере, азоту и водороду, примесям, которые ухудшают свойства сплавов. При взаимодействии РЗМ с этими элементами происходит очистка расплава за счет образования прочных тугоплавких соединений. Эта группа металлов обладает также модифицирующим действием. Измельчение кристаллов металла достигается при введении незначительных количеств РЗМ [1–3].

Известно, что легирование редкоземельными металлами алюминиевых сплавов приводит к значительному повышению их свойств. Так, все алюминий-литиевые сплавы последнего поколения содержат в своем составе скандий. Учитывая это, целесообразно введение РЗМ в состав присадочных материалов для сварки алюминиевых сплавов. Во ФГУП «ВИАМ» в последние годы разработаны новые алюминий-литиевые сплавы третьего поколения, такие как высокопрочные свариваемые сплавы В-1461 (Al-Cu-Li), содержащий цинк, и В-1469 
(Al-Cu-Li), содержащий серебро. Изготовление крупногабаритных сварных конструкций из высокопрочных алюминий-литиевых сплавов связано с большими сложностями вследствие их склонности к образованию горячих трещин, пористости, а также разупрочнению под воздействием термического цикла сварки плавлением (σв св.с.≤0,6σв осн.мет.) [4–8].

Повысить эксплуатационные характеристики сварных соединений этих сплавов, выполненных сваркой плавлением, возможно за счет применения новых присадочных материалов. Известно, что эффективность действия модификатора по мере увеличения его концентрации исчерпывается при определенном его содержании в сплаве. Дальнейшее увеличение содержания модификатора сверх этого предела нецелесообразно из-за образования грубых выделений интерметаллидов, не участвующих в процессе измельчения зерна. Поэтому необходимо комплексное модифицирование одновременно несколькими модификаторами, образующими соединения, не способные к взаимному объединению и коагуляции. Наиболее перспективным направлением легирования алюминиевых сплавов является введение компонентов из групп переходных, а именно Mn, Zr, Ti, Hf и редкоземельных металлов. Уменьшение склонности к образованию горячих трещин, повышение прочности и пластичности алюминиевого сплава связано с измельчением зерна, полным или частичным подавлением процессов рекристаллизации в сплаве, с непосредственным упрочняющим воздействием частиц дисперсоидов. Снижение склонности к трещинообразованию в этом случае достигается за счет понижения температуры перехода от жидко-твердого состояния к твердо-жидкому, т.е. понижения верхней границы ТИХ и, таким образом, сужению его, а также снижению температуры начала линейной усадки и уменьшению напряжений в шве к моменту завершения кристаллизации [9–17].

Проблема горячих трещин приобрела особенно большую остроту в связи с развитием производства новых высокопрочных сплавов, так как области составов на диаграммах состояния, соответствующие максимальной прочности, часто совпадают с областью составов наиболее горячеломких сплавов. Именно к таким сплавам относятся высокопрочные алюминий-литиевые сплавы В-1461, В-1469, поэтому разработка состава присадочного материала, который сможет улучшить свариваемость перспективных алюминиевых сплавов, является весьма актуальной задачей.

В настоящее время в качестве присадочного материала для сварки высокопрочных алюминий-литиевых сплавов в нашей стране используется сплав системы Al-Cu Св1201, а за рубежом сплав той же системы 2319. Однако, они не обеспечивают получения оптимального сочетания характеристик прочности, пластичности и стойкости против образования горячих трещин сварного соединения. Таким образом, учитывая значительное влияние РЗМ на свойства алюминиевых сплавов, целесообразно введение их в состав присадочных материалов для сварки высокопрочных алюминий-литиевых сплавов системы Al-Cu-Li.

Методы исследования

Методы исследования и геометрические размеры образцов для определения механических характеристик (σв, α, KCU) сварных соединений соответствуют ГОСТ 6996-66. Испытания по определению малоцикловой усталости сварных соединений проводились согласно ГОСТ 25.502-79. Исследования микроструктуры проводилось с помощью сканирующего электронного микроскопа Verios 460, конфокального лазерного сканирующего микроскопа Olimpus Lekst OLS3100 Фрактографический анализ изломов проводился с помощью растрового электронного микроскопа JSM-6490LV фирмы «Jeol».

Экспериментальная часть

При сварке важен процесс формирования шва однородного состава, что обеспечивает высокое качество сварных соединений, требуемые механические свойства, а также минимизацию остаточных напряжений. Для обеспечения соответствия характеристик свариваемого материала и металла шва чаще всего рекомендуется использовать присадочный материал того же состава, что и основной или близкий к нему. Однако, в случае с высокопрочными алюминий-литиевыми сплавами В-1461, В-1469 такой подход не является целесообразным из-за низкой сопротивляемости горячим трещинам. Для этих сплавов следует разрабатывать присадочные материалы на основе системы Al-Cu с добавками эффективных модификаторов. Для исследования были выбраны экспериментальные композиции присадочных материалов на основе системы Al-Cu, легированные: Sc, Ti, Zr, Hf, Ce, Nd, Y, Dy, Ag.

Выбраны технологические параметры процессов плавки и литья экспериментальных составов присадочных материалов на основе системы Al-Cu, легированных РЗМ, обеспечивающие защиту расплава от окисления, дегазацию и снижение вероятности образования крупных интерметаллидных фаз. С использованием выбранных параметров технологических процессов плавки, литья и последующей пластической деформации были изготовлены присадочные материалы 10 выбранных экспериментальных составов.

Горячие трещины являются недопустимым дефектом при сварке плавлением алюминиевых сплавов. Поэтому при исследовании свариваемости какого-либо материала в первую очередь оценивают его стойкость против образования горячих трещин. Исследование влияния составов экспериментальных присадочных материалов на стойкость против образования горячих трещин высокопрочных алюминий-литиевых сплавов В-1461 и В-1469 осуществлялось по методике оценки трещиностойкости МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сварка проводилось с использованием присадочных материалов экспериментальных составов 
(1-10) и серийной присадочной проволоки марки Св1201 (таблица 1).

Для определения влияния системы легирования присадочного материала на значения трещиностойкости, характеризующиеся величиной эффективного интервала кристаллизации и запасом пластичности сплава в этом интервале, проводилось определение значений ликвидуса и солидуса (интервал кристаллизации) изготовленных присадочных материалов с помощью дифференциального термического анализа (ДТА).

Результаты измерений фазовых превращений 10 экспериментальных составов присадочных материалов отражены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты испытаний на стойкость против образования горячих трещин 
сплавов В-1461, В-1469

| Маркировка присадки | Состав присадочных материалов | Vкр, мм/мин |  | Интервал кристаллизации ΔT, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В-1461 | В-1469 |  |
| 1 | Al-4Cu-Mn-Sc-Ti-Zr-Hf-Nd-Ag | 1,8 | 2,7 | 70 |
| 2 | Al-6Cu-Mn-Sc-Ti-Zr-Hf-Nd-Ag | 3,5 | 3,64 | 88 |
| 3 | Al-6Cu-Sc-Ti-Zr-Dy-Ag | 2,34 | 2,48 | 77 |
| 4 | Al-6Cu-Mn-Ti-Zr-Hf-Ce-Ag | 3,42 | 3,1 | 88 |
| 5 | Al-6Cu-Mn-Sc-Hf-Ce-Y | 2,1 | 2,7 | 77 |
| 6 | Al-6Cu-Mn-Sc-Ce-Nd-Dy | 2,55 | 2,87 | 82 |
| 7 | Al-6Cu-Mn-Sc-Hf-Dy-Ag | 2,7 | 2,89 | 85 |
| 8 | Al-10Cu-Mn-Sc-Ti-Zr-Hf-Nd-Ag | 3,64 | 3,9 | 87 |
| 9 | Al-10Cu-Sc-Ce-Nd-Dy | 2,34 | 2,89 | 76 |
| 10 | Al-10Cu-Mn-Hf-Ce-Nd-Dy | 2,1 | 2,55 | 77 |
| Св1201 | Al-6Cu-Mn-Ti-Zr | 2,34 | 2,55 | - |

Из таблицы 2 видно, что наибольшей стойкости против образования горячих трещин (Vкр ≥ 3,5 мм/мин) при сварке высокопрочных алюминий-литиевых сплавов удалось достичь за счет применения присадочных материалов, содержащих 6 и 10 % Cu с добавлением РЗМ (Sc, Nd), Hf и Ag.

Сравнительный анализ результатов ДТА и оценки стойкости против образования горячих трещин позволяет предположить, что при достаточно большом интервале кристаллизации образующиеся в первый момент трещины успевают «залечиваться» еще не закристаллизовавшейся эвтектикой, тем самым повышая стойкость против образования горячих трещин.

С целью установления характера распределения в сварном шве элементов, входящих в состав присадочных материалов, в том числе РЗМ (Sc, Nd, Dy) и Hf, а также подтверждении результатов, полученных ранее был проведен микрорентгеноспектральный анализ (МРСА) сварных соединений высокопрочных алюминий-литиевых сплавов В-1461, В-1469, полученных методом аргонодуговой сварки и исследована их структура на просвечивающем микроскопе. Анализ результатов МРСА показал, что РЗМ и Hf распределяются в шве следующим образом:

- гафний входит в состав интерметаллидных соединений, содержащих алюминий, медь и скандий, размером до 5 мкм (рисунок 1а);

- диспрозий присутствует по границам зерен в составе фазы Al2Cu (рисунок 1а);

- скандий помимо соединений с Hf встречается в твердом растворе меди в алюминии, по границам зерен, а также в интерметаллидах, образованных неодимом (рисунок 1);

- неодим способствует образованию крупных интерметаллидных соединений с алюминием, медью, титаном, скандием и серебром (рисунок 1б).

Таким образом, РЗМ в сварном шве, в основном, присутствуют в виде отдельных интерметаллидных включений типа Al3Sc, образующих дополнительные центры кристаллизации, а также могут находиться в составе основных упрочняющих фаз (S’, θ’), расположенных по границам зерен (рисунок 2а). Структура центральной зоны разделена на участки прослойками фазы на основе Cu. Также в структуре наблюдаются округлые включения, имеющие в своем составе Cu в количестве в два раза меньшем, чем в прослойках и Mg. Оба типа включений содержат небольшое количество Dy. Кроме того, в прослойках присутствует небольшое количество Nd и Sc. Таким образом, распределение РЗМ в литой структуре шва неравномерно и подобно распределению Cu и Mg (рисунок 2б).

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 1 – Микроструктура сварных шва высокопрочных алюминий-литиевых сплавов: а – В-1469 с присадкой Св1221; б – В-1461 с присадкой Св1209 |  |

| δ’ Al3Sc | Al2CuMg(Sc,Dy,Nd) |
| --- | --- |
| а | б |
| Рис. 2 – Структура сварных соединений сплава В-1461 с присадкой Св1221 |  |

Полученные результаты позволили создать новые присадочные материалы, легированные РЗМ, марок Св1209 и Св1221. Проводилась оценка механических характеристик высокопрочных алюминий-литиевых сплавов марок В-1461 и В-1469, изготовленных с новыми присадочными материалами и серийной проволокой Св1201 (таблица 2).

Таблица 2

Механические свойства сварных соединений сплавов В-1461, В-1469

| Марка материала | Марка присадки | σВ св. с., МПа | к=σВ св. с.σВ осн. м. | KCUц.щ., кДж/м2 | α, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-1461 | Св1209 | 418 | 0,76 | 189 | 64 |
|  | Св1221 | 417 | 0,76 | 162 | 48 |
|  | Св1201 | 360 | 0,68 | 150 | 50 |
| В-1469 | Св1209 | 412 | 0,76 | 194 | 97 |
|  | Св1221 | 414 | 0,76 | 168 | 85 |
|  | Св1201 | 370 | 0,67 | 160 | 90 |

Анализ результатов механических испытаний показал, что сварные соединения, выполненные с новыми присадочными материалами, значительно превосходят по всем показателям соединения, полученные с серийной проволокой Св1201. Как видно из сравнения показателей, полученных с использованием присадочного материала Св1209 и серийной Св1201, содержащих примерно равное количество меди, легирование присадочных материалов редкоземельными металлами позволят повысить прочность сварных соединений на 12–13%, ударную вязкость на 22–26%, пластичность на 8–18%, в зависимости от марки свариваемого сплава. Таким образом, можно утверждать, что добавки РЗМ положительно влияют на все механические характеристики сварных соединений.

Анализ результатов испытаний на малоцикловую усталость (МЦУ) показал, что применение присадочных проволок марок Св1209 и Св1221 позволило повысить значения МЦУ сварных соединений по сравнению со сварочными проволоками Св1201 (таблица 3).

Таблица 3

Малоцикловая усталость сварных соединений сплавов В-1461 и В-1469

| Марка материала | Присадка | Напряжение σmaxнетто, МПа | МЦУ, число циклов до разрушения Nразр, цикл |
| --- | --- | --- | --- |
| В-1461 | Св1209 | 157 | более 300000 |
|  |  | 196 | 108420 |
|  | Св1221 | 157 | более 300000 |
|  |  | 196 | 177680 |
|  | Св1201 | 157 | более 300000 |
|  |  | 196 | 78700 |
| В-1469 | Св1209 | 157 | 260950 |
|  |  | 196 | 133080 |
|  | Св1221 | 157 | более 300000 |
|  |  | 196 | 98100 |
|  | Св1201 | 157 | 110030 |
|  |  | 196 | 60300 |

Металлографические исследования показали, что в сварных соединениях отсутствуют дефекты типа пор, окисных включений и трещин, характерные для сварки плавлением высокопрочных алюминий-литиевых сплавов. Максимальный размер зерна характерен для швов, выполненных серийной присадкой Св1201, в которой содержится 6% Сu, Ti и Zr. Величина зерна в швах, выполненных с этой присадкой, составляет 50-90 мкм (рисунок 3а). Введение в состав присадочных материалов РЗМ (Sc, Nd) и Hf приводит к измельчению дендритной структуры шва (рисунки 3б), размер зерна в этом случае составляет от 5 до 25 мкм.

Для исследования влияния термической обработки на структуру и свойства сварных соединений проводилась термическая обработка по двум вариантам: закалка + искусственное старение и искусственное старение. Проводились испытания сварных соединений на кратковременную прочность при растяжении (σв), ударную вязкость образцов с U –образным надрезом, статический изгиб. Результаты испытаний приведены в 
таблице 4.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 3 – Микроструктура шва сварного соединения сплава В-1469, выполненного ААрДЭС: а – центр шва с присадкой Св1201; б – центр шва с присадкой, легированной РЗМ |  |

Таблица 4

Механические свойства сварных соединений сплавов В-1461, В-1469

| Марка сплава | Марка присадки | Вид т/о после сварки | Механические свойства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | σв св.с., МПа | к=σВ св. с.σВ осн. м. | KCU, кДж/м2 | α, град. |
| В-1461 | Св1209 | искусственное старение | 417 | 0,76 | 202 | 69 |
|  |  | закалка + искусственное старение | 533 | 0,97 | 194 | 58 |
|  | Св1221 | искусственное старение | 428 | 0,78 | 159 | 50 |
|  |  | закалка + искусственное старение | 520 | 0,95 | 128 | 48 |
| В-1469 | Св1209 | искусственное старение | 428 | 0,79 | 182 | 71 |
|  |  | закалка + искусственное старение | 496 | 0,91 | 144 | 62 |
|  | Св1221 | искусственное старение | 424 | 0,78 | 159 | 62 |
|  |  | закалка + искусственное старение | 498 | 0,91 | 103 | 55 |

Анализ результатов механических испытаний сварных соединений сплавов В-1461, В-1469, выполненных ААрДЭС с присадочным материалом легированным РЗМ показал, что применение искусственного старения после сварки позволяет повысить прочностные характеристики сварного соединения на 10% в зависимости от состава основного и присадочного материала. Полная термическая обработка (закалка + искусственное старение) обеспечивает повышение прочностных характеристик сварного соединения до уровня прочности основного материала, при незначительном снижении показателей пластичности (α) и ударной вязкости (KCU). Наиболее высокие показатели были получены на сплаве В-1461 с присадочной проволокой марки Св1209, повышение прочности практически до уровня основного материала с практически неизменными другими показателями.

Заключение

Проведено исследование влияния легирования РЗМ присадочного материала для сварки высокопрочных алюминий-литиевых сплавов В-1461, В-1469. Установлена корреляция между стойкостью против образования горячих трещин высокопрочных алюминий-литиевых сплавов в зависимости от химического состава исследуемых присадочных материалов и интервалом кристаллизации, увеличение которого за счет наличия незакристаллизовавшейся эвтектики обеспечивает «залечивание» образующихся трещин на последующем этапе формирования шва.

Таким образом, в работе показано, что легирование присадочного материала РЗМ, позволяет  повысить значения стойкости против образования горячих трещин и механических свойств сварных соединений высокопрочных алюминий-литиевых сплавов В-1461 и В-1469 по сравнению с показателями полученными с серийной присадочной проволокой Св1201 за счет измельчения структуры и образования интерметаллидных соединений, что позволит использовать эти присадочные материалы для изготовления сварных конструкций и, тем самым, повысить эксплуатационную надежность и долговечность конструкций авиакосмической техники.

Литература

- Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Вершков А.В. Редкие металлы и редкоземельные элементы – материалы современных и будущих высоких технологий // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2013. № 2. Ст. 01. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 18.04.2017).

- Лукин В.И., Скупов А.А., Пантелеев М.Д., Иода Е.Н. Влияние добавок скандия на свариваемость алюминиевых сплавов системы Al–Mg. // Сварка и диагностика. 2016. №1. С. 13–15.

- Скупов А.А., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д. Новые присадочные материалы для сварки высокопрочных алюминий-литиевых сплавов. // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2016. №9. Ст.04. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 21.04.2017). DOI: 10.18577/2307-6046-2016-0-9-4-4.

- Каблов Е.Н., Лукин В.И., Жегина И.П., Иода Е.Н., Лоскутов В.М. Особенности и перспективы сварки алюминийлитиевых сплавов //Авиационные материалы и технологии. 2002. №4. С. 3–12.

- Лукин В.И., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д., Скупов А.А. Влияние термической обработки на характеристики сварных соединений высокопрочных алюминий-литиевых сплавов. //Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2015. №4. Ст.06. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 07.05.2017). DOI: 10.18577/2307-6046-2015-0-4-6-6.

- Lukin V. I., Ioda E. N., Skupov A. A., Ovchinnikov V. V. Friction stir welding of V-1461 and V-1469 high strength aluminium–lithium alloys. // Welding International. 2016. Vol. 30, No.7, 552–556.

- Лукин В.И., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д., Скупов А.А. Особенность лазерной сварки высокопрочных алюминий-литиевых сплавов. //Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2016. №10. Ст.07. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 07.05.2017). DOI: 10.18577/2307-6046-2016-0-10-7-7.

- Лукин В.И., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д., Скупов А.А., Фомина М.А., Овчинников В.В., Малов В.В. Влияние шероховатости поверхности швов, выполненных СТП, на усталостные характеристики сварных соединений сплавов В-1461 и В-1469. //Сварочное производство. 2017. №3. С. 18–24.

- В.И. Лукин, А.А. Скупов, М.Д. Пантелеев, Л.П. Горелова Зависимость свариваемости сплавов системы Al-Mg (серии 5ХХХ) от соотношения легирующих элементов (Sc, Zr и Mn). //Сварка и Диагностика. 2015. № 4. С. 9–12.

- Каблов Е.Н., Лукин В.И., Антипов В.В., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д., Скупов А.А. Эффективность применения присадочных материалов при лазерной сварке высокопрочных алюминий-литиевых сплавов. //Сварочное производство. 2016. №10. С. 17–21.

- Лукин В.И., Скупов А.А., Пантелеев М.Д., Иода Е.Н. Влияние добавок скандия на свариваемость алюминиевых сплавов системы Al-Mg. //Сварка и диагностика. 2016. №1. С. 13–15.

- Рябов Д.К., Колобнев Н.И., Иванова А.О. Влияние добавок кобальта и скандия на механические характеристики и коррозионную стойкость профилей из среднепрочного сплава системы Al-Zn-Mg с добавкой меди. // Труды ВИАМ. электрон. науч.-технич. журн. 2016. №6. Ст.01. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 15.05.2017). DOI: 10.18577/2307-6046-2016-0-6-1-1.

- Лукин В.И. Sc — перспективный легирующий элемент для присадочных материалов. // Сварочное производство. 1995. №6. С.13–14.

- Захаров В.В. Особенности кристаллизации алюминиевых сплавов, легированных скандием. //Металловедение и термическая обработка металлов. 2011. №9. С. 12–18.

- Филатов Ю.А., Байдин Н.Г., Доброжинская Р.И., Хамнагдаева Е.А., Овсянников Б.В. Новый термически неупрочняемый свариваемый криогенный сплав 1545К  системы Al-Mg-Sc. //Технология легких сплавов. 2014. №1. С. 32–36.

- Шиганов И.Н., Холопов А.А., Трушников А.В., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д., Скупов А.А. Лазерная сварка высокопрочных алюминий-литиевых сплавов с присадочной проволокой. //Сварочное производство. 2016. №6. С. 44–50.

- Лукин В.И., Скупов А.А., Иода Е.Н. Исследование свариваемости алюминий-литиевого сплава. // Сварочное производство. 2017. №5. 
С. 18–24.