УДК 629.7.023

Влияние  режима  ПЭО  и  состава  электролита  на структуру  и  свойства  защитного  покрытия  на магниевом  сплаве  МЛ5

Influence  of mode  POE  and  electrolit  components  on  structure 
and  properties  protective  film  on  magnesian  alloy  ML5

Козлов И.А.1; Виноградов С.С.1, д.т.н.; Кулюшина Н.В.1 к.т.н.

Kozlov I.A. 1, Vinogradov S.S. 1, Kulyushina N.V. 1

cvba@yandex.ru

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

Магниевые сплавы представляют высокий интерес для авиационной отрасли. На сегодняшний день полностью не решен вопрос коррозионной защиты магниевых сплавов. В работе рассмотрен вопрос использования плазменного электролитического оксидирования (ПЭО) для защиты магниевых сплавов. Проведены исследования влияния формы импульса поляризующего тока на структуру и свойства ПЭО покрытий. Исследована возможность оптимизации силикатного электролита плазменного электролитического оксидирования. На основании полученных данных разработаны рекомендации ПЭО магниевого сплава МЛ5.

Работа выполнена в рамках реализации комплексного научного направления 17.1 «Экологически безопасные, плазменные электролитические покрытия для легких сплавов» («Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года») [1].

Ключевые слова:

микродуговое оксидирование, плазменное электролитическое оксидирование, анодное оксидирование, анодно-оксидные покрытия, магниевые сплавы.

Abstract:

Possibility of protection of magnesium alloys is considered using plasma electrolytic oxidation (PEO). Researches of influence of a form of an impulse of a polarizing current on structure and PEO properties of coverings are conducted. Possibility of optimization of silicate electrolyte of a plasma electrolytic oxidation is investigated. PEO recommendations are developed for a magnesium alloy of ML5.

In article results of works on the complex scientific direction 17.1 " Environmentally safe, plasma electrolytic coatings for light alloys" are provided («The strategic directions of development of materials and technologies for processing them for the period till 2030») [1].

Keywords:

microarc oxidation, plasma electrolytic oxidation, anodic oxidation, anode oxide coatings, magnesium alloys.

Введение

На сегодняшний день для авиационной отрасли большой интерес представляют сплавы с высокими удельными характеристиками, в том числе и магниевые сплавы, обладающие плотностью 1,74 г/см3 [1]. Несмотря на высокие прочностные свойства, магниевые сплавы подвержены коррозионному разрушению, что сильно ограничивает их применение [2, 3]. Таким образом, увеличение стойкости конструкций из новых материалов к воздействию внешних факторов окружающей среды является важной научно-технической задачей [1, 4].

Для защиты от коррозии деталей из магниевых сплавов на сегодняшний день в отечественной и зарубежной промышленности в большинстве случаев применяют химическое оксидирование [5, 6] и в значительно меньшей степени – электрохимическую обработку поверхности [7]. Используемые покрытия обладают низкими защитными свойствами, и в процессе эксплуатации авиационной техники приходится производить многократный ремонт или замену деталей из магниевых сплавов по причине коррозии. Иностранные компании начинают применять более перспективные технологии, такие как плазменное электролитическое оксидирование (ПЭО) [8]. Данный процесс позволяет формировать твердые покрытия с низкой электропроводностью и повышенными защитными свойствами. Для формирования покрытий методом ПЭО используются низкоконцентрированные растворы, не содержащие токсичных соединений [9].

Совершенствование компонентной базы источников тока, программного управления технологическим процессом и исследовательского оборудования открывает новые возможности получения знаний о ПЭО магниевых сплавов. С целью улучшения защитных свойств ПЭО покрытий проводят работы по оптимизации токовых режимов нанесения [10–14], разработке составов электролитов и способов наполнения покрытий [15, 16]. В части разработки составов электролитов наибольший интерес у разработчиков вызывает оптимизация и модифицирование традиционных силикатно-щелочных электролитов.

В данной работе сопоставлены свойства и структура ПЭО покрытия, сформированного на магниевом сплаве МЛ5 при различных длительностях поляризующих импульсов, позволяющих оценить энергетическую эффективность процессов. Одновременно с этим в работе исследованы свойства ПЭО покрытия, формируемые в силикатном и силикатно-фосфатном электролите. На основании полученных результатов рассмотрена рабочая теория формирования покрытия в присутствии соединений фосфора.

Материалы и методы исследования

Исследования проводили на литейном магниевом сплаве МЛ5, химический состав которого приведен в таблице 1. На каждый вариант из рассматриваемых режимов формирования ПЭО покрытия использовали по 5 и более образцов размером 50×50×5 мм.

Таблица 1

Химический состав сплава МЛ5

| Компоненты | Mg | Al | Zn | Mn | Si | Cu | Fe | Ni | Zr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | не более |  |  |  |  |
| Содержание, масс.% | Основа | 7,5-9 | 0,2-0,8 | 0,15-0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,06 | 0,01 | 0,002 |

Плазменное электролитическое оксидирование образцов магниевого сплава проводили в течение 10 мин при подаче напряжения различной формы по двум режимам, параметры которых приведены в таблице 2. Оксидирования вели при одинаковых амплитудных значениях напряжения. Значение соотношения амплитудных значений катодного и анодного тока для исследуемых режимов было одинаковым. Процесс ПЭО вели в электролите содержащем 10 г/л технического жидкого стекла и 5 г/л гидроксида натрия.

Таблица 2

Параметры поляризующего импульса

| Режим | Длительность задаваемых анодного и катодного поляризующих импульсов, с | Частота следования импульсов, Гц | Пауза между импульсами | Форма импульса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 2·10-4 | 50 | Пауза после анодного импульса | «Прямо-угольная» |
| №2 | 2·10-2 |  | Без паузы | «Синусо-идальна» |

Под длительностью импульсов при формировании ПЭО покрытия по режиму №1 и №2 понимали продолжительность поляризации, подаваемой на ванну. Значение длительности импульсов тока определяли по осциллограмме, считая временной отрезок, за который график пересекает ось абсцисс.

Для исследований влияния состава электролитов использовали два типа растворов, в состав которых входили натриевое жидкое стекло, гидроксид натрия и тринатрийфосфат в различных концентрациях (таблица 3). Раствор электролитов готовили путем последовательного растворения компонентов воде с последующей выдержкой в течение 24-х часов.  Процесс ПЭО вели при плотности тока 4 А/дм2, частоте следования импульсов 250 Гц  в течении 12 мин.

Таблица 3

Состав электролитов для плазменного электролитического оксидирования

| Название электролита | Компоненты электролита, г/л. |  |  | Удельная электропроводность при t = 23°С, См/см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Натриевое жидкое стекло | Гидроксид натрия | Тринатрий-фосфат |  |
| Силикатный | 10 | 10 | - | 34,8 |
| Силикатно-фосфатный | 10 | 10 | 5 | 42,6 |

В качестве ванны использовали емкость из нержавеющей стали, оборудованную системой водяного охлаждения, обеспечивающей постоянную температуру водного раствора электролита.

Для формирования покрытия по режиму № 1 использовали микропроцессорную установку производства ООО НПП «ИНСИТЕК» (г. Томск), а для формирования покрытия по режиму № 2 использовали конденсаторную установку производства ФГУП «ВИАМ».

Для оценки энергоэффективности режимов формирования ПЭО покрытия при различных токовых режимах использовали прибор учета электрической энергии «Меркурий 230ART». Прибор подключали к питающему кабелю перед установками. Учитывая, что цена деления прибора 0,1 кВт, показания снимали после обработки 6 образцов, что составляло 1 час работы. Перед каждым замером счетчик обнуляли с помощью специализированого программного обеспечения.

Толщину покрытия на магниевых сплавах измеряли с помощью переносного электронного толщиномера, состоящего из электронного блока серии MiniTest 2100 и датчика N02, основанного на вихревом принципе. Измерения проводили не менее 20 раз на различных участках образца и рассчитывали среднее значение толщины покрытия.

Исследование структуры покрытия проводили на поперечных шлифах образцов с покрытием методом растровой микроскопии на растровом электронном микроскопе JSM-6490LV в режимах вторичных (SEI) и обратно отраженных (BEC или СОМРО) электронов.

Топографию поверхности ПЭО покрытия исследовали методом конфокальной лазерной сканирующей микроскопия (CLSM) с применением оптического профилометра S NEOX Sensofar-Tech.

Электрохимические измерения проводили на универсальном потенциостате-гальваностате SI 1287A, оборудованном анализатором частотного отклика SI 1260 фирмы «Solartron Mobrey Ltd», в трехэлектродной ячейке Flat Cell Kit Model K0235 («Princeton Applied Research», США) при комнатной температуре в 3% растворе NaCl. В качестве противоэлектрода использовали платинированную титановую сетку, в качестве электрода сравнения – хлорсеребряный электрод ЭВЛ-1М-2 (ГОСТ 05.2234-77), заполненный насыщенным раствором KCl. Рабочая площадь образца составляла 1 см2. При проведении импедансных измерений в качестве возмущающего сигнала использовали сигнал синусоидальной формы амплитудой 100 мВ. Частоты изменялись в диапазоне от 10-1 Гц до 105 Гц с логарифмической разверткой 10 точек на декаду. При этом исследуемый объект рассматривается как эквивалентная электрическая схема (ЭЭС), включающая в себя элементы, характеризующие границами раздела металл-покрытие-электролит. Руководствуясь результатами полученных импедансных спектров, установлено, что систему металл-покрытие-электролит  можно адекватно смоделировать эквивалентной электрической схемой (рисунок 1).

Рис. 1 – Эквивалентная электрическая схема, используемая для моделирования экспериментального импедансного спектра

В данной схеме вместо электрической емкости использован элемент постоянного сдвига фазы СРЕ (constant phase element), применяемый, как правило, при описании неидеальных конденсаторов (гетерогенных поверхностных слоев, неоднородных по составу и толщине, характеризующихся сложной морфологией). R1 и R2 – сопротивление внешнего слоя и внутреннего слоя соответственно, R – сопротивление электролита (5 Ом/см). Импеданс CPE описывается формулой:

ZCPE = 1/Yo(j)n,

где j – мнимая единица,  – угловая частота ( = 2f), n и Yo – показатель экспоненты и частотно независимый предэкспоненциальный множитель соответственно.

CPE1 представляет собой геометрическую емкость всего композиционного слоя. Параллельный с CPE1 элемент R1 отвечает за электрическое сопротивление пор ионному току. Элементы параллельного соединения CPE2–R2 предназначены для описания процесса переноса заряда на границе раздела покрытие-электролит.

Все электрохимические измерения проведены не менее трех раз для обеспечения надежности и воспроизводимости эксперимента.

Результаты и обсуждение

Работа была поставлена таким образом, что первым этапом исследований являлось установление влияние формы импульсов поляризующего тока на структуру и защитные свойства ПЭО покрытия в силикатном электролите, а вторым этапом – модификация электролита с цель.

По результатам измерения толщины ПЭО покрытий установлено, что диапазон толщин для ПЭО покрытия при использовании токового режима №2 составил от 19 до 19,4 мкм, а при использовании режима №1 – от 18,6 до 19,6 мкм.

По результатам замеров количества энергии потраченного на обработку 6 образцов установлено, что установка, реализующая процесс по токовому режиму № 1, затратила  1200 Вт, а установка, реализующая процесс по токовому режиму № 2, затратила  1800 Вт. Предположительно это связано с минимизацией затрат энергии на электрохимические процессы, протекающие при плавном повышении напряжения до протекания разряда в анодный полупериод, а также с отсутствием менее эффективных вторичных микроплазменных разрядов.

Исследования поверхности с применением растровой микроскопии (рис. 3) позволили установить, что покрытие, нанесенное по режиму № 1, видны ярко выраженные поры (кратеры горения микроплазменных разрядов) диаметром до 15 мкм, расположенные в отдалении друг от друга на расстоянии более двух их диаметров. На поверхности присутствуют трещины, идущие от кратеров или огибающие их по периметру. Протяженность таких трещин достигает 200 мкм, а их раскрытие не превышает 3 мкм. Помимо этого, присутствуют включения низкой плотности продолговатой формы, имеющие размет до 20 мкм, а также отмечено наличие других более мелких частиц. Данные включения располагаются на от 25 до 30 % площади поверхности образца. Анализ химического состава этих включений показал высокое содержание щелочноземельных металлов, таких как калий, натрий, кальций. Наибольшее содержание силиката обнаружено на поверхности ПЭО покрытия по краям кратеров, свободной от включений. Одновременно с этим стоит отметить, что многие компоненты находятся в аморфном состоянии, что не позволяет получить детальной картины.

| Режим №1 | Режим №2 |
| --- | --- |

Рис. 3 – Морфология поверхности ПЭО покрытия при различных токовых режимах формирования покрытия (увеличение ×1300)

На фотографии поверхности ПЭО покрытия, сформированного по токовому режиму № 2, видно наличие большого количества пор (кратеров) разного диаметра. Как и при использовании режима № 1 в покрытии присутствуют трещины, которые проходят через кратеры малого диаметра, объединяя их. По сравнению с ПЭО покрытием по режиму № 1 практически отсутствует наличие включений низкой плотности. Химический анализ поверхности показал схожесть химического состава поверхности покрытий, сформированных по обоим режимам.

Помимо исследований поверхности ПЭО покрытия методом растровой микроскопии проведен анализ структуры на поперечных срезах образцов (рис. 4).

| Режим №1 | Режим №2 |
| --- | --- |

Рис. 4 – Структура ПЭО покрытия, полученного по различным режимам поляризующего тока

Использование режима № 1 приводит к образованию ПЭО покрытия неравномерного по толщине. Верхняя часть (ближе к поверхности) покрытия менее насыщена дефектами, а ближе к металлу подложке ПЭО покрытие имеет существенно большее количество малых дефектов, пор и каналов, соединяющих их. В объеме покрытия, примерно в середине толщины, располагаются крупные поры сферической формы, соединенные с поверхностью узким каналом. Стоит отметить, что данные поры отделены от металла подложки оксидным слоем толщиной от 7 до 10 мкм, огибающим эти дефекты. Покрытие, сформированное по режиму № 2, обладает участками с минимальным количеством дефектов. Поры малых размеров и каналы, соединяющие их, располагаются не только вблизи металла подложки, но и по всей толщине покрытия. В покрытии также имеются крупные поры, расположенные ближе к поверхности, но их диаметр меньше чем в ПЭО покрытии, сформированном по режиму № 1.

Предположено, что по режиму № 2 постепенное возрастание напряжения обеспечивает самопроизвольное начало пробоя, а продолжительность импульса 5 мс согласно работам [12, 13] обеспечивает поочередное протекание в течение одного поляризующего импульса множества пробоев разряда разрядов без принудительного инициирования. С учетом продолжительности «жизни» микроплазменных разрядов (0,03-0,3 мс) и перезарядки (0,1–1,0 мс) [14] за время одного поляризующего импульса по режиму № 2 (от 5 до 6 мс) может протекать несколько микроплазменных разрядов малой энергии.

В случае использования режима № 1 реализуется принудительное начало искрового пробоя с потенциалом заведомо выше, чем необходимо для самопроизвольного образования искрового пробоя. Этому факту способствует близкая к прямоугольной форма поляризующих импульсов, при ее использовании наложение заданного потенциала происходит мгновенно. Предположено, что за время поляризующего импульса по режиму № 1 (0,2 мс) происходит только один пробой системы большой энергии. Следующая после наложения потенциала пауза позволяет реализовать самопроизвольное затухание микроплазменного разряда.

Таким образом, по режиму № 1 за счет протекания одного разряда с высокой энергией формируется единичная пора большого размера, а по режиму № 2 в анодный полупериод поляризации протекают многократные искровые пробои меньшей энергии, приводящие к образованию множества пор меньшего диаметра. Причем, если по режиму № 1 формируются микроплазменные разряды одинаковой энергии, то по режиму № 2 величина энергии микроплазменных разрядов различна. Поэтому по режиму № 2 помимо пор большого диаметра на поверхности ПЭО покрытия присутствует большое количество пор небольшого диаметра. Необходимо учесть при дальнейших изысканиях, что большой диаметр пор по режиму № 1 при реализации принудительного инициирования пробоя диктует необходимость подбора оптимального значения амплитуды потенциала.

Проведены электрохимические исследования образцов с покрытием методом импедансной спектроскопии. Расчетные параметры элементов ЭЭС для ПЭО покрытия, сформированного на сплаве МЛ5, приведены в таблице 4.

Таблица 4

Расчетные параметры элементов эквивалентной электрической схемы 
для ПЭО покрытия

| Режим | Rэл, Oм·cм-2 | CPE1, |  | R1, Oм·cм-2 | CPE11, |  | R11, Oм·cм-2 | ¦Z¦f = 0,1 Гц, Oм·cм-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yo, См∙см-2·cn | n |  | Yo, См∙см-2·cn | n |  |  |
| №1 | 29 | 3,39 ∙ 10-7 | 0,75 | 24017 | 7,75 ∙ 10-6 | 0,60 | 94078 | 0,89∙105 |
| №2 | 29 | 4,96 ∙ 10-7 | 0,73 | 34307 | 1,19 ∙ 10-5 | 0,72 | 93239 | 0,90∙105 |

Несмотря на различия в структуре ПЭО покрытия результаты импедансной спектроскопии показали, что в целом изоляционные свойства покрытия, сформированного по разным токовым режимам, находятся на одном уровне.

Результаты сравнительных ускоренных коррозионных испытаний полностью коррелируют с данными электрохимических исследований. Осмотр внешнего вида показал, что ПЭО покрытия не имеют изменения цвета, зафиксированы лишь подтеки распыляемого  раствора. На образцах имеются единичные коррозионные поражения диаметром менее 1 мм.

Проведенные исследования показали, что оптимизацией режимов поляризующего тока процесса ПЭО можно добиться существенных улучшений защитных свойств покрытий, формируемых на магниевом сплаве МЛ5. Однако полученные результаты не удовлетворяют заданным требованиям и не позволяют значительно увеличить коррозионную стойкость магниевого сплава. Для достижения высокой защитной способности решено модифицировать электролит фосфатами. С этой целью использовали широко-распространенный и относительно низкий в стоимости тринатрий фосфат (таблица 3).

Осмотр образцов после ПЭО показал, что в случае применения силикатного электролита покрытие имело матовый белый цвет, а при  использовании силикатно-фосфатного электролита - желтоватый оттенок.

Исследование оптической микроскопией топографии поверхности образцов после ПЭО в различных электролитах позволило установить их незначительное отличие друг от друга. Покрытие, сформированное в силикатном электролите, имеет малый диаметр пор (кратеров) на поверхности, а при использовании силикатно-фосфатного электролита поры раскрываются.

| А | Б |
| --- | --- |

Рис. 6 – Топография поверхности образцов сплава МЛ5 с ПЭО покрытиями

(А – силикатный электролит; Б – силикатно-фосфатный электролит)

Предположено, что различие в топографии поверхности образцов, обусловлено отличием толщин оксидных пленок. Образованию крупных участков оплавления оксидной структуры покрытия (кратеров) связано с увеличением энергии микроплазменного разряда, затрачиваемой на пробитие оксидного слоя большей толщины, что характерно в большей степени при использовании силикатно-фосфатного электролита.

По результатам измерения толщины ПЭО покрытий установлено, что диапазон толщин для ПЭО покрытия при использовании силикатного электролита составляет от 27,2 до 36,9 мкм, а при использовании силикатно-фосфатного электролита – от 39,6 до 42,8 мкм. Таким образом, введение в состав электролита тринатрийфосфата существенно увеличивает скорость роста покрытия в среднем на 23-25%. Такое увеличение скорости формирования покрытия может быть связано с несколькими факторами. Увеличение электропроводности электролита (таблица 3) привело к уменьшению потерь электрической энергии в процессе ПЭО и ускорило электрохимические процессы. Помимо этого присутствие фосфатной соли позволило реализовать новые химические и электрохимические процессы, и как следствие увеличился выход продуктов реакций, образующих ПЭО покрытие.

Так предположено, что в процессе ПЭО в силикатно-фосфатном электролите, помимо традиционно протекающих реакций с образованием Mg(OH)2, MgO, Mg2SiO4 [16] возможно образование фосфатных солей (ортофосфата магния, пирофосфата натрия и др.):

4Na3PO4 + 2Н3PO4  900ᵒС 3Na4P2O7 + 3H2O                            (1)

3MgO + Na4P2O7 900ᵒС Mg3(PO4)2 + Na2O                            (2)

При этом Н3PO4 образуется в результате гидролиза тринатрийфосфата.

Na3PO4 + H2O → Na2НPO4+ NaOН                                  (3)

Na2НPO4 + H2O → NaН2PO4+ NaOН                               (4)

NaН2PO4 + H2O → Н3PO4+ NaOН                                 (5)

Построение карт распределения химических элементов по поперечному сечению ПЭО покрытий (рис. 7) позволило установить, какие элементы присутствуют в покрытии и каково их распределение в объеме. Выявлены характерные для ПЭО покрытия черты градиентного распределения элементов. Так максимальная концентрация кремния находится ближе к поверхности покрытия и убывает по мере приближения к подложке. Наличие алюминия в покрытии обусловлено наличием в приповерхностном слое сплава МЛ5 фаз Mg17Al12. Распределение алюминия в ПЭО покрытии неравномерно. Его максимальная объемная концентрация наблюдается около алюминий-содержащих фаз и убывает по мере отдаления от них что, по-видимому, связано с образованием соединений MgAl2O4, Al2O3 и Al2SiO5. Карты по распределению кремния, алюминия и магния аналогичны как для силикатного, так и для силикатно-фосфатного покрытия. Как и ожидалось, следы фосфора обнаружены только в покрытии, полученном в силикатно-фосфатном электролите. Распределение фосфора по объему покрытия равномерно, а его концентрация значительно уступает выше перечисленным элементам.

|  | Химические элементы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Al | Si | P |
| А |  |  |  |  |
| Б |  |  |  |  |

Рис. 7 – Электронная карта распределения элементов в ПЭО покрытии на образцах сплава МЛ5: А – силикатный электролит; Б – силикатно-фосфатный электролит

Проведенные электрохимические исследования образцов с покрытием методом импедансной спектроскопии.  Расчетные параметры элементов ЭЭС для ПЭО покрытия, сформированного на сплаве МЛ5, приведены в таблице 5.

Таблица 5

Расчетные параметры элементов эквивалентной электрической схемы 
для ПЭО-покрытия

| Электролит | Rэл, Oм·cм-2 | CPE1, |  | R1, Oм·cм-2 | CPE11, |  | R11, Oм·cм-2 | ¦Z¦f = 0,1 Гц*, Oм·cм-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yo, См∙см-2·cn | n |  | Yo, См∙см-2·cn | n |  |  |
| Силикатный | 29 | 1,455 ∙ 10-6 | 0,62 | 9587 | 1,633 ∙ 10-5 | 0,79 | 12714 | 0,19∙105 |
| Силикатно-фосфатный | 29 | 3,185 ∙ 10-6 | 0,51 | 14478 | 6,255 ∙ 10-6 | 0,88 | 13528 | 0,25∙105 |

Установлено, что большей изоляционной способностью обладает ПЭО покрытие, полученное в силикатно-фосфатном электролите. Более высокая толщина покрытия, сформированного в силикатно-фосфатном электролите, сказывается и на электрохимических свойствах.

Проведены электрохимические исследования и построены кривые зависимости тока от потенциала (рис. 8). Установлено, что ПЭО обработка позволяет сместить потенциал коррозии магниевого сплава МЛ5 в более положительную область относительно сплава МЛ5 без покрытия. При использовании силикатного электролита наблюдается незначительное смещение потенциала на 0,025В. Значительно большее смещение потенциала системы при использовании силикатно-фосфатного электролита. Разница между потенциалом коррозии сплава МЛ5 и сплава с силикатно-фосфатным ПЭО покрытием составляет 0,172 В.

Рис. 8 – Поляризационные кривые образцов сплава МЛ5 с ПЭО покрытиями

Характер полученных поляризационных кривых говорит о существенном (на 2 порядка) снижении тока коррозии магниевого сплава МЛ5 при нанесении на него ПЭО покрытия и о значительном (в несколько раз) уменьшении коррозионного тока для ПЭО покрытия при использовании силикатно-фосфатного электролита, чем при использовании силикатного электролита. Характер катодных участков поляризационных кривых показывает, что при коррозии ПЭО покрытия, полученного из силикатного электролита, катодный процесс протекает как с кислородной, так и с водородной деполяризацией. В тоже время катодный процесс при коррозии ПЭО покрытия, полученного из силикатно-фосфатного электролита, протекает исключительно с кислородной деполяризацией.

Сдвиг значения потенциала пробоя в менее отрицательную область в случае использования силикатно-фосфатного можно объяснить заполнением пор в ПЭО покрытии гидратированным ортофосфатом магния в присутствии водной среды:

Mg3(PO4)2  → 3Mg2+ + 2PO43-	                                        (7)

3Mg2+ + 2PO43- + 22H2O → Mg3(PO4)2·22H2O                         (8)

Это же явление заполнения пор гидратированным ортофосфатом магния уменьшает площадь контакта магниевого сплава с коррозионной средой и затрудняет доступ коррозионно-активных агентов к поверхности магниевой подложки, тем самым увеличивает сопротивление поверхностного слоя при использовании силикатно-фосфатного электролита на 34 % больше, чем при использовании силикатного электролита (табл. 5).

Наличие в порах ПЭО покрытия, сформированного в силикатно-фосфатном электролите, фосфатов магния, натрия и, возможно, алюминия приводит к повышению щелочности жидкой среды, образующейся при увлажнении покрытия. С повышением рН коррозионной среды облегчается кислородная и затрудняется водородная деполяризация. Это подтверждается вертикальным ходом катодного участка поляризационной кривой в случае фосфорсодержащего ПЭО покрытия (рис. 5), характерного для предельного тока восстановления кислорода.

Выводы

Как при синусоидальном импульсе продолжительностью в 2·10-2 с, так и при наложении прямоугольного импульса продолжительностью в 2·10-4 с, при одинаковой частоте 50 Гц в силикатном электролите на магниевом сплаве МЛ5 формируются ПЭО покрытие с сопоставимым количеством крупных дефектов на единицу поверхности. В тоже время более продолжительный синусоидальный импульс приводит к протеканию многочисленных микроплазменных разрядов малой энергии, что способствует образованию большого количества мелких дефектов.

Поляризация в течение 2·10-4 с является достаточной для возникновения пробоя и поджога газопаровой смеси в близи поверхности магниевого сплава при реализации процесса ПЭО. Одновременно с этим минимизируются вероятность возникновения вторичных и третичных пробоев, приводящих к увеличению количества мелких пор в покрытии.

Замер затрачиваемой электроэнергии на функционирования установок при реализации процесса ПЭО косвенно подтвердил предположение, что, несмотря на более высокую энергию микроплазменных разрядов, режим № 1 является энергетически более выгодным, чем режим № 2.

Введение в состав электролита тринатрийфосфата увеличивает скорость роста покрытия в среднем на 23–25% и на 24% увеличивает изоляционную способность покрытия в 3% растворе NaCl.

Электрохимическое исследование образцов магниевого сплава показало, что нанесение ПЭО покрытия увеличивает коррозионную стойкость системы. Разница в два порядка между током коррозии на образцах с покрытием и сплавом МЛ5 обусловлена локализацией процесса коррозии в порах покрытия. Смещение потенциала пробоя образцов с фосфатсодержащим покрытием в более положительную область обусловлено наличием в порах покрытия фосфатов металлов, затрудняющих доступ коррозионно-активных агентов к поверхности магниевого сплава.

Литература

1. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии. 2015. № 1 (34). С. 3–33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.

2. Леонов А.А., Дуюнова В.А., Ступак Е.В., Трофимов Н.В. Литье магниевых сплавов в разовые формы, полученные новыми методами // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2014. № 12. Ст. 01. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 23.12.2015). DOI: 10.18577/2307-6046-2014-0-12-1-1.

3. Уридия З.П., Мухина И.Ю., Дуюнова В.А., Косарина Е.И. Контроль качества литья из магниевых сплавов и способы восстановления герметичности отливок // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2014. № 12. Ст. 04. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 23.12.2015). DOI: 10.18577/2307-6046-2014-0-12-4-4.

4. Каблов Е.Н. Коррозия или жизнь // Наука и жизнь. 2012. № 11. 
С. 16–21.

5. Каримова С.А., Дуюнова В.А., Козлов И.А. Конверсионное покрытие для жаропрочного литейного магниевого сплава МЛ10 // Литейщик России. 2012. № 2. С. 26–28.

6. Козлова А.А., Кондрашов Э.К. Системы лакокрасочных покрытий для противокоррозионной защиты магниевых сплавов // Авиационные материалы и технологии. 2014. № 2. С. 44–47. DOI: 10.18577/2071-9140-2014-0-2-44-47.

7. Каблов Е.Н. Основные итоги и направления развития материалов для перспективной авиационной техники // 75 лет. Авиационные материалы. Избранные труды «ВИАМ» 1932–2007: юбилейный науч.-технич. сб. М.: ВИАМ, 2007. С. 20–26.

8. Козлов И.А., Каримова С.А. Коррозия магниевых сплавов и современные методы их защиты // Авиационные материалы и технологии. 2014. № 2. С. 15–20. DOI: 10.18577/2071-9140-2014-0-2-15-20.

9. Гнеденков С.В., Сидорова М.В., Синебрюхов С.Л., Антипов В.В., Бузник В.М., Волкова Е.Ф., Сергиенко В.И. Строение и свойства покрытий, полученных методом плазменного электролитического оксидирования на авиационных магниевых сплавах // Авиационные материалы и технологии. 2013. № S2. С. 36–45.

10. A.L. Yerokhin, L.O. Snizhko, N.L. Gurevina, A. Leyland, A. Pilkington, A. Matthews, Discharge characterization in plasma electrolytic oxidation of aluminum, J. Phys. D: Appl. Phys. 36 (2003) 2110–2120.

11. A.L. Yerokhin, T.A. Shatrov, V. Samsonov, P. Shashkov, A. Pilkington, A. Leyland, A. Matthews. Oxide ceramic coatings on aluminum alloys produced by a pulsed bipolar plasma electrolytic oxidation process, Surf. Coat. Technol 199 (2005) 150–157.

12. C.S. Dunleavy, J.A. Curran, T.W. Clyne. Time dependent statistics of plasmadischarge parameters during bulk AC plasma electrolytic oxidation of aluminium, Appl. Surf. Sci. 268 (0) (2013) 397–409.

13. A. Nomine, S.C. Troughton, A.V. Nomine, G. Henrion, T.W. Clyne. High speed video evidence for localised discharge cascades during plasma electrolytic oxidation, Surf. Coat. Technol. 269 (2015) 125–130.

14. S.C. Troughton, A. Nomine, A.V. Nomine, G. Henrion, T.W. Clyne. Synchronised electrical monitoring and high speed video of bubble growth associated with individual discharges during plasma electrolytic oxidation, Appl. Surf. Sci. 359(2015) 405–411.

15. Каримова С.А., Козлов И.А., Волков И.А. Повышение защитных свойств неметаллических неорганических покрытий на магниевых сплавах // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2014. № 9. Ст. 09. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 23.12.2015). DOI: 10.18577/2307-6046-2014-0-9-9-9.

16. Козлов И.А., Дуюнова В.А. Влияние наполнения в растворе натриевого жидкого стекла на электрохимические свойства плазменного электролитического покрытия на сплаве ВМЛ20 // Авиационные материалы и технологии. 2015. № 4 (37). С. 61-66. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-4-61-66.