УДК 543.428.4:669

Оптическая  диагностика  процессов  
в  плазменном  технологическом реакторе  
для  обработки  порошковых  материалов

Шпилев А.И. 1; Назаров Р.Р. 1; Кудимов О.В. 1; Салихов Р.В. 1; 
Нагулин К.Ю. 1, к.ф.-м.н.; Гильмутдинов А.Х. 1, д.ф.-м.н.

shpilevaleksei@yandex.ru, nazarov.ramis@yandex.ru, jahngalt707@gmail.com, salikhov47@gmail.com, knagulin@mail.ru, albert.gilmutdinov@kai.ru

1Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ

Аннотация:

В работе представлены результаты оптической диагностики динамики газопорошковых потоков и плазменного факела в кварцевом реакторе плазмохимической установки для синтеза и модификации порошковых материалов. Рассмотрена конструкция реактора, а также экспериментальная установка для высокоскоростной визуализации потоков порошка и дифракционный полихроматор для регистрации эмиссионных спектров плазменного факела. Спектрометр оснащен оптоволоконной приставкой, позволяющей исследовать с пространственным и временным разрешением температуру плазменного факела. Показано, что в плазменной горелке формируется интенсивный встречный поток возвратного течения, который, встречаясь с потоком порошка из питателя, приводит к формированию вихревых структур в окрестности плазменного сгустка.

Ключевые слова:

технологическая плазма, высокочастотный индукционный разряд, оптическая диагностика, спектральная диагностика

Abstract:

The paper presents the results of optical diagnostics of the gas-power flow dynamics within the plasma chemical reactor for the synthesis and modification of powder materials for additive manufacturing. Design of the reactor, experimental high-speed visualization of powder flow and a diffraction polychromator to register the emission spectra of a plasma torch are described. The spectrometer includes additional fiber optic part that allows to investigate the plasma with spatial and temporal resolution. An intense backflow is formed within the plasma torch, which being collide with the flow of powder from the feeder, and finally leads to the formation of eddy structures in the vicinity of the plasma torch.

Keywords:

technological plasma, high-frequency induction discharge, optical diagnostics, spectral diagnostics.

Введение

Высокочастотные индукционные разряды атмосферного давления, применяются в технологических процессах плазменной сфероидизации, получения композитных частиц, синтеза ультра- и нанодисперсных порошков. Все эти процессы, вместе или по отдельности, являются неотъемлемым этапом подготовки качественного сырья для аддитивных технологий. Проблема исходного сырья для лазерных аддитивных технологий в нашей стране обусловлена отсутствием качественных порошковых материалов сферичной формы отечественного производства и высокой стоимостью зарубежного сырья. Существующие методы пневматического или центробежного распыления позволяют получать порошки сферической формы только из мономатериалов или из заранее приготовленных сплавов. В тоже время градиентные по структуре и химическому составу порошковые материалы таким образом приготовлены быть не могут. Для решения этой проблемы используют плазмохимические установки для сфероидизации предварительно приготовленных порошковых материалов. Результат сфероидизации в значительной степени зависит от параметров процесса, оптимизация которых методом проб и ошибок затруднительна и затратна. Ускорить процесс оптимизации можно путем визуализации газопорошковых потоков в плазмохимическом реакторе и исследования пространственного распределения температуры в плазменном факеле.

Настоящая работа посвящена разработке экспериментальной системы оптического мониторинга с пространственным и временным разрешением для определения и контроля температуры технологической плазмы в процессе обработки порошковых материалов.

Плазменная технологическая установка для синтеза и модификации порошковых материалов

Высокочастотный индукционный разряд атмосферного давления создавался на частоте 5.28 МГц при уровне мощности 20 кВт. Плазмотрон создавал поток высокочастотной низкотемпературной плазмы с ориентировочной температурой 7000 – 8000 °К. Плазмообразующий газ поступал в плазматрон по трем каналам:

1) Завихритель (газ подавался тангенциально, обеспечивает защиту стенки кварцевого реактора от разрушающей высокой температуры, образовывая пограничный слоя газа с низкой температурой)

2) Сырьевое сопло (сначала газ поступал в порошковый питатель, после чего эта газапорошковая смесь инжектировалась непосредственно в область высокочастотного индукционного разряда);

3) Под потолок кварцевого реактора (подаваемый газ создавал область повышенного давления под потолком кварцевого реактора, за счет чего восходящие потоки горячего газа быстрее охлаждаются и в итоге нормализуется направленное движение газопорошковой смеси от головки плазмотрона к опорному кольцу и далее в плазмохимический реактор).

Технические характеристики плазматрона:

Диаметр кварцевого реактора, наружный – 90 мм; длина – 330 мм; толщина стенки – 3 мм;

Технологический режим:

Напряжение анодное – 5-8 кВ; анодный ток – 5-7 А; плазмообразующий газ – аргон, воздух, азот, кислород; расход плазмообразующего газа – 10 л/мин; Расход охлаждающего газа, воздух – 30 л/мин;

Рис. 1 – Плазменная технологическая установка для синтеза и модификации порошковых материалов

Оптическая диагностика процессов протекающих в плазматроне плазмохимической установки

Экспериментальные данные представляют собой длинные серии изображений, полученные с помощью высокоскоростной видеокамеры, которые обрабатывались двумя способами:

- Методом цифровой трассерной визуализации (PIV-метод);

Полученные серии изображений обрабатывались в пакете прикладных программ Matlab R2014a, а именно пакет PIVlab 1.41. Обработка происходила следующим образом:

- На начальном кадре из полученной серии изображений задавалась граница исследуемой области;

- Численно задавался размер математической сетки, так чтобы хотя бы пара частиц порошка (трассеров) попадала в одну ячейку;

- Все эти параметры применялись ко всем последующим кадрам;

- Программно вычислялись мгновенные поля скоростей в плоскости измерения;

- Результаты расчетов сохранялись в виде PIV-изображений и в текстовом формате, в координатах (x, y, u, v);

- Проводился визуальный анализ полученных изображений;

- Текстовые файлы с экспериментальными данными о мгновенном поле скоростей в плоскости измерений интерпретировались программой MatlabR2014a.

- Стандартным кросскорреляционным алгоритмом.

Для более корректного отображения результатов обработки PIV-изображений, полученных в пакете PIVlab 1.41, был написан скрипт для Matlab R2014a. Скрипт выполнял все те же процедуры что и пакет PIVlab 1.41, но необходимость написания скрипта обусловлена тем что, он на входе получал текстовые документы со значениями координат (x,y,u,v), а пакет PIVlab 1.41 получал на входе серии изображений. Таким образом, использование комбинированного метода обработки экспериментальных данных, состоящий из двух последовательных способов, это дало нам возможность построить  изображение усредненного поля скоростей по данным о серии из 3000 штук PIV-изображений и лучше разобраться в динамике газопорошковой смеси в области высокочастотного индукционного разряда. Так как плазмообразующий газ подается в плазматрон по трем каналам,  нам необходимо было проанализировать картину газовых потоков с временным разрешением.

Оптическая диагностика плазменных процессов проводилась в двух сечениях: поперечном и продольном. Оптические схемы и методика оптической диагностики представлены на (рис. 2–3).

а)

б)

Рис. 2 – Оптические схемы: а) поперечного сечения; б) продольного сечения: 1 – высокоскоростная видеокамера HX-4 Memrecam (Nac, США); 2 – нормальный объектив; 3 – нейтральный светофильтр; 4 – плоское зеркало; 5 – изображение плазменного факела

а)		б)

Рис. 3 – Методика оптической диагностики: а) в поперечном сечении; б) в продольном сечении: 1 – высокоскоростная видеокамера HX-4 Memrecam (Nac, США); 2 – нормальный объектив; 3 – нейтральный светофильтр; 4 – плоское зеркало; 5 – изображение плазменного факела

а)	б)

Рис. 4 – Усредненная яркостная картина плазменного факела в поперечном сечении при мощности 20 кВт: а) 3D-изображение; б) плоская картина

На яркостной картине, ярко выраженный провал в центре плазмоида, это объясняется тороидальной формой магнитного поля.

Рис. 5 – Цифровая обработка изображений процесса плазменной сфероидизации в продольном сечении при мощности 20 кВт: а) выборка отснятых кадров; б) подготовка изображений; в) результат трассерной визуализации газодинамики в плазматроне

Анализируя визуализированную картину газодинамики в плазматроне, мы определили не точность его сборки, а именно не соосное положение кварцевой юбки завихрителя, в результате чего у нас образовывался неравномерно распределенный пограничный слой газа низкой температуры. Часть холодного газа создавала паразитные вихревые потоки в одной и той же пространственной области плазмотрона, а также это способствовало нежелательному охлаждению плазмоида.

Рис. 6 – Усредненное поля скоростей: а) усреднение по 1-ой паре изображений; 
б) усреднение по 3000-м изображений

Изучая картину усредненного поля скоростей в плазматроне, мы так же обнаружили и тем самым подтвердили существование паразитного обратного поток газа? На рис. 6 (б) приведен результат горения плазменного факела, когда плазмообразующий газ поступает в плазматрон по двум каналам, а именно через сырьевое сопло (вместе с обрабатываемым сырьем) и тангенциально (через завихритель), третий канал не подключен, и в результате мы наблюдаем сильные конвективное течение горячего газа под головку плазматрона, это паразитное явление и мы нивелировали его прокачкой достаточно количества плазмообразующего газа по третьему каналу.

Спектральная диагностика плазмоида в технологической плазменной установки

Спектры снимались оптико-волоконным спектрометром «PLASUS EC150201MC» (Plasus, Germany). Спектрометр и оптоволокно оптимизированы на диапазон длин волн от 190 до 1000 нм. Перед проведением измерений выполнялась калибровка спектрометра по длине волны и измерялась корректирующая характеристика чувствительности спектрометра во всем диапазоне длин волн. Коррекция длины волны проводилась по ртутной лампе, а коррекция чувствительности по фотометрическому калиброванному источнику HG-1 (ртутно-аргоновый).

Изображение разряда с помощью кварцевой выпуклой линзы проецировалось на плоскость размещения торца оптоволокна. Таким образом, производился исследование зоны, излучение которой регистрировалось спектрометром. При сканировании торца оптоволокна в плоскости изображения и применении абелевых преобразований возможно измерение пространственных спектральных характеристик.

Рис. 7 – Фотография экспериментальной установки: 1 – компьютер; 2 – оптико-волоконный спектрометр (PLASUS, Germany); 3 – спроектированный оптический прибор (оптическая приставка); 4 – спектральные высокочастотные безэлектродные лампы (Perkin Elmer, Germany).

Для полноценной диагностики плазмы необходимо найти пространственно-временные распределения микропараметров (состав плазмы, концентрация частиц каждой компоненты, распределение частиц по потенциальной и кинетическим энергиям), это задача является затруднительной в меру уникальности каждой плазменной установки и в каждом конкретном случае необходим систематический контроль адекватности и однозначности измеренных параметров и их связи между собой.

Сейчас широко применяются пять базовых моделей, охватывающих весь диапазон состояний плазмы от самых неравновесных до полностью равновесных [1].

В настоящей работе была выбрана модель локального термического равновесия (ЛТР) для определения равновесной температуры методом Орнштейна и графическим методом, а интересующие нас методы применимы только в условиях ЛТР.

Задавали следующие параметры:

Исходный химический состав среды; Давление.

Определяли следующие параметры:

Температуру плазмы T.

Выбранная нами модель состояния плазмы и другие сделанные допущения, не вполне адекватны ее реальному состоянию, что дает свой существенный вклад в величину систематической погрешности. В наших расчетах суммарная погрешность ~ 25–30% [1].

а) Спектральная чувствительность спектрометра «PLASUS EC150201MC»

б) Реальная спектральная характеристика аргоновой лампы (Perkin Elmer)

Рис. 8 – Апробация экспериментальной установки спектральной диагностики на спектральной аргоновой высокочастотной безэлектродной лампе (Perkin Elmer, Germany): а) спектральная чувствительность прибора; б) спектральная характеристика измеряемых ламп с учетом спектральной чувствительности прибора, полученной с помощью математического расчета, процессом наложения спектра эталонного источника излучения и математических расчетов Распределения Планка и спектров экспериментальной части

а) Радиальное распределение температуры плазменного сгустка в поперечном сечении, Tметод Отнштейна:~7700°K.

б) Радиальное распределение температуры плазменного сгустка в поперечном сечении, Tграфический метод:~8500°K

Рис. 9 – Определение температуры высокочастотного индукционного разряда в плазменной технологической установке: а) методом Орнштейна; б) Графическим методом

Погрешность измерения температуры: (7700÷8500)±500 °K.

Заключение

Разработана и апробирована на высокочастотных спектральных лампах экспериментальная установка спектральной диагностики низкотемпературной плазмы для определения ее температуры по методу Орнштейна и графическим методом.

Проведенный мониторинг температуры плазменного факела в кварцевом реакторе технологической установки по методу Орнштейна и графическим методом (в координатах Вина) дает базу для оптимизации режимов работы установки и для построения математической модели реактора. Результаты проведенных исследований позволяют нам применить разработанный диагностический комплекс в качестве системы мониторинга и контроля процессов протекающих в реакторах, в частности для контроля температуры газа, в процессе плазменной сфероидизации порошковых материалов.

Высокоскоростная визуализация газопорошкового потока в реакторе убедительно продемонстрировала наличие возвратного течения газа из конденсационной камеры, которое, взаимодействуя с потоком порошка из питателя, вызывает образование вихревой зоны. Регулируя величины расходов газа в плазматроне, можно увеличить время пребывания частиц порошка в горячей зоне реактора, что повысит эффективность процесса сфероидизации.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (госзадание №9.3236.2017/ПЧ) и в рамках госконтракта № 14.Z50.31.0023 по 220 постановлению.

Литература

- Колесников В.Н. Спектроскопическая диагностика плазмы: Учебное пособие. – М.: МИФИ, 2007. – 220 с.

- Колесников В.Н.  Оптические и спектральные методы диагностики плазмы. // Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Вводный том, кн. 2. – М.: Наука, 2000. С. 490–507.

- Колесников В.Н.  Низкотемпературная плазма как объект диагностики.// Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Вводный том, кн. 2. – М.: Наука, 2000. С. 393-411.

- Курнаев В.А.  Макроскопические методы исследования плазмы. // Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Вводный том, кн. 2. – М.: Наука, 2000. С. 442–448.

- Энциклопедия низкотемпературной плазмы (ЭНТП). Справочные приложения, серия Б, том V-1, часть 1: Диагностика низкотемпературной плазмы, часть 2: Справочные материалы./Под ред. В.Н. Колесникова – М.: Янус-К, 2006-2007.

- Собельман И.И. Введение в теорию атомных спектров. – М.: Наука, 1977.