УДК 691.771

Современные алюминиевые сплавы для авиакосмической техники

В.В. Антипов

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский институт авиационных материалов», Государственный научный центр Российской Федерации (ФГУП «ВИАМ»)

1Federal state unitary enterprise «All-Russian scientific research institute of aviation material», State research center of the Russian Federation (FSUE «VIAM»)

Аннотация:

В статье представлены основные направления развития в области перспективных алюминиевых деформируемых сплавов для авиационно-космической техники.

Рассмотрены серийные и сплавы нового поколения с усовершенствованными химическим составом, технологиями изготовления и термомеханической обработки полуфабрикатов.

Ключевые слова: стратегические направления, алюминиевые сплавы, структура, механические свойства, коррозионная стойкость, сварка трением с перемешиванием, крыльевая панель.

Алюминиевые деформируемые сплавы остаются базовыми конструкционными материалами перспективных изделий авиационно-космической техники благодаря низкой плотности, комплексу эксплуатационных характеристик, хорошей технологичности, свариваемости и освоенности в металлургическом производстве. Их состав, структура, режимы изготовления, в т.ч. термомеханической обработки, продолжают постоянно совершенствоваться в соответствии с возрастающими требованиями к конструкции [1-3].

С целью реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки до 2030 г.»,  направления 8.1. «Высокопрочные свариваемые алюминиевые и алюминий-литиевые сплавы пониженной плотности с повышенной вязкостью разрушения» и 10.10. «Энергоэффективные, ресурсосберегающие и аддитивные технологии изготовления деформированных полуфабрикатов и фасонных отливок из магниевых и алюминиевых сплавов» ведутся работы по разработке новых и освоению существующих материалов [4].

Высокопрочные и сверхпрочные  алюминиевые сплавына базе традиционной системы Al–Zn–Mg–Cu являются одними из основных конструкционных материалов современной авиационно-космической техникииз-за их достаточной технологичности при изготовлении и высоких удельных прочностных показателей для повышения весовой эффективности. Проведенные работы совместно с институтом физики металлов УрО РАН позволили разработать атлас тонких структур при старении этих сплавов. На основании полученных данных был разработан сверхпрочный сплав В-1977 с повышенной вязкостью разрушения, рекомендованный в качестве перспективного конструкционного материала для основных силовых элементов (обшивки и стрингеры верха крыла, силовые стойки, балки и др.) изделий авиационной техники (табл. 1). Высокая прочность полуфабрикатов обеспечивается преимущественно нерекристаллизованной (полигонизованной) структурой (благодаря присутствию дисперсоидов ZrAl3) с мелким равноосным субзерном (размером ~2,5–3,5 мкм) и выделениями упрочняющей η'-фазы при старении. Высокая вязкость разрушения обеспечивается небольшой объемной долей интерметаллидных включений, ввиду ограничения содержания примесей (Fe и Si) и уменьшенного содержания Cu и Mg [5].

Таблица 1

Свойства высокопрочных сплавов системы Al–Zn–Mg–Cu

| Сплав | В | 0,2 | , % | K1C, МПам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПа |  |  |  |
| В-1977Т1 | 660–680 | 640–650 | 8,0–10,5 | 30,0–31,5 |
| В96ц-3пчТ12 | ≥615 | ≥595 | ≥8 | ≥25 |

Одним из основных сплавов для деталей внутреннего силового набора современных изделий авиационно-космической техники является высокопрочный сплав 1933. Он освоен в промышленном производстве в виде штамповок и поковок, массивных прессованных полос толщиной до 250 мм, которые широко применяются для деталей новых серийных самолетов Як-130 и SSJ.

Детали внутреннего силового набора (шпангоуты, фитинги, кронштейны, нервюры и др.), как правило, изготавливают из поковок и штамповок. Кованые полуфабрикаты имеют сложную форму, массивные сечения, перепады жесткости, поэтому при их термической обработке возникают значительные закалочные остаточные напряжения, которые при последующей механической обработке приводят к недопустимым поводкам, короблению деталей и увеличению трудоемкости изготовления. Для снижения остаточных напряжений в кованых полуфабрикатах применяют их правку обжатием в свежезакаленном состоянии или уменьшают скорость охлаждения при закалке за счет охлаждения в горячей воде или растворе полимеров.

Однако эти методы снижения остаточных напряжений имеют недостатки. Так, для правки обжатием требуются дополнительная штамповая оснастка, а замедление охлаждения при закалке может привести к снижению служебных характеристик сплава.

В зарубежной практике, наряду с коваными полуфабрикатами, часто для изготовления сложных по форме деталей используют заготовки в виде массивных плит (например, из сплавов 7085, 7040), в которых снижение закалочных напряжений осуществляют хорошо освоенным и эффективным методом правки растяжением со степенью остаточной деформации 1–3%. Применение более совершенной технологии закалки плит с регулируемым спрейерным охлаждением также способствует снижению остаточных закалочных напряжений вплитах, что позволит избежать коробления при последующей механической обработке деталей из плит 6-9.

С этой целью проведена работа по разработке технологии изготовления массивных плит толщиной 100 мм из сплава 1933, предлагаемых для применения в качестве альтернативы поковкам (табл. 2) [10].

Более высокие значения прочностных характеристик и пониженная склонность к межкристаллитной коррозии плит толщиной 100 мм из сплава 1933Т22 наблюдаются в серединных слоях плиты, имеющих преимущественно нерекристаллизованную, текстурованную структуру по сравнению с поверхностными слоями, в которых преобладает рекристаллизованная структура.

Таблица 2

Свойства плит толщиной 100 мм из сплава 1933Т22

| Место вырезки образца | σв МПа | σ0,2 МПа | δ % | KCU, МДж/м2 (ПД) | γ, МСм/м | РСК, балл | МКК, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхность | 525 | 500 | 16,0 | 1,27 | 21,7 | 4 | 0,08 |
| ¼ толщины плиты | 520 | 500 | 16,0 | – | 21,5 | 3 | – |
| Середина | 540 | 510 | 15,0 | 1,52 | 22,0 | 3 | нет |

На базе той же системы в ВИАМ разработан высокопрочный сплав В-1963. Легирование малыми добавками серебра и скандия позволило одновременно повысить прочностные характеристики на 10-20 % и сопротивление усталости в 2 раза по сравнению с серийными отечественными и зарубежными сплавами. В отличие от других высокопрочных сплавов системы Al-Zn-Mg-Cu сплав В-1963 обладает улучшенными характеристиками свариваемости по сравнению с аналогичными сплавами без серебра, а также имеет приемлемый уровень характеристик коррозионной стойкости. Сплав также рекомендован для массивных сильно нагруженных деталей (типа шпангоутов, фитингов, балок и др.) внутреннего  набора  изделий современной авиационно-космической техники. Для него освоены промышленные технологии изготовления поковок, штамповок, прессованных полос и плит (табл. 3-5) [11].

Таблица 3

Механические свойства при растяжении и вязкость разрушения полуфабрикатов

из сплава В-1963

| Полуфабрикат, ТО | Толщина п/ф, мм | Направление вырезки образца | В, МПа | 0,2, МПа | , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поковки, Т2 | До 100 | Д В | 580 550 | 540 520 | 12 5 |
| Штамповки, Т12 | До 100 | Д В | 590 530 | 560 510 | 15 4 |
| Прессованные полосы, Т12 | 40-70 | Д В | 620 600 | 590 570 | 11 4 |
| Катаные плиты, Т2 | 100 | Д В | 580 540 | 550 520 | 9 3,5 |

Таблица 4

Характеристики трещиностойкости и усталости полуфабрикатов из сплава В-1963

| Полуфабрикат, ТО | Направ-ление вырезки образца | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1С, МПам | СРТУ, dl/dN при К=18,8/ 31 МПа·м, мм/кцикл | МЦУ, (Nср) при Кt=2,6, R=0,1 max=157 МПа, кцикл |
| Поковки, Т2 | Д В | 34 22 | 0,98* / 3,3 | 250 |
| Штамповки, Т12 | Д В | 37 26 | 0,6 / 2,3 | 255 |
| Прессованные полосы, Т12 | Д В | 38 - | 0,8 / 2,5 | 260 |
| Катаные плиты, Т2 | Д В | 37 22 | 0,85 / 3,46 | 237 |

- К=21 МПа·м

Таблица 5

Коррозионные свойства полуфабрикатов из сплава В-1963

| Полуфабрикат, ТО | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Склонность к межкристаллитной коррозии, мм | Склонность к расслаивающей коррозии, не более, балл | Склонность к коррозии под напряжением при испытании >90 сут, , МПа, не менее |
| Поковки, Т2 | 0,20 | 1-2 | 120 |
| Штамповки, Т12 | 0,14 | 3 | 120 |
| Прессованные полосы, Т12 | нет | 3 | 120 |
| Катаные плиты, Т2 | 0,10 | 3 | 150 |

На АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» проведено технологическое опробование изготовления деталей из массивных плит толщиной 100-150 мм сплавов 1933 и В-1963 по серийной технологии путем механической обработки, показавшее хорошую обрабатываемость резанием и полное отсутствие коробления и поводок в полученных деталях.

В зарубежных самолетных конструкциях в последнее время все большее распространение получили сплавы системы Al–Mg–Si. При низком или среднем уровне прочности они обладают высокой коррозионной стойкостью, хорошей пластичностью в горячем и холодном состоянии, свариваемостью; легко поддаются холодной гибке, штамповке и глубокой вытяжке, цветному анодированию, эмалированию. В зарубежной промышленности они применяются в автомобилестроении и авиационно-космической технике. В самолетах различных модификаций из сплавов серии 6xxx выполняются сварные панели фюзеляжа, подвесные топливные баки, трубопроводы и другие детали бортовых систем.

В ВИАМ разработан среднепрочный высокотехнологичный коррозионностойкий свариваемый сплав В-1341 системы Al–Mg–Si (типа АВ), дополнительно легированный модифицирующими добавками кальция, который измельчает зерно и снижает склонность к образованию горячих трещин [12]. В виде листов толщиной 0,6–3,0 мм он применен в конструкции российского самолета SukhoiSuperJet 100 (SSJ 100) для изготовления трубопроводов, в т.ч. сварных, и патрубков сложной конфигурации элементовсистемы кондиционирования воздуха; элементов законцовки и лобовика крыла.

С целью расширения применения сплава разработана технология изготовления холоднодеформированных тонкостенных труб диаметром 10–50 мм с толщиной стенки 1,0–1,5 мм для гидравлических систем и систем кондиционирования воздуха взамен сплавов группы АМг.

Структура труб рекристаллизованная, мелкозернистая с равномерно распределенными мелкодисперсными фазовыми выделениями, со средним размером зерна 20-40 мкм.

Трубы обладают высокой пластичностью, что позволяет изготавливать из них элементы конструкции методами холодной деформации, при этом материал не нагартовывается, тогда как при изготовлении деталей из сплавов группы АМг, как правило, необходимо проводить межоперационные отжиги из-за наклепа материала (табл. 6).

Таблица 6

Механические свойства холоднодеформированных тонкостенных труб из сплава В-1341

в сравнении со сплавами группы АМг

| Сплав, ТО | ув, МПа | у0,2, МПа | д, % |
| --- | --- | --- | --- |
| В-1341Т | 280–285 | 150–170 | 20,0–23,0 |
| В-1341Т1 | 355–370 | 310–330 | 13,0–15,5 |
| АМг2М | 155 | 60 | 10 |
| АМг3М | 180 | 70 | 15 |

Перспективной группой являются алюминий-литиевые сплавы, они отличаются пониженной плотностью в сравнении с традиционными алюминиевыми сплавами, при этом обладают повышенной жесткостью и прочностью, хорошей свариваемостью.

К настоящему времени создан целый класс алюминий-литиевых сплавов различного назначения, полный технологический цикл изготовления которых, начиная от плавки и литья и заканчивая термической обработкой деформированных полуфабрикатов, освоен на Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗ) – единственном производителе и поставщике алюминий-литиевых сплавов в России, способном производить до 1000 тонн этих сплавов в год [13].

Высокотехнологичный среднепрочный высокомодульный алюминий-литиевый сплав 1441 системы Al-Сu-Mg-Li обладает высокой технологической пластичностью, что позволяет холодной рулонной прокаткой получать тонкие листы (толщиной до 0,3 мм), высокими ресурсными характеристиками (усталость и трещиностойкость) и рекомендуется как альтернатива сплаву 1163АТ для обшивки фюзеляжа центральной части изделия (листы), стрингерного набора (прессованные профили), а также для элементов внутреннего набора. Применение листов из сплава 1441 в планере самолетов Бе-200 и Бе-103 обеспечило повышение весовой эффективности конструкции на 10 %  [14].

Особый научно-практический интерес представляют сплавы системы 
Al-Cu-Li, которые обладают наилучшим среди алюминий-литиевых сплавов сочетанием прочности и пластичности [15, с. 34].

Новые российские высокопрочные свариваемые сплавы третьего поколения В-1461 и В-1469 разработаны на базе этой системы в качестве альтернативы высокопрочному сплаву В95оч (табл. 7).

Таблица 7

Свойства высокопрочных алюминий-литиевых сплавов

| Сплав | в, МПа | 0,2, МПа | d, г/см3 | в/d | РСК, балл | KIC, МПам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-1461 | 540 | 490 | 2,63 | 20,5 | 3–4 | 40 |
| В-1469 | 580 | 560 | 2,67 | 21,7 | 3–4 | 30 |
| В95пч | 490 | 420 | 2,85 | 17,8 | 5–6 | 30 |

Сплав В-1461 применен в изделиях военной авиационной техники (ПАО «Компания «Сухой») в виде плит, из которых изготовлены детали силового набора (шпангоуты, лонжероны, стенки, нервюры и др.) [16].

Высокопрочный высокомодульный (Е=78 ГПа) сплав В-1469 пониженной плотности (d=2,67 г/см3) – первый в России алюминий-литиевый сплав, легированный серебром. По удельной прочности превосходит существующие алюминиевые деформируемые сплавы и обладает, при этом, высокими характеристиками коррозионной стойкости, трещиностойкости и усталостной долговечности, сваривается всеми основными способами сварки [17].

Перспективно применение алюминий-литиевых сплавов в элементах конструкции, которые работают в условиях знакопеременных нагрузок, при которых характеристики надежности материала определяются условиями зарождения и распространения трещин.

Применение для сплава В-1461 разработанного ступенчатого режима старения, а для сплава В-1469 смягчающего одноступенчатого режима позволило повысить характеристики трещиностойкости листов ( на 30 %) при сохранении высокого уровня прочности. В таблице 8 приведены свойства катаных полуфабрикатов из этих сплавов в сравнении с зарубежными сплавами 2060 и 2199, применяющимися для обшивки фюзеляжа [18, 19].

Таблица 8

Сравнительные свойства листов из сплавов В-1461, 
В-1469, 2199 и 2060

| Сплав | Направление вырезки образца | В, МПа | 0,2, МПа | , % | КСу, МПам В=200 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-1461ТХ | Д П | 530 520 | 460 450 | 9 11 | 77 79 |
| В-1469ТХ | Д П | 510 550 | 490 510 | 10,5 | 74 85/120* |
| 2199Т8Е74 | Д П | 415 430 | 355 345 | 8 6 | 100** |
| 2060Т8Е30 | Д | 480 | 435 | 12 | 128** |

* испытания ФГУП «ЦАГИ» при ширине образца 750 мм;

** ширина образца 400 мм

На сегодняшний день существуют два варианта исполнения металлических крыльевых панелей самолетов – это катаные плиты с механически прикрепленными к ним стрингерами и монолитные прессованные панели из высокопрочных алюминиевых сплавов. При этом наблюдается общемировая тенденция к применению в конструкции крыла монолитных прессованных панелей из алюминий-литиевых сплавов. В СССР впервые длинномерные прессованные панели из сплавов 1161, 1163 и В95 были применены для крыльев самолетов КБ Антонова (Ан-124, Ан-225, Ан-22) [20]. За рубежом применяются как катаные плиты с прикрепленными к ним стрингерами, так и монолитные прессованные панели из высокопрочных сплавов серии 7ххх системы Al-Zn-Mg (7055 – В96ц3; 7475 – В95оч; 7178 и др.) и алюминий-литиевого сплава 2099.

В отечественной практике имеется положительный опыт изготовления совместно с компанией «Airbus» сварной ребристой панели фюзеляжа из среднепрочного сплава 1424 системы Al-Mg-Li с использованием лазерной сварки, которая при испытании выдержала 75 тыс. циклов без разрушения [22].

Основным материалом для верхней панели крыла отечественных самолетов является высокопрочный сплав В95очТ2. Он относится к несвариваемым из-за высокой склонности к образованию горячих трещин. Поэтому, при изготовлении из него конструкции крыльевой панели применяют болтовое и заклепочное соединение.

Как известно, замена механического (болтового и клепаного) соединения на сварное позволяет снизить вес конструкции. Однако изготовление сварных конструкций из высокопрочных алюминий-литиевых сплавов связано с большими сложностями вследствие их склонности к образованию горячих трещин, а также разупрочнению под воздействием термического цикла сварки плавлением. Повысить эксплуатационные характеристики сварных соединений возможно за счет применения новых технологических процессов, таких как различные методы сварки давлением, в которых формирование шва происходит без расплавления металла. Именно таким процессом является сварка трением с перемешиванием (СТП). СТП обеспечивает такие преимущества, как малое тепловложение и, соответственно, меньшее структурно-фазовое изменение в зоне термического влияния (ЗТВ), меньшее разупрочнение термоупрочняемых алюминиевых сплавов, а также малые остаточные напряжения и деформации. Сварка трением с перемешиванием обладает рядом положительных свойств: так как она происходит в твердом состоянии без расплавления, в зоне обработки образуется мелкая рекристаллизованная равномерная структура; небольшая зона термического влияния; отсутствие пористости, горячих трещин [23, 24].

Основываясь на вышесказанном и с целью реализации основополагающего принципа неразрывности материала, технологии и конструкции совместно с ПАО «Туполев» разработана концепция сварной панели верха крыла из сплава В-1469. Для этого были изготовлены промышленные прессованные панели, которые сваривали с использованием СТП, вследствие чего были получены фрагменты крыльевой панели с высоким уровнем механических и коррозионных свойств (табл. 9).

Таблица 9

Свойства прессованных панелей из сплава В-1469Т1

в сравнении со сплавами-аналогами

| Наименование свойств | Уровень свойств, не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В-1469Т1 | В95очТ2 | 2099Т83 |
| В, МПа | 630 | 500 | 560 |
| 0,2, МПа | 600 | 430 | 525 |
| δ, % | 8,4 | 8,0 | 7,0 |
| Е, ГПа | 78 | 71 | 78 |
| В/d, км | 23,6 | 17,5 | 21,3 |
| кр, МПа | 450 | 170 | – |

Проведенные во ФГУП «ЦАГИ» испытания показали, что применение панелей из сплава В-1469Т1 взамен сплава В95очТ2 позволит снизить вес крыла на ~15% за счет повышенной удельной прочности сплава, повысить устойчивость и несущую способность. Прочность сварного соединения при использовании сплава В-1469 составляет 0,7 от прочности основного материала при высоком уровне пластичности [25, 26].

С целью повышения материалоэффективности процессов изготовления деталей изделий авиационной техники в ВИАМ также проводятся работы по разработке технологий изготовления высокоточных штамповок из сплава В-1469 методами изотермической деформации, позволяющие по сравнению с традиционными технологиями получения поковок и штамповок повысить КИМ в 2-3 раза и снизить трудоемкость при последующей механической обработке сложноконтурных деталей [27].

Современные требования к материалам становятся все более жесткими. Несмотря на все преимущества разработанных алюминий-литиевых сплавов стоит задача повышения характеристик трещиностойкости при сохранении высокого уровня прочности и коррозионной стойкости. В связи с этим актуальны начатые в ВИАМ работы по разработке новых высокопрочного и высокоресурсного свариваемых сплавов системы Al-Cu–Liс повышенными характеристиками трещиностойкости.

Сочетание высоких характеристик прочности и вязкости разрушения в этих сплавах обеспечивается за счет содержания минимального количества примесей, введения небольшого количества редкоземельных элементов-модификаторов, добавки серебра, пониженного содержания лития, разработки усовершенствованной технологии изготовления полуфабрикатов, в т.ч. режима термической обработки, выбранного на основе построенных диаграмм фазовых превращений при старении.

Совместно с ОАО «КУМЗ» разработаны опытно-промышленные технологии изготовления катаных, прессованных и кованых полуфабрикатов из новых высокопрочного В-1480 и высокоресурсного В-1481 сплавов. Применение полуфабрикатов для силового набора и обшивки фюзеляжа позволит снизить вес изделий за счет повышенной удельной прочности на 15–20%, при сохранении высокого уровня трещиностойкости и усталостной долговечности по сравнению с серийными сплавами-аналогами В95очТ2 и 1163Т (табл. 10).

Таблица 10

Свойства полуфабрикатов из сплавов В-1480 и В-1481

| Сплав | d, г/см3 | Е, ГПа | В | 0,2 | σВ/d | K1C/Ксу (B=400 мм), МПа√м | КР, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МПа |  |  |  |  |
| В-1480 | 2,69 | 78 | 600 | 570 | 22,3 | 40/– | 250 |
| В-1481 | 2,68 | 77 | 490 | 440 | 18,2 | –/125 | 300 |

Перспективными легирующими элементами для алюминиевых сплавов являются редкоземельные металлы. Их малые добавки позволяют существенно трансформировать структуру деформированных полуфабрикатов, обеспечивая тем самым повышенные характеристики прочности и вязкости разрушения. Самым эффективным модификатором для алюминиевых сплавов является скандий. За счет формирования фазы типа Al3Sc, обладающей достаточно высоким несоответствием параметров решетки с матрицей образующиеся фазы эффективно блокируют движение дислокаций. Разработан свариваемый термически неупрочняемый сплав В-1579 на основе системы Al–Mg–Sc, прочностные характеристики которого до 2 раз выше, а уровень коррозионной стойкости и технологичности при сварке соответствуют сплаву-аналогу АМг6.

На ближайшую перспективу развития алюминиевых деформируемых сплавов планируется проведение исследований по изготовлению на базе этих сплавов прототипов конструктивно-подобных элементов с применением сварки для реализации концепции легких сварных конструкций авиационной техники.

В отечественном самолетостроении основным материалом для обшивки фюзеляжа являются листы из сплава 1163АТВ типа «дуралюмин» на основе традиционной системы Al–Cu–Mg, а за рубежом – из сплава 2524Т351. Однако, в связи с постоянно возрастающими требованиями к ресурсу, весовой эффективности и надежности этого критического элемента планера самолета, необходимо повышение уровня служебных характеристик, в том числе показателей вязкости разрушения (КСУ) и усталостной долговечности (МЦУ). В результате был разработан сплав марки В-1167 с повышенными на 10-15 % характеристиками усталости, пластичности и трещиностойкости по сравнению со сплавом 1163.

Для уменьшения количества стыков по окружности фюзеляжа требуются листы больших габаритов (шириной до 2500 мм), чем серийно выпускаемые (шириной не более 2000 мм). На сегодняшний день на современном прокатном комплексе 
ОАО «КУМЗ» осваивается технология изготовления широких (до 3,2 м) обшивочных листов из перспективных алюминиевых и алюминий-литиевых сплавов [13].

Аддитивные технологии на сегодняшний день являются одними из самых перспективных способов получения деталей и заготовок из различных конструкционных материалов. Их внедрение в технологический процесс позволяет не только сократить затраты, связанные с низким коэффициентом использования материала при традиционном металлургическом переделе, но и существенно повысить выход годного при изготовлении сложноконтурных элементов [1, 28]. Исследования материала, синтезированного из сплава АК9ч показывают, что по уровню механических характеристик  он не уступает материалу, полученному литьем и последующей упрочняющей термической обработкой [29], что позволяет рассматривать данные технологии в качестве потенциальной замены технологий литья для ряда элементов. Мировые исследования показали принципиальную возможность изготовления различных деталей из металлических порошков различных сплавов [30-33], кроме того некоторые двигателестроительные корпорации применяют в двигателях детали, полученных с использованием технологий 3D печати.

Для ряда агрегатов требуется применение сложных разнотолщинных отливок из алюминиевых сплавов, которые затруднительно получить традиционными способами литья [34, 35]. На сегодняшний день производителями оборудования для селективного лазерного синтеза (СЛС) технологий предлагается ряд композиций алюминиевых сплавов на базе традиционных систем легирования. Большой популярностью пользуются порошки марки AlSi10Mg, представляющие собой классический силумин с малой добавкой магния [32, 36, 37]. Имеющиеся технологии позволяют получать алюминиевые порошки для аддитивных технологий различными способами, при этом от качества исходных компонентов во многом зависят окончательные свойства деталей. Большинство алюминиевых сплавов являются термически упрочняемыми, то есть для достижения определенного комплекса служебных характеристик необходимо проведение операции упрочняющей термической обработки, в процессе которой формируются ультрадисперсные частицы упрочняющих фаз. Отличительной особенностью технологии СЛС являются повышенные скорости охлаждения в сравнении с традиционным металлургическим переделом, что позволяет формировать неравновесную структуру, поэтому, для понимания процессов фазовых превращений в синтезированном материале, важно изучение эволюции структуры в ходе термической обработки.

ВИАМ, являясь прогрессивным научно-исследовательским центром, готовым решать любые задачи, предъявляемые к конструкции современных изделий, идет в ногу со временем и уделяет большое внимание аддитивным технологиям применительно к авиационно-космическому материаловедению.  В настоящее время в ВИАМ ведутся работы, направленные на разработку нового алюминиевого сплава на основе системы Al-Mg-(Si) для получения металлопорошковых композиций, применяющихся для получения деталей с использованием селективного лазерного синтеза. Определены оптимальные режимы газовой атомизации, позволяющие получать порошок с высокой чистотой по газовым примесям (водород, кислород) и пригодный для применения в аддитивных технологиях. Применение металлопорошковой композиции из нового сплава при изготовлении элементов конструкции с использованием аддитивных технологий позволит повысить технологичность производства и коэффициент использования металла на 10-15% за счет уменьшенных припусков и сокращения брака [38].

Литература

- Каблов Е.Н. России нужны материалы нового поколения // Редкие земли. 2014. №3. С. 8–13.

- Каблов Е.Н. Материалы и химические технологии для авиационной техники // Вестник Российской академии наук. 2012. Т. 82. №6. С. 5–20.

- Антипов В.В. Стратегия развития титановых, магниевых, бериллиевых и алюминиевых сплавов // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 157–167.

- Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.

- Сенаторова О.Г., Антипов В.В., Бронз А.В., Сомов А.В. Серебренникова Н.Ю. Высокопрочные и сверхпрочные сплавы традиционной системы Al–Zn–Mg–Cu, их роль в технике и возможности развития // Технология легких сплавов. 2016. №2. С. 43–49.

- Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. М.: Изд-во иностр. лит., 1962. 238 с.

- Антипов В.В., Сенаторова О.Г. Ткаченко Е.А. Высокопрочные алюминиевые сплавы // Цветные металлы. 2013. №9. С. 63–65.

- DaokuiXu, Paul A. Rometsch, Hua Chen et al. Effect of solution treatment on microstructure and mechanical properties of thick plate aluminum alloy 7150 // Ibid. Р. 1101–1106.

- Li Jun-peng et al. Microstructure evolution of 7050 aluminum alloy during hot deformation // Trans. Nonferrous Met. Soc. China. 2010. Vol. 20. P. 189−194.

- Селиванов А.А., Вахромов Р.О., Сетюков О.А., Попова О.И. Структура и свойства катаных плит из высокопрочного алюминиевого сплава 1933 // Металловедение и термическая обработка металлов. 2016. №6. C. 41–45.

- Селиванов А.А., Ткаченко Е.А., Попова О.И., Бабанов В.В. Высокопрочный алюминиевый деформируемый свариваемый сплав В-1963 для деталей силового набора изделий современной авиационной техники // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2017. №2. Ст. 01. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 06.03.2017).DOI: 10.18577/2307-6046-2017-0-2-1-1.

- Клочков Г.Г., Клочкова Ю.Ю., Романенко В.А., Бурляева И.П. Влияние температуры деформации на структуру и свойства прессованных профилей сплава В-1341 системы Al–Mg–Si // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2016. №9. Ст. 01. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 06.03.2017). DOI: 10.18577/2307-6046-2016-0-9-1-1.

- Скорняков В.И., Антипов В.В. Инновационный характер сотрудничества ОАО «КУМЗ» и ФГУП «ВИАМ» // Авиационные материалы и технологии. 2012. №2. С. 11–13.

- Антипов В.В. Технологичный алюминий-литиевый сплав 1441 и слоистые гибридные композиты на его основе //Металлург. 2012. №5. С. 36–39.

- Prasad N.E., Gokhale A., Wanhill R.J.H. Aluminium-lithium alloys: processing, properties, and applications. 2013. 608 p.

- Оглодков М.С., Хохлатова Л.Б., Колобнев Н.И., Филатов А.А., Попова Ю.А. Перспектива применения плит из высокопрочного сплава В-1461 пониженной плотности в самолетных конструкциях // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2014. №2. С. 16–22.

- Клочков Г.Г., Грушко О.Е., Клочкова Ю.Ю., Романенко В.А. Промышленное освоение высокопрочного сплава В-1469 системы Al–Cu–Li–Mg // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2014. №7. Ст. 01. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 06.03.2017).DOI: 10.18577/2307-6046-2014-0-7-1-1.

- Колобнев Н.И., Хохлатова Л.Б., Оглодков М.С., Клочкова Ю.Ю. Высокопрочные сплавы системы Al-Cu-Li с повышенной вязкостью разрушения для самолетных конструкций // Цветные металлы. 2013. № 9. С. 66-71.

- Шамрай В.Ф., Клочкова Ю.Ю., Лазарев Э.М., Гордеев А.С., Клочков Г.Г., Сиротинкин В.П. Структура листов сплава В-1469 с повышенными характеристиками вязкости разрушения // Металлы. 2015. №1. С. 76-82.

- Фридляндер И.Н. Алюминиевые сплавы в летательных аппаратах в периоды 1970-2000 и 2001-2015 гг. //Технология легких сплавов. 2002. №4. С. 12-17.

- Bois-Brochu A., TchitemboGoma F.A., Blais C. and others. Al-Li alloy 2099-T83 extrusions: static mechanical properties, microstructure and texture // Advanced Materials Research. 2012. Vol. 409. pp 29-34.

- ХохлатоваЛ.Б., ЛукинВ.И., КолобневН.И., Иода Е.Н. и др. Перспективный алюминиево-литиевый сплав 1424 для сварных конструкций изделий авиакосмической техники // Сварочное производство. 2009. №3. С. 7–10.

- Каблов Е.Н., Лукин В.И., Оспенникова О.Г. Сварка и пайка в авиакосмической промышленности // Сварка и безопасность: матер. Всеросс. науч.-практич. конф., 2012. С. 21–30.

- Лукин В.И., Иода Е.Н., Пантелеев М.Д., Скупов А.А. Влияние термической обработки на характеристики сварных соединений высокопрочных алюминийлитиевых сплавов // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2015. №4. Ст.06. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 06.03.2017).DOI: 10.18577/2307-6046-2015-0-4-6-6.

- Романенко В.А., Клочкова Ю.Ю., Клочков Г.Г., Бурляева И.П. Прессованная панель из алюминий-литиевого сплава В-1469 // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2016. №8. Ст. 01. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 06.03.2017).DOI: 10.18577/2307-6046-2016-0-8-1-1.

- Каблов Е.Н., Антипов В.В., Клочкова Ю.Ю. Алюминий-литиевые сплавы нового поколения и слоистые алюмостеклопластики на их основе // Цветные металлы. 2016. №8. С. 86–91.

- Антипов В.В., Клочкова Ю.Ю. Перспективные свариваемые алюминий-литиевые сплавы третьего поколения /В сб. докладов II международной научно-технической конференции «Материалы и технологии нового поколения для перспективных изделий авиационной и космической техники». М.: ВИАМ. 2015. С. 2.

- Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Вершков А.В. Редкие металлы и редкоземельные элементы – материалы современных и высоких технологий будущего //Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2013. №2. Ст. 01. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 21.03.2017).

- Евгенов А.Г., Рогалев А.М., Неруш С.В., Мазалов И.С. Исследование свойств сплава ЭП648, полученного методом селективного лазерного сплавления металлических порошков //Труды ВИАМ. 2015. №2. Ст. 02. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 21.03.2017). DOI:10.18557/2307-6046-2015-0-2-2-2.

- Thijs L., Kempen K., KruthJ.-P. Humbeeck J. Van. Fine-structured aluminium products with controllable texture by selective laser melting of pre-alloyed AlSi10Mg powder //Acta Mater. 61 (2013). pp. 1809-1819.

- Bremen S., Meiners W., Diatlov A. Selective Laser Melting // Laser Technik Journal. 9(2), рр. 33-38 (2012).

- Sercombe T., Schaffer G. Rapid manufacturing of aluminum components // Science. 301(5637).рр. 1225-1227 (2003).

- Guan K., Wang Z. M., GaoM. Effects of processing parameters on tensile properties of selective laser melted 304 stainless steel // Materials & Design.50.рр. 581-586 (2013).

- Илларионов Э.И., Колобнев Н.И., Горбунов П.З., Каблов Е.Н. Алюминиевые сплавы в авиакосмической технике. М.: Наука, 2001. 192 с.

- Каблов Е.Н. Авиакосмическое материаловедение //Все материалы. Энциклопедический справочник. 2008. №3. С. 2–14.

- Buchbinder D. et al.: Rapid Manufacturing of Aluminium Parts for serial Production via Selective Laser Melting. In: Proc. of International User’s Conference on Rapid Prototyping-Tooling&Manufacturing ‘Euro-uRapid 2007’, Dec. 3-4, 2007, Frankfurt/Main, Germany.

- N. Read, W. Wang, K. Essa et al., “Selective laser melting of AlSi10Mg alloy: Process optimisation and mechanical properties development,” Materials & Design, 65, рр. 417-424 (2015).

- Рябов Д.К., Зайцев Д.В., Дынин Н.В., Иванова А.О. Изменение структуры сплава АК9с, полученного селективным лазерным спеканием, в процессе термической обработки //Труды ВИАМ. 2016. №9. Ст. 03. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 20.03.2017). DOI:10.18557/2307-6046-2016-0-9-3-3.