УДК 669.245

Жаропрочный  никелевый  сплав  и  прогнозирование  
его служебных  характеристик  для  изготовления  элементов оборудования  угольных  энергоблоков  с ультрасверхкритическими  параметрами пара

Скоробогатых В.Н. 1, к.т.н.; Козлов П.А. 1, к.т.н.; Логашов С.Ю. 1;

Лубенец В.П. 1, к.т.н.

Skorobogatykh Vladimir Nikolaevich, Kozlov Pavel Alexandrovich,

Logashov Sergey Urievich, Lubenets Vladimir Platonovich

vnskorobogatykh@cniitmash.com; pakozlov@cniitmash.com; sulogashov@cniitmash.com; vp-lub@mail.ru

1ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ», Москва

Аннотация:

В данной работе проведено компьютерное моделирование состава и свойств нового жаропрочного никелевого сплава предназначенного для изготовления деформированием труб, листов и других элементов оборудования энергоблоков с ультрасверхкритическими параметрами пара.

Ключевые слова:

никелевый сплав, жаропрочность, трубопроводы, ультрасверхкритические параметры, УСКП.

Abstract:

In this development new heat-resistant nickel alloy was created by computer modeling for hot-forging tubes, sheets and over elements of power unit equipment with advanced ultra-supecritical steam parameters.

Keywords:

Ni-alloy, creep resistance, steam pipeline, advanced ultra-supecritical parameters, A-USC.

Реферат:

В работе был проведен анализа требований к комплексу свойств материалов для элементов оборудования угольных энергоблоков, работающих при ультрасверхкритическими параметрами пара. С применением программного комплекса была разработана опытная композиция никелевого деформируемого жаропрочного сплавов для труб, роторов и других поверхностей нагрева паротурбинного комплекса. А также проведено прогнозирование служебных характеристик элементов оборудования из нового материала, работающих при температурах до 760°С на ресурс до 2×105 часов, а именно структурной стабильности, длительной прочности, в сочетании с высоким сопротивлением окислению, коррозионным воздействиям, достаточной пластичностью при горячей деформации и свариваемостью.

1 Введение

Приоритетным направлением развития угольных электростанций является повышение начальных термодинамических параметров паротурбинного цикла (температуры и давления пара).На современных тепловых паротурбинных электростанциях уже реализованы параметры пара, классифицируемые как суперсверхкритические (ССКП): температура острого пара до 610°С при давлении 29 МПа, температура пара промежуточного перегрева до 620°С при давлении 5,6 МПа. КПД таких энергоустановок достигает 45–46%. Многочисленные расчеты показывают, что для преодоления 50-процентного барьера КПД температура острого пара должна превысить 700°С, а давление 35 МПа [1]. Широкомасштабные исследования, направленные на создание УСКП-энергоблоков для повышения эффективности выработки электроэнергии на твердом топливе и снижения выбросов СО2, проводятся в Евросоюзе, США, Японии и Китае, а также в Южной Корее и Индии[2, 3]. Основная техническая проблема создания УСКП энергоблоков – разработка и технологическое освоение материалов для самых ответственных элементов горячего тракта, а также обоснование возможности их применения, на чем и сконцентрированы усилия специалистовна текущем этапе исследований.

В результате проведенного анализа требований к комплексу свойств материалов новой энергетической установки с ультрасверхкритическими параметрами пара, выяснилось, что в России сплав, обладающий высокой технологичностью и обеспечивающий необходимую жаропрочность и структурную стабильность на ресурс 200 тысяч часов, отсутствует.

Целью проведенной работы являлась разработка нового деформируемого жаропрочного сплава, обладающего необходимым комплексом служебных свойств, в том числе структурной стабильностью и высоким показателем длительной прочности при температурах до 760°С на ресурс до 2×105 часов, в сочетании с высоким сопротивлением окислению и коррозионным воздействиям, а также достаточной пластичностью при горячей деформации и свариваемостью.

Высокий уровень служебных свойств современных деформируемых никелевых сплавов достигается применением комплексных методов легирования, направленных на обеспечение следующих критериев[4]:

– высокая технологичность при горячей деформации для минимизации затрат на получение изделий;

– удовлетворительная свариваемость однородных и разнородных с аустенитными сталями соединений;

– коэффициент теплового расширения максимально приближенный к коэффициентам теплового расширения аустенитных сталей во избежание разрушения разнородных сварных соединений во время пусков-остановов;

– наряду с жаропрочностью высокое сопротивление окислению и коррозионным воздействиям.

2 Прогнозирование служебных характеристик с помощьюкомпьютерного моделирования приразработке новых сплавов

Внедрение в повседневную инженерную практику методов компьютерного проектирования новых жаропрочных сплавов открыло широкие возможности в области оценки расчетным путем комплекса физических свойств, а также технологических и служебных характеристик жаропрочных сплавов [5, 6, 7]. Начиная с 1990-х годов, в ведущих российских авиационных и энергетических турбостроительных компаниях стали внедряться компьютерные программы, позволяющие по химическому составу опытных композиций расчетным путем прогнозировать характеристики жаропрочности на длительный ресурс, что существенно ускорило разработку новых и перспективных жаропрочных сплавов.

В настоящей работе разработка опытной композиции никелевого деформируемого жаропрочных сплавов для труб, роторов и других поверхностей нагрева паротурбинного комплекса котлов с УСКП пара, также выполнялась с применением компьютерной программы, разработанной в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» для прогнозирования служебных характеристик прямым расчетом по химическому составу.

Расчеты, выполненные с применением компьютерной программы, учитывающие действующие механизмы (диффузии, деформирования и т.д.) в уравнениях регрессии, позволили применить эту программу для разработки новых (и анализа ранее разработанных) композиций деформируемых и порошковых жаропрочных сплавов, которые также как и литейные материалы имеют дендритную структуру, твердорастворное упрочнение и упрочнение второй фазой – γ’–фазой в объеме ≥ 22 ат.%.

Для оценки возможности использования компьютерной программы при определении характеристик длительной прочности в деформируемых и порошковых жаропрочным сплавам по заложенным в данную программу уравнениям было проанализировано более 100 композиций различных материалов с объемом γ’– фазы от 20 до 50 ат.%. Для таких определений были использованы: универсальное уравнение жаропрочности, трехточечные экстраполяции по уравнению Ларсена-Миллера [8].

Проведенная оценка погрешностей определения физико-механических и технологических характеристик жаропрочных сплавов, в первую очередь, по коэффициентам множественной корреляции, значения которых для основных показателей сплавов не превышают 0,92-0,95, дает основание утверждать, что служебные свойства определяются с погрешностью не более ~ 5%.

Компьютерная программа с высокой достоверностью определяетдля деформируемых и порошковых жаропрочных сплавов все структурно независимые характеристики (физические, технологические и т.д.),в том числе ипоказатели жаропрочности, когда в зависимости от вида деформирования, проведенной термической обработки, изменяется размер зерна от 10 мкм до 200 мкм и изменятся текстура металла: ограниченная текстура при прокатке (осадке) и аксиальная текстура (текстура проволоки) при волочении (прессовании).

Сравнение расчетных значений длительной прочности нового сплава с наиболее жаропрочными сплавами-аналогами IN740 и Waspaloy [9,10] позволяет утверждать, что разработанный материал превосходит не менее, чем на 5%, указанные аналоги по длительной прочности на базе 100000 часов (Рисунок 1).

В новом материале количество упрочняющей γ’–фазы составляет 26-28 ат.%, которая дополнительно легирована ниобием, что обеспечивает повышенную стабильность сплава на ресурс. При этом твердый раствор легирован вольфрамом (оптимально ~1,5 мас.%), что в совокупности с легированием ниобием обеспечивает высокий уровень жаропрочности.Кроме того, дополнительно введенные гафний в сочетании с ниобием обеспечивают достаточную пластичность сплава на длительный ресурс и стабилизацию карбидов. Легирование цирконием и гафнием оказывает сильное стабилизирующее действие на γ’–фазу, и, в силу выбора оптимальных концентраций, не приводит к образованию легкоплавких эвтектик, типа Ni5Hf.

В то же время, оптимальное отношение содержания титана к содержанию алюминия в сочетании с высоким содержанием хрома (более15мас.%), присутствием в сплаве марганца и кремния по проведенной расчетной оценке будет способствовать высокой коррозионной стойкости.

В работе [11] получено уравнение на основе анализа результатов 24 испытаний в тиглях (75% Na2SO4  и 25% NaCl) при 900°С ряда никелевых сплавов:

Lg q = -1,13 – 0,13Cr – 0,41 Hf + 0,01 Ti +0,01 Nb + 0,02Co +0,11 Al +0,34 W+ + 0,44Mo +0,67 Ta;

где q – потери металла, мм.

Данная зависимость была взята за основу в программе  АО «НПО «ЦНИИТМАШ», и с использованием накопленного опыта разработки коррозионностойких жаропрочных сплавов уточнены коэффициенты для проведения расчетов для существующих сплавов и нового материала. Так в среде 75% Na2SO4и 25% NaCl расчетные значения коррозионных потерь нового сплава составляют lg metalloss ≤ -2,1; при этом при этом для сплава Waspaloy это значение – lg metalloss ≤ -2,1; а для IN740 –коррозионные потери lg metalloss ≤ -2,7.

Рис. 1 – Длительная прочность IN740H, Waspaloy, ДЖС-3 (новый сплав)

Технологичность никелевых сплавов определяется температурой полного растворения гамма-штрих фазы, ведь обработка давлением заготовок из жаропрочных сплавов на никелевой основе возможна только в однофазной области, то есть при температурах превышающих температуру полного растворения γ’–фазы. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, чтоданный критерий напрямую определяет стоимость изготовления элементов оборудования из нового сплава.

Введение в сплав молибдена и вольфрама позволяет добиться высокого упрочнения твердого раствора и, наряду с другими факторами, необходимых значений длительной прочности в соответствии с требованиями конструкторов угольных энергоблоков с котлами УСКП. А с другой стороны тугоплавкие элементы повышают температуру растворения γ’–фазы, и снижают технологичность при изготовлении изделий из деформируемого жаропрочного сплава. Для нивелирования описанной особенности в сплав было введено около 20 мас.% кобальта, что позволило снизить температуру сольвуса когерентной γ’–фазы до 1000°С и значительно повысить технологичность при горячем переделе.

При изготовлении оборудования УСКП-энергоблоков, например, трубопроводов, одну из ключевых ролей играет возможность изготовления однородных и разнородных сварных соединений жаропрочных никелевых сплавов, что является сложной задачей, поскольку с повышением жаропрочности сплавов снижаются такие показатели свариваемости, как сопротивляемость образованию горячих трещин при сварке и последующей термообработке.

Суммарное содержания титана и алюминия напрямую влияют на рост температуры полного растворения γ’–фазы, и соответственно, технологической температуры горячего деформирования, что является немаловажным фактором для ограничения содержания этих элементов. Также высокое содержание титана приводит к образованию η-фазы (Ni3Ti), имеющую пластинчатую морфологию и приводящую к разупрочнению в процессе наработки. В разработанном сплаве описанные особенности нивелируются за счет как высокого содержания кобальта, так и ограничением ΣAl +Ti ≤ 4,0мас.%, что и обеспечивает удовлетворительную свариваемость, а также пониженную склонность нового материала к образованию горячих трещин.

Важнейшим параметром обеспечения повышенных прочностных и пластических характеристик жаропрочных сплавов является отсутствие выделения охрупчивающих топологически плотно упакованных фаз при наработке и стабильность фазового состава в течение всего ресурса элементов оборудования. Поэтому оценку структурной стабильности ответственных деталей из жаропрочных сплавов и прогнозирования выпадения в них охрупчивающих фаз, необходимо проводить на стадии выплавки шихтовой заготовки и с учетом последующих термических воздействий при технологических переделах и в процессе наработки.

В одной из первых работ [12] для оценки структурной стабильности γ-твердого раствора сплава было предложено уравнение расчета Nv (электронных вакансий матрицы за вычетом части элементов, входящих в карбиды и бориды), ат.%:

Nv = 0.66 Ni + 1.71 Co + 2.66 Fe + 3.66 Mn + 4.66 (Cr + Mo +W) + 5.66 V + 6.66 Si

Дальнейшим развитием методики предсказания появления охрупчивающих фаз в жаропрочных сплавов стал метод Факомп, уточнивший расчет Nv и давший новый параметр Mdɣ, учитывающий электроотрицательность и ионный радиус легирующих элементов матрицы [13]. Вид уравнения для расчета Mdɣ, ат%:

Mdɣ = 0,717 Ni + 0,787 Co + 1,142 Cr + 1,55Mo + 1,655 W + 1,9Al + 2,271 Ti + 2,224 Ta

Оба уравнения Nv и Mdɣ с момента их разработки постоянно уточняются с учетом как использования новых легирующих элементов, так и накопленной практики эксплуатации жаропрочных сплавов.

На основании имеющегося в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» опыта разработки жаропрочных сплавов с различными химическими составами и структурными состояниями в качестве критериев при разработке нового деформируемого жаропрочного сплава были выбраны значения величин Mdɣ ≤ 0,926 и Nv ≤ 2,35 при превышении которых, характеристики прочности и пластичности существенно снижаются.

Для обеспечения минимального разброса служебных свойств, композиция нового жаропрочного сплава разрабатываласьс узкими интервалами содержания легирующих элементов, но с обеспечением как технических возможностей выплавки шихтовой заготовкизначительной массы, так и погрешностей методов определения химического состава. Оптимальный химический состав выбирался исходя из компромисса между сочетанием служебныхсвойстви стоимостью материала.

После ряда расчетных оптимизаций система легирования разработанного деформируемого сплава представляет собой:

Ni (base) – Cr – 20Co – Mo – 1,5W –Al – Ti – Nb – Hf – Mn – Si.

Основные расчетные показатели нового деформируемого жаропрочного сплава представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Основные расчетные характеристики нового коррозионностойкого жаропрочного сплава оптимального состава

| Характеристики сплава | Новый универсальный сплав, для оптимального состава |
| --- | --- |
| 1. Упрочняющая γ'-фаза 1.1. Объем γ'-фазы, ат.% | 26,5 |
| 1.2. Суммарное содержание титана и алюминия, мас.% | ≤ 4,0 |
| 1.3. СольвусТγ', оСосредненный | 1000 |
| 1.4. Степень залегированностиγ'- фазы | 1,168 |
| 1.5. Количество неравновесной эвтектической γ'-фазы, межось-литой, % | <1,0 |
| 2. Энергия дефектов упаковки в γ-фазе | 1,625 |
| 3. Плотность т/м3 | 8,25 |
| 4. Структурная стабильность ФАКОМП, Мdyкрит≤0,926,осредненный с ТО | 0,907 |
| 5. Длительнаяпрочность |  |
| 1)σ103760℃, МПа | 325 |
| 2) σ105760℃, МПа | 132 |
| 6. Сравнительная коррозионная стойкость Коррозионные потери LgMetallloss (IN792= -0,26) | -2,1 |
| Относительная скорость коррозионных потерь LgcorrosRate (IN792=0,1) | 0,378 |

Выбранные соотношения компонентов  в сплаве исключают в процессе наработки выделение охрупчивающих фаз и эвтектических образований, а также позволяют осуществлять деформирование различных форм элементов оборудования котлов и паровых турбин с ультрасверхкритическими параметрами пара, таких как лист, пластина, труба.

3 Выводы

1. Использование компьютерной программы позволило с применением методов регрессионного анализа прогнозировать необходимый уровень служебных характеристик и разработать деформируемый никелевый жаропрочный коррозионностойкий сплав, системы:

Ni (base) – Cr – 20Co – Mo – 1,5W – Al – Ti – Nb – Hf – Mn – Si.

2. По предварительной оценке новый жаропрочный коррозионностойкий сплав должен превзойти по длительной прочности не менее чем на 5% применяемые в России и мире материалы (типа IN740H), при сохранении необходимого уровня коррозионной стойкости, и обеспечить высокую стабильность свойств на заявленный ресурс, а также удовлетворительную свариваемость.

Литература

- B. Purget, J. Shingledecker, Update on U.S. DOE/OCDO Advanced Ultrasupercritical (A-USC) Steam Boiler and Turbine Consortium,DOE-FE Cross-Cutting Review Meeting (2015), Pittsburg, PA USA

- B. A. Baker, J. J. deBarbadillo, R.D. Gollihue, D. Maitra, S. Patel, S.A. McCoy, Development Of Age-HardenableSuperalloy Inconel Alloy 740H For Advanced Ultrasupercritical Service, ECCC Creep and Fracture 2014, Rome, Italy (2014)

- M. Fukuda, et al., Advanced USC Technology Development in Japan, Proceedings of the Sixth International Conference in Advances in Materials Technology for Fossil Power Plants, Santa Fe, NM, USA (2010)

- J. Kim, B. Kong, «Materials Technology for PC-TPP in Green Economic Era», Materials Science Forum,Vol. 654-656, pp. 398-403 (2010).

- H.Harada, T.Hino, T.Kobayashi, T.Yamagata, Development of a New Single Crystal Superalloy for Industrial Gas Turbines, Superalloys(2000), p.729

- K. Matsugi, Y. Murata and M. Morinaga, “An Electronic Approach to Alloy Design and Its Application to Nickel-Based Single Crystal Superalloys,” Materials. . l&ynamg, 172A(1993), 101-110

- L. Rougier, A. Jacot, C. Gandin, P. Di Napoli, P. Thery, and V. Jaqu, Numerical Simulation of Microstructure Formation during Solidification and Heat Treatments of Ni-BaseSuperalloys, Superalloys2012, p.601

- F.R.Larson, and J.A. Miller Time-Temperature Relationship for Rupture and Creep Stresses. Trans. ASME, vol. 74, pp. 765−775.

- Patent US20150354031, Nickel-cobalt alloy, 10.12.2015

- Patent US8066938, Ni-Cr-Co alloy for advanced gas turbine engines, 29.11.2011.

- Harada H., Yamazaki M., Koizumi Y., Ssakuma N., Furuya N., Alloy Design for Nickel-Base Superalloys, High Temperature Alloys Gas Turbine, Proc. Of a Conf Liege, Belgium (1982)

- Decker, R. F.Strengthening,MechanismsinNickel-BaseSuperalloys // SteelStrengtheningSymposium, Zurich(1969)

- M. Morinaga, New phacomp and its applications to alloy design, Superalloys1984,pp. 523-531